Table  9. (For deposit) Anisotropic atomic displacement parameters for IG_HT_200.

| IG_HT_200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| Ca1 | 0.045(3) | 0.011(2) | 0.042(3) | -0.0170(18) | 0.005(2) | 0.0008(17) |
| Ca1B | 0.079(4) | 0.059(4) | 0.017(3) | 0.010(2) | 0.004(2) | 0.032(3) |
| Si1 | 0.013(2) | 0.022(2) | 0.029(2) | 0.0005(19) | 0.0059(17) | -0.0050(17) |
| Si2 | 0.023(2) | 0.012(2) | 0.034(2) | 0.0084(18) | 0.0091(19) | 0.0043(17) |
| Si3 | 0.022(2) | 0.011(2) | 0.025(2) | 0.0071(17) | 0.0042(17) | 0.0034(17) |
| Si4 | 0.026(2) | 0.020(2) | 0.027(2) | -0.0074(19) | 0.0067(19) | -0.0027(19) |
| Si5 | 0.022(2) | 0.026(2) | 0.019(2) | 0.0021(18) | 0.0044(17) | -0.0031(18) |
| Si6 | 0.013(2) | 0.029(3) | 0.020(2) | 0.0020(18) | 0.0010(16) | 0.0040(17) |
| Al1 | 0.012(2) | 0.019(2) | 0.040(3) | -0.005(2) | 0.003(2) | 0.0063(19) |
| Al2 | 0.024(2) | 0.023(2) | 0.019(2) | 0.0016(19) | 0.0020(19) | 0.006(2) |
| Si1B | 0.029(5) | 0.040(6) | 0.036(6) | 0.024(5) | 0.014(4) | 0.004(4) |
| Si1F | 0.027(5) | 0.026(5) | 0.029(5) | 0.000(4) | 0.016(4) | -0.005(4) |
| Si2B | 0.018(2) | 0.013(2) | 0.030(2) | 0.0017(18) | -0.0013(17) | 0.0041(17) |
| Si3B | 0.015(2) | 0.023(2) | 0.030(2) | 0.0066(19) | -0.0018(18) | 0.0046(18) |
| Si4B | 0.034(3) | 0.038(3) | 0.025(2) | -0.012(2) | 0.018(2) | -0.017(2) |
| Si5B | 0.017(2) | 0.024(2) | 0.025(2) | 0.0015(18) | 0.0028(18) | 0.0005(18) |
| Si6B | 0.014(2) | 0.021(2) | 0.028(2) | 0.0015(18) | 0.0009(17) | -0.0023(17) |
| Al1B | 0.024(3) | 0.024(3) | 0.032(3) | -0.005(2) | 0.013(2) | -0.001(2) |
| Al2B | 0.009(5) | 0.026(6) | 0.027(5) | 0.004(4) | 0.010(4) | 0.008(4) |
| Al2F | 0.020(5) | 0.029(6) | 0.023(6) | 0.006(5) | -0.013(5) | -0.001(5) |
| O1 | 0.031(6) | 0.019(6) | 0.034(6) | 0.003(5) | 0.009(5) | 0.002(5) |
| O2 | 0.013(5) | 0.019(5) | 0.040(6) | -0.013(5) | 0.019(5) | -0.002(4) |
| O3 | 0.042(7) | 0.033(7) | 0.042(7) | -0.014(6) | 0.005(6) | 0.017(6) |
| O4 | 0.031(6) | 0.039(7) | 0.050(8) | -0.012(6) | 0.030(6) | 0.008(5) |
| O5 | 0.026(6) | 0.016(6) | 0.036(6) | -0.003(5) | 0.005(5) | 0.001(5) |
| O6 | 0.030(6) | 0.034(6) | 0.014(5) | 0.010(5) | 0.005(4) | 0.001(5) |
| O7 | 0.020(5) | 0.011(5) | 0.042(6) | -0.005(5) | 0.015(5) | -0.011(4) |
| O8 | 0.017(5) | 0.016(6) | 0.043(7) | -0.007(5) | 0.005(5) | -0.007(4) |
| O10 | 0.032(7) | 0.074(10) | 0.036(7) | -0.023(7) | 0.013(6) | -0.032(7) |
| O11 | 0.026(6) | 0.030(6) | 0.040(7) | 0.005(5) | 0.021(5) | -0.003(5) |
| O12 | 0.031(6) | 0.049(8) | 0.012(5) | 0.002(5) | 0.003(5) | -0.010(6) |
| O13 | 0.050(7) | 0.040(7) | 0.013(5) | 0.007(5) | 0.005(5) | -0.015(6) |
| O14 | 0.041(7) | 0.022(6) | 0.028(6) | 0.001(5) | 0.013(5) | 0.014(5) |
| O15 | 0.038(7) | 0.031(7) | 0.029(6) | 0.002(5) | -0.009(5) | 0.007(5) |
| O16 | 0.030(7) | 0.055(9) | 0.048(8) | 0.037(7) | 0.003(6) | -0.002(6) |
| O1B | 0.037(8) | 0.095(14) | 0.18(2) | 0.109(14) | 0.047(10) | 0.013(9) |
| O2B | 0.025(6) | 0.040(7) | 0.028(6) | 0.010(5) | 0.002(5) | 0.009(5) |
| O3B | 0.040(7) | 0.025(6) | 0.038(7) | -0.004(5) | 0.018(6) | 0.005(5) |
| O4B | 0.036(6) | 0.019(6) | 0.030(6) | 0.008(5) | 0.004(5) | -0.004(5) |
| O5B | 0.034(6) | 0.033(7) | 0.031(6) | 0.011(5) | 0.014(5) | 0.013(5) |
| O8B | 0.022(6) | 0.039(7) | 0.029(6) | 0.009(5) | 0.009(5) | 0.011(5) |
| O9B | 0.034(6) | 0.026(6) | 0.018(5) | 0.007(5) | -0.006(5) | 0.005(5) |
| O10B | 0.039(7) | 0.049(8) | 0.037(7) | -0.013(6) | -0.013(5) | 0.010(6) |
| O11B | 0.030(7) | 0.046(8) | 0.052(8) | -0.004(6) | 0.013(6) | 0.017(6) |
| O12B | 0.037(8) | 0.070(11) | 0.130(16) | 0.085(11) | -0.005(9) | -0.014(7) |
| O13B | 0.025(6) | 0.045(7) | 0.024(6) | 0.009(5) | -0.006(5) | -0.004(5) |
| O15B | 0.028(6) | 0.027(6) | 0.056(8) | -0.012(6) | 0.006(6) | -0.002(5) |
| O16B | 0.034(6) | 0.023(6) | 0.033(6) | 0.013(5) | 0.005(5) | -0.004(5) |