American Mineralogist July 2014  AM-14-703, Moon et al.

SUPPLEMENTARY TABLE 1. Selected geometric parameters (Å, °).

|  | C4AH11 |  |  |  |  |  |  | C4AH8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exp. | LDA |  |  | GGA |  |  | LDA |  |  | GGA |  |  |
| P (GPa) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| Ca1-O10 | 2.350 (3) | 2.549 | 2.538 | 2.527 | 2.353 | 2.334 | 2.312 | 2.669 | 2.634 | 2.622 | 2.337 | 2.314 | 2.327 |
| Ca1-O5 | 2.351 (3) | 2.543 | 2.530 | 2.520 | 2.362 | 2.339 | 2.311 | 2.575 | 2.893 | 2.837 | 2.351 | 2.311 | 2.332 |
| Ca1-O3i | 2.359 (3) | 2.563 | 2.545 | 2.528 | 2.369 | 2.345 | 2.314 | 2.939 | 2.594 | 2.589 | 2.398 | 2.316 | 2.369 |
| Ca1-O4ii | 2.445 (3) | 2.590 | 2.577 | 2.570 | 2.459 | 2.440 | 2.410 | 2.690 | 2.581 | 2.562 | 2.463 | 2.374 | 2.365 |
| Ca1-O10 | 2.455 (2) | 2.627 | 2.614 | 2.602 | 2.480 | 2.467 | 2.454 | 2.512 | 2.806 | 2.775 | 2.489 | 2.324 | 2.435 |
| Ca1-O12 | 2.457 (2) | 2.654 | 2.608 | 2.580 | 2.500 | 2.469 | 2.430 | 3.216 | 2.752 | 2.731 | 2.510 | 2.452 | 2.493 |
| Ca1-O13i | 2.546 (3) | 2.672 | 2.638 | 2.616 | 2.590 | 2.603 | 2.573 | 2.602 | 2.631 | 2.607 | 2.591 | 4.593 | 2.416 |
| Ca2-O9 | 2.349 (3) | 2.556 | 2.541 | 2.528 | 2.356 | 2.338 | 2.317 | 2.572 | 2.578 | 2.593 | 2.350 | 2.310 | 2.282 |
| Ca2-O4iii | 2.360 (2) | 2.548 | 2.532 | 2.514 | 2.367 | 2.344 | 2.315 | 2.666 | 2.636 | 2.628 | 2.330 | 2.305 | 2.293 |
| Ca2-O6 | 2.366 (3) | 2.553 | 2.539 | 2.523 | 2.373 | 2.352 | 2.326 | 2.518 | 3.221 | 3.097 | 2.334 | 2.374 | 2.279 |
| Ca2-O3iv | 2.447 (3) | 2.608 | 2.586 | 2.566 | 2.477 | 2.463 | 2.422 | 3.312 | 2.950 | 2.916 | 2.453 | 2.419 | 2.469 |
| Ca2-O11 | 2.457 (2) | 2.618 | 2.578 | 2.554 | 2.485 | 2.449 | 2.414 | 3.209 | 2.614 | 2.588 | 2.398 | 2.345 | 2.388 |
| Ca2-O2 | 2.472 (2) | 2.614 | 2.599 | 2.581 | 2.497 | 2.475 | 2.455 | 2.675 | 3.456 | 3.369 | 2.414 | 2.383 | 2.387 |
| Ca2-O14iii | 2.518 (3) | 2.691 | 2.650 | 2.622 | 2.575 | 2.563 | 2.524 | - | - | - | - | - | - |
| Ca3-O2v | 2.346 (3) | 2.549 | 2.536 | 2.518 | 2.349 | 2.343 | 2.331 | 2.606 | 2.692 | 2.660 | 2.368 | 2.360 | 2.300 |
| Ca3-O11 | 2.355 (3) | 2.527 | 2.516 | 2.506 | 2.351 | 2.337 | 2.319 | 2.596 | 2.768 | 2.733 | 2.364 | 2.322 | 2.299 |
| Ca3-O7v | 2.365 (2) | 2.559 | 2.555 | 2.559 | 2.362 | 2.348 | 2.323 | 2.523 | 2.583 | 2.564 | 2.354 | 2.327 | 2.339 |
| Ca3-O9 | 2.446 (2) | 2.599 | 2.565 | 2.550 | 2.459 | 2.423 | 2.380 | 2.495 | 2.631 | 2.620 | 2.484 | 2.370 | 2.405 |
| Ca3-O8 | 2.447 (3) | 2.591 | 2.560 | 2.538 | 2.452 | 2.420 | 2.384 | 2.549 | 3.259 | 3.161 | 2.485 | 2.470 | 2.412 |
| Ca3-O6v | 2.508 (3) | 2.585 | 2.560 | 2.535 | 2.499 | 2.466 | 2.433 | 2.676 | 2.944 | 2.882 | 2.596 | 2.750 | 2.467 |
| Ca3-O19 | 2.515 (3) | 2.763 | 2.694 | 2.649 | 2.697 | 2.648 | 2.593 | 2.863 | 2.627 | 2.593 | 2.446 | 2.386 | 2.476 |
| Ca4-O8vi | 2.348 (2) | 2.547 | 2.533 | 2.524 | 2.358 | 2.339 | 2.311 | 2.584 | 2.705 | 2.671 | 2.367 | 2.314 | 2.337 |
| Ca4-O1iv | 2.354 (3) | 2.546 | 2.528 | 2.518 | 2.352 | 2.341 | 2.321 | 2.634 | 2.668 | 2.654 | 2.370 | 2.300 | 2.339 |
| Ca4-O12 | 2.358 (3) | 2.540 | 2.529 | 2.517 | 2.358 | 2.348 | 2.329 | 2.645 | 2.716 | 2.701 | 2.362 | 2.340 | 2.349 |
| Ca4-O7 | 2.389 (2) | 2.567 | 2.547 | 2.536 | 2.428 | 2.388 | 2.355 | 2.496 | 2.560 | 2.523 | 2.421 | 2.299 | 2.354 |
| Ca4-O10 | 2.449 (3) | 2.618 | 2.589 | 2.571 | 2.484 | 2.451 | 2.419 | 2.631 | 2.641 | 2.614 | 2.503 | 2.436 | 2.456 |
| Ca4-O5vi | 2.464 (2) | 2.589 | 2.570 | 2.546 | 2.473 | 2.460 | 2.440 | 2.572 | 2.516 | 2.494 | 2.551 | 2.387 | 2.445 |
| Ca4-O15 | 2.553 (3) | 2.683 | 2.637 | 2.616 | 2.614 | 2.573 | 2.537 | 2.619 | 2.545 | 2.513 | 2.493 | 4.443 | 2.392 |
| Al1-O10vii | 1.897 (3) | 1.854 | 1.840 | 1.826 | 1.929 | 1.913 | 1.896 | 1.855 | 1.831 | 1.821 | 1.938 | 2.064 | 1.922 |
| Al1-O3viii | 1.901 (3) | 1.861 | 1.851 | 1.849 | 1.921 | 1.919 | 1.908 | 1.966 | 1.854 | 1.850 | 1.952 | 1.926 | 1.925 |
| Al1-O4v | 1.907 (3) | 1.876 | 1.871 | 1.869 | 1.934 | 1.932 | 1.923 | 1.838 | 1.836 | 1.824 | 1.924 | 1.910 | 1.905 |
| Al1-O2ix | 1.916 (3) | 1.869 | 1.864 | 1.856 | 1.942 | 1.932 | 1.921 | 1.861 | 1.871 | 1.857 | 1.924 | 1.925 | 1.880 |
| Al1-O9i | 1.918 (3) | 1.872 | 1.857 | 1.848 | 1.935 | 1.923 | 1.910 | 1.794 | 1.785 | 1.780 | 1.935 | 1.826 | 1.917 |
| Al1-O1iv | 1.923 (3) | 1.879 | 1.876 | 1.867 | 1.951 | 1.940 | 1.931 | 1.886 | 1.921 | 1.914 | 1.945 | 1.942 | 1.921 |
| Al2-O8 | 1.898 (3) | 1.842 | 1.828 | 1.822 | 1.918 | 1.905 | 1.888 | 1.820 | 1.856 | 1.857 | 1.936 | 1.926 | 1.909 |
| Al2-O7 | 1.899 (3) | 1.856 | 1.849 | 1.847 | 1.924 | 1.914 | 1.901 | 1.829 | 1.854 | 1.840 | 1.903 | 1.903 | 1.888 |
| Al2-O11 | 1.909 (3) | 1.894 | 1.885 | 1.876 | 1.943 | 1.938 | 1.927 | 1.947 | 1.870 | 1.850 | 1.938 | 1.933 | 1.913 |
| Al2-O12 | 1.917 (3) | 1.875 | 1.866 | 1.853 | 1.931 | 1.920 | 1.907 | 1.937 | 1.887 | 1.887 | 1.938 | 1.904 | 1.925 |
| Al2-O6 | 1.918 (3) | 1.875 | 1.864 | 1.851 | 1.948 | 1.940 | 1.929 | 1.857 | 1.815 | 1.808 | 1.946 | 1.973 | 1.900 |
| Al2-O5 | 1.925 (3) | 1.880 | 1.873 | 1.863 | 1.947 | 1.942 | 1.933 | 1.896 | 1.821 | 1.807 | 1.948 | 1.954 | 1.941 |
| O18-C1 | 1.283 (3) | 1.293 | 1.291 | 1.289 | 1.304 | 1.302 | 1.299 | 1.305 | 1.323 | 1.324 | 1.379 | 1.303 | 1.369 |
| O19-C1v | 1.299 (4) | 1.299 | 1.296 | 1.295 | 1.308 | 1.305 | 1.302 | 1.283 | 1.286 | 1.283 | 1.276 | 1.298 | 1.274 |
| O20-C1 | 1.284 (3) | 1.271 | 1.270 | 1.268 | 1.295 | 1.291 | 1.289 | 1.288 | 1.274 | 1.272 | 1.267 | 1.305 | 1.271 |
| H13A-O13-H13B | 98 (2) | 109.7 | 109.9 | 109.5 | 106.4 | 106.5 | 106.2 | 107.2 | 94.5 | 94.0 | 103.7 | 132.1 | 101.2 |
| O18-C1-O20 | 120.2 (2) | 121.1 | 121.4 | 121.7 | 120.6 | 120.7 | 120.7 | 118.9 | 118.2 | 118.1 | 115.9 | 120.7 | 115.5 |
| O18-C1-O19vi | 120.2 (2) | 118.7 | 118.4 | 118.2 | 119.6 | 119.4 | 119.3 | 118.7 | 119.0 | 118.6 | 117.4 | 119.44 | 118.0 |
| O20-C1-O19vi | 119.6 (3) | 120.2 | 120.2 | 120.0 | 119.7 | 119.9 | 120.0 | 122.3 | 122.4 | 122.7 | 126.8 | 119.8 | 126.5 |

Note: Experimental data is from . Symmetry codes: (i) x,y-1,z; (ii) x,y,1+z; (iii) x,1+y,z; (iv) x,y,z-1; (v) x-1,y,z; (vi) 1+x,y,z; (vii) x-1,y,z-1; (viii) x,y-1,z-1; (ix) x-1,y-1,z.

SUPPLEMENTARY TABLE 2. Hydrogen-bonding geometry (Å, °).

|  | C4AH11 |  |  |  |  |  |  | C4AH8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exp | LDA |  |  | GGA |  |  | LDA |  |  | GGA |  |  |
| P (GPa) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| O17i-H17Bi | 0.82 (3) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
| O15iv-H15Biv | 0.92 (2) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.47 | 1.22 | 1.37 |
| O16iv-H16Aiv | 0.97 (3) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | - | - |
| O16iv-H16Biv | 0.95 (3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| O14-H14A | 0.92 (3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | - | - |
| O14-H14B | 0.90 (4) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - | - | - | - | - | - |
| H17Bi-O14 | 1.85 (3) | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 7.82 | 7.54 | 7.46 | 8.28 | 8.00 | 7.69 |
| H15Biv-O18 | 1.71 (2) | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.73 | 1.82 | 1.79 | 1.07 | 5.85 | 1.10 |
| H16Aiv-O18 | 1.79 (3) | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.78 | 1.74 | 1.71 | 12.75 | 14.04 | 13.85 | 13.29 | 13.78 | 12.73 |
| H16Biv-O19 | 1.75 (3) | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.64 | 1.61 | 1.59 | 12.12 | 12.73 | 12.59 | 12.91 | 13.40 | 12.25 |
| H14A-O19 | 1.86 (3) | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 3.73 | 3.55 | 3.52 | 4.38 | 4.49 | 3.88 |
| H14B-O20 | 1.74 (4) | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 5.90 | 6.80 | 6.70 | 6.68 | 6.79 | 6.05 |
| O17i-O14 | 2.746 (4) | 2.580 | 2.547 | 2.521 | 2.675 | 2.631 | 2.586 | 7.820 | 7.541 | 7.458 | 8.284 | 8.002 | 7.692 |
| O15iv-O18 | 2.631 (4) | 2.514 | 2.505 | 2.499 | 2.607 | 2.594 | 2.573 | 2.725 | 2.821 | 2.791 | 2.529 | 5.617 | 2.458 |
| O16iv-O18 | 2.750 (4) | 2.727 | 2.700 | 2.679 | 2.771 | 2.724 | 2.690 | 12.745 | 14.043 | 13.848 | 13.293 | 13.779 | 12.729 |
| O16iv-O19 | 2.681 (4) | 2.585 | 2.569 | 2.550 | 2.645 | 2.614 | 2.585 | 12.117 | 12.734 | 12.587 | 12.905 | 13.396 | 12.253 |
| O14-O19 | 2.774 (4) | 2.605 | 2.568 | 2.540 | 2.726 | 2.665 | 2.623 | 3.729 | 3.554 | 3.524 | 4.381 | 4.491 | 3.877 |
| O14-O20 | 2.626 (4) | 2.553 | 2.523 | 2.499 | 2.633 | 2.608 | 2.577 | 5.898 | 6.799 | 6.696 | 6.677 | 6.794 | 6.051 |
| O17i-H17Bi-O14 | 163 (3) | 175 | 175 | 175 | 174 | 175 | 176 | - | - | - | - | - | - |
| O15iv-H15Biv-O18 | 171 (3) | 170 | 169 | 168 | 171 | 171 | 170 | 169 | 177 | 176 | 173 | 73 | 170 |
| O16iv-H16Aiv-O18 | 165 (5) | 175 | 175 | 174 | 177 | 175 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| O16iv-H16Biv-O19 | 165 (4) | 171 | 170 | 170 | 170 | 168 | 167 | - | - | - | - | - | - |
| O14-H14A-O19 | 173 (3) | 178 | 177 | 177 | 175 | 174 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| O14-H14B-O20 | 171 (4) | 171 | 172 | 172 | 175 | 175 | 176 | - | - | - | - | - | - |

Note: Experimental data is from . Symmetry codes: (i) x,y-1,z; (iv) x,y,z-1.