Table 4b. Bond lengths [Å] and bond angles [°] (with e.s.d.`s in parentheses) of the I2/a crystal structures of K2Mg(SO4)2.4H2O at 170 K and K2Mn(SO4)2.4H2O at 185 K.

|  | Mg | Mn |  |  | Mg | Mn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1–O6 | 2.6745(11) | 2.7035(13) |  | K2–O4 | 2.7358(10) | 2.7561(12) |  |
| K1–O4 | 2.6895(10) | 2.7176(12) |  | K2–O2A | 2.8369(11) | 2.8614(14) |  |
| K1–O2B | 2.7563(12) | 2.7844(15) |  | K2–O5 | 2.8388(10) | 2.8555(12) |  |
| K1–O1A | 2.8570(11) | 2.8762(13) |  | K2–O1B | 2.8410(11) | 2.8694(13) |  |
| K1–Ow1A | 2.8569(11) | 2.8703(13) |  | K2–Ow1B | 2.8692(11) | 2.8797(13) |  |
| K1–Ow2A | 2.9844(10) | 3.0350(10) |  | K2–O6 | 2.8959(11) | 2.9138(14) |  |
| K1–O5 | 2.9960(10) | 2.9790(12) |  | K2–O2B | 2.9948(11) | 3.0488(14) |  |
| K1–O3 | 3.1525(11) | 3.1285(14) |  | K2–Ow2B | 3.0968(10) | 3.1409(10) |  |
| K1–Ow3 | 3.3163(12) | 3.3215(15) |  | K2–O3 | 3.1683(11) | 3.1489(14) |  |
|  |  |  |  | K2–Ow3 | 3.2674(12) | 3.3043(15) |  |
| Me1–O3 | 2.0112(10) | 2.1105(13) | 2x | O3–Me1–Ow2A | 89.94(3) | 89.98(3) | 2x |
| Me1–Ow2B | 2.0725(16) | 2.1651(19) |  | O3–Me1–Ow2B | 90.06(3) | 90.02(3) | 2x |
| Me1–Ow2A | 2.0830(15) | 2.1765(18) |  | O3–Me1–Ow3 | 84.54(5) | 81.75(6) | 2x |
| Me1–Ow3 | 2.0899(12) | 2.1945(14) | 2x | O3–Me1–Ow3 | 95.46(5) | 98.25(6) | 2x |
|  |  |  |  | Ow2A–Me1–Ow3 | 89.28(3) | 89.28(3) | 2x |
|  |  |  |  | Ow2B–Me1–Ow3 | 90.72(3) | 90.72(3) | 2x |
|  |  |  |  | O3–Me1–O3 | 179.88(6) | 179.97(7) |  |
|  |  |  |  | Ow3–Me1–Ow3 | 178.56(6) | 178.55(7) |  |
| Me2–Ow1B | 2.0686(10) | 2.1794(12) | 2x | Ow1A–Me2–Ow1B | 87.06(5) | 86.71(5) | 2x |
| Me2–Ow1A | 2.0776(10) | 2.1865(12) | 2x | Ow1A–Me2–Ow1B | 92.94(5) | 93.29(5) | 2x |
| Me2–O5 | 2.0814(10) | 2.1726(12) | 2x | Ow1A–Me2–O5 | 88.42(4) | 87.39(5) | 2x |
|  |  |  |  | Ow1A–Me2–O5 | 91.58(4) | 92.61(5) | 2x |
|  |  |  |  | Ow1B–Me2–O5 | 92.43(4) | 93.19(5) | 2x |
|  |  |  |  | Ow1B–Me2–O5 | 87.57(4) | 86.81(5) | 2x |
| So–O4 | 1.4557(11) | 1.4530(13) |  | O1A–So–O1B | 109.04(6) | 109.29(8) |  |
| So–O3 | 1.4689(10) | 1.4698(13) |  | O3–So–O1B | 108.21(6) | 107.87(7) |  |
| So–O1B | 1.4838(10) | 1.4834(12) |  | O3–So–O1A | 107.86(6) | 107.59(7) |  |
| So–O1A | 1.4851(9) | 1.4850(12) |  | O4–So–O1B | 110.03(5) | 110.00(7) |  |
|  |  |  |  | O4–So–O1A | 110.26(6) | 110.26(7) |  |
|  |  |  |  | O4–So–O3 | 111.37(7) | 111.75(9) |  |
| Sd–O6 | 1.4697(10) | 1.4636(13) |  | O2A–Sd–O5 | 107.65(5) | 107.96(7) |  |
| Sd–O2B | 1.4703(10) | 1.4725(12) |  | O2B–Sd–O2A | 110.10(6) | 110.14(7) |  |
| Sd–O2A | 1.4755(9) | 1.4699(12) |  | O2B–Sd–O5 | 108.51(5) | 108.05(7) |  |
| Sd–O5 | 1.4823(10) | 1.4845(12) |  | O6–Sd–O2A | 110.82(6) | 111.40(8) |  |
|  |  |  |  | O6–Sd–O2B | 109.30(6) | 108.70(7) |  |
|  |  |  |  | O6–Sd–O5 | 110.41(6) | 110.53(8) |  |