Table 5.  Anisotropic Displacement Parameters for Atoms in Orthorhombic Dimorph of Tamaite.  Second Row for Each Entry Represents One Estimated Standard Deviation.

| ATOM | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn1 | 0.00919 | 0.02295 | 0.00828 | -0.00313 | 0.00035 | -0.00092 | 0.01347 |
|  | 0.00043 | 0.00051 | 0.00043 | 0.00035 | 0.00032 | 0.00035 | 0.00022 |
| Mn2 | 0.00676 | 0.02366 | 0.00939 | -0.00609 | -0.00018 | -0.00175 | 0.01327 |
|  | 0.00042 | 0.00052 | 0.00043 | 0.00037 | 0.00031 | 0.00035 | 0.00022 |
| Mn3 | 0.00748 | 0.02824 | 0.00958 | -0.00449 | 0.00044 | -0.00150 | 0.01510 |
|  | 0.00042 | 0.00053 | 0.00043 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00038 | 0.00022 |
| Mn4 | 0.01042 | 0.04001 | 0.00820 | 0.00135 | 0.00049 | 0.00063 | 0.01954 |
|  | 0.00046 | 0.00065 | 0.00044 | 0.00039 | 0.00035 | 0.00042 | 0.00024 |
| Mn5 | 0.01327 | 0.02575 | 0.01160 | 0.00136 | -0.00020 | -0.00173 | 0.01687 |
|  | 0.00047 | 0.00054 | 0.00046 | 0.00038 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00023 |
| Mn6 | 0.00528 | 0.01654 | 0.00578 | -0.00020 | 0.00154 | -0.00071 | 0.00920 |
|  | 0.00040 | 0.00046 | 0.00039 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00032 | 0.00020 |
| O1H | 0.01184 | 0.02021 | 0.01344 | -0.00418 | -0.00164 | -0.00004 | 0.01516 |
|  | 0.00207 | 0.00248 | 0.00211 | 0.00182 | 0.00164 | 0.00181 | 0.00089 |
| O2H | 0.01063 | 0.02429 | 0.00849 | -0.00134 | 0.00053 | -0.00163 | 0.01447 |
|  | 0.00195 | 0.00239 | 0.00188 | 0.00169 | 0.00162 | 0.00177 | 0.00086 |
| O3H | 0.01146 | 0.02255 | 0.01010 | -0.00380 | -0.00186 | -0.00031 | 0.01470 |
|  | 0.00194 | 0.00236 | 0.00192 | 0.00170 | 0.00167 | 0.00183 | 0.00086 |
| O4 | 0.02321 | 0.03078 | 0.00877 | 0.00329 | 0.00090 | 0.00556 | 0.02092 |
|  | 0.00242 | 0.00270 | 0.00205 | 0.00186 | 0.00180 | 0.00207 | 0.00101 |
| O5 | 0.02208 | 0.02909 | 0.00890 | -0.00407 | 0.00365 | -0.00276 | 0.02002 |
|  | 0.00231 | 0.00257 | 0.00197 | 0.00180 | 0.00183 | 0.00208 | 0.00097 |
| O6 | -0.01311 | 0.01941 | 0.01637 | 0.00095 | -0.00388 | -0.00169 | 0.01630 |
|  | 0.00209 | 0.00225 | 0.00214 | 0.00176 | 0.00171 | 0.00175 | 0.00090 |
| O7 | 0.00984 | 0.02186 | 0.01113 | 0.00101 | -0.00163 | -0.00059 | 0.01428 |
|  | 0.00193 | 0.00229 | 0.00194 | 0.00170 | 0.00159 | 0.00170 | 0.00086 |
| O8H | 0.01821 | 0.01598 | 0.01658 | 0.00003 | -0.00157 | -0.00150 | 0.01692 |
|  | 0.00223 | 0.00224 | 0.00219 | 0.00178 | 0.00179 | 0.00179 | 0.00091 |
| O9 | 0.01618 | 0.02209 | 0.01872 | -0.00724 | 0.00863 | -0.00383 | 0.01900 |
|  | 0.00219 | 0.00238 | 0.00226 | 0.00188 | 0.00182 | 0.00186 | 0.00097 |
| O10 | 0.02189 | 0.02350 | 0.01090 | -0.00260 | 0.00305 | -0.00338 | 0.01876 |
|  | 0.00229 | 0.00241 | 0.00204 | 0.00181 | 0.00180 | 0.00194 | 0.00095 |
| O11 | 0.01970 | 0.02625 | 0.00962 | -0.00043 | -0.00334 | 0.00291 | 0.01852 |
|  | 0.00223 | 0.00246 | 0.00200 | 0.00179 | 0.00176 | 0.00192 | 0.00094 |
| O12 | 0.00870 | 0.01535 | 0.01109 | -0.00671 | -0.00143 | -0.00201 | 0.01171 |
|  | 0.00188 | 0.00207 | 0.00191 | 0.00161 | 0.00154 | 0.00159 | 0.00082 |
| O13 | 0.00813 | 0.01807 | 0.01303 | -0.00081 | -0.00434 | -0.00070 | 0.01308 |
|  | 0.00190 | 0.00216 | 0.00203 | 0.00168 | 0.00156 | 0.00159 | 0.00085 |
| O14 | 0.00765 | 0.02917 | 0.01443 | -0.00465 | -0.00299 | -0.00013 | 0.01708 |
|  | 0.00194 | 0.00251 | 0.00213 | 0.00186 | 0.00162 | 0.00175 | 0.00093 |
| O15 | 0.01142 | 0.02571 | 0.01049 | -0.00420 | -0.00061 | -0.00003 | 0.01587 |
|  | 0.00197 | 0.00241 | 0.00191 | 0.00172 | 0.00168 | 0.00180 | 0.00088 |
| O16 | 0.03235 | 0.03115 | 0.00876 | -0.00058 | 0.00018 | -0.00227 | 0.02409 |
|  | 0.00267 | 0.00270 | 0.00200 | 0.00189 | 0.00202 | 0.00230 | 0.00104 |
| O17 | 0.01256 | 0.02647 | 0.01183 | -0.00272 | -0.00099 | -0.00295 | 0.01695 |
|  | 0.00196 | 0.00244 | 0.00193 | 0.00174 | 0.00173 | 0.00186 | 0.00090 |
| O18 | 0.02126 | 0.02281 | 0.01012 | 0.00100 | -0.00036 | -0.00317 | 0.01806 |
|  | 0.00230 | 0.00240 | 0.00203 | 0.00178 | 0.00175 | 0.00191 | 0.00094 |
| O19 | 0.01024 | 0.02477 | 0.02207 | 0.01021 | 0.00107 | -0.00578 | 0.01903 |
|  | 0.00204 | 0.00245 | 0.00232 | 0.00197 | 0.00176 | 0.00178 | 0.00097 |
| O20 | 0.01100 | 0.02103 | 0.01350 | 0.00059 | 0.00526 | 0.00112 | 0.01517 |
|  | 0.00198 | 0.00230 | 0.00207 | 0.00173 | 0.00162 | 0.00170 | 0.00089 |
| O21 | 0.00571 | 0.02851 | 0.02017 | -0.00086 | -0.00544 | -0.00132 | 0.01813 |
|  | 0.00186 | 0.00258 | 0.00231 | 0.00196 | 0.00169 | 0.00173 | 0.00096 |
| O22 | 0.01242 | 0.02760 | 0.01267 | -0.01324 | 0.00126 | 0.00252 | 0.01756 |
|  | 0.00203 | 0.00252 | 0.00208 | 0.00184 | 0.00166 | 0.00180 | 0.00095 |
| O23 | 0.00658 | 0.02719 | 0.01966 | -0.00336 | -0.00568 | -0.00023 | 0.01781 |
|  | 0.00193 | 0.00253 | 0.00229 | 0.00192 | 0.00168 | 0.00173 | 0.00095 |
| O24 | 0.01390 | 0.02060 | 0.02308 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00000 | 0.01920 |
|  | 0.00315 | 0.00332 | 0.00338 | 0.00000 | 0.00261 | 0.00000 | 0.00136 |
| O25 | 0.01442 | 0.02221 | 0.01969 | 0.00000 | -0.00048 | 0.00000 | 0.01878 |
|  | 0.00306 | 0.00342 | 0.00326 | 0.00000 | 0.00256 | 0.00000 | 0.00134 |
| O26 | 0.24417 | 0.02640 | 0.10593 | -0.01455 | 0.15269 | -0.03166 | 0.12550 |
|  | 0.01363 | 0.00373 | 0.00722 | 0.00437 | 0.00901 | 0.00587 | 0.00566 |
| O27 | 0.19782 | 0.04023 | 0.09811 | -0.00622 | -0.12016 | 0.02172 | 0.11205 |
|  | 0.01181 | 0.00436 | 0.00711 | 0.00477 | 0.00816 | 0.00599 | 0.00482 |
| O28 | 0.31476 | 0.00988 | 0.17173 | 0.00312 | 0.22521 | 0.00314 | 0.16545 |
|  | 0.01713 | 0.00302 | 0.01039 | 0.00481 | 0.01238 | 0.00603 | 0.00779 |
| O29 | 0.01580 | 0.03148 | 0.01224 | 0.00542 | -0.00017 | 0.00944 | 0.01984 |
|  | 0.00213 | 0.00263 | 0.00203 | 0.00184 | 0.00179 | 0.00200 | 0.00097 |
| Si1 | 0.00525 | 0.01578 | 0.00606 | -0.00055 | -0.00107 | 0.00182 | 0.00903 |
|  | 0.00065 | 0.00078 | 0.00067 | 0.00057 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00031 |
| Si2 | 0.00412 | 0.02035 | 0.00842 | 0.00323 | -0.00080 | 0.00067 | 0.01097 |
|  | 0.00066 | 0.00084 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00055 | 0.00059 | 0.00033 |
| Si3 | 0.00530 | 0.01453 | 0.00845 | -0.00172 | 0.00130 | -0.00247 | 0.00943 |
|  | 0.00067 | 0.00076 | 0.00070 | 0.00058 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00031 |
| Si4 | 0.08592 | 0.01840 | 0.00510 | -0.00261 | -0.00409 | -0.01249 | 0.03647 |
|  | 0.00195 | 0.00098 | 0.00082 | 0.00070 | 0.00098 | 0.00112 | 0.00062 |
| Si5 | 0.00679 | 0.02271 | 0.00556 | 0.00153 | 0.00103 | 0.00065 | 0.01169 |
|  | 0.00067 | 0.00085 | 0.00066 | 0.00060 | 0.00058 | 0.00063 | 0.00032 |
| Si6 | 0.00513 | 0.01577 | 0.00756 | -0.00438 | 0.00082 | -0.00162 | 0.00949 |
|  | 0.00067 | 0.00079 | 0.00069 | 0.00059 | 0.00054 | 0.00057 | 0.00032 |
| Si7 | 0.09004 | 0.02561 | 0.00626 | 0.00101 | 0.00293 | 0.02111 | 0.04064 |
| 0.00208 | 0.00112 | 0.00086 | 0.00076 | 0.00104 | 0.00125 | 0.00068 |  |
| Si8 | 0.06938 | 0.03503 | 0.01467 | 0.00124 | -0.00060 | -0.01357 | 0.03970 |
|  | 0.00176 | 0.00127 | 0.00094 | 0.00087 | 0.00108 | 0.00126 | 0.00061 |
| Si9 | 0.00629 | 0.01699 | 0.00854 | -0.00078 | 0.00092 | 0.00082 | 0.01061 |
|  | 0.00072 | 0.00080 | 0.00070 | 0.00060 | 0.00055 | 0.00058 | 0.00033 |
| Si10 | 0.00794 | 0.01535 | 0.00779 | -0.00131 | -0.00035 | -0.00052 | 0.01036 |
|  | 0.00070 | 0.00079 | 0.00070 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00058 | 0.00032 |
| Na | 0.05071 | 0.06410 | 0.33367 | 0.00000 | 0.11402 | 0.00000 | 0.14949 |
|  | 0.00560 | 0.00610 | 0.02288 | 0.00000 | 0.00917 | 0.00000 | 0.00890 |
| K2 | 0.11589 | 0.06701 | 0.14359 | 0.00000 | -0.02436 | 0.00000 | 0.10883 |
|  | 0.02751 | 0.01850 | 0.03320 | 0.00000 | 0.02163 | 0.00000 | 0.01661 |
| H2O1 | 0.25037 | 0.07566 | 0.11216 | 0.00000 | -0.00654 | 0.00000 | 0.14606 |
|  | 0.02852 | 0.01188 | 0.01560 | 0.00000 | 0.01463 | 0.00000 | 0.01243 |
| H2O2 | 0.06555 | 0.07089 | 0.00162 | 0.00000 | -0.01035 | 0.00000 | 0.04602 |
|  | 0.01096 | 0.01113 | 0.00518 | 0.00000 | 0.00535 | 0.00000 | 0.00568 |
| H2O3 | 0.04868 | 0.22396 | 0.11204 | -0.06639 | 0.00012 | -0.00098 | 0.12823 |
|  | 0.00901 | 0.02557 | 0.01493 | 0.01432 | 0.00815 | 0.01095 | 0.01123 |
| H2O4 | 0.22030 | 0.03561 | 0.13644 | 0.00000 | 0.09126 | 0.00000 | 0.13079 |
|  | 0.03530 | 0.01132 | 0.02585 | 0.00000 | 0.02304 | 0.00000 | 0.01668 |