Table 8. Calculated and observed structure factors

for spriggite.

h   k   l     F2calc      F2meas       F2

6   0   0    19309.63    19951.65  10349.67 o

8   0   0 24551976.00 30331102.00 448873.91 o

10   0   0      127.54    40060.67   4207.55 o

12   0   0  3735341.75  3229953.25 198858.50 o

14   0   0    20155.57    23852.97   3224.18 o

16   0   0 16567486.00 19664506.00 993299.81 o

18   0   0    16845.71    48665.32   7535.16 o

20   0   0  1637344.00  1447177.38  53570.22 o

22   0   0    62948.96    38560.01  17764.72 o

24   0   0  5110982.50  6631063.50 137046.86 o

26   0   0    37155.05    71658.45  21967.55 o

28   0   0  1213033.13  1581795.63  65668.14 o

30   0   0    55807.04     7411.59  26538.26 o

32   0   0  2169612.25  3540780.75 107980.81 o

34   0   0    55114.14    88546.42  36275.14 o

36   0   0   569823.06   734727.00  56844.64 o

3   1   0       10.10      -51.06    626.75 o

5   1   0     3789.72     8958.30   2048.36 o

7   1   0     3689.12     6279.59   1169.13 o

9   1   0      226.48     2070.70   1809.02 o

11   1   0     4360.43     1815.13   2204.24 o

13   1   0     9801.24    18098.26   4579.59 o

15   1   0     8068.20     8035.38   1640.70 o

17   1   0     2313.60     4172.82   2007.80 o

19   1   0     1700.99     6845.55   3768.65 o

21   1   0     7995.90    28760.01  13591.36 o

23   1   0     9044.86    39587.46  18954.51 o

25   1   0     2646.16    16723.15  14150.16 o

27   1   0     1996.44     -746.40  15550.19 o

29   1   0     5415.23    19122.89  29645.99 o

31   1   0     5988.27    46044.94  20725.98 o

33   1   0     2966.83     -176.28   8219.97 o

35   1   0     1139.07     2725.50  37997.91 o

0   2   0  1278360.25   957362.63 184271.64 o

2   2   0     1294.64    27144.37   2208.92 o

4   2   0    97165.23   127130.77  14176.87 o

6   2   0     4361.87    22889.04   3074.76 o

8   2   0   601064.25   492075.97  35556.00 o

10   2   0    10874.13     9401.98   1331.05 o

12   2   0    65187.78    85621.84   3917.17 o

14   2   0     7864.75    13548.33   1999.65 o

16   2   0   517481.81   409228.69  24736.70 o

18   2   0    13544.20    11436.13   2519.55 o

20   2   0    23621.71    44407.15  11268.24 o

22   2   0     3035.20    10563.96  11908.40 o

24   2   0   162164.95   148312.08   8953.57 o

26   2   0    10208.72     6736.28   6667.38 o

28   2   0    15561.08    38399.16  24488.99 o

30   2   0      452.00     -563.17   8882.62 o

32   2   0    65334.19    55725.70  19807.12 o

34   2   0     8235.54    16275.36  27309.50 o

1   3   0      972.54     7777.23   2841.71 o

3   3   0      318.44     3621.63   2296.31 o

5   3   0     2310.93     4295.37   2849.01 o

7   3   0      997.95     3010.41   2755.36 o

9   3   0        5.83     3473.22   1611.56 o

11   3   0       24.79     3025.19   1664.96 o

13   3   0    10660.71     8390.27   2272.16 o

15   3   0      939.94     3707.19   2073.01 o

17   3   0      492.19     3403.99   2584.87 o

19   3   0      326.27     4235.66   3803.89 o

21   3   0     5840.84     3493.43   3745.00 o

23   3   0      204.56     1435.45   9078.65 o

25   3   0      856.38     7887.52  16989.63 o

27   3   0     1597.26     6337.40  25544.62 o

29   3   0     5331.28    22243.68  11699.16 o

31   3   0       10.32    -3265.81  14820.77 o

33   3   0     1120.71     7562.56   9316.17 o

0   4   0    62558.38    49871.39  10227.70 o

2   4   0    12391.46    15675.93   3606.01 o

4   4   0  6147596.50  5658264.00 377705.47 o

6   4   0      962.88    11302.79   2702.87 o

8   4   0    24015.80    69521.97   5386.16 o

10   4   0    41879.78    33056.11   2431.74 o

12   4   0  4380795.50  4258782.00 134307.44 o

14   4   0     4627.61    23770.48   2550.10 o

16   4   0    95896.02   101984.64   4939.12 o

18   4   0    54248.74    72307.91   3660.75 o

20   4   0  2025262.38  1909492.50  26078.37 o

22   4   0    11687.70    24676.08   5543.47 o

24   4   0    62700.07    76894.52   7485.69 o

26   4   0    67644.71    41247.44   7365.11 o

28   4   0   903782.13  1119224.50 104053.78 o

30   4   0    31911.74    23665.11   8434.57 o

32   4   0   127269.34   112496.14  11187.70 o

1   5   0     3737.98    12239.18   7474.05 o

3   5   0     3163.69     7513.15   4589.94 o

5   5   0     1397.66     2990.42   3772.37 o

7   5   0       12.51     2027.86   3019.25 o

9   5   0     9315.55    12499.92   3826.57 o

11   5   0    14082.54     8891.33   2706.91 o

13   5   0     8667.78     8622.69   2725.52 o

15   5   0     1452.39     4449.91   2680.73 o

17   5   0    15011.28    18072.23   3094.25 o

19   5   0    15786.82    12448.80   3574.00 o

21   5   0    13848.90    12739.76   4816.49 o

23   5   0     1658.47      668.22   5233.34 o

25   5   0    10129.04    13619.65   7323.02 o

27   5   0    11786.93     6280.05   6644.11 o

29   5   0    13532.45    27825.43  40249.16 o

31   5   0     1009.05      807.94   8180.87 o

33   5   0     9707.49     8118.50   9829.75 o

0   6   0 10692179.00 12956755.00 700731.88 o

2   6   0      351.55     2686.45   4978.14 o

4   6   0  1545376.00  1431806.00  71098.74 o

6   6   0     8498.76    10223.28   4099.68 o

8   6   0  6446553.00  6348072.00 399624.97 o

10   6   0      303.83    23263.36  20295.91 o

12   6   0  1192598.88  1023383.06  34965.32 o

14   6   0    11563.78    15282.01   9817.97 o

16   6   0  4589112.50  4604348.00 202622.28 o

18   6   0      165.12     8256.73   3420.62 o

20   6   0   617952.50   557215.88  61960.11 o

22   6   0    21917.51     6898.49   5205.12 o

24   6   0  1761496.75  1648317.13 339976.84 o

26   6   0     1986.37    14050.57   8773.58 o

28   6   0   418967.19   451302.75 115394.55 o

30   6   0    17958.81    12358.53  24758.83 o

32   6   0   783847.31   778389.94  30356.62 o

1   7   0     2154.86    12423.92   5901.11 o

3   7   0      682.66    11141.96   5674.95 o

5   7   0       78.90     1638.38   4992.64 o

7   7   0     3358.99     5054.62   4648.48 o

9   7   0      771.95     4270.57   4287.51 o

11   7   0     1074.06     9920.21   9143.74 o

13   7   0     2257.76     5020.71   4231.98 o

15   7   0     4531.43    12034.34   4290.94 o

17   7   0     1549.36     1815.63   3903.29 o

19   7   0        3.63     2258.33   5716.96 o

21   7   0      354.20     8385.89   6108.49 o

23   7   0     6603.93     9446.36   6504.73 o

25   7   0      553.85    -1941.12   6597.93 o

27   7   0      687.07    -1588.57   7097.75 o

29   7   0       73.89    16027.78  21385.71 o

31   7   0     4427.12     5312.17   9530.07 o

0   8   0     5696.07   113162.21  16416.18 o

2   8   0     7898.96    11441.15   9345.61 o

4   8   0  1280286.38  1305636.75  65506.59 o

6   8   0    16048.68    27237.67  12060.65 o

8   8   0      644.47    58681.97   9257.63 o

10   8   0     5284.09    21344.77   5960.67 o

12   8   0   933944.31   851535.69  46980.23 o

14   8   0    26669.03    36747.62   5167.14 o

16   8   0    28023.88    54090.61   8104.69 o

18   8   0     7553.13    43464.98   5364.25 o

20   8   0   461341.78   478801.88  70061.58 o

22   8   0    30624.30    51854.58  11299.35 o

24   8   0    22579.05    27732.77  15914.62 o

26   8   0    11873.60    50902.61  18646.05 o

28   8   0   186791.00   236188.86  50043.54 o

30   8   0    29267.19    21818.66  11705.63 o

1   9   0       30.91     8576.06  14124.51 o

3   9   0       74.83     2008.64  10737.37 o

5   9   0      689.42     3165.31   7639.55 o

7   9   0      224.20     4046.29   6390.57 o

9   9   0       35.58     8286.64   6015.84 o

11   9   0     2580.84    -2200.19   5448.78 o

13   9   0      706.91    16352.99   5871.18 o

15   9   0      637.49     8184.82   6411.51 o

17   9   0     1104.62    10137.83   8413.97 o

19   9   0      529.69    -1720.68   6306.86 o

21   9   0       13.06     4242.36   8547.93 o

23   9   0     1125.30    12279.52   9065.46 o

25   9   0      634.53     8691.33   9508.41 o

27   9   0      437.28     8165.15   9988.52 o

0  10   0  2163985.75  2553799.25  76467.57 o

2  10   0    11624.34    20216.58  13473.33 o

4  10   0  6461239.00  7236500.00  98645.82 o

6  10   0     5679.50     9803.49   8553.64 o

8  10   0  1284544.50  1280095.88  69955.06 o

10  10   0    17947.83    14327.44   7378.70 o

12  10   0  5118678.00  5033531.00 162462.14 o

14  10   0     7705.50    25624.05   6538.85 o

16  10   0  1442902.88  1412872.13 112962.28 o

18  10   0    20241.39    25224.41   6548.36 o

20  10   0  2913756.75  2818545.50 413991.28 o

22  10   0     6461.53    20555.30  28353.18 o

24  10   0   739586.38   826989.88 182029.27 o

26  10   0    22249.28     6680.92  11773.85 o

1  11   0      619.84     5912.94  13356.81 o

3  11   0      673.93     2758.98  12255.81 o

5  11   0      295.00     -877.31  17417.05 o

7  11   0       27.37    -1380.41  11536.37 o

9  11   0     3502.93     9638.03   9062.71 o

11  11   0     9018.31     8883.58  10916.16 o

13  11   0     1973.01    -1614.10   8350.57 o

15  11   0      460.62    15689.70   9676.62 o

17  11   0     4355.70     3747.98   8853.44 o

19  11   0     7780.45     6622.47   9152.02 o

21  11   0     1701.07     3252.35  10724.18 o

23  11   0     1147.57     8713.45  11189.59 o

25  11   0     5505.16    -7401.40  25964.60 o

0  12   0     3828.19    -6028.45  19736.70 o

2  12   0     5953.73     5706.27  13138.27 o

4  12   0    21167.68    40918.98  13918.43 o

6  12   0     1267.04    10041.44  12655.22 o

8  12   0      796.17    23096.22  13408.62 o

10  12   0    12565.47     6332.42  10009.92 o

12  12   0    12335.45    31292.49  13196.67 o

14  12   0      179.24    33889.68  10175.28 o

16  12   0      959.38    17275.27  10502.26 o

18  12   0    17157.33    14908.94  10753.04 o

20  12   0     5727.30    26283.20  15638.60 o

1  13   0       20.83    -2642.00  13258.66 o

3  13   0       27.63   -11047.29  14340.55 o

5  13   0      234.52     9916.74  25195.47 o

7  13   0       27.03    12075.46  22539.52 o

9  13   0      376.51    14563.08  14428.74 o

11  13   0      476.17     9984.50  13538.85 o

13  13   0      282.55    -1765.25  11572.45 o

15  13   0        8.17     1019.23  11903.12 o

17  13   0     1003.47    14352.54  12461.78 o

19  13   0     1105.60     4615.45  26817.35 o

0  14   0   590367.69   936964.38  49954.74 o

2  14   0    11958.64     8664.00  13639.50 o

4  14   0     1441.48    20145.40  14901.87 o

6  14   0    13253.48     8757.32  14979.08 o

8  14   0   452913.03   685656.75  30177.50 o

10  14   0    10948.83     8584.85  16087.51 o

12  14   0     2627.52    15624.15  16279.06 o

14  14   0    12538.58    -1910.36  22207.97 o

-35   1   1     3834.78     7863.65  23824.85 o

-33   1   1     4247.67    20278.25  21987.34 o

-31   1   1    10434.77     6438.12  19480.76 o

-29   1   1    55390.08    62653.34  18216.73 o

-27   1   1     7626.58    20449.58  15280.00 o

-25   1   1     8275.31    28046.20  13538.01 o

-23   1   1    11656.97    18122.85  12129.79 o

-21   1   1    73661.42    75792.09   4259.16 o

-19   1   1    16469.80    12095.56   2398.37 o

-17   1   1    12843.76    16602.04   2024.68 o

-15   1   1    10538.42    10314.62   2624.20 o

-13   1   1    87814.60    82631.86  10722.29 o

-11   1   1    18977.19    10735.98   1444.19 o

-9   1   1    13698.43    17741.17   1971.72 o

-7   1   1     7374.33    22467.32   2160.13 o

-5   1   1    31008.27    29586.56   1223.83 o

-3   1   1    22813.97    28572.19   3666.34 o

-1   1   1    14671.50     8714.57   1407.52 o

1   1   1    29525.82    41974.18   3694.35 o

3   1   1     9820.25     3391.22   1292.44 o

5   1   1    21602.59    38744.58   6061.66 o

7   1   1    12726.93     3649.49   1634.42 o

9   1   1    62550.52    42045.93   5210.86 o

11   1   1    24663.85    17715.28   2714.85 o

13   1   1    24445.20    32454.56   4003.61 o

15   1   1     8369.91     2094.73   3583.54 o

17   1   1    76956.20    40726.48   5946.63 o

19   1   1    32447.13    31012.81  10088.16 o

21   1   1    25231.78     8631.09  11199.81 o

23   1   1     4493.23    25010.45  13259.61 o

25   1   1    57321.25    34062.42  14327.88 o

27   1   1    27150.61    42697.03  16229.27 o

29   1   1    13211.41     9227.63  17969.16 o

31   1   1     2361.27     8300.50  19755.34 o

33   1   1    34027.84     7306.76   8718.64 o

-34   2   1     4284.50     9407.20  10445.27 o

-32   2   1   113713.59   110182.55  10753.98 o

-30   2   1     9125.09    15380.71   6313.68 o

-28   2   1    82182.50    77625.10   7559.94 o

-26   2   1    18961.68    49784.61   5965.50 o

-24   2   1   154125.19   153651.75   8788.97 o

-22   2   1    10197.00    10399.17  11275.30 o

-20   2   1   100606.75   119145.45   4670.74 o

-18   2   1    96496.06   125937.93   7221.63 o

-16   2   1   179111.25   169015.25  10643.62 o

-14   2   1    74929.72   104091.42  11140.13 o

-12   2   1   133271.92   181718.98  17739.89 o

-10   2   1   314238.25   330685.94  19672.47 o

-8   2   1   119678.13   138104.14   6330.43 o

-6   2   1   346471.66   377973.91  15300.25 o

-4   2   1    55077.37    77971.68   6930.57 o

-2   2   1   543741.56   513096.31  29467.76 o

0   2   1    22998.67    34910.96   2206.38 o

2   2   1   634195.44   508511.47  48800.00 o

4   2   1     7185.23    16026.17   1467.24 o

6   2   1   569961.94   545121.94  30832.83 o

8   2   1     1710.82     3420.87   1500.31 o

10   2   1   620916.50   600824.69  33561.46 o

12   2   1     7400.76     9964.16   3231.40 o

14   2   1   390873.91   340661.03  21568.54 o

16   2   1    24610.42    27886.13   2110.99 o

18   2   1   407275.44   368523.03  17745.18 o

20   2   1    13352.07    29040.30  10419.81 o

22   2   1   227071.84   184477.44  13515.89 o

24   2   1    25803.25    45765.30   5643.61 o

26   2   1   196880.11   189366.78  16907.35 o

28   2   1     9603.33    34486.90   9103.27 o

30   2   1    90315.38    78107.89   8754.43 o

32   2   1    19175.47    49502.75  11454.31 o

34   2   1    71346.65    91926.47  33757.52 o

-35   3   1     2335.96    30757.30  12235.28 o

-33   3   1     1829.91    12504.08   9200.77 o

-31   3   1     2963.97    32926.71  10683.72 o

-29   3   1       38.59     3301.58   6497.00 o

-27   3   1     4756.81    22463.10  12773.49 o

-25   3   1     2869.41    13933.69   9440.38 o

-23   3   1     7043.76    44923.44   9786.55 o

-21   3   1      509.23     4599.30   2616.44 o

-19   3   1     9611.76    14642.51   3055.29 o

-17   3   1     3162.56    14283.94   2205.42 o

-15   3   1    11555.96    65637.16   7194.69 o

-13   3   1     1261.19     8975.56   2136.43 o

-11   3   1    11992.40    10848.22   1890.67 o

-9   3   1     3560.20    10735.05   3032.12 o

-7   3   1    17737.66    45671.25   4346.13 o

-5   3   1     3689.02     3080.96   1768.02 o

-3   3   1    10583.85    26066.80   4881.95 o

-1   3   1     6184.43     5925.06   2382.55 o

1   3   1    12259.83    32907.00   5756.17 o

3   3   1     7150.43     4593.08   2456.59 o

5   3   1     2546.54    43396.37   2465.08 o

7   3   1     9236.83     8160.28   2685.30 o

9   3   1     4281.28     7903.38   1766.12 o

11   3   1     6212.87     5240.74   1934.88 o

13   3   1     4811.21    83602.41   9534.08 o

15   3   1    11964.82    11483.74   4297.45 o

17   3   1      534.02     1895.01   2875.16 o

19   3   1     4207.58    10885.96   4479.25 o

21   3   1     8294.56    70945.25   9442.58 o

23   3   1     9881.12     9292.60   4327.24 o

25   3   1      221.22    22607.91  14880.55 o

27   3   1     2055.90     6936.56   8316.03 o

29   3   1     8452.12    74935.11   8331.27 o

31   3   1     7753.41    24806.46  33049.87 o

33   3   1      224.12    11209.40   9749.65 o

-34   4   1     2847.69    22143.15  11300.37 o

-32   4   1    20681.14    27978.49  16201.84 o

-30   4   1     8817.99    10563.12   8247.83 o

-28   4   1     1887.84     2531.65   8087.19 o

-26   4   1     7600.78     2094.56   6379.69 o

-24   4   1    23183.88    23757.36   5921.91 o

-22   4   1     3092.73     5810.03   4258.53 o

-20   4   1     1413.18     4066.07   2918.35 o

-18   4   1    20604.27    16113.74   2812.41 o

-16   4   1    24476.95    16425.04   2521.57 o

-14   4   1     1601.27     6815.10   5066.40 o

-12   4   1     1690.04     2983.44   2518.67 o

-10   4   1    30848.79    33188.52   2626.86 o

-8   4   1    10209.09     5708.32   2026.22 o

-6   4   1    21330.95    25420.75   2782.25 o

-4   4   1      691.88     2984.34   3756.10 o

-2   4   1    44941.96    38509.09   4254.03 o

0   4   1      632.21     3394.03   3425.76 o

2   4   1    60613.45    50604.78   4004.87 o

4   4   1      520.89     1533.02   3001.21 o

6   4   1    26615.63    30900.51   3046.98 o

8   4   1     7385.76    20336.94  15701.05 o

10   4   1    59381.77    62453.20   3120.64 o

12   4   1     1353.34     2088.71   2343.65 o

14   4   1    16842.16    16176.94   3086.94 o

16   4   1    17709.17    15476.64   2503.60 o

18   4   1    58815.89    71749.91   4995.85 o

20   4   1     1606.62     4150.84   8564.70 o

22   4   1     8863.39    12567.46   5437.77 o

24   4   1    18946.39    22740.45   6439.29 o

26   4   1    29686.92    29659.88   7034.02 o

28   4   1     1373.40     5084.77   7580.94 o

30   4   1     3207.76    16774.21  11598.96 o

32   4   1    14391.01    20576.32   9895.64 o

-33   5   1    11528.24    28634.94   9889.90 o

-31   5   1     5682.57    18934.37   8051.07 o

-29   5   1    37890.39    38066.32  21556.45 o

-27   5   1     4664.31    13748.63   6356.85 o

-25   5   1    21996.13    28344.56   6210.83 o

-23   5   1     7336.99    12734.23   5315.53 o

-21   5   1    61650.35    63989.09   4061.32 o

-19   5   1     8363.20     9736.13   2818.24 o

-17   5   1    23742.88    22230.73   3026.00 o

-15   5   1     9377.79    16626.14   3869.28 o

-13   5   1    48087.59    48161.79   3465.52 o

-11   5   1    13452.21    11844.58   2651.29 o

-9   5   1    25527.68    22437.27   3269.18 o

-7   5   1    11846.94    22162.52   3260.25 o

-5   5   1    40683.19    47387.93   7503.02 o

-3   5   1    17582.92    12486.29   4458.19 o

-1   5   1    16279.32    12645.12   4971.04 o

1   5   1    18434.09    19837.26   4424.81 o

3   5   1    12928.51     8695.94   4356.55 o

5   5   1    31479.86    38744.76   4740.83 o

7   5   1    10753.95     3448.26   3947.63 o

9   5   1    40284.67    28456.59   3412.43 o

11   5   1    11198.63     4939.71   2184.93 o

13   5   1    41076.22    41400.30   5171.91 o

15   5   1     9311.90     7755.08   2905.77 o

17   5   1    34628.57    21412.28   6319.41 o

19   5   1    24519.53    26675.66   5016.50 o

21   5   1    40708.21    36158.56   6523.71 o

23   5   1     9614.43    17238.52   5445.05 o

25   5   1    28399.69    29316.50   7054.93 o

27   5   1    15561.95    19830.90   7037.43 o

29   5   1    26991.62    29248.98   8269.75 o

31   5   1     5979.37    17537.88   8841.05 o

-32   6   1    29891.91    19748.79   9097.98 o

-30   6   1     6645.02    18587.71  16066.82 o

-28   6   1    86794.64    88934.76  21225.32 o

-26   6   1     1587.95    36462.93  48900.75 o

-24   6   1    50804.05    57387.67  23240.39 o

-22   6   1    29293.99    39071.68   5278.75 o

-20   6   1   124010.78   121033.94   5604.12 o

-18   6   1    32913.89    37451.33   5510.80 o

-16   6   1    53819.24    51853.00   3944.10 o

-14   6   1   107924.25   114676.87   5424.43 o

-12   6   1   110931.35   117365.65   9569.18 o

-10   6   1   130840.43   136917.03   7125.77 o

-8   6   1    50091.17    45962.39   8065.12 o

-6   6   1   226562.69   196346.78  18521.10 o

-4   6   1    69478.23    73050.59   5867.68 o

-2   6   1   291136.44   213346.89   7629.94 o

0   6   1    24823.56    31732.79   9371.71 o

2   6   1   343481.56   332827.31  13018.59 o

4   6   1     7311.04    17857.60   5052.72 o

6   6   1   333683.16   281311.47  24420.13 o

8   6   1     5913.56     -635.84   4716.15 o

10   6   1   296482.34   245837.95  14951.09 o

12   6   1     3710.60     5934.09   3278.95 o

14   6   1   287312.91   236595.77  15786.56 o

16   6   1     1042.07      565.34   5444.38 o

18   6   1   182560.86   165457.59  13345.89 o

20   6   1    12660.67    28010.20   5456.43 o

22   6   1   164318.03   145015.55  22760.53 o

24   6   1      452.99    15623.85   6952.92 o

26   6   1    83383.66    64128.71  18921.65 o

28   6   1    13499.60    30513.53  12945.33 o

30   6   1    73773.78    75636.62  26765.88 o

-31   7   1      592.23     6027.86   9290.47 o

-29   7   1    25864.67    28402.33  15407.71 o

-27   7   1    11901.38    28474.67   7701.25 o

-25   7   1     3708.85     1302.12   6710.41 o

-23   7   1     3071.22     8051.62   6754.75 o

-21   7   1    32772.00    33116.79   5507.08 o

-19   7   1    30342.25    37142.79   4794.15 o

-17   7   1     5848.02     5231.42   4316.57 o

-15   7   1    12399.75    10311.96   5492.56 o

-13   7   1    32080.08    36839.66   4835.31 o

-11   7   1    40154.73    46630.75   8663.95 o

-9   7   1     8640.62    10917.61   4251.22 o

-7   7   1    27651.42    18224.39   5642.33 o

-5   7   1    23763.26    38615.33   6099.71 o

-3   7   1    45233.06    43417.65   6490.13 o

-1   7   1    10674.71    16840.01   5094.90 o

1   7   1    47574.58    64729.74  10293.97 o

3   7   1    10877.28    13168.63   5777.77 o

5   7   1    27596.32    32298.54   5532.56 o

7   7   1    10607.97    10346.28   4688.63 o

9   7   1    37465.79    44612.57   4912.89 o

11   7   1     3884.84    10492.17   6277.83 o

13   7   1    10580.46    11967.86   4327.44 o

15   7   1     8779.69    13345.87   6902.09 o

17   7   1    26935.68    48903.34   7012.44 o

19   7   1      354.39    13595.79  23146.52 o

21   7   1     3930.48     1206.33   6102.04 o

23   7   1     6053.00     9267.31  11241.83 o

25   7   1    12338.85    26801.27   6845.42 o

27   7   1       34.69     5106.63   7392.02 o

29   7   1     1295.45     9052.16   8634.12 o

-30   8   1     2263.07    15577.58  11638.42 o

-28   8   1    23292.43    27209.71   9581.04 o

-26   8   1     1743.12    10753.35   8313.06 o

-24   8   1    20442.08    25956.99   8001.68 o

-22   8   1     9282.67    27108.94   7544.98 o

-20   8   1    17861.34    18524.59   5134.22 o

-18   8   1     8413.18    15824.76   5072.62 o

-16   8   1    17625.23    15577.25   5032.91 o

-14   8   1    28545.30    45427.28  10654.67 o

-12   8   1    22879.78    30427.16   6756.19 o

-10   8   1    39406.27    39830.78   5314.32 o

-8   8   1     9227.07    13773.76   5172.57 o

-6   8   1    65119.35    57450.51   6489.01 o

-4   8   1     1802.78    10226.91   7169.67 o

-2   8   1    59830.73    59909.88   8963.40 o

0   8   1      130.43     1379.78   9263.06 o

2   8   1    77373.86   113910.73  26702.74 o

4   8   1      656.93     4023.08   6465.95 o

6   8   1    91094.46   105439.23  16317.30 o

8   8   1     1049.38       53.73   5319.04 o

10   8   1    86060.84    89315.45   6390.76 o

12   8   1     7477.45     7344.89   4767.19 o

14   8   1    73511.42    69319.66   5844.71 o

16   8   1     8683.45     9603.53   5193.34 o

18   8   1    46290.08    55232.56  10712.92 o

20   8   1     7644.81     7020.66   6672.38 o

22   8   1    54513.06    51991.80   8017.32 o

24   8   1     7087.03     4097.49   8247.47 o

26   8   1    28759.58    48009.27   9565.90 o

28   8   1     9696.25    11553.84  13829.37 o

-29   9   1      127.77    -1452.24  12990.59 o

-27   9   1     6332.29     8458.68  10433.67 o

-25   9   1    14429.06    19962.09  10149.51 o

-23   9   1     7890.94     4670.49  13600.16 o

-21   9   1     1008.54     6367.42   7785.97 o

-19   9   1     8719.26     6552.14   5919.41 o

-17   9   1    14243.56    16985.06   5854.59 o

-15   9   1     9997.99    23786.11   5889.73 o

-13   9   1     2947.19    10293.26   5542.06 o

-11   9   1    10710.67    14531.07   5908.60 o

-9   9   1     9037.65     8521.59   6963.50 o

-7   9   1    12150.80     5684.39   6426.57 o

-5   9   1     5591.69     3281.35   9521.06 o

-3   9   1     6455.86    13367.23  10108.32 o

-1   9   1     6675.12    16279.52  12386.89 o

1   9   1     7404.15    16839.54  10901.94 o

3   9   1     6750.49   -11871.51  13879.28 o

5   9   1     4455.09     7323.98   7723.41 o

7   9   1    12152.46     7682.24   6627.65 o

9   9   1     4362.52     6453.90   6174.07 o

11   9   1     8626.06    18127.53   9647.79 o

13   9   1     8414.59    10443.26   5498.85 o

15   9   1    21666.45    18516.79   6531.03 o

17   9   1      905.87     3883.98   6006.29 o

19   9   1     4512.59     9833.58   8674.91 o

21   9   1    11388.59    11723.52   8242.62 o

23   9   1    20116.93     2001.38  18341.62 o

25   9   1      146.88    18091.90   9651.96 o

27   9   1     3118.94     7069.09  10018.99 o

-26  10   1     4625.17     6880.34  11307.51 o

-24  10   1    23171.25    21384.39  12301.42 o

-22  10   1    11085.83    21603.34   8585.67 o

-20  10   1    41059.88    53590.37   9072.15 o

-18  10   1    21043.93    26677.61   6684.57 o

-16  10   1    31409.91    37317.38   6810.16 o

-14  10   1    32830.32    40643.30   6685.83 o

-12  10   1    39241.43    53450.96   7354.60 o

-10  10   1    62552.86    63354.02   9333.86 o

-8  10   1    32705.30    45564.56  10120.29 o

-6  10   1    63832.85    70720.51  12968.19 o

-4  10   1    33247.70    11064.26  10431.08 o

-2  10   1    98868.50   121443.48  13130.09 o

0  10   1    28199.12    26822.52  13222.04 o

2  10   1    85865.71   113791.36  13932.96 o

4  10   1    10384.15      866.90  12079.27 o

6  10   1   121168.37   124199.38  12849.61 o

8  10   1    18405.28    12453.88  11999.87 o

10  10   1    82609.35    88404.98  11144.13 o

12  10   1     2776.53     5133.52   6877.04 o

14  10   1    95333.87    96002.52   8014.38 o

16  10   1    11922.73    22091.96  28397.27 o

18  10   1    50318.86    59082.77  10315.15 o

20  10   1      287.05     3200.72   9182.06 o

22  10   1    58267.40    44398.45  10675.02 o

24  10   1     6236.75   -11357.90  13728.73 o

-25  11   1    27495.33    26660.60  19558.31 o

-23  11   1    12418.28    11184.05  11330.61 o

-21  11   1    17446.68    16597.77   9137.43 o

-19  11   1     3502.27     7879.71   7886.70 o

-17  11   1    27350.51    29471.76   8318.27 o

-15  11   1    19572.29    26631.45  10091.03 o

-13  11   1    13634.28    18643.69   8195.58 o

-11  11   1    15087.03    15588.61   8263.89 o

-9  11   1    26016.32    34476.33   8829.47 o

-7  11   1    30556.45    42153.85  14944.04 o

-5  11   1    17391.43     9700.29  10946.74 o

-3  11   1    20864.76     4980.44  12446.76 o

-1  11   1    11909.50    18611.21  12368.82 o

1  11   1    19827.29    19400.77  13242.70 o

3  11   1     5852.65    18837.76  12992.40 o

5  11   1    28370.62    29844.31  12860.86 o

7  11   1     3855.28    19126.21   9644.54 o

9  11   1    15458.26     9909.94   9193.13 o

11  11   1     6520.19    15490.74   8809.37 o

13  11   1    25116.00    34294.52  11733.89 o

15  11   1      294.90     3154.59   8668.41 o

17  11   1     3627.78     6491.29  10387.06 o

19  11   1     1608.30     7524.64  10550.28 o

21  11   1    16879.78    22920.74  10909.39 o

23  11   1      213.61      -95.13  11483.91 o

-22  12   1    13755.31    13770.94  16298.27 o

-20  12   1    43706.33    40535.95  10624.39 o

-18  12   1    14700.74    23344.34  11084.27 o

-16  12   1    11120.63    11521.54  10445.10 o

-14  12   1    37578.02    62492.15  20469.87 o

-12  12   1    24656.58    10534.98  10045.11 o

-10  12   1    37120.40    31625.82  11747.48 o

-8  12   1    10218.70     9578.89  12457.97 o

-6  12   1    58037.89    62554.53  12570.57 o

-4  12   1    17846.16    20293.99  12824.03 o

-2  12   1    69393.39    92876.71  14222.83 o

0  12   1     6941.46      716.86  13295.42 o

2  12   1    78880.39   103715.49  14415.42 o

4  12   1      246.01     5251.96  19376.55 o

6  12   1    75062.02    83675.11  14885.60 o

8  12   1     2322.42     4812.22  14483.52 o

10  12   1    61781.16    57327.20  10891.08 o

12  12   1     1284.98     2540.80   9832.86 o

14  12   1    68698.55    71728.73  10850.67 o

16  12   1     1661.32      682.62  10485.44 o

18  12   1    44359.63    65360.97  13779.27 o

20  12   1     9561.97    23101.89  15341.56 o

-19  13   1    14364.02    95343.16  27303.45 o

-17  13   1     3404.71     3844.44  12384.56 o

-15  13   1    12161.64     9174.71  12061.49 o

-13  13   1     6356.72     7976.70  11741.17 o

-11  13   1    20697.24    21371.26  14093.64 o

-9  13   1     6513.89     4894.68  22642.85 o

-7  13   1    16638.57    21877.12  14236.30 o

-5  13   1    11923.81      315.81  13679.60 o

-3  13   1    22551.71    17568.58  13664.85 o

-1  13   1     8072.55   -12283.75  13591.53 o

1  13   1    16732.30     2965.37  13403.87 o

3  13   1    13006.32    13893.40  13701.15 o

5  13   1    17635.45    32865.65  14705.37 o

7  13   1     9394.02    19995.97  14315.83 o

9  13   1    11143.25    24604.60  15046.82 o

11  13   1    14784.29     4578.69  11635.23 o

13  13   1    10141.75     6671.12  11577.06 o

15  13   1     7441.62     5703.53  11789.07 o

17  13   1     5172.48    35255.95  26501.65 o

-14  14   1     3630.98    12772.84  23396.97 o

-12  14   1     9969.40    26732.67  23539.91 o

-10  14   1    16588.71    15551.19  15549.01 o

-8  14   1    13349.54    10141.36  15571.51 o

-6  14   1    11694.94    10310.23  15163.94 o

-4  14   1    16050.35    15800.67  14851.95 o

-2  14   1    22500.62     9410.89  14473.65 o

0  14   1    13393.83     -359.27  13464.90 o

2  14   1    22635.58     9311.48  14476.33 o

4  14   1    16322.33     3635.30  14357.07 o

6  14   1    15302.06    17427.27  13973.50 o

8  14   1     8342.10    16883.59  16330.69 o

10  14   1    24231.94    25778.30  16218.33 o

12  14   1    16391.04    -1599.26  15712.94 o

14  14   1    11130.94    16028.39  17732.29 o

-36   0   2    34077.78    53656.89  37748.97 o

-34   0   2   117979.55   123662.42  35734.01 o

-32   0   2    50976.48    45756.55  30278.60 o

-30   0   2   139511.03   219710.34  33110.32 o

-28   0   2    72359.32    41207.14  23703.58 o

-26   0   2   150348.86   172066.86  25982.91 o

-24   0   2    38812.84    54360.48  19421.57 o

-22   0   2   242742.91   215757.31  39685.55 o

-20   0   2    66562.96    50494.65  10471.78 o

-18   0   2   190945.92   193376.78  60410.30 o

-16   0   2     5713.93     7521.91   3701.26 o

-14   0   2   341612.31   384902.31  10641.62 o

-12   0   2    68966.18    71116.66   4216.24 o

-10   0   2    95858.84   101759.76   4789.40 o

-8   0   2     4160.10     4497.71   1472.70 o

-6   0   2   130632.88   120761.52   4443.47 o

-4   0   2    17567.77    21936.71   1528.83 o

-2   0   2    82727.33    87650.72   4836.73 o

0   0   2    67164.72    77474.17   4450.69 o

2   0   2    28475.58    26832.21   3676.19 o

4   0   2   111831.38   126407.97   7880.34 o

6   0   2     8277.63     3762.81   4937.45 o

8   0   2    76248.39    74255.93   8644.18 o

10   0   2    61578.59    68127.13   9786.66 o

12   0   2   377361.53   439186.66  12388.41 o

14   0   2     1862.45     4891.68   6286.97 o

16   0   2   145479.75   144047.17  16396.75 o

18   0   2    56392.16    53633.83  14614.72 o

20   0   2   284156.28   278542.16  23916.96 o

22   0   2    16558.74    15844.15  17496.24 o

24   0   2   110871.66   125004.80  22597.48 o

26   0   2    90406.30   103022.19  23257.28 o

28   0   2   207832.00   335443.28  33372.27 o

30   0   2    22925.26    52690.04  25220.36 o

32   0   2    74132.91    84604.26  28380.79 o

34   0   2    50691.48    77878.06  32386.12 o

-35   1   2     1796.28    -4982.89   8730.81 o

-33   1   2    50208.02   125037.90  40834.04 o

-31   1   2    11989.65    10203.91  19557.97 o

-29   1   2    17924.90    26289.23  16796.66 o

-27   1   2     4544.87     6512.91  14967.81 o

-25   1   2   111868.91   118917.55  15531.56 o

-23   1   2    15570.08    11024.69   3205.00 o

-21   1   2    10898.03     9525.58   6236.38 o

-19   1   2    10958.28    13059.06   2295.17 o

-17   1   2   289553.75   250756.42  25034.70 o

-15   1   2     6653.00     9301.46   1792.78 o

-13   1   2     5918.85     7853.44   1587.47 o

-11   1   2    12218.98     9420.30   1431.57 o

-9   1   2   385302.69   352980.59   6561.29 o

-7   1   2     9039.00     9001.73   1243.87 o

-5   1   2      439.37    12952.85   1632.18 o

-3   1   2     5121.73     6597.94    877.86 o

-1   1   2   741564.88   739508.00  17339.96 o

1   1   2     4454.63     6911.42   1033.54 o

3   1   2     1524.49    13176.46   1860.84 o

5   1   2     1733.03     5948.20   1452.32 o

7   1   2   449586.16   329534.06  42294.82 o

9   1   2     5702.42     4246.44   1247.40 o

11   1   2      742.65     8148.56   4781.09 o

13   1   2     1164.99     7999.44   3701.46 o

15   1   2   357083.44   273909.72  15711.37 o

17   1   2     3153.06     5213.75   8897.49 o

19   1   2      985.87    15217.03  15109.79 o

21   1   2     2999.79     7769.32  11200.43 o

23   1   2   143801.05   130214.28  20895.00 o

25   1   2     3569.77    10614.65  13647.20 o

27   1   2     8156.02    22136.60  15085.31 o

29   1   2     8689.29    21802.42  16528.24 o

31   1   2    51732.47    53788.08   8236.54 o

33   1   2     4177.50     7013.60  13210.73 o

-36   2   2    10764.98     2686.33  10267.74 o

-34   2   2    16347.10    20163.50   8412.15 o

-32   2   2     2620.42    11786.22  12066.32 o

-30   2   2     2059.89     4572.70   6106.21 o

-28   2   2    18399.60    30100.89   5828.48 o

-26   2   2    13563.20    19586.13   8448.99 o

-24   2   2     3412.46    17717.36  16036.09 o

-22   2   2     2174.35     5629.40   2714.39 o

-20   2   2    21829.47    31053.25   3267.55 o

-18   2   2     8090.53    20841.40   7000.02 o

-16   2   2     5934.22    31646.66   2994.83 o

-14   2   2     1982.07    12119.31   5238.80 o

-12   2   2    20360.74    40163.51   3622.29 o

-10   2   2      617.74    11885.86   1436.15 o

-8   2   2     5273.31    33814.40   3616.89 o

-6   2   2     3088.76    13245.33   1371.42 o

-4   2   2     5311.59    28449.40   1893.37 o

-2   2   2    17682.73    37699.40   2091.66 o

0   2   2    17795.84    37312.42   1706.12 o

2   2   2     3348.87    28312.51   1615.38 o

4   2   2     1945.88    19088.51   1922.78 o

6   2   2    22883.32    37855.60   2432.81 o

8   2   2     7184.20    13135.17   2099.95 o

10   2   2     8730.67    36255.66   2491.09 o

12   2   2    21842.25    21447.57   1898.11 o

14   2   2    35330.64    47590.77   2591.93 o

16   2   2    11192.55    13315.95   3931.41 o

18   2   2     3798.97    22879.37   3961.63 o

20   2   2    29910.51    28071.71   4375.33 o

22   2   2    27842.08    41891.97   5197.84 o

24   2   2     4150.83    15108.77   4712.90 o

26   2   2     1897.50     9626.26   7902.02 o

28   2   2    28972.84    27447.03   7805.83 o

30   2   2    21266.11    22198.68   9424.83 o

32   2   2     4344.49    23557.08   8627.55 o

-35   3   2    12844.57    29212.88  11900.07 o

-33   3   2  1035896.31  1120507.38 120287.73 o

-31   3   2    11835.88    24163.86   7999.47 o

-29   3   2  2028144.25  2476510.75 263016.69 o

-27   3   2    15921.40    17463.35  10319.68 o

-25   3   2  1600529.38  1273089.38  40114.11 o

-23   3   2     9326.16    10062.07   3596.63 o

-21   3   2  3969421.00  3989041.50  93295.98 o

-19   3   2     9429.06    26656.42   4735.55 o

-17   3   2  3867727.75  3201015.25 115934.40 o

-15   3   2    23509.30    25648.35   2333.12 o

-13   3   2  8449655.00  9273365.00 505977.19 o

-11   3   2    11475.63    24634.89   2282.80 o

-9   3   2  2739598.75  2182370.50  78675.92 o

-7   3   2     2011.11    23439.42   2251.32 o

-5   3   2 11973922.00 14964409.00 329528.19 o

-3   3   2     5260.75    31581.22   3536.40 o

-1   3   2  7187155.00  7609664.00 170855.61 o

1   3   2     1664.28    34399.57   3006.21 o

3   3   2 12180896.00 13731227.00 859889.00 o

5   3   2     2847.39    21226.58   4296.42 o

7   3   2  2629624.25  2229949.75 133203.48 o

9   3   2     3171.84    14987.87   4240.65 o

11   3   2  9244432.00  8988914.00 410981.97 o

13   3   2     5774.58     8568.53   2112.42 o

15   3   2  3604852.25  3211868.00 137843.56 o

17   3   2      910.76    10470.09   3968.35 o

19   3   2  4509883.50  4255780.50 245038.34 o

21   3   2     1812.25     2360.72   3953.30 o

23   3   2  1478319.13  1379338.00  90859.24 o

25   3   2    11311.71     8548.76   5559.46 o

27   3   2  2320224.25  2518896.50 230392.52 o

29   3   2     7463.94     3021.02   7628.99 o

31   3   2  1005010.81  1125401.88  68015.64 o

-34   4   2    71643.62    51773.25  11239.46 o

-32   4   2     8153.14    13785.68   9266.82 o

-30   4   2   109438.89    96662.95  28061.55 o

-28   4   2    43102.77    41454.76  11880.85 o

-26   4   2   126651.20   123373.02   9447.60 o

-24   4   2     4556.38    23391.76  10081.21 o

-22   4   2   197702.09   213485.66   7573.01 o

-20   4   2    35103.04    32654.63   3288.35 o

-18   4   2   125753.09   112365.95   7201.12 o

-16   4   2      188.15    32719.83  12715.95 o

-14   4   2   215460.52   246505.09  20456.75 o

-12   4   2     6266.76    16188.49   3782.83 o

-10   4   2   119655.52   138052.92   9064.11 o

-8   4   2    15135.09    31550.74   2793.34 o

-6   4   2   188928.20   218743.02   7409.05 o

-4   4   2    16306.99    29603.51   2439.48 o

-2   4   2    33882.30    59062.07   3731.33 o

0   4   2    32071.22    54318.57   3709.44 o

2   4   2    15622.92    28301.94   2501.58 o

4   4   2   147111.67   184304.53   7778.84 o

6   4   2     9134.39    31184.19   2491.23 o

8   4   2    85139.09    98545.76   3473.43 o

10   4   2     3402.39    14684.97   2646.23 o

12   4   2   250149.44   236942.75  12117.25 o

14   4   2     2039.44    15651.11   2645.43 o

16   4   2    99313.09   100265.52   7661.84 o

18   4   2    10229.64    26117.45   4723.22 o

20   4   2   222435.05   204882.97  13558.54 o

22   4   2    17499.89    24833.21   6757.62 o

24   4   2    94855.08    87530.08   8325.54 o

26   4   2     6765.56    19839.00   7053.35 o

28   4   2   140311.61   127857.18  28563.63 o

30   4   2    23349.25    45197.40  11365.98 o

32   4   2    59984.11    48132.80  11196.46 o

-33   5   2   113745.05   114226.02  11829.55 o

-31   5   2       22.71    12981.99  19605.21 o

-29   5   2   123624.63   103568.40   9548.93 o

-27   5   2     6162.30     1719.98   6094.89 o

-25   5   2   233070.52   250451.41  12146.91 o

-23   5   2      864.65     5808.77   3267.16 o

-21   5   2   239505.00   172710.64   6843.17 o

-19   5   2     3915.16     3075.97   2680.70 o

-17   5   2   741120.75   673755.81  36008.88 o

-15   5   2     5280.67     6901.79   2591.01 o

-13   5   2   518288.88   399590.59  23972.56 o

-11   5   2      276.90     7460.73   2668.69 o

-9   5   2   971603.13   998073.13  15855.41 o

-7   5   2     8379.37    11568.51   3758.79 o

-5   5   2   695086.75   601963.56  30994.33 o

-3   5   2     2692.56    28265.16   9147.73 o

-1   5   2  1986913.50  2100135.75 104182.74 o

1   5   2     6913.17    22588.02   4303.19 o

3   5   2   702737.25   569484.19  29511.52 o

5   5   2     2354.42    12131.51   5140.68 o

7   5   2   980070.81   882273.13  31084.76 o

9   5   2     1316.07    12213.07   2452.92 o

11   5   2   499985.66   400096.16  10738.67 o

13   5   2     1595.86    16685.66   3143.15 o

15   5   2   750310.31   654135.38  28499.21 o

17   5   2     4029.11    11174.17   4222.76 o

19   5   2   240685.55   209466.22  10673.29 o

21   5   2      154.87     8653.10   5334.51 o

23   5   2   218310.19   253677.41  20332.29 o

25   5   2     5628.09     -478.05   6504.47 o

27   5   2   136479.73   126039.55  12967.83 o

29   5   2       15.68     -119.20   7839.03 o

31   5   2    93464.02   100452.02  11883.56 o

-34   6   2    14310.33    12338.20  10129.27 o

-32   6   2    24513.57    16402.16   8857.96 o

-30   6   2    23329.15    23949.77   7583.70 o

-28   6   2    33406.25    23319.34   6616.56 o

-26   6   2    13883.69    23152.63  14428.49 o

-24   6   2    24787.47    19265.37   5690.53 o

-22   6   2    36048.70    30131.41   3868.80 o

-20   6   2    37440.28    37197.10   3719.86 o

-18   6   2     8490.64    10614.03   3658.56 o

-16   6   2    14574.48    11964.48   3302.19 o

-14   6   2    24755.19    25330.75   3442.40 o

-12   6   2    53201.75    49549.70   4710.86 o

-10   6   2      528.23      283.50   3470.48 o

-8   6   2     5667.86     1862.35   3610.31 o

-6   6   2     3173.13     4272.74   3965.68 o

-4   6   2     4281.20     5765.56   4925.09 o

-2   6   2      593.06     2663.10   4499.05 o

0   6   2      652.58     3102.02   4168.45 o

2   6   2    10592.06    20706.35   4824.39 o

4   6   2      393.21     1087.94   4637.54 o

6   6   2     7215.81     8165.38   4520.60 o

8   6   2     1569.65     7227.34   4109.47 o

10   6   2    54142.22    52487.55   4598.41 o

12   6   2    25318.47    27070.96   3889.67 o

14   6   2    12693.26     9190.39   3555.47 o

16   6   2    15358.13    13883.04   4518.86 o

18   6   2    57896.39    49630.37   8411.15 o

20   6   2    22760.58    23952.70   9914.06 o

22   6   2    16084.25    25787.50   5965.84 o

24   6   2    12421.94    20300.46   8039.83 o

26   6   2    53712.16    48920.68  13636.66 o

28   6   2    24932.81    16929.11   7611.18 o

30   6   2    12696.17    19760.51   9213.61 o

-33   7   2   763629.19   763518.81  31098.75 o

-31   7   2     7211.25    10625.07   9530.73 o

-29   7   2   791291.69   759950.38  55235.07 o

-27   7   2     8984.56    11186.01  11182.89 o

-25   7   2  1477470.38  1524120.38 140617.00 o

-23   7   2    12837.69    23120.61   6684.24 o

-21   7   2  1232368.13   925356.63  22253.57 o

-19   7   2    16343.54    16654.19   4066.68 o

-17   7   2  3618750.50  3289464.00  49646.08 o

-15   7   2     4487.06    25942.01   4269.47 o

-13   7   2  2076609.50  1722286.50 133343.38 o

-11   7   2    12492.30    22067.58   4731.56 o

-9   7   2  4253694.00  3845723.75  43415.68 o

-7   7   2     9187.82    15836.96   4851.63 o

-5   7   2  2402188.25  2038423.50 211921.22 o

-3   7   2     8483.65     9837.86   6890.18 o

-1   7   2  7361736.50  6749765.50 474381.28 o

1   7   2     6835.28    25714.83   6209.92 o

3   7   2  2291669.50  2065073.25 102084.48 o

5   7   2     1784.26    19621.31   5713.00 o

7   7   2  4515410.00  4082822.25 183616.83 o

9   7   2    10017.70    10351.08   5167.72 o

11   7   2  1883499.88  1803834.75  72859.74 o

13   7   2      934.65     9643.66   4311.69 o

15   7   2  3950884.50  3476161.25 110249.17 o

17   7   2    13181.48    12451.01   9692.32 o

19   7   2  1043182.44  1041024.44 130527.02 o

21   7   2     6532.27    10738.13   6445.80 o

23   7   2  1652176.63  1510931.13 266039.75 o

25   7   2    13804.67     5529.33   7041.41 o

27   7   2   693529.81   827313.31 155635.88 o

29   7   2     9555.01    16973.23   9670.56 o

-30   8   2    87454.89    72805.05  12639.21 o

-28   8   2     3374.50     9459.71  11469.66 o

-26   8   2    36930.68    30327.25   9458.60 o

-24   8   2     2155.83    11765.47   8767.11 o

-22   8   2   135694.67   125660.70  11073.61 o

-20   8   2     8256.41    14508.09   5200.07 o

-18   8   2    73016.78    91623.43   8079.51 o

-16   8   2    14913.55    24063.41   4891.55 o

-14   8   2   160348.02   166388.14  14738.81 o

-12   8   2    33908.28    31229.61   5233.87 o

-10   8   2   107934.80    99521.41   6749.88 o

-8   8   2    46494.68    65920.30   6653.47 o

-6   8   2   130156.77   154526.30  27004.83 o

-4   8   2    56027.36    57146.99   8450.84 o

-2   8   2   129864.14   138225.05  11426.34 o

0   8   2   107090.70   113643.75  10905.73 o

2   8   2    69256.30    81129.52   6925.42 o

4   8   2   102102.71   115270.72   7911.73 o

6   8   2    98381.55   113135.09  10013.09 o

8   8   2   142895.27   137394.86  12242.33 o

10   8   2    17752.04    26771.48   5525.00 o

12   8   2    74283.55    83205.60   6827.79 o

14   8   2    62048.68    53589.35   6370.18 o

16   8   2   154712.42   147151.84   9544.29 o

18   8   2     1927.10    27802.47  18840.37 o

20   8   2    52739.33    67063.70  22722.77 o

22   8   2    29165.05    22406.79  29943.83 o

24   8   2   118584.47    95749.06  12871.11 o

26   8   2      816.48    14482.25   8658.00 o

28   8   2    20333.69    17077.14  10290.07 o

-29   9   2   163411.06   150383.92  16835.81 o

-27   9   2      576.66    12738.42  11015.85 o

-25   9   2   198723.91   184299.33  41259.75 o

-23   9   2     4183.55    20095.25  10344.94 o

-21   9   2   294224.47   309747.41  32166.79 o

-19   9   2      420.43     6337.05   5673.33 o

-17   9   2   338199.34   306995.88  13948.44 o

-15   9   2     4883.20     2221.29   5512.13 o

-13   9   2   478049.53   500572.56  38560.01 o

-11   9   2     1112.00     5719.21   5814.59 o

-9   9   2   356388.72   277684.13  26446.98 o

-7   9   2     7329.66    12191.60   8412.72 o

-5   9   2   596009.69   512084.69  25308.79 o

-3   9   2     4195.75    12577.75   9148.04 o

-1   9   2   468954.66   446714.97  20723.91 o

1   9   2     5162.40    28440.26  11072.92 o

3   9   2   613702.94   666671.44  24905.25 o

5   9   2     4048.03    14342.92   7820.71 o

7   9   2   339609.22   310328.31  11419.38 o

9   9   2     1587.59    12110.18   6410.71 o

11   9   2   537946.31   571012.31  17909.87 o

13   9   2     1990.29    17667.14  10926.50 o

15   9   2   300175.97   300249.13  21691.59 o

17   9   2      174.38    21357.74   8503.45 o

19   9   2   356660.44   335620.63  76311.28 o

21   9   2      311.48    13384.18  15099.41 o

23   9   2   161688.78   149608.67  28745.74 o

25   9   2     1274.82    -3454.67   9297.05 o

-28  10   2    15720.07    15244.19  14209.34 o

-26  10   2    18682.30    17867.27  11485.61 o

-24  10   2     3078.78    17929.16  10664.27 o

-22  10   2    55495.31    60662.99   7352.46 o

-20  10   2    14244.35     6921.27   6695.11 o

-18  10   2    14683.17     1375.47   6474.04 o

-16  10   2     1326.64     6335.25   6518.09 o

-14  10   2    40943.21    50585.04   7233.19 o

-12  10   2     2595.79     1025.70   7004.20 o

-10  10   2    12874.53    16454.00   7010.46 o

-8  10   2      396.63    15509.28  13766.58 o

-6  10   2    26172.11    36103.57   8909.15 o

-4  10   2      386.32     8131.33  12354.12 o

-2  10   2     2298.88     2545.95  10234.56 o

0  10   2     3749.19      229.30  11266.81 o

2  10   2      149.82     -784.51  10806.11 o

4  10   2    16886.58    27642.68   9579.05 o

6  10   2       39.69     -635.11   8456.12 o

8  10   2    16800.36    16252.82   8440.82 o

10  10   2      960.12    -7347.60   9206.30 o

12  10   2    27314.10    37961.38   7476.11 o

14  10   2     3311.79    12469.26   6951.85 o

16  10   2    24467.42    28885.89  10604.22 o

18  10   2    10854.09    19823.07  15491.74 o

20  10   2    30609.71    49653.52  20974.68 o

22  10   2    10440.61    21293.44   9990.87 o

24  10   2    28892.44    38046.77  29105.00 o

-25  11   2    27577.47    54721.71  36150.69 o

-23  11   2     5063.57    20851.15   9987.11 o

-21  11   2      795.93    12576.38   8015.50 o

-19  11   2     4781.15    11668.52   7806.50 o

-17  11   2    83724.28   111660.71  19001.34 o

-15  11   2    10701.90    31337.29  21795.08 o

-13  11   2     1707.15    40154.43  11033.62 o

-11  11   2     3790.01     3471.15   8349.29 o

-9  11   2   168413.03   222529.73  14835.19 o

-7  11   2    11225.44     -584.93  10078.23 o

-5  11   2     3142.89    11010.95  10329.38 o

-3  11   2     2300.30     5157.46  10889.78 o

-1  11   2   228567.56   299259.25  33777.59 o

1  11   2    12571.58    -3964.81  12756.41 o

3  11   2     4951.05    20720.87  11783.84 o

5  11   2     2912.30    -2973.21  15050.88 o

7  11   2   193377.52   243447.42  24723.53 o

9  11   2    10121.65     4251.19   9070.65 o

11  11   2     6714.55    13788.93  16236.32 o

13  11   2     3106.27     -809.26   8931.83 o

15  11   2   108610.95   106892.59  13407.58 o

17  11   2    11852.64     8556.92  11661.29 o

19  11   2     5090.17     4718.03  10763.66 o

21  11   2     4308.95     6684.17  11223.19 o

23  11   2    37530.32    26402.65  28294.24 o

-22  12   2    18363.59    17482.59  12659.98 o

-20  12   2    22788.90    11025.83  12174.11 o

-18  12   2    62637.41    39112.22   9927.74 o

-16  12   2    29346.92    17129.95   9756.79 o

-14  12   2    45052.08    54075.92  17975.58 o

-12  12   2    49758.92    27151.85  11783.56 o

-10  12   2    72584.49    66784.00  12906.94 o

-8  12   2    43770.50    42664.42  12236.48 o

-6  12   2    60536.90    56294.91  12554.42 o

-4  12   2    69187.59    73897.66  12597.03 o

-2  12   2    71010.28    71362.32  16974.04 o

0  12   2    44357.63    58185.72  13427.09 o

2  12   2    85437.32    97793.76  15037.02 o

4  12   2    91796.70    80155.94  13915.69 o

6  12   2    51433.52    50531.01  14535.14 o

8  12   2    42451.32    43093.32  10726.67 o

10  12   2    67821.64    55428.69  10934.27 o

12  12   2    76929.10    68096.73  10943.24 o

14  12   2    29133.87    14046.25  10233.11 o

16  12   2    23109.40    31183.92  20542.24 o

18  12   2    53101.10    37747.79  15198.71 o

-19  13   2      313.68    31172.38  12209.77 o

-17  13   2  1889170.75  2083179.63 103873.86 o

-15  13   2      481.60    35970.04  12587.94 o

-13  13   2  1857964.25  1913183.50  49004.27 o

-11  13   2      248.85    44644.10  13943.35 o

-9  13   2  2318067.75  2670157.25 104563.59 o

-7  13   2      192.02    33112.55  13855.81 o

-5  13   2  2192456.50  2865948.75  62215.30 o

-3  13   2     1060.59    36753.01  20829.25 o

-1  13   2  3106648.25  4266756.50 123871.66 o

1  13   2      238.71    54580.09  14190.04 o

3  13   2  2145618.00  3393426.75  97634.50 o

5  13   2     2578.14    60898.62  14740.29 o

7  13   2  2438249.75  3246929.50 118833.35 o

9  13   2     1519.28    27542.10  14886.93 o

11  13   2  1752071.13  2388088.50 130143.43 o

13  13   2     2530.23    39215.89  11726.71 o

15  13   2  2067657.50  2319705.50 499737.06 o

-12  14   2    14358.78    21013.65  16001.48 o

-10  14   2    34008.62    14705.16  15834.83 o

-8  14   2    12235.79    20128.78  14964.10 o

-6  14   2    28067.91    35258.45  15099.48 o

-4  14   2    19942.69    30214.52  15205.94 o

-2  14   2    36522.50    26162.85  14902.89 o

0  14   2    26350.79    34577.64  14575.53 o

2  14   2    17994.66    12002.70  14205.04 o

4  14   2    34502.13    36667.99  15210.05 o

6  14   2    27271.49    34755.91  15919.74 o

8  14   2    37180.36    48948.94  15514.35 o

10  14   2     2011.85     3824.57  15408.92 o

12  14   2    27903.40    69170.92  23002.51 o

14  14   2    16864.85    37315.45  26668.11 o

-37   1   3    27927.06     9595.01  10510.72 o

-35   1   3     1943.68    11108.79  24569.83 o

-33   1   3     9762.97    40593.05  22762.50 o

-31   1   3    53171.06    51757.76  19369.12 o

-29   1   3    42345.41    27105.30  17505.97 o

-27   1   3    25996.60    16009.08  19212.45 o

-25   1   3    23695.89    14194.72   7063.31 o

-23   1   3   133313.47   102887.80  14790.13 o

-21   1   3    68237.05    64388.05   5205.62 o

-19   1   3   117737.61    96480.37   9355.45 o

-17   1   3    34459.20    27749.57   2552.42 o

-15   1   3   297526.03   265669.50   9773.70 o

-13   1   3    69501.77    91261.72   3855.87 o

-11   1   3   307083.63   292793.34   6644.15 o

-9   1   3    56494.39    50893.40   2697.26 o

-7   1   3   445867.56   440160.03  16942.04 o

-5   1   3    70331.08    93043.10   4894.28 o

-3   1   3   484779.88   522840.97  35343.11 o

-1   1   3    45211.74    76705.12   3972.57 o

1   1   3   500629.03   568510.75  18463.94 o

3   1   3    31503.59    48823.02   1532.21 o

5   1   3   448414.72   494911.66   9553.89 o

7   1   3    35962.05    47963.17   5026.22 o

9   1   3   360677.88   392192.88  17149.96 o

11   1   3    10319.24    23240.57  12390.73 o

13   1   3   303909.03   323106.38  13829.15 o

15   1   3    31645.42    38370.43   7640.68 o

17   1   3   157345.38   139587.92  11380.32 o

19   1   3     3463.00     8561.10   8761.45 o

21   1   3   148225.72   152134.08  14134.55 o

23   1   3    22991.43     -740.78  10789.87 o

25   1   3    53873.57    69733.45  13196.60 o

27   1   3      975.93    -4384.46  14110.66 o

29   1   3    56812.05    62908.71   8008.09 o

31   1   3    18951.65     6175.78   7689.66 o

33   1   3     7764.00    19081.55  28831.25 o

-36   2   3    27177.50    26734.44  10092.60 o

-34   2   3     5071.52     3794.88   7940.76 o

-32   2   3    73608.98    61470.90  18117.94 o

-30   2   3     7953.97    11041.81   7133.43 o

-28   2   3    94768.98    88782.71   7454.37 o

-26   2   3     7467.57     5845.23   4589.11 o

-24   2   3   167574.73   140835.14   9258.62 o

-22   2   3     9233.02    13194.79   3952.35 o

-20   2   3   222188.59   201901.95  13663.72 o

-18   2   3    11711.95     3960.80   2726.78 o

-16   2   3   320774.09   301827.59  19049.66 o

-14   2   3     7902.48     3027.43   1424.67 o

-12   2   3   391023.53   399999.16   6660.97 o

-10   2   3    22400.17    19182.98   2123.35 o

-8   2   3   417823.69   468895.44  15197.70 o

-6   2   3    18360.19    16614.89   1622.03 o

-4   2   3   472075.09   534795.06  36847.25 o

-2   2   3    39585.57    45903.36   2372.08 o

0   2   3   476748.38   530800.00  21247.94 o

2   2   3    63990.81    79866.63   2940.30 o

4   2   3   372573.94   376068.66  26184.45 o

6   2   3    69118.51    56337.54   4567.88 o

8   2   3   292964.97   270927.59  13407.73 o

10   2   3    79520.70    96179.38   7537.91 o

12   2   3   204980.47   173040.50  12533.84 o

14   2   3    53141.29    40472.84   3826.04 o

16   2   3   114887.78   105528.26   9374.86 o

18   2   3    84316.95   108228.00   6313.77 o

20   2   3    80976.57    76671.24   5855.02 o

22   2   3    39116.72    36598.88   5044.54 o

24   2   3    24993.19    19231.90   5320.76 o

26   2   3    58963.65    68351.59  11421.84 o

28   2   3    23748.25    15816.39   6777.48 o

30   2   3    21672.28    12367.00   7622.51 o

32   2   3     2657.15     3354.64   9059.40 o

-35   3   3     4386.78    42875.35  11738.49 o

-33   3   3    15376.24    14306.73   9117.20 o

-31   3   3      866.09    11567.56   7820.04 o

-29   3   3     5570.43     8646.37  11122.28 o

-27   3   3    17446.05    56433.46   6946.90 o

-25   3   3    21616.43    21004.06   3106.60 o

-23   3   3     8456.51     5673.93   4419.90 o

-21   3   3     7964.21    13468.64   2441.90 o

-19   3   3    43183.52    85779.75   3847.65 o

-17   3   3    31400.47    30508.95   2535.41 o

-15   3   3    28224.82    25734.44   2379.54 o

-13   3   3    12769.49    18468.15   2978.20 o

-11   3   3    89177.36   115625.30   3736.28 o

-9   3   3    23290.93    25837.87   3503.87 o

-7   3   3    78076.87    93641.94   4746.74 o

-5   3   3    10242.83     9010.27   1772.38 o

-3   3   3   101858.63   131604.97  14004.83 o

-1   3   3    10059.45    13086.11   2143.83 o

1   3   3   111992.36   130191.03   4701.92 o

3   3   3     5707.06    14171.43   1717.00 o

5   3   3    90889.81    96089.95   7545.37 o

7   3   3     1668.51    13843.67   3657.20 o

9   3   3   111399.39   126175.42  10377.90 o

11   3   3     3213.81    14167.80   2037.61 o

13   3   3    50616.10    52421.96   4028.19 o

15   3   3      692.93     6892.00   3450.01 o

17   3   3    70157.14    98648.36  11954.32 o

19   3   3     1075.30    17996.76   4206.41 o

21   3   3    24594.09    27103.44   5681.33 o

23   3   3      738.13     8401.68   6947.72 o

25   3   3    29542.37    74123.85   7585.17 o

27   3   3     1215.89     6929.79   6887.39 o

29   3   3     6811.17    26527.63   8067.03 o

31   3   3      555.95    14557.82  23653.88 o

-32   4   3    21115.22    28223.77   8906.76 o

-30   4   3     3046.07     7624.86   9639.26 o

-28   4   3     6426.46    19196.31  25199.85 o

-26   4   3    11680.01    10065.97   6057.29 o

-24   4   3    38770.75    34535.91   3671.27 o

-22   4   3     2046.00    -1502.29   2868.99 o

-20   4   3    14047.47    19786.04   2928.62 o

-18   4   3    12833.51    13783.71   2506.71 o

-16   4   3    63922.13    59035.23   6885.76 o

-14   4   3     2323.17     1879.98   1984.81 o

-12   4   3    40620.82    51665.86   3332.17 o

-10   4   3    13694.19    16671.76   2272.52 o

-8   4   3    76335.21    78152.81   8152.37 o

-6   4   3     5545.15     8781.67   2298.17 o

-4   4   3    51908.12    56273.70   8310.34 o

-2   4   3    10115.46     9435.68   2384.97 o

0   4   3    58801.96    57607.22   3048.29 o

2   4   3     8306.87     6088.57   2000.81 o

4   4   3    57414.59    58576.03   3150.74 o

6   4   3     5809.23     6074.59   2145.92 o

8   4   3    32240.15    36825.70   5149.21 o

10   4   3    18069.85    26137.41   4908.62 o

12   4   3    42128.62    43198.35   4322.10 o

14   4   3     2160.58     1839.66   3369.68 o

16   4   3     5389.01     8199.91   4067.08 o

18   4   3    19047.37    20850.17   6463.91 o

20   4   3    20491.86    26708.79   8082.22 o

22   4   3      718.56     -930.78   5788.33 o

24   4   3      395.55     -540.22   6415.74 o

26   4   3    15886.18    24319.13  12080.69 o

28   4   3     9004.58    15261.85   7989.97 o

30   4   3      220.06     4730.27   9206.28 o

-33   5   3    21687.11    59712.58  29637.34 o

-31   5   3    28351.09    33005.70   7632.43 o

-29   5   3    33691.35    30316.85   8094.05 o

-27   5   3    54445.61    50402.66   9294.59 o

-25   5   3    38974.43    25982.23   3764.67 o

-23   5   3    93686.74    85363.22   4592.28 o

-21   5   3    62463.48    65730.24   7420.83 o

-19   5   3   177250.94   173763.75   6167.07 o

-17   5   3    58660.71    42140.55   4513.71 o

-15   5   3   233698.81   227274.55   6871.39 o

-13   5   3    54535.95    70664.20   6620.55 o

-11   5   3   340513.00   338183.44  11082.59 o

-9   5   3    59747.52    72130.88   4357.94 o

-7   5   3   376137.34   342460.81  35603.70 o

-5   5   3    80573.88    93300.28   7467.21 o

-3   5   3   483277.38   468269.31  14381.06 o

-1   5   3    58490.89    76300.48   4593.66 o

1   5   3   503786.34   517369.13  39080.64 o

3   5   3    33331.04    35214.03   3540.33 o

5   5   3   399613.78   408942.06  16808.66 o

7   5   3    28233.77    36568.67   3732.57 o

9   5   3   383103.59   375149.91  15640.14 o

11   5   3    26515.98    36452.18   4968.76 o

13   5   3   268275.63   249072.05  12988.85 o

15   5   3    28539.80    16997.58   4928.89 o

17   5   3   232771.70   225028.80  11051.71 o

19   5   3     9870.10      998.67   4844.86 o

21   5   3   125411.40   133593.02  20189.47 o

23   5   3    15254.61     7609.83   9165.06 o

25   5   3    83896.44   100047.95  11824.04 o

27   5   3     5651.89    -1177.47   7147.68 o

29   5   3    41973.34    48063.84  11480.70 o

-32   6   3    19810.14    54674.35  25953.90 o

-30   6   3     1703.04     -710.75   7561.31 o

-28   6   3    67076.95    58824.00   8038.85 o

-26   6   3     6913.12    19409.13  16703.96 o

-24   6   3    56912.16    46462.79   4264.75 o

-22   6   3     2565.23     1984.77   4826.46 o

-20   6   3   142206.52   123440.48  14095.34 o

-18   6   3     4015.63     3473.65   3238.87 o

-16   6   3   100387.98    97735.77   5129.45 o

-14   6   3     6595.38     1387.30   3192.59 o

-12   6   3   201433.94   218720.64   7711.75 o

-10   6   3     2109.28     1872.03   3608.29 o

-8   6   3   167107.53   188341.42   7809.85 o

-6   6   3    13366.23    10594.88   6325.39 o

-4   6   3   201959.58   175531.06   8484.22 o

-2   6   3    19413.66    12576.49   3956.70 o

0   6   3   188541.16   186974.03  20116.91 o

2   6   3    22596.44    14665.14   4280.13 o

4   6   3   132555.11   127534.09   5406.23 o

6   6   3    42321.80    43721.35   3173.31 o

8   6   3   162497.48   145593.52   6849.34 o

10   6   3    22186.80    25625.13   4336.55 o

12   6   3    56450.51    51117.53   4434.39 o

14   6   3    67109.03    61443.00   5955.12 o

16   6   3    89046.73    82122.17  26239.21 o

18   6   3    14643.29    28152.95   5800.51 o

20   6   3    16819.06     8809.55   5587.20 o

22   6   3    52035.82    46472.48  14464.38 o

24   6   3    34933.82    40189.99   7070.18 o

26   6   3     9424.89    19013.89  11013.84 o

28   6   3     2377.37     4082.27   7778.75 o

-29   7   3       34.42    21429.25   9083.25 o

-27   7   3     1270.67    10362.65   8001.69 o

-25   7   3     3652.82    20597.25   7480.91 o

-23   7   3     9744.72    28045.16   4407.68 o

-21   7   3      141.84     5235.57   3915.69 o

-19   7   3     2059.11    17199.85   7282.36 o

-17   7   3     2914.87     8983.74   4125.58 o

-15   7   3    11895.17    26441.77   4280.98 o

-13   7   3       47.24     2673.42   4115.82 o

-11   7   3     4720.16     7982.89   7424.99 o

-9   7   3       53.07     1391.27   4365.24 o

-7   7   3     6667.12    17700.87   4723.39 o

-5   7   3      438.52      968.27   9380.04 o

-3   7   3     4292.79    13223.19   7421.75 o

-1   7   3     2635.95     7064.08   5135.65 o

1   7   3      875.57    11753.22   5813.55 o

3   7   3      319.29     5354.41   4802.42 o

5   7   3     7199.66    27670.20   6830.26 o

7   7   3    10529.54    15158.80   5280.84 o

9   7   3       99.50     4963.76   4963.15 o

11   7   3     1655.31     5380.70   4769.08 o

13   7   3     4532.08    14985.00   4583.03 o

15   7   3    16563.56    27099.85   6075.47 o

17   7   3     3103.45     4657.36   5755.95 o

19   7   3      862.81    12185.98   6148.24 o

21   7   3     3246.84    10839.67   6496.79 o

23   7   3    14234.99    30452.95   7270.11 o

25   7   3     2509.36     9574.60   7245.53 o

27   7   3      515.84     3868.26   8195.30 o

-28   8   3    35316.84    42271.75  22121.49 o

-26   8   3     2033.65    15239.35   9827.99 o

-24   8   3    32704.60    24513.99   5449.39 o

-22   8   3     3314.34     8974.21   8598.17 o

-20   8   3    77559.38    80795.02   6035.47 o

-18   8   3     4001.06     6472.64   4919.56 o

-16   8   3    67560.49    68365.81   7084.95 o

-14   8   3     8399.98     7460.44   4785.82 o

-12   8   3   100115.49   109709.27   7187.37 o

-10   8   3     6992.84     1730.28   5242.32 o

-8   8   3    82432.91    81599.36  12737.38 o

-6   8   3     5354.46     1735.48   6229.80 o

-4   8   3   112967.59   117331.41  15496.62 o

-2   8   3    10907.82    22607.79  10966.19 o

0   8   3   110061.27    95549.23  10479.98 o

2   8   3    15664.63    17625.50   5906.15 o

4   8   3    73868.76    73901.80   6497.73 o

6   8   3    17793.68     7358.90   5616.34 o

8   8   3    70471.63    69594.03   6456.29 o

10   8   3     7063.84    16654.42   5778.58 o

12   8   3    32938.52    39266.20   7126.02 o

14   8   3    14449.02    19595.58   7630.43 o

16   8   3    42095.37    38265.98  10447.60 o

18   8   3    11970.17    16861.08   6704.21 o

20   8   3     9386.22    17366.37   6867.05 o

22   8   3    14805.78     8570.90   7870.25 o

24   8   3    12731.74    21189.84  10298.33 o

26   8   3     6859.43    -3204.54   8970.10 o

-27   9   3    37018.72    60791.14  23635.47 o

-25   9   3    43495.61    28752.57   8766.03 o

-23   9   3    18861.96    20949.00   6133.53 o

-21   9   3    12154.47    19646.76   6187.28 o

-19   9   3    84033.52    56485.43   6198.21 o

-17   9   3    55733.64    54145.11   6179.74 o

-15   9   3    57895.93    47104.79   8112.34 o

-13   9   3    27218.00    32601.06  11032.01 o

-11   9   3   152879.42   154862.52  17235.37 o

-9   9   3    44632.04    52127.13  14916.34 o

-7   9   3   141868.98   130232.01  10596.24 o

-5   9   3    21170.68    11492.22   7631.25 o

-3   9   3   175269.63   148258.55  11563.84 o

-1   9   3    23078.16    20244.17   8630.12 o

1   9   3   186224.17   183088.38  13807.12 o

3   9   3    28003.77    33659.84   7705.89 o

5   9   3   158894.23   177703.16  10865.16 o

7   9   3     9767.25     2901.77   6215.49 o

9   9   3   193750.52   238008.36  16124.18 o

11   9   3    17732.69    11589.48   7346.31 o

13   9   3    96961.33   117134.09  21173.12 o

15   9   3     1960.82     7289.35   7697.41 o

17   9   3   124796.06   122312.91  20283.31 o

19   9   3    13400.64    -2684.29   7890.43 o

21   9   3    47606.18    45653.18  23414.18 o

23   9   3      959.49      828.70   8857.68 o

25   9   3    60059.20    51573.03  10459.47 o

-26  10   3     2500.89     8296.16  23853.94 o

-24  10   3     7017.38    23205.09   6973.21 o

-22  10   3      225.84     5309.71   6864.45 o

-20  10   3    31034.34    29404.85   6779.26 o

-18  10   3     1687.81     7237.44   6656.44 o

-16  10   3    14796.49    26480.16   6952.95 o

-14  10   3      947.93    11924.14   7097.60 o

-12  10   3    41620.52    40726.18   7500.19 o

-10  10   3      131.56     4173.62   7286.76 o

-8  10   3    23509.38    31893.46   8490.87 o

-6  10   3     5296.28     1453.72   8227.55 o

-4  10   3    41543.95    38480.33   9031.50 o

-2  10   3     1939.62     3623.64   9274.14 o

0  10   3    28672.54    36055.46  10554.17 o

2  10   3     7948.81    31762.60  12081.39 o

4  10   3    29451.21    45831.72   8912.94 o

6  10   3     9138.82     8864.79   7944.18 o

8  10   3    24659.30    21821.32   8022.30 o

10  10   3    12233.03    13558.29   7768.66 o

12  10   3    14989.89    16678.91   7183.06 o

14  10   3    13276.91    44977.19  24284.13 o

16  10   3    16204.02    25204.14   9746.18 o

18  10   3     7265.17    23633.76   9808.70 o

20  10   3     5875.78    39184.46  11152.07 o

22  10   3    13437.73    18239.86  10286.38 o

24  10   3     7621.48     -139.28  27100.12 o

-25  11   3     1532.11    22952.31  23913.05 o

-23  11   3     2546.42    23514.05  13879.84 o

-21  11   3      577.49      569.83   8067.81 o

-19  11   3    31527.74    22739.60   7896.28 o

-17  11   3     3116.67    10658.06   8619.92 o

-15  11   3     9344.76     9947.45   8611.73 o

-13  11   3      705.17    -2738.97   8618.60 o

-11  11   3    34043.34    23211.93   9787.58 o

-9  11   3     2580.57     7459.36   9888.28 o

-7  11   3    19254.41    15290.92   9516.73 o

-5  11   3     5502.30    -2189.10   9838.10 o

-3  11   3    37348.17    59688.47  38548.10 o

-1  11   3     6020.09     5538.52  10916.44 o

1  11   3    33529.71    53339.64  15781.83 o

3  11   3     7205.00    24172.05  13208.88 o

5  11   3    18907.56    21820.67   9797.01 o

7  11   3     3711.73    20536.40   9047.88 o

9  11   3    27036.56    32716.56  14344.49 o

11  11   3    13673.25    25208.37  11063.99 o

13  11   3     9459.42    22376.22   8944.63 o

15  11   3     5569.29    23398.39  12097.13 o

17  11   3    25004.62    20623.09  12083.22 o

19  11   3    11670.32     6730.02  10952.29 o

21  11   3     2443.04    12394.48  27415.08 o

-22  12   3     7198.17    13716.41  12537.80 o

-20  12   3    47620.48    26827.32  11769.28 o

-18  12   3     2102.49    -6728.17   9633.15 o

-16  12   3    33973.79    36213.41   9820.77 o

-14  12   3     7189.62     3413.51  10061.17 o

-12  12   3    68013.48    53307.55  11781.08 o

-10  12   3     1353.14    12235.26  17039.55 o

-8  12   3    55014.86    54221.13  17722.53 o

-6  12   3    12327.30    16187.01  11861.30 o

-4  12   3    62179.77    83760.31  13421.63 o

-2  12   3     6202.66      675.83  11985.81 o

0  12   3    53158.41    49452.43  12773.47 o

2  12   3     6244.05    -8246.88  13000.74 o

4  12   3    43721.26    58475.59  14756.11 o

6  12   3    11055.88    11633.90  19302.75 o

8  12   3    48039.83    41099.82  11128.72 o

10  12   3     7501.08    11639.53   9971.13 o

12  12   3    18386.73    24237.24  10802.87 o

14  12   3    21356.93    29834.30  12832.33 o

16  12   3    25429.83    22613.53  14929.71 o

-19  13   3     7242.44     4118.70  19837.40 o

-17  13   3     7826.64    17194.28  11461.92 o

-15  13   3    15654.76    28107.53  13544.78 o

-13  13   3    13562.05    12989.75  17950.24 o

-11  13   3    14444.85     3786.40  13722.28 o

-9  13   3     6678.04    10053.70  13870.00 o

-7  13   3    28007.21    22211.22  13214.24 o

-5  13   3    10500.09     6123.87  13572.45 o

-3  13   3    23704.25    33469.52  14252.87 o

-1  13   3     3070.85     1268.82  13861.24 o

1  13   3    39163.01    41421.98  17086.57 o

3  13   3     7768.89    27384.26  14151.97 o

5  13   3    23607.27    50490.63  14798.24 o

7  13   3     1594.01    12137.34  15683.92 o

9  13   3    37410.69    29977.99  12173.46 o

11  13   3     2707.46     2923.23  11800.29 o

13  13   3    19258.95    49602.02  14033.11 o

-12  14   3      360.17    -8395.19  21564.91 o

-10  14   3     2036.70    16275.44  37690.41 o

-8  14   3     3920.70     5317.04  15649.72 o

-6  14   3      347.13    16319.79  14971.33 o

-4  14   3      954.45     5311.61  15404.66 o

-2  14   3     1915.48    21835.59  31045.54 o

0  14   3     1649.04       33.92  14989.22 o

2  14   3     1845.75     3433.06  15154.86 o

4  14   3     2797.26    17860.77  15246.19 o

6  14   3     1775.28     9732.24  15693.94 o

8  14   3     1081.19    13245.32  16521.02 o

10  14   3     5360.81    35902.87  17965.99 o

12  14   3     4951.82    39712.40  25606.14 o

-36   0   4    26114.10    26873.25  38777.10 o

-34   0   4  1007881.50  1286885.00  67266.13 o

-32   0   4     5227.31    26581.57  30123.13 o

-30   0   4  2901796.50  2894458.75  98210.97 o

-28   0   4    22542.63    13576.45  24485.39 o

-26   0   4  1395532.50  1462601.88 215988.55 o

-24   0   4     3540.12    15857.12   4814.84 o

-22   0   4  5912138.00  5320312.50  64277.72 o

-20   0   4     9609.57     2228.93   3960.33 o

-18   0   4  3633540.75  3709305.75  47640.82 o

-16   0   4     4613.07     5949.51   3024.50 o

-14   0   4 12104091.00 12027401.00 102044.05 o

-12   0   4    13275.34    13757.38   2488.67 o

-10   0   4  2725634.25  2349985.50  30865.16 o

-8   0   4    14686.35    28778.47   2887.81 o

-6   0   4 16856662.00 18642550.001293707.00 o

-4   0   4     3323.53    32767.41  11969.72 o

-2   0   4  8094885.50  7970383.50 642231.88 o

0   0   4     2845.59    28796.70   3166.60 o

2   0   4 16199808.00 21557286.001371995.00 o

4   0   4     3595.65    23461.04   5551.85 o

6   0   4  2942305.50  2699592.75  49532.74 o

8   0   4    15900.39    31760.42   6929.55 o

10   0   4 11559336.00 14688183.00 166593.81 o

12   0   4     4771.34    11023.58   8018.96 o

14   0   4  3957017.00  4133268.50  82057.20 o

16   0   4    15659.13    10032.58  10032.58 o

18   0   4  5354975.50  5249142.50 105433.27 o

20   0   4     3687.08     7759.48  12832.99 o

22   0   4  1591128.50  1669004.63  59662.44 o

24   0   4    15874.21    20400.50  16101.47 o

26   0   4  2728021.50  3671646.50  99042.73 o

28   0   4     8872.33      179.08  21470.26 o

30   0   4  1061736.63  1394628.00  62187.63 o

32   0   4    11923.45    -5611.61  26665.12 o

-35   1   4    24095.88    34834.40  36187.96 o

-33   1   4     3756.23    22951.64  22423.19 o

-31   1   4    66717.36    51515.44  19606.88 o

-29   1   4     4779.12     5519.33  17427.96 o

-27   1   4    44445.10    38076.67   6342.81 o

-25   1   4     1727.44     3505.90   5731.29 o

-23   1   4   105634.76    94799.72   5244.95 o

-21   1   4     2774.43    16349.43   2817.26 o

-19   1   4    73024.63    67311.65   4078.19 o

-17   1   4     3590.68     7403.11   2041.05 o

-15   1   4   103858.79   124624.04   8688.21 o

-13   1   4     1422.80    17826.31   3541.35 o

-11   1   4    52104.63    60980.40   3280.54 o

-9   1   4    15808.62    29426.19   2301.63 o

-7   1   4    47522.27    67680.85   1833.05 o

-5   1   4    12079.83    37284.63   1835.68 o

-3   1   4    66735.90    80442.61   3008.66 o

-1   1   4    98154.66   109922.70   3457.66 o

1   1   4     4692.40    22759.66   1873.95 o

3   1   4    55260.84    73654.84   2776.27 o

5   1   4    21571.81    33948.95   2878.61 o

7   1   4    98604.16   113598.51   9217.05 o

9   1   4    16087.62    24987.74   4902.20 o

11   1   4    90860.62    97987.16  13009.05 o

13   1   4    12082.66    22332.12   5963.15 o

15   1   4   152234.11   155005.50  13841.72 o

17   1   4    24366.61    27944.10   7855.81 o

19   1   4    74616.73    58641.02  16484.57 o

21   1   4     1283.36    17319.87  24201.63 o

23   1   4   102901.40    98219.34  12821.44 o

25   1   4    34819.19    29225.30  12217.64 o

27   1   4    36625.26    28216.69   6631.55 o

29   1   4      276.26     -223.88  10415.49 o

31   1   4    69528.60    64721.57   9509.23 o

-34   2   4    13033.31    15183.78  30745.65 o

-32   2   4     4796.34     9975.26   6971.42 o

-30   2   4   106307.10   102257.43   8469.45 o

-28   2   4     3082.36     7603.72   5155.54 o

-26   2   4    13963.45    16558.23   4209.28 o

-24   2   4     6952.40     4532.30   3362.80 o

-22   2   4   218468.72   195777.31  19277.91 o

-20   2   4    11104.06     1825.39   1995.86 o

-18   2   4    43591.49    54268.27   2950.20 o

-16   2   4     4882.13     6203.85   1655.46 o

-14   2   4   438638.91   415158.94  27188.39 o

-12   2   4    14524.20     7655.04   1540.67 o

-10   2   4     3711.62    37271.05   4329.31 o

-8   2   4     2960.26     4330.43   1297.34 o

-6   2   4   521265.75   665594.50 100517.91 o

-4   2   4     7707.86     5946.36   1684.96 o

-2   2   4    55102.50    75887.37   4729.01 o

0   2   4     6688.90     5266.26   1299.37 o

2   2   4   540928.19   583518.44  22837.79 o

4   2   4      359.75     7778.50   1515.87 o

6   2   4     7694.52    32278.38   3192.94 o

8   2   4     6891.63     7436.89   1962.89 o

10   2   4   382668.75   375910.19  21937.74 o

12   2   4     5414.97     3716.23   2519.94 o

14   2   4    70215.20    66823.20   7335.28 o

16   2   4     9935.21     9845.38   4119.84 o

18   2   4   184991.53   197421.00  22712.52 o

20   2   4     5748.52    11022.94   4666.47 o

22   2   4    24839.99    27317.73  12792.59 o

24   2   4     2136.68     2753.79   5066.43 o

26   2   4    82209.14    94840.29   9020.10 o

28   2   4     5097.64    12617.23   7370.73 o

30   2   4    21469.42    18895.86   9932.23 o

-33   3   4     3827.30     6565.54  28530.25 o

-31   3   4   102070.02    83878.11  28245.28 o

-29   3   4    15247.50    11014.74   7103.73 o

-27   3   4    80984.62    90318.55   6270.84 o

-25   3   4     1999.30     8992.16   3903.41 o

-23   3   4   168177.23   173831.95   5917.80 o

-21   3   4    28729.60    28076.37   3242.81 o

-19   3   4    80176.70    70123.68   3696.93 o

-17   3   4     1968.00      866.77   2087.54 o

-15   3   4   153332.11   151382.88   9040.63 o

-13   3   4     2827.62     7605.81   1842.68 o

-11   3   4   127317.58   138871.53   4194.77 o

-9   3   4    39145.16    43150.95   4363.29 o

-7   3   4   176081.86   219134.86  15894.75 o

-5   3   4     6652.59     9098.34   2023.02 o

-3   3   4    41897.72    48224.94   3524.05 o

-1   3   4    47874.57    60225.44   3583.19 o

1   3   4     7406.87     7904.61   1754.02 o

3   3   4   272804.06   295349.91  11836.91 o

5   3   4    21396.00    34365.71   3737.35 o

7   3   4   155603.56   163016.08   6823.62 o

9   3   4     7770.96    10116.03   2272.85 o

11   3   4   202443.59   188245.73   9658.90 o

13   3   4     1202.59    -1179.93   4202.99 o

15   3   4   116512.87   110750.68   6021.02 o

17   3   4    17161.94    24825.08   4070.72 o

19   3   4   209200.36   197604.11  15337.22 o

21   3   4    15970.33    13468.85   4673.78 o

23   3   4   134103.47   133831.05   9491.29 o

25   3   4     6410.72    -1379.63   7103.30 o

27   3   4    92299.57    76297.79   8959.73 o

29   3   4    19352.55    17471.14   8323.38 o

-34   4   4   384930.09   437044.84  40499.84 o

-32   4   4    10073.16    14247.50  25549.99 o

-30   4   4   175778.77   239400.00  29320.40 o

-28   4   4     3230.11    25923.63  15478.66 o

-26   4   4   925324.06   816744.56  56233.87 o

-24   4   4     8695.51     8180.56   3261.81 o

-22   4   4   224886.77   204936.95   6624.72 o

-20   4   4      132.98     7539.25   2690.66 o

-18   4   4  2636380.00  2203878.50  57308.91 o

-16   4   4     1362.35      871.56   2422.99 o

-14   4   4   451642.97   431951.88  15220.56 o

-12   4   4     1553.72     4253.87   2063.16 o

-10   4   4  3752215.75  3516578.00 137787.36 o

-8   4   4      778.61     3646.03   2259.42 o

-6   4   4   655767.38   579766.31  36945.66 o

-4   4   4     2098.90     4906.44   4063.05 o

-2   4   4  6489443.50  6886668.50 150917.70 o

0   4   4     8369.26     7219.83   2085.36 o

2   4   4   665333.88   553405.94  15325.33 o

4   4   4     8809.08     7487.55   2324.35 o

6   4   4  3588027.00  3493112.50 138762.91 o

8   4   4     1141.23    11994.64   2617.96 o

10   4   4   582415.69   423896.69  16373.08 o

12   4   4    17380.27    10637.70   3863.92 o

14   4   4  2445647.00  2239762.75 137975.86 o

16   4   4      155.54     8920.28   4061.73 o

18   4   4   300203.38   193332.53  14648.94 o

20   4   4    16637.60    13072.07   6080.69 o

22   4   4   885716.94   861715.13  48482.85 o

24   4   4     2526.68     -997.71   8624.51 o

26   4   4   222681.05   218846.78  47667.20 o

28   4   4    10875.57      388.35   8434.09 o

30   4   4   403614.03   450358.16  20024.91 o

-33   5   4     3533.97    27873.42  27674.46 o

-31   5   4     8157.81    -2288.25  24553.88 o

-29   5   4     1859.54    -4197.77  22620.21 o

-27   5   4    37726.79    41985.18   8234.34 o

-25   5   4     8773.58     5222.54   3527.38 o

-23   5   4    17402.82    25208.11   3610.36 o

-21   5   4    10474.68    11828.31   3103.57 o

-19   5   4    47279.61    52743.06   3840.73 o

-17   5   4    11265.48    14677.90   3741.07 o

-15   5   4    59002.42    55969.63   4936.38 o

-13   5   4    23387.31    26472.77   3124.34 o

-11   5   4    38773.63    46659.14   4090.28 o

-9   5   4    25987.01    31440.30   5002.08 o

-7   5   4    58950.77    62616.03   4467.05 o

-5   5   4    79958.02    82310.59   5406.11 o

-3   5   4    15915.84    28810.01   3666.82 o

-1   5   4    16066.79    33405.86   4779.32 o

1   5   4    96314.13    87976.31   3880.99 o

3   5   4    87373.13    96471.90   4263.01 o

5   5   4     6015.10    16068.90   2777.92 o

7   5   4    19453.97    23909.00   3558.76 o

9   5   4    44979.45    44903.23   3366.67 o

11   5   4   120335.99   120783.01   9293.64 o

13   5   4     1959.60     8194.24   4136.23 o

15   5   4     5474.51    14204.04  12565.28 o

17   5   4    30159.91    26763.06   5250.98 o

19   5   4    77705.02    77906.37   7459.37 o

21   5   4     4369.25     2016.89   5542.93 o

23   5   4     3062.07     1693.89   7580.13 o

25   5   4    11265.03    11401.59  11989.54 o

27   5   4    59628.47    69886.58  16566.75 o

29   5   4     5997.69    17132.20   8709.17 o

-32   6   4       35.00    -3043.73  25444.00 o

-30   6   4  1080381.00  1180491.63  61162.09 o

-28   6   4    12238.71     6248.65  21352.86 o

-26   6   4   485717.91   555322.00  21564.31 o

-24   6   4     2182.48     9325.71   4032.83 o

-22   6   4  2073786.38  1670389.13  73111.05 o

-20   6   4     9355.16     9048.31   3545.81 o

-18   6   4  1098026.63  1108337.25  22489.00 o

-16   6   4     1292.90     8289.92   3530.84 o

-14   6   4  3702290.75  3359939.00  72886.64 o

-12   6   4     5448.34    13253.92   3602.20 o

-10   6   4  1060987.38  1069851.25  18606.21 o

-8   6   4     1125.73     7124.15   4071.38 o

-6   6   4  4780515.00  4104771.00  38624.37 o

-4   6   4      732.76     9308.12   3970.87 o

-2   6   4  2087493.00  1749327.38  53005.63 o

0   6   4     2039.74     1973.28   4471.89 o

2   6   4  4584765.50  4167657.75 254324.34 o

4   6   4      716.87     9904.66   3442.89 o

6   6   4  1169736.25  1009845.38  33323.01 o

8   6   4     4472.37     7380.24   4146.19 o

10   6   4  3459140.75  3150475.75  75032.18 o

12   6   4      269.84     6453.99   4714.45 o

14   6   4  1261519.13  1072616.75  31253.77 o

16   6   4     4951.47    10372.69   4962.45 o

18   6   4  1808841.63  1676351.25  34184.14 o

20   6   4      306.13     3505.82   5731.31 o

22   6   4   618630.44   562831.50  21499.88 o

24   6   4     4516.56     -572.23   6647.14 o

26   6   4   933792.50  1056977.63 159825.64 o

28   6   4      431.56     4146.86   8328.60 o

-31   7   4    65197.72    60831.96  25344.99 o

-29   7   4     2521.70    21406.94  22720.01 o

-27   7   4    79363.05    51790.37  10735.23 o

-25   7   4      101.22     8717.64   5680.63 o

-23   7   4    95949.36    87884.86   5597.66 o

-21   7   4      667.12     4400.84   4021.56 o

-19   7   4   126751.36   116589.45   8479.18 o

-17   7   4     8048.61     8347.27   4241.72 o

-15   7   4   146240.13   162916.63  14905.41 o

-13   7   4     3013.09     9685.28   4159.44 o

-11   7   4    83851.80    70621.38   5777.13 o

-9   7   4    31566.37    34621.70   5452.57 o

-7   7   4    59668.16    68231.56   6885.01 o

-5   7   4    59497.74    69272.34  12375.12 o

-3   7   4    79463.74    81275.58   6316.50 o

-1   7   4   101173.99   106457.73   8028.62 o

1   7   4    49340.60    48341.90   6166.59 o

3   7   4   111440.39   102680.08   6557.49 o

5   7   4    25078.26    22988.87   4863.66 o

7   7   4   108011.42   100534.03   6744.77 o

9   7   4     2770.07     6376.96   4913.65 o

11   7   4   199999.63   182731.44  11210.71 o

13   7   4     6010.22     2861.67   5433.54 o

15   7   4   130392.62   137085.11  13164.45 o

17   7   4     3338.01     5022.48   6903.80 o

19   7   4   158544.14   127002.11  32505.47 o

21   7   4      347.99     3828.19   6681.76 o

23   7   4    85143.61    63589.72  11963.09 o

25   7   4    22731.50    26863.86   8409.92 o

27   7   4   104233.73    90335.00  13871.22 o

-28   8   4    12145.48    33272.35  23342.38 o

-26   8   4   172303.33   160066.11  33657.80 o

-24   8   4      518.28     2562.71   6269.57 o

-22   8   4   100720.43   149954.56  12203.76 o

-20   8   4    12652.26    25283.53   4873.49 o

-18   8   4   465092.16   391139.47  12371.08 o

-16   8   4     1709.10    10906.03   4904.75 o

-14   8   4   163163.09   229872.00  34264.39 o

-12   8   4    10543.53    12577.66   5407.50 o

-10   8   4   613642.50   594925.75  16592.29 o

-8   8   4     2695.56    11728.52   8445.70 o

-6   8   4   186200.72   266433.28  49734.71 o

-4   8   4     5639.83    -1813.77   6149.84 o

-2   8   4   923508.25   705388.44  62078.84 o

0   8   4     1732.34    11564.85   6246.34 o

2   8   4   198001.50   248023.06  26583.39 o

4   8   4     2581.35     2999.89   5660.79 o

6   8   4   612943.00   599054.31  18897.49 o

8   8   4     6417.25     4426.02   6322.76 o

10   8   4   170738.22   163014.63  12051.01 o

12   8   4      230.21    11151.01   6262.77 o

14   8   4   481885.25   471570.84  63471.81 o

16   8   4    15464.59    18041.43   6938.91 o

18   8   4   103285.26   103205.01   9966.00 o

20   8   4      175.66     4901.60   7117.07 o

22   8   4   195842.66   190991.31  15476.39 o

24   8   4    10660.45    22438.95  14954.09 o

-27   9   4     1446.07     8245.25  12742.68 o

-25   9   4     7561.68     8136.60   7386.55 o

-23   9   4     7609.69     5365.96   6717.26 o

-21   9   4    19371.04    22188.92   7076.20 o

-19   9   4     4317.67    12446.57   5747.87 o

-17   9   4    12705.67    12060.00   5603.53 o

-15   9   4     8368.86     4235.32   6115.14 o

-13   9   4    11115.55    17291.74   6676.82 o

-11   9   4     8427.09    12186.83   6791.62 o

-9   9   4    14602.55     7997.10   7345.55 o

-7   9   4    16266.60    14154.01   9096.50 o

-5   9   4    13306.49     7030.10   7661.34 o

-3   9   4    16304.23    21419.54   8017.73 o

-1   9   4    26369.64    12653.68   8154.02 o

1   9   4    10247.51    20670.74  14516.14 o

3   9   4     1208.12     2042.13   8673.32 o

5   9   4    17767.46     8940.65   7439.15 o

7   9   4    14368.44    21872.74   6473.47 o

9   9   4     7613.34     8360.90   5945.26 o

11   9   4      576.22    10379.63   6163.57 o

13   9   4    20059.63    10442.96   6973.68 o

15   9   4    15096.86    11539.30   7652.35 o

17   9   4     3690.64    -4476.53   8594.94 o

19   9   4     2319.58    15089.88  33393.56 o

21   9   4    13952.84    15221.15  10010.10 o

23   9   4     3539.86     2463.46  14066.05 o

-26  10   4  1702756.25  1653854.13 198487.05 o

-24  10   4     8170.42     2484.05   8036.10 o

-22  10   4  1154235.38  1152578.50  78992.61 o

-20  10   4     1690.03    17729.17   7999.39 o

-18  10   4  3631529.50  3444500.50 180674.28 o

-16  10   4     2556.03    24130.43  11928.00 o

-14  10   4  1989080.25  1910830.75 155848.33 o

-12  10   4      252.13    16007.27   7810.56 o

-10  10   4  4499166.50  4290030.50 170843.55 o

-8  10   4     3129.35    11442.21   8299.79 o

-6  10   4  2535881.75  2240546.25 109817.97 o

-4  10   4      594.07    20010.56   8641.97 o

-2  10   4  6240574.50  6256700.00 458860.25 o

0  10   4      169.28    46689.04   9800.39 o

2  10   4  2599007.25  2752840.50 210446.23 o

4  10   4     1083.69    14477.07   8556.21 o

6  10   4  4333699.50  5283428.00 428058.69 o

8  10   4       64.36    30432.35   8108.07 o

10  10   4  2206946.25  2241640.00 184844.08 o

12  10   4     1423.10    11097.84   7529.54 o

14  10   4  3400435.50  3882696.75 539646.31 o

16  10   4      152.64    21575.52   9151.80 o

18  10   4  1346589.63  1397326.25  89497.95 o

20  10   4     2641.06    17151.61  14622.81 o

22  10   4  1564964.88  1872630.50 292802.66 o

-25  11   4    14957.26     4480.58  14541.89 o

-23  11   4    66354.91    69216.84  12994.05 o

-21  11   4     9574.98     4219.24   9375.36 o

-19  11   4    74505.50    59605.30  10517.10 o

-17  11   4    26190.70    17461.29   9998.76 o

-15  11   4    94613.41    93202.84   9758.14 o

-13  11   4    28888.04    28903.64  10473.27 o

-11  11   4    74630.87    67527.56  11058.37 o

-9  11   4    50682.73    30246.83   9995.69 o

-7  11   4   116291.48    99911.47  11469.10 o

-5  11   4    85344.96    59516.71  10387.11 o

-3  11   4    41274.66    40582.26  10376.61 o

-1  11   4    59764.38    67902.80  12355.99 o

1  11   4    80459.73    71091.87  12346.43 o

3  11   4   122352.72   155734.17  15693.23 o

5  11   4    17362.08    22457.46   9665.85 o

7  11   4    64578.75    98239.59  13467.70 o

9  11   4    56112.83    33229.18   9885.18 o

11  11   4   163566.91   174560.41  12219.02 o

13  11   4     2587.28    -7958.01  12295.13 o

15  11   4    47870.31    51528.96  13783.55 o

17  11   4    20687.83    10668.58  12241.00 o

19  11   4   124245.79   128283.27  15903.64 o

21  11   4     2007.40    49378.41  27713.19 o

-22  12   4     5138.23    12210.70  12225.77 o

-20  12   4     2298.36     3964.70  12048.93 o

-18  12   4      113.81    19104.50  11581.81 o

-16  12   4     2141.40     4287.53  12553.59 o

-14  12   4     2962.85   159729.92 100092.76 o

-12  12   4      506.25    15218.80  11781.81 o

-10  12   4     1638.86     9334.92  11459.99 o

-8  12   4      718.69    -7203.44  11163.19 o

-6  12   4     2128.00    26759.15  29374.72 o

-4  12   4      186.30     6887.54  12017.27 o

-2  12   4      767.73     5213.90  12220.76 o

0  12   4       76.81    11974.19  13010.48 o

2  12   4     1101.93    11856.59  13321.57 o

4  12   4     3430.28     4568.16  13385.46 o

6  12   4     3650.81    34420.04  29574.86 o

8  12   4       75.39    14262.68  11246.39 o

10  12   4      561.27    13846.96  10940.80 o

12  12   4     5480.50     5404.44  13182.27 o

14  12   4     1438.67    20789.62  15716.55 o

16  12   4      187.53    19515.76  16153.72 o

-17  13   4      580.14     4376.73  13152.41 o

-15  13   4      424.82     5215.64  13770.29 o

-13  13   4     4172.12    -2005.80  13197.18 o

-11  13   4       30.88    -5417.97  13389.94 o

-9  13   4      259.93    -2687.86  13539.10 o

-7  13   4      974.08    -7304.18  13510.65 o

-5  13   4       46.75    15825.93  14058.81 o

-3  13   4      356.59     -333.80  13925.79 o

-1  13   4      165.04    -3202.89  17208.08 o

1  13   4      521.50    18231.79  14944.91 o

3  13   4      184.61     1147.08  23027.01 o

5  13   4     1309.61    19067.10  31442.98 o

7  13   4       33.91     2635.03  15725.77 o

9  13   4     4407.46    -2450.70  12131.26 o

11  13   4     5895.74     6632.61  14341.96 o

-10  14   4    15684.79    28006.82  15760.64 o

-8  14   4     1018.45     9775.27  15502.45 o

-6  14   4   232616.34   222719.41  19643.08 o

-4  14   4      531.65    29412.28  22092.19 o

-2  14   4    30393.52    28574.80  15845.45 o

0  14   4     2272.48    23379.64  16498.37 o

2  14   4   220207.41   248059.53  21090.00 o

4  14   4      133.67    17480.70  16250.84 o

6  14   4    22893.98    39139.64  16597.01 o

8  14   4     1665.93    31367.22  17223.63 o

10  14   4   171774.72   206881.28  27705.35 o

-35   1   5    31845.52    86166.72  35697.07 o

-33   1   5    29977.22    33700.00  21995.69 o

-31   1   5     9563.98    26064.97  20324.46 o

-29   1   5    79248.63    86584.31  17031.04 o

-27   1   5    49364.89    80225.72   5938.98 o

-25   1   5    70657.63    48250.78   5513.00 o

-23   1   5    16858.91    30307.67   3463.11 o

-21   1   5   155001.88   125403.50   5930.12 o

-19   1   5    39304.28    42683.71   6545.30 o

-17   1   5   102512.14    70782.55   5944.66 o

-15   1   5     7108.20    11924.36   2256.34 o

-13   1   5   186622.58   181274.00   6487.99 o

-11   1   5    14940.99    12793.35   2057.05 o

-9   1   5   128888.57   110521.01   2955.46 o

-7   1   5      495.27     2865.50   1447.24 o

-5   1   5   168281.27   166377.52   8471.74 o

-3   1   5     5389.20     6654.94   1507.33 o

-1   1   5   106166.05   117047.30   3113.65 o

1   1   5    22582.39    30827.36   1492.03 o

3   1   5    52709.50    63345.12   2050.55 o

5   1   5    53296.32    55062.42   2422.82 o

7   1   5    51082.75    70496.17   3797.50 o

9   1   5    35816.59    58598.05   6080.18 o

11   1   5     4123.94    19176.71   5477.48 o

13   1   5   104470.34   129194.57   9662.52 o

15   1   5    16236.38    40787.74   7594.64 o

17   1   5    43493.38    72600.85  16646.79 o

19   1   5    14003.55     3925.09   8693.85 o

21   1   5   108078.23   114978.53  12449.98 o

23   1   5     6222.43    10880.17  11076.02 o

25   1   5    33358.72    46544.48  10670.27 o

27   1   5    26172.35     6369.14   9961.80 o

29   1   5    82966.38    86351.52   9047.20 o

31   1   5     5889.20    -8893.72  26084.26 o

-34   2   5     3899.23    26142.79  31435.02 o

-32   2   5     8090.65     1631.62  28135.54 o

-30   2   5    17297.35    17091.43  19374.64 o

-28   2   5    25187.08    16494.83   4135.80 o

-26   2   5     6721.70     3587.22   4353.59 o

-24   2   5    11610.60    17275.90   3907.79 o

-22   2   5    24322.03    20032.54   2528.16 o

-20   2   5    22528.15    11776.08   2921.13 o

-18   2   5     8104.06     4473.59   1919.14 o

-16   2   5     5238.94    16713.81   1944.38 o

-14   2   5    13078.15     5374.88   1683.54 o

-12   2   5    14587.99     9326.55   2198.29 o

-10   2   5    10751.68     2910.97   1374.20 o

-8   2   5     3578.02    15850.22   1970.76 o

-6   2   5    11079.96     2716.47   1637.90 o

-4   2   5     5208.11     1142.37   1445.05 o

-2   2   5    11174.67     4404.29   1454.23 o

0   2   5     6134.64     4403.39   1433.91 o

2   2   5    31017.83    30655.17   1831.34 o

4   2   5    10744.57     7048.41   1568.69 o

6   2   5    15676.43    13235.82   1981.65 o

8   2   5     6967.04     1836.58   1603.09 o

10   2   5    51116.82    40789.88   3559.71 o

12   2   5    24435.38    23232.73  13413.29 o

14   2   5    11660.00     1974.38   3087.74 o

16   2   5     7574.12     5179.69   3413.00 o

18   2   5    55233.34    50086.09   5064.91 o

20   2   5    25894.73    16364.67   5828.78 o

22   2   5    11960.80     6988.69   4770.58 o

24   2   5     6576.47    15638.15   7142.36 o

26   2   5    41068.96    33638.96   6794.34 o

28   2   5    21191.61    16607.43   7847.02 o

30   2   5     6648.17     1277.75   8886.14 o

-33   3   5    23714.79    16342.43  28106.59 o

-31   3   5     5913.80    35993.22  26044.85 o

-29   3   5    29884.77    50153.89   8820.18 o

-27   3   5      142.28     6239.75   4158.34 o

-25   3   5    56977.20    46411.98   3822.73 o

-23   3   5     6478.37    13649.47   3054.65 o

-21   3   5    64619.46    86701.27   4136.66 o

-19   3   5       17.07     5319.05   3055.46 o

-17   3   5   107238.30    80742.61   5769.08 o

-15   3   5     3420.92     9537.60   2036.87 o

-13   3   5   111543.42   114011.74   5075.46 o

-11   3   5     2602.32     3481.26   1887.58 o

-9   3   5   131283.16   105691.86  10264.50 o

-7   3   5     3545.11     7854.52   2111.69 o

-5   3   5   114219.76   112310.31   4961.97 o

-3   3   5     7412.11    15106.36   1924.89 o

-1   3   5   110209.88   120532.52   3613.22 o

1   3   5    22605.74    26746.48   3238.41 o

3   3   5    75059.75    84338.77   3235.26 o

5   3   5    20609.30    22341.90   2167.14 o

7   3   5    49688.55    83550.22   6071.56 o

9   3   5    52183.23    52148.80   5962.68 o

11   3   5    27412.12    42071.08   3940.82 o

13   3   5    20873.19    22433.24   3637.82 o

15   3   5     9155.30    82088.90   9718.81 o

17   3   5    47999.96    54737.57   5053.55 o

19   3   5     6400.65    16009.96   4346.01 o

21   3   5    19298.70    20502.04   4835.39 o

23   3   5      327.42    53872.33  11259.91 o

25   3   5    38180.86    38037.48   7491.28 o

27   3   5     1127.78    16672.98   7674.56 o

29   3   5    12115.52    13529.45   8585.86 o

-32   4   5     1454.41    -8415.33  26061.65 o

-30   4   5     3600.77    45361.87  25904.02 o

-28   4   5    21905.63    12789.27   6547.52 o

-26   4   5     1053.77     3585.72   4600.32 o

-24   4   5     2519.54     2452.70   3970.98 o

-22   4   5     2889.67     6787.17   2891.86 o

-20   4   5    27711.81    21670.74   2893.61 o

-18   4   5     4438.96     3253.40   2409.17 o

-16   4   5     2529.71     4488.26   2680.45 o

-14   4   5      224.12     1752.60   2340.22 o

-12   4   5    23052.83    30477.03   8868.65 o

-10   4   5     2921.39     7225.41   2497.74 o

-8   4   5     5396.76     5028.17   2410.06 o

-6   4   5     2461.32     4125.53   2352.47 o

-4   4   5    12110.99    13371.22   3014.15 o

-2   4   5     7927.34    13306.51   3342.80 o

0   4   5     9562.58    13724.59   2214.98 o

2   4   5    22168.29    31089.51   2570.11 o

4   4   5      872.55     4415.11   2249.24 o

6   4   5     6969.59     9785.01   2295.27 o

8   4   5     8120.83    10459.11   2523.17 o

10   4   5    33324.91    40114.79   3337.74 o

12   4   5     1631.13     1337.08   3386.63 o

14   4   5     5801.12     3936.00   4299.81 o

16   4   5     8705.48    10841.37   4365.79 o

18   4   5    37752.57    42795.91   6094.22 o

20   4   5     4938.51     5355.41   5805.27 o

22   4   5     4398.47     8706.56  10326.11 o

24   4   5     2766.44     6909.41   7303.66 o

26   4   5    28989.55    15795.48   8067.41 o

28   4   5     6932.81    13534.41   9227.85 o

-33   5   5    47863.04    45032.14  27326.00 o

-31   5   5    22581.19    36028.22  24702.22 o

-29   5   5    75721.74    36817.65  22923.82 o

-27   5   5    30736.97    41756.23   6430.22 o

-25   5   5   105083.23    82759.29   7343.47 o

-23   5   5    23605.10    37580.16   4824.05 o

-21   5   5   132413.34   124312.86   5472.10 o

-19   5   5    26188.77    40397.29   3556.83 o

-17   5   5   140036.50   125608.37   5455.74 o

-15   5   5    19931.00    31057.91   3258.46 o

-13   5   5   186691.06   180118.52  13024.25 o

-11   5   5     6841.49     4486.64   3125.81 o

-9   5   5   173514.56   157882.88  16524.62 o

-7   5   5      458.38     1639.62   3060.10 o

-5   5   5   159876.81   149852.44   6131.56 o

-3   5   5     4993.51     6928.37   3292.22 o

-1   5   5   104187.35   105769.27   4167.19 o

1   5   5    14079.80    21445.95   2649.86 o

3   5   5    74299.63    77078.34   7182.79 o

5   5   5    36029.12    55069.12   5269.17 o

7   5   5    52782.89    62169.83   4045.53 o

9   5   5    68544.03    79376.88   5595.69 o

11   5   5    14818.68    28877.44   5255.72 o

13   5   5    86080.25    95609.69   7001.92 o

15   5   5     9747.97    25490.24   5272.95 o

17   5   5    66537.51    79905.93   7248.49 o

19   5   5     6094.23     9256.07   5301.19 o

21   5   5    82751.05    90393.89   8465.67 o

23   5   5     5477.75    12437.28   6514.05 o

25   5   5    63012.16    72386.95   8937.65 o

27   5   5    12252.57    22055.52   8657.05 o

-32   6   5    11173.49    13650.77  25550.43 o

-30   6   5     3767.07   -20950.02  23019.16 o

-28   6   5     1386.07    10869.83   5896.69 o

-26   6   5    13653.73    10357.93   7394.83 o

-24   6   5     9688.08    19448.95   5178.31 o

-22   6   5     5639.99     -212.05   7759.87 o

-20   6   5     3158.58     3769.33   4431.41 o

-18   6   5    16300.09     7817.99   3579.75 o

-16   6   5     7208.90    26322.13   3758.20 o

-14   6   5     9713.88     5997.22   3614.09 o

-12   6   5    11288.10    12099.74   4606.89 o

-10   6   5    11194.02     8722.10   3861.21 o

-8   6   5     3741.50    10198.43   3793.44 o

-6   6   5     7397.41     5512.86   3916.33 o

-4   6   5    13991.19    11004.56   4064.20 o

-2   6   5     7893.45     1644.52   3711.79 o

0   6   5     8643.74    12882.70   3077.76 o

2   6   5     5810.50     5298.99   3026.73 o

4   6   5    18401.42    16216.40   3061.19 o

6   6   5     7266.51     1378.54   3049.08 o

8   6   5    17592.75    16944.23   4402.33 o

10   6   5     3003.81      989.42   4297.85 o

12   6   5    13948.50    28243.95  12907.34 o

14   6   5     8879.38     2779.38   5033.35 o

16   6   5    17234.74    18927.56   5502.12 o

18   6   5     1894.65     -386.50   5628.78 o

20   6   5    10233.80     9973.98   6264.76 o

22   6   5     8100.94     4395.38   6461.85 o

24   6   5    13493.97    17509.90   7133.68 o

26   6   5      527.01      467.99   8048.19 o

-29   7   5     3710.33     6826.98  10747.61 o

-27   7   5    21909.01    15980.95   6612.28 o

-25   7   5    24945.08    29018.60   7107.20 o

-23   7   5     1350.54      460.58   5596.30 o

-21   7   5    13588.72    13307.03   5221.25 o

-19   7   5    23422.35    13354.57   4999.38 o

-17   7   5    54286.04    51849.52   5046.24 o

-15   7   5     2786.69     3170.90   4271.22 o

-13   7   5    33730.53    22551.36   4470.96 o

-11   7   5    21984.93    20541.33   4638.34 o

-9   7   5    73265.81    67886.77   6783.06 o

-7   7   5     8114.91     6117.39   6198.88 o

-5   7   5    47154.72    32358.98   5761.64 o

-3   7   5    15476.22    19867.75   6737.95 o

-1   7   5    69713.96    55055.68  10574.66 o

1   7   5    14656.80    14836.07   4906.95 o

3   7   5    48905.95    59081.14   6816.26 o

5   7   5     7383.87     9419.16   4766.05 o

7   7   5    42225.93    31310.68   6171.61 o

9   7   5    18285.40    15733.35   5047.32 o

11   7   5    37178.12    46486.85   9661.27 o

13   7   5     2920.23     -817.46   5724.38 o

15   7   5    16968.97    11754.45   8558.75 o

17   7   5    16963.99    17209.96   6230.55 o

19   7   5    21754.33    45225.48  18064.54 o

21   7   5      521.29     2374.37   7021.03 o

23   7   5     4925.39     5482.95   7643.92 o

25   7   5    10011.18    12975.09   8475.77 o

-28   8   5     1302.60    11405.37   7404.35 o

-26   8   5     1230.05     2222.71   6601.05 o

-24   8   5    13230.16    19804.34   7604.28 o

-22   8   5     2112.96    -3667.06   5997.90 o

-20   8   5     1397.03    10744.94   5945.19 o

-18   8   5      914.75    10666.68   6184.49 o

-16   8   5    11331.06    14650.24   5101.66 o

-14   8   5     3082.64     4154.92   4925.79 o

-12   8   5     3610.63     4316.86   6227.87 o

-10   8   5     5398.52    10456.30   6128.85 o

-8   8   5     9742.90     9667.19   6726.42 o

-6   8   5     5624.67     5454.10   6275.39 o

-4   8   5     2271.77      721.97   6623.07 o

-2   8   5     7017.89     5897.24   6522.91 o

0   8   5     1919.47     2075.47   6861.97 o

2   8   5    22477.48    35959.67   5682.80 o

4   8   5     2235.98     3831.95   5589.44 o

6   8   5    24202.15    23274.76   5777.74 o

8   8   5     1354.89     3852.32   5497.30 o

10   8   5    25825.08    18184.31   6224.00 o

12   8   5      849.21    12770.41   7194.37 o

14   8   5    19928.86    17965.94   6853.84 o

16   8   5      569.48    -1078.12   6836.63 o

18   8   5    29166.73    28297.38   7391.18 o

20   8   5      365.67     9992.17   7557.84 o

22   8   5    22294.89     7552.16   8135.22 o

24   8   5      872.52    -2495.82   9549.16 o

-27   9   5      864.45     1445.30   7901.48 o

-25   9   5    89909.86    75755.05   8170.11 o

-23   9   5    15287.31    27842.63   6841.45 o

-21   9   5    96423.18    67311.30   7668.42 o

-19   9   5     1006.22    17385.13   7756.90 o

-17   9   5   155412.08   132938.86  10159.09 o

-15   9   5     2621.61    10713.49   6886.01 o

-13   9   5   141267.77   121045.27   8518.41 o

-11   9   5     7235.65    -3639.13   7285.65 o

-9   9   5   164659.42   140904.50  11364.85 o

-7   9   5     3360.18     6581.74   7231.99 o

-5   9   5   146253.61   110630.75  10012.71 o

-3   9   5    13687.96    23798.23   8090.56 o

-1   9   5   142350.95   119334.87  13973.12 o

1   9   5    40533.89    47365.76  10098.36 o

3   9   5   101994.55    99947.41  17389.69 o

5   9   5    33569.77    28603.87   7434.24 o

7   9   5    65705.89    68299.24  11653.50 o

9   9   5    76202.63    86551.42  11282.41 o

11   9   5    46953.09    52712.24   7457.80 o

13   9   5    31567.76    33179.07   8385.56 o

15   9   5    16826.18    20896.05   8167.33 o

17   9   5    94187.41   120864.48  11083.14 o

19   9   5    14077.14    17318.45   8531.85 o

21   9   5    33579.33    39634.23  15958.23 o

23   9   5      615.35     7340.87  23733.48 o

-28  10   5     2991.38     4615.65  16632.27 o

-26  10   5     5762.36      -26.05   8747.92 o

-24  10   5     3232.26     3164.58   8068.12 o

-22  10   5     5901.51     6621.23   8412.96 o

-20  10   5     8248.88    15389.99   7976.99 o

-18  10   5     7896.61     -129.64   7841.44 o

-16  10   5     7580.63    11191.75   8235.43 o

-14  10   5    12508.44     8073.78  10597.22 o

-12  10   5    12690.15     3723.08   8554.75 o

-10  10   5     9291.89     3095.96   9187.59 o

-8  10   5    16736.88     9833.21   8943.75 o

-6  10   5    12823.56    11504.85   8567.25 o

-4  10   5    18736.57    22822.35   9502.04 o

-2  10   5     9236.43    10894.77  10596.47 o

0  10   5    24377.81    11414.64   9558.53 o

2  10   5    16510.17     8744.54   8348.36 o

4  10   5    14413.20     6626.22   8631.27 o

6  10   5     7408.12    -1969.24   8218.28 o

8  10   5    23513.84    28441.55   9390.60 o

10  10   5    10552.70    26768.27  14865.06 o

12  10   5    10363.09     2792.44  13412.20 o

14  10   5     3839.30      811.71   9245.91 o

16  10   5    18603.30    23553.14   9609.29 o

18  10   5     9628.69    10111.55   9864.85 o

20  10   5     4910.65      517.31  10228.39 o

22  10   5     1800.39      -19.89  25345.61 o

-25  11   5      619.84     9511.13   9728.89 o

-23  11   5    19253.05    13081.78   9350.12 o

-21  11   5     4912.32    24542.90  18423.18 o

-19  11   5    10703.01     8331.49  10021.73 o

-17  11   5     2012.33     1920.55   9589.54 o

-15  11   5    22250.75    10474.61   9728.95 o

-13  11   5     6545.10    12805.37  12883.48 o

-11  11   5     9061.58     8495.05  10526.66 o

-9  11   5     4740.70     1139.63  10190.38 o

-7  11   5     8489.40     6278.63  17361.50 o

-5  11   5     9015.19     1343.30  10323.32 o

-3  11   5     7139.16     5687.89  10195.43 o

-1  11   5    13695.61     9628.14  10847.68 o

1  11   5     6320.83     3435.86  11583.29 o

3  11   5     7211.63    15950.14  12654.51 o

5  11   5     4698.30    19326.45   9877.62 o

7  11   5    13326.95    12302.94   9661.45 o

9  11   5       99.47     1410.48  13310.34 o

11  11   5     4913.37     6366.81  13171.33 o

13  11   5     1404.47    -7699.13  12453.88 o

15  11   5    15740.07     8060.16  12498.23 o

17  11   5      137.20    11319.53  12970.71 o

19  11   5     3246.81    66370.43  28688.90 o

-22  12   5     1518.49     2606.16  16094.55 o

-20  12   5      958.30    -1492.04  11878.64 o

-18  12   5     4991.14     6472.49  11588.36 o

-16  12   5     2176.36     -269.01  11485.52 o

-14  12   5     2127.01     3809.47  11617.30 o

-12  12   5     1408.54    15760.11  12001.38 o

-10  12   5     2388.68    -4144.35  12118.41 o

-8  12   5      927.16    -3776.59  11784.13 o

-6  12   5     3249.95    -4104.29  11259.21 o

-4  12   5      925.45     2182.24  11883.13 o

-2  12   5     5285.91     -741.19  12245.21 o

0  12   5      656.56    -2235.32  13022.41 o

2  12   5     2520.15    15140.11  24610.14 o

4  12   5     1291.65    14872.90  14521.12 o

6  12   5     9215.66    12818.89  11210.45 o

8  12   5     1480.01    10971.11  11122.82 o

10  12   5     3788.33     5546.92  12446.18 o

12  12   5     1308.81      815.67  15975.13 o

14  12   5    19070.61    -3542.74  16340.38 o

-15  13   5     8503.50       97.94  13246.51 o

-13  13   5    82941.84    81960.36  14321.63 o

-11  13   5    18176.66    -2279.88  13490.21 o

-9  13   5   109224.60    78341.78  14213.71 o

-7  13   5    17456.66    17454.84  13896.93 o

-5  13   5    91777.48    83814.38  14917.70 o

-3  13   5    33003.16    20070.03  17342.26 o

-1  13   5   108096.02    91134.80  15299.66 o

1  13   5    33199.68     4748.75  15261.33 o

3  13   5    70644.69    73590.46  16316.17 o

5  13   5    38334.18    37871.59  16462.03 o

7  13   5    74784.06    59204.51  13216.75 o

9  13   5    35378.90    36717.85  14018.55 o

-8  14   5    11656.03    11282.92  24038.38 o

-6  14   5     8901.92    25452.70  16265.14 o

-4  14   5     9489.45     6375.74  16465.81 o

-2  14   5    11904.37    18169.40  16771.03 o

0  14   5     9185.77     2618.65  16116.38 o

2  14   5     9555.96    17864.55  16903.60 o

4  14   5    15923.97    41089.68  34787.59 o

6  14   5    19825.96    39879.17  18474.65 o

8  14   5     7160.84      338.25  24055.54 o

10  14   5     8590.35     9133.03  24513.93 o

-36   0   6     3545.20    66908.02  39512.14 o

-34   0   6    13700.48    13094.49  34268.57 o

-32   0   6     1680.80    -5888.78  33741.11 o

-30   0   6    22110.13     7146.15   6986.90 o

-28   0   6     2933.11     7978.03   6207.35 o

-26   0   6    28151.78    21304.57   5873.69 o

-22   0   6    74273.15    58798.29   7180.25 o

-20   0   6    31565.28    33839.27   5995.07 o

-18   0   6    45355.19    37508.39   6596.85 o

-16   0   6    10549.57    19962.53   3960.66 o

-14   0   6    12186.04    12659.67   3244.54 o

-12   0   6    14827.46    10770.65   2866.87 o

-10   0   6    35293.63    35708.16   4016.40 o

-8   0   6      800.56     -346.98   2027.73 o

-6   0   6   141289.42   168424.33   6004.65 o

-4   0   6    75109.48    91395.79   9015.02 o

-2   0   6    90802.32   123568.35   3384.31 o

0   0   6   132706.94   166245.61   4418.08 o

2   0   6     4661.78     7700.40   1668.41 o

4   0   6    24286.31    29543.80   9213.19 o

6   0   6     9399.11    14370.15   6189.91 o

8   0   6     9927.69      457.77   7523.34 o

10   0   6    44502.06    55551.41   9607.39 o

12   0   6    23376.28    35961.87   9259.29 o

14   0   6    14976.17    33579.43  10350.51 o

16   0   6    50944.70    64470.33  12455.63 o

18   0   6     3599.50    23835.40  13131.35 o

20   0   6    19330.00    29997.51  14710.12 o

22   0   6      733.02    10145.98  15696.42 o

24   0   6     4093.16     6903.87  17030.88 o

26   0   6     4850.12   -14922.13  19756.90 o

28   0   6    12692.32    26944.53  22964.54 o

30   0   6     1219.69    49397.38  28508.44 o

-35   1   6     1323.94    77866.27  35968.88 o

-33   1   6    14378.49     -655.01  23732.56 o

-31   1   6   121271.48   211345.98  25355.70 o

-29   1   6    26932.57    33397.10   5764.85 o

-27   1   6    11019.83    35021.15   4917.62 o

-25   1   6     8814.31    11772.62   4328.34 o

-23   1   6   308489.44   300258.41  16561.33 o

-21   1   6    17072.57    31035.80   3528.60 o

-19   1   6   104117.30   148659.16  11464.81 o

-17   1   6     9229.29    17525.59   2669.19 o

-15   1   6   571484.75   573686.13  11979.70 o

-13   1   6     5864.11    21275.56   2689.48 o

-11   1   6   432931.28   439084.06  24410.98 o

-9   1   6      625.79     2940.45   1673.29 o

-7   1   6   825891.63   721932.06  22196.83 o

-5   1   6     3064.75      836.33   1342.33 o

-3   1   6   587401.94   833597.13  79657.92 o

-1   1   6      276.79     1528.74   1213.78 o

1   1   6   794217.31   745798.13  24522.86 o

3   1   6     3686.78      309.22   1286.31 o

5   1   6   408232.53   498915.03  30740.19 o

7   1   6     1131.81    11197.38   2610.02 o

9   1   6   655417.00   596792.56  17120.13 o

11   1   6     4768.47    11080.99   2976.65 o

13   1   6   105501.63   149670.78  13952.30 o

15   1   6    11500.69    31025.75   7327.99 o

17   1   6   343098.41   306881.34  10773.91 o

19   1   6     6989.62     8029.21   4374.52 o

21   1   6    10078.84    35808.24   8182.11 o

23   1   6    21165.19    34692.16   6167.70 o

25   1   6   144442.48   162528.97  10158.76 o

27   1   6     9002.61     -271.00   8862.41 o

29   1   6     1204.65    10524.96   8296.27 o

-34   2   6     2138.09    10882.40  32547.74 o

-32   2   6     3857.82     2486.95  30718.86 o

-30   2   6     4085.67     9240.83   5444.52 o

-28   2   6     4167.38     4094.99   4326.31 o

-26   2   6     3242.02     4968.77   3801.59 o

-24   2   6     4853.56     4922.59   3375.89 o

-22   2   6     9662.19    20441.94   3277.82 o

-20   2   6     4566.92     8608.65   2874.14 o

-18   2   6      695.74     7543.95   2074.25 o

-16   2   6     4217.48    11016.82   2115.26 o

-14   2   6    13362.29    22670.95   2229.36 o

-12   2   6     1361.95     4096.72   1613.47 o

-10   2   6      418.17     2822.67   2775.40 o

-8   2   6     4832.91    12613.05   1867.20 o

-6   2   6    29455.28    35468.33   2314.61 o

-4   2   6     2720.57     8360.57   2119.41 o

-2   2   6     9333.31     5527.35   1680.57 o

0   2   6    51068.27    48128.65   2314.39 o

2   2   6    22877.42    18846.99   1773.07 o

4   2   6     2278.63     7388.14   1728.09 o

6   2   6     4416.40     8865.12   1850.91 o

8   2   6    42476.41    33812.79   3263.81 o

10   2   6    35982.75    24555.07   3453.94 o

12   2   6     8136.03    17539.25   3961.73 o

14   2   6    19106.05    18457.47   3718.95 o

16   2   6    48871.24    49873.59   6748.50 o

18   2   6    20237.90    24154.17   8232.75 o

20   2   6     4302.63     3747.13   6318.44 o

22   2   6    12471.16    10615.23   5211.18 o

24   2   6    28906.56    21234.15   6133.15 o

26   2   6    17896.03    13172.81   6761.90 o

28   2   6     3479.45     9973.15  10932.50 o

-33   3   6    37443.70     7865.36  30286.61 o

-31   3   6   859159.69   832138.88 178818.77 o

-29   3   6    27050.58    32016.59   5753.54 o

-27   3   6  3035222.75  2976088.25 236899.91 o

-25   3   6    37676.38    27859.31   4282.66 o

-23   3   6  1269952.38  1067381.38  67102.89 o

-21   3   6    29307.33    31741.85   3865.28 o

-19   3   6  7804799.00  7441429.50 175102.31 o

-17   3   6     9349.69    12437.45   2262.81 o

-15   3   6  2141471.25  1856689.50  60581.09 o

-13   3   6    19594.17    13476.71   2238.04 o

-11   3   6 10592663.00 11129713.00 250758.06 o

-9   3   6    13351.71    24998.75   2663.47 o

-7   3   6  2716746.25  2439053.50  39068.82 o

-5   3   6    15777.90    16023.25   2733.07 o

-3   3   6 17275210.00 20684666.00 330905.03 o

-1   3   6     9156.90     9732.45   2195.94 o

1   3   6  2635984.00  2602267.00  78941.38 o

3   3   6     5681.44    14264.44   2062.54 o

5   3   6 10809915.00 11738138.00 303425.47 o

7   3   6    20728.02     9128.04   2046.11 o

9   3   6  2277132.50  2075656.13  43787.17 o

11   3   6     4602.26    10326.30   3463.76 o

13   3   6  7973419.50  8091185.00 188340.38 o

15   3   6    27835.32    34126.39   7534.03 o

17   3   6  1284304.63  1096597.38  29968.15 o

19   3   6    17693.96    22656.63   4776.86 o

21   3   6  3180980.00  3098410.50  62210.91 o

23   3   6    33354.55    21722.59   8064.32 o

25   3   6   910417.56   898019.38  26648.23 o

27   3   6    25631.28    14832.17   7924.21 o

-32   4   6      253.49   -15358.00  26518.41 o

-30   4   6    16341.72    10499.02   5477.16 o

-28   4   6     2070.29     2101.95   4976.24 o

-26   4   6    16282.68     4473.46   4509.44 o

-24   4   6      843.35     6356.39   4169.55 o

-22   4   6    17022.07    13873.14   3888.42 o

-20   4   6      424.09     4304.19   3506.76 o

-18   4   6    10550.75     8707.79   3369.04 o

-16   4   6     1201.11    11301.58   3262.49 o

-14   4   6    49161.53    59678.98  10088.68 o

-12   4   6     7177.22     6501.04   2801.67 o

-10   4   6    17494.29    18012.01   2864.35 o

-8   4   6    26884.03    34001.77   4225.36 o

-6   4   6    20412.51    27509.23   3085.31 o

-4   4   6      356.62     5805.76   2286.77 o

-2   4   6     2735.11     7350.91   2207.84 o

0   4   6    10991.04    24347.14   2497.11 o

2   4   6    37831.65    43029.32   2926.55 o

4   4   6     1429.89    11065.84   2472.83 o

6   4   6    10740.78     9978.72   2447.13 o

8   4   6    58327.76    62531.87   3637.71 o

10   4   6    11388.50    14769.68   3450.04 o

12   4   6     1599.14     4286.73   3551.55 o

14   4   6       38.33    13177.64   4601.79 o

16   4   6    16632.36    18722.87   4871.08 o

18   4   6     7489.15    10224.09   5665.93 o

20   4   6     2740.42     2619.77  10952.33 o

22   4   6      178.26    -4652.90  13826.16 o

24   4   6    25755.00    25270.47   7789.55 o

26   4   6     1983.59    11154.04   8690.30 o

-31   5   6   144825.28   195740.03  47929.68 o

-29   5   6     3219.18    16189.06   5890.69 o

-27   5   6   131146.91   105306.76   8036.24 o

-25   5   6    10618.96    22657.79   4996.60 o

-23   5   6   336893.53   352753.94  12506.65 o

-21   5   6     2898.69    18145.04   4100.47 o

-19   5   6   324788.59   294537.31  10963.90 o

-17   5   6     6730.33    22271.99   7899.69 o

-15   5   6   779174.81   758709.50  17572.44 o

-13   5   6     6275.70    11594.44   3155.93 o

-11   5   6   302621.94   290265.00  18473.16 o

-9   5   6    13027.02    11958.81   4495.57 o

-7   5   6  1101077.00  1013170.50  29644.33 o

-5   5   6     1976.24    13178.95   3328.16 o

-3   5   6   597660.13   613266.69  33717.66 o

-1   5   6     5816.68     8537.88   2741.10 o

1   5   6  1150105.38  1017117.50  24548.10 o

3   5   6     2534.82    13249.17   2743.57 o

5   5   6   260580.63   270378.91  16719.17 o

7   5   6    14095.49    15081.56   3261.06 o

9   5   6   806397.94   732399.25  14422.42 o

11   5   6     3917.36    11741.75   3797.18 o

13   5   6   277058.78   302552.66  53957.04 o

15   5   6     2340.42     9088.88   4931.79 o

17   5   6   381659.25   358992.69  17347.63 o

19   5   6     6964.85    20368.59  13371.24 o

21   5   6    99263.48   107988.77  21125.27 o

23   5   6     2873.05     6715.53   6938.35 o

25   5   6   173200.38   164884.13  12195.26 o

27   5   6    10233.99     8954.37   9173.26 o

-30   6   6     7743.42     4829.91  10609.77 o

-28   6   6     1035.54     2561.98   6060.75 o

-26   6   6    16249.11    11714.85   5558.92 o

-24   6   6      132.20     6324.26   5162.56 o

-22   6   6    22824.81    21843.04   4988.60 o

-20   6   6    10535.80    13766.14   4587.54 o

-18   6   6    27138.42    18426.06   4522.28 o

-16   6   6     2098.22    10972.26   4281.08 o

-14   6   6     5244.80     4534.55   7342.17 o

-12   6   6    13393.80    11655.69   4497.44 o

-10   6   6    23436.35    27609.95   4663.46 o

-8   6   6     4794.79     8084.92   3867.59 o

-6   6   6    33242.66    38997.50   4523.39 o

-4   6   6    37823.82    47236.19   6027.29 o

-2   6   6    40512.61    43973.32   4667.27 o

0   6   6    35100.99    39660.23   3531.51 o

2   6   6     1940.95     7385.34   3724.81 o

4   6   6    25282.78    24647.60   3319.62 o

6   6   6     8514.31    16801.40   3264.08 o

8   6   6    17181.88    18277.16   6991.75 o

10   6   6    10990.03    17806.05  12876.14 o

12   6   6    27374.63    35903.53  12683.82 o

14   6   6    11476.93    16309.89   7840.96 o

16   6   6    24665.38    24399.97   8968.78 o

18   6   6      539.30     4484.33   6085.91 o

20   6   6    21972.60    30058.60  11654.79 o

22   6   6      403.91     6472.53   7250.14 o

24   6   6     5880.62     -312.82   7754.57 o

26   6   6      706.70     6286.50   9210.92 o

-29   7   6    32434.01    32685.57   7171.13 o

-27   7   6   411293.03   373669.59  40171.04 o

-25   7   6    21621.79    19254.94   6046.40 o

-23   7   6  2504590.00  2627712.75  42034.22 o

-21   7   6    21286.22    38682.34   5999.20 o

-19   7   6   685620.38   561231.75  17862.63 o

-17   7   6    27623.54    26351.57   5417.03 o

-15   7   6  4493542.50  4555066.50 241438.91 o

-13   7   6    18862.63    28475.88   5494.36 o

-11   7   6   397869.88   328969.53  13632.92 o

-9   7   6     7894.53     4911.64   5085.80 o

-7   7   6  5890829.50  5729706.00 274449.84 o

-5   7   6    11776.60     6753.88   5377.69 o

-3   7   6   783181.69   516790.31  16720.54 o

-1   7   6    10096.31     5523.41   4601.69 o

1   7   6  5878080.00  5189995.50 186673.80 o

3   7   6    18465.95     7200.65   4633.79 o

5   7   6   412936.22   325522.00  21164.57 o

7   7   6     8629.57    14186.12   5215.49 o

9   7   6  4711890.50  4501826.50  57356.33 o

11   7   6    19614.41    14669.24   6417.52 o

13   7   6   698837.94   565674.56  19970.33 o

15   7   6    21798.58    38693.26   9077.37 o

17   7   6  2625219.00  2248097.50 128688.42 o

19   7   6    22880.85    11240.68  12441.29 o

21   7   6   430116.19   416840.75  18625.19 o

23   7   6    33091.02    30152.31  11428.47 o

-30   8   6     3618.76    10226.23  13966.56 o

-28   8   6     3167.25    18403.18   8220.45 o

-26   8   6      702.48    16076.10   6975.24 o

-24   8   6     3047.08     3507.65   6522.78 o

-22   8   6     2660.84     8277.70   6183.98 o

-20   8   6     2305.62     2559.97   5900.31 o

-18   8   6     3528.71    14888.82   6299.58 o

-16   8   6     1320.01     3026.09   6029.14 o

-14   8   6     2112.58    11715.05   5812.65 o

-12   8   6     1323.40    14051.66   5616.19 o

-10   8   6     4634.42    12527.78   7839.34 o

-8   8   6     2622.23     8264.38   6180.93 o

-6   8   6     4587.23     9008.69   6714.73 o

-4   8   6     4849.69     9141.32   6779.76 o

-2   8   6    18080.50    16499.86   6917.94 o

0   8   6    17707.24    19389.87   6166.24 o

2   8   6     3889.07    10729.24   5391.08 o

4   8   6     5671.84     9084.57   5477.48 o

6   8   6    18907.23    15011.09   9240.23 o

8   8   6    24529.37    23608.76   6249.90 o

10   8   6    17646.49    22266.70   7481.37 o

12   8   6     8656.14     7256.27   7515.70 o

14   8   6    25041.77    23412.37  11486.95 o

16   8   6    29586.96    26246.37  14046.54 o

18   8   6    12156.37    11414.82   7979.96 o

20   8   6     5817.74     2542.75   7929.12 o

22   8   6    18030.97    17683.67   9891.59 o

-29   9   6     3495.33     7938.23  15060.75 o

-27   9   6   256946.17   214210.72  33876.95 o

-25   9   6     1819.65     6325.97   7300.30 o

-23   9   6   142194.39   145948.27  10859.54 o

-21   9   6     4064.66     8423.93   7252.08 o

-19   9   6   464261.53   388071.00  22498.89 o

-17   9   6      617.79    21697.74   7423.96 o

-15   9   6   225205.11   263259.53  37911.34 o

-13   9   6     1708.15    -6157.00   7069.81 o

-11   9   6   585834.63   507659.06  56659.98 o

-9   9   6      470.21     1729.41   9091.54 o

-7   9   6   296800.34   325165.81  16173.01 o

-5   9   6     1615.98      622.14   7970.47 o

-3   9   6   708221.69   622300.44  45358.59 o

-1   9   6      146.35     3977.73  11329.49 o

1   9   6   304809.44   311842.16  58149.77 o

3   9   6      279.60     5591.80   7046.13 o

5   9   6   566633.63   553791.00  75337.44 o

7   9   6      206.33     6806.36   6648.54 o

9   9   6   268356.28   258929.34  16601.69 o

11   9   6      300.48    17895.69  13259.23 o

13   9   6   424320.88   431759.13  73783.95 o

15   9   6      376.68     8208.13   8551.90 o

17   9   6   178361.45   176189.48  23544.27 o

19   9   6      235.74     8948.26   9280.49 o

21   9   6   230443.61   205838.00  14845.19 o

-26  10   6     9490.45    -2269.02   8587.02 o

-24  10   6     1260.49     5448.18   8212.68 o

-22  10   6     6385.31    11200.37   7923.45 o

-20  10   6      304.04     7956.06   9240.67 o

-18  10   6     9400.55     7984.26   8340.84 o

-16  10   6      673.81    13468.81  18959.01 o

-14  10   6    22124.99    16384.03   8492.62 o

-12  10   6     5248.60     7436.51   8507.08 o

-10  10   6    12874.59     1384.56   8812.09 o

-8  10   6    14178.72    28744.27  11811.95 o

-6  10   6     6507.38    21739.85   9649.49 o

-4  10   6     3248.60     -559.55   8958.49 o

-2  10   6     6946.50     9475.89   9308.72 o

0  10   6     6161.08    -1217.60   9144.38 o

2  10   6    15657.08    16620.38   8364.45 o

4  10   6     6262.64     6701.77   8269.22 o

6  10   6    12253.26    14835.60   8301.20 o

8  10   6    31674.89    49893.89  21275.62 o

10  10   6     1950.49    -3024.00  11081.37 o

12  10   6     4092.53     7050.63   9689.41 o

14  10   6     4209.07      455.65   9811.73 o

16  10   6    12124.84     1082.82   9963.73 o

18  10   6     1730.42    -3020.74  10496.15 o

20  10   6     1953.27    11479.18  25664.02 o

-25  11   6    15735.64    39205.11  26985.85 o

-23  11   6   104003.24    88659.84  10689.80 o

-21  11   6    23949.95    25135.90  10074.38 o

-19  11   6    41635.66    56599.21  10664.78 o

-17  11   6    10811.69    28534.43  10175.99 o

-15  11   6   226816.13   210732.77  14770.45 o

-13  11   6    24148.35    15738.35  11854.49 o

-11  11   6    86493.25    99534.70  11473.39 o

-9  11   6    16164.07     4281.38  10495.01 o

-7  11   6   329374.53   284619.94  42026.71 o

-5  11   6    24557.70    22430.60  27014.71 o

-3  11   6   108452.47   110838.49  21482.23 o

-1  11   6    12684.06      185.60  10755.69 o

1  11   6   339672.63   337079.59  19465.37 o

3  11   6    19436.82     2636.24   9699.09 o

5  11   6   102271.83   109909.02  14568.56 o

7  11   6    20720.72    13077.52  11349.07 o

9  11   6   239738.09   223370.58  15867.16 o

11  11   6    23009.74    16004.14  13476.12 o

13  11   6    59040.77    46601.47  13667.64 o

15  11   6    16745.09    15205.10  13095.49 o

19  11   6    21505.86    51690.14  27089.05 o

-20  12   6      992.27     9947.06  15994.88 o

-18  12   6     5952.80     9450.94  11523.74 o

-16  12   6      179.61     7382.30  11259.46 o

-14  12   6      280.58    10482.69  11441.89 o

-12  12   6     4319.50    -2838.81  11747.15 o

-10  12   6     6779.83    15861.23  12190.70 o

-8  12   6     2055.66    16570.70  12562.37 o

-6  12   6       73.22     -533.98  12393.15 o

-4  12   6    10066.97    16377.12  12301.67 o

-2  12   6    10593.40    15698.75  20645.58 o

0  12   6     1000.96    37827.43  26737.79 o

2  12   6      378.99     4417.16  13504.96 o

4  12   6    13827.22    12900.23  14468.39 o

6  12   6     7308.63     5803.80  11229.07 o

8  12   6     3738.75     8808.98  12731.28 o

10  12   6      494.12    12732.10  16750.67 o

12  12   6    17354.46    19663.37  16538.73 o

-13  13   6     2524.35    11912.75  13374.74 o

-11  13   6  1269905.63  1121949.38 121679.32 o

-9  13   6      276.71    32762.15  18511.17 o

-7  13   6  2590075.25  2579332.75 124015.07 o

-5  13   6     3236.36    21023.77  17418.33 o

-3  13   6  1645605.63  1681058.13 254538.55 o

-1  13   6      255.50    31187.06  15381.32 o

1  13   6  2580910.25  3222783.00 453818.53 o

3  13   6     3537.59    17375.65  15848.01 o

5  13   6  1317010.63  1539030.63 120941.59 o

7  13   6      270.52    34476.87  14629.69 o

-4  14   6     5011.79    19936.24  16595.51 o

-2  14   6     6437.94     9749.33  16426.06 o

0  14   6      232.67     8098.61  22062.18 o

2  14   6      104.03    16152.51  17552.48 o

4  14   6     7274.67    31830.24  17848.79 o

6  14   6     6828.98    28094.39  21647.80 o

8  14   6     2721.11    20272.93  22680.21 o

-35   1   7    52965.48    13644.62  37208.98 o

-33   1   7      469.81    -2715.42  25216.66 o

-31   1   7    27539.19    28202.49   5573.28 o

-29   1   7    53331.79    57399.80   6235.78 o

-27   1   7    66831.98    67459.98   6213.90 o

-25   1   7    17540.73    26355.91   4901.95 o

-23   1   7    35955.92    42272.80   4511.22 o

-21   1   7   139614.88   119883.38  10474.91 o

-19   1   7    89213.88    67530.20   7943.91 o

-17   1   7    82650.15    95999.05  14240.69 o

-15   1   7    50468.23    60248.60   4066.48 o

-13   1   7   282945.19   259791.22   8341.05 o

-11   1   7    53921.27    65672.51   7002.98 o

-9   1   7   242553.17   250560.88   7554.64 o

-7   1   7    29644.92    45063.41   2670.92 o

-5   1   7   349669.72   342547.28   6577.67 o

-3   1   7    24478.72    31751.93   2061.20 o

-1   1   7   382240.44   387472.72   7196.65 o

1   1   7    18096.45    30951.94   3571.10 o

3   1   7   319160.56   335799.66   7482.79 o

5   1   7     2065.43     7223.79   1708.02 o

7   1   7   375913.19   377885.00   9314.32 o

9   1   7     3298.21      -52.80   2913.86 o

11   1   7   194549.70   181905.14   7216.33 o

13   1   7     1082.81     8942.29   4710.32 o

15   1   7   261959.72   229781.41  23138.40 o

17   1   7     1719.25    -1064.04   4220.45 o

19   1   7    98224.36    94826.59   7028.76 o

21   1   7     2641.82     9245.18   5849.03 o

23   1   7   124458.68   103584.09   8414.79 o

25   1   7     1859.82     7837.81   6879.66 o

27   1   7    32077.80    23297.96   9522.41 o

29   1   7     2849.99    12434.37  24570.32 o

-34   2   7     5073.25   -16832.13  33306.13 o

-32   2   7    20000.63    35389.06   6972.88 o

-30   2   7     8254.50     6354.78   5465.12 o

-28   2   7     2120.85    21963.16  12026.43 o

-26   2   7    10216.35    17458.57   4815.73 o

-24   2   7    32051.16    39598.09   4416.97 o

-22   2   7    14066.12     6041.28   3213.60 o

-20   2   7     7866.52     3297.77   2903.98 o

-18   2   7    18502.72    18464.58   3089.25 o

-16   2   7    31195.11    30271.70   3459.87 o

-14   2   7    17594.71     8672.60   2454.22 o

-12   2   7    10144.68     8035.81  10084.80 o

-10   2   7    14805.21     4862.64   1969.63 o

-8   2   7    18073.60     5062.54   2980.34 o

-6   2   7    15998.35     9499.81   2351.53 o

-4   2   7    19422.82     1891.35   1703.71 o

-2   2   7    13648.50    10952.52   1793.79 o

0   2   7    17368.24     4275.15   1722.39 o

2   2   7    11590.78    11711.63   2037.03 o

4   2   7    15579.51     1854.98   1680.49 o

6   2   7    24781.94    15314.02   2526.73 o

8   2   7    31773.08    21214.04   6535.52 o

10   2   7    14589.60    16097.05   3324.83 o

12   2   7    12972.84    10829.99   3792.01 o

14   2   7    30120.38    10234.10   3833.21 o

16   2   7    37499.07    41161.63   6795.89 o

18   2   7    14828.16    20702.90   4776.61 o

20   2   7     8369.29    11628.04   7904.57 o

22   2   7    25919.62    15230.68   5640.21 o

24   2   7    29088.62    32451.96   6853.34 o

26   2   7    10741.98    15778.96   7841.02 o

-33   3   7     3926.70    35493.74  30698.90 o

-31   3   7    23740.07    35217.27   7653.82 o

-29   3   7      678.98    10653.78   5171.46 o

-27   3   7    17480.28    21777.08   5971.07 o

-25   3   7    14061.22    40579.27   4673.66 o

-23   3   7    35189.73    45788.45   5397.20 o

-21   3   7    12392.54    18016.55   3605.47 o

-19   3   7    18063.37    24241.47   3616.45 o

-17   3   7    43253.59    66436.09   4752.79 o

-15   3   7    34975.48    42969.51   3834.18 o

-13   3   7    41063.93    46873.70   5131.55 o

-11   3   7    18727.64    23985.47   5479.79 o

-9   3   7    80590.82    92441.86  11222.36 o

-7   3   7    25379.65    28473.57   2676.56 o

-5   3   7    93359.06    95593.94   4396.14 o

-3   3   7     8974.24    17290.09   3130.14 o

-1   3   7   117268.80   116828.97   3829.93 o

1   3   7     5939.14     6038.37   2154.47 o

3   3   7   106205.03   123381.00   4174.06 o

5   3   7     3391.24     4054.93   2224.17 o

7   3   7   100946.45    97488.49   5252.60 o

9   3   7      195.44     6222.86   5086.66 o

11   3   7    96605.89   111924.02   6115.35 o

13   3   7      964.20    12915.29   4646.02 o

15   3   7    62296.42    64117.04   5502.20 o

17   3   7      797.31    11255.62   5799.36 o

19   3   7    57372.28    63352.46   6434.66 o

21   3   7      404.96    10501.71   8946.14 o

23   3   7    28168.62    33192.05   7574.95 o

25   3   7     1418.73    13774.74   8006.73 o

27   3   7    26868.73    60655.66  26834.20 o

-32   4   7    27079.08    20423.76   6700.17 o

-30   4   7     6162.49     9833.65   5913.52 o

-28   4   7      573.76     4090.33   5273.12 o

-26   4   7      276.49     4514.18   4760.34 o

-24   4   7    29957.99    30167.04   4661.76 o

-22   4   7    13012.74    19856.50   4207.82 o

-20   4   7     2199.03     5603.00   3845.41 o

-18   4   7      729.76     3034.69   3494.50 o

-16   4   7    28179.71    32847.12   3916.79 o

-14   4   7    15491.95    24883.70   8440.06 o

-12   4   7     2183.74     3813.10   3020.77 o

-10   4   7     5041.45    10152.17   3596.24 o

-8   4   7     6154.42     7191.07   2764.13 o

-6   4   7    16632.72    29680.18   2789.49 o

-4   4   7     4619.45     5945.98   2438.42 o

-2   4   7    12753.29    32104.90   4134.10 o

0   4   7     1370.36     1267.44   2994.76 o

2   4   7     9948.83    20181.97   4217.21 o

4   4   7     4279.14     1882.69   2413.99 o

6   4   7    20081.89    20412.96   2697.12 o

8   4   7     7473.09     2489.37   3337.64 o

10   4   7     5143.18    11281.61   3962.98 o

12   4   7     3732.48     3433.51   3981.70 o

14   4   7    19354.14    29779.44   5714.72 o

16   4   7    10209.10    11782.96   4840.97 o

18   4   7     1557.74      387.55   5968.37 o

20   4   7     2378.75     1171.60   6604.39 o

22   4   7    12688.69    16499.30   7541.61 o

24   4   7     9965.67     1451.54  16356.75 o

26   4   7      367.01     2407.15   9986.70 o

-31   5   7    44737.23    34471.92   6720.52 o

-29   5   7    32014.75    51193.46   6605.43 o

-27   5   7    69095.16    50397.75   6047.78 o

-25   5   7    48262.09    57987.56   5836.63 o

-23   5   7    51407.18    56364.55   5636.63 o

-21   5   7   106922.27   107063.54  13533.30 o

-19   5   7    72065.20    59601.40   6062.09 o

-17   5   7   139180.67   143437.22   8735.54 o

-15   5   7    67010.47    88468.37   9761.75 o

-13   5   7   249912.55   242726.61  16896.89 o

-11   5   7    61437.23    69906.50   4941.72 o

-9   5   7   310236.66   292930.47  16674.05 o

-7   5   7    34693.63    40128.89   4368.19 o

-5   5   7   352821.28   350541.13  17200.81 o

-3   5   7    19139.22    33047.84   4005.61 o

-1   5   7   386832.44   360092.28  10446.21 o

1   5   7    18634.96    24277.89   2907.73 o

3   5   7   360352.59   345494.72  13762.20 o

5   5   7     5866.41     6219.84   3057.84 o

7   5   7   376474.47   375706.94  12464.14 o

9   5   7     1964.90     1227.68   3804.83 o

11   5   7   264053.97   231195.11  10117.67 o

13   5   7      170.29      677.40   5037.22 o

15   5   7   223892.63   213027.23  11469.60 o

17   5   7      252.94    14395.08  14701.52 o

19   5   7   144293.50   109460.41  10416.37 o

21   5   7      751.37     8370.55   6734.61 o

23   5   7   108537.34    84585.99   9242.76 o

25   5   7      603.47     1092.00   8101.95 o

-32   6   7     2850.62     4018.79  13150.61 o

-30   6   7     4593.49    15258.10   7182.09 o

-28   6   7     4096.95     8036.14   6355.02 o

-26   6   7     8839.71    16247.18   5637.81 o

-24   6   7     2520.43    -1060.12   5252.30 o

-22   6   7    11637.81     4831.19   4952.78 o

-20   6   7     3350.10     5395.31   4904.30 o

-18   6   7    13484.89    23714.86   5204.46 o

-16   6   7     4295.99    -1399.73   4220.23 o

-14   6   7    15093.79     3985.14   5224.86 o

-12   6   7     6119.78     5489.09   4152.02 o

-10   6   7    17040.14    20745.93   5305.07 o

-8   6   7     6112.44     1525.67   3916.62 o

-6   6   7    14057.12    33309.00  17206.01 o

-4   6   7     9232.84     5549.03   4008.05 o

-2   6   7    11516.42     8142.22   3255.57 o

0   6   7    10042.74    11845.89   3210.65 o

2   6   7     5600.30    22086.89   3301.04 o

4   6   7    14373.25    12385.86   3700.75 o

6   6   7     4252.54     7210.73   3468.75 o

8   6   7     7121.38    16228.28   6686.84 o

10   6   7     5641.64    20338.57   8545.92 o

12   6   7    24429.33    20719.98   6114.96 o

14   6   7     1298.22     2605.25   5720.78 o

16   6   7     5140.56    10936.04  17379.70 o

18   6   7    10324.94    40936.69  32386.21 o

20   6   7    21483.13    15986.36   7206.55 o

22   6   7      698.79    -1929.42  11160.54 o

24   6   7     1881.95     2349.62   8676.55 o

-31   7   7     4984.35    46158.82  14742.96 o

-29   7   7     6396.53    17626.59   9132.64 o

-27   7   7     1008.37     4916.33   6890.54 o

-25   7   7      342.93     3618.50   7002.63 o

-23   7   7     8655.64    21048.15  10536.24 o

-21   7   7     5818.06     9637.58   5469.29 o

-19   7   7     1296.78     8302.81   5416.38 o

-17   7   7      324.85     4379.31   5240.77 o

-15   7   7     5829.22     6326.96   5091.05 o

-13   7   7     1734.44     6398.21   5719.76 o

-11   7   7     3619.58     2195.69   5411.76 o

-9   7   7      454.03     2202.98   5033.18 o

-7   7   7     5075.02     5529.78   5113.61 o

-5   7   7     1403.04     7347.92   4894.45 o

-3   7   7     3874.58     5080.27   4979.03 o

-1   7   7     1598.40     4359.55   4909.15 o

1   7   7      521.02     3098.53   3696.40 o

3   7   7     6818.67     9574.36   7468.36 o

5   7   7     4780.79     3967.94   5519.31 o

7   7   7     2433.89    13019.91   5259.27 o

9   7   7      787.96     8574.31   7174.54 o

11   7   7    11163.96     3316.86   6822.34 o

13   7   7     4975.54     9688.64   6760.24 o

15   7   7     2565.68    20297.81   7331.35 o

17   7   7     2675.15    10215.15   7013.89 o

19   7   7    10913.19    11521.74   8019.45 o

21   7   7     2988.75     3244.04  12752.80 o

23   7   7     1768.31    14637.54   8823.99 o

-30   8   7     1101.26    26794.60   9162.08 o

-28   8   7    10256.14    15020.71   7566.08 o

-26   8   7     4198.21     2286.05   7124.34 o

-24   8   7    13247.63    21081.97   6859.90 o

-22   8   7     2708.34    12110.07   6652.22 o

-20   8   7    10475.93    12562.21  10447.27 o

-18   8   7     5727.30    10601.73   6031.34 o

-16   8   7     7281.00    13153.14   6205.68 o

-14   8   7     6242.33    14176.23   6215.03 o

-12   8   7     6425.27     8916.37   5844.42 o

-10   8   7    11573.40     7190.59   6776.37 o

-8   8   7     8648.02     5924.95   6062.34 o

-6   8   7     9608.80     8826.66   6368.49 o

-4   8   7     4856.62     4967.55   6483.89 o

-2   8   7     9493.99     2419.36   6957.68 o

0   8   7     3588.16     2788.81   5698.41 o

2   8   7    11928.37    10441.53   5580.61 o

4   8   7     2987.45    10660.38  12097.88 o

6   8   7    10793.98    20034.87   6764.99 o

8   8   7     2956.67     5733.55   7740.86 o

10   8   7    13166.81    17077.70   7946.43 o

12   8   7     3964.86     8646.27   9480.41 o

14   8   7     4609.33    17671.80  19587.82 o

16   8   7     4816.90     -469.88   7917.28 o

18   8   7    10030.98     7193.12   8236.13 o

20   8   7     5633.09    32793.87   9681.89 o

22   8   7     2121.40    12734.30   8969.94 o

-29   9   7     3911.39     5908.96  12514.26 o

-27   9   7    27644.38    14156.58   7980.49 o

-25   9   7    38818.67    57250.63  20331.22 o

-23   9   7    69511.38    69342.17   8489.46 o

-21   9   7    32747.65    31871.07  13967.62 o

-19   9   7    29360.54    28125.83   7313.13 o

-17   9   7    99344.67   102554.70   8953.05 o

-15   9   7    56088.17    57792.24  10730.27 o

-13   9   7    88506.73    85627.98  13633.31 o

-11   9   7    27515.76    20693.54   6942.95 o

-9   9   7   153313.89   147810.80  11106.40 o

-7   9   7    43472.93    42204.91   8154.11 o

-5   9   7   163777.70   183304.56  12651.80 o

-3   9   7    19923.00    23033.10   8497.13 o

-1   9   7   201364.86   169962.28  19349.46 o

1   9   7     9965.30     6529.17   6998.49 o

3   9   7   188305.38   187560.64  14260.71 o

5   9   7     9095.85     9300.23   6599.14 o

7   9   7   162631.17   138305.28   9366.30 o

9   9   7      794.28     7546.01   8588.63 o

11   9   7   163826.91   146627.56  12357.38 o

13   9   7     6177.23     4015.35   8826.57 o

15   9   7   104956.84    97585.76  11580.16 o

17   9   7     1387.03    10164.14   9630.32 o

19   9   7   104032.80    97964.75  20932.09 o

-26  10   7     6127.09      933.33  11081.58 o

-24  10   7    11983.37    18024.67  10248.25 o

-22  10   7    16060.15    24290.85   8671.45 o

-20  10   7     3179.66    14295.26   9738.75 o

-18  10   7    11831.29    11485.26   8638.53 o

-16  10   7    10637.44    16266.08   8491.85 o

-14  10   7    24889.69    18800.81   8700.70 o

-12  10   7     5487.32    -2787.94   8375.68 o

-10  10   7    19373.65     6945.61   8579.96 o

-8  10   7    10576.44    16226.47   9323.94 o

-6  10   7    23933.13    27785.84   9759.39 o

-4  10   7     6190.47    -2307.37   9938.95 o

-2  10   7    15475.15    10712.85   9926.07 o

0  10   7     6793.74     1600.44   9451.50 o

2  10   7    15064.89    12995.20   8170.54 o

4  10   7     7777.67     4978.56   8325.87 o

6  10   7    10586.84    22247.69  15024.21 o

8  10   7     6229.58     2308.06  12037.74 o

10  10   7     5339.79     2745.72  11579.78 o

12  10   7     6643.79    10817.11  12167.10 o

14  10   7     3070.01    32368.71  10537.50 o

16  10   7     2659.46    62558.52  47638.51 o

18  10   7     1122.61     5988.15  25782.88 o

-23  11   7      279.99    20728.42  22708.76 o

-21  11   7     1918.37     8240.72  10530.54 o

-19  11   7      117.93     5491.50  10248.47 o

-17  11   7    20058.73     9293.68  10042.36 o

-15  11   7       97.68    -8719.17  10008.73 o

-13  11   7     6775.79     3552.94   9702.30 o

-11  11   7       53.58    12146.95   9930.94 o

-9  11   7    20404.03    30527.25  17177.88 o

-7  11   7      203.57    -1810.88  10969.21 o

-5  11   7     9310.60     7586.34  12227.83 o

-3  11   7      635.26     3021.39  15268.65 o

-1  11   7     9862.78     3920.22  11234.98 o

1  11   7      539.22     8191.36  13587.57 o

3  11   7    12063.60    20818.90   9804.63 o

5  11   7      284.67     1456.52   9806.18 o

7  11   7     5622.03    12714.06  10798.84 o

9  11   7     1061.86    13110.28  14264.14 o

11  11   7    10909.64    -4099.23  13710.54 o

13  11   7      787.10     6346.20  13707.00 o

-18  12   7     2780.77    19549.09  28758.23 o

-16  12   7     1212.50     1204.66  11760.35 o

-14  12   7     1908.21     1482.57  11498.11 o

-12  12   7     3461.66    12016.45  16702.21 o

-10  12   7     2645.08    11934.07  11960.98 o

-8  12   7     2934.06     3180.88  13946.52 o

-6  12   7     2221.21     8275.95  16413.22 o

-4  12   7     2173.30     7342.88  15080.26 o

-2  12   7     2102.62    18599.23  14244.90 o

0  12   7     2164.60    10886.51  13176.60 o

2  12   7     2669.32    -1512.02  15458.45 o

4  12   7     5366.07    24087.14  20214.75 o

6  12   7     1293.93     7441.05  12281.30 o

8  12   7     2678.67     1372.75  17587.17 o

10  12   7     2657.80     7818.72  17169.35 o

-11  13   7    22099.79     6472.47  13363.57 o

-9  13   7    32749.28    20367.24  13723.81 o

-7  13   7    15640.05     -800.51  13835.67 o

-5  13   7    53883.04    41709.45  15282.64 o

-3  13   7    19013.88      746.03  16087.24 o

-1  13   7    46753.89    46002.76  23412.40 o

1  13   7     6664.51     2864.83  15017.64 o

3  13   7    62894.52    39729.69  19346.80 o

5  13   7    11108.79    14108.44  19680.18 o

-2  14   7    12432.16    50286.23  31421.43 o

0  14   7     3607.45    14304.77  32847.25 o

2  14   7     9595.73    76627.92  36771.85 o

4  14   7     1696.10    94080.84  35292.75 o

-36   0   8  1040273.75   622905.88  58643.21 o

-34   0   8    10317.20    46602.73  10765.19 o

-32   0   8  1496390.25  1968409.50  46833.96 o

-30   0   8    31004.99    41393.17   8362.25 o

-28   0   8  1851626.13  1626799.13  39795.28 o

-26   0   8     7408.14    26683.21   6626.03 o

-24   0   8  3040352.75  3556221.75  57529.86 o

-22   0   8    40475.59    42808.30   7549.72 o

-20   0   8  4051840.00  3605661.50  55658.84 o

-18   0   8    19047.67    58269.61   8002.86 o

-16   0   8  5884904.00  5760855.50  70260.49 o

-14   0   8    53529.67    57739.31   5861.66 o

-12   0   8  4464612.00  3606974.25  41556.64 o

-10   0   8     7888.29    15141.77   3159.76 o

-8   0   8  8454345.00  7640080.00 281136.84 o

-6   0   8    23557.06    13827.46   2834.14 o

-4   0   8  7232226.00  7001036.00  56692.71 o

-2   0   8    18913.83    17849.13   2635.44 o

0   0   8  8496392.00  8784153.00 387284.28 o

2   0   8     9434.14    12091.75   4332.41 o

4   0   8  4255068.00  4527787.00  78461.63 o

6   0   8    16265.49    24992.05   3596.60 o

8   0   8  6689005.50  6686705.00  60127.40 o

10   0   8     5266.95    41904.17  10466.10 o

12   0   8  3724539.25  4003716.00  83251.22 o

14   0   8    18858.59    17397.83  12580.58 o

16   0   8  3530217.00  3575791.50  84542.07 o

18   0   8     6505.85      736.21  13868.54 o

20   0   8  1759317.63  1801956.13  61994.04 o

22   0   8    20089.96    35141.17   7265.94 o

24   0   8  1827223.75  2006149.38  40991.03 o

26   0   8    12182.28    32171.30  11561.67 o

-35   1   8     7757.79    31477.62  39754.92 o

-33   1   8    34881.47    46338.69   6756.43 o

-31   1   8    10294.81     7558.83   5597.96 o

-29   1   8    35672.61    44636.80  10743.07 o

-27   1   8     5673.81    24790.94   5140.55 o

-25   1   8    57343.02    80288.39   6517.27 o

-23   1   8     9806.96    13483.26   3796.45 o

-21   1   8    27835.29    37706.66   6949.39 o

-19   1   8     3791.93    22113.41   3363.88 o

-17   1   8    81723.05   108409.45   5801.00 o

-15   1   8      955.71    12426.13   2705.64 o

-13   1   8    21592.83    44515.36   3959.38 o

-11   1   8     1644.11    19278.58   2776.85 o

-9   1   8    67496.48    85953.20   5092.36 o

-7   1   8    17825.93    31348.82   2532.69 o

-5   1   8      447.44    24050.98   2221.51 o

-3   1   8      126.37    24341.62   2427.88 o

-1   1   8    28895.11    37629.94   2516.68 o

1   1   8   101333.81   118060.45   3917.52 o

3   1   8     1584.73    17586.32   2655.90 o

5   1   8    12719.57    31002.06   6279.30 o

7   1   8    12637.89    21106.08   6082.75 o

9   1   8   152338.69   154603.31   6799.20 o

11   1   8    19473.72    31654.13   4189.15 o

13   1   8     7908.17    14900.69   3981.96 o

15   1   8     1793.87     2929.78   4302.64 o

17   1   8   134642.97   127704.59   7863.58 o

19   1   8    29178.81    37342.72   6026.54 o

21   1   8    15844.79    12676.49   5795.86 o

23   1   8      972.50     3719.63   6416.91 o

25   1   8    94234.48    86464.70   9156.70 o

27   1   8    28065.72    32007.91  17183.92 o

-34   2   8     4761.44     1982.11   7406.29 o

-32   2   8    34480.50    65410.52  12374.71 o

-30   2   8     1210.05     5273.78   5691.83 o

-28   2   8    60027.35    50669.84   5298.86 o

-26   2   8     7538.17     4437.03   4223.98 o

-24   2   8    67984.27    80414.73   5707.88 o

-22   2   8     4323.34     2857.23   3417.63 o

-20   2   8   142870.56   135293.80   6711.22 o

-18   2   8     3324.32     5510.53   4108.53 o

-16   2   8   156699.73   163973.03   7023.79 o

-14   2   8      377.47     1174.36   2737.80 o

-12   2   8   120989.45   112737.63   6578.34 o

-10   2   8     2567.27     1455.89   2179.86 o

-8   2   8   189514.78   216003.72  23573.60 o

-6   2   8      574.50     5206.85   2072.70 o

-4   2   8   244789.53   249083.52   5936.27 o

-2   2   8     6980.91     4574.70   2212.66 o

0   2   8   227202.22   225703.45  16646.92 o

2   2   8     4652.75     4992.90   2674.40 o

4   2   8   117274.74   111094.36   6111.78 o

6   2   8     1067.18     2831.25   3126.76 o

8   2   8   182256.11   184973.41  20282.98 o

10   2   8     5201.63     6684.84   3898.91 o

12   2   8   142732.88   143083.11  28796.29 o

14   2   8     5320.38    10236.29   7805.97 o

16   2   8    98158.00    88517.47   6271.17 o

18   2   8     4893.43     1674.05   4973.32 o

20   2   8    50146.68    40336.85  11460.82 o

22   2   8      218.71     6809.48   6080.65 o

24   2   8    49726.74    36229.55  11732.14 o

26   2   8     3612.72    -6224.44  13429.40 o

-33   3   8    46963.65    52396.97   8878.78 o

-31   3   8    48194.95    35711.46   6271.28 o

-29   3   8    49174.42    37059.07   5829.51 o

-27   3   8    12904.80    11585.97   4959.64 o

-25   3   8    59372.05    70188.57   5687.75 o

-23   3   8    19466.51    12351.55   5314.80 o

-21   3   8    72679.00    65923.88   5308.16 o

-19   3   8     1490.45     1633.31   3421.05 o

-17   3   8    91339.77   127322.59   7893.86 o

-15   3   8    51458.75    45866.33   5252.22 o

-13   3   8    18575.70    21686.23   3473.83 o

-11   3   8      331.51     3244.77   2718.59 o

-9   3   8     8239.89    21136.47   4371.82 o

-7   3   8    17417.86    21927.13   2715.10 o

-5   3   8    19421.23    27248.51   2854.11 o

-3   3   8    36730.41    31829.39   2712.32 o

-1   3   8    10654.64    14911.97   5025.97 o

1   3   8    15579.56    17161.84   2509.21 o

3   3   8       67.36     4961.83   2376.48 o

5   3   8    21768.43    21255.11   3394.91 o

7   3   8    46377.52    59431.71   4571.49 o

9   3   8   164171.41   154398.83   7060.95 o

11   3   8     2947.30     4861.38   4963.05 o

13   3   8    74186.80    77190.09  11648.31 o

15   3   8    21902.89    30507.29   5198.62 o

17   3   8   113308.69    82197.44   7011.37 o

19   3   8     8136.81    19582.91   5805.42 o

21   3   8    40046.41    41980.79   6801.90 o

23   3   8    59036.73    51082.84   8604.99 o

25   3   8   106525.47    85552.75  10545.08 o

-34   4   8    13556.30    20317.99  12795.76 o

-32   4   8   256615.83   255518.89  12317.68 o

-30   4   8     6408.71    21319.67   6473.04 o

-28   4   8   443772.56   570418.63  32177.74 o

-26   4   8    31756.23    42993.08   5424.87 o

-24   4   8   420492.34   291276.53  29231.46 o

-22   4   8     8172.22    20869.94   7660.99 o

-20   4   8  1069218.75  1065112.88  47553.54 o

-18   4   8    21408.21    21155.77   6609.51 o

-16   4   8   627646.00   497085.09  53561.84 o

-14   4   8     6784.02    13019.88   4020.92 o

-12   4   8  1490072.63  1467239.00  83614.60 o

-10   4   8    26596.51    28675.83   8185.93 o

-8   4   8   756458.50   598535.44  42943.64 o

-6   4   8     8805.88     2425.78   2889.18 o

-4   4   8  2308040.25  2131763.75  61027.36 o

-2   4   8     2016.90     4271.55   2539.44 o

0   4   8   656897.25   645244.94  21516.86 o

2   4   8     8894.92    13258.71   3952.77 o

4   4   8  1625858.13  1418326.00  30251.71 o

6   4   8     3720.89      976.23   3708.94 o

8   4   8   534816.81   534989.88  16816.45 o

10   4   8    13368.18    11151.62   5307.09 o

12   4   8  1216498.00  1049498.38  48448.24 o

14   4   8     2610.44    14388.41   4728.42 o

16   4   8   311961.16   301597.38  15530.92 o

18   4   8    14563.31    29882.47   6616.42 o

20   4   8   536270.63   534719.44  29723.67 o

22   4   8     9133.25    14502.66   8069.03 o

24   4   8   220001.39   218768.75  14267.83 o

-33   5   8    15726.74    28100.42  12597.43 o

-31   5   8     1311.85     9113.54   6848.16 o

-29   5   8    12822.26    10408.65   5985.52 o

-27   5   8     7765.55    10104.41   5639.86 o

-25   5   8    30256.21    35252.27   5508.13 o

-23   5   8     1154.16    13523.82   4735.44 o

-21   5   8    27992.65    26094.59   4688.00 o

-19   5   8    26209.31    29792.85   4716.68 o

-17   5   8    15963.96    20647.43   5055.69 o

-15   5   8     5035.90    11632.75   3854.28 o

-13   5   8    56459.82    69825.77  12882.48 o

-11   5   8    39164.09    38363.11   4304.09 o

-9   5   8    27267.25    35054.02   3994.11 o

-7   5   8      610.86     5269.99   3516.59 o

-5   5   8    85051.82    90182.36   4778.51 o

-3   5   8    88333.44    75517.34   4210.51 o

-1   5   8      820.07    12483.79   3283.57 o

1   5   8     5703.54    14415.92   2926.67 o

3   5   8    82699.54    78665.68   4132.15 o

5   5   8    85739.13    85185.52   4612.13 o

7   5   8     1229.09    12073.59   4097.15 o

9   5   8     1312.74     3502.43   4110.77 o

11   5   8    75357.31    66408.82   5636.46 o

13   5   8    95058.31    62636.52   7454.93 o

15   5   8     3888.80    14098.90   5959.31 o

17   5   8     2062.65     4373.29   6189.36 o

19   5   8    41781.20    25532.35  12905.59 o

21   5   8    64552.69    58989.19   8767.56 o

23   5   8     3134.10    21420.23  12136.07 o

-32   6   8   486979.22   638835.56  88306.33 o

-30   6   8     9552.64     7800.99   7253.00 o

-28   6   8   742705.81   723081.44  21038.26 o

-26   6   8     1534.02     5666.53   5898.61 o

-24   6   8   968354.56  1060761.63  24948.02 o

-22   6   8    16208.65    14074.27   5315.92 o

-20   6   8  1473469.13  1287103.25  26995.84 o

-18   6   8     1151.65    20593.14   4885.21 o

-16   6   8  1728038.50  1788718.00  71938.87 o

-14   6   8    19459.00    17506.67   4505.26 o

-12   6   8  1773067.00  1584391.38  29160.90 o

-10   6   8     2122.23     9718.99   4185.67 o

-8   6   8  2385650.75  2282086.50  50876.32 o

-6   6   8    18590.28     6566.20   4153.89 o

-4   6   8  2426315.50  2229194.75  52639.73 o

-2   6   8     1527.22     8148.67   3365.82 o

0   6   8  2398773.75  2378267.00  56641.84 o

2   6   8     7642.99    13611.82   3619.73 o

4   6   8  1699035.38  1571263.75  60175.73 o

6   6   8     2968.04     4105.27   4486.13 o

8   6   8  1950313.13  1844889.75 214541.70 o

10   6   8     4694.33    16000.21   7769.62 o

12   6   8  1344881.50  1236322.25  66971.13 o

14   6   8     6990.97     4259.30   6185.38 o

16   6   8  1132829.25  1118875.25  87637.54 o

18   6   8     2034.26     1619.82   7042.64 o

20   6   8   682922.31   637533.00  54042.73 o

22   6   8     6558.08     5361.09   8145.66 o

-31   7   8     9889.49     6362.76   8586.99 o

-29   7   8    44186.46    49040.27  11560.85 o

-27   7   8     2106.09    10250.43   7010.23 o

-25   7   8    97974.36   129138.37   9390.82 o

-23   7   8    14612.73    24693.93  17951.27 o

-21   7   8    33761.48    37451.94   5989.78 o

-19   7   8      315.46     9736.60   5492.19 o

-17   7   8    75233.99    98240.91  10418.30 o

-15   7   8     1965.46     3718.00   5047.88 o

-13   7   8    43856.62    61443.07   6644.30 o

-11   7   8    10295.40    13898.35   6427.85 o

-9   7   8    90957.30   124740.16  18288.85 o

-7   7   8     7222.08    16255.55   5243.34 o

-5   7   8     8902.74    26787.22   6998.61 o

-3   7   8    14454.01    24813.67   5359.53 o

-1   7   8     6740.05    10874.91   4028.07 o

1   7   8    97326.33   110305.68   7435.88 o

3   7   8     1878.11    13297.78   5084.10 o

5   7   8    55706.08    60713.45   6097.42 o

7   7   8     9435.99    15900.60   7705.44 o

9   7   8    95993.20    98691.27  10146.22 o

11   7   8     3514.40     5145.78   7380.44 o

13   7   8    47622.24    51286.55   8894.56 o

15   7   8     4369.50     9644.83   7578.72 o

17   7   8   109575.95    97112.51  10044.79 o

19   7   8    15368.61    12991.90   8092.55 o

21   7   8    62306.77    54041.13   9752.91 o

-28   8   8   168943.09   162836.19  11413.33 o

-26   8   8     3924.27     6307.13   7879.44 o

-24   8   8    69243.12    57613.18   7731.27 o

-22   8   8    17434.75     8996.28   6582.47 o

-20   8   8   384706.28   454133.13  17389.72 o

-18   8   8    12152.35    11922.38   6226.27 o

-16   8   8   109547.41    91121.27  13731.07 o

-14   8   8    10010.15     6141.51   6261.42 o

-12   8   8   510327.25   524404.06  28279.50 o

-10   8   8    12375.52     6220.17   6736.64 o

-8   8   8   112134.65   114297.02   8955.87 o

-6   8   8     5237.20    13144.96   6471.44 o

-4   8   8   742329.44   690730.94  22134.83 o

-2   8   8    31204.33    20033.28  15134.49 o

0   8   8   112226.00   112346.53   7657.20 o

2   8   8     1088.53     6859.84   5937.56 o

4   8   8   552210.94   455444.41  20886.56 o

6   8   8    18544.33    -3753.75   8368.45 o

8   8   8    95871.33   120884.70  11567.07 o

10   8   8      909.20     8874.96   9051.85 o

12   8   8   432760.88   435219.38  86113.49 o

14   8   8    25942.50    11823.98   8704.77 o

16   8   8    61714.42    62293.73  10116.76 o

18   8   8      958.20     3661.79   9190.68 o

20   8   8   180032.09   165138.83  29392.05 o

-27   9   8     7400.47     8164.80   8729.65 o

-25   9   8     2894.11    10424.14   8226.61 o

-23   9   8    24925.49    18929.28   8848.36 o

-21   9   8     7626.98    15166.12  10446.26 o

-19   9   8     7391.95    12788.75   7600.89 o

-17   9   8    14609.52    40084.53  20041.04 o

-15   9   8    45503.15    54543.79   8044.87 o

-13   9   8    16491.25    16316.50   7373.83 o

-11   9   8     9677.69    -1310.12   7410.95 o

-9   9   8    30125.80    39000.20   7624.80 o

-7   9   8    29537.13    32876.91   7792.29 o

-5   9   8    18131.99    18809.34   8143.67 o

-3   9   8     3814.93    -2744.45   8113.82 o

-1   9   8    55181.82    38378.22  11079.41 o

1   9   8    32374.62    24828.19   7677.96 o

3   9   8    20230.74    19539.24   7481.90 o

5   9   8     5163.04      439.72   7114.12 o

7   9   8    63509.80    71404.48  10768.80 o

9   9   8    11390.57    12727.38  15939.86 o

11   9   8    12292.53     6922.20   9615.08 o

13   9   8      559.42     2803.97  10185.70 o

15   9   8    52812.07    37663.31  10184.75 o

17   9   8     7157.34     4410.27  10570.80 o

19   9   8     7824.93   -10107.88  26503.34 o

-24  10   8  1290398.75  1192409.75 131686.44 o

-22  10   8     1342.79    20491.36   9125.72 o

-20  10   8  2056072.75  2164834.00  90204.14 o

-18  10   8     3699.34    30379.06   9106.58 o

-16  10   8  1999673.38  2050585.25 152540.66 o

-14  10   8     2292.81     8322.60   8812.80 o

-12  10   8  2641242.75  2950637.25 229283.36 o

-10  10   8     6631.76    31914.44   8495.86 o

-8  10   8  2426182.50  2497932.00 138985.08 o

-6  10   8     7281.42    31847.66   9662.46 o

-4  10   8  3561693.50  3325178.00 188552.20 o

-2  10   8     3414.33    15669.97  18303.95 o

0  10   8  2347939.75  2223923.75 148257.03 o

2  10   8     9532.96    17296.27   8563.64 o

4  10   8  2794855.50  2885614.50 274399.13 o

6  10   8     5702.65    -2407.51  13370.62 o

8  10   8  1914865.00  1775104.25  58806.65 o

10  10   8    11876.90    28516.48  12795.60 o

12  10   8  2263667.50  2547225.50 290628.41 o

14  10   8     6531.93    11939.34  17091.43 o

16  10   8  1176400.25  1324738.63 143401.73 o

18  10   8    10039.21     7442.00  28733.27 o

-21  11   8    58704.43    62595.09  14264.19 o

-19  11   8    19989.19    21270.78  13036.82 o

-17  11   8    54535.45    79750.77  11457.13 o

-15  11   8     8384.28    16349.10  10234.43 o

-13  11   8    72824.21    59205.55  10597.57 o

-11  11   8    41192.54    38338.17  10146.80 o

-9  11   8    35276.19    40373.74  21007.72 o

-7  11   8    15633.75    12589.76  16200.30 o

-5  11   8    83091.63    63155.55  11803.23 o

-3  11   8    82379.65    59064.04  12432.82 o

-1  11   8    14299.53    20784.48  12816.48 o

1  11   8    30684.90    48460.48  12959.08 o

3  11   8    65466.23    53177.89  10744.53 o

5  11   8    95999.87    93118.11  30573.80 o

7  11   8      960.68    10126.12  15517.43 o

9  11   8    26580.55    31592.51  15567.33 o

11  11   8    44693.68    40827.29  15872.85 o

13  11   8   101237.83    80448.52  16193.40 o

-16  12   8    12517.66    26231.58  12044.17 o

-14  12   8      433.87      484.06  11716.56 o

-12  12   8    35571.09    15669.12  11380.86 o

-10  12   8    24347.74     2794.81  12431.29 o

-8  12   8    15031.99    25127.44  12314.11 o

-6  12   8     1035.84     3288.41  12798.99 o

-4  12   8    31079.03    34873.14  13784.08 o

-2  12   8    12538.35    17984.39  17890.18 o

0  12   8    15314.78     8644.38  19085.52 o

2  12   8     1997.96     4208.44  20023.98 o

4  12   8    33027.61    55740.47  42219.63 o

6  12   8     5829.11     8217.27  18245.13 o

8  12   8    11124.97    46583.75  17789.78 o

-9  13   8      812.63     5251.21  13499.42 o

-7  13   8     4924.58     9121.81  14425.52 o

-5  13   8     7428.12    22957.51  33477.19 o

-3  13   8     3286.40    15572.50  16056.78 o

-1  13   8    10564.96    11726.23  19003.37 o

1  13   8      108.55    18301.04  19406.31 o

3  13   8    10101.70    -6108.85  20873.55 o

-35   1   9    29922.66    37107.09   8015.52 o

-33   1   9    21528.32    26102.59   6725.40 o

-31   1   9    20122.86    17979.79   5956.38 o

-29   1   9     2831.69     4007.09   5686.74 o

-27   1   9    50387.91    46997.25   6050.24 o

-25   1   9    21351.44    30083.83   5126.13 o

-23   1   9    35356.14    30413.49   5338.73 o

-21   1   9     3955.82     5777.45   5262.55 o

-19   1   9    77630.06    62526.92   4842.15 o

-17   1   9    15357.33    12678.20   3174.78 o

-15   1   9    56031.06    55571.87   4352.46 o

-13   1   9     8027.12     2203.77   2500.70 o

-11   1   9    75113.22    71581.03   3857.99 o

-9   1   9     5833.49       36.82   3009.07 o

-7   1   9    57393.61    65705.42   5768.37 o

-5   1   9     7538.22     6948.65   2211.06 o

-3   1   9    64223.78    66749.80   4670.91 o

-1   1   9    13218.67    11670.18   2106.96 o

1   1   9    50249.63    53598.12   4738.48 o

3   1   9    12774.60    12605.59   2821.15 o

5   1   9    31912.50    25102.37   5129.97 o

7   1   9    35458.47    50962.42   7932.69 o

9   1   9    30029.96    20551.30   4435.62 o

11   1   9     8229.66    14842.86   4146.44 o

13   1   9     9806.00     4261.88   4263.13 o

15   1   9    39648.01    51097.83   5752.18 o

17   1   9    15639.35    14226.95   6052.30 o

19   1   9     6731.57     2442.29   5546.30 o

21   1   9     3483.21     6208.12   6367.16 o

23   1   9    38798.81    47002.29   7815.21 o

25   1   9     6723.91     1906.66   6322.66 o

-34   2   9    39467.41    46242.29   8440.43 o

-32   2   9    38429.20    26145.63   7068.87 o

-30   2   9    29079.27    33130.51   6450.28 o

-28   2   9    34631.78    74631.58  12763.83 o

-26   2   9   102239.48    88547.91  11412.20 o

-24   2   9    62599.46    66547.50   5715.54 o

-22   2   9   106743.30    95066.14   6756.43 o

-20   2   9    47415.80    39457.57   7202.73 o

-18   2   9   217561.03   194732.67   8282.98 o

-16   2   9    66230.81    71232.87   5013.63 o

-14   2   9   220419.16   188656.44   8266.34 o

-12   2   9    58992.73    65373.73   7376.79 o

-10   2   9   314195.22   296852.75   9002.05 o

-8   2   9    72039.77    89265.19   4105.22 o

-6   2   9   332429.88   341724.88   7715.58 o

-4   2   9    52273.83    64172.35   3724.88 o

-2   2   9   364174.75   371795.22   6961.39 o

0   2   9    41872.35    40225.44   2836.61 o

2   2   9   310499.44   321019.50   6222.96 o

4   2   9    39050.24    29452.99   3657.17 o

6   2   9   269782.34   247394.88  10242.81 o

8   2   9    25336.77    38753.75   9021.71 o

10   2   9   218407.39   226669.31  19947.85 o

12   2   9    32675.86    16895.55   4578.90 o

14   2   9   138909.02   140949.00   7694.52 o

16   2   9    11319.78     9721.31   4926.25 o

18   2   9   103788.34   113520.62   7942.62 o

20   2   9    22849.04    11073.43  11257.08 o

22   2   9    43712.32    49848.45   7374.82 o

24   2   9     6431.48      377.87   9079.26 o

-33   3   9      334.37     2133.93   7979.35 o

-31   3   9    17049.32    19508.59   6136.46 o

-29   3   9     4304.20    16774.54   8366.23 o

-27   3   9    14793.53    36437.25   5432.15 o

-25   3   9      603.29     7862.68   4523.82 o

-23   3   9    34542.54    35298.37   4729.64 o

-21   3   9     1820.69     4149.32   3903.69 o

-19   3   9    23937.48    28573.76   4151.06 o

-17   3   9      969.74     4586.17   3550.94 o

-15   3   9    44459.46    42123.17   4307.63 o

-13   3   9      896.28     1239.04   2848.89 o

-11   3   9    35715.47    35115.73   3619.99 o

-9   3   9     2088.18    -2538.90   2582.08 o

-7   3   9    46151.39    46310.15   4513.60 o

-5   3   9     5840.96     3527.18   2544.29 o

-3   3   9    40554.86    37132.39   3406.43 o

-1   3   9     5600.63     6734.03   3270.11 o

1   3   9    28481.81    33960.59   2949.53 o

3   3   9    10285.89    12636.29   3847.69 o

5   3   9    33051.64    25628.43   4004.29 o

7   3   9     3804.58     8274.56   6062.24 o

9   3   9    13681.92    21514.54   4280.09 o

11   3   9    18364.10    14920.52   4252.31 o

13   3   9    20497.14    36144.25   5262.98 o

15   3   9     3915.78     4350.11   5424.56 o

17   3   9     4035.40    34236.58   6597.13 o

19   3   9    15407.16    21416.19   7215.05 o

21   3   9     8166.71    14474.67   7825.44 o

23   3   9     1945.07     7535.00   8885.70 o

-34   4   9    26933.52    24110.28  14252.92 o

-32   4   9     8211.86     8330.51   7879.47 o

-30   4   9     3965.19     5641.45   6556.89 o

-28   4   9     2432.93     6936.85   8644.35 o

-26   4   9    48784.55    44638.73   6026.38 o

-24   4   9    13350.71    16421.49   4874.29 o

-22   4   9    18752.73    12523.81   4675.67 o

-20   4   9     2534.99    10212.55   4629.87 o

-18   4   9    76119.58    78377.97  12803.45 o

-16   4   9    12869.61    13581.25   3978.11 o

-14   4   9    43168.27    39652.49   5143.15 o

-12   4   9    10925.78    10277.20   3479.14 o

-10   4   9    83981.20    85220.29   5265.93 o

-8   4   9    18009.88    22762.43   3222.45 o

-6   4   9    72480.56    74436.69   4191.69 o

-4   4   9    11677.21    23682.34   3010.94 o

-2   4   9    66474.07    72754.15   3926.24 o

0   4   9     9410.84    10819.01   2942.19 o

2   4   9    69695.36    81122.27   6073.85 o

4   4   9    19986.31    22572.72   4523.66 o

6   4   9    37636.64    37272.77   4563.32 o

8   4   9     8765.04    10927.00   4210.11 o

10   4   9    55608.70    65188.95   8009.18 o

12   4   9    21060.56    25348.73   4877.60 o

14   4   9     9795.67    16435.97   6383.32 o

16   4   9     3393.67    12211.35   5917.63 o

18   4   9    27719.88    33593.08   7206.84 o

20   4   9    17897.92    13555.76   7647.03 o

22   4   9     1197.82     8389.72   8550.12 o

24   4   9     1996.89     5849.01  10305.41 o

-33   5   9    12474.10     1631.76  10745.75 o

-31   5   9    35547.52    31612.70   7080.10 o

-29   5   9     5154.85    10818.22   6409.63 o

-27   5   9    44227.43    47248.41   6464.14 o

-25   5   9    14825.96    10362.09   5455.29 o

-23   5   9    63630.21    73519.95   6711.48 o

-21   5   9     5264.61     1133.79   4825.98 o

-19   5   9    73197.66    73630.55   6283.71 o

-17   5   9     8267.75     8276.46   4281.20 o

-15   5   9    82740.82    82634.69   5927.40 o

-13   5   9     7366.78     4372.12   4196.38 o

-11   5   9    73855.23    78603.16   5471.76 o

-9   5   9     6471.94    -1944.13   3736.39 o

-7   5   9    78264.86    88268.60   5860.03 o

-5   5   9     8108.50     7130.62   3299.13 o

-3   5   9    78719.51    77098.31   4369.93 o

-1   5   9    14528.29    17423.98   4021.43 o

1   5   9    55050.55    47270.82   3785.15 o

3   5   9    21927.10    19720.67   5942.60 o

5   5   9    45211.27    31584.76   6834.10 o

7   5   9    20117.45    32354.79   4893.17 o

9   5   9    26183.08    22851.70   4806.85 o

11   5   9    17848.50    17490.49   4914.78 o

13   5   9    21152.45    17775.99  16900.13 o

15   5   9    26851.65    40515.38  10680.98 o

17   5   9    11377.99    24086.45   7214.94 o

19   5   9    21086.18     9188.18  11494.87 o

21   5   9     6314.31     2929.22   8665.05 o

23   5   9    24113.96    22492.90   9833.18 o

-32   6   9     9448.02     7561.28  10287.32 o

-30   6   9    26661.00    27196.78   7447.13 o

-28   6   9    32146.11    33533.80   6826.04 o

-26   6   9     9103.64     8222.16   6019.19 o

-24   6   9    14066.07    17398.58   5670.99 o

-22   6   9    57379.23    71588.75   6652.49 o

-20   6   9    46190.51    55910.80   6177.06 o

-18   6   9    33295.00    37568.02   5353.56 o

-16   6   9    22443.73    30438.18   7425.56 o

-14   6   9   106041.67   124729.95   7999.15 o

-12   6   9    36474.87    46998.40   7030.96 o

-10   6   9    87529.02   100470.65  11468.22 o

-8   6   9    20840.94    18302.10   4588.51 o

-6   6   9   118379.50   125262.10   6967.69 o

-4   6   9    25317.34    20617.65   3948.04 o

-2   6   9   127110.89   138495.81  10165.07 o

0   6   9    20189.49    18685.90   3755.23 o

2   6   9   108607.52   111743.95   5321.42 o

4   6   9    10014.36     4415.85   4646.19 o

6   6   9   135603.09   147582.91   7513.31 o

8   6   9    13542.51    12842.97   7591.70 o

10   6   9    62827.43    66474.80  10204.63 o

12   6   9     3399.17      387.20   6847.76 o

14   6   9    92436.46    95662.91  10869.82 o

16   6   9     9130.38     4308.36   7189.24 o

18   6   9    27980.59    20561.87   7822.46 o

20   6   9     1201.04     5417.32   8194.01 o

22   6   9    42481.38    43034.17  10355.28 o

-29   7   9     1275.69      449.07   7858.01 o

-27   7   9      639.41     3723.24   7243.56 o

-25   7   9     4805.74     1320.37   6734.36 o

-23   7   9    11619.88    15889.54   6201.04 o

-21   7   9      476.21     3214.46   5832.15 o

-19   7   9     1960.66     2059.52   5783.67 o

-17   7   9     5780.48     9369.17   5575.44 o

-15   7   9    16620.61    17053.98   5709.81 o

-13   7   9      269.99     3472.77   5676.59 o

-11   7   9     8522.70     9044.57   5358.16 o

-9   7   9     5109.31    -2381.07   5274.20 o

-7   7   9    17302.31    22745.67   5915.91 o

-5   7   9     2301.23    -1594.94   5129.94 o

-3   7   9    12523.81    13834.84   4794.34 o

-1   7   9     3363.94     6301.28   6726.21 o

1   7   9    13584.32    17662.81   4251.58 o

3   7   9     6065.71     1061.86   5468.65 o

5   7   9    19314.82    18211.80   7866.63 o

7   7   9     1049.00     -249.10   7573.18 o

9   7   9     9556.80     3830.68   8532.38 o

11   7   9     8102.82    12164.31  11650.40 o

13   7   9    16478.00    25892.19   8302.70 o

15   7   9      109.63    14738.63   8920.89 o

17   7   9     4971.19    14855.88   8231.72 o

19   7   9     7051.74     2908.03   8586.11 o

-28   8   9     9325.31     6825.06  11361.83 o

-26   8   9    21290.67    23506.68  10310.36 o

-24   8   9    14823.38     6834.74   7286.84 o

-22   8   9    65660.79    60395.45   8063.13 o

-20   8   9    19305.32    10228.23   6785.79 o

-18   8   9    55034.88    56079.26   7423.61 o

-16   8   9    17310.15    13113.29   6473.40 o

-14   8   9    99806.75    78438.91   7916.30 o

-12   8   9    17413.28    32439.52   6678.37 o

-10   8   9    85090.10    74298.57   7982.73 o

-8   8   9    24241.54    27696.87   6682.94 o

-6   8   9   113064.63   103550.20   8792.23 o

-4   8   9    29330.35    30799.98   7232.80 o

-2   8   9   115320.80   130146.63  13547.19 o

0   8   9    23431.59    21630.99   6198.55 o

2   8   9    89762.69    83976.65   8841.97 o

4   8   9    19664.50    16343.71  13246.95 o

6   8   9    87124.32    87089.69  10284.71 o

8   8   9    21091.26    24203.63   8953.89 o

10   8   9    47473.08    50370.93   9525.98 o

12   8   9    22351.81    12831.18   9359.82 o

14   8   9    57785.66    49038.62  10073.36 o

16   8   9    16894.01     6037.29   9640.20 o

18   8   9    19097.96    16561.09  10127.40 o

-25   9   9     2615.26    -4586.30   8550.25 o

-23   9   9    62199.85    55062.09   8674.69 o

-21   9   9     5271.58     6208.66   7899.65 o

-19   9   9    40039.00    22428.35   7950.19 o

-17   9   9     3865.13    -3025.40   7436.14 o

-15   9   9    79272.32    74061.95  14454.52 o

-13   9   9     2588.27      -68.21   7476.27 o

-11   9   9    61806.61    67938.98  13770.86 o

-9   9   9     7216.54     6084.53   7473.43 o

-7   9   9    76391.89    73848.17   8907.26 o

-5   9   9     9807.78    20497.58  13969.37 o

-3   9   9    60564.76    53228.19  12236.39 o

-1   9   9     8342.42    18730.43  12764.88 o

1   9   9    47426.34    33607.04   7843.17 o

3   9   9    15632.83    21985.13   8400.94 o

5   9   9    53413.17    50151.55  10483.41 o

7   9   9     7115.60     6663.54   9971.31 o

9   9   9    21397.25    30580.96  10529.88 o

11   9   9    35369.75    47319.98  45737.92 o

13   9   9    30999.88    22644.50  11236.04 o

15   9   9     5557.22     5463.63  10974.06 o

17   9   9     5434.55    -3985.42  11430.13 o

-22  10   9     4453.67    12915.46   9654.73 o

-20  10   9     6846.86    13572.94   9421.07 o

-18  10   9     3013.86    50562.47  20422.41 o

-16  10   9     6503.70    10832.78   8992.08 o

-14  10   9     6387.24     -208.28   8972.25 o

-12  10   9     4703.68     8557.86   8898.85 o

-10  10   9     9167.34    23446.75  13053.52 o

-8  10   9     4579.52     6237.82   8936.67 o

-6  10   9     9596.02    11875.26   8905.84 o

-4  10   9     1618.67    17029.97  26310.54 o

-2  10   9    18434.56    40345.05  12798.16 o

0  10   9     4485.30     -776.02  11519.85 o

2  10   9     9088.09    15741.16   9782.84 o

4  10   9     1141.22     3700.33  15855.73 o

6  10   9    22498.80     9972.65  14371.76 o

8  10   9     1896.66     2984.19  13667.61 o

10  10   9     7339.95    34681.10  14505.18 o

12  10   9     2350.60    19441.48  11974.98 o

14  10   9    20166.28    18436.47  12317.11 o

16  10   9     1283.15    -5112.82  28707.41 o

-19  11   9      412.86     4774.52  16671.05 o

-17  11   9      986.86    -2841.47  10539.23 o

-15  11   9     1156.05     5922.03  10424.78 o

-13  11   9     4331.55     8664.48  10377.83 o

-11  11   9     1754.88    -9257.35  11329.95 o

-9  11   9     2865.53     6177.15  10698.61 o

-7  11   9     1002.05    10571.13  22042.75 o

-5  11   9     2646.64    41619.95  44256.53 o

-3  11   9     2107.62    -2730.08  11490.35 o

-1  11   9     2019.81     1068.58  11819.25 o

1  11   9     2933.15     9927.69  14642.85 o

3  11   9      724.98     3509.91  13299.15 o

5  11   9     3180.00     3839.79  17368.56 o

7  11   9     3481.55     5550.81  16652.44 o

9  11   9     6424.79      994.84  16235.79 o

11  11   9      200.56    10125.92  16014.47 o

-14  12   9    45191.91    28419.57  19258.39 o

-12  12   9    18550.18    20398.46  12199.11 o

-10  12   9    44040.83    65315.77  30301.41 o

-8  12   9    12037.41     2712.99  12071.61 o

-6  12   9    52034.76    47730.55  13029.96 o

-4  12   9    12626.17    10752.24  13160.56 o

-2  12   9    55234.16    28701.83  14014.99 o

0  12   9    19593.41    23074.71  14992.98 o

2  12   9    44401.41    41125.67  18441.83 o

4  12   9    10672.69    11680.64  20615.23 o

6  12   9    58735.13    60483.20  20061.46 o

-7  13   9    39069.72    20868.14  23436.84 o

-5  13   9     5666.56     9947.70  15190.88 o

-3  13   9    33287.87    22511.07  20506.89 o

-1  13   9    10788.37    25845.18  16550.70 o

1  13   9    33301.61    36314.88  21601.78 o

-34   0  10    76854.67    61424.83  12556.02 o

-32   0  10     4844.82     5292.35   9211.87 o

-30   0  10    93137.98    72546.61  10429.32 o

-28   0  10     9483.44     2805.72   7223.23 o

-26   0  10   155365.59   151148.33  12087.87 o

-24   0  10     1760.69     7380.92   7042.72 o

-22   0  10   103963.80    73560.36   9419.56 o

-20   0  10    26665.57    20368.51   6570.49 o

-18   0  10   139841.67   135565.48  10972.35 o

-16   0  10    91391.24    75934.91   8581.34 o

-14   0  10   183952.11   154983.95   9064.14 o

-12   0  10    95319.59    84316.57   9632.67 o

-10   0  10   248477.28   242788.14  10279.01 o

-8   0  10    54499.80    66267.53   6279.78 o

-6   0  10    92157.41    87988.63  17909.10 o

-4   0  10   101010.74   123641.97   6928.38 o

-2   0  10    52041.52    52400.62   4995.50 o

0   0  10   296982.94   295550.09  14253.71 o

2   0  10    64378.73    69814.38  10489.11 o

4   0  10   224831.97   219372.42  17507.28 o

6   0  10    88542.35    78900.84  13868.51 o

8   0  10   159823.98   159133.20   8281.67 o

10   0  10    12623.02    16851.31   6537.70 o

12   0  10   136891.83   132379.20  12045.93 o

14   0  10     2232.29     4650.80  11509.23 o

16   0  10   172765.41   160510.33   9920.34 o

18   0  10      655.76    -5050.88   6264.65 o

20   0  10   144263.41   125929.65  10264.89 o

22   0  10     6963.13     3863.00   7883.88 o

24   0  10    66666.88    36499.50   9494.01 o

-33   1  10      112.49    38529.36  15079.43 o

-31   1  10     1596.22     3654.88   6047.49 o

-29   1  10    98452.00   122086.90   8602.83 o

-27   1  10     2063.10     4841.53   5519.25 o

-25   1  10     2269.71    52734.60  10255.84 o

-23   1  10      235.61     7472.51   5035.76 o

-21   1  10   209984.61   192337.02  15868.32 o

-19   1  10      500.45     6579.96   3397.02 o

-17   1  10    13992.56    43935.93  19723.94 o

-15   1  10     1188.23     4201.91   2918.78 o

-13   1  10   344164.09   342225.91  10506.57 o

-11   1  10      285.09      977.72   2552.28 o

-9   1  10    13358.99    33253.42  11016.78 o

-7   1  10      127.92     2061.99   2469.65 o

-5   1  10   391043.38   410065.34  19179.47 o

-3   1  10     1035.43     4338.14   2679.04 o

-1   1  10    12970.05    58832.61  16292.39 o

1   1  10      526.09     5727.25   5688.40 o

3   1  10   342937.06   399843.78  15750.15 o

5   1  10     2354.22     7093.18   3868.49 o

7   1  10     2655.60    36488.24  12255.59 o

9   1  10      764.37    14950.37   4372.85 o

11   1  10   197700.50   197075.67   8640.23 o

13   1  10       16.71    10686.01   4917.62 o

15   1  10      240.09    17868.52   5866.84 o

17   1  10     1925.96     6664.65   6278.85 o

19   1  10   102232.91   112336.48  17251.10 o

21   1  10      961.12     2782.63   5465.05 o

23   1  10     1633.76    14933.83  10058.92 o

-34   2  10     3264.36    -4695.27  11937.12 o

-32   2  10     1453.95     4526.87   6953.80 o

-30   2  10     3424.57     6949.71   6376.26 o

-28   2  10     3946.04     4315.78   6367.26 o

-26   2  10     4688.17     7058.31   4733.03 o

-24   2  10     3977.98     5360.68   4421.96 o

-22   2  10     8311.66    16450.56   4255.00 o

-20   2  10    14928.79    11288.62   3723.84 o

-18   2  10      570.10     1063.39   3372.63 o

-16   2  10     2957.58     7013.88   3353.95 o

-14   2  10    20109.32    23599.44   3497.43 o

-12   2  10    18465.46    22094.41   3697.29 o

-10   2  10      136.25     3182.68   2725.43 o

-8   2  10     7043.14     6597.78   2764.30 o

-6   2  10    33576.40    39055.68   3267.77 o

-4   2  10    44627.69    48931.24   3484.51 o

-2   2  10    14521.02    11285.64   3108.57 o

0   2  10     1709.21      688.00   2873.22 o

2   2  10    33145.07    34843.75   6890.27 o

4   2  10    35626.32    43731.17   4546.32 o

6   2  10     8966.39     9506.87   3937.42 o

8   2  10     6176.80     9667.65   6574.66 o

10   2  10    31547.59    27933.37   6771.70 o

12   2  10    46069.42    44088.11   5782.55 o

14   2  10    20358.99    17613.01   6018.74 o

16   2  10     3490.44    48363.55  18162.78 o

18   2  10    19600.30    18289.67   6496.46 o

20   2  10    30362.41    39015.43   7363.76 o

22   2  10    11480.33    10550.04   7964.98 o

24   2  10     6355.82     7779.59  10823.78 o

-33   3  10  1442822.38  1463097.75  31606.04 o

-31   3  10     8841.73     1034.70  10028.60 o

-29   3  10   744468.19   872820.69  22150.77 o

-27   3  10      284.42     7632.12   5389.56 o

-25   3  10  2837516.50  2550687.50 126535.24 o

-23   3  10     3232.50     7270.80   4576.21 o

-21   3  10  1338289.50  1291853.50  32286.69 o

-19   3  10      773.02     4215.26   3815.39 o

-17   3  10  4645911.50  4337495.50  47440.44 o

-15   3  10     2483.83    13965.57   3526.60 o

-13   3  10  1348265.50  1239544.25  26265.86 o

-11   3  10     9032.45     7921.76   3190.51 o

-9   3  10  5959838.00  5542771.50 214441.73 o

-7   3  10     2339.33    12179.26   3086.43 o

-5   3  10  2034519.50  1743036.13  58006.55 o

-3   3  10     6678.90     7940.57   2911.06 o

-1   3  10  5752511.50  5722445.50 249068.27 o

1   3  10     4601.91     9538.45   3173.23 o

3   3  10  1551111.88  1401682.25  22485.78 o

5   3  10     5836.50     5913.76   4592.68 o

7   3  10  4620796.00  4426339.00 141723.53 o

9   3  10     3882.57     4454.51   4361.46 o

11   3  10  1590107.50  1408366.25  64388.69 o

13   3  10      497.42     9608.85   5125.79 o

15   3  10  2680103.00  2537078.00  83159.19 o

17   3  10     2862.04     5330.66   6605.06 o

19   3  10   944338.63   974190.06  22924.59 o

21   3  10     1110.85    -2467.76   8890.09 o

23   3  10  1414348.75  1456442.25  44343.30 o

-32   4  10     1224.08     2686.47   7808.18 o

-30   4  10    69391.00    62788.38   7748.06 o

-28   4  10    12023.10     7851.47   5878.78 o

-26   4  10    81437.20    80869.45   7213.94 o

-24   4  10     9376.84    11516.15  10994.12 o

-22   4  10   134441.09   166241.02  13370.66 o

-20   4  10    47410.14    41564.95   5230.88 o

-18   4  10   118423.89   132740.47   7889.19 o

-16   4  10    10288.07    12310.65   4451.00 o

-14   4  10   136010.91   158774.58   7589.85 o

-12   4  10    85228.23    97069.91   9034.93 o

-10   4  10    67173.50    88346.65  13463.29 o

-8   4  10    73561.70    83726.34   5369.17 o

-6   4  10   156786.84   181892.33  14570.36 o

-4   4  10   186515.95   202018.09   6814.02 o

-2   4  10    59013.01    68074.59   4359.03 o

0   4  10    82271.38   105976.52   8921.77 o

2   4  10    87802.40    80671.50   6553.57 o

4   4  10   158028.95   167920.28   8206.32 o

6   4  10     2119.19     7225.98   4651.46 o

8   4  10   130750.98   133554.55   7366.74 o

10   4  10    44016.49    30197.35   5160.05 o

12   4  10   177666.78   173319.86  10923.67 o

14   4  10      683.41      662.19   5666.47 o

16   4  10    89148.66    78229.54   8719.72 o

18   4  10    17563.24     2605.70   7625.41 o

20   4  10    99720.47    87599.20  17181.03 o

22   4  10     7535.38     3183.56  10187.40 o

-31   5  10     1669.82     9606.04   7219.37 o

-29   5  10   126577.02   125881.56  15655.86 o

-27   5  10      689.66     9122.42   6303.62 o

-25   5  10   212918.72   191198.75  17876.14 o

-23   5  10     3339.42    12148.60   5660.07 o

-21   5  10   343670.56   349239.38  25674.39 o

-19   5  10      312.56     2028.93   4876.19 o

-17   5  10   385188.84   385314.34  13595.36 o

-15   5  10      335.32    12339.16   5841.36 o

-13   5  10   457539.84   427692.03  12315.28 o

-11   5  10     2638.25     6037.10   4013.77 o

-9   5  10   463014.56   515968.03  44612.99 o

-7   5  10     3236.02     5359.14   3698.04 o

-5   5  10   726929.31   724173.31  15948.71 o

-3   5  10      468.88     5598.56   3770.02 o

-1   5  10   461426.13   500562.38  12491.64 o

1   5  10      818.12     2950.49   3702.19 o

3   5  10   475957.31   431993.34  28017.89 o

5   5  10      389.56    10751.57   5372.37 o

7   5  10   341085.72   372055.66  11993.40 o

9   5  10      607.96     9276.98   6430.21 o

11   5  10   394058.44   364354.97  12338.23 o

13   5  10     4203.28    16897.07  12156.44 o

15   5  10   175669.95   169489.17  11909.31 o

17   5  10       52.05    10697.40  20321.39 o

19   5  10   166596.20   132069.17  11373.26 o

21   5  10     1615.53    10822.57  10305.31 o

-30   6  10    13761.50    17493.25   7999.90 o

-28   6  10     1376.14    -5158.53   7151.01 o

-26   6  10    20544.46    27414.98   8051.23 o

-24   6  10     1303.45     8977.01   7510.11 o

-22   6  10    14042.51    22711.41   5757.40 o

-20   6  10     2865.96    -2183.71   5338.90 o

-18   6  10    22369.73    30888.77   7355.52 o

-16   6  10    25783.54    25668.79   5405.28 o

-14   6  10    22651.14    24642.65   5427.41 o

-12   6  10    11675.56    11169.43   5462.82 o

-10   6  10    36887.67    45544.41  10847.59 o

-8   6  10    16839.69    18364.92   4854.60 o

-6   6  10     7932.85    17036.23   6523.39 o

-4   6  10     8518.22    14774.26   5632.13 o

-2   6  10    14671.09    15753.40   4646.40 o

0   6  10    73069.70    68401.11   4806.19 o

2   6  10     4513.52    12561.65   7806.62 o

4   6  10    27119.41    23763.35   6286.06 o

6   6  10    22389.35    11322.08   5490.76 o

8   6  10    40652.19    44320.64   8614.25 o

10   6  10      216.88     7346.75  14303.62 o

12   6  10    12656.08    11379.20   7619.71 o

14   6  10     4476.99     9202.29  23487.25 o

16   6  10    43080.20    29997.09   8420.76 o

18   6  10      897.87     3241.51   8733.51 o

20   6  10    18079.77    15444.21  10110.38 o

-27   7  10     1695.20     4840.11   7456.49 o

-25   7  10   569836.50   587829.13  28292.49 o

-23   7  10     4868.32     4639.38   8704.58 o

-21   7  10  2239103.00  2150466.50 144250.08 o

-19   7  10      767.69     2424.35   6041.92 o

-17   7  10   873308.56   955602.50  36691.14 o

-15   7  10     2147.97     6077.11   6045.18 o

-13   7  10  2984605.50  3186406.25  76194.08 o

-11   7  10       17.51    12136.80   9797.63 o

-9   7  10  1126775.88  1119099.00  26775.55 o

-7   7  10     2315.69    -2604.26   5593.60 o

-5   7  10  3836204.25  4062350.00  47038.16 o

-3   7  10      715.20     9296.65   5179.01 o

-1   7  10  1153667.50  1107600.13  52657.26 o

1   7  10      250.88     7422.45   4603.15 o

3   7  10  2976822.50  3248378.50 303578.06 o

5   7  10      811.85    14064.96   8721.67 o

7   7  10  1043855.06   979147.13  72248.38 o

9   7  10      874.79     5936.62   9051.41 o

11   7  10  2219016.50  2195260.75  45291.17 o

13   7  10      898.32     2410.79   9090.71 o

15   7  10   688386.69   633458.88  23983.96 o

17   7  10      785.50     5881.85   9561.07 o

19   7  10  1113464.00  1178506.88  42224.43 o

-26   8  10    47216.35    40862.41   8917.47 o

-24   8  10    23114.53     9509.43   8025.11 o

-22   8  10    38009.52    30213.94   7531.09 o

-20   8  10     3616.38    -2355.06   8266.60 o

-18   8  10    96069.75   107984.36   9382.44 o

-16   8  10    43640.67    18575.75   7071.49 o

-14   8  10    25823.81    21784.94   7103.17 o

-12   8  10    11483.06     2470.31   6599.31 o

-10   8  10    99366.34    88568.99   8812.57 o

-8   8  10   103496.73    81472.53  20682.62 o

-6   8  10    10118.89    12431.47   6853.19 o

-4   8  10    12290.44     6242.86   7004.45 o

-2   8  10   112740.44    87045.21  11418.16 o

0   8  10   121748.74   110694.56   8141.51 o

2   8  10     1342.71    -5124.68  10856.05 o

4   8  10    17528.91    15175.88  10428.93 o

6   8  10    62065.66    63035.82  11465.19 o

8   8  10   161912.66   146020.20  12295.10 o

10   8  10     2477.85    -4455.72  11270.49 o

12   8  10    11224.88     8092.32  11382.46 o

14   8  10    41217.22    66802.27  48411.46 o

16   8  10   119493.04   115332.90  12997.90 o

-23   9  10     5230.63     6816.86   8695.49 o

-21   9  10    88129.78    94575.52  10014.67 o

-19   9  10     1924.02     9078.48   8319.75 o

-17   9  10   378285.44   354561.81  31181.35 o

-15   9  10     2376.06    16307.94  10942.21 o

-13   9  10   113059.73   115546.42  10251.26 o

-11   9  10     3831.02     3024.51   7638.48 o

-9   9  10   444721.06   398931.81  17762.80 o

-7   9  10     2658.34    -1544.05   7871.55 o

-5   9  10   143656.28   128346.79  11180.69 o

-3   9  10     4054.43     7868.07   8428.66 o

-1   9  10   414053.09   390354.50  17986.63 o

1   9  10      395.81     2977.58   8752.04 o

3   9  10   154372.88   193441.36  19058.46 o

5   9  10     5434.69    -8152.26  11162.31 o

7   9  10   334355.50   341265.22  18009.07 o

9   9  10      280.52     3945.49  10820.74 o

11   9  10   146440.11   120800.83  12791.29 o

13   9  10     1906.62     5655.45  11425.50 o

15   9  10   212931.97   229664.69  16838.49 o

-20  10  10    16866.81    17904.66   9935.15 o

-18  10  10    31315.15    33382.98   9778.47 o

-16  10  10     5532.20      369.31   9116.48 o

-14  10  10    30040.01    22155.50   9485.83 o

-12  10  10    26660.11    22396.05  11586.23 o

-10  10  10    14662.50    20539.71  13542.91 o

-8  10  10    38890.83    37960.66  10042.42 o

-6  10  10    33597.04    27089.20   9382.94 o

-4  10  10    48546.64    43114.54  10243.52 o

-2  10  10    25721.95    26666.34  10192.99 o

0  10  10    31727.15    40716.82  12583.39 o

2  10  10    17693.32    25794.17  17355.34 o

4  10  10    34375.44    48603.74  18099.47 o

6  10  10     1828.88    10205.92  16054.93 o

8  10  10    64103.19    47502.76  15681.49 o

10  10  10     9656.30    19619.80  15242.16 o

12  10  10    37712.46    25383.10  12861.22 o

14  10  10     3208.58    29146.41  28668.92 o

-15  11  10      104.72     9793.71  10972.31 o

-13  11  10   104817.84   117312.15  12808.67 o

-11  11  10      156.63     7153.03  10882.47 o

-9  11  10      142.83    37747.01  10929.25 o

-7  11  10      147.43     5623.78  11125.27 o

-5  11  10   135426.34   148000.77  19603.36 o

-3  11  10     1972.55     5139.22  11268.44 o

-1  11  10      162.91    17532.10  12245.74 o

1  11  10       69.49    17247.83  14403.03 o

3  11  10   102389.89   120784.77  22716.95 o

5  11  10      678.90    10324.98  19635.36 o

7  11  10       49.28    28686.68  19058.14 o

9  11  10      171.28     9409.74  17546.27 o

-10  12  10    13746.90    14155.29  12606.06 o

-8  12  10     2139.74     9564.08  12940.43 o

-6  12  10    30836.19    28496.96  12958.86 o

-4  12  10    38123.68    28294.99  12875.54 o

-2  12  10     2627.06    14213.23  13996.08 o

0  12  10     2648.32    -4078.46  16075.11 o

4  12  10    39718.07    32576.96  23098.58 o

-3  13  10      242.42    20072.81  28308.83 o

-31   1  11     2834.28     7708.25   6478.24 o

-29   1  11     1938.95     4575.77   6752.47 o

-27   1  11     5293.91     9129.79   5845.37 o

-25   1  11     5262.31    23498.30   5602.10 o

-23   1  11      863.00     6435.32   4912.27 o

-21   1  11     3374.95     -951.61   4890.31 o

-19   1  11     8048.38     8451.69   3972.64 o

-17   1  11     2886.75     3275.59   3589.79 o

-15   1  11      578.93     5363.85   3271.75 o

-13   1  11     2603.14     4644.81   2999.05 o

-11   1  11     8008.49    12783.93   5269.23 o

-9   1  11     2483.01     2166.83   2908.73 o

-7   1  11     6508.19     7239.23   3049.29 o

-5   1  11     4089.50     2997.52   3066.74 o

-3   1  11     6190.07     7984.17   3240.87 o

-1   1  11     6140.09    17348.15  11789.53 o

1   1  11    12138.13    21356.78   6835.05 o

3   1  11     1653.00     -205.58   6738.08 o

5   1  11     3451.77    11724.96   8634.82 o

7   1  11     9326.38    10230.54   8636.99 o

9   1  11    23283.32    27605.16  13696.52 o

11   1  11     1493.78     7068.06   9582.94 o

13   1  11     1694.49     5662.48   5503.91 o

15   1  11    13526.56    10475.45   5791.25 o

17   1  11    21015.04     9385.18   5132.36 o

19   1  11      993.70     2380.45   5501.32 o

21   1  11     1184.74     4509.27   8898.73 o

23   1  11    11588.64    11249.46   7900.59 o

-32   2  11    47154.38    45619.11   8034.64 o

-30   2  11    23684.25    49419.38   7506.57 o

-28   2  11    53583.29    48567.03   7086.19 o

-26   2  11     6209.15    28491.81   5393.57 o

-24   2  11    89443.09    91079.20   7319.19 o

-22   2  11    13838.22    27518.33   4780.26 o

-20   2  11    74822.00    56253.68   5336.42 o

-18   2  11     2021.39     6375.41   3744.50 o

-16   2  11   114182.08   105377.26   6397.89 o

-14   2  11     3620.83     5321.65   3420.71 o

-12   2  11    90228.99    76698.88   4646.74 o

-10   2  11     1656.65     4689.48   3062.14 o

-8   2  11    98169.65    88602.36   4725.96 o

-6   2  11     8726.60     4909.25   3014.95 o

-4   2  11    60504.41    59496.74   4024.89 o

-2   2  11    19370.90    22457.29   3568.69 o

0   2  11    40128.21    30807.52   9811.12 o

2   2  11    36966.89    50160.18   7806.40 o

4   2  11    30079.64    46433.07   8050.77 o

6   2  11    38101.91    48242.62   8527.17 o

8   2  11     6185.70    15608.05   8513.37 o

10   2  11    80507.25    99756.03   9538.54 o

12   2  11     7113.21    20460.29   5753.62 o

14   2  11    45058.14    62976.06  10188.92 o

16   2  11     2343.24     6182.36   7056.75 o

18   2  11    82016.48   107790.79   9045.74 o

20   2  11     2049.07    16969.69   8163.18 o

22   2  11    35226.45    43153.65  10716.23 o

-31   3  11     1899.41    21593.26  12095.90 o

-29   3  11     1990.77     8627.46   6335.85 o

-27   3  11     1158.00    19853.00   6084.40 o

-25   3  11     1423.59     9450.16   5380.09 o

-23   3  11     2805.97    12017.03   4796.33 o

-21   3  11     2944.17     2165.73   4397.06 o

-19   3  11      725.15     6844.94   4234.32 o

-17   3  11     2014.94     2178.85   4109.95 o

-15   3  11     5356.05    13962.73   4065.69 o

-13   3  11     2254.35     3708.32   3765.52 o

-11   3  11     1307.64     2812.94   3428.36 o

-9   3  11     1956.89     8661.40   3557.90 o

-7   3  11     4711.59     6443.98   3439.59 o

-5   3  11     2089.46     2439.65   3268.56 o

-3   3  11     3324.52     5142.36   3325.91 o

-1   3  11     1443.50     8358.24  11498.53 o

1   3  11     5120.45    17053.25  10823.99 o

3   3  11     1664.20     3431.20   7270.85 o

5   3  11     5381.62    31079.24   7765.58 o

7   3  11      702.71      311.87   8196.55 o

9   3  11     3297.64    19357.53   6912.02 o

11   3  11      861.46     3069.86   5270.79 o

13   3  11     5959.54    24007.60   5882.32 o

15   3  11      263.32     2167.35   6393.62 o

17   3  11     2477.52    20385.57   7082.47 o

19   3  11      928.12    10848.36   7882.02 o

21   3  11     4918.43    36250.51  11460.10 o

-30   4  11    26201.19    14984.67   7447.26 o

-28   4  11     1037.90     2975.19   6597.30 o

-26   4  11     2048.22     4273.95   5824.13 o

-24   4  11     5238.87     5997.96   6446.46 o

-22   4  11    18820.46    17690.99   5365.35 o

-20   4  11      857.82     5338.00   5094.83 o

-18   4  11     1195.77     9953.06   8146.74 o

-16   4  11     3111.21     9448.91   6584.31 o

-14   4  11    10679.44    10284.42   4439.81 o

-12   4  11      482.82    13528.00   4465.46 o

-10   4  11      786.04     3428.67   3769.14 o

-8   4  11      676.71     7572.20   3625.03 o

-6   4  11      174.37     2146.58   3468.61 o

-4   4  11     1772.55     8130.13   3429.64 o

-2   4  11       67.21       20.41   3452.64 o

0   4  11      854.54    15000.35   6485.87 o

2   4  11     3318.57     8565.27   7212.21 o

4   4  11     1913.87    -2243.77   7199.51 o

6   4  11      150.65      565.96   5448.36 o

8   4  11     4684.91    12819.96   5607.22 o

10   4  11    14145.97    14950.86   5588.41 o

12   4  11     2197.80      424.53   5723.12 o

14   4  11      357.90     8247.64   6194.60 o

16   4  11     9758.74    13154.92   7659.43 o

18   4  11    18551.29    27423.90   8498.46 o

20   4  11     1941.73    12553.48  10325.29 o

-29   5  11     2311.93    -1203.85   7007.29 o

-27   5  11      221.77    11167.18   6558.36 o

-25   5  11     5073.16     9311.79   9769.08 o

-23   5  11     2176.80    18006.27   6039.20 o

-21   5  11     2745.47    -2322.03   5629.42 o

-19   5  11     2021.77    15406.37   5627.62 o

-17   5  11     3471.01     8000.92   5166.11 o

-15   5  11     4579.62    11405.62   4789.38 o

-13   5  11     4271.14     4614.24   4410.32 o

-11   5  11     3561.80     3984.62   4354.54 o

-9   5  11     3654.19     4290.71   3883.30 o

-7   5  11     8287.93     4916.49   3968.47 o

-5   5  11     3609.33    10080.16   6620.17 o

-3   5  11     7912.79    12025.40   4229.96 o

-1   5  11     6311.22     9091.17   4391.29 o

1   5  11    11068.83    17020.65   6602.65 o

3   5  11     6174.97     6647.65   6918.73 o

5   5  11     6490.20     7592.92   6091.89 o

7   5  11    10990.51     2287.61   6059.95 o

9   5  11    11576.80    15634.14   6162.61 o

11   5  11     3982.78      768.87   7376.20 o

13   5  11     7134.37    18042.49   7579.65 o

15   5  11    12416.72     3307.16   7927.26 o

17   5  11    11208.46    16044.27   8417.00 o

19   5  11     4415.22     1989.58   9669.34 o

-28   6  11    55615.90    43386.17   7525.58 o

-26   6  11     4738.55    13286.65   7122.78 o

-24   6  11    56622.18    41547.05   6684.70 o

-22   6  11     2106.04     4290.11   6050.21 o

-20   6  11   100059.92    78353.82   9924.23 o

-18   6  11      464.51    15536.43   5564.03 o

-16   6  11    88678.23    77602.79   7343.99 o

-14   6  11     9775.38     4657.10   8825.38 o

-12   6  11   112874.98    90719.84   7488.21 o

-10   6  11     5453.82    10083.77   5083.27 o

-8   6  11    88464.27    84532.44   8071.42 o

-6   6  11    10904.69    12212.03   4766.27 o

-4   6  11    92248.84    80683.68   5756.46 o

-2   6  11    26530.89    20616.52   4765.71 o

0   6  11    65130.09    55196.01   8203.10 o

2   6  11    24208.37    14627.85   7038.57 o

4   6  11    46233.84    63228.58  16607.52 o

6   6  11    59720.74    63521.93  15423.93 o

8   6  11    28384.34    37153.14  18844.21 o

10   6  11    20836.55    38224.59   9315.27 o

12   6  11    11293.17    31242.31  10188.57 o

14   6  11    63219.29    61365.05   9620.45 o

16   6  11     8592.42     5818.26   8822.46 o

18   6  11    20446.47    15544.59  10429.40 o

-25   7  11      460.92     5939.37   7536.98 o

-23   7  11     1832.97     -988.70   7063.69 o

-21   7  11     1945.37     9164.51   6673.03 o

-19   7  11     3056.98     7250.88   6462.00 o

-17   7  11     2088.84     6981.61   6633.94 o

-15   7  11     2100.77     3418.41   6148.98 o

-13   7  11     1794.69    13262.83   6345.43 o

-11   7  11     2299.92       55.31   6429.40 o

-9   7  11     2965.58     2464.46   6774.38 o

-7   7  11     1592.69     7079.31   6496.92 o

-5   7  11     2574.52    15600.39   6948.99 o

-3   7  11     2890.18    -2374.76   5109.66 o

-1   7  11     7615.55    11516.81   6166.40 o

1   7  11     1797.83     6017.35   6911.01 o

3   7  11     2663.53     2141.03  10338.22 o

5   7  11     4526.89     5134.34   9951.53 o

7   7  11     6922.26     2332.80   9521.59 o

9   7  11     2379.20    14568.38   9915.98 o

11   7  11     1553.01    18524.16  16741.18 o

13   7  11     5644.95    11495.37  10337.64 o

15   7  11     8168.83     7744.63  10323.87 o

17   7  11     2130.80     7758.92  12195.43 o

-24   8  11     5438.02    14687.73   8584.81 o

-22   8  11     6534.73    18106.42   8140.59 o

-20   8  11     7348.46    40074.51  21558.85 o

-18   8  11     7226.07    15313.08   7378.16 o

-16   8  11     5444.07    11533.30   7451.85 o

-14   8  11     2687.61     -438.24   7312.72 o

-12   8  11     6252.08    10299.49   7251.48 o

-10   8  11      113.07     -628.61   7128.11 o

-8   8  11     3147.72      140.43   7124.99 o

-6   8  11      100.99    22465.55  18670.25 o

-4   8  11     1153.92     8650.58   7498.14 o

-2   8  11     1785.74      -18.76   7320.89 o

0   8  11      653.85     7311.81  12854.98 o

2   8  11     2245.19      583.26  12291.94 o

4   8  11      201.53    -2796.49  11815.98 o

6   8  11    11296.84     6910.52  11223.75 o

8   8  11      502.79    12264.40  10844.14 o

10   8  11     9256.67    10098.90  10796.39 o

12   8  11     1887.28     3611.95  11127.31 o

14   8  11    14773.14    13509.69  11833.05 o

-21   9  11     5637.42    12507.15   9044.00 o

-19   9  11     1249.05     3773.49   8627.26 o

-17   9  11     3700.44    -2202.64   8841.81 o

-15   9  11     9077.37    17598.34   8796.03 o

-13   9  11     3963.33    -1702.30   8297.92 o

-11   9  11     2509.35    12122.38  14105.55 o

-9   9  11     3913.93       79.76   8075.08 o

-7   9  11     7179.56     7759.18   8282.89 o

-5   9  11     3728.46    -1829.31   8396.51 o

-3   9  11     4686.60     5260.29   8882.18 o

-1   9  11     3386.33    17826.33  11161.35 o

1   9  11     5903.65    11281.47  17887.20 o

3   9  11     4860.63    -7122.84  16871.97 o

5   9  11     8364.15    -1910.20  15460.71 o

7   9  11     2304.88     1368.76  12432.29 o

9   9  11     4195.16    21248.64  15260.03 o

11   9  11     6641.18    10132.32  12193.00 o

13   9  11     9178.92    15323.35  12434.90 o

-18  10  11     7423.67    14071.08  10396.78 o

-16  10  11    55209.50    52370.22  10536.06 o

-14  10  11    18566.31    21680.53   9805.39 o

-12  10  11    82792.29    63722.37  10537.45 o

-10  10  11    13361.38      -74.08   9532.80 o

-8  10  11    66499.24    45603.21  10146.35 o

-6  10  11    22286.04     8121.92  10166.50 o

-4  10  11    85925.05    61384.68  10913.00 o

-2  10  11    23781.02    10788.98  12162.49 o

2  10  11    20810.54    21078.51  19227.43 o

4  10  11    52998.98    28983.73  19163.13 o

6  10  11    25174.21    23230.34  17835.80 o

8  10  11    33662.50    52741.41  17500.83 o

10  10  11    17471.03    10309.21  16996.27 o

12  10  11    27307.53    16382.95  25141.76 o

-13  11  11     2604.01     7140.31  11059.27 o

-11  11  11     1143.86    -1430.57  10899.67 o

-9  11  11     3132.51    -5059.68  11937.12 o

-7  11  11      861.90     5075.03  11771.41 o

-5  11  11     3740.40    54507.66  52255.55 o

-3  11  11     1017.42     7881.90  12135.81 o

3  11  11     9938.98    30544.14  23022.52 o

5  11  11     1060.48    10683.16  21704.53 o

7  11  11     7180.56    18364.96  20832.20 o

-8  12  11    15967.46    23204.85  25135.27 o

-6  12  11     3977.52    29249.02  47619.99 o

-4  12  11    19304.66    57233.98  15053.32 o

-2  12  11     9380.20     1452.56  16913.39 o

-30   0  12  1941095.63  2226410.75  54330.13 o

-28   0  12    40907.19    57632.22  10076.68 o

-26   0  12  1196063.63  1097026.38  35320.45 o

-24   0  12    15312.70    43485.78   8020.49 o

-22   0  12  4214805.00  4164106.50  70425.78 o

-20   0  12    23783.98    38301.91   8181.96 o

-18   0  12  1750305.38  1706734.38  40615.12 o

-16   0  12    10780.32    12039.67   6686.49 o

-14   0  12  6126480.50  6008328.00  68589.07 o

-12   0  12    19181.99    33354.59   5895.37 o

-10   0  12  2198557.75  1996998.50  72467.23 o

-8   0  12    14346.21    15899.05   5052.35 o

-6   0  12  7962495.50  7908792.00 123410.02 o

-4   0  12     7695.17     9405.42   4962.11 o

-2   0  12  2090524.75  2213054.00  59746.32 o

0   0  12    13039.38    28002.18  10468.48 o

2   0  12  6311570.00  6901172.00 117895.51 o

4   0  12    12109.23     4238.94  10288.87 o

6   0  12  1779629.13  1626338.50  52956.11 o

8   0  12    16754.00    17077.09  13534.29 o

10   0  12  4419583.50  4207284.00  95196.08 o

12   0  12    19332.79    38514.52  14967.92 o

14   0  12  1142423.63  1209436.50  50452.93 o

16   0  12    17939.66    69619.82  18171.21 o

18   0  12  2148854.50  2381113.00  76301.91 o

-29   1  12     4374.43     6939.89   7005.93 o

-27   1  12     3027.85     8915.66   6286.71 o

-25   1  12    27896.47    40247.48   6350.74 o

-23   1  12     1639.61    10852.98   8037.40 o

-21   1  12     1512.95     1984.12   6236.93 o

-19   1  12    13371.80    24636.28   5608.41 o

-17   1  12    44171.78    55700.78   8336.67 o

-15   1  12     1330.56     6479.83   3821.32 o

-13   1  12     1787.49     5596.58   5438.75 o

-11   1  12    28850.09    28570.01   3789.20 o

-9   1  12    40610.83    62573.67   7075.96 o

-7   1  12      112.49     7021.84   3618.24 o

-5   1  12      516.94     4582.85   4091.08 o

-3   1  12    49337.41    74744.31   8573.15 o

-1   1  12    38314.94    50032.53  13106.32 o

1   1  12      469.13     7864.70   7241.96 o

3   1  12      243.93     6716.50   7666.53 o

5   1  12    56623.13    67259.98   9195.17 o

7   1  12    25254.73    34915.61   9050.60 o

9   1  12     1978.30    10453.25  10121.38 o

11   1  12     4678.56     4225.61  10380.00 o

13   1  12    47290.43    61835.79  12230.15 o

15   1  12    13931.06    23348.49  12003.32 o

17   1  12     2894.83    22815.36  12597.14 o

19   1  12     3829.09    -1405.98  13967.64 o

-30   2  12    63134.96    85535.60  23749.86 o

-28   2  12     1241.99    -5488.58   6535.45 o

-26   2  12    36338.50    45421.19   7449.32 o

-24   2  12     8339.55      271.60   7690.63 o

-22   2  12   152335.33   177195.95   9250.22 o

-20   2  12      652.90     5265.62   4659.77 o

-18   2  12    69261.71    62117.93   5436.66 o

-16   2  12     1715.80     1807.00   3951.73 o

-14   2  12   186436.92   233130.56  66296.60 o

-12   2  12     2124.19     2209.49   3449.85 o

-10   2  12    75816.64    88924.14  20336.45 o

-8   2  12     3392.94     1939.37   3334.94 o

-6   2  12   286451.44   333770.41  39766.27 o

-4   2  12     1721.35     5616.04   3457.36 o

-2   2  12    86807.45   105410.95  14782.53 o

0   2  12      302.57    -5730.76   7321.63 o

2   2  12   189283.02   190245.50  12636.94 o

4   2  12      233.88     -287.22   7996.33 o

6   2  12    74294.01    77491.13   9883.70 o

8   2  12       89.66     7670.11   9148.72 o

10   2  12   161126.67   150928.39  13044.95 o

12   2  12     6644.99     7415.62  13092.37 o

14   2  12    43827.05    49180.98  14041.09 o

16   2  12      294.99    16880.61  20470.72 o

18   2  12    61853.72    81145.94  14621.94 o

20   2  12     2292.01     8952.63  21864.31 o

-29   3  12    25994.64    17817.67   6954.34 o

-27   3  12      295.44     3124.06   6342.98 o

-25   3  12    56452.25    33328.01  10240.49 o

-23   3  12    22456.73    16646.19   5389.44 o

-21   3  12    35352.24    25031.04   6193.04 o

-19   3  12    12626.78    10719.81   4800.27 o

-17   3  12    18178.02    24735.82   4944.42 o

-15   3  12    20440.28    15358.58   5552.59 o

-13   3  12    27965.94    25942.03   4329.43 o

-11   3  12     8952.49     6609.59   3807.96 o

-9   3  12    58176.96    50859.79   4449.82 o

-7   3  12    43647.88    42601.18   5713.19 o

-5   3  12    44767.71    39465.17   6924.26 o

-3   3  12    59083.22    48505.35   5056.79 o

-1   3  12     4453.02     8455.19   7506.64 o

1   3  12    33240.78    25881.51   7458.16 o

3   3  12    10296.28    12842.38   8292.22 o

5   3  12    17306.75    26250.40   9593.66 o

7   3  12    14836.98    27036.81   9357.12 o

9   3  12    32260.37    37748.32  10592.97 o

11   3  12    11377.48    11036.49  10066.77 o

13   3  12    36737.51    30259.63  11019.96 o

15   3  12      837.65     5205.39  12103.95 o

17   3  12    30009.39    38770.16  14027.94 o

-28   4  12    11895.68    13723.43   7262.19 o

-26   4  12   689246.31   801016.69  22125.73 o

-24   4  12    29316.49    39601.10  16355.22 o

-22   4  12   100120.36   103699.74  15987.92 o

-20   4  12    16790.81    23324.48   8548.32 o

-18   4  12  1210942.00  1246369.25  25960.50 o

-16   4  12    23076.82    27072.95   6944.56 o

-14   4  12    71163.31    86648.45  12928.37 o

-12   4  12     9123.13    -2115.81   4643.70 o

-10   4  12  1692101.38  1711114.25  47731.42 o

-8   4  12    15498.46     1014.01   4139.12 o

-6   4  12    79450.81   122904.58  33245.76 o

-4   4  12    23621.71    10159.78   4065.03 o

-2   4  12  1683758.38  1598800.63  35657.80 o

0   4  12    10194.54    10004.65   7166.87 o

2   4  12    62262.95   147572.95  33922.17 o

4   4  12    19083.53    27651.28   8159.95 o

6   4  12  1334801.00  1352272.75  33567.09 o

8   4  12     8385.45    11150.56   9317.04 o

10   4  12    81312.55   131682.11  31570.89 o

12   4  12    32875.03    30458.67  10589.26 o

14   4  12   772709.75   789884.00  91673.99 o

16   4  12    11912.44    26605.65  18526.45 o

-27   5  12     1337.58    16715.76   7732.34 o

-25   5  12    10536.23    18126.07   6880.11 o

-23   5  12     1814.97    11146.17   6587.86 o

-21   5  12     4277.23     5256.22   6253.08 o

-19   5  12     9319.28    26851.68   6445.63 o

-17   5  12     9811.82    18774.30   5780.24 o

-15   5  12     4439.93     1940.14   5250.23 o

-13   5  12     6360.70     5609.34   4941.02 o

-11   5  12    10273.54    17615.37   4914.93 o

-9   5  12    27642.94    41112.99   4816.33 o

-7   5  12     6905.33    10663.21   4278.49 o

-5   5  12    17532.06    14054.99   4475.30 o

-3   5  12    48509.16    47447.50   5693.37 o

-1   5  12    19487.12    21238.59   7461.80 o

1   5  12    11926.77    13182.52   7292.50 o

3   5  12    21292.04    25554.91   8236.26 o

5   5  12    36247.05    27767.85   8360.24 o

7   5  12    33443.85    40067.29   9816.62 o

9   5  12    13085.61    15636.49   9302.39 o

11   5  12    26299.45    36410.51  17757.34 o

13   5  12    53107.79    59482.59  18486.21 o

15   5  12    19291.85    16263.31  13703.31 o

-26   6  12   468220.09   477352.63  18143.04 o

-24   6  12      519.83     6788.38   6734.65 o

-22   6  12  1303412.25  1273900.50  42145.36 o

-20   6  12     8621.24    38778.18  29359.80 o

-18   6  12   696118.63   719240.75  21152.16 o

-16   6  12      221.76     8990.10   5853.64 o

-14   6  12  1846085.00  1959595.63  74778.70 o

-12   6  12     6225.13    11435.15   5844.86 o

-10   6  12   898748.38   936190.38  20685.28 o

-8   6  12      174.89     7366.09   5721.35 o

-6   6  12  2244897.25  2379924.75  29667.39 o

-4   6  12     1913.76     5336.99   5932.65 o

-2   6  12   875742.25   921724.88  26615.06 o

0   6  12     1984.61     8312.22   8368.85 o

2   6  12  1849571.88  1965086.63  56157.80 o

4   6  12     3031.06    12512.95  18184.33 o

6   6  12   742643.31   676179.31  39953.10 o

8   6  12     2429.87    10703.48  18840.50 o

10   6  12  1289302.75  1278122.88  58065.68 o

12   6  12     3495.67    11459.75  18940.43 o

14   6  12   490552.19   477133.00  46353.77 o

16   6  12     4261.66    12116.47  12494.49 o

-23   7  12     1718.40     1330.65   7570.49 o

-21   7  12    11344.43     7606.07   7339.17 o

-19   7  12     5693.72    14221.77   7103.68 o

-17   7  12    45575.15    53969.35   7585.19 o

-15   7  12     9893.43    18523.04   8158.58 o

-13   7  12    15656.70     3702.61   6888.71 o

-11   7  12    30644.69    42289.39   7226.49 o

-9   7  12    16891.09    24903.44   6841.03 o

-7   7  12     6950.96     6581.21   7036.48 o

-5   7  12     6508.51     8119.96   5893.01 o

-3   7  12    18391.98    36379.88   6759.50 o

-1   7  12    28619.30    23637.80   9085.28 o

1   7  12     8167.46    32274.75  21489.97 o

3   7  12    11878.55    21611.46  21571.66 o

5   7  12    51302.04    54065.05  21215.65 o

7   7  12     4780.21    11181.63  19816.55 o

9   7  12     4860.51   -10525.05  19677.26 o

11   7  12     1962.04     1229.01  11643.42 o

13   7  12    23708.99    14725.64  12136.85 o

15   7  12     3521.54     7858.65  14662.85 o

-22   8  12    29589.15    38148.32   8843.48 o

-20   8  12    14974.03    30327.59  18766.75 o

-18   8  12   446748.31   449146.25  30229.16 o

-16   8  12    13916.78    15969.66   7956.15 o

-14   8  12    15066.09    18044.13   7586.96 o

-12   8  12    18894.61     9066.04   9354.73 o

-10   8  12   595955.06   592863.75  20941.86 o

-8   8  12    13153.58     6458.64   7988.20 o

-6   8  12    21998.71    40240.72  11764.16 o

-4   8  12     6330.46     5232.93   9471.00 o

0   8  12    21375.20    -8360.10  20940.06 o

2   8  12    10427.04    37271.05  23719.75 o

4   8  12    10805.32    37032.48  25689.91 o

6   8  12   505734.59   446822.31  35341.20 o

8   8  12    21659.45    -1035.03  22611.45 o

10   8  12    19434.92    29586.35  14738.27 o

12   8  12     4029.22    -3760.26  22601.37 o

-19   9  12      760.39     1774.76   9447.53 o

-17   9  12     2209.10    11359.90  16721.53 o

-15   9  12    12979.47    12289.13   9304.74 o

-13   9  12    19397.34     7713.92   9269.56 o

-11   9  12     3847.03    10672.49   9243.14 o

-9   9  12     3085.75     -221.58   8998.78 o

-7   9  12    23466.49    48309.89  35999.68 o

-5   9  12    23366.94    14980.21   9649.28 o

-3   9  12     5975.63    11838.56  10724.34 o

7   9  12       58.55   -15079.41  25344.55 o

9   9  12    31869.88    32212.62  25861.68 o

11   9  12    10732.82    15771.96  14098.64 o

-16  10  12     9581.31    42622.11  17192.11 o

-14  10  12   984246.25  1006079.19  65831.71 o

-12  10  12     2803.52    15295.51  10659.08 o

-10  10  12  2559294.50  2630831.75 228703.45 o

-8  10  12     7581.65     1430.97  12057.84 o

-6  10  12  1192378.50  1130393.63  59567.62 o

-4  10  12     6317.50    16912.28  12355.92 o

8  10  12     6905.86    44966.97  19797.41 o

-11  11  12     2231.77     8713.89  20730.29 o

-9  11  12     1220.29    13403.73  11773.60 o

-7  11  12    13759.39    22423.03  12571.81 o

-5  11  12    20154.77    19642.89  12279.65 o

-27   1  13     4914.95     9703.28   6675.04 o

-25   1  13     4841.16     9406.41   6365.51 o

-23   1  13     3990.06     -657.43   6068.08 o

-21   1  13    10503.84    10867.71   5765.69 o

-19   1  13     3786.33     8161.66   5889.15 o

-17   1  13     6378.67     2308.11   5436.76 o

-15   1  13     6283.16      343.06   4445.63 o

-13   1  13    10716.22     8289.37   4400.38 o

-11   1  13     4111.27     2790.06   4293.74 o

-9   1  13     6106.52     2863.69   4319.74 o

-7   1  13     6680.18     3574.65   4291.94 o

-5   1  13     8799.34      362.84   7868.07 o

-3   1  13     8684.13     -627.81   8043.03 o

-1   1  13     4739.46     -901.44   8205.04 o

1   1  13     5663.62    13074.92   8322.62 o

3   1  13     5557.93     4356.60   8357.08 o

5   1  13    18159.14    13515.23   8614.18 o

7   1  13     1984.09     2739.86  11529.01 o

9   1  13     4295.24      496.57  10497.91 o

11   1  13     4328.04    12715.95  13240.73 o

13   1  13    18849.95    12235.75  12531.12 o

15   1  13      928.51    29112.71  13876.45 o

17   1  13     1663.29     -557.04  21684.95 o

-28   2  13    36238.69    46030.39   7860.99 o

-26   2  13    36323.67    27651.83   7181.20 o

-24   2  13   112787.91    96880.48   8954.52 o

-22   2  13    58680.75    60794.54   6705.83 o

-20   2  13    99447.80    92509.98  12298.04 o

-18   2  13    45051.89    46316.87   7031.41 o

-16   2  13   200752.16   184939.06   8386.39 o

-14   2  13    48601.71    49922.80   4911.31 o

-12   2  13   196430.78   189155.41   7530.60 o

-10   2  13    38710.29    34834.37   4301.00 o

-8   2  13   237224.42   233221.56   7914.96 o

-6   2  13    32431.01    30205.80   4408.37 o

-4   2  13   259381.47   254350.36  15799.54 o

-2   2  13    28188.87    30807.57  15002.62 o

0   2  13   219997.27   254893.20  14624.83 o

2   2  13    14604.00    15007.81   8774.50 o

4   2  13   247905.31   205906.56  14123.50 o

6   2  13    14284.36    23303.20  17125.32 o

8   2  13   142738.58   186493.17  19162.03 o

10   2  13     4528.74    12496.23  11101.99 o

12   2  13   166946.13   129613.45  16302.83 o

14   2  13     7501.41     3739.86  12799.39 o

16   2  13    72916.66   105363.84  21981.53 o

-27   3  13     2704.45     -861.28   6634.94 o

-25   3  13     2593.74    17554.52   7808.77 o

-23   3  13      439.13     1922.07   5864.45 o

-21   3  13     2932.85    11094.22   5674.06 o

-19   3  13     2530.69     -595.04   4995.06 o

-17   3  13     4209.65     5693.11   4731.38 o

-15   3  13     1073.63     4813.97   4463.13 o

-13   3  13     3491.27     6393.02   4125.20 o

-11   3  13     2061.35     3197.31   4298.84 o

-9   3  13     4766.70     6706.41   4289.31 o

-7   3  13     2490.52     8379.84   4416.86 o

-5   3  13     2870.98     3673.60   4824.14 o

-3   3  13     2415.16      728.52   7810.40 o

-1   3  13     2394.70    16239.72   8729.15 o

1   3  13     3276.17    -1863.66  12384.98 o

3   3  13     1090.42    -1859.26   9469.67 o

5   3  13     1265.91     1879.62   9270.04 o

7   3  13     1053.48     8594.98  15935.27 o

9   3  13     5398.69    13031.92  10590.70 o

11   3  13      463.08    14589.43  11247.73 o

13   3  13      763.01    -4654.73  12220.36 o

15   3  13     1349.48    29125.27  18442.03 o

17   3  13     4889.31    19697.00  20512.74 o

-26   4  13     2131.69     1524.55   7276.37 o

-24   4  13    45770.12    42265.14   6844.44 o

-22   4  13     9758.71    12702.93   6136.13 o

-20   4  13    16316.63    18018.22   6210.52 o

-18   4  13     3680.70     7173.75   8943.10 o

-16   4  13    60282.54    48821.98   6075.47 o

-14   4  13     4821.01     4075.16   5439.08 o

-12   4  13    33669.45    43589.04   6011.91 o

-10   4  13     3131.58     4397.49   4806.52 o

-8   4  13    46515.68    55021.89   5148.68 o

-6   4  13     3768.60     9687.09   4494.10 o

-4   4  13    49407.00    60235.00   9814.70 o

-2   4  13     4960.85    20541.67   8139.69 o

0   4  13    31250.50    39654.46  11618.36 o

2   4  13      996.08    -5098.71   8642.84 o

4   4  13    48246.61    61275.92   9850.71 o

6   4  13     3373.17    11072.79   9815.59 o

8   4  13     9778.32    14647.12  10417.02 o

10   4  13      219.61     1908.30  12602.70 o

12   4  13    36231.62    41623.10  12075.31 o

14   4  13     4080.41      -59.69  19816.06 o

-25   5  13     4662.18     6858.95   7453.25 o

-23   5  13     2751.67     9959.65   7086.13 o

-21   5  13     8096.31    17444.53   6912.67 o

-19   5  13     2643.82    10547.56   6957.25 o

-17   5  13     7499.96    11670.89   6200.31 o

-15   5  13     5296.06     -117.47   5658.05 o

-13   5  13     9150.12    10913.99   5678.27 o

-11   5  13     5274.04    13054.90   5687.98 o

-9   5  13     8204.81     6605.99   5015.80 o

-7   5  13     7468.88     2227.47   5120.38 o

-5   5  13     9133.95     2764.91   5881.95 o

-3   5  13    10117.85     8722.86  12208.27 o

-1   5  13     6241.75     9856.42  17429.90 o

1   5  13     9297.51    10864.03   7961.27 o

3   5  13     5615.13    18352.88   8982.05 o

5   5  13    12755.71     -889.64  16149.22 o

7   5  13     3300.86     7838.78  11499.53 o

9   5  13     7221.78      495.62  10898.58 o

11   5  13     3535.33     1313.10  19218.97 o

13   5  13    11852.92     9929.80  20376.99 o

-24   6  13    15972.96    11853.68   9174.57 o

-22   6  13    19408.42    16170.36   7030.49 o

-20   6  13    61953.37    55017.87  10689.89 o

-18   6  13    36160.88    40203.27   8841.14 o

-16   6  13    44895.77    31672.00   6841.13 o

-14   6  13    22952.73    18325.51   6600.11 o

-12   6  13    95154.12    88656.08   8123.90 o

-10   6  13    29005.54    42556.03   7219.60 o

-8   6  13    88822.45    89296.03   6681.14 o

-6   6  13    15393.48     4743.56   6164.66 o

-4   6  13   110956.09   155170.19  16732.04 o

-2   6  13    14855.69     3625.67  10170.45 o

0   6  13   105772.70   110177.85  14324.73 o

2   6  13    11840.11    16859.52  12188.74 o

4   6  13    93039.82    79140.50  10134.50 o

6   6  13     5079.13      378.03  21129.84 o

8   6  13    99586.77    75946.31  22516.64 o

10   6  13     6122.98    15439.82  20473.68 o

12   6  13    56366.78    56933.73  21892.99 o

-21   7  13      246.84     1943.95   9439.60 o

-19   7  13     3883.80     3119.55   7472.40 o

-17   7  13     4206.81    10210.17   7526.50 o

-15   7  13       19.27       67.21   7298.75 o

-13   7  13      852.33    -3758.08   7576.84 o

-11   7  13     1080.21     8302.66   7304.48 o

-9   7  13     3072.31    10764.15   7256.20 o

-7   7  13      292.29     6259.15  11001.28 o

-5   7  13      342.11     3730.86  10344.01 o

-3   7  13       62.88     7243.69  14999.84 o

-1   7  13      821.41      -82.70  10386.24 o

1   7  13      799.06     8295.83  21366.23 o

3   7  13      648.05    42911.33  23614.16 o

5   7  13      557.63    -8136.62  23992.08 o

7   7  13       92.52    13090.05  23713.29 o

9   7  13     2174.69    -3581.05  23555.34 o

-18   8  13    11096.32    13461.89   8550.51 o

-16   8  13    52398.27    40683.55   8834.82 o

-14   8  13    11974.26    14893.51   8119.08 o

-12   8  13    80250.45    75946.05   9622.92 o

-10   8  13     9941.82    11371.57   8490.61 o

-8   8  13    69513.08    56619.07   9348.28 o

-6   8  13     5210.80     6446.42  10942.99 o

0   8  13    63441.44    69282.41  22556.14 o

2   8  13     3991.90    22840.22  24272.71 o

4   8  13    57653.71   142045.66  30600.58 o

6   8  13     4234.46    14683.04  26958.70 o

8   8  13    48871.66    53377.84  26529.58 o

-17   9  13     6998.81     5849.72  15519.68 o

-15   9  13     2057.37     7600.67   9768.47 o

-13   9  13     5913.62     3643.96   9475.78 o

-11   9  13     7005.07     -267.33   9993.36 o

-9   9  13     8228.44    10847.87  10572.24 o

-7   9  13     6944.74     4924.64  10555.11 o

-5   9  13     4771.72    -4058.79  12514.61 o

7   9  13     3334.97    23436.57  29982.10 o

-12  10  13     9242.74     7566.54  11542.64 o

-10  10  13     7485.32    10594.35  11961.55 o

-8  10  13    15728.20      949.45  11854.37 o

-6  10  13    10561.19     7541.63  13570.95 o

-26   0  14       61.17    -2427.03   9011.84 o

-24   0  14    53117.62    62450.80  10119.62 o

-22   0  14     5635.91      517.31   8197.39 o

-20   0  14    60132.57    74103.23  10142.12 o

-18   0  14     2135.17     7102.45   7361.08 o

-16   0  14    32879.87    35956.93   7187.90 o

-14   0  14    13179.31    21693.90  17652.25 o

-12   0  14    18579.73    24092.00   9245.52 o

-10   0  14    33171.03    27792.13   6815.60 o

-8   0  14    30805.43    39073.60   6951.96 o

-6   0  14    45752.53    77907.45  13426.14 o

-4   0  14    26944.67    17261.24  12821.50 o

-2   0  14    32049.55    45538.58  13062.22 o

0   0  14     9081.84    -2785.83  13352.07 o

2   0  14    30144.59    55271.13  14673.93 o

4   0  14      713.72    34615.63  15199.05 o

6   0  14   112270.15    93939.93  16002.51 o

8   0  14     1432.70     -218.84  14284.18 o

10   0  14    51187.86    44838.90  16553.14 o

12   0  14       88.44    35848.44  18162.94 o

-25   1  14     2302.38     8313.85   7067.86 o

-23   1  14    14503.95    53199.79   7324.76 o

-21   1  14     6740.65    27819.57   6779.89 o

-19   1  14     4232.40    28166.75   6232.32 o

-17   1  14     6472.62    12146.92   5958.40 o

-15   1  14    25990.29    81146.13  25442.06 o

-13   1  14    13334.09    14705.63   5049.14 o

-11   1  14     2829.04    46251.44  18101.32 o

-9   1  14     2795.75     -620.39   4732.46 o

-7   1  14    27967.36    46330.05  13478.92 o

-5   1  14     5275.64     -151.30   8601.96 o

-3   1  14     1003.56    28110.54  13886.17 o

-1   1  14     5073.78     5602.07   9371.00 o

1   1  14    41727.58    38419.70  14539.34 o

3   1  14    10993.10    10883.71   9272.34 o

5   1  14     2042.25    41888.13  11041.58 o

7   1  14     4092.64    18734.86  10276.42 o

9   1  14    30447.84    54666.68  19610.58 o

11   1  14     2885.04    14760.90  12383.66 o

13   1  14     4315.75    16300.30  20930.33 o

-26   2  14     3393.95     9593.12   7362.63 o

-24   2  14      970.83     6882.65  11578.39 o

-22   2  14    11015.17    10894.57   7041.07 o

-18   2  14     5258.64    15330.97   5840.23 o

-16   2  14     6971.64    15680.74   5028.83 o

-14   2  14    11499.30    12482.17   4563.43 o

-12   2  14     8387.37    26085.21  11918.70 o

-10   2  14    19804.80    15048.23   4594.17 o

-8   2  14    14450.07    26853.75   6312.84 o

-6   2  14    16024.48    14024.98   9277.28 o

-4   2  14    22640.97    15607.77   8520.00 o

-2   2  14    23125.67    24171.81   9632.42 o

0   2  14    28443.26    20460.45   9758.76 o

2   2  14    13528.16    55584.78  35573.16 o

4   2  14    11014.37     1186.82   9663.52 o

6   2  14    38547.88    54201.79  11540.13 o

8   2  14    30871.74    29862.77  11161.99 o

10   2  14    13273.32    14305.72  11631.06 o

12   2  14    16615.14    26033.07  13327.52 o

14   2  14    28961.29    20843.12  20146.36 o

-25   3  14    11152.66    10223.37   6884.39 o

-23   3  14  1508001.75  1524843.00  57664.52 o

-21   3  14     5535.62    33343.73   6415.54 o

-19   3  14  1774288.88  1993832.38  68859.24 o

-17   3  14    15725.04    17286.26   5693.59 o

-15   3  14  1925094.38  2123757.50 316603.63 o

-13   3  14     3946.95    11634.31   4879.28 o

-11   3  14  2420025.75  2601000.75  87226.38 o

-9   3  14    17815.86     8928.09   4907.09 o

-7   3  14  2238556.75  2248596.25  33135.88 o

-5   3  14     4548.97    -3577.08   9378.11 o

-3   3  14  2482868.00  2386833.25 129658.93 o

-1   3  14    19631.36    10595.52   9184.10 o

1   3  14  1898631.75  2170724.00 161508.30 o

3   3  14     3642.33    17846.36  16055.75 o

5   3  14  2113869.75  2051755.25 112374.72 o

7   3  14    16458.14    26241.68  10820.34 o

9   3  14  1448846.00  1573345.25  60388.21 o

11   3  14     5445.23    22149.24  12700.34 o

13   3  14  1349490.50  1289812.50  49499.21 o

-24   4  14    21534.12    22308.29   7430.52 o

-22   4  14      379.64     8841.15   6764.94 o

-20   4  14    56812.30    78836.53  10329.96 o

-18   4  14    16841.15     9345.15   6279.06 o

-16   4  14    19046.50    22411.70   6026.73 o

-14   4  14     6211.88    10262.11   5766.12 o

-12   4  14    69699.41    70460.91   6177.22 o

-10   4  14    31056.54    36076.31   5917.39 o

-8   4  14     6315.25    11262.52   5030.18 o

-6   4  14     8008.39    16816.56  10309.25 o

-4   4  14    35467.14    31460.22  16169.50 o

-2   4  14    87776.14    64837.91  10185.10 o

0   4  14      683.15     8483.72   9018.40 o

2   4  14    23625.40    18352.98   9810.79 o

4   4  14    28472.15    21503.84  10013.58 o

6   4  14    88183.66   104247.32  12463.66 o

8   4  14     1481.65    14326.92  12161.80 o

10   4  14    18113.57     6691.51  11899.68 o

12   4  14     6706.94    17748.01  17310.28 o

-23   5  14   307094.00   270359.53  13690.39 o

-21   5  14     3019.29    -1166.74   7395.53 o

-19   5  14   170834.81   162771.72  10631.97 o

-17   5  14     1579.39    -3577.66   6886.54 o

-15   5  14   412319.97   403503.97  13909.43 o

-13   5  14     1092.12    15379.16   8585.55 o

-11   5  14   209815.89   220285.02  10126.15 o

-9   5  14     3868.21     9236.09   5629.35 o

-7   5  14   542050.44   521347.13  24725.35 o

-5   5  14     4747.45    -3555.92  10561.58 o

-3   5  14   211784.69   246478.25  15467.58 o

-1   5  14      274.69     4976.88  10188.45 o

1   5  14   406661.63   345508.13  17507.18 o

3   5  14      578.80     7456.15   9469.09 o

5   5  14   168990.86   202865.59  14757.55 o

7   5  14      651.23    -4256.43  11396.62 o

9   5  14   301208.56   272689.19  29459.33 o

-22   6  14     1391.69     3561.08  11339.77 o

-20   6  14     2593.00    24891.90   7912.40 o

-18   6  14     7329.63     8034.94   7292.87 o

-16   6  14     3062.02     8757.50   7200.21 o

-14   6  14     2663.01     2820.23   7075.22 o

-12   6  14      190.35     4351.31   7259.58 o

-10   6  14      385.10     3866.84   6987.91 o

-8   6  14     2335.65     7762.62   6352.13 o

-6   6  14     9407.54    14203.69  11027.13 o

-4   6  14      861.54     7235.33  11079.57 o

-2   6  14      370.98    11625.46  11747.32 o

0   6  14      279.19    11040.88  11542.28 o

2   6  14     5515.14     8409.18  10481.92 o

4   6  14    10293.73     7548.09   9742.15 o

6   6  14    10170.72    15122.99  23341.14 o

8   6  14      174.64    -6167.06  24648.34 o

-19   7  14   795590.44   812048.88  25212.26 o

-17   7  14    11225.26     5947.23   8341.03 o

-15   7  14  1191662.00  1322888.75  32084.76 o

-13   7  14    13748.54    19005.35  10039.85 o

-11   7  14   955303.19   974491.31  34198.10 o

-9   7  14    13809.23     8362.29   8194.90 o

-7   7  14  1455796.63  1439757.00  43005.21 o

-5   7  14    12004.71     6758.43  11607.77 o

-3   7  14   919372.56   903871.63  29222.09 o

-1   7  14    10851.55    20672.53  12363.41 o

1   7  14  1315815.25  1159777.75  55872.12 o

3   7  14    16896.20    -2209.12  24519.26 o

5   7  14   785034.88   699931.94  45247.14 o

7   7  14    12560.25    -3701.34  27362.03 o

-16   8  14    62466.95    50558.71  10047.18 o

-14   8  14    49527.14    26167.11   9384.66 o

-12   8  14     8637.96     9904.38   9465.36 o

-10   8  14      167.63    10162.35   9645.62 o

-8   8  14    71837.05    56519.62  11818.10 o

2   8  14    88064.23    79724.98  26893.98 o

4   8  14      258.06    24170.94  28408.31 o

6   8  14     1510.75    10981.69  29204.93 o

-13   9  14    10945.03     2221.53  10227.26 o

-11   9  14   103531.52   110345.41  12659.95 o

-9   9  14     5376.77     6118.69  11111.92 o

-10  10  14     2118.67    53635.95  23575.15 o

-8  10  14      440.65     7002.64  16193.60 o

-23   1  15    11148.30    11268.48   7543.21 o

-21   1  15    48811.65    44711.82   8058.40 o

-19   1  15    22568.90    19141.15   7523.15 o

-17   1  15    26572.35    37325.67  11636.56 o

-15   1  15    18467.33    17882.16   5974.12 o

-13   1  15    62711.29    46370.56   5985.49 o

-11   1  15    22567.45    13779.45   5704.53 o

-9   1  15    54297.84    38714.17  10646.80 o

-7   1  15    15407.89    15746.14   9704.28 o

-5   1  15    57865.75    62909.81  10519.56 o

-3   1  15    15267.72     8948.94   9918.16 o

-1   1  15    57528.45    57512.68  10856.49 o

1   1  15    17464.92     5446.54  10640.37 o

3   1  15    38701.36    21445.74  11068.61 o

5   1  15    10212.83     7605.22  11326.82 o

7   1  15    52362.07    32909.29  12599.25 o

9   1  15    13570.04    21351.12  16228.68 o

-24   2  15     2620.82    16413.69   7741.58 o

-22   2  15    27102.16    41985.73   7676.55 o

-20   2  15     8553.48    22870.55   7660.72 o

-18   2  15    19268.79    13810.68   7209.88 o

-16   2  15     3228.40    25557.25   9226.27 o

-14   2  15    24535.14    30619.18   6218.69 o

-12   2  15     3313.75     9334.31   6188.26 o

-10   2  15    17825.20    13845.06   5800.99 o

-8   2  15     3198.49    -1711.65  10217.32 o

-6   2  15    21182.62    20715.71  10198.50 o

-4   2  15     7329.37     8443.13   9580.71 o

-2   2  15    14666.29    21796.30   9878.98 o

0   2  15     7148.61     8878.50  10483.00 o

2   2  15    11346.51     3652.04  10851.41 o

4   2  15    16989.95    15314.11  10889.04 o

6   2  15     9127.93    18964.24  11565.96 o

8   2  15     5525.15     2318.61  12349.55 o

10   2  15     4922.86    24750.65  18383.92 o

-23   3  15     9874.51     6546.59   9093.59 o

-21   3  15     4117.36    11294.20  10873.00 o

-19   3  15     4788.54    11859.18   6998.32 o

-17   3  15    15684.61    18800.48   6437.57 o

-15   3  15     7884.02    11461.65  10749.48 o

-13   3  15    11020.95    18634.88   5953.67 o

-11   3  15     4995.68     3715.00   5808.34 o

-9   3  15    17096.35    27929.70  11282.07 o

-7   3  15     7603.72    13819.10  10646.45 o

-5   3  15    18841.72    26799.51  10692.00 o

-3   3  15     4223.26     7242.10  12017.11 o

-1   3  15    16024.19    18206.22   9981.67 o

1   3  15     3086.07     -134.29  10964.92 o

3   3  15    20373.08    22714.97  11104.57 o

5   3  15     2866.02     4035.03  11333.41 o

7   3  15     8753.02    16607.35  12130.06 o

9   3  15     1805.16     7261.50  15935.51 o

-22   4  15     1944.38     8385.50   7918.05 o

-20   4  15     8125.99     4580.06   7553.28 o

-18   4  15      751.70     7265.45   6744.22 o

-16   4  15      584.93     5681.24   7266.04 o

-14   4  15      611.52    12976.01   7691.26 o

-12   4  15     2966.95     2833.33   5852.95 o

-10   4  15     1786.54     2300.35   5601.22 o

-8   4  15     1139.68     4418.20  11451.92 o

-6   4  15      581.32    12566.86  12453.62 o

-4   4  15      655.72     7673.45  11501.03 o

-2   4  15     2458.10     1450.90  10544.11 o

0   4  15      976.82    -1691.00  11638.08 o

2   4  15     1990.19     3348.66  10579.89 o

4   4  15     2864.71     2449.39  11307.71 o

6   4  15     3364.20    16955.04  12222.68 o

8   4  15     1354.56    12612.99  16611.74 o

10   4  15     3565.49    26102.68  18164.44 o

-21   5  15    38142.14    29649.05  13181.78 o

-19   5  15    25245.88    19195.85   7629.30 o

-17   5  15    48759.36    61785.45  20366.06 o

-15   5  15    21720.26    14649.04   6984.54 o

-13   5  15    58992.80    55482.51   7349.76 o

-11   5  15    25454.71    27940.20   6996.81 o

-9   5  15    66683.90    58230.27   7695.85 o

-7   5  15    25322.70    11787.67  12182.88 o

-5   5  15    72369.10    96951.40  12554.81 o

-3   5  15    22135.25    11761.96  12326.40 o

-1   5  15    64713.30    58972.08  12324.61 o

1   5  15    20588.23    21695.80  14012.40 o

3   5  15    58049.66    54689.69  11803.98 o

5   5  15    14670.63    10388.17  11813.30 o

7   5  15    42928.42    49924.86  16170.32 o

-18   6  15    33097.62    19062.85   8138.73 o

-16   6  15     1395.48     4019.18   8168.80 o

-14   6  15    22887.82    18171.36   8197.42 o

-12   6  15     3978.54    -4457.50   8386.81 o

-10   6  15    32107.72    24096.42   9296.38 o

-8   6  15     6533.81     5671.47  12388.89 o

-6   6  15    24389.29    11841.32  12324.41 o

-4   6  15     5032.50    18632.76  12915.36 o

-2   6  15    20780.32    21611.77  13210.55 o

0   6  15    11045.41     8670.27  13638.42 o

2   6  15    21440.77    13102.03  12352.99 o

4   6  15     3475.86     4655.51  24729.89 o

-17   7  15     1385.96    24052.22  14880.95 o

-15   7  15      582.35     -279.32   9041.86 o

-13   7  15      519.85    24955.49  20610.09 o

-11   7  15      511.71     8928.33   9100.97 o

-9   7  15      805.74     4993.41  12115.48 o

-5   7  15     1012.45     5009.06  12799.97 o

-3   7  15      718.73     5891.91  13364.72 o

-1   7  15      284.68    20789.01  27155.02 o

1   7  15     1291.38    29423.63  26519.07 o

3   7  15     3166.99    67384.89  26440.66 o

-14   8  15     1123.75    15636.83  16989.63 o

-12   8  15     2256.29    33454.73  11438.45 o

-10   8  15     1972.94     4496.18  13289.59 o

-22   0  16     1115.69   -12473.66  11240.22 o

-18   0  16     3952.41     6963.47  10305.93 o

-16   0  16  1205088.25  1151219.25  30835.59 o

-14   0  16     2864.44      876.22   8932.52 o

-12   0  16  2900047.25  2974502.75  91295.53 o

-10   0  16     1949.30    -4695.14  16651.83 o

-8   0  16  1399313.13  1384886.00  55490.23 o

-6   0  16     1369.41    -1989.44  15060.03 o

-4   0  16  2827386.50  2962347.50  83852.28 o

-2   0  16     2203.26     7221.80  16055.08 o

0   0  16  1293824.63  1321944.63  53888.18 o

2   0  16      709.54     5291.81  17049.16 o

4   0  16  2295166.50  2399892.00  75731.95 o

-21   1  16    15095.87     6376.51   7357.67 o

-19   1  16     3566.83     2181.52   7197.20 o

-17   1  16    67204.83    59366.37   9032.86 o

-15   1  16    55767.00    53414.80   6883.95 o

-13   1  16    12667.81    15341.91   6138.90 o

-11   1  16     6392.87    10683.10  12156.80 o

-9   1  16    71228.61    69820.98  12102.28 o

-7   1  16    82873.94    88241.71  19009.36 o

-5   1  16     4053.15     9833.79  10921.13 o

-3   1  16     7719.17    23162.30  23041.42 o

-1   1  16    69036.29    51771.56  11887.42 o

1   1  16    80803.24    89964.45  13072.72 o

3   1  16      596.36   -11254.88  11928.44 o

5   1  16     7163.88    -7202.76  17887.52 o

-20   2  16   109052.15   105648.59  13444.08 o

-18   2  16      138.98     4223.55   7468.26 o

-16   2  16    41447.00    59837.46   8066.53 o

-14   2  16      385.05     8546.29   6360.18 o

-12   2  16   128033.22   119859.29  18755.93 o

-10   2  16      941.21    14044.08  12089.88 o

-8   2  16    63741.69    69202.08  12413.04 o

-6   2  16     1390.21      573.45  11458.34 o

-4   2  16   129870.16   125730.37  25668.30 o

-2   2  16      363.56    -8944.57  10536.58 o

0   2  16    50922.62    50674.02  11998.06 o

2   2  16      160.16    -8263.56  12001.83 o

4   2  16   104062.30   102648.49  22527.10 o

-19   3  16    58343.20    43296.92  14015.15 o

-17   3  16    64370.07    64612.51   8157.09 o

-15   3  16    47944.48    55880.81   7879.81 o

-13   3  16    81640.92    79507.28  11016.62 o

-11   3  16    47449.26    61104.70   8125.27 o

-9   3  16    52638.43    45713.93  12270.29 o

-7   3  16    48271.63    53859.22  12337.46 o

-5   3  16    46774.37    39226.52  12543.61 o

-3   3  16    90882.30    66506.97  12047.80 o

-1   3  16    36262.64    19273.18  11132.46 o

1   3  16    70679.46    72932.06  18603.25 o

3   3  16    53692.30    35396.48  12834.25 o

5   3  16    51375.45    37745.12  16671.59 o

-18   4  16      789.53     1638.28   8100.29 o

-16   4  16   652980.19   771751.19  20378.41 o

-14   4  16      179.68    28167.47  25667.10 o

-12   4  16   186720.11   253982.88  37916.45 o

-10   4  16     1456.48     4471.67  12700.75 o

-8   4  16   741528.69   857940.69  61332.75 o

-6   4  16     1645.77    -7434.26  12651.77 o

-4   4  16   185644.45   260419.27  23303.62 o

-2   4  16     1948.99      925.51  12315.86 o

0   4  16   652915.50   735666.25  27929.35 o

2   4  16      135.76     9407.24  11616.99 o

4   4  16   162906.70   229170.92  21828.65 o

-17   5  16      769.07     4903.72   8258.59 o

-15   5  16     3647.65     4036.28   7518.39 o

-13   5  16    27538.63    23802.33   7569.09 o

-11   5  16    39842.98    30467.22  22402.37 o

-9   5  16     1963.37    24086.02  13323.65 o

-7   5  16     3799.79    25287.21  21805.49 o

-5   5  16    48652.76    44455.32  13590.48 o

-3   5  16    40250.25    55979.68  30875.60 o

-1   5  16     9214.85    20400.52  14226.01 o

1   5  16     4389.86    10250.17  12748.59 o

3   5  16    28681.96    35096.48  14950.34 o

-16   6  16   439404.59   421454.19  27236.63 o

-14   6  16     5493.15    20420.98   9578.21 o

-12   6  16   965668.63  1095471.50  38405.82 o

-10   6  16     2727.70    23774.49  23973.44 o

-8   6  16   507377.88   453595.06  24144.84 o

-6   6  16     4277.77    11309.03  13827.89 o

-4   6  16   925001.75   910459.63  31799.06 o

-2   6  16      906.96    29205.99  15257.09 o

0   6  16   490742.94   561144.00  32864.05 o

2   6  16     3362.79    10166.46  17865.91 o

-13   7  16    34543.34    48346.36  23015.82 o

-5   7  16    39430.02    36897.42  17502.88 o

-3   7  16    40443.09    38074.39  14977.06 o

-19   1  17    27263.47    13994.70   8291.72 o

-17   1  17       53.93     4771.35   7742.81 o

-15   1  17    14678.89    16139.86   7622.78 o

-13   1  17     3761.60     1524.37  14003.00 o

-11   1  17    25016.38    14861.66  13419.66 o

-9   1  17     5587.05     7944.31  13238.80 o

-7   1  17    11979.55    15989.29  12762.49 o

-5   1  17     6029.06     9787.21  11907.47 o

-3   1  17    13138.32    12147.22  12136.49 o

-18   2  17     7787.62    12055.18   9189.85 o

-16   2  17     2668.38     2433.25   8438.40 o

-14   2  17    13639.63    25895.40  14437.64 o

-12   2  17     2615.89     7863.53  13949.89 o

-10   2  17    12332.32    13637.81  13338.70 o

-8   2  17     2658.25    -2422.05  13066.53 o

-6   2  17    10543.33    22203.34  13310.57 o

-4   2  17     2268.67     8576.18  12629.13 o

-17   3  17     3690.10    31777.23  10481.17 o

-15   3  17    18818.65    39099.58  12269.77 o

-13   3  17     2346.22    12076.13  21884.26 o

-11   3  17    13174.73   -11621.62  22467.14 o

-9   3  17     3393.01    -6260.97  13617.82 o

-7   3  17    16215.81     1451.95  13396.55 o

-5   3  17     6547.88    13694.94  13796.48 o

-16   4  17      228.84    -1814.74   8921.39 o

-14   4  17     5665.37     7800.03  10236.67 o

-12   4  17      134.03    24588.63  23872.46 o

-10   4  17     3003.59    19596.67  22322.30 o

-8   4  17      475.74      338.20  21445.60 o

-6   4  17     1637.06    10623.63  21824.20 o

-15   5  17    23621.88    50478.30  16401.46 o

-13   5  17     4490.67    28470.84  26958.76 o

-11   5  17    24630.76    17058.83  25458.86 o

-9   5  17     6850.21    10963.19  23737.00 o