Appendix 2 Table 1. Summary of the REE-O distances of hydrated complexes with the eight-coordination and a nine-coordination sphere.

| Element | CN | R(Å) | Ref. | REE complexes* |  | Element | CN | R(Å) | Ref. | REE complexes* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 8 | 2.515 | 1 | Ln(CF3COO)3·3H2O |  | Gd | 8 | 2.390 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |
| La | 9 | 2.550 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Gd | 9 | 2.446 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| La | 9 | 2.556 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·6H2O |  | Gd | 9 | 2.438 | 4 | [Ln(H2O)9]I3 |
| La | 9 | 2.550 | 4 | [Ln(H2O)9]I3 |  | Tb | 9 | 2.430 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Ce | 8 | 2.491 | 1 | Ln(CF3COO)3·3H2O |  | Tb | 9 | 2.442 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·6H2O |
| Ce | 8 | 2.474 | 1 | Ln(CCl3COO)3·3H2O |  | Dy | 8 | 2.371 | 5 | Ln2(SO4)3·8H2O |
| Ce | 8 | 2.485 | 5 | Ln2(SO4)3·8H2O |  | Dy | 8 | 2.368 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |
| Ce | 9 | 2.527 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Dy | 9 | 2.420 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Ce | 9 | 2.526 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·5.75H2O |  | Dy | 9 | 2.419 | 4 | [Ln(H2O)9]I3 |
| Ce | 9 | 2.539 | 6 | Ln(CH3COO)3·H2O |  | Ho | 8 | 2.357 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |
| Pr | 8 | 2.470 | 1 | Ln(CF3COO)3·3H2O |  | Ho | 9 | 2.412 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Pr | 8 | 2.468 | 1 | Ln(CCl3COO)3·2H2O |  | Ho | 9 | 2.404 | 4 | [Ln(H2O)9]I3 |
| Pr | 9 | 2.508 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Er | 8 | 2.337 | 4 | [Ln(H2O)8]I3·2H2O |
| Pr | 9 | 2.508 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·5.46H2O |  | Er | 8 | 2.348 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |
| Nd | 9 | 2.495 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Er | 9 | 2.402 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Nd | 9 | 2.498 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·6H2O |  | Tm | 9 | 2.395 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Nd | 9 | 2.508 | 6 | Ln(CH3COO)3·H2O |  | Yb | 8 | 2.324 | 4 | [Ln(H2O)8]I3·2H2O |
| Sm | 8 | 2.425 | 1 | Ln(CCl3COO)3·4H2O |  | Yb | 8 | 2.320 | 5 | Ln2(SO4)3·8H2O |
| Sm | 8 | 2.431 | 5 | Ln2(SO4)3·8H2O |  | Yb | 8 | 2.325 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |
| Sm | 8 | 2.418 | 7 | [Ln(pTf1)2(H2O)6](pTf1)·3H2O |  | Yb | 9 | 2.384 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
| Sm | 9 | 2.470 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Lu | 8 | 2.317 | 1 | Ln(CF3COO)3·3H2O |
| Sm | 9 | 2.461 | 4 | [Ln(H2O)9]I3 |  | Lu | 8 | 2.314 | 1 | Ln(CCl3COO)3·2H2O |
| Sm | 9 | 2.468 | 6 | Ln(CH3COO)3·4H2O |  | Lu | 8 | 2.309 | 4 | [Ln(H2O)8]I3·2H2O |
| Eu | 9 | 2.457 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |  | Lu | 8 | 2.318 | 5 | Ln2(SO4)3·8H2O |
| Eu | 9 | 2.464 | 3 | [Ln(pic)2(H2O)6](pic)·6H2O |  | Lu | 9 | 2.378 | 2 | Ln(C2H5SO4)3·9H2O |
|  |  |  |  |  |  | Lu | 9 | 2.374 | 6 | Ln(CH3COO)3·4H2O |
| Note: 1 = Junk et al. (1999a); 2 = Gerkin and Reppart (1984); 3 = Harrowfield et al. (1994); 4 = Lim et al. (2000); 5 = Junk et al. (1999b); 6 = Junk et al. (1999c); 7 = Ohki et al. (1988) |
| * The abbreviations pTfl and pic respectively indicate p-Toluenesulfonates (C7H7SO3) and picrate (C6H2N3O7). |  |  |  |

Appendix 2 Table 2. The estimated mean REE-O distances of REE

complexes with the eight-coordination and nine-coordination sphere

using Equations 1 and 2

|  | Interatomic distances (Å) |
| --- | --- |
|  | CN=8 | CN=9 |
| La | 2.505 | 2.549 |
| Ce | 2.487 | 2.531 |
| Pr | 2.470 | 2.515 |
| Nd | 2.454 | 2.499 |
| Pm | 2.438 | 2.484 |
| Sm | 2.422 | 2.469 |
| Eu | 2.408 | 2.456 |
| Gd | 2.394 | 2.443 |
| Tb | 2.380 | 2.431 |
| Dy | 2.368 | 2.420 |
| Ho | 2.356 | 2.410 |
| Er | 2.344 | 2.400 |
| Tm | 2.333 | 2.392 |
| Yb | 2.323 | 2.384 |
| Lu | 2.314 | 2.377 |