Table D6. Anisotropic displacement parameters (Å2x 103) for Ge-anhB. The anisotropic

displacement factor exponent takes the form: -22[ h2a*2U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ].

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge(1) | 5(1) | 3(1) | 5(1) | 0 | 0 | 0(1) |
| Ge(2) | 4(1) | 4(1) | 5(1) | 0 | 0 | 0(1) |
| Ge(3) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| Mg(1) | 9(1) | 3(1) | 6(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Mg(2) | 6(2) | 7(1) | 3(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| Mg(3) | 5(1) | 6(1) | 7(1) | 0 | 0 | -1(1) |
| Mg(4) | 5(1) | 4(1) | 8(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| Mg(5) | 6(1) | 5(1) | 4(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| Mg(6) | 5(1) | 7(1) | 6(1) | 1(1) | 1(1) | 0(1) |
| O(1) | 9(2) | 4(2) | 6(2) | 0 | 0 | -1(1) |
| O(2) | 5(2) | 3(2) | 5(2) | 0 | 0 | -1(1) |
| O(3) | 9(2) | 5(2) | 7(2) | 0 | 0 | 1(2) |
| O(4) | 5(2) | 5(2) | 5(2) | 0 | 0 | -2(1) |
| O(5) | 5(2) | 8(2) | 9(2) | 0 | 0 | 0(2) |
| O(6) | 5(2) | 5(2) | 9(2) | 0 | 0 | -1(1) |
| O(7) | 6(1) | 5(1) | 4(1) | 1(1) | -1(1) | 0(1) |
| O(8) | 6(1) | 7(1) | 3(1) | -3(1) | -1(1) | -2(1) |
| O(9) | 6(1) | 7(1) | 6(1) | 0(1) | 1(1) | 0(1) |