Table 2a. Compression of kaolinite to 10 GPa

Lowest Enthalpy:	[KP01]a

Volume/f.u.	131.84 Å3

SPGNAM=	P1

CELEDG=	4.821909718	4.932924900	6.531644089

CELANG=	97.825185756	96.608596853  118.859839119

ATOM=	1  Si	1a	1	0.721874809	0.364834373	0.090382749

ATOM=	2  Si	1a	1	0.400153391	0.706415027	0.087807577

ATOM=	3  Al	1a	1	0.527230630	0.524436773	0.511838298

ATOM=	4	Al	1a	1	0.860628544	0.179955956	0.513071742

ATOM=	5	O	1a	1	0.773791625	0.427704628	0.344943183

ATOM=	6	O	1a	1	0.513574264	0.801422708	0.344251625

ATOM=	7	O	1a	1	0.405906420	0.386858108	0.005244205

ATOM=	8	O	1a	1	0.650476842	0.008510390	0.000000000

ATOM=	9	O	1a	1	0.037592374	0.651831781	0.034088690

ATOM=	10	O	1a	1	0.907626434	0.900230307	0.667622359

ATOM=	11	O	1a	1	0.603725426	0.268342563	0.669417625

ATOM=	12	O	1a	1	0.233547660	0.549983956	0.666726331

ATOM=	13	O	1a	1	0.145666915	0.177476909	0.350004482

ATOM=	14	H	1a	1	0.899134341	0.948329028	0.816518554

ATOM=	15	H	1a	1	0.387218791	0.106636603	0.677957410

ATOM=	16	H	1a	1	0.170783256	0.711628409	0.667250551

ATOM=	17	H	1a	1	0.128520373	0.986198032	0.272505676

Next Enthalpy: [KP03]b	+40 meV/f.u.

Volume/f.u.	131.78 Å3

SPGNAM=	Cc

CELEDG=	4.976781788	8.475837640	12.892725780

CELANG=	90.000000000	97.709213726	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.306588583	0.091364426	0.045852972

ATOM=	2	Si	4a	1	0.808210751	0.251001830	0.045516736

ATOM=	3	Al	4a	1	0.061592657	0.756452496	0.255818140

ATOM=	4	Al	4a	1	0.055620938	0.091460037	0.255534491

ATOM=	5	O	4a	1	0.346896449	0.108115531	0.172072779

ATOM=	6	O	4a	1	0.842816631	0.236928842	0.172289640

ATOM=	7	O	4a	1	0.989990741	0.728274837	0.000000000

ATOM=	8	O	4a	1	0.988544041	0.111891142	0.003213110

ATOM=	9	O	4a	1	0.428037096	0.921322490	0.017061829

ATOM=	10	O	4a	1	0.755522621	0.093433803	0.333134157

ATOM=	11	O	4a	1	0.269027411	0.244463042	0.332346075

ATOM=	12	O	4a	1	0.231821510	0.927564786	0.332074301

ATOM=	13	O	4a	1	0.910427111	0.923194892	0.174428675

ATOM=	14	H	4a	1	0.808450081	0.878273957	0.906672984

ATOM=	15	H	4a	1	0.718284255	0.145318738	0.839673513

ATOM=	16	H	4a	1	0.424368484	0.047985537	0.836395830

ATOM=	17	H	4a	1	0.727372382	0.921940722	0.137652236

Next Enthalpy: [KP03]a	+69 meV/f.u.

Volume/f.u.	131.51 Å3

SPGNAM=	Cm

CELEDG=	4.790498413	8.588613932	6.635928591

CELANG=	90.000000000	105.564879345	90.000000000

ATOM=	1	Si	4b	1	0.448096014	0.167630693	0.082043790

ATOM=	2	Al	4b	1	0.419486489	0.337648809	0.504048401

ATOM=	3	O	4b	1	0.034655863	0.322931214	0.336147447

ATOM=	4	O	4b	1	0.233247273	0.312843403	0.000000000

ATOM=	5	O	2a	.m.	0.294585852	0.000000000	0.008706426

ATOM=	6	O	4b	1	0.303789164	0.180607850	0.655040845

ATOM=	7	O	2a	.m.	0.303671957	0.500000000	0.660508774

ATOM=	8	O	2a	.m.	0.493969669	0.500000000	0.343857941

ATOM=	9	H	4b	1	0.451965118	0.099925421	0.668429469

ATOM=	10	H	2a	.m.	0.409330282	0.500000000	0.808992118

ATOM=	11	H	2a	.m.	0.187600070	0.000000000	0.323342991

Table 2b. Compression of nacrite to 10 GPa

Lowest Enthalpy: [KP13]b

Volume/f.u.	132.24 Å3

SPGNAM=	Cc

CELEDG=	8.382139559	4.957144718	13.052774100

CELANG=	90.000000000	102.756583617	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.569222871	0.3955535940.045862700

ATOM=	2	Si	4a	1	0.236166754	0.401516202	0.046367862

ATOM=	3	Al	4a	1	0.466678888	0.237109328	0.257281725

ATOM=	4	Al	4a	1	0.306820225	0.743085279	0.257590975

ATOM=	5	O	4a	1	0.108417768	0.874444757	0.172771031

ATOM=	6	O	4a	1	0.287105100	0.423512851	0.173219880

ATOM=	7	O	4a	1	0.386695364	0.276056971	0.003562590

ATOM=	8	O	4a	1	0.194766693	0.705250781	0.000000000

ATOM=	9	O	4a	1	0.075192508	0.212281902	0.015629616

ATOM=	10	O	4a	1	0.489681150	0.558106261	0.332088785

ATOM=	11	O	4a	1	0.164991354	0.606000030	0.333356889

ATOM=	12	O	4a	1	0.328396530	0.073395819	0.334427049

ATOM=	13	O	4a	1	0.420363704	0.930203370	0.175094897

ATOM=	14	H	4a	1	0.102986738	0.109312034	0.332641304

ATOM=	15	H	4a	1	0.188213724	0.418978006	0.353242613

ATOM=	16	H	4a	1	0.370840491	0.049038825	0.409743807

ATOM=	17	H	4a	1	0.012226321	0.339978253	0.155763699

Next enthalpy : [KP12]b	+15 meV/f.u.

Volume/f.u.	131.93 Å3

SPGNAM= Cc

CELEDG=	8.635004399	4.835323896	12.965116397

CELANG=	90.000000000	102.884178391	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.423385726	0.084678799	0.044823353

ATOM=	2	Si	4a	1	0.251969356	0.576107932	0.045364531

ATOM=	3	Al	4a	1	0.161755638	0.741733042	0.257626336

ATOM=	4	Al	4a	1	0.333003394	0.239426992	0.256283639

ATOM=	5	O	4a	1	0.471264537	0.111768758	0.172988819

ATOM=	6	O	4a	1	0.284915104	0.558949059	0.173024943

ATOM=	7	O	4a	1	0.074119354	0.695159651	0.000000000

ATOM=	8	O	4a	1	0.263471281	0.262416672	0.003651934

ATOM=	9	O	4a	1	0.395629807	0.758526723	0.017173276

ATOM=	10	O	4a	1	0.203606676	0.412886009	0.334538320

ATOM=	11	O	4a	1	0.521894126	0.404460295	0.334153947

ATOM=	12	O	4a	1	0.344408738	0.913936497	0.333887986

ATOM=	13	O	4a	1	0.159657872	0.052513058	0.174813487

ATOM=	14	H	4a	1	0.120610115	0.275933419	0.334703692

ATOM=	15	H	4a	1	0.049178141	0.869720972	0.410169332

ATOM=	16	H	4a	1	0.429113876	0.777276333	0.340354879

ATOM=	17	H	4a	1	0.063196683	0.141657407	0.136974959

Next enthalpy :	[KP11]b	+91 meV/f.u.

Volume/f.u.	132.10 Å3

SPGNAM= Cc

CELEDG=	8.382680249	4.942851686	12.753045365

CELANG=	90.000000000	90.388338712	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.351162785	0.647570442	0.043509824

ATOM=	2	Si	4a	1	0.018288337	0.657188121	0.040934649

ATOM=	3	Al	4a	1	0.172532593	0.489504928	0.252820656

ATOM=	4	Al	4a	1	0.513228110	0.490106789	0.254176999

ATOM=	5	O	4a	1	0.343208006	0.631533422	0.170088678

ATOM=	6	O	4a	1	0.023615957	0.673878587	0.168687194

ATOM=	7	O	4a	1	0.183113209	0.528590187	0.000000000

ATOM=	8	O	4a	1	0.495974449	0.465056574	0.000981778

ATOM=	9	O	4a	1	0.370749139	0.961533384	0.006806481

ATOM=	10	O	4a	1	0.175504389	0.817321027	0.330295796

ATOM=	11	O	4a	1	0.342543047	0.353354345	0.328915796

ATOM=	12	O	4a	1	0.013487950	0.315508269	0.328726669

ATOM=	13	O	4a	1	0.160184681	0.174249870	0.172770514

ATOM=	14	H	4a	1	0.158461687	0.789373745	0.405267462

ATOM=	15	H	4a	1	0.325954805	0.165723260	0.347986935

ATOM=	16	H	4a	1	0.399740087	0.861253291	0.327755695

ATOM=	17	H	4a	1	0.260801846	0.084430642	0.158883991

Table 2c: Compression of dickite to 10 GPa

Lowest enthalpy : [KP23]b

Volume/f.u.	131.76 Å3

SPGNAM= Cc

CELEDG=	4.960956514	8.359770285	12.835613614

CELANG=	90.000000000	98.089790441	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.115497714	0.572520757	0.044814203

ATOM=	2	Si	4a	1	0.121954280	0.239533736	0.045795252

ATOM=	3	Al	4a	1	0.352437456	0.074832882	0.257320708

ATOM=	4	Al	4a	1	0.358301681	0.414990588	0.256291153

ATOM=	5	O	4a	1	0.140177039	0.565759728	0.172453957

ATOM=	6	O	4a	1	0.189682510	0.244123499	0.172883823

ATOM=	7	O	4a	1	0.293905552	0.096880103	0.000000000

ATOM=	8	O	4a	1	0.228440722	0.407223563	0.003611922

ATOM=	9	O	4a	1	0.294358827	0.724002044	0.015589443

ATOM=	10	O	4a	1	0.020386100	0.742695108	0.334146507

ATOM=	11	O	4a	1	0.067898161	0.418459526	0.332884109

ATOM=	12	O	4a	1	0.049279181	0.082255310	0.334270615

ATOM=	13	O	4a	1	0.136246299	0.932394238	0.175415760

ATOM=	14	H	4a	1	0.214728328	0.719943288	0.342974140

ATOM=	15	H	4a	1	0.020327574	0.304626251	0.335842236

ATOM=	16	H	4a	1	0.101391296	0.054970990	0.408604205

ATOM=	17	H	4a	1	0.216667504	0.835161884	0.152246493

Basically same enthalpy : [KP21]b	+2 meV/f.u.

Volume/f.u.	131.62 Å3

SPGNAM= Cc

CELEDG=	4.819929192	8.643644962	12.722259212

CELANG=	90.000000000	96.659912373	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.035181636	0.742596589	0.045459309

ATOM=	2	Si	4a	1	0.043261070	0.413918398	0.043619572

ATOM=	3	Al	4a	1	0.261939186	0.252363220	0.255480075

ATOM=	4	Al	4a	1	0.264935761	0.579724978	0.256871423

ATOM=	5	O	4a	1	0.056907161	0.731770145	0.172978357

ATOM=	6	O	4a	1	0.108761025	0.418448874	0.172069340

ATOM=	7	O	4a	1	0.208355990	0.267626441	0.003194014

ATOM=	8	O	4a	1	0.142308461	0.580189442	0.000000000

ATOM=	9	O	4a	1	0.207504005	0.895707672	0.016686413

ATOM=	10	O	4a	1	0.453494964	0.415213169	0.333859001

ATOM=	11	O	4a	1	0.458772119	0.095861781	0.334579911

ATOM=	12	O	4a	1	0.460076772	0.737065184	0.333786538

ATOM=	13	O	4a	1	0.051108107	0.106067944	0.174414282

ATOM=	14	H	4a	1	0.421065619	0.413727694	0.408431699

ATOM=	15	H	4a	1	0.318648549	0.013844341	0.333534652

ATOM=	16	H	4a	1	0.320413562	0.817915293	0.338489207

ATOM=	17	H	4a	1	0.125601902	0.025155600	0.133084507

High enthalpy : [KP22]b	+89 meV/f.u.

Volume/f.u.	131.84 Å3

SPGNAM= Cc

CELEDG=	4.945721876	8.363951786	12.877022631

CELANG=	90.000000000	98.112245905	90.000000000

ATOM=	1	Si	4a	1	0.311675957	0.915739714	0.041639389

ATOM=	2	Si	4a	1	0.321634601	0.583562512	0.042288329

ATOM=	3	Al	4a	1	0.055226007	0.922384222	0.253328799

ATOM=	4	Al	4a	1	0.054685697	0.262397623	0.253119216

ATOM=	5	O	4a	1	0.341314044	0.911528023	0.169364184

ATOM=	6	O	4a	1	0.383466314	0.591662642	0.169425439

ATOM=	7	O	4a	1	0.489517143	0.437130300	0.001295824

ATOM=	8	O	4a	1	0.426468112	0.751319332	0.000000000

ATOM=	9	O	4a	1	0.492661765	0.064747719	0.007820720

ATOM=	10	O	4a	1	0.222313197	0.092657392	0.330097484

ATOM=	11	O	4a	1	0.256916096	0.760342282	0.330905513

ATOM=	12	O	4a	1	0.261097372	0.420881377	0.329326477

ATOM=	13	O	4a	1	0.341217978	0.273850307	0.173420496

ATOM=	14	H	4a	1	0.416767929	0.115012850	0.336523808

ATOM=	15	H	4a	1	0.309970457	0.785238346	0.405270154

ATOM=	16	H	4a	1	0.219880553	0.534919115	0.334172330

ATOM=	17	H	4a	1	0.424748775	0.174435559	0.155717024