Table  10. (For deposit) Atomic coordinates, Ueq. and site occupancy (SOF) for IG_HT_425.

| IG_HT_425 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | Ueq. | SOF |
| Ca1B | 0.08551(19) | 0.64499(19) | 0.5533(4) | 0.0492(8) | 0.86(2) |
| Ca1C | 0.097(4) | 0.626(4) | 0.523(6) | 0.105(15) | 0.09(2) |
| Si1 | -0.12191(7) | 0.80493(5) | 0.53028(11) | 0.02445(18) |  |
| Si2 | 0.06594(7) | 0.61951(5) | -0.00555(11) | 0.02532(18) |  |
| Si3 | 0.01165(7) | 0.49550(5) | 0.25718(11) | 0.02507(18) |  |
| Si4 | -0.15601(8) | 0.70416(5) | 0.03177(12) | 0.0299(2) |  |
| Si5 | -0.39079(7) | 0.63357(5) | -0.43206(12) | 0.02620(19) |  |
| Si6 | -0.29233(7) | 0.76642(5) | -0.22142(11) | 0.02550(18) |  |
| Al1 | -0.15951(8) | 0.62721(6) | 0.38314(12) | 0.02455(19) |  |
| Al2 | -0.20336(8) | 0.87600(6) | 0.19089(12) | 0.0256(2) |  |
| O1 | -0.0949(2) | 0.70851(13) | 0.4943(3) | 0.0348(5) |  |
| O2 | 0.1467(2) | 0.61195(15) | -0.1651(3) | 0.0340(5) |  |
| O3 | -0.04037(19) | 0.56088(14) | 0.3894(3) | 0.0318(5) |  |
| O4 | -0.1836(2) | 0.64931(18) | 0.1856(3) | 0.0493(7) |  |
| O5 | -0.00297(19) | 0.85331(14) | 0.5455(3) | 0.0355(5) |  |
| O6 | -0.2089(2) | 0.84426(15) | 0.3971(3) | 0.0349(5) |  |
| O7 | -0.1853(2) | 0.81448(16) | 0.7033(3) | 0.0408(6) |  |
| O8 | 0.0287(2) | 0.53360(14) | 0.0740(3) | 0.0382(6) |  |
| O9 | -0.0427(2) | 0.67225(16) | -0.0637(4) | 0.0443(7) |  |
| O10 | 0.1280(3) | 0.6666(2) | 0.1403(4) | 0.0587(9) |  |
| O11 | -0.4262(2) | 0.58140(15) | -0.2727(3) | 0.0377(6) |  |
| O12 | -0.13154(19) | 0.96659(14) | 0.1681(3) | 0.0365(6) |  |
| O13 | -0.1468(2) | 0.79937(16) | 0.0744(3) | 0.0444(6) |  |
| O14 | -0.2572(2) | 0.69405(15) | -0.1023(3) | 0.0421(6) |  |
| O15 | -0.2835(2) | 0.59835(16) | -0.5238(3) | 0.0403(6) |  |
| O16 | -0.3631(2) | 0.73042(14) | -0.3763(3) | 0.0330(5) |  |