Table 2. (supplementary materials) Calculated powder diffraction pattern of edgrewite (CuK1+2 = 1.540598, 1.544426; geometry: Debye-Scherrer, fixed slit, no anomalous dispersion;

condition: I > 4)

| h | k | l | 2Theta | dhkl | Irel |  | h | k | l | 2Theta | dhkl | Irel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 5.834 | 15.1377 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 38.755 | 2.3217 | 7 |
| 0 | 2 | -1 | 15.866 | 5.5811 | 21 |  | 1 | 1 | -7 | 44.878 | 2.0181 | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 17.905 | 4.9501 | 5 |  | 1 | 5 | 1 | 45.759 | 1.9813 | 6 |
| 0 | 2 | -2 | 17.912 | 4.9482 | 11 |  | 2 | 2 | 4 | 47.652 | 1.9069 | 53 |
| 1 | 0 | 2 | 21.078 | 4.2116 | 16 |  | 2 | 2 | -5 | 47.661 | 1.9065 | 54 |
| 0 | 2 | 2 | 21.430 | 4.1432 | 18 |  | 1 | 1 | 7 | 47.744 | 1.9034 | 5 |
| 0 | 2 | -3 | 21.440 | 4.1413 | 14 |  | 2 | 4 | -1 | 48.083 | 1.8908 | 36 |
| 1 | 1 | 2 | 23.306 | 3.8137 | 42 |  | 2 | 4 | 1 | 49.655 | 1.8345 | 11 |
| 0 | 0 | 4 | 23.489 | 3.7844 | 8 |  | 2 | 4 | -3 | 49.663 | 1.8343 | 7 |
| 1 | 2 | 0 | 23.691 | 3.7525 | 10 |  | 0 | 6 | 1 | 50.465 | 1.8070 | 12 |
| 1 | 2 | -1 | 23.693 | 3.7522 | 5 |  | 0 | 6 | -4 | 50.479 | 1.8065 | 12 |
| 1 | 1 | -3 | 25.119 | 3.5424 | 33 |  | 1 | 3 | 6 | 50.566 | 1.8036 | 14 |
| 1 | 2 | -3 | 27.796 | 3.2070 | 4 |  | 1 | 5 | 3 | 50.919 | 1.7919 | 10 |
| 1 | 1 | -4 | 29.336 | 3.0420 | 28 |  | 1 | 5 | -6 | 52.640 | 1.7373 | 8 |
| 1 | 3 | -1 | 29.461 | 3.0294 | 100 |  | 0 | 4 | 6 | 53.185 | 1.7208 | 9 |
| 0 | 0 | 5 | 29.480 | 3.0275 | 11 |  | 0 | 4 | -8 | 53.211 | 1.7200 | 8 |
| 1 | 3 | 0 | 29.759 | 2.9997 | 24 |  | 1 | 3 | -8 | 53.226 | 1.7196 | 9 |
| 0 | 2 | 4 | 30.864 | 2.8949 | 16 |  | 2 | 4 | -5 | 54.191 | 1.6912 | 5 |
| 0 | 2 | -5 | 30.877 | 2.8937 | 14 |  | 0 | 0 | 9 | 54.513 | 1.6820 | 34 |
| 1 | 3 | 1 | 31.219 | 2.8627 | 29 |  | 3 | 1 | 0 | 54.917 | 1.6705 | 6 |
| 0 | 4 | -1 | 31.481 | 2.8395 | 7 |  | 0 | 6 | 3 | 55.658 | 1.6501 | 21 |
| 1 | 1 | 4 | 31.669 | 2.8231 | 79 |  | 0 | 6 | -6 | 55.682 | 1.6494 | 21 |
| 1 | 3 | -3 | 32.354 | 2.7648 | 65 |  | 3 | 1 | 2 | 56.710 | 1.6219 | 7 |
| 0 | 4 | 1 | 33.680 | 2.6590 | 11 |  | 1 | 7 | -2 | 59.820 | 1.5448 | 19 |
| 0 | 4 | -3 | 33.691 | 2.6581 | 9 |  | 3 | 3 | -1 | 59.923 | 1.5424 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 33.705 | 2.6570 | 31 |  | 3 | 1 | 4 | 61.212 | 1.5130 | 5 |
| 1 | 1 | -5 | 34.133 | 2.6247 | 55 |  | 3 | 3 | -3 | 61.626 | 1.5038 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 35.389 | 2.5344 | 11 |  | 1 | 3 | 8 | 61.661 | 1.5030 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 35.689 | 2.5138 | 17 |  | 3 | 1 | -5 | 62.729 | 1.4800 | 4 |
| 1 | 2 | -5 | 35.700 | 2.5130 | 18 |  | 3 | 2 | 4 | 63.725 | 1.4592 | 7 |
| 1 | 4 | -1 | 36.233 | 2.4773 | 24 |  | 3 | 2 | -5 | 63.733 | 1.4591 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 36.321 | 2.4715 | 12 |  | 3 | 4 | -1 | 64.081 | 1.4520 | 4 |
| 1 | 1 | 5 | 36.688 | 2.4476 | 5 |  | 1 | 3 | -10 | 64.677 | 1.4400 | 5 |
| 1 | 3 | 3 | 37.036 | 2.4254 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |