Table 6.  Observed and Calculated Structure Factors for Observed

Reflections in Orthorhomic of Tamaite.

h   k   l      F2o          F2c      F2 Sigma

6   0   0   205131.88   205800.66   5648.48

8   0   0     6152.45     6250.83    237.89

10   0   0    28307.64    27743.30    611.99

12   0   0    44072.31    46735.72   1171.37

14   0   0      306.86      206.43    177.03

16   0   0      158.38      411.11    223.61

18   0   0   538800.13   493060.53  13629.12

22   0   0      220.20      106.82    335.17

6   1   0   129630.79   144207.81   2512.91

8   1   0      235.93      675.50     63.56

10   1   0     2945.79     2701.42    155.42

12   1   0   158114.25   143708.75   2332.63

14   1   0     5393.96     3292.35    198.50

16   1   0     1699.32     1881.95    217.42

18   1   0        3.31     1490.84    365.16

20   1   0      775.65      508.94    216.34

22   1   0     2669.03     2419.69    310.55

4   2   0     1808.45     1277.26     80.38

6   2   0   364730.38   397585.69   6820.52

8   2   0    16101.69    18909.52    356.37

10   2   0     4542.65     5408.85    157.88

12   2   0   274954.66   281495.19   4910.68

14   2   0       11.33        0.51    106.37

16   2   0     2075.75     2072.65    213.32

18   2   0   296937.84   280906.22   5593.39

20   2   0     1265.73      971.28    220.89

22   2   0       51.60       69.42    226.05

4   3   0       11.35       32.93     43.43

6   3   0   566280.31   647778.56  10068.97

8   3   0     3598.28     4355.60    145.81

10   3   0       68.06      155.49     62.15

12   3   0   188098.39   197498.77   3156.69

14   3   0       46.13      106.42    114.88

16   3   0     1369.93     1348.01    191.76

18   3   0      323.73      748.45    197.08

20   3   0      439.70      220.10    243.44

22   3   0      655.74      542.33    240.66

4   4   0      123.28      971.42     63.88

6   4   0   900832.50   979827.56  15201.04

8   4   0    18278.74    20951.68    401.40

10   4   0        4.54      404.66     68.25

12   4   0   552382.94   568434.88   8888.48

14   4   0        4.48        0.00    110.76

16   4   0       52.43      226.85    128.00

18   4   0    88173.23    85946.18   1881.23

20   4   0      527.36        0.00    190.76

22   4   0      121.41      461.74    249.52

4   5   0    38441.00    31295.42    534.89

6   5   0   132825.53   139067.80   2212.71

8   5   0      158.17      219.59     68.31

10   5   0       91.75       51.86     71.74

12   5   0       95.13      692.23    159.88

14   5   0     1019.93      834.56    138.38

16   5   0     3955.94     3902.03    231.33

18   5   0     1008.95     1166.00    273.87

20   5   0        7.44      262.03    200.41

22   5   0       62.36        0.00    276.42

4   6   0      642.51     1224.63     73.50

6   6   0   876886.81   950316.00  14758.07

8   6   0     1691.73     2360.78    119.17

10   6   0     2755.73     2505.77    139.04

12   6   0   281337.94   298764.44   4734.55

14   6   0       50.39      188.17    125.27

16   6   0     8298.97     7173.77    289.42

18   6   0    90800.65    85264.27   1873.07

20   6   0     1744.96     1455.63    252.66

22   6   0        0.03        0.00    226.05

4   7   0     9525.07     7285.40    175.44

6   7   0     1463.48       95.40    114.71

8   7   0     2035.45     2692.51    133.91

10   7   0      332.44      491.74    122.57

12   7   0     1786.19     1424.21    140.12

14   7   0      538.82      253.32    130.68

16   7   0     9070.42     8018.55    316.96

18   7   0      528.66      762.54    183.86

20   7   0     2279.70     2362.19    272.07

2   8   0    45659.61    54948.12    907.71

4   8   0     1840.84     1229.93     83.35

6   8   0   448809.66   480108.44   7501.00

8   8   0     6845.28     6334.82    194.98

10   8   0    19137.22    19338.90    411.38

12   8   0   204525.73   220904.23   3544.55

14   8   0        0.08      127.43    112.31

16   8   0     3546.08     3252.36    229.46

18   8   0   113505.72    97734.48   1886.44

20   8   0    11900.30     8744.49    428.72

2   9   0    20352.10    19774.61    342.00

4   9   0      140.46      380.06     64.79

6   9   0    25719.53    29356.98    537.67

8   9   0       17.09      441.41     87.25

10   9   0       79.46      225.34     94.47

12   9   0     1911.68     1629.64    150.52

14   9   0      790.92      433.34    121.19

16   9   0     1474.99     1986.11    195.84

18   9   0       11.44      180.56    213.85

20   9   0     1169.08     2084.17    272.42

2  10   0     2922.38     2476.28    105.41

4  10   0     1034.40      470.54     73.15

6  10   0   273769.94   319269.19   5021.81

8  10   0     8005.83    11284.88    283.71

10  10   0    18743.37    17983.74    401.40

12  10   0   127558.80   133234.09   2199.66

14  10   0       24.29      139.11    115.60

16  10   0       11.46      231.07    157.09

18  10   0    40229.00    39103.20    885.35

20  10   0     1457.16     4021.05    368.20

2  11   0      187.00       28.35     48.91

4  11   0      892.88     1435.10    105.65

6  11   0    56793.55    55279.05    947.78

8  11   0     7536.88     7787.92    230.05

10  11   0      943.08     1016.01    128.03

12  11   0    41199.30    37866.73    731.28

14  11   0      952.13      564.13    133.84

16  11   0        0.84        6.79    138.89

18  11   0     1216.75      917.24    188.46

20  11   0       21.52      782.50    206.39

0  12   0      545.42      716.56    143.09

2  12   0     8204.53     5801.97    149.27

4  12   0       56.00      436.66     71.37

6  12   0   259393.81   269195.91   4257.48

8  12   0    34140.37    32568.25    617.93

10  12   0     2247.82     2369.94    159.34

12  12   0   198337.50   190677.30   3095.86

14  12   0       77.72      135.18    155.57

16  12   0       30.26       65.83    151.54

18  12   0    13435.38    18744.63    545.79

20  12   0     2361.09     2312.84    258.12

2  13   0    10781.13     9802.98    205.58

4  13   0      726.83      519.71     75.80

6  13   0    10429.56     7408.71    263.99

8  13   0      133.87      380.58    144.57

10  13   0      599.49      669.32    119.26

12  13   0      405.07      636.79    160.93

14  13   0      126.45      686.25    145.73

16  13   0      674.56      643.20    169.20

18  13   0     1990.07     2218.10    233.65

20  13   0     2151.91     1875.70    248.11

0  14   0    88132.85    87000.68   1746.30

2  14   0     6530.79     4957.23    146.54

4  14   0      214.91      878.94     99.61

6  14   0   233068.20   245417.83   3900.48

8  14   0      199.69      136.76    100.07

10  14   0    17412.25    16200.71    392.60

12  14   0   126972.55   120198.53   2013.37

14  14   0      563.86      578.01    188.57

16  14   0     2872.31     2313.24    208.57

18  14   0     3658.66     5847.97    380.37

20  14   0     3063.31     4918.69    343.21

2  15   0      108.59      416.61     74.20

4  15   0     3196.82     2004.53    119.00

6  15   0    26143.41    26766.28    532.91

8  15   0     2205.91     2447.35    160.07

10  15   0      546.44      563.04    130.04

14  15   0     3509.27     2902.96    203.51

16  15   0     1105.29      960.09    237.40

18  15   0     1104.32      977.45    208.23

20  15   0       71.05        0.00    266.44

0  16   0   206080.94   228645.39   4430.76

2  16   0     5521.96     6171.49    176.13

4  16   0     4125.72     3513.52    151.60

6  16   0    88352.63    79222.26   1342.18

8  16   0     4684.26     4545.85    207.28

10  16   0      964.15      849.55    137.88

12  16   0     6205.48     9077.81    298.03

14  16   0      381.96      429.39    147.85

16  16   0     7030.55     6070.15    283.24

18  16   0     6611.50     5973.96    325.97

2  17   0      278.10      520.99     87.95

4  17   0     8757.76     7438.36    216.28

6  17   0    69965.91    62479.51   1092.43

8  17   0        1.31       26.51    173.66

10  17   0       10.34        0.00    116.17

12  17   0     5065.37     4174.45    226.35

14  17   0     2329.03     2690.59    211.75

16  17   0     5526.61     5553.72    279.87

18  17   0        4.47      233.74    197.66

0  18   0    40974.27    41903.02    926.67

2  18   0     1998.66     1912.43    118.51

4  18   0      332.59      557.43    107.64

6  18   0      567.15      183.50    163.42

8  18   0     4056.76     4168.81    209.31

10  18   0      213.75      104.23    123.64

12  18   0     4579.61     6269.07    261.80

14  18   0     1372.15     1847.43    191.25

16  18   0      742.87      693.35    217.39

18  18   0    21842.53    14955.88    538.45

2  19   0     6818.25     5444.45    185.30

4  19   0     6808.11     6505.78    211.34

6  19   0     8847.05     7106.20    251.01

8  19   0     3332.43     4563.52    220.41

10  19   0     1314.76     1043.00    154.15

12  19   0      252.82      481.07    165.00

14  19   0     1101.13     1549.24    186.53

16  19   0      398.19      613.88    175.52

18  19   0       29.75      138.31    233.21

0  20   0     3171.34     4411.47    360.58

2  20   0     1397.37     1199.43    125.12

4  20   0      874.84      923.99    117.86

6  20   0     1019.55     1340.55    148.84

8  20   0    13564.27    12069.58    427.44

10  20   0    10416.33     9335.03    326.85

12  20   0    13466.65    12476.87    453.55

14  20   0     1291.70     1610.33    192.08

16  20   0      783.33      602.55    224.70

18  20   0     4462.05     3267.78    695.72

2  21   0     1403.24     1500.90    147.85

4  21   0       93.50       18.90    113.55

6  21   0     2735.01     2195.34    192.82

8  21   0     1162.26      854.18    164.13

10  21   0      165.55      480.89    161.49

12  21   0     2314.50     4113.88    272.60

14  21   0     1598.62     1510.47    219.26

16  21   0     2923.01     2775.66    277.84

0  22   0      295.51      830.89    201.09

2  22   0     1412.17     1529.30    172.70

4  22   0       33.48      132.86    154.77

6  22   0     5830.50     5890.28    438.19

8  22   0     8494.51     8974.51    693.80

10  22   0    12123.66    10497.89    429.48

12  22   0      100.58      604.72    216.48

14  22   0       13.91       68.98    180.47

16  22   0     2552.65     2471.75    320.86

2  23   0     6743.40     6744.66    457.32

4  23   0     3420.41     2340.54    230.89

6  23   0    16206.46    14751.55    489.74

8  23   0     1741.93     2291.04    252.05

10  23   0     2123.87     1343.59    243.54

12  23   0      151.14      206.50    209.71

14  23   0      613.97      553.70    247.82

16  23   0       33.87      523.83    258.10

0  24   0      126.79      262.51    230.71

2  24   0     6660.75     7981.01    306.56

4  24   0      921.93     1248.81    205.35

6  24   0     2505.47     4260.95    299.73

8  24   0      732.66      922.29    209.23

10  24   0     5651.76     5684.78    357.73

12  24   0     1349.45     2111.30    280.72

14  24   0        7.80        0.00    236.68

2  25   0        4.80      676.34    168.83

4  25   0     2415.15     2302.47    247.55

6  25   0     3556.22     4208.26    294.02

8  25   0       57.11      388.73    197.48

10  25   0      696.94      950.47    238.95

12  25   0     1119.08      997.60    257.75

14  25   0     3382.25     4120.70    371.06

0  26   0      439.41      421.65    358.40

2  26   0     1563.29     2152.19    212.19

4  26   0     3476.99     4068.80    401.67

6  26   0     1106.95     1369.36    232.92

8  26   0      158.98      521.87    217.42

10  26   0     4735.13     5228.71    360.71

12  26   0     1057.44     1347.36    283.15

14  26   0     2263.06     1855.49    302.69

2  27   0      836.90      946.99    252.57

4  27   0     7768.35     6675.83    351.79

6  27   0     1162.19     1355.38    235.15

8  27   0       76.04      526.39    255.81

10  27   0       33.89      461.00    241.35

12  27   0      134.60      302.33    257.45

0  28   0     6690.06     6516.75    489.24

2  28   0      267.14      706.11    242.83

4  28   0      423.54      961.10    227.74

6  28   0      134.90      477.67    223.52

8  28   0     5689.94     5704.42    368.72

10  28   0    11212.52    10124.17    465.65

12  28   0      152.73      380.18    269.39

2  29   0      717.29     1235.43    340.89

4  29   0       98.73      270.71    215.13

6  29   0     4160.91     6459.02    378.06

8  29   0      920.69      329.96    236.30

10  29   0      756.79      649.80    272.85

0  30   0    13600.72    14028.15    843.30

2  30   0     2114.15     2882.33    332.09

4  30   0      120.52      885.15    275.72

6  30   0     2109.54     3187.08    321.38

8  30   0     2939.09     3949.49    350.41

10  30   0       21.78       84.62    302.76

2  31   0     1324.58     1189.19    300.65

4  31   0    15653.55    12490.19    862.43

6  31   0     2061.83     2627.58    395.59

8  31   0        0.63      247.11    256.69

0  32   0    16859.08    15235.12    756.35

2  32   0     2511.89     3303.77    376.94

4  32   0     5539.18     6357.69    466.49

6  32   0     1934.58     3489.14    344.63

2  33   0      474.69      752.92    298.20

4  33   0     1272.13     2644.57    372.76

4   0   1    86251.12    83334.97   1881.95

5   0   1     7678.47    11320.22    320.38

6   0   1    18944.06    20538.91    407.12

7   0   1      430.05      334.36     73.41

8   0   1     4302.49     6482.78    173.05

9   0   1      336.21      656.80     73.02

10   0   1     1098.03      760.08     67.85

11   0   1     7841.77     7499.08    212.62

12   0   1     4188.90     4828.15    182.23

13   0   1    96003.58    89975.64   1510.82

14   0   1      383.67     2448.93    176.20

15   0   1     8743.69     8351.61    336.08

16   0   1     9265.57     9520.92    471.66

17   0   1     1932.62     1311.03    258.65

18   0   1      988.29      845.31    196.71

19   0   1     1218.94     1720.58    244.31

20   0   1     1608.00     1008.72    230.44

21   0   1      149.54      269.52    202.90

22   0   1      917.23      706.32    248.13

4   1   1     2629.87     1498.77     78.81

5   1   1      915.77     1235.46     54.40

6   1   1     9729.24     8012.10    133.14

7   1   1      201.82       54.99     33.03

8   1   1     5435.55     5699.58    103.39

9   1   1     1936.38     2874.60     98.02

10   1   1      266.09      385.24     44.27

11   1   1    10076.68    11107.09    172.77

12   1   1     1466.81     1955.65     91.39

13   1   1     2563.11     3137.01    122.30

14   1   1       56.19      134.61     75.35

15   1   1      640.81      595.03    108.81

16   1   1     8492.04     6950.65    227.84

17   1   1     2360.42     2104.00    162.46

18   1   1     2349.89     2696.61    187.52

19   1   1     2115.28     2426.52    184.92

20   1   1     3382.10     1918.50    182.61

21   1   1        8.09      270.49    154.35

22   1   1       20.46        0.00    157.75

4   2   1    10956.12     6899.79    154.00

6   2   1      400.63      699.12     54.84

7   2   1     2476.60     3319.13     79.80

8   2   1      153.32      123.28     36.27

9   2   1      373.81      255.43     43.47

10   2   1       72.47       68.34     41.90

11   2   1     1188.58     1302.93     67.83

12   2   1    13548.99    13407.19    235.60

13   2   1      232.98      353.51     76.88

14   2   1     1837.86     1834.48    114.32

15   2   1      273.41      318.10     95.23

16   2   1     1591.84     1994.82    150.04

17   2   1      224.86      274.81    120.37

18   2   1     1618.43     1635.02    160.10

19   2   1      196.76      185.12    138.45

20   2   1      608.61      667.02    151.11

21   2   1        1.47        0.00    149.67

22   2   1     1089.54      535.30    191.24

4   3   1       38.23       82.52     36.52

5   3   1     1176.86     1184.11     49.68

6   3   1    14054.87    14777.13    204.70

7   3   1    10521.58    12571.37    185.79

8   3   1     2219.27      986.27     56.26

9   3   1    44796.58    44851.49    523.48

10   3   1    11847.43     9881.06    157.20

11   3   1      896.80     1068.49     63.69

12   3   1    11156.33    10702.15    223.15

13   3   1     3672.33     3303.80    139.34

14   3   1      242.11       82.23     80.03

15   3   1     1208.89     1438.78    111.08

16   3   1     1780.22     1559.97    130.97

17   3   1     5176.78     5010.42    212.01

18   3   1     8212.36     7817.37    260.55

19   3   1     8807.35     7284.26    262.46

20   3   1        0.04      355.92    147.56

21   3   1       58.70      150.25    154.40

22   3   1       74.50       80.91    161.52

3   4   1    68110.34    76685.44   1351.73

4   4   1    16701.95    17482.91    236.22

5   4   1     4379.48     7296.71    120.89

6   4   1     7403.74     7835.14    131.49

7   4   1        6.38       97.68     38.55

8   4   1      153.23      430.83     45.12

9   4   1      508.07      563.57     51.64

10   4   1      866.34     1176.45     70.33

11   4   1     3781.81     4533.20    140.43

12   4   1    13138.17    11675.68    209.85

13   4   1    65968.26    59354.16    814.35

14   4   1     1252.58      362.94     88.55

15   4   1     1880.50     2223.63    133.52

16   4   1     5556.17     4955.56    173.59

17   4   1     1020.23     1210.20    136.33

18   4   1      712.45      780.39    137.13

19   4   1      856.82      533.87    140.32

20   4   1       31.68        0.00    134.79

21   4   1      909.02      715.05    164.03

22   4   1     1357.84     1372.26    195.82

2   5   1       10.27       71.68     76.49

3   5   1     2871.18     3148.96     90.51

4   5   1       68.00       97.33     33.14

5   5   1     6742.80     6192.22    143.25

6   5   1    72251.99    64948.28    754.93

7   5   1     4622.01     3937.65     98.42

8   5   1      258.36      148.32     45.79

9   5   1       34.47        0.00     40.58

10   5   1      480.06      441.90     55.89

11   5   1    13956.12    13636.47    227.37

12   5   1    51116.27    48853.09    615.72

13   5   1      213.34      377.04     82.16

14   5   1      424.45      746.79     97.18

15   5   1        7.97        0.00     80.66

16   5   1     4157.36     3599.77    160.13

17   5   1       51.03      341.56    104.47

18   5   1     4438.34     4679.69    227.10

19   5   1      994.07     1160.00    196.27

20   5   1     1098.61     1323.77    169.99

21   5   1       39.15       42.86    148.17

22   5   1        6.89      112.59    162.86

1   6   1       72.89      233.64     84.88

2   6   1     6171.38     5522.41    125.38

3   6   1    31086.66    31249.63    416.54

4   6   1     8059.72    11391.03    164.82

5   6   1     4000.35     2414.09     74.17

6   6   1       46.31      163.91     39.42

7   6   1     1338.33     1067.10     61.17

8   6   1      102.31      134.87     44.81

9   6   1      243.63      254.38     54.10

10   6   1     1615.07     1727.45     87.72

11   6   1     1018.78      886.42     78.29

12   6   1     1330.96     1633.09    102.41

13   6   1      763.24     1283.85    120.67

14   6   1       13.58       52.25     84.67

15   6   1      122.59      132.45     85.23

16   6   1     2795.36     3418.60    157.87

17   6   1      145.64      194.08     97.43

18   6   1      632.32      659.64    126.08

19   6   1      267.08      599.53    143.50

20   6   1     1332.41     1384.42    169.10

21   6   1     2619.49     2556.37    212.62

0   7   1   435002.09   521774.81   9864.34

1   7   1    81651.26    80692.70   1200.45

2   7   1     8282.08     6733.07    149.17

3   7   1    27154.19    31229.54    419.24

4   7   1        8.69      116.62     36.65

5   7   1     5591.23     5589.83    110.86

6   7   1    83914.45    84665.72    976.98

7   7   1      296.09      875.91     59.63

8   7   1     1182.64     1685.33     82.51

9   7   1    56141.98    55751.15    678.29

10   7   1    27951.94    26128.90    360.37

11   7   1     2595.55     3284.20    117.25

12   7   1    19692.12    20013.27    344.09

13   7   1       42.97       84.40     78.57

14   7   1        0.19       57.43     80.05

15   7   1     1057.77      989.74    106.16

16   7   1      808.00     1273.65    115.93

17   7   1      287.79      157.07     98.30

18   7   1    10440.33     9243.24    247.31

19   7   1    22592.44    20499.72    454.27

20   7   1     2508.14     4690.25    237.70

21   7   1     1496.30     1431.56    208.17

1   8   1     1923.10     4309.42     94.52

2   8   1    10307.70     8231.83    140.61

3   8   1    25625.27    29466.40    381.69

4   8   1      614.84      677.15     47.01

5   8   1     1061.41      834.89     53.83

6   8   1      195.16      245.29     46.46

7   8   1        2.93       33.62     43.71

8   8   1      662.47      844.15     65.19

9   8   1       71.86       70.21     53.70

10   8   1     2714.45     1930.87    104.88

11   8   1      167.85       98.19     69.75

12   8   1     7303.04     5658.37    157.32

13   8   1    52804.95    47492.73    616.96

14   8   1      653.90      294.01     78.87

15   8   1       94.04      159.43     91.23

16   8   1     1558.26     1323.66    121.78

17   8   1     2088.01     2095.56    144.48

18   8   1      162.04      511.36    119.81

19   8   1     1136.24     1097.68    146.29

20   8   1      329.68      396.34    149.10

21   8   1        1.62      197.31    158.60

1   9   1      250.00      328.16     40.90

2   9   1     6940.67    10441.47    161.20

3   9   1       20.24       24.08     31.31

4   9   1      175.78      246.41     41.93

5   9   1     8145.62     8417.89    155.70

6   9   1    91906.05    97799.95   1127.09

7   9   1      926.81      563.56     58.55

8   9   1     1509.84      893.88     69.48

9   9   1       19.18        0.00     55.96

10   9   1    15661.70    14698.55    244.19

11   9   1     2863.28     2855.56    117.43

12   9   1    66092.63    61375.53    766.00

13   9   1     5660.64     6611.93    176.31

14   9   1       53.85      204.61    102.45

15   9   1     1789.29     2096.03    133.57

16   9   1      312.70      288.31    131.95

17   9   1     9771.46     9352.36    269.31

18   9   1    24225.24    26136.47    465.06

19   9   1      894.76     1210.73    138.10

20   9   1     1474.08     1132.43    180.14

21   9   1      133.85      311.45    163.11

1  10   1      113.82       16.50     35.91

2  10   1     3667.64     5219.71     95.51

3  10   1    13774.66    11476.10    163.00

4  10   1      465.92      232.18     40.94

5  10   1     1077.72     1748.52     74.15

6  10   1    15649.12    11052.29    184.47

7  10   1    15237.03    16697.07    251.64

8  10   1      435.15      168.02     57.46

9  10   1      296.08      226.07     65.41

10  10   1      572.71      445.98     74.09

11  10   1       58.79      146.68     73.71

12  10   1     2463.04     2521.09    123.43

13  10   1       25.98      161.37     83.00

14  10   1       92.55      387.77     88.01

15  10   1     8043.13     8177.18    228.25

16  10   1     2041.98     1936.11    135.34

17  10   1       30.85      124.25    110.28

18  10   1      615.54      595.04    125.80

19  10   1     1509.70     1576.52    147.80

20  10   1      415.95      283.60    140.84

21  10   1      311.53      252.94    166.13

0  11   1      551.81     2088.78     92.59

1  11   1     1710.40     3176.57     76.32

2  11   1      817.84     2057.59     67.11

3  11   1     2694.19     2144.84     69.81

4  11   1        3.76       17.20     44.69

5  11   1     7719.94     7468.06    148.76

6  11   1   155112.13   150548.64   1710.63

7  11   1    34454.66    35943.36    464.80

8  11   1     1330.48      534.98     69.37

9  11   1    28479.31    28476.94    394.27

10  11   1        1.60      111.31     69.01

11  11   1       25.39        4.98     73.63

12  11   1    65944.26    60940.47    768.56

13  11   1     7012.59     6953.25    183.83

14  11   1       81.91      161.70     85.52

15  11   1       72.51      154.88     94.50

16  11   1     1702.40     1781.44    140.71

17  11   1     3958.31     3827.38    193.09

18  11   1     9422.12    12815.80    308.66

19  11   1     9368.90     8809.53    316.74

20  11   1      443.20      415.32    141.67

21  11   1      773.45      795.63    181.21

1  12   1     1350.79      478.75     45.59

2  12   1        1.24        0.00     37.31

3  12   1     1247.05     1481.31     61.68

4  12   1       23.18        0.00     41.63

5  12   1    16556.96    15602.36    214.55

6  12   1     2934.92     2787.15     88.62

7  12   1       67.37       39.01     59.86

8  12   1      362.73      470.61     70.23

9  12   1      592.04      544.70     78.27

10  12   1      259.47      415.83     78.31

11  12   1     2191.79     2595.74    141.70

12  12   1     3230.45     5345.96    166.54

13  12   1    19846.46    18045.95    306.49

14  12   1     1248.16      810.99     99.57

15  12   1      259.80      471.44    102.77

16  12   1      986.52     1010.38    140.03

17  12   1      977.44     1467.02    140.59

18  12   1       23.58      404.42    132.68

19  12   1       77.49      229.85    130.17

20  12   1       81.15      320.15    137.10

0  13   1    17839.47    21010.98    353.23

1  13   1     6631.44     8318.11    144.56

2  13   1     2896.35     3016.35     82.49

3  13   1        0.29       79.41     42.61

4  13   1       52.16       45.37     42.83

5  13   1    15917.92    14148.01    204.13

6  13   1   189265.81   175396.87   1905.72

7  13   1    15807.81    13802.27    232.51

8  13   1     4806.33     4868.49    141.87

9  13   1      670.98      820.01     84.78

10  13   1     4431.09     4869.15    152.73

11  13   1     9543.63     9500.71    209.40

12  13   1    81869.62    77950.01   1285.09

13  13   1     3853.76     4242.28    154.17

14  13   1       32.16      147.72     89.87

15  13   1      135.11      385.01     98.52

16  13   1      187.20       94.64    105.05

17  13   1        7.45       94.39    115.57

18  13   1    10023.27    10451.10    296.93

19  13   1       78.91      289.16    134.63

20  13   1      987.50      241.60    140.61

1  14   1     2519.22     1721.57     68.19

2  14   1      581.32      680.95     53.64

3  14   1    18442.18    20004.57    243.01

4  14   1     2046.35     2008.96     77.25

5  14   1      568.61      992.12     67.36

6  14   1    11368.10    10873.49    189.64

7  14   1    11932.92    10361.08    224.60

8  14   1      742.11      992.11     88.43

9  14   1        0.29      142.02     77.90

10  14   1        8.83        0.00     77.32

11  14   1      187.65      215.37     88.97

12  14   1       99.27      158.14     88.86

13  14   1     4598.68     4804.16    162.71

14  14   1       53.99      149.10     94.54

15  14   1     2204.89     2089.60    135.24

16  14   1     1119.41     1439.91    128.67

17  14   1      240.73      131.21    117.97

18  14   1       62.75      136.08    129.10

19  14   1      288.45      535.60    145.85

20  14   1      495.80      566.67    155.80

0  15   1     4188.64     3997.82    141.74

1  15   1     4599.14     4198.75    117.14

2  15   1      316.57      310.57     52.34

3  15   1     5909.02     7214.70    128.95

4  15   1      247.03      124.20     52.89

5  15   1     6303.83     6137.41    136.44

6  15   1   131489.58   122777.53   1423.10

7  15   1      157.82      181.74     72.38

8  15   1      346.41      265.99     74.05

9  15   1     1673.13     1986.77    113.86

10  15   1     1762.89     2076.99    121.01

11  15   1    25775.06    23541.44    445.52

12  15   1   100819.16   102183.38   1399.95

13  15   1      552.37      404.80     96.74

14  15   1       39.44      214.84     95.96

15  15   1     1452.76     1369.10    127.20

16  15   1     3909.51     3758.32    170.99

17  15   1      249.22      380.43    123.01

18  15   1    12765.58     8978.72    281.47

19  15   1    16382.68    15918.74    410.96

20  15   1     1817.80     2109.23    309.20

1  16   1       30.78      427.51     57.46

2  16   1       11.18        0.00     49.54

3  16   1      134.56      164.72     53.28

4  16   1     9366.85     9134.73    164.61

5  16   1     5224.07     4989.05    127.61

6  16   1    21955.94    18188.89    286.75

7  16   1      861.63      768.52     87.72

8  16   1      501.05      245.45     81.58

9  16   1       27.33       36.62     78.97

10  16   1       29.86      124.47     90.18

11  16   1     8387.86     7786.93    229.74

12  16   1    36459.96    36815.56    547.17

13  16   1     1385.27     1841.96    125.75

14  16   1     1705.90     1642.35    129.36

15  16   1      263.51       48.88    103.73

16  16   1     3780.72     4494.81    184.06

17  16   1      316.72      658.65    137.31

18  16   1       45.21      138.57    139.43

19  16   1      647.29      858.27    156.82

0  17   1   265966.91   264108.16   3862.63

1  17   1     5552.31     5811.13    273.70

2  17   1       98.33      259.51     60.14

3  17   1     5850.25     5334.62    132.96

4  17   1       22.29        0.02     71.42

5  17   1      446.27      522.62     82.52

6  17   1    93903.52    92684.67   1102.08

7  17   1      921.57      813.19     92.82

8  17   1      459.41      840.84     92.79

9  17   1     1796.66     2005.74    117.94

10  17   1     2282.08     2950.50    136.28

11  17   1      742.12      562.82    102.91

12  17   1    24520.49    25509.82    397.79

13  17   1      368.13      649.60    105.99

14  17   1      672.13      601.96    117.92

15  17   1     3783.93     3219.01    176.97

16  17   1      731.88     1579.04    140.33

17  17   1      536.56      821.62    131.12

18  17   1    15012.82    12908.94    326.56

19  17   1     6794.45     7324.80    398.10

1  18   1       27.58       27.29     59.12

2  18   1      386.67      676.36     69.55

3  18   1     8975.09     9850.53    184.82

4  18   1      137.45      295.22     70.59

5  18   1    10162.11     9276.16    213.94

6  18   1    85415.80    86144.46   1035.06

7  18   1     6040.01     6152.91    167.79

8  18   1        3.36       28.41     81.76

9  18   1      165.82      168.22     84.99

10  18   1      644.70      686.03     98.40

11  18   1       23.34      174.28     91.17

12  18   1     8698.31    11771.30    248.80

13  18   1      138.49      350.38    109.28

14  18   1      918.03      760.65    116.79

15  18   1     2311.04     1833.54    162.59

16  18   1       31.51      145.58    122.45

17  18   1     1598.83     1666.94    167.47

18  18   1       11.22      302.15    167.32

0  19   1   170542.55   154770.75   2319.73

1  19   1     1403.10     1044.85    179.13

2  19   1      366.42      176.89     75.57

3  19   1     2353.27     2132.08    105.05

4  19   1      731.52      545.54     82.97

5  19   1       21.11        0.00    109.50

6  19   1     4860.99     4739.01    162.30

7  19   1     5740.71     5773.70    178.20

8  19   1     3903.22     3449.31    152.36

9  19   1     3686.85     3036.43    147.77

10  19   1     8679.34     8393.22    219.61

11  19   1      191.68      392.68    108.68

12  19   1     8458.68     7985.14    218.04

13  19   1      975.70     1124.62    174.76

14  19   1      361.10      335.01    118.79

15  19   1     2062.27     2259.59    159.09

16  19   1       72.83      256.21    132.83

17  19   1    10562.98    10460.85    282.47

18  19   1    36916.57    38159.94    802.55

1  20   1     2139.94     1471.54     96.38

2  20   1       37.33       61.78     83.78

3  20   1     5527.29     5364.13    159.64

4  20   1      394.81      542.98     92.46

5  20   1     3214.85     4137.77    163.90

6  20   1     2787.80     2898.53    146.86

7  20   1      782.92      547.78    142.66

8  20   1     3261.32     2971.39    156.79

9  20   1      615.30      462.15    102.73

10  20   1      189.31      571.06    108.35

11  20   1      690.93      807.46    117.27

12  20   1      655.87      719.83    119.41

13  20   1     3368.26     3564.01    183.19

14  20   1      453.52      552.61    126.45

15  20   1     2190.05     2033.84    159.16

16  20   1      890.78     1329.32    154.81

17  20   1        0.17      288.39    142.22

0  21   1    67297.80    60720.61    989.30

1  21   1     2422.01     3046.22    233.59

2  21   1      189.10       19.63     84.03

3  21   1       22.70      144.47     86.06

4  21   1       22.93        0.00     94.84

5  21   1     3958.60     3401.14    156.16

6  21   1     8748.34     8525.98    271.38

7  21   1      830.65     1162.62    120.47

8  21   1      228.16      356.07    107.91

9  21   1     7005.08     5465.87    194.92

10  21   1     3570.27     3928.80    181.53

11  21   1      566.97      667.90    127.08

12  21   1    19668.27    16262.93    345.75

13  21   1     1641.43     1951.04    154.69

14  21   1      149.08      151.13    131.34

15  21   1       17.12      205.57    155.66

16  21   1     1292.99     2131.14    185.89

17  21   1     2300.44     2251.36    194.32

1  22   1      312.29       87.35     87.76

2  22   1     3889.19     4197.42    151.18

3  22   1     1268.12     1762.97    127.79

4  22   1     1325.35     1349.51    136.36

5  22   1      323.09      249.39    103.73

6  22   1    28156.87    27399.21    452.22

7  22   1     1432.86     1358.36    138.34

8  22   1        5.73      207.51    108.77

9  22   1       63.28       40.69    105.58

10  22   1      583.70      593.36    124.24

11  22   1       40.12      169.21    116.56

12  22   1       53.93      358.48    132.58

13  22   1     5387.45     5149.56    235.51

14  22   1       13.43       59.24    147.92

15  22   1       36.52      496.97    170.25

16  22   1      163.31      518.47    166.49

0  23   1    30055.97    25854.08    605.76

1  23   1     2205.38     1840.65    250.34

2  23   1     6380.69     6406.05    186.48

3  23   1      521.19      693.37    103.37

4  23   1      930.64      846.20    122.83

5  23   1     1503.82     1379.95    169.40

6  23   1    38692.73    35715.84    588.28

7  23   1      377.91      483.06    125.11

8  23   1        2.33      292.57    119.82

9  23   1     5501.60     5116.36    213.83

10  23   1     6683.59     6237.04    229.69

11  23   1      381.00      943.71    152.21

12  23   1     8008.83     7938.40    264.03

13  23   1       15.64      422.92    151.15

14  23   1      151.73      406.09    158.07

15  23   1       11.90       77.13    156.77

16  23   1      114.14      815.49    179.62

1  24   1     1388.69     1719.83    132.95

2  24   1     1224.32     1517.06    127.07

3  24   1     1202.30     1610.31    132.61

4  24   1      105.61       13.43    117.69

5  24   1     4563.67     4380.06    207.02

6  24   1     3285.57     3581.51    199.02

7  24   1      474.12      640.96    143.23

8  24   1      764.68      389.51    137.95

9  24   1      116.12      222.33    139.69

10  24   1     1123.34      936.05    166.99

11  24   1        0.77        0.00    149.23

12  24   1      636.38     1278.93    184.22

13  24   1      114.29      541.37    174.81

14  24   1      545.10      972.03    185.16

15  24   1      958.56     1170.15    203.24

0  25   1     7254.37     8444.80    356.07

1  25   1      113.01      115.74    160.26

2  25   1        2.80      120.83    108.82

3  25   1     4489.04     4806.35    196.69

4  25   1     2071.26     2306.14    205.96

5  25   1      734.07      995.33    153.39

6  25   1     9578.40     9887.67    288.71

7  25   1     2378.32     3031.34    198.87

8  25   1      270.75      657.33    150.78

9  25   1     3168.36     3801.66    221.29

10  25   1     6203.08     5375.42    253.66

11  25   1      526.30      807.98    174.19

12  25   1     5335.77     6569.63    278.29

13  25   1      233.88      323.54    173.76

14  25   1     1695.01     2271.38    219.94

1  26   1       90.78      523.71    128.80

2  26   1      209.87      301.57    118.52

3  26   1       60.32       93.21    127.11

4  26   1     4403.98     5298.28    224.68

5  26   1       58.83      385.16    155.84

6  26   1      775.23     1612.10    165.09

7  26   1     4058.36     4677.57    227.31

8  26   1        1.80      457.50    149.95

9  26   1        3.72        0.00    150.43

10  26   1      152.45      390.42    163.32

11  26   1      395.41      560.89    179.10

12  26   1      865.37     1216.15    195.06

13  26   1      168.59      524.71    185.18

14  26   1      680.46      677.36    190.11

0  27   1    17825.27    18735.71    571.82

1  27   1     1049.85      914.00    317.74

2  27   1      231.97      511.61    138.90

3  27   1     1868.25     2318.56    176.23

4  27   1       20.44      205.14    136.07

5  27   1      501.41      613.50    154.39

6  27   1      490.08      690.71    154.71

7  27   1        9.70      180.55    147.09

8  27   1     5389.34     4578.78    240.70

9  27   1      535.82      947.55    168.63

10  27   1     3328.35     3597.35    232.32

11  27   1     3061.52     3028.76    231.66

12  27   1      690.94     1113.84    196.08

13  27   1       54.51      360.77    190.65

1  28   1       54.14       71.64    133.67

2  28   1      759.69      908.31    187.00

3  28   1        9.59      161.14    148.78

4  28   1      933.44     1517.77    169.95

5  28   1     1463.47     1887.78    183.44

6  28   1     1398.76     1177.13    170.07

7  28   1     1447.95     1741.53    188.64

8  28   1      458.99      674.83    168.29

9  28   1      231.86      625.87    169.36

10  28   1       77.11      546.92    178.71

11  28   1      197.03      332.48    184.05

12  28   1      296.04      531.21    197.47

0  29   1    11946.87    11818.02    455.19

1  29   1      119.87      124.62    193.23

2  29   1     1769.01     1580.62    203.35

3  29   1      561.93      650.96    184.42

4  29   1      339.29      844.61    184.36

5  29   1      241.15      539.68    159.29

6  29   1       77.11      232.95    157.91

7  29   1      171.13      321.39    165.55

8  29   1      662.06      490.34    169.71

9  29   1     2194.54     2281.37    210.27

10  29   1      154.55      215.95    186.28

11  29   1     2235.06     2803.45    250.97

1  30   1     2731.84     2336.62    191.06

2  30   1      434.13      513.26    192.09

3  30   1      856.15      971.05    195.71

4  30   1     3524.06     4250.11    273.40

5  30   1      344.44      423.89    182.07

6  30   1     2820.00     3255.40    224.68

7  30   1       47.26      450.92    175.19

8  30   1       53.27      310.66    277.55

9  30   1       29.14      292.16    192.03

0  31   1     3419.30     4864.27    468.62

1  31   1     4998.07     5225.09    288.72

2  31   1      353.30      148.78    179.72

3  31   1     3031.67     3583.80    265.53

4  31   1     4088.33     3790.11    269.57

5  31   1      103.54      292.67    180.12

6  31   1       96.38      154.73    181.34

7  31   1     1731.38     1776.44    223.58

8  31   1       26.90      264.65    194.67

1  32   1      961.86      843.20    210.38

2  32   1        1.20        8.46    187.41

3  32   1      154.22      445.70    216.36

4  32   1     2690.55     2524.18    276.88

5  32   1      801.70     1626.16    284.89

6  32   1     6512.13     7912.24    352.67

0  33   1        5.19        0.00    505.98

1  33   1     1348.49     1077.39    290.72

2  33   1     1485.27     1180.07    248.36

3  33   1     3271.88     4087.43    429.83

4   0   2      216.81      497.80     68.20

5   0   2     1134.11     1438.79     78.81

6   0   2      199.07      107.27     45.41

7   0   2     2103.91     2253.75     94.07

8   0   2     6151.41     5865.79    165.34

9   0   2   105481.08   103937.73   1447.76

10   0   2     5376.68     6937.43    165.26

11   0   2     5904.68     5103.34    178.97

12   0   2     1160.11     1610.90    123.55

13   0   2     2438.68     2466.19    148.84

14   0   2       23.29      204.26    109.54

15   0   2      656.09      449.13    153.34

16   0   2    15069.03    14146.30    529.49

17   0   2       84.50      175.01    152.15

18   0   2     3206.00     3338.80    276.60

19   0   2     1439.55     1507.15    230.76

20   0   2     8855.35    10948.32    459.19

21   0   2     3702.23     2922.64    305.15

22   0   2        3.84       54.54    230.91

4   1   2    18352.98    18898.32    292.37

5   1   2    66941.93    65466.93    783.36

6   1   2     2864.05     1164.97     54.67

7   1   2      722.62      380.43     38.44

8   1   2      283.05      432.89     39.78

9   1   2      790.55      557.03     46.84

10   1   2      478.85      713.57     49.83

11   1   2     2877.12     2715.84     91.56

12   1   2      880.16     1190.28     80.02

13   1   2    30060.46    27463.10    403.66

14   1   2      546.72     1582.16    117.10

15   1   2      587.58      910.15    138.45

16   1   2     8782.60     8183.73    267.58

17   1   2       20.99      190.76    109.71

18   1   2        0.06      150.00    118.83

19   1   2       44.65        0.00    127.49

20   1   2     2743.15     2745.71    202.92

21   1   2     2427.96     2243.19    194.50

22   1   2     2266.68     2390.78    218.73

4   2   2       98.81      421.11     44.24

5   2   2      159.17      911.75     44.22

6   2   2      184.49      687.11     42.97

7   2   2      949.73     1788.54     66.43

8   2   2     1661.58     3567.18     84.92

9   2   2     2830.89     3235.19     86.02

10   2   2     2324.51     2866.77     90.44

11   2   2     2475.51     2642.41     92.34

12   2   2      216.89      237.66     64.34

13   2   2      221.89      460.71     83.77

14   2   2        2.09      228.93     80.48

15   2   2      689.17      800.80    101.40

16   2   2      612.26      717.70    118.51

17   2   2      451.35      471.67    116.71

18   2   2      573.92      371.13    125.09

19   2   2     1182.75     1428.42    207.68

20   2   2      885.91      829.49    154.40

21   2   2        6.42      188.95    160.44

22   2   2        5.39       78.88    164.38

3   3   2    91492.76    83668.64   1327.97

4   3   2     1776.40     2151.51     68.73

5   3   2     6780.53     3622.10     80.78

6   3   2     1041.98      775.37     44.14

7   3   2       95.99      183.94     37.49

8   3   2       16.32      115.02     36.89

9   3   2       71.60       51.24     38.79

10   3   2      550.61      991.02     60.02

11   3   2       69.33      248.99     55.52

12   3   2     6034.53     6072.85    146.59

13   3   2    15303.98    15242.90    281.41

14   3   2     3761.32     5302.38    167.86

15   3   2     7966.19     7075.77    194.34

16   3   2     2704.47     2727.16    152.55

17   3   2      110.65      438.51    118.91

18   3   2        2.86      102.98    119.09

19   3   2      206.62      343.33    141.44

20   3   2       90.18      328.38    146.52

21   3   2      308.50      500.45    196.22

22   3   2     9700.57     7888.17    306.27

2   4   2      337.83      151.70     44.57

3   4   2    22193.53    21706.90    353.73

4   4   2      990.44     1287.66     55.89

5   4   2      115.43       51.62     31.56

6   4   2      268.75      206.79     46.41

7   4   2      686.95      331.18     40.70

8   4   2      141.72        0.00     36.89

9   4   2    61928.77    64283.78    732.26

10   4   2     8633.68     9723.81    166.38

11   4   2       68.30      121.13     54.14

12   4   2     2449.57     3277.01    119.00

13   4   2     2075.56     1915.84    114.33

14   4   2       18.14      101.46     81.16

15   4   2     1057.02     1370.01    112.36

16   4   2    13802.87    13201.22    296.76

17   4   2     1425.14     1611.65    171.81

18   4   2       69.60      115.70    119.22

19   4   2     1842.85     2376.03    184.37

20   4   2     3157.05     4548.30    239.65

21   4   2      126.14      358.81    162.48

22   4   2     1005.53     1066.32    188.13

1   5   2      690.58      676.84     56.21

2   5   2     2882.29     1912.18     87.45

3   5   2    22046.93    15787.92    258.01

4   5   2     5828.02     4463.55     95.60

5   5   2     3155.83     3565.38     83.75

6   5   2     2559.81     4527.95     98.76

7   5   2       59.71       30.71     35.34

8   5   2       52.79       13.78     38.26

9   5   2       12.40       44.18     43.00

10   5   2      460.96      669.74     60.84

11   5   2     2336.15     2330.31     99.62

12   5   2      112.41        5.04     66.84

13   5   2    13717.01    13582.91    268.32

14   5   2     3742.99     4731.48    175.69

15   5   2      652.52      349.57     92.47

16   5   2     6102.09     5486.95    185.57

17   5   2       64.57      225.28    111.24

18   5   2       97.88      316.23    124.54

19   5   2       68.04      162.58    130.63

20   5   2     1900.79     1897.13    197.22

21   5   2     2401.97     1975.48    197.86

22   5   2      660.64     1665.51    569.23

0   6   2     7366.68     4811.63    144.26

1   6   2    13458.93    12434.99    200.96

2   6   2     6267.28     7234.42    149.81

3   6   2     1174.07     1086.19     79.11

4   6   2      921.17     1895.16     69.29

5   6   2      284.27      965.78     53.49

6   6   2     5772.63     9420.18    153.24

7   6   2     1924.34     3244.63     85.89

8   6   2     3893.72     3669.65     93.57

9   6   2     1230.97     1320.40     75.67

10   6   2     1011.32     1257.20     71.46

11   6   2     5503.26     6085.64    149.62

12   6   2     7097.88     6814.99    162.70

13   6   2      892.84     1146.20     95.43

14   6   2      192.51      334.56     92.89

15   6   2        2.11      212.94     88.38

16   6   2       24.32      196.95     93.82

17   6   2     1409.83     1964.62    170.06

18   6   2      453.48      322.03    115.63

19   6   2     1507.29     1922.56    231.08

20   6   2     2578.12     1694.77    177.83

21   6   2     2141.43     1590.33    189.04

1   7   2     3865.75     4044.20     91.49

2   7   2     1521.57     1651.45     65.93

4   7   2       44.68       20.39     38.85

5   7   2     3175.45     2690.73     79.85

6   7   2    10911.92    12038.37    184.23

7   7   2      141.52       68.08     44.74

8   7   2      959.70      529.76     50.42

9   7   2        0.88       16.14     46.63

10   7   2     2374.48     2896.23    107.96

11   7   2     1204.53     1131.33     87.39

12   7   2    11169.54    11670.99    217.13

13   7   2    15829.44    15917.20    309.35

14   7   2      414.40     1486.24    115.35

15   7   2    15671.07    13773.77    298.31

16   7   2      301.05      620.91    103.12

17   7   2     1468.46     1748.97    134.00

18   7   2        9.91      220.36    114.70

19   7   2      867.84     1174.14    160.42

20   7   2       17.61      394.18    151.38

21   7   2      104.45      346.05    158.19

0   8   2   138781.75   136607.56   2150.78

1   8   2    71184.12    71811.12    820.09

2   8   2     1676.87     3194.48     78.19

3   8   2    22964.83    27383.87    359.63

4   8   2     3007.77     2478.13     76.83

5   8   2     3179.93     2578.35     82.22

6   8   2     2494.94     2869.95     88.14

7   8   2     5911.05     6528.68    134.14

8   8   2      399.24      445.05     49.17

9   8   2      853.42      342.97     62.08

10   8   2    34046.02    36912.81    482.00

11   8   2     1303.24     1381.95     92.22

12   8   2     2392.96     2727.79    121.29

13   8   2       78.59       30.68     80.78

14   8   2     1244.18     1264.61    104.31

15   8   2     8764.22     7484.62    208.04

16   8   2      330.99      354.61    112.25

17   8   2     2302.82     2038.20    144.21

18   8   2     2989.78     4599.53    192.54

19   8   2     6062.21     6232.13    234.24

20   8   2      653.41     1400.93    173.20

21   8   2      123.27      451.69    157.84

1   9   2      881.45      627.19     43.02

2   9   2      414.02      157.58     37.73

3   9   2      331.19      258.57     40.09

4   9   2     1639.87     1178.83     52.20

5   9   2       23.02        0.00     38.13

6   9   2      245.40      144.83     47.73

7   9   2     5956.50     6439.35    136.89

8   9   2      512.32      942.06     71.85

9   9   2       30.86       49.32     63.57

10   9   2      755.74      931.62     82.05

11   9   2      726.20      757.30     85.43

12   9   2     8925.78     9820.82    207.83

13   9   2    20544.62    18329.12    315.17

14   9   2     2070.53     2854.62    131.92

15   9   2     6511.95     5361.04    180.78

16   9   2     1495.10     1866.99    132.64

17   9   2      495.66      462.19    114.11

18   9   2       79.86      248.48    111.48

19   9   2      177.23      361.58    141.50

20   9   2        0.04      112.64    146.20

21   9   2     1126.65     1954.48    203.21

0  10   2     7626.71     4436.27    176.53

1  10   2     2239.96     2582.74     78.06

2  10   2     6555.97     3660.10     89.95

3  10   2    21003.40    20519.19    251.99

4  10   2     3170.88     4044.55     86.25

5  10   2     4918.93     6666.39    113.60

6  10   2      651.04      704.16     55.44

7  10   2      105.55      160.96     53.18

8  10   2     3799.04     5697.44    138.71

9  10   2       22.13      317.32     69.38

10  10   2      786.90      706.41     81.41

11  10   2     7175.16     6965.55    170.58

12  10   2     7658.11     7430.53    183.77

13  10   2     2894.43     3794.19    142.41

14  10   2     2087.37     2084.39    127.21

15  10   2     4176.32     4170.22    163.15

16  10   2      350.12      584.19    107.32

17  10   2     3352.08     3272.64    180.90

18  10   2     5238.16     5162.76    206.89

19  10   2     6414.94     6934.48    235.99

20  10   2     1128.91     2323.38    187.64

21  10   2     5981.75     5592.90    281.21

1  11   2       87.96        0.00     40.00

2  11   2      196.62       91.17     41.44

3  11   2    14106.65    10520.84    161.86

4  11   2     5401.19     4847.50    106.33

5  11   2     2732.53     4141.57     96.48

6  11   2    43125.03    46511.71    548.19

7  11   2     2790.81     2764.22    107.65

8  11   2       61.77       71.52     64.21

9  11   2      152.61       17.66     65.18

10  11   2      422.05      320.54     73.16

11  11   2       74.57       97.63     75.74

12  11   2    11832.06    12547.04    240.60

13  11   2     3040.77     3381.61    140.05

14  11   2       72.70      588.47     95.44

15  11   2      307.51      383.31     95.67

16  11   2     3652.04     3919.82    175.75

17  11   2      165.04      109.39    107.32

18  11   2       86.79      216.57    122.73

19  11   2      102.74      306.65    124.89

20  11   2      148.37      316.21    150.28

21  11   2     1615.25     1287.73    203.56

0  12   2    45528.58    38142.82    829.54

1  12   2     1103.59      954.35     56.55

2  12   2     1923.49     2519.91     76.82

3  12   2     6866.25     7688.23    126.50

4  12   2    10548.05    10148.65    151.06

5  12   2     6435.22     5785.68    117.73

6  12   2    48723.27    45997.49    524.75

7  12   2     8824.54     8401.48    169.73

8  12   2    11032.88    10387.86    196.99

9  12   2     8285.80     9663.26    194.68

10  12   2     2973.05     3282.01    127.43

11  12   2     3697.39     5146.38    155.13

12  12   2    29804.21    30315.80    524.46

13  12   2     5873.20     6199.96    173.05

14  12   2     3206.32     3783.04    168.85

15  12   2     2563.60     2844.77    145.20

16  12   2     7814.64     8472.13    275.58

17  12   2     2246.52     2281.07    157.96

18  12   2      964.97      317.40    128.19

19  12   2       76.54      194.39    166.55

20  12   2        6.22      320.20    140.84

1  13   2     2021.91     2116.24     72.17

2  13   2     1368.13     1169.23     62.29

3  13   2     1295.57      207.32     42.11

4  13   2      961.72     1755.17     77.48

5  13   2     4832.79     6689.90    124.31

6  13   2      919.64      738.44     65.58

7  13   2     1172.12     1267.67     87.60

8  13   2      124.42      286.58    103.82

9  13   2       10.32       46.67     71.37

10  13   2      632.32      588.72     88.02

11  13   2       30.78       32.30     80.88

12  13   2     5971.53     6208.81    174.25

13  13   2     3940.15     3315.73    143.04

14  13   2     1307.51     1451.89    115.88

15  13   2     2389.11     2849.32    147.78

16  13   2      382.80      687.23    119.43

17  13   2        5.52      107.25    115.58

18  13   2      136.68      254.39    119.81

19  13   2       48.34        0.00    130.36

20  13   2       20.90       93.11    142.14

0  14   2    82893.70    75598.42   1083.66

1  14   2    13088.37    11832.24    167.72

2  14   2    13309.22    12716.81    187.25

3  14   2    13481.20    10022.14    151.47

4  14   2    20749.27    20776.10    262.32

5  14   2    13113.74    14064.22    221.82

6  14   2    58887.64    60800.98    711.24

7  14   2    20425.60    19859.53    318.91

8  14   2    14740.09    13379.68    236.90

9  14   2    21643.29    17723.65    289.29

10  14   2     4481.16     4401.53    153.10

11  14   2      470.37      478.62     96.59

12  14   2     8905.97     9851.13    277.32

13  14   2     7486.45     6834.97    186.91

14  14   2     3640.87     4558.13    164.95

15  14   2     7812.39     8984.29    223.25

16  14   2    14527.33    15307.66    302.22

17  14   2     1607.14     2382.53    179.22

18  14   2     1075.05      406.95    125.89

19  14   2      102.35      578.31    147.28

20  14   2      736.67      427.68    152.95

1  15   2      256.16      188.73     49.30

2  15   2      975.30     1178.83     64.20

3  15   2       42.11     1476.41     69.22

4  15   2     3062.46     2969.72     95.01

5  15   2     4681.73     5070.12    164.55

6  15   2    77032.48    72085.30    869.31

7  15   2     6953.90     6400.54    179.04

8  15   2     2033.96     1907.97    114.15

9  15   2      242.59      130.84     84.54

10  15   2       12.46       40.82     81.53

11  15   2      782.42     1060.83    104.27

12  15   2     4633.30     6789.06    199.44

13  15   2     4331.82     4234.54    167.99

14  15   2      316.79      427.08    101.63

15  15   2       50.50      674.26    113.30

16  15   2     6306.20     6655.28    206.04

17  15   2       43.55       44.36    134.91

18  15   2       36.97      152.93    126.73

19  15   2      752.86     1070.46    158.68

0  16   2    54497.80    52873.88    789.98

1  16   2    14412.28    14341.67    205.99

2  16   2    35230.92    36188.95    403.60

3  16   2    28233.78    28966.70    349.26

4  16   2    21416.07    18688.16    249.84

5  16   2    15232.85    13185.56    207.60

6  16   2     3256.19     4039.93    136.00

7  16   2     1079.91     2070.20    108.81

8  16   2     1758.51     1793.59    108.36

9  16   2      271.37      810.89     99.58

10  16   2       44.41      218.91     86.83

11  16   2    18988.64    17633.56    302.92

12  16   2     8268.12     7587.47    197.39

13  16   2     4364.22     4694.94    169.22

14  16   2     7395.85     7997.93    234.61

15  16   2     9929.73     8919.40    241.02

16  16   2      738.40     1078.97    129.41

17  16   2     3990.68     5031.61    226.47

18  16   2     5877.01     7077.18    260.07

19  16   2     6598.50     6720.81    270.69

1  17   2      417.00      582.53     72.61

2  17   2    10117.26    10037.91    179.76

3  17   2     2223.73     3206.20    116.21

4  17   2      296.00      375.05     71.55

5  17   2     3584.34     4270.57    132.15

6  17   2      762.80      392.46     84.20

7  17   2     2616.72     3077.12    137.56

8  17   2       43.54       37.98     87.62

9  17   2       65.79      249.64     91.88

10  17   2        1.24       57.00     91.77

11  17   2     3973.78     4264.99    165.72

12  17   2     1189.72     1806.89    132.13

13  17   2     1516.73     1603.50    154.66

14  17   2      289.40      665.77    123.48

15  17   2      477.24     1200.74    135.75

16  17   2     1209.11     1512.90    146.48

17  17   2     1029.31     1611.58    166.09

18  17   2      398.98      335.19    169.01

19  17   2       45.66      317.84    172.11

0  18   2    60567.29    51777.82    886.47

1  18   2    26810.65    22564.03    308.20

2  18   2    10606.17     9002.36    184.63

3  18   2    23958.32    23396.18    331.20

4  18   2     9489.19     9356.07    196.09

5  18   2     9996.39    10033.36    215.17

6  18   2     5947.22     5578.45    184.34

7  18   2     5699.88     5095.43    179.47

8  18   2     7799.57     8104.30    301.97

9  18   2    14074.27    14267.38    278.39

10  18   2    40100.84    36507.79    538.74

11  18   2     6690.46     5892.63    187.30

12  18   2     9288.20     7786.38    215.06

13  18   2     4373.00     5341.03    192.60

14  18   2     6281.24     6113.06    204.92

15  18   2    11902.03    10746.72    267.95

16  18   2      920.27      931.33    137.13

17  18   2      162.11      499.71    138.12

18  18   2    11251.79    15597.11    416.72

1  19   2     1528.88     1186.49     88.19

2  19   2     5226.55     4683.87    143.08

3  19   2     4691.10     4396.22    147.31

4  19   2      826.28      824.23     97.32

5  19   2     7288.14     7546.42    204.98

6  19   2     6380.51     7558.02    207.84

7  19   2      562.05      800.70    140.49

8  19   2      642.42      248.42    115.95

9  19   2       46.28      300.77    117.69

10  19   2      222.32      341.30    110.75

11  19   2       97.99      255.12    109.11

12  19   2     1095.33     1941.25    148.77

13  19   2     2560.04     2717.73    170.95

14  19   2     7398.10     7906.13    244.72

15  19   2     3456.86     3118.83    188.32

16  19   2      152.20      367.10    139.28

17  19   2      157.05      196.74    151.77

18  19   2        0.16      477.84    178.25

0  20   2    16411.47    17220.20    375.07

1  20   2     8776.30     8362.13    185.22

2  20   2     8593.08     8505.42    187.01

3  20   2     6915.56     7168.73    182.55

4  20   2     3871.93     4070.95    147.35

5  20   2     3361.14     3464.09    166.99

6  20   2    24030.02    21802.53    403.31

7  20   2    18039.48    16395.04    319.40

8  20   2    38214.63    31488.87    505.82

9  20   2    30322.42    30844.68    556.50

10  20   2    19188.61    17523.27    345.03

11  20   2     6538.76     7230.96    264.19

12  20   2    14725.00    14042.29    427.27

13  20   2     3713.02     4455.70    205.14

14  20   2     3094.87     2944.36    183.07

15  20   2     3103.55     3443.87    201.33

16  20   2     8680.51     7397.08    281.10

17  20   2     6873.75     5795.50    245.43

1  21   2      886.95      902.78     96.41

2  21   2     3009.71     2718.50    130.20

3  21   2     3029.50     1935.60    119.29

4  21   2      143.37      208.74     87.67

5  21   2        8.78      114.82    120.17

6  21   2     3428.67     4159.84    168.54

7  21   2      459.05      379.01    108.18

8  21   2      250.37       88.18    105.35

9  21   2        0.39      193.78    106.69

10  21   2        1.87      241.88    112.59

11  21   2      468.89      507.36    123.77

12  21   2      599.60     1252.54    149.56

13  21   2       17.24      443.16    129.33

14  21   2      274.35      390.33    134.93

15  21   2      166.19      678.13    150.56

16  21   2      393.73      478.83    158.52

17  21   2     1263.64     1158.45    180.73

0  22   2     5906.37     5342.15    384.99

1  22   2     8551.29     6811.55    195.56

2  22   2    17739.89    15225.67    273.52

3  22   2    18398.17    18221.09    305.34

4  22   2    12334.23    11715.10    246.57

5  22   2     8987.37     8314.06    313.43

6  22   2    37564.02    35907.23    558.31

7  22   2    13662.75    11399.15    265.54

8  22   2    21513.90    17697.90    345.51

9  22   2    17169.80    14612.40    312.27

10  22   2       67.49      323.01    118.40

11  22   2     9751.87     9181.43    255.54

12  22   2    21603.58    22495.39    426.76

13  22   2     7023.16     6609.51    234.75

14  22   2     4190.08     4230.31    213.02

15  22   2     3936.64     5052.84    228.65

16  22   2     9776.37     9241.47    304.09

1  23   2     1144.32     1765.49    116.67

2  23   2       94.64      260.21     91.18

3  23   2       66.88      427.85     95.38

4  23   2     1755.81     1861.53    135.42

5  23   2     2864.68     2507.06    167.14

6  23   2     2435.03     3524.47    170.69

7  23   2       24.52        0.00    104.92

8  23   2      547.81      433.91    111.44

9  23   2       29.92      329.47    134.40

10  23   2     1244.46     1290.50    143.63

11  23   2      529.18      858.04    135.84

12  23   2     1667.72     1852.95    159.82

13  23   2     4538.04     4069.28    294.48

14  23   2     4485.89     3962.89    228.94

15  23   2     3021.18     3970.13    233.68

16  23   2       14.05      395.84    176.29

0  24   2    41738.68    48320.93    904.95

1  24   2    33347.66    30704.58    470.13

2  24   2     7629.63     7108.56    361.46

3  24   2    28778.19    25996.68    397.83

4  24   2    18271.14    14805.83    310.13

5  24   2    15571.15    12210.37    280.22

6  24   2    24260.90    22841.32    408.75

7  24   2     7448.00     7355.85    221.24

8  24   2     1927.64     2440.89    159.49

9  24   2     7858.24     8307.57    245.42

10  24   2    18161.89    16769.68    353.80

11  24   2     1468.25     1686.47    168.30

12  24   2     7271.21     8188.63    288.56

13  24   2     4792.15     4510.46    247.87

14  24   2     6343.86     5932.01    276.47

15  24   2    12617.91    13520.91    419.01

1  25   2     1704.94     2393.10    156.78

2  25   2      445.63      615.67    117.11

3  25   2     5362.47     5179.73    192.61

4  25   2      292.80      317.61    124.78

5  25   2     1153.57     1249.65    145.27

6  25   2    14337.33    14676.56    331.47

7  25   2     1117.42     1682.50    153.13

8  25   2       27.89       32.54    121.55

9  25   2       59.98      359.85    134.22

10  25   2      186.79      407.10    141.68

11  25   2      591.00      863.63    165.60

12  25   2      218.07      722.73    170.63

13  25   2      378.04      374.00    170.26

14  25   2       60.27      487.01    175.12

0  26   2    40963.37    41945.89   1147.21

1  26   2     4581.08     3840.30    426.85

2  26   2    14138.57    12350.50    296.92

3  26   2     5282.33     6451.72    338.66

4  26   2     4994.72     5211.44    228.69

5  26   2     4719.60     4588.42    220.13

6  26   2     1722.40     2259.25    183.49

7  26   2     1265.31     1395.57    170.75

8  26   2     5285.08     5865.49    265.57

9  26   2     8750.43    10122.55    336.56

10  26   2    11801.25     9776.43    339.92

11  26   2    13615.12    10247.70    351.47

12  26   2     7045.41     6837.05    308.25

13  26   2     3812.47     3461.68    263.84

1  27   2       23.30       62.06    132.25

2  27   2      328.16      685.81    132.78

3  27   2      298.90      298.26    150.00

4  27   2       82.73      562.31    190.59

5  27   2       10.10      136.64    138.51

6  27   2     4583.24     5316.47    259.03

7  27   2     1942.00     2950.39    217.79

8  27   2     1777.66     2176.47    229.57

9  27   2        1.99      542.43    176.52

10  27   2       69.14      178.70    179.58

11  27   2       21.02      129.76    183.08

12  27   2        1.54      363.94    186.68

13  27   2     1397.97     1289.97    215.38

0  28   2    23608.93    24530.06    688.22

1  28   2     4103.53     4689.08    315.75

2  28   2     7797.90     6672.15    291.36

3  28   2     1491.16     2116.88    196.30

4  28   2     3075.40     3136.81    251.80

5  28   2     2561.82     2902.83    216.75

6  28   2     4800.84     5421.13    263.53

7  28   2     9564.69     7905.70    304.92

8  28   2    12413.22    11250.86    359.16

9  28   2    26749.28    30367.11    642.50

10  28   2     5147.37     5121.15    287.20

11  28   2     5340.73     4090.63    278.02

12  28   2     7037.55     6924.10    316.71

1  29   2     1831.10     1826.33    172.32

2  29   2      204.71      483.52    196.87

3  29   2     7217.29     6801.24    329.53

4  29   2        6.02      244.07    178.82

5  29   2      318.73     1058.69    312.57

6  29   2    17391.70    18706.76    462.43

7  29   2     1426.89     1584.55    276.85

8  29   2      918.85      692.95    187.57

9  29   2       34.00      274.23    186.12

10  29   2       98.02      108.66    183.76

11  29   2      102.36      537.83    484.90

0  30   2     8621.11     9290.96    731.98

1  30   2    13364.52    11272.40    404.23

2  30   2      326.43      162.68    203.90

3  30   2    10127.78    10878.47    411.26

4  30   2     6183.22     6054.78    446.89

5  30   2     7319.96     6512.62    400.43

6  30   2    19943.34    21446.24    510.11

7  30   2     9908.08     7441.33    310.22

8  30   2    17774.06    13266.71    400.49

9  30   2    13738.32    14381.03    425.29

1  31   2       24.01      463.45    246.48

2  31   2     1996.30     2520.24    302.12

3  31   2     3069.78     4257.98    556.87

4  31   2      280.50      584.90    246.88

5  31   2      738.55     1026.66    260.23

6  31   2      296.65      375.45    185.16

7  31   2       22.12       43.60    187.41

8  31   2      486.30      502.17    197.47

0  32   2      501.13     1231.83    523.90

1  32   2     1150.85      843.52    279.95

2  32   2     2237.02     2423.08    307.34

3  32   2    12464.85    13912.97    534.82

4  32   2     7056.72     5935.88    386.66

5  32   2     7072.41     5889.55    405.73

6  32   2    13016.87    13177.16    479.98

1  33   2      360.86      317.74    292.13

2  33   2      362.62      670.26    310.38

3  33   2      275.54     1016.15    283.00

2   0   3     5742.32     6640.97    358.40

3   0   3    38900.29    44938.86   1100.28

4   0   3     2536.07     2364.51     81.11

5   0   3    43690.38    48655.89    689.99

6   0   3    18164.17    21687.06    336.73

7   0   3     3573.71     2669.63    103.84

8   0   3      102.07       61.13     48.20

9   0   3      617.92      524.29     65.11

10   0   3      414.82      738.49     81.68

11   0   3     2438.19     3431.26    143.68

12   0   3     1139.32     1711.05    127.87

13   0   3      118.81      321.35    110.76

14   0   3     1782.76      550.32    155.79

15   0   3     6705.21     6300.22    299.73

16   0   3      831.10      908.38    175.94

17   0   3      187.72      316.53    156.20

18   0   3      699.60      534.09    180.10

19   0   3       84.10       60.46    188.67

20   0   3     2009.28     1755.22    250.70

21   0   3     6004.48     5665.30    378.02

22   0   3        2.14      275.78    243.47

2   1   3     1229.53     2971.36    132.78

3   1   3     1480.44     2205.82     83.15

4   1   3      302.24      119.69     28.10

5   1   3       84.89      114.13     27.07

6   1   3     4738.56     5224.88     85.17

7   1   3     6803.89     4566.60     83.30

8   1   3     4035.88     4021.04     83.42

9   1   3    73301.88    78320.41    784.37

10   1   3      103.73      279.14     49.32

11   1   3     3864.73     5618.23    123.77

12   1   3      280.98      353.13     66.10

13   1   3       85.38      168.20     70.67

14   1   3       47.16      103.71     76.36

15   1   3       19.42       87.12     88.35

16   1   3      643.90      898.70    177.30

17   1   3     1309.65     1495.04    143.80

18   1   3      526.95      327.33    124.03

19   1   3      173.21      196.84    127.78

20   1   3     1910.90     1871.89    182.32

21   1   3     1382.73     1400.60    180.91

22   1   3        0.66        0.00    180.29

1   2   3     2396.74     1697.97    146.79

2   2   3       69.80       26.53     37.09

3   2   3      195.01       66.26     39.26

4   2   3        5.24      179.89     30.95

5   2   3    18653.69    21744.41    253.73

6   2   3     3713.36     3623.06     74.88

7   2   3      516.33      693.25     42.37

8   2   3       58.67      204.73     35.44

9   2   3     1625.76     1810.71     65.81

10   2   3        2.77       39.08     42.86

11   2   3     2751.43     2378.71     90.88

12   2   3     3113.49     3239.05    119.80

13   2   3       26.11      180.99     69.67

14   2   3        9.21      342.03     85.38

15   2   3     5666.52     5361.71    182.83

16   2   3       85.25      363.48    100.69

17   2   3      791.61      881.77    129.76

18   2   3      529.38      586.06    131.58

19   2   3       18.71       36.25    122.48

20   2   3      303.64      687.46    151.80

21   2   3     1594.51     1560.51    187.27

22   2   3      337.99      424.34    168.85

1   3   3    13682.11    13489.46    218.78

2   3   3      380.78      344.82     44.49

3   3   3     1422.46      810.48     64.23

4   3   3     2192.49     1230.80     47.93

5   3   3      975.95     1383.31     51.56

6   3   3      140.33      610.29     40.38

7   3   3     3202.71     5273.21    100.24

8   3   3     3156.02     3511.82     82.59

9   3   3    39332.69    41341.84    470.16

10   3   3     1644.19     2365.00    106.65

11   3   3     3274.82     2725.45     98.51

12   3   3     4197.32     4099.97    135.98

13   3   3      239.65      143.63     78.12

14   3   3      643.43      523.71     90.79

15   3   3       65.58      219.18     89.07

16   3   3     1038.60     1470.87    124.14

17   3   3      242.28      192.48    111.96

18   3   3      691.88      660.37    133.42

19   3   3        2.85      181.96    129.75

20   3   3       60.47      514.99    147.52

21   3   3      738.08      907.72    181.39

1   4   3     3508.32     5284.62    104.18

2   4   3     5994.70     8500.33    141.53

3   4   3    77915.33    96349.95   1186.26

4   4   3     6153.03     7010.49    145.78

5   4   3     1973.38      248.66     35.60

6   4   3    28141.83    33769.48    396.00

7   4   3     6856.76     8138.75    128.44

8   4   3      169.07      179.55     39.72

9   4   3     1370.76     1264.29     59.62

10   4   3       18.65       79.34     49.28

11   4   3      886.73     1066.18     74.08

12   4   3    13234.41    10614.26    190.13

13   4   3      873.01     1337.75    107.90

14   4   3      774.53      286.43     85.93

15   4   3     4432.33     5167.30    173.31

16   4   3       27.09      228.67     98.99

17   4   3      279.72      472.34    110.30

18   4   3      275.76      310.09    123.01

19   4   3      149.83      153.09    131.66

20   4   3      594.72      831.66    160.22

21   4   3     6981.23     6090.64    274.41

1   5   3     4395.82     5859.06    107.92

2   5   3    25900.03    19946.87    264.19

3   5   3    97322.97   103171.93   1268.85

4   5   3     4049.29     4977.59     95.83

5   5   3        4.39       43.81     29.68

6   5   3    18613.91    20385.63    259.43

7   5   3     6326.44     7935.45    138.88

8   5   3    12091.03    13693.85    207.67

9   5   3     4115.22     3090.45     94.53

10   5   3     2887.81     2955.73     98.33

11   5   3       78.42      214.27     60.05

12   5   3        1.50      119.34     68.62

13   5   3      356.82      490.84     82.67

14   5   3     2008.67     2324.41    138.11

15   5   3    10368.18    10704.23    243.00

16   5   3      580.98      753.48    105.73

17   5   3     1165.16     1088.21    126.45

18   5   3       65.47      406.50    120.20

19   5   3      457.66      605.45    145.53

20   5   3     2917.85     2962.50    213.65

21   5   3    12917.12    12316.80    365.02

1   6   3      474.96      568.70     43.95

2   6   3        0.04       55.28     33.59

3   6   3     2902.95     2094.53     65.99

4   6   3       33.42       64.09     32.63

5   6   3     1780.49     1780.74     59.10

6   6   3    59233.30    61199.30    661.91

7   6   3     4414.98     4044.15     96.50

8   6   3      438.75      831.45     65.34

9   6   3       17.02        0.00     45.95

10   6   3      260.80      303.22     57.50

11   6   3     2923.29     3119.74    115.38

12   6   3    21546.10    20584.06    314.02

13   6   3      241.09      161.04     76.99

14   6   3      867.48     1192.50    108.68

15   6   3     5012.00     5222.23    189.88

16   6   3     1236.69     1592.32    127.25

17   6   3      609.74      481.52    118.60

18   6   3       56.48      273.16    115.26

19   6   3       14.17      213.37    138.09

20   6   3      258.77      381.38    155.75

21   6   3      371.18      320.84    166.27

0   7   3   270349.03   289109.31   4495.52

1   7   3    17112.52    14583.07    200.87

2   7   3     4808.28     8392.61    140.94

3   7   3   126511.50   119421.74   1340.76

4   7   3    14828.43    13622.00    176.80

5   7   3     1204.05     1455.16     54.67

6   7   3     3226.20     2792.29     80.76

7   7   3     2394.09     3464.77     89.52

8   7   3     2325.00     1747.49     72.84

9   7   3    28835.67    25459.50    332.92

10   7   3     9514.89     8164.22    164.80

11   7   3    11857.35     9565.14    190.09

12   7   3    10951.85    10269.54    205.31

13   7   3       13.47      158.45     79.24

14   7   3     4604.18     5258.49    163.81

15   7   3    44152.11    42041.10    629.05

16   7   3     5096.77     5868.88    192.01

17   7   3      758.56      760.01    112.51

18   7   3     1210.32     1721.93    149.21

19   7   3       10.31      466.94    127.17

20   7   3      231.58      246.10    150.01

21   7   3     3663.43     4874.35    262.70

1   8   3     1667.81     1129.34     53.26

2   8   3     3237.04     3810.69     89.44

3   8   3     4970.05     2840.24     76.92

4   8   3       89.08      155.20     34.18

5   8   3      420.63      162.75     33.81

6   8   3     3425.19     3580.57     86.13

7   8   3      343.62      647.88     50.73

8   8   3       71.17      118.88     45.45

9   8   3      355.38      559.91     63.05

10   8   3      862.48      934.05     81.56

11   8   3     6394.01     5918.04    160.86

12   8   3     8669.09     6347.40    166.93

13   8   3     1434.08     1464.44    106.35

14   8   3     1331.38     2810.08    133.79

15   8   3    15460.55    17262.53    328.74

16   8   3      190.11      269.67     99.78

17   8   3      684.17      848.93    115.87

18   8   3      218.09      254.84    124.30

19   8   3        5.84      150.71    121.85

20   8   3      191.20      254.56    148.90

21   8   3     4902.57     3836.24    246.03

1   9   3     7122.10     6111.30    111.33

2   9   3    17576.11    15756.76    202.11

3   9   3    74225.21    76206.82    843.69

4   9   3    14194.17    14131.32    188.46

5   9   3       78.74      127.22     36.06

6   9   3    19112.34    17766.49    221.32

7   9   3       26.16        0.00     41.81

8   9   3     3020.28     2699.51     94.11

9   9   3    67286.44    66432.29    803.49

10   9   3      279.03      388.16     73.62

11   9   3    12887.34    12026.21    223.77

12   9   3       13.24       34.19     79.35

13   9   3     1036.35     1352.02    107.28

14   9   3     6424.58     6399.05    173.38

15   9   3    22440.38    21169.33    380.11

16   9   3      600.12      645.66    111.70

17   9   3     3332.71     4102.42    192.93

18   9   3       73.85      375.00    119.56

19   9   3     1892.16     2002.84    167.21

20   9   3      934.56     1228.66    174.98

21   9   3    23260.50    21459.18    501.77

1  10   3      269.64      288.05     42.03

2  10   3      508.93      565.90     46.05

3  10   3     7455.77     6870.34    125.27

4  10   3     1739.66     1643.12     71.79

5  10   3     3999.80     4499.27     95.14

6  10   3    36892.57    32102.95    378.61

7  10   3      170.18      114.93     46.02

8  10   3      148.93      308.02     66.09

9  10   3      170.19      243.23     67.92

10  10   3      108.06      174.10     71.28

11  10   3     1237.98     1845.91    106.83

12  10   3     4452.38     5449.71    158.77

13  10   3     2265.78     3062.46    139.53

14  10   3     1742.21     2431.28    148.51

15  10   3     1578.48     1806.09    127.06

16  10   3      687.63      852.88    124.45

17  10   3      336.57      868.37    120.80

18  10   3      248.41      233.41    117.19

19  10   3      336.83      584.36    132.20

20  10   3       19.88      368.31    146.28

21  10   3      317.16      295.98    195.15

0  11   3    44592.28    37167.26    602.60

1  11   3      147.48        0.00     47.46

2  11   3     5162.96     5691.39    126.93

3  11   3   105230.08   101867.35   1120.18

4  11   3    16453.85    14996.04    201.38

5  11   3     1977.37     2002.23     69.58

6  11   3      249.33      273.27     44.37

7  11   3     2286.25     3126.53     94.10

8  11   3    17868.02    16626.78    260.47

9  11   3    81715.18    81627.90   1020.01

10  11   3    17619.23    18380.91    292.95

11  11   3        2.35      134.64     78.35

12  11   3     1294.86     1153.61    102.80

13  11   3       38.69      106.46     88.57

14  11   3     6150.18     6141.92    175.10

15  11   3    30590.73    27664.62    422.51

16  11   3     4702.90     4924.78    191.12

17  11   3      419.04      538.63    121.51

18  11   3       71.26      178.29    126.16

19  11   3     1044.11     1681.60    159.69

20  11   3     3003.58     4346.09    232.85

1  12   3     1504.56     1840.19     71.33

2  12   3     2577.11     2831.07     87.09

3  12   3    42549.20    41023.57    467.16

4  12   3     1475.47     1129.54     58.24

5  12   3     2088.16     2953.21     86.45

6  12   3     6861.12     6057.86    117.00

7  12   3     4004.11     4597.18    127.66

8  12   3      265.64      453.81     71.75

9  12   3      303.82      320.93     76.28

10  12   3      879.42     1445.54    104.35

11  12   3     1989.77     2078.20    116.38

12  12   3     7384.02     6003.95    205.00

13  12   3        0.04        7.58     80.72

14  12   3       23.77      266.36     97.60

15  12   3     2761.49     4526.34    166.07

16  12   3     1348.38     1100.03    128.83

17  12   3      229.01      392.07    115.36

18  12   3      356.98      565.44    126.25

19  12   3      129.03       37.92    130.77

20  12   3        0.20       86.47    139.59

0  13   3     2245.64     3079.23    133.97

1  13   3    25979.03    26880.13    343.03

2  13   3    41407.77    33414.82    396.65

3  13   3   212978.80   218213.73   2258.74

4  13   3    14908.81    15411.76    262.95

5  13   3        3.20        0.00     43.77

6  13   3     5420.40     4558.25    106.36

7  13   3     2380.74     3182.76    116.57

8  13   3     5805.16     6490.71    159.56

9  13   3    15546.79    15112.44    257.42

10  13   3       17.53        0.00     77.73

11  13   3     6620.24     5672.48    173.75

12  13   3     2267.29     1990.32    142.39

13  13   3        7.20       79.38     85.86

14  13   3     5628.24     5694.35    177.53

15  13   3    44355.45    42390.05    616.69

16  13   3    12957.04    11501.42    266.66

17  13   3      193.56      251.49    116.01

18  13   3      964.73     1219.95    147.24

19  13   3     3578.82     4311.69    228.33

20  13   3     4182.90     5013.78    239.54

1  14   3     2096.28     1675.84     78.54

2  14   3      323.85      431.74     61.70

3  14   3      121.99      174.05     50.77

4  14   3      939.52     1248.60     70.20

5  14   3     3215.28     2866.79     96.63

6  14   3    11253.62    10040.39    191.30

7  14   3      558.81      686.67     80.30

8  14   3      943.29     1435.72     95.39

9  14   3        3.10        0.00     74.45

10  14   3       71.83       46.80     79.67

11  14   3     1886.50     1994.36    116.40

12  14   3     1044.58      840.05     97.01

13  14   3      774.13     1400.99    118.52

14  14   3      148.96      265.18     94.94

15  14   3      388.89      273.30    104.07

16  14   3      285.48      578.76    119.29

17  14   3        0.84      405.23    122.57

18  14   3        3.11       79.50    130.74

19  14   3      281.49      566.17    152.17

20  14   3        5.43      329.27    196.42

0  15   3       47.63      792.10     95.10

1  15   3     3324.74     3426.77    107.90

2  15   3    29120.40    29416.31    365.24

3  15   3   215420.06   198110.45   2064.40

4  15   3    21388.05    18293.31    267.13

5  15   3       79.16      153.15     58.14

6  15   3     3072.63     3152.61    118.15

7  15   3     1974.40     1993.80    111.88

8  15   3     3467.54     3788.28    144.75

9  15   3     4030.18     4679.60    161.28

10  15   3      565.98      638.93     98.49

11  15   3     2187.03     2692.51    139.37

12  15   3      601.78      336.05     95.65

13  15   3        9.46      114.43     97.23

14  15   3     7286.68     7791.06    215.62

15  15   3    50370.46    52328.47    779.28

16  15   3     4229.18     5413.78    209.14

17  15   3     3006.55     3017.69    191.10

18  15   3      430.30      936.40    161.84

19  15   3      529.55      583.13    152.40

1  16   3        1.19        0.00     57.81

2  16   3    10591.41     8909.70    200.89

3  16   3    76735.11    72254.01    833.29

4  16   3     3454.07     3199.00    117.62

5  16   3    55779.74    49368.70    623.95

6  16   3       32.35        0.00     85.96

7  16   3     6613.31     6540.94    190.90

8  16   3      139.55      153.94     86.57

9  16   3      465.66      750.34    101.13

10  16   3      232.96      208.62     94.28

11  16   3      159.43      113.15     91.19

12  16   3       98.94      191.38     92.08

13  16   3     1864.89     2644.50    147.60

14  16   3      453.51      895.29    114.46

15  16   3     4230.59     5239.04    198.62

16  16   3     1228.30     1834.52    147.93

17  16   3     1667.97     1278.54    145.43

18  16   3        7.24       96.13    154.96

19  16   3       69.43      378.16    177.07

0  17   3     1100.53      522.25    103.25

1  17   3      950.81     1368.28     84.65

2  17   3     4404.43     3440.21    151.34

3  17   3    74072.97    66587.25    778.83

4  17   3     4548.02     4303.48    140.16

5  17   3       40.34      124.60     77.96

6  17   3     8351.96     7107.81    197.27

7  17   3     4703.47     4866.43    174.25

8  17   3     7023.72     6290.24    219.26

9  17   3    80950.80    70880.84   1163.06

10  17   3    21933.53    20648.51    395.80

11  17   3        0.15      180.02    100.31

12  17   3      861.20      836.40    120.53

13  17   3      339.72      243.72    113.14

14  17   3     3491.16     4261.74    192.70

15  17   3    41990.36    42193.43    668.29

16  17   3      148.38      446.75    136.28

17  17   3     1997.56     1663.03    181.76

18  17   3       27.45      418.67    177.18

1  18   3     1443.81     1914.25     98.26

2  18   3     4984.02     4572.52    141.87

3  18   3    87040.52    73696.38    858.80

4  18   3     8257.83     7495.12    181.52

5  18   3      982.00      910.93    130.68

6  18   3      953.27      865.46    109.59

7  18   3      129.76      262.10    101.78

8  18   3      652.52      741.62    109.16

9  18   3       92.43       94.89    104.35

10  18   3      218.86      167.99    101.04

11  18   3     1877.57     2027.25    145.08

12  18   3      379.28      255.37    110.15

13  18   3       14.72      287.07    114.31

14  18   3     4618.52     4872.30    207.23

15  18   3    21493.93    25735.31    471.54

16  18   3        5.85      168.72    138.91

17  18   3      351.81      528.55    161.77

18  18   3      553.96      542.45    184.35

0  19   3     1140.51      667.22    220.52

1  19   3    18264.60    18444.89    274.72

2  19   3     2878.62     3251.15    128.01

3  19   3     3005.90     4046.01    140.97

4  19   3      702.44      362.87     89.86

5  19   3       74.52       87.72     89.11

6  19   3     2589.69     2661.18    144.31

7  19   3     1849.80     2025.90    136.45

8  19   3    17953.96    17427.98    387.21

9  19   3   136318.02   129173.52   1679.69

10  19   3     9039.58     9371.36    244.74

11  19   3     4615.90     4060.34    185.17

12  19   3      579.79     1175.63    137.93

13  19   3        8.62      124.84    114.79

14  19   3      396.44      843.74    147.42

15  19   3     7613.12     7546.75    271.56

16  19   3     1343.44     1638.16    172.32

17  19   3     1059.59     1137.78    175.41

18  19   3       22.99      257.83    199.01

1  20   3     1317.44     1485.55    105.45

2  20   3     1336.68     1696.71    109.32

3  20   3     4122.22     5045.63    182.39

4  20   3       84.62      110.83     87.50

5  20   3     6357.46     5998.41    190.18

6  20   3     9492.45     7693.76    213.02

7  20   3     4364.53     4134.75    174.88

8  20   3      140.44       80.25     99.24

9  20   3      258.52      369.83    113.84

10  20   3      669.55      822.75    125.48

11  20   3      433.81      666.31    127.09

12  20   3      143.94      459.32    125.90

13  20   3      814.57     1297.28    151.45

14  20   3      921.18      951.78    155.30

15  20   3       18.23      380.90    147.86

16  20   3     1520.91     1262.03    175.84

17  20   3     1234.11      552.62    173.38

0  21   3    16280.40    15003.79    348.47

1  21   3     1054.34      886.39    101.38

2  21   3     3573.52     3779.19    142.41

3  21   3    12618.07    14258.33    263.03

4  21   3     1455.56     1721.02    120.47

5  21   3       99.67       94.10     98.23

6  21   3       13.33       53.31     98.01

7  21   3     1691.25     2334.23    144.23

8  21   3     3894.36     4098.93    189.37

9  21   3    56561.41    58489.20    840.33

10  21   3      215.94      480.48    120.77

11  21   3       92.84       81.00    124.50

12  21   3      764.10     1248.50    154.69

13  21   3      125.10      279.24    135.93

14  21   3      515.61      616.60    147.55

15  21   3     2548.93     2588.72    195.85

16  21   3     2325.66     2105.50    199.53

17  21   3       12.31      109.81    166.35

1  22   3     1385.79     1781.83    113.27

2  22   3       30.86        0.00    119.25

3  22   3    26038.62    22385.69    367.39

4  22   3      258.28      182.25     96.97

5  22   3      385.31      393.31    107.38

6  22   3       99.81      458.94    109.33

7  22   3       74.11      215.18    103.12

8  22   3        2.85       86.38    113.54

9  22   3      228.52      141.45    121.16

10  22   3      221.60      450.43    127.64

11  22   3     4871.86     4353.94    212.93

12  22   3        4.25      211.83    131.90

13  22   3     1193.42     1335.26    163.86

14  22   3     1252.67     1895.14    220.03

15  22   3     7724.39     9613.00    302.41

16  22   3       84.80        0.00    160.53

0  23   3     4941.22     4826.03    260.85

1  23   3    12345.30    11091.58    233.96

2  23   3      119.64        0.00    155.74

3  23   3    39100.64    37231.66    518.09

4  23   3     2592.21     1872.62    228.85

5  23   3      383.46      784.47    115.97

6  23   3      123.96       78.58    110.83

7  23   3      354.15      587.29    122.61

8  23   3      561.27      339.39    125.01

9  23   3    10691.14    10624.53    287.34

10  23   3     4259.64     4212.50    207.61

11  23   3    11421.13     9494.05    279.57

12  23   3     1203.50     1029.77    155.13

13  23   3     1153.52     1474.39    205.45

14  23   3     1119.97     1283.88    170.63

15  23   3    11353.68    11396.29    358.97

1  24   3      836.18     1085.05    114.41

2  24   3       71.91      160.63     96.43

3  24   3      464.82     1249.83    116.20

4  24   3     2056.90     1718.82    193.36

5  24   3        0.87      164.63    121.59

6  24   3     2497.43     2771.79    169.87

7  24   3      217.51      232.06    121.43

8  24   3      173.94      240.18    122.99

9  24   3      397.08      472.29    135.00

10  24   3       26.32        0.00    127.86

11  24   3     1138.69     1365.11    164.11

12  24   3      203.24       75.94    137.76

13  24   3     2385.01     3075.82    244.88

14  24   3      129.39      431.96    158.52

15  24   3     1705.62     1004.77    184.04

0  25   3     4439.62     4321.67    254.27

1  25   3     3258.26     4074.85    167.55

2  25   3      190.03        0.00    193.57

3  25   3    13027.44    11973.47    273.23

4  25   3      129.04      365.84    126.45

5  25   3     1058.22     1041.10    171.56

6  25   3     3247.36     3155.61    201.28

7  25   3      998.52     1182.31    146.41

8  25   3     1200.53     1185.07    150.38

9  25   3     2393.71     1891.77    171.43

10  25   3     1564.04     1890.30    172.88

11  25   3      680.67      846.50    159.28

12  25   3      532.06      656.83    154.28

13  25   3        1.43        0.00    158.00

14  25   3      247.73      696.33    184.72

1  26   3        0.18      191.96    114.55

2  26   3        1.13        0.00    111.08

3  26   3     8499.40     8421.81    249.77

4  26   3      819.67     1270.74    167.90

5  26   3     8183.39     6935.56    234.10

6  26   3       87.54      132.61    127.41

7  26   3      994.05      746.00    138.36

8  26   3        0.44      738.86    151.49

9  26   3        3.75      363.70    153.81

10  26   3      317.21      711.25    162.03

11  26   3      154.24      595.25    169.44

12  26   3     1207.43     1248.04    190.46

13  26   3       38.38      415.82    178.54

0  27   3     3899.57     3882.03    428.02

1  27   3     8974.77     8898.81    316.11

2  27   3      280.42      505.76    168.46

3  27   3      183.05      531.13    188.89

4  27   3       34.22       68.09    149.44

5  27   3        1.99        0.00    148.64

6  27   3     2198.83     1944.16    198.47

7  27   3      188.78      430.27    167.58

8  27   3      627.78      985.37    182.26

9  27   3    14023.59    12732.95    384.28

10  27   3      540.50      752.14    191.23

11  27   3      166.46       74.58    181.50

12  27   3      932.23      841.50    202.94

1  28   3      164.49      605.68    166.75

2  28   3      365.84      444.06    181.60

3  28   3      334.06      548.69    219.20

4  28   3     1239.85     1570.78    230.84

5  28   3      834.68     1515.78    207.19

6  28   3       48.08      356.19    177.98

7  28   3     2490.84     3346.16    236.67

8  28   3      303.10      438.97    179.63

9  28   3      269.17      438.87    182.38

10  28   3      981.05      907.66    205.78

11  28   3      333.92      666.68    201.67

0  29   3     2351.43     3019.49    433.43

1  29   3        9.75      197.08    171.57

2  29   3     1415.48     1696.77    252.67

3  29   3       24.71      278.20    225.99

4  29   3      203.87      406.42    204.88

5  29   3      279.83      354.86    188.73

6  29   3     1740.18     2001.36    230.54

7  29   3      839.99      749.51    317.42

8  29   3      395.91      921.22    213.79

9  29   3    11058.39    11624.31    487.13

10  29   3        6.98      220.88    206.39

1  30   3       75.17      318.85    237.45

2  30   3     1131.46      807.36    246.08

3  30   3     7885.26     8168.40    415.48

4  30   3     2026.83     1847.08    407.71

5  30   3    11870.08    10962.57    461.73

6  30   3     2294.92     2835.83    263.56

7  30   3     1319.08     1738.12    237.85

8  30   3      153.36      642.38    238.85

9  30   3        0.61      465.94    214.31

0  31   3      980.71      914.22    301.12

1  31   3        2.65      274.70    234.04

2  31   3        8.91      171.50    359.07

3  31   3     1268.48     1239.71    297.01

4  31   3        7.70      278.56    273.87

5  31   3     2496.44     3009.23    293.56

6  31   3     2996.59     3846.03    315.66

7  31   3     2693.48     3366.08    293.85

1  32   3      312.27      212.14    252.33

2  32   3      282.05      753.29    260.47

3  32   3     3322.79     3902.53    349.70

4  32   3       95.77      392.98    301.26

5  32   3     3192.45     5220.37    354.11

0  33   3       38.40        0.00    463.81

1  33   3     1715.13     2020.82    489.92

0   0   4    13936.57    10003.63    342.87

1   0   4    43465.27    48422.26   1171.55

2   0   4     1877.23     2683.47    128.18

3   0   4   232738.31   255027.70   3665.71

4   0   4       83.59        0.00     40.88

5   0   4        7.59       33.36     38.91

6   0   4      912.07     1451.89     69.92

7   0   4    13466.20    17025.46    285.52

8   0   4    15159.12    15616.10    273.91

9   0   4  1956836.13  2068112.00  27661.52

10   0   4    40781.84    35946.42    558.03

11   0   4     2763.89     1948.93    117.86

12   0   4      436.74      527.71    102.92

13   0   4      526.11      688.75    127.78

14   0   4     1420.86     2465.18    177.21

15   0   4   130016.35   126255.18   2583.86

16   0   4     5421.09     5114.25    282.42

17   0   4     3085.89     2166.59    231.29

18   0   4       41.61      262.37    177.69

19   0   4       28.47      113.08    188.68

20   0   4     1701.13     1492.21    248.82

21   0   4    43880.39    42969.11   1469.76

1   1   4     3299.68     3760.62     86.36

2   1   4       25.41        7.65     32.05

3   1   4   101851.98   105311.47   1128.29

4   1   4    16621.67    17748.43    205.67

5   1   4    12932.76    11031.47    138.72

6   1   4      674.70     1992.70     57.97

7   1   4     4606.15     6858.50    107.59

8   1   4      234.70      260.71     38.99

9   1   4        9.90      299.78     63.47

10   1   4      215.16      210.90     48.52

11   1   4     2005.66     1699.83     83.93

12   1   4      612.40     1075.15     87.95

13   1   4     9624.25     7761.25    181.82

14   1   4        0.39      113.90     77.11

15   1   4     2751.98     2924.71    153.96

16   1   4     4125.43     4129.46    188.93

17   1   4      971.56     1021.05    134.72

18   1   4       12.60        2.95    114.57

19   1   4        1.09      219.96    131.91

20   1   4        1.68       97.83    140.07

21   1   4     7727.15     7759.94    297.38

0   2   4     3439.86     7138.93    176.84

1   2   4    17310.93    21541.41    293.16

2   2   4     2395.14     2243.44     67.11

3   2   4   416454.91   462268.03   5038.08

4   2   4     5382.64     5809.87     95.07

5   2   4        7.62       40.81     26.16

6   2   4      719.61      986.70     43.26

7   2   4     1862.06     2820.38     71.12

8   2   4    13121.03    12429.14    164.05

9   2   4   922962.44   987450.69   9671.86

10   2   4    25264.89    25983.10    312.54

11   2   4     7545.21     7106.87    147.73

12   2   4      813.18      824.73     79.58

13   2   4        3.79      108.01     69.14

14   2   4     1177.64     1230.80    107.35

15   2   4   133652.50   128469.23   1881.22

16   2   4      594.89      847.57    113.04

17   2   4      972.35      839.83    139.12

18   2   4      137.19      271.53    117.62

19   2   4       69.80       74.60    126.27

20   2   4     1851.21     2125.44    188.81

21   2   4    90940.38    82877.74   1328.26

1   3   4     1337.18     1650.86     58.19

2   3   4     9802.21     8315.74    127.93

3   3   4   376187.13   431162.50   4714.10

4   3   4    13969.81    13460.37    194.06

5   3   4      778.89       53.61     27.06

6   3   4        3.29      102.69     31.37

7   3   4     2499.32     2448.29     67.32

8   3   4      183.85      197.03     37.54

9   3   4      207.06      345.25     47.56

10   3   4     2053.20     2274.81     79.81

11   3   4     1701.44     2078.21     89.86

12   3   4        2.78        0.00     64.30

13   3   4    10156.61     8308.12    190.55

14   3   4      164.31      164.31     81.44

15   3   4    40713.50    37972.28    659.96

16   3   4     8388.03     7344.16    222.25

17   3   4       19.19      180.03    100.16

18   3   4       20.27      210.11    123.21

19   3   4       15.85       64.69    128.98

20   3   4       45.04      178.01    145.98

21   3   4     4780.36     5945.29    272.80

1   4   4     3109.22     4629.29     90.71

2   4   4    13783.10    13963.36    190.90

3   4   4   796616.69   864420.94   9839.46

4   4   4     6664.09     5710.59     92.93

5   4   4        2.36       14.23     27.41

6   4   4       20.64      204.48     32.88

7   4   4     9686.73     9044.46    133.36

8   4   4     8750.29     8965.75    131.72

9   4   4   365434.00   396742.44   3793.16

10   4   4     2682.87     2738.21     97.17

11   4   4     2070.26     3413.86    130.05

12   4   4      119.43      173.02     65.05

13   4   4     1343.32     1690.43    115.01

14   4   4     1129.41     1364.28    111.75

15   4   4   196761.70   189979.33   2533.76

16   4   4    18266.00    16390.73    338.82

17   4   4      474.20      376.27    112.83

18   4   4      189.23      221.89    124.61

19   4   4     1435.12     1665.44    213.16

20   4   4        8.09      305.36    143.53

21   4   4    95615.89    88309.97   1405.38

1   5   4       55.15       42.57     32.46

2   5   4     2301.68     3394.43     81.64

3   5   4   106960.29   128000.54   1430.71

4   5   4      724.54     1039.20     51.91

5   5   4      236.10      233.41     33.66

6   5   4      636.51     1124.00     49.76

7   5   4    15832.67    15440.09    189.95

8   5   4       41.17      220.49     37.98

9   5   4      573.22      650.93     67.24

10   5   4      634.65      747.12     69.37

11   5   4      371.07      303.15     80.12

12   5   4      701.46     1278.49     94.44

13   5   4    11292.79     9799.34    211.66

14   5   4      463.15      261.48     85.24

15   5   4    31048.05    30027.27    483.96

16   5   4       94.18      219.48     97.88

17   5   4      566.11      876.25    121.38

18   5   4        2.31      282.94    114.05

19   5   4      278.89      396.04    139.97

20   5   4      305.65      559.83    154.39

21   5   4      789.46     1838.25    201.20

0   6   4     2769.95     1377.99    111.14

1   6   4     2233.57     1810.27     64.68

2   6   4     8392.95     5905.69    110.22

3   6   4   717146.69   789161.25   8286.39

4   6   4    12108.56    11952.61    168.90

5   6   4       15.85       67.31     33.05

6   6   4       61.81      345.90     41.12

7   6   4     8131.57     6998.99    115.53

8   6   4     2781.26     3374.21     84.62

9   6   4   212552.75   215126.28   2323.54

10   6   4      771.42      986.29     76.97

11   6   4     5574.60     5672.04    138.52

12   6   4      343.14      546.71     81.33

13   6   4       56.11       73.59     75.61

14   6   4     3318.93     3276.87    147.06

15   6   4   219153.92   210976.39   2801.61

16   6   4     8354.71     9128.03    244.51

17   6   4      508.49      900.23    130.00

18   6   4       35.97      214.90    116.18

19   6   4     1469.97     1598.01    167.98

20   6   4      355.48      702.11    163.50

21   6   4    53955.52    54181.90    944.04

1   7   4     1526.02     1535.46     61.38

2   7   4      528.55     1095.53     67.73

4   7   4     5236.48     4986.77    100.70

5   7   4      754.42      950.03     47.04

6   7   4    10381.62    10291.82    158.85

7   7   4      498.66      183.31     39.77

8   7   4        9.95       89.00     46.25

9   7   4      157.35      278.20     57.59

10   7   4     1582.07     1706.19     85.00

11   7   4    11420.45    11511.39    213.39

12   7   4       10.77        0.00     71.36

13   7   4       51.36        4.68     74.90

14   7   4     6536.77     5305.18    165.58

15   7   4      692.98     1305.01    119.96

16   7   4     5848.87     5563.25    200.50

17   7   4      466.42      995.85    121.00

18   7   4        4.78      243.68    128.83

19   7   4      103.07      178.33    127.39

20   7   4      847.94      922.05    169.96

21   7   4     7652.56     8518.71    338.79

0   8   4     4463.46     3525.01    130.71

1   8   4     7234.62     4943.59    131.38

2   8   4     5366.74     6251.45    129.23

3   8   4   574203.63   643819.25   6774.32

4   8   4     5851.92     6535.73    113.32

5   8   4       41.63       30.83     35.07

6   8   4     3775.33     4101.51     88.62

7   8   4      940.64     1386.27     59.84

8   8   4        8.26        0.00     44.05

9   8   4   137458.95   137179.78   1569.01

10   8   4    19161.73    16801.12    279.55

11   8   4    21888.46    22355.82    334.18

12   8   4     1097.59     1298.16    100.42

13   8   4      118.15       43.50     80.34

14   8   4     2751.72     3519.17    149.05

15   8   4   131029.49   134697.39   1750.81

16   8   4     2254.42     2229.41    196.07

17   8   4     1616.12     1465.88    137.49

18   8   4     2399.98     3347.13    202.73

19   8   4     1554.86     2019.34    174.71

20   8   4     2478.17     2473.81    210.49

21   8   4    97763.32    93759.89   1488.94

1   9   4      765.03      492.77     49.71

2   9   4     2383.09     2589.72     78.26

3   9   4       35.66      516.74     50.34

4   9   4     1925.51     1928.91     65.83

5   9   4     6746.26     6871.16    122.49

6   9   4    10647.03     8318.96    131.31

7   9   4     1178.62     1325.00     59.24

8   9   4       28.99       42.88     63.04

9   9   4      362.28      353.85     70.91

10   9   4        8.55        0.00     76.28

11   9   4     6817.32     5723.54    174.28

12   9   4     2539.00     3131.39    130.43

13   9   4      376.31      687.82     90.39

14   9   4      478.85      544.46     89.47

15   9   4    13614.43    11045.99    258.24

16   9   4       33.80      267.29    102.10

17   9   4      564.64      341.14    109.72

18   9   4        4.07      109.42    114.53

19   9   4      326.66      593.43    140.76

20   9   4      282.95      679.66    155.78

0  10   4    28233.74    20655.99    364.22

1  10   4     7457.41     6076.54    118.29

2  10   4     1704.34     1931.07     77.94

3  10   4   315760.06   335982.56   3438.45

4  10   4     1586.48     1507.57     64.83

5  10   4      745.22      950.19     53.71

6  10   4       22.27       66.36     39.89

7  10   4      589.44      850.91     55.23

8  10   4     3048.56     2775.27    100.04

9  10   4   209400.14   215635.86   2439.06

10  10   4    18230.72    17424.90    294.01

11  10   4     1480.82     1699.29    106.50

12  10   4        0.17       13.80     77.58

13  10   4        3.78       32.65     78.06

14  10   4      922.61     1230.22    113.52

15  10   4   108713.59   106466.71   1347.30

16  10   4      704.47      871.83    118.72

17  10   4     1183.57     1277.19    134.63

18  10   4     1157.07     1583.73    152.48

19  10   4     7109.67     6147.12    241.55

20  10   4     2781.57     2634.76    207.49

1  11   4      247.21      441.17     53.82

2  11   4     2348.59     2339.34    104.41

3  11   4     7488.66    11125.53    167.33

4  11   4     7307.60     7128.76    122.35

5  11   4    13928.13    14304.93    192.69

6  11   4     5265.78     5608.42    111.61

7  11   4     1138.40      728.49     62.24

8  11   4      409.06      347.48     70.85

9  11   4      288.97      307.43     73.90

10  11   4     2849.97     2978.79    122.73

11  11   4      129.36       82.17     80.94

12  11   4     1842.37     2196.61    123.30

13  11   4     2939.15     2778.67    131.12

14  11   4     2587.34     1667.96    117.56

15  11   4     1196.76      617.25    103.88

16  11   4     9525.59     9321.17    248.42

17  11   4      818.65      697.98    122.24

18  11   4       37.39      110.14    115.64

19  11   4      690.00      692.52    139.43

20  11   4      646.16      761.94    166.98

0  12   4    15163.75    17333.08    328.04

1  12   4       58.85       46.79     44.40

2  12   4     6305.25     6793.37    129.63

3  12   4   208523.52   229062.47   2367.85

4  12   4     2272.45     2549.45    100.24

5  12   4       76.57      134.89     48.32

6  12   4     4896.33     3968.83    101.46

7  12   4      573.46      522.07     60.26

8  12   4     1619.34     2058.85    104.16

9  12   4    38930.85    45125.15    583.16

10  12   4     9335.82     7550.56    179.57

11  12   4     1612.48     2322.68    121.38

12  12   4     3623.20     3832.60    148.25

13  12   4      282.51      452.29     95.12

14  12   4      260.52      603.89     97.78

15  12   4    70227.61    64424.78    873.75

16  12   4    11824.71    11728.58    382.29

17  12   4      386.14      930.24    127.75

18  12   4     2594.96     3120.08    185.43

19  12   4      542.21      546.31    153.10

20  12   4      626.61      805.19    192.33

1  13   4      258.98      532.24     55.81

2  13   4      300.88      257.04     54.39

3  13   4    14078.07    13295.27    198.24

4  13   4      153.71      142.79     57.09

5  13   4     1163.45     1743.98     82.00

6  13   4    13000.51    11872.45    187.85

7  13   4     7113.19     6641.85    172.10

8  13   4      479.36      750.02     87.33

9  13   4      864.00      573.45     91.17

10  13   4      399.94      368.72    107.57

11  13   4     3394.45     3371.14    144.77

12  13   4    10355.27    10653.39    235.64

13  13   4      547.73      785.67    138.82

14  13   4     1503.73     1199.78    129.58

15  13   4     2106.58     2309.61    149.86

16  13   4        5.76      158.53    117.83

17  13   4       24.63      199.31    124.58

18  13   4        1.69      189.28    139.15

19  13   4     1218.62     1423.58    181.38

20  13   4      387.50      563.48    175.58

0  14   4    21934.78    24948.97    448.44

1  14   4     9593.63    10280.82    171.35

2  14   4     1176.72      796.43    105.25

3  14   4   174454.36   192977.92   2011.73

4  14   4     7398.18     6470.65    192.12

5  14   4       13.08       32.08     59.39

6  14   4      759.65      555.48     87.24

7  14   4     4861.78     4245.85    155.33

8  14   4        2.20       79.10     77.94

9  14   4     1853.07     1205.46    105.63

10  14   4     3415.43     3982.51    154.76

11  14   4     3702.79     4080.49    157.34

12  14   4     2052.73     2318.70    156.92

13  14   4       17.21      263.06    113.68

14  14   4     1939.18     1874.99    140.64

15  14   4    49931.80    46930.97    713.07

16  14   4     7056.62     7323.59    455.95

17  14   4     2134.92     2332.57    200.51

18  14   4      292.46      550.94    166.34

19  14   4     6547.68     6285.85    274.50

1  15   4     2249.12     2602.11     94.92

2  15   4      837.75      963.22     74.60

3  15   4     4747.37     5770.73    141.72

4  15   4     7731.35     7668.05    161.27

5  15   4    35359.96    29364.21    386.29

6  15   4     4864.34     4626.24    169.97

7  15   4      692.54      891.62    122.98

8  15   4      368.26      729.71    105.88

9  15   4     1070.01     1142.28    118.49

10  15   4      976.51     1145.29    116.86

11  15   4      683.68      847.18    109.59

12  15   4      821.61     1093.03    114.15

13  15   4      257.59      261.96    101.27

14  15   4     3439.30     3399.54    174.22

15  15   4      156.63     1236.00    185.21

16  15   4     8107.08     8254.73    249.19

17  15   4     1039.21     1760.14    186.26

18  15   4       12.18      403.57    153.27

19  15   4      170.83      128.85    187.15

0  16   4    20518.77    15291.94    354.37

1  16   4    18704.43    19768.44    286.03

2  16   4      629.45      550.32     94.48

3  16   4    98260.55   101255.18   1140.43

4  16   4      284.06      398.07     82.34

5  16   4     3851.73     3402.24    121.00

6  16   4     5997.97     6168.63    182.43

7  16   4    10075.32     8263.59    211.85

8  16   4       19.76        0.00     90.11

9  16   4    26464.84    25751.33    503.17

10  16   4     5835.38     5661.64    221.43

11  16   4     1089.67     1114.53    118.62

12  16   4     1972.20     2429.29    163.63

13  16   4      354.02      563.00    121.72

14  16   4     1003.80     1083.19    141.66

15  16   4    34109.06    32999.04    584.11

16  16   4     2261.37     2703.86    201.28

17  16   4     1506.83     2723.22    209.32

18  16   4     2395.70     2805.23    230.18

19  16   4       37.79      328.01    187.17

1  17   4      939.90     1322.47     86.68

2  17   4     3285.17     3240.24    148.62

3  17   4    72813.60    77482.55    895.70

4  17   4       76.79        0.00     91.04

5  17   4    16874.51    16122.90    271.21

6  17   4    11087.43     9656.84    231.24

7  17   4     6287.75     6014.06    191.77

8  17   4      182.43      116.76     95.26

9  17   4        1.35       64.48     98.45

10  17   4       82.88       18.57     97.22

11  17   4      686.06     1321.86    136.58

12  17   4     8994.34     8417.89    312.82

13  17   4      769.47      584.63    128.28

14  17   4      405.51      707.96    152.87

15  17   4    12184.76    10413.63    359.48

16  17   4       74.05      427.57    148.72

17  17   4      101.64      710.10    170.93

18  17   4        3.65        0.00    171.72

0  18   4    19907.66    17628.68    372.31

1  18   4     9784.56     9027.69    180.10

2  18   4     1718.14     1511.36    114.55

3  18   4     5786.40     5735.25    192.03

4  18   4       16.74       32.10     78.78

5  18   4     1919.92     2104.06    126.55

6  18   4      107.01      127.56     95.90

7  18   4      609.68      717.86    113.60

8  18   4       30.54        0.00     97.53

9  18   4    13687.74    11448.70    280.82

10  18   4     6508.12     6503.48    305.70

11  18   4     5995.88     6507.76    226.12

12  18   4      172.06      201.94    118.77

13  18   4      627.60      671.68    130.51

14  18   4       35.26      258.11    124.61

15  18   4     1979.43     3740.22    210.76

16  18   4      712.90      808.47    166.42

17  18   4        1.45      181.74    176.52

18  18   4      381.65      138.48    178.21

1  19   4      211.00      156.15     82.67

2  19   4       12.08        0.00     81.95

3  19   4     5028.92     4135.21    142.72

4  19   4       77.66       49.97     91.53

5  19   4     2251.14     2377.57    137.66

6  19   4     4047.55     4137.78    177.07

7  19   4      835.70      590.95    115.93

8  19   4      215.86      493.69    109.72

9  19   4       44.24       93.61    110.87

10  19   4      632.79      723.93    127.36

11  19   4      696.90     1002.55    138.95

12  19   4     2055.38     2650.01    221.71

13  19   4     1288.72     1287.52    148.21

14  19   4     3443.93     3156.49    195.25

15  19   4      333.17      421.78    141.23

16  19   4     2502.93     2395.33    196.70

17  19   4        0.09      416.95    170.61

0  20   4    11882.99    11281.01    296.69

1  20   4      608.13      775.40    111.99

2  20   4       86.49      137.16     89.12

3  20   4       13.05       82.07     91.31

4  20   4      163.25      186.39     90.14

5  20   4      101.73      196.47    103.17

6  20   4     3853.71     3219.22    169.83

7  20   4     1334.16     1052.14    126.84

8  20   4      308.83      478.39    116.73

9  20   4     9307.81     8533.46    291.33

10  20   4     1037.17     1288.11    149.33

11  20   4      199.08      262.48    127.17

12  20   4     1389.98     1660.58    169.59

13  20   4      501.58      747.63    142.20

14  20   4      101.33      331.57    133.49

15  20   4       39.90      450.23    146.14

16  20   4     1245.78     1762.93    183.96

17  20   4      626.14     1176.82    194.72

1  21   4      128.99      142.92     91.55

2  21   4        4.91        0.00     89.45

3  21   4      684.73     1670.73    121.72

4  21   4       13.50       55.14    101.74

5  21   4      131.19      454.55    111.67

6  21   4     1678.68     1588.06    138.67

7  21   4     1652.01     1655.65    144.31

8  21   4      874.79      883.32    133.45

9  21   4     1005.93      678.89    129.75

10  21   4      373.72      496.71    126.90

11  21   4     3042.62     3257.01    192.47

12  21   4     4418.72     4692.60    216.12

13  21   4      517.86     1110.06    160.61

14  21   4       18.11      105.49    137.47

15  21   4     2793.23     1492.40    194.45

16  21   4      135.09       97.30    158.36

0  22   4      820.43      313.16    177.40

1  22   4    26576.31    24610.84    395.98

2  22   4     1269.59     1082.50    118.58

3  22   4        0.65      192.96     98.21

4  22   4       82.13      238.75    102.45

5  22   4       81.45      326.75    111.11

6  22   4      114.90      395.59    111.40

7  22   4     2149.71     2606.80    166.17

8  22   4     2763.45     3026.28    180.92

9  22   4     5175.86     6228.01    227.56

10  22   4      609.89      664.27    137.07

11  22   4     2961.94     3611.39    205.33

12  22   4      221.69      253.70    135.76

13  22   4       39.48        0.00    135.29

14  22   4       30.81       59.46    146.37

15  22   4      876.68      679.40    163.77

16  22   4      695.36      944.86    179.05

1  23   4     1195.63     1049.72    121.48

2  23   4      431.08      284.02    107.15

3  23   4      255.66      322.67    107.43

4  23   4       70.41      126.08    113.48

5  23   4      526.49      742.33    127.67

6  23   4     5485.75     5561.19    207.21

7  23   4       51.05      257.13    122.13

8  23   4        7.02      313.48    124.90

9  23   4      487.60      441.67    128.02

10  23   4      289.23      478.20    137.21

11  23   4     1718.13     1808.54    171.49

12  23   4     1265.60     1371.66    163.97

13  23   4     2287.58     2243.42    189.25

14  23   4     2734.08     2816.16    207.60

15  23   4     1642.04     2100.42    217.51

0  24   4     3957.81     5350.29    274.14

1  24   4       20.92      330.81    115.87

2  24   4        3.63        0.00    104.39

3  24   4        1.31       93.14    108.73

4  24   4      567.05      590.51    130.69

5  24   4      759.93     1023.49    143.05

6  24   4     2709.98     2818.07    198.55

7  24   4      944.22      787.08    135.59

8  24   4      258.66      447.87    128.97

9  24   4     2934.93     2726.92    201.03

10  24   4       34.63      290.91    136.29

11  24   4     4486.25     5290.61    238.65

12  24   4      632.00     1077.47    165.16

13  24   4     1464.70     1405.65    204.83

14  24   4       79.12       27.06    151.41

1  25   4        3.81      324.84    128.03

2  25   4       13.22        1.49    115.81

3  25   4        5.00      422.05    122.27

4  25   4       49.57        0.00    123.40

5  25   4     3568.84     4224.50    214.76

6  25   4      202.39        0.00    135.58

7  25   4      207.42      248.80    134.53

8  25   4      524.32      747.85    148.39

9  25   4        1.21      322.54    138.11

10  25   4       49.56      190.39    140.55

11  25   4       51.12      297.40    143.67

12  25   4      604.51      781.02    165.66

13  25   4      254.40      119.94    156.53

14  25   4      145.70      224.85    161.51

0  26   4      273.55     1007.45    210.43

1  26   4      343.44      710.37    133.62

2  26   4      255.04      402.95    160.31

3  26   4      270.52      530.01    150.57

4  26   4        4.50      381.45    136.06

5  26   4     2238.61     2594.02    188.14

6  26   4      602.56      733.86    148.87

7  26   4     1291.86     1180.72    161.28

8  26   4     2005.03     2730.36    198.75

9  26   4     2045.34     3762.15    227.10

10  26   4      363.75      561.41    159.51

11  26   4      323.17     1066.24    175.11

12  26   4      193.33      283.63    169.88

13  26   4      980.77      806.46    191.75

1  27   4       49.96      255.15    131.91

2  27   4      856.64      883.95    151.44

3  27   4      530.11      694.93    163.57

4  27   4        0.94      173.05    140.89

5  27   4      199.24      435.42    146.58

6  27   4     2143.43     2593.58    192.79

7  27   4      281.32      298.32    147.66

8  27   4       26.93      193.02    146.11

9  27   4       41.09       55.74    150.55

10  27   4      435.10      485.88    169.09

11  27   4      151.82      359.64    168.56

12  27   4     1404.92     1407.53    214.67

0  28   4     4070.00     4254.17    314.49

1  28   4     5324.76     6230.20    269.96

2  28   4        1.12      230.35    142.53

3  28   4     1102.73     2177.26    199.52

4  28   4     1086.52     1417.00    210.57

5  28   4      290.36      762.29    177.68

6  28   4      569.04      399.72    163.67

7  28   4       44.30      334.47    212.88

8  28   4       41.94        0.00    161.97

10  28   4        0.30      257.42    246.88

11  28   4     1078.48     1095.35    223.72

1  29   4      208.30      474.18    176.43

2  29   4        5.76      186.71    215.13

3  29   4     3406.64     3666.05    294.81

4  29   4      157.86        6.83    202.08

5  29   4      170.58      389.29    292.07

6  29   4       62.99       15.35    190.53

7  29   4      753.58      777.99    210.58

8  29   4      600.66     1066.13    217.25

9  29   4       54.03      291.22    210.45

10  29   4      114.07      552.48    206.94

0  30   4      179.95      650.72    275.18

1  30   4      721.61     1489.88    272.66

2  30   4      526.21      745.09    241.07

3  30   4     2147.65     3094.90    320.40

4  30   4        4.02      300.45    205.21

5  30   4      380.20     1383.07    334.37

6  30   4       19.92      219.73    204.55

7  30   4     1707.32     3350.45    292.03

8  30   4      989.62     1487.95    237.97

1  31   4       49.74      245.77    241.47

2  31   4      601.36     1240.76    569.04

3  31   4      585.53      925.99    263.21

4  31   4      448.49      678.08    233.25

5  31   4     4987.24     4877.86    345.79

6  31   4     1856.82     1827.35    327.46

0  32   4     3324.72     3685.99    499.24

1  32   4     2471.64     3454.00    395.59

2  32   4      774.69      915.11    273.11

3  32   4     2165.03     3689.14    358.17

4  32   4      197.34      529.66    265.12

1   0   5     1171.10     1846.47     86.89

2   0   5     4246.96     4425.89    128.81

3   0   5    56268.43    46835.85    719.33

4   0   5    36475.84    37162.86    546.73

5   0   5     3475.78     1909.57     87.80

6   0   5     4159.20     3579.46    122.51

7   0   5     7872.54     7539.17    166.28

8   0   5      611.59      788.26     71.27

9   0   5      360.16      453.74     75.94

10   0   5     1940.81     2149.29    109.80

11   0   5     4612.03     5238.33    178.14

12   0   5       17.58      256.49     99.39

13   0   5      317.35      415.21    115.93

14   0   5     1287.39     1995.70    166.17

15   0   5     7038.34     6528.06    273.32

16   0   5    17323.73    15685.78    500.29

17   0   5      356.44      525.94    182.21

18   0   5      534.27      320.26    177.24

19   0   5      524.04      406.82    192.97

20   0   5     2202.77     2010.26    276.28

21   0   5      233.16        0.00    214.52

0   1   5     6143.95     9262.02    259.83

1   1   5    24519.84    24543.19    304.21

2   1   5      180.69      366.79     36.61

3   1   5     3317.60     2258.56     63.12

4   1   5      752.22      962.88     45.87

5   1   5      382.40      734.91     40.10

6   1   5     1545.31     1299.04     51.04

7   1   5     6777.85     8382.05    129.79

8   1   5      287.80      315.19     43.94

9   1   5        1.08      499.84     52.82

10   1   5      427.75      734.26     60.92

11   1   5    10087.22    11389.30    180.00

12   1   5      156.65      226.62     71.12

13   1   5       38.66       72.66     73.19

14   1   5        4.69       98.30     74.70

15   1   5     3517.87     3334.73    148.65

16   1   5     9981.21     8402.74    235.63

17   1   5     1415.85     1857.87    154.47

18   1   5       13.31      232.13    125.59

19   1   5     1120.45      834.07    147.85

20   1   5     2022.58     1722.55    186.11

21   1   5      472.83      390.86    165.07

1   2   5      747.66      566.01     43.30

2   2   5     2744.02     3967.10     83.78

3   2   5    44176.48    45433.58    494.07

4   2   5     1146.58     1656.04     54.55

5   2   5     3266.63     2245.11     62.19

6   2   5       98.82      240.18     36.05

7   2   5      623.76      868.48     48.14

8   2   5       14.19       51.05     38.05

9   2   5      817.26      759.78     53.94

10   2   5      432.18      965.45     60.42

11   2   5     2148.31     1885.40     88.35

12   2   5       54.26       48.62     67.71

13   2   5     1079.59     1371.25    100.88

14   2   5      443.12      584.90     90.87

15   2   5       41.13       64.42     90.72

16   2   5      197.38      536.32    109.19

17   2   5      882.91      690.31    128.00

18   2   5      314.62      613.89    133.98

19   2   5       33.55        0.00    125.98

20   2   5        0.30      133.91    146.32

21   2   5     6288.69     5682.15    279.62

0   3   5     8114.10     6503.95    160.29

1   3   5     3041.22     2541.50     74.05

2   3   5      447.45      745.62     45.85

3   3   5    71522.40    67692.38    718.95

4   3   5      559.68     1069.84     46.10

5   3   5      239.76      553.18     40.24

6   3   5      250.01      487.29     39.20

7   3   5     4612.61     4526.97     90.85

8   3   5     1567.30     1570.66     62.38

9   3   5    18634.18    17444.57    219.66

10   3   5    20144.77    18001.22    239.21

11   3   5      734.09      318.48     64.80

12   3   5      115.19       94.72     67.41

13   3   5      347.59      242.09     81.29

14   3   5       91.63      268.06     86.64

15   3   5    11804.20    10969.17    294.59

16   3   5     9754.77     8392.41    335.61

17   3   5      113.81      141.75    103.77

18   3   5        0.24      134.69    126.52

19   3   5     3962.33     3934.02    225.71

20   3   5     1884.36     1751.16    183.93

21   3   5     3225.50     4205.30    287.80

1   4   5        5.55      117.65     38.14

2   4   5      502.30      425.22     42.86

3   4   5       60.10      831.62     50.61

4   4   5      834.58      946.14     45.50

5   4   5      961.55     1779.82     59.22

6   4   5      770.69     1936.92     61.13

7   4   5     4906.69     5259.58     98.48

8   4   5      214.46      279.49     43.39

9   4   5     1213.50     1138.96     60.13

10   4   5     1926.29     2229.82     91.77

11   4   5      199.76      262.72     75.55

12   4   5      318.81      259.11     69.97

13   4   5     2288.35     2259.81    109.14

14   4   5     2425.63     2987.70    152.83

15   4   5     1521.00     1276.64    121.01

16   4   5     6442.34     6371.30    207.23

17   4   5      172.85      539.70    112.99

18   4   5      375.65      226.82    118.08

19   4   5      606.44      327.73    138.90

20   4   5     1820.52     1845.98    188.89

21   4   5     1230.04     1280.53    192.90

0   5   5    11553.53    11258.90    241.92

1   5   5      261.42      233.52     39.71

2   5   5     3234.02     4342.59     95.63

3   5   5    91762.34    98902.64   1120.89

4   5   5     2401.24     2305.47     65.38

5   5   5       47.34        0.00     31.29

6   5   5      712.42     1146.64     50.64

7   5   5     4217.17     3705.82     86.99

8   5   5     2410.54     2866.67     79.68

9   5   5    11852.57    10297.69    167.03

10   5   5     2422.54     2538.94     97.22

11   5   5     1325.52     2178.76     97.48

12   5   5       86.96      123.36     66.63

13   5   5      531.82      482.84     86.71

14   5   5     1590.41     1885.42    120.75

15   5   5    12650.98    13800.63    299.87

16   5   5      874.24     1001.35    121.56

17   5   5      158.63      229.82    110.90

18   5   5        4.69      168.35    118.52

19   5   5     1158.39     1443.22    185.18

20   5   5     2704.47     2612.40    207.75

21   5   5    13920.59    12748.15    373.31

1   6   5      590.47      950.22     55.01

2   6   5      962.65      994.40     65.16

3   6   5    20232.28    20548.93    274.55

4   6   5     8709.57    10769.13    162.35

5   6   5      704.13     1360.15     61.25

6   6   5      221.81      784.90     47.11

7   6   5     1295.60     1476.44     58.84

8   6   5      843.03      999.23     57.39

9   6   5      369.36      345.00     55.03

10   6   5      156.29       61.02     58.41

11   6   5     2652.60     2592.00    109.50

12   6   5     3834.21     3969.88    136.64

13   6   5     5739.32     4798.90    149.05

14   6   5     1310.89     1659.99    115.68

15   6   5      160.81      371.08    101.61

16   6   5      203.97      341.52    120.17

17   6   5      201.73      189.18    105.10

18   6   5       40.66      279.11    116.77

19   6   5      304.54      249.51    127.40

20   6   5       16.69      195.44    150.85

21   6   5      526.00      913.64    309.03

0   7   5      323.33     1035.46     81.72

1   7   5       51.29      113.47     41.52

2   7   5      158.89       79.24     40.21

3   7   5    48349.89    49827.88    569.46

4   7   5     1639.20     1617.50     61.92

5   7   5     1388.62     1751.82     62.47

6   7   5       52.28       92.98     37.50

7   7   5      957.07     1012.95     52.47

8   7   5      658.92      514.25     51.75

9   7   5   143234.31   131574.03   1451.31

10   7   5    32799.74    32829.70    422.45

11   7   5     3642.50     2864.32    110.04

12   7   5      871.57      912.66     91.67

13   7   5      550.66      466.76     84.37

14   7   5      970.96     1118.97    103.58

15   7   5    21416.57    21261.90    379.92

16   7   5     3095.34     2661.42    161.34

17   7   5     1264.52     1093.52    133.13

18   7   5     3442.20     3363.93    212.48

19   7   5     1830.27     2023.91    166.24

20   7   5     1446.92     1146.11    188.72

1   8   5       85.89        0.00     39.76

2   8   5        2.86       89.69     42.97

3   8   5     7787.49     7128.48    127.75

4   8   5    14289.49    13948.38    190.59

5   8   5    13993.52    12925.08    169.38

6   8   5    12121.68    13254.75    174.66

7   8   5      572.68      584.22     52.87

8   8   5       34.84        0.00     47.23

9   8   5      275.50      496.40     69.21

10   8   5     4982.45     4916.07    132.07

11   8   5     1086.52     1085.73     92.67

12   8   5      129.80      299.93     90.58

13   8   5      250.09      372.83     84.38

14   8   5     2833.96     3802.41    149.65

15   8   5     1030.73     1923.63    133.86

16   8   5     2728.14     3581.90    181.31

17   8   5      637.88     1278.61    136.75

18   8   5      305.36      264.95    127.28

19   8   5      262.84      240.75    137.93

20   8   5     1211.96     1080.60    177.81

0   9   5    11633.90    10276.97    271.85

1   9   5      252.90      715.52     57.01

2   9   5     5002.01     4831.05    106.73

3   9   5    69912.73    63952.24    722.80

4   9   5      295.81      530.56     49.12

5   9   5     1127.12     1211.56     62.16

6   9   5     9176.61     9355.96    146.05

7   9   5     1004.38      632.66     54.35

8   9   5     2687.03     2661.94     98.03

9   9   5    32781.19    35064.16    445.00

10   9   5     1083.39     1368.31    104.84

11   9   5     1764.04     1949.22    108.40

12   9   5        4.00      129.23     80.11

13   9   5       22.73      164.58     80.80

14   9   5      663.25      887.20    101.14

15   9   5    19423.27    19184.51    359.90

16   9   5      868.44     1657.49    149.15

17   9   5     1996.66     3327.34    184.93

18   9   5     1998.91     2126.74    183.16

19   9   5     1083.79     1309.96    169.01

20   9   5      205.26      330.02    155.39

1  10   5      591.11      505.47     57.14

2  10   5     1609.94     1607.71     70.03

3  10   5    61990.05    69356.47    783.42

4  10   5     2223.62     2322.26     94.83

5  10   5     8687.97     8810.12    140.77

6  10   5    17317.01    16538.90    217.66

7  10   5      382.45      193.57     47.57

8  10   5      913.23      546.64     66.30

9  10   5        2.79        0.00     64.10

10  10   5      229.85      336.22     80.75

11  10   5     2847.41     3415.66    141.09

12  10   5     1122.22     1650.15    108.99

13  10   5     2543.41     2300.95    126.07

14  10   5       69.61      172.10     89.73

15  10   5     8654.16     8492.35    219.77

16  10   5     7628.30     7291.11    230.89

17  10   5      381.84     1231.74    142.68

18  10   5      112.87      439.88    175.31

19  10   5       86.08      342.49    148.47

20  10   5       55.73      212.68    161.21

0  11   5    14003.12    13832.27    277.74

1  11   5     8377.13     9364.17    160.86

2  11   5     3944.16     3524.43    101.61

3  11   5   228344.34   243288.64   2511.95

4  11   5     4963.08     5379.15    138.79

5  11   5      119.64      187.95     49.60

6  11   5      573.29      901.08     64.22

7  11   5      283.51      279.02     60.35

8  11   5     7033.91     6104.10    186.99

9  11   5     3498.68     4559.08    149.21

10  11   5     8253.03     8491.47    190.07

11  11   5     2370.30     3102.44    130.29

12  11   5     2018.66     2304.33    119.70

13  11   5      420.85      115.13     92.47

14  11   5      669.19     1345.06    116.12

15  11   5    65742.35    58799.29    845.26

16  11   5    18818.41    16147.98    377.58

17  11   5        0.37       85.86    124.31

18  11   5      477.24      638.00    142.86

19  11   5      255.64      509.38    171.49

20  11   5     1955.67     1764.45    205.78

1  12   5      165.57       26.83     46.41

2  12   5       14.86       66.65     48.65

3  12   5      354.48     1019.43     66.39

4  12   5     8066.01     8838.83    153.90

5  12   5      304.84      124.23     55.14

6  12   5    10704.72    12652.70    204.23

7  12   5        2.98        0.39     54.94

8  12   5      159.03      133.68     90.18

9  12   5       48.01       68.29     83.96

10  12   5     1004.61     1353.31    156.01

11  12   5       85.54      222.38     90.28

12  12   5     1024.68     1890.09    129.67

13  12   5     2213.61     2341.12    144.43

14  12   5     2502.70     3417.82    179.74

15  12   5     1375.73      797.84    131.75

16  12   5     3637.44     4315.54    285.87

17  12   5       11.04       75.41    124.89

18  12   5      159.93      338.14    141.86

19  12   5      100.06      174.48    157.98

0  13   5     1485.06     1473.76    119.15

1  13   5       94.89      183.74     54.12

2  13   5     3160.11     3657.64    107.62

3  13   5   205647.19   200104.02   2083.83

4  13   5     5063.09     4863.13    238.21

5  13   5       16.49      148.41     63.39

6  13   5     6963.47     7954.51    188.37

7  13   5        0.01        6.46     78.25

8  13   5       28.88       11.12     91.99

9  13   5     9030.48     8183.04    224.09

10  13   5     2364.07     3548.80    166.48

11  13   5     2208.19     1653.21    127.31

12  13   5      252.61      277.06     98.20

13  13   5      152.27      307.91     98.87

14  13   5     2681.20     3162.63    167.95

15  13   5    61874.70    61492.37    887.91

16  13   5      697.83     1144.45    140.20

17  13   5      257.53     1055.75    162.65

18  13   5     3991.69     3980.24    248.62

19  13   5       16.91      242.74    170.57

1  14   5      431.19      463.26     63.21

2  14   5      481.74      771.66     85.95

3  14   5    48170.37    54065.36    638.80

4  14   5    13091.89    12505.45    248.27

5  14   5     1319.27     1879.35     97.47

6  14   5    22825.06    23460.07    354.04

7  14   5        1.00        0.00     85.37

8  14   5     3325.79     3033.98    154.10

9  14   5      234.66      238.16    112.39

10  14   5      267.45      301.21    106.95

11  14   5     4020.62     4345.86    180.32

12  14   5      593.53      531.91    112.46

13  14   5     3910.69     3378.97    192.79

14  14   5      209.39      461.95    128.44

15  14   5    12103.61    10413.42    288.32

16  14   5     4302.96     5721.31    264.89

17  14   5       57.06      145.62    149.52

18  14   5      204.89      238.84    162.71

19  14   5        4.51      142.44    185.96

0  15   5    24163.87    24862.18    459.29

1  15   5    36073.34    31589.70    408.47

2  15   5     1883.86     1770.50    147.93

3  15   5   102818.91    95488.58   1122.07

4  15   5       62.80        0.00     72.49

5  15   5        2.15        0.00     72.59

6  15   5     4014.20     4211.63    147.03

7  15   5      697.16      880.32    113.53

8  15   5     1368.08      971.94    140.05

9  15   5    21414.25    18866.06    503.04

10  15   5     6413.08     6574.48    243.26

11  15   5     8538.21     8506.88    238.67

12  15   5      310.92      298.81    112.83

13  15   5       78.94      249.04    114.05

14  15   5      465.19      822.77    175.60

15  15   5    25391.61    27939.15    524.06

16  15   5     7667.30     6929.51    255.34

17  15   5        0.16      182.64    151.16

18  15   5     2297.98     3200.95    238.09

19  15   5      622.64      896.45    198.59

1  16   5     1245.09     1547.54     96.05

2  16   5     1081.13      590.73     80.73

3  16   5    43323.12    40523.52    531.03

4  16   5    14442.73    12981.87    243.74

5  16   5     9509.32     9730.17    199.93

6  16   5     1464.01     1876.54    124.41

7  16   5        0.84        0.00     98.02

8  16   5      589.84      506.98    105.57

9  16   5        0.05       37.77     95.50

10  16   5     1226.10     1696.85    140.30

11  16   5     4984.10     4257.78    187.88

12  16   5     4002.09     4044.28    191.07

13  16   5     2557.23     2299.21    164.60

14  16   5      199.83      467.03    139.54

15  16   5     1806.77     3233.35    199.52

16  16   5     5778.33     5477.88    250.80

17  16   5      385.61        0.00    149.06

18  16   5       53.94      472.28    169.90

0  17   5    11341.78    12933.16    334.91

1  17   5    12878.00    13130.05    237.78

2  17   5     1576.11     1830.98    141.73

3  17   5    35919.01    31738.53    459.99

4  17   5       87.20       59.27     82.72

5  17   5      784.52      543.55     94.81

6  17   5    10110.40     9117.17    239.48

7  17   5      720.07      291.51    104.62

8  17   5     1841.35     2306.67    151.11

9  17   5   144815.50   132030.59   1909.61

10  17   5     5491.92     5256.77    272.45

11  17   5     2693.50     3538.82    182.86

12  17   5     3049.97     3063.15    217.23

13  17   5      814.00     1117.12    143.81

14  17   5        9.76      209.06    141.55

15  17   5    17976.12    19854.62    587.82

16  17   5     1062.14     1686.43    178.13

17  17   5     1355.25      977.24    182.98

18  17   5     1844.90     2952.99    243.40

1  18   5      491.72      749.82    100.20

2  18   5     1517.41     1263.68    111.87

3  18   5    11649.97     8005.62    202.72

4  18   5     4773.54     4424.32    152.46

5  18   5     6080.89     4771.17    176.06

6  18   5     9624.33     9002.58    239.94

7  18   5      632.72      842.51    118.92

8  18   5     1412.33     1176.69    127.24

9  18   5       78.66      260.50    114.44

10  18   5      227.47      246.11    113.13

11  18   5      249.19      375.68    122.85

12  18   5      210.31      105.57    121.48

13  18   5     2592.92     2473.74    178.37

14  18   5     4305.22     3851.67    211.90

15  18   5     5810.09     9131.77    333.26

16  18   5     2882.71     2984.24    207.02

17  18   5      420.65      649.99    169.27

0  19   5      573.96      498.08    130.03

1  19   5        4.36        0.00     90.20

2  19   5      990.86      743.05    109.17

3  19   5    18352.96    18942.65    345.19

4  19   5      111.93        0.00     97.80

5  19   5     1674.58     1362.11    143.78

6  19   5     2169.50     2074.26    145.53

7  19   5     1189.34      871.98    129.50

8  19   5     3584.99     2904.99    234.07

9  19   5    75540.77    71572.42   1053.08

10  19   5     4682.23     5130.03    212.85

11  19   5      523.06     1131.36    140.14

12  19   5     1619.60     1654.67    173.50

13  19   5      896.71      558.84    141.87

14  19   5       50.02      305.38    140.70

15  19   5    12034.94    11143.52    316.30

16  19   5     4687.43     5449.31    357.31

17  19   5      323.28     1059.98    186.85

1  20   5       70.40       66.82     90.76

2  20   5      227.64      393.92    115.35

3  20   5     2797.84     3952.44    159.63

4  20   5     3336.38     3457.37    159.12

5  20   5       39.63       36.17    106.00

6  20   5     7832.92     7693.87    249.01

7  20   5      933.78      849.14    122.99

8  20   5       38.48      158.80    142.06

9  20   5       66.57      293.40    118.72

10  20   5      197.28      366.80    122.09

11  20   5     1817.46     1882.02    163.08

12  20   5     3705.67     3730.68    206.94

13  20   5     2555.90     2020.86    185.16

14  20   5        0.29        0.00    135.11

15  20   5       28.62      170.91    165.73

16  20   5       20.83      266.67    168.60

0  21   5    11244.29     9704.71    439.94

1  21   5    10057.71     9475.24    265.58

2  21   5      133.13        0.00    165.38

3  21   5    19718.63    21328.69    377.83

4  21   5      475.30      543.05    122.77

5  21   5     1077.02     1070.38    133.38

6  21   5      734.87      953.14    131.52

7  21   5      694.62      696.62    150.23

8  21   5      385.77      346.83    131.98

9  21   5    19681.76    22941.00    445.46

10  21   5      684.82      870.92    138.70

11  21   5       51.24       73.26    127.64

12  21   5       24.52      172.83    130.68

13  21   5       19.05      305.30    139.57

14  21   5      232.03      445.96    154.02

15  21   5     8827.97     7350.77    275.04

16  21   5       32.73      751.81    185.27

1  22   5      800.29     1040.95    131.90

2  22   5        5.56      152.21     97.77

3  22   5     2269.55     1043.45    122.21

4  22   5        0.91       30.19    105.31

5  22   5     5722.05     6110.00    285.87

6  22   5      378.54      626.54    132.13

7  22   5     1305.13     1224.78    146.18

8  22   5      484.03      511.83    133.46

9  22   5       42.85      216.74    190.25

10  22   5        9.22      227.99    130.58

11  22   5        9.59      281.91    160.62

12  22   5        1.98      208.43    137.64

13  22   5     2006.09     1770.43    176.86

14  22   5     3197.70     3887.05    229.25

15  22   5     2135.98     3847.96    234.15

0  23   5     9177.47     8271.89    325.79

1  23   5      340.22      345.00    113.48

2  23   5     1591.74     1957.22    147.42

3  23   5    16860.47    15085.28    314.73

4  23   5      434.17      402.52    130.48

5  23   5       10.25      219.39    121.66

6  23   5       51.15      257.37    124.85

7  23   5       28.42      411.82    144.43

8  23   5     2019.90     1728.30    171.76

9  23   5    29382.27    27130.22    540.13

10  23   5     4137.74     5082.23    240.27

11  23   5     2611.87     1745.09    186.56

12  23   5      745.23      978.25    168.56

13  23   5      827.27      658.79    170.99

14  23   5       63.79      446.58    176.30

15  23   5     8984.93     8506.29    317.07

1  24   5      182.40      238.76    116.04

2  24   5       45.87      125.10    119.32

3  24   5      853.38     1202.93    142.41

4  24   5      336.66      464.51    137.42

5  24   5     2212.09     2912.57    191.91

6  24   5     5821.81     6085.40    339.95

7  24   5     1585.51     1989.32    174.31

8  24   5        0.25       14.03    128.70

9  24   5        0.09      183.78    140.20

10  24   5     1030.44     1124.14    163.83

11  24   5       63.59       96.78    152.67

12  24   5      536.44      358.66    160.11

13  24   5      475.60      439.00    167.83

14  24   5      362.69      382.56    175.55

0  25   5     4997.05     5078.69    291.91

1  25   5     2607.24     2693.67    176.61

2  25   5       42.49       31.33    125.06

3  25   5     4993.88     5110.58    291.04

4  25   5      854.95      895.16    154.21

5  25   5      955.19      681.54    149.34

6  25   5     5956.86     5881.08    243.63

7  25   5     2914.16     2814.69    199.44

8  25   5        4.57      347.17    168.33

9  25   5    15129.67    11624.59    335.72

10  25   5       32.83      387.98    284.87

11  25   5      292.70      838.08    169.78

12  25   5      253.30      225.60    166.93

13  25   5      564.41      503.73    175.72

1  26   5        9.54      153.59    125.81

2  26   5        1.93      194.73    125.71

3  26   5       47.38      248.45    146.57

4  26   5      404.04      251.93    138.02

5  26   5        9.25      416.79    145.64

6  26   5     1423.59     1995.22    221.12

7  26   5        0.19      421.12    148.39

8  26   5      108.20      285.71    153.29

9  26   5        1.46      244.42    156.65

10  26   5      931.85      930.24    184.27

11  26   5     1278.66     1465.87    190.04

12  26   5     2275.30     2948.16    228.60

0  27   5       96.70       86.58    192.21

1  27   5      530.07      688.29    149.37

2  27   5      350.79      689.34    147.91

3  27   5     1913.21     2233.97    202.92

4  27   5     1118.93     1122.20    181.73

5  27   5     1099.85      930.80    163.93

6  27   5     1936.73     2139.71    193.89

7  27   5     1823.10     1348.37    175.01

8  27   5      760.02      775.75    172.49

9  27   5     4073.65     3226.76    381.71

10  27   5     1040.82      925.28    181.92

11  27   5     1746.07     2517.26    220.38

1  28   5      107.89       96.95    146.51

2  28   5     1019.01     1229.02    220.13

3  28   5     1583.75     2208.96    204.50

4  28   5      291.37      342.28    171.01

5  28   5        1.42       84.99    147.11

6  28   5     1958.88     2298.05    199.87

7  28   5      128.80       91.13    156.49

8  28   5        2.34      155.45    163.27

9  28   5       77.17      467.45    174.48

10  28   5       32.62      311.01    177.40

0  29   5      849.73      807.80    234.20

1  29   5      136.35        0.00    145.70

2  29   5     2727.04     3317.33    283.95

3  29   5      190.64      488.11    171.56

4  29   5       17.89      206.59    180.55

5  29   5     2242.42     1915.68    215.46

6  29   5       16.01       79.44    159.93

7  29   5     1472.17     1273.56    189.23

8  29   5        7.19        0.00    184.44

9  29   5     1113.17     2188.03    243.03

1  30   5      151.03      131.03    201.09

2  30   5      328.18      359.87    249.10

3  30   5      993.64     1140.62    243.95

4  30   5      118.87      372.23    248.05

5  30   5      218.49      229.56    236.36

6  30   5     1818.84     2210.99    281.91

7  30   5       63.02      177.44    290.71

0  31   5    13235.95    13210.92    598.05

1  31   5     7633.95     6873.26    412.28

2  31   5     1431.45     1288.74    355.25

3  31   5       27.57       68.10    374.29

4  31   5      163.76      384.70    234.00

5  31   5     1120.70      808.66    276.93

1  32   5      128.81       57.55    256.91

2  32   5      456.71      357.51    265.02

1   0   6    14923.99    11830.34    248.10

2   0   6        0.13       88.51     48.12

3   0   6      278.66      220.41     53.11

4   0   6      547.61      406.75     52.88

5   0   6     1030.48     1529.36     78.38

6   0   6     5063.96     4805.43    129.56

7   0   6     1996.09     2972.56    111.51

8   0   6     1964.51     2516.62    110.01

9   0   6     2892.82     4162.87    139.58

10   0   6     5187.76     5055.80    159.88

11   0   6    16427.17    12613.08    288.17

12   0   6      271.74      734.76    144.57

13   0   6      136.67      354.47    118.87

14   0   6        0.87        0.00    115.99

15   0   6     1528.01     1948.54    184.45

16   0   6     1252.05     1936.66    185.89

17   0   6        0.06       33.99    162.58

18   0   6        0.19      122.38    177.89

19   0   6       10.18        0.00    193.09

20   0   6     1965.80     2270.62    331.69

21   0   6      738.00      502.92    241.53

1   1   6      189.35      519.79     46.52

2   1   6      669.16     1107.68     52.47

3   1   6     7895.51     9949.30    139.58

4   1   6     7943.70     6584.43    108.67

5   1   6      721.53     2105.78     69.48

6   1   6     2460.10     2321.76     70.35

7   1   6       70.63      245.56     40.77

8   1   6      336.22      427.89     51.17

9   1   6        6.23       58.24     46.42

10   1   6       26.56      132.14     50.73

11   1   6     4266.93     3538.06    111.59

12   1   6      818.11     1228.06     94.29

13   1   6     1262.12     1340.17    104.19

14   1   6     1320.73     1774.63    116.03

15   1   6     4310.90     4658.94    166.39

16   1   6     1633.10     1849.64    140.57

17   1   6      162.60      178.23    119.71

18   1   6        0.02        0.00    125.31

19   1   6        3.93       25.75    135.12

20   1   6      780.11      530.15    162.27

21   1   6       11.86        0.00    157.06

0   2   6     1172.50     1562.26     80.75

1   2   6     2172.14     2042.14     67.07

2   2   6      631.97      759.55     44.87

3   2   6        3.75       76.08     32.85

4   2   6      349.97      549.24     43.06

5   2   6      103.94      221.85     38.22

6   2   6     2329.62     3384.06     81.74

7   2   6      587.51      618.71     49.17

8   2   6       29.86       37.05     41.86

9   2   6     2992.41     3752.08    105.83

10   2   6     3964.63     4274.86    105.02

11   2   6     2797.18     2532.66    100.94

12   2   6      429.47      385.72     80.22

13   2   6      224.68      324.43     78.28

14   2   6       14.23      224.27     81.68

15   2   6      198.07      330.38     99.48

16   2   6     1157.05     1570.29    132.20

17   2   6      218.53      327.01    112.40

18   2   6      195.35      744.66    144.05

19   2   6      814.98      954.37    156.89

20   2   6      110.02      151.82    152.22

21   2   6       26.74        0.00    167.77

1   3   6       24.45        4.53     32.70

2   3   6     1201.07     1545.36     58.49

3   3   6     7192.91     9606.80    143.49

4   3   6     2196.02     1679.21     59.07

5   3   6    10064.40    10306.14    147.61

6   3   6    56924.74    55301.21    568.64

7   3   6     3529.67     2837.19     80.76

8   3   6      820.13     1060.93     58.00

9   3   6        2.27       89.69     47.52

10   3   6      299.60      382.17     59.19

11   3   6      799.81      805.44     75.73

12   3   6      679.86     1027.57     83.93

13   3   6      616.22     1035.04     99.46

14   3   6       77.25      100.70     79.15

15   3   6     2434.88     2630.20    150.79

16   3   6      422.94      592.04    110.93

17   3   6      114.49      513.49    113.35

18   3   6       11.62      278.32    130.39

19   3   6        0.51      139.28    137.27

20   3   6      166.59      592.01    176.46

0   4   6    30145.09    40151.05    691.22

1   4   6     4345.23     5641.80    114.25

2   4   6     2034.90     2585.14     77.03

3   4   6    15843.05    21836.02    265.59

4   4   6      284.17      388.12     41.17

5   4   6       13.64        0.00     34.23

6   4   6    12537.52    11894.59    160.29

7   4   6      487.68      648.43     49.61

8   4   6     2625.81     3221.84     89.37

9   4   6     7022.88     8089.90    137.30

10   4   6      788.21      936.79     70.39

11   4   6     1751.03     1042.71     84.01

12   4   6      309.67      381.92     72.70

13   4   6      281.88      396.26     78.48

14   4   6        0.01      153.86     90.36

15   4   6     4204.84     4173.85    173.93

16   4   6      176.39      400.12    109.14

17   4   6     1206.73     1184.88    138.05

18   4   6     1049.99     1142.46    144.77

19   4   6       92.52      212.19    161.15

20   4   6     1343.46     1484.65    200.20

1   5   6      402.55      283.47     46.02

2   5   6      177.26      248.85     44.48

3   5   6     8678.56     8844.05    137.23

4   5   6     1166.58     1451.51     72.25

5   5   6      342.70      928.26     51.64

6   5   6     1418.73     1161.66     54.47

7   5   6      220.72      120.12     41.16

8   5   6     1478.03     1776.41     69.45

9   5   6      131.38       44.44     50.35

10   5   6      440.73      459.39     66.10

11   5   6     2893.72     2934.99    110.24

12   5   6        9.24        0.00     65.77

13   5   6      478.85      806.83     93.08

14   5   6      174.16      271.34     88.16

15   5   6     2615.77     3238.71    164.79

16   5   6      862.75     1325.20    131.80

17   5   6       58.51      140.64    116.60

18   5   6       34.19      242.78    145.42

19   5   6       38.24       48.48    150.64

20   5   6      694.33      974.34    185.97

0   6   6    53764.91    62630.08   1040.87

1   6   6      540.45      965.35     59.58

2   6   6     2341.45     2842.95     98.74

3   6   6     3289.76     4058.70     97.07

4   6   6      751.00     1118.73     53.11

5   6   6       22.73       52.51     39.96

6   6   6     8506.56     7639.39    123.41

7   6   6      549.31      712.93     52.55

8   6   6     3720.32     4885.59    108.97

9   6   6      410.69      265.60     62.57

10   6   6      344.83      340.91     66.47

11   6   6     4934.96     5481.65    140.85

12   6   6      207.16      278.51     71.82

13   6   6     1084.18     1397.52    102.23

14   6   6      117.61      221.56     87.74

15   6   6     2472.34     2422.39    148.65

16   6   6      400.58      551.99    120.25

17   6   6      518.81      925.40    140.06

18   6   6    10662.82     9846.41    297.22

19   6   6       11.87      175.01    134.11

20   6   6      852.81      477.86    178.34

1   7   6      337.25      253.41     47.23

2   7   6      981.91      965.32     62.73

3   7   6    24165.32    27602.66    343.89

4   7   6      195.19      162.64     39.22

5   7   6    10519.79     9477.97    145.19

6   7   6    73619.41    74743.92    781.49

7   7   6     2100.86     2295.35     75.22

8   7   6        4.49       45.25     46.44

9   7   6        0.15       10.76     54.60

10   7   6      999.40     1226.44     86.57

11   7   6      261.33      388.90     75.81

12   7   6      119.21      182.68     82.31

13   7   6      543.72      724.47    107.33

14   7   6      134.07      368.93     92.96

15   7   6     2196.04     2962.55    163.21

16   7   6     1584.52     2069.66    150.90

17   7   6      203.84      513.59    135.62

18   7   6        5.45       56.49    140.44

19   7   6      580.62      533.52    149.09

20   7   6       49.28      370.66    177.26

0   8   6    57189.35    62786.42   1050.80

1   8   6    11255.36    11726.52    190.47

2   8   6      198.31      494.18     55.01

3   8   6     2776.31     2895.35     95.24

4   8   6     3423.60     3744.37     92.45

5   8   6     4211.51     4580.48     98.68

6   8   6    29273.79    27507.63    325.16

7   8   6    13598.77    13415.24    198.29

8   8   6      140.91       91.42     60.70

9   8   6    83633.52    83059.31    987.81

10   8   6    10283.08    10369.06    203.47

11   8   6      438.53       81.54     85.55

12   8   6      173.49      223.90     77.83

13   8   6      273.05      595.53     92.73

14   8   6      802.19     1394.79    113.57

15   8   6     1439.98     1324.88    124.80

16   8   6     3936.93     4076.17    210.65

17   8   6        2.63      201.27    121.45

18   8   6      887.38     1112.80    157.95

19   8   6     1055.49     1572.43    176.01

20   8   6        1.63      475.59    161.50

1   9   6       15.10       75.88     47.01

2   9   6       32.77        0.00     45.68

3   9   6    25385.53    29900.78    373.05

4   9   6     1691.13     2113.38     75.48

5   9   6     6138.47     6216.79    128.78

6   9   6     5893.10     5766.91    128.40

7   9   6     3862.80     4134.52    115.21

8   9   6      779.24      881.40     71.01

9   9   6      177.58      324.91     69.73

10   9   6      504.39      460.36     83.20

11   9   6      902.01     1123.16    106.47

12   9   6    13829.04    13495.55    259.91

13   9   6      984.63      894.73    118.06

14   9   6      919.39     1002.34    126.45

15   9   6       17.41      214.78    103.52

16   9   6     1695.71     2192.95    152.59

17   9   6      595.76      267.49    124.00

18   9   6      127.47      361.05    149.68

19   9   6       87.76        2.54    160.67

20   9   6        0.66       84.51    166.47

0  10   6    52081.75    52175.82    897.26

1  10   6      834.08      667.66     64.62

2  10   6     1432.96     1600.42     80.33

3  10   6     6834.02     8766.78    166.43

4  10   6      846.98     1289.07     71.55

5  10   6     4326.19     4047.41    115.72

6  10   6     6592.81     7021.32    152.34

7  10   6      676.88     1112.55     78.94

8  10   6     1408.67     1760.73     95.58

9  10   6     2713.14     3636.29    135.94

10  10   6      279.07      514.48    124.39

11  10   6     2377.46     3180.49    157.53

12  10   6    10277.16     9791.52    241.83

13  10   6     3102.10     3823.11    162.08

14  10   6      821.38      998.81    122.67

15  10   6      610.54      588.12    120.18

16  10   6      138.00      333.11    123.03

17  10   6     2248.97     1914.80    166.84

18  10   6        5.59      135.32    132.25

19  10   6     4777.18     5425.81    279.85

20  10   6     3326.56     4331.73    369.49

1  11   6     1071.90     1593.41     82.71

2  11   6     1024.78     1059.31     74.86

3  11   6    45885.75    39167.64    476.92

4  11   6     3359.26     3934.31    110.19

5  11   6     1233.60     1620.58     85.11

6  11   6     7006.71     6624.17    151.03

7  11   6      289.97      160.75     85.08

8  11   6       18.55       47.57     82.30

9  11   6      166.49       46.04    100.06

10  11   6      258.74      411.11    102.28

11  11   6      829.69     1040.90    102.85

12  11   6      733.18     1002.51    125.72

13  11   6        7.44       48.25    102.90

14  11   6      927.84      968.57    119.42

15  11   6    10438.20    12015.02    296.79

16  11   6      148.30      343.12    138.05

17  11   6      108.14      410.18    141.61

18  11   6       54.37      267.06    150.06

19  11   6      266.75      348.61    205.48

0  12   6     1319.86     2117.00    134.09

1  12   6    14250.60    16431.38    255.64

2  12   6     7938.30     8308.39    170.07

3  12   6    94848.71    95572.72   1112.98

4  12   6     5535.90     5400.94    130.64

5  12   6     6316.28     6453.65    151.07

6  12   6     1079.86     1063.67     83.89

7  12   6      506.19      549.98    110.46

8  12   6     2003.49     2927.21    134.85

9  12   6    20095.85    20500.71    379.50

10  12   6        9.08      592.95    103.89

11  12   6      969.45     1279.57    120.67

12  12   6     2660.65     3462.97    171.95

13  12   6     2946.58     2870.35    244.44

14  12   6     1710.11     2058.24    155.91

15  12   6    16619.28    17588.31    376.62

16  12   6     3084.39     3318.18    223.89

17  12   6     2154.53     1874.10    184.16

18  12   6     3098.90     2794.70    220.54

19  12   6     3963.44     4323.27    345.58

1  13   6       90.66       42.14     61.16

2  13   6      254.88      374.34     88.45

3  13   6    26203.20    26554.39    369.86

4  13   6      226.95      221.94     73.74

5  13   6     8058.22     7096.63    176.40

6  13   6     2443.04     2046.21    102.44

7  13   6     4678.54     4641.69    150.13

8  13   6      646.35      564.35    105.05

9  13   6      307.11      286.70    104.51

10  13   6     2296.93     1923.52    149.93

11  13   6       20.60      350.46     99.94

12  13   6     3562.48     3606.94    173.86

13  13   6      742.24      902.43    129.18

14  13   6        0.39      193.73    113.87

15  13   6     1464.23     1862.19    192.13

16  13   6      528.66      586.97    146.75

17  13   6      597.01      495.12    213.31

18  13   6      210.91      571.86    209.18

19  13   6        5.56      394.90    175.00

0  14   6    63913.87    67978.51   1162.57

1  14   6    17535.87    16325.53    284.32

2  14   6     4831.17     4912.13    151.49

3  14   6    29536.79    27181.62    380.37

4  14   6    16460.40    15400.47    268.03

5  14   6     7873.50     7591.88    180.51

6  14   6     8916.99     8176.60    208.18

7  14   6    12134.11    12658.19    260.87

8  14   6     3850.26     4443.14    191.13

9  14   6     9343.70     8356.20    229.94

10  14   6    18158.54    16654.57    340.79

11  14   6     1864.83     2348.67    162.63

12  14   6     3138.64     3801.93    219.48

13  14   6     6882.27     5767.18    214.88

14  14   6     4079.77     4534.12    202.51

15  14   6    21479.02    22683.24    451.64

16  14   6     2498.44     3399.81    233.08

17  14   6     1882.31     2729.52    291.98

18  14   6     3106.25     2597.32    220.90

1  15   6     1058.27     1344.97     94.84

2  15   6      571.63      328.26     86.87

3  15   6    76925.11    71181.21    902.89

4  15   6    19909.99    17916.12    301.38

5  15   6     1557.32     2819.11    128.01

6  15   6      649.01     1007.07    120.22

7  15   6       12.22        0.00     95.30

8  15   6     1035.83     1304.09    122.20

9  15   6       25.99      273.41    103.38

10  15   6      362.41      499.68    109.79

11  15   6     3075.89     3105.50    172.84

12  15   6      552.02      249.73    142.13

13  15   6      971.49     1089.88    140.19

14  15   6     4268.65     4951.92    211.75

15  15   6    15512.68    19587.74    413.94

16  15   6     3117.98     3298.65    204.83

17  15   6       13.49      262.72    186.23

18  15   6        1.46       64.91    163.01

0  16   6     2176.59     2839.05    173.91

1  16   6     1676.28     1762.53    106.77

2  16   6     5672.93     5855.25    159.69

3  16   6      807.02     1107.31    104.34

4  16   6     3437.53     3885.67    148.89

5  16   6    16493.27    16235.77    287.88

6  16   6     7116.18     6127.34    257.50

7  16   6    20201.46    18681.84    415.82

8  16   6     3917.48     3755.81    174.75

9  16   6    73646.29    68722.41   1005.47

10  16   6     2743.88     3091.32    172.46

11  16   6    33953.73    27369.58    493.68

12  16   6     6158.24     6615.75    290.03

13  16   6    11293.87    11407.05    298.83

14  16   6     3577.70     4141.47    208.69

15  16   6     4248.26     4282.99    220.56

16  16   6      377.26      263.35    144.75

17  16   6     2435.80     4155.80    250.01

18  16   6      606.10     1120.63    239.57

1  17   6      235.86      295.55     84.39

2  17   6     1160.68     1460.46    113.70

3  17   6      848.46     1729.91    120.16

4  17   6    18026.13    16939.59    300.49

5  17   6        2.74        0.00     89.34

6  17   6     2168.35     2982.96    172.72

7  17   6     4362.32     4690.21    199.60

8  17   6      158.92      138.19    109.14

9  17   6      565.74      678.64    129.21

10  17   6      486.28      447.42    116.82

11  17   6     2021.63     1943.24    155.19

12  17   6      249.38      321.71    131.47

13  17   6     1046.68     1991.85    175.76

14  17   6     1335.23     1922.08    256.33

15  17   6      132.01      181.04    136.16

16  17   6     2108.08     2694.22    202.00

17  17   6       31.21      457.67    169.67

0  18   6    10266.92     7554.44    266.88

1  18   6    11042.94    10469.79    218.55

2  18   6     3071.72     3294.91    145.90

3  18   6     4487.38     5903.43    182.31

4  18   6     7513.72     7335.44    206.02

5  18   6    14456.47    13556.55    387.66

6  18   6    15237.27    15601.53    349.61

7  18   6    10513.33    10608.37    286.39

8  18   6    13643.59    12260.26    314.39

9  18   6    60494.72    62596.84    999.48

10  18   6    14938.90    13842.68    341.73

11  18   6     6199.14     6368.12    241.92

12  18   6     7603.11     6572.73    238.33

13  18   6     5625.11     6211.22    236.93

14  18   6     2138.52     2566.04    195.06

15  18   6     3248.38     2634.03    198.62

16  18   6     5800.34     5789.31    258.91

17  18   6       46.05       57.74    204.19

1  19   6      259.00      215.84    105.95

2  19   6      793.44      815.95    115.04

3  19   6    32241.40    29261.51    467.18

4  19   6       12.83       32.74     89.78

5  19   6    15581.00    14409.57    310.51

6  19   6     1935.80     1916.81    170.32

7  19   6     5468.78     5236.87    215.79

8  19   6       61.61        4.47    110.66

9  19   6       13.88      224.78    122.55

10  19   6      116.31        0.00    115.25

11  19   6     4124.38     4981.36    225.71

12  19   6      107.68      223.92    128.97

13  19   6      498.50      620.93    147.58

14  19   6      144.18      464.61    151.89

15  19   6     2366.36     3664.93    235.34

16  19   6       21.92      189.93    166.46

0  20   6     2886.26     3143.60    514.93

1  20   6    39899.61    37612.69    571.86

2  20   6    14956.61    13599.42    272.47

3  20   6    44892.99    46916.72    652.06

4  20   6     7216.28     7286.20    211.35

5  20   6     5288.01     5371.95    222.50

6  20   6    11627.37    11541.82    304.38

7  20   6     5121.30     4710.16    211.47

8  20   6     6669.39     6543.59    315.75

9  20   6     7687.58     8949.85    277.00

10  20   6     2485.56     2843.52    253.00

11  20   6     2145.68     2299.71    185.12

12  20   6     7512.19     6376.83    258.12

13  20   6     2657.50     3145.22    227.47

14  20   6     3942.95     4163.24    245.06

15  20   6     9804.83     9299.47    318.14

16  20   6     8726.40     7810.33    308.19

1  21   6        8.82       40.64     98.23

2  21   6       29.79        4.76     93.13

3  21   6     3271.31     1937.26    132.47

4  21   6     4225.69     4450.27    191.92

5  21   6       10.67        0.00    113.55

6  21   6     3202.25     3776.61    200.21

7  21   6      676.79      820.28    135.28

8  21   6       12.14        0.00    120.45

9  21   6      402.45      380.66    134.92

10  21   6        0.51      132.50    132.01

11  21   6        0.15      414.39    148.43

12  21   6     1992.01     1896.76    181.88

13  21   6      904.79     1876.22    194.88

14  21   6     1035.59     1485.08    189.77

15  21   6      223.67     1261.18    192.64

0  22   6     7136.47     8571.56    692.71

1  22   6    14669.74    14288.22    303.01

2  22   6    15196.88    14822.43    370.36

3  22   6    52707.20    48858.54    719.70

4  22   6     4979.79     5127.65    236.22

5  22   6     5423.37     5378.92    222.67

6  22   6     4397.42     5060.74    223.19

7  22   6     9164.29     9374.09    282.96

8  22   6     5087.98     4953.27    229.99

9  22   6     1755.88     1734.61    171.47

10  22   6     2145.35     2081.75    187.27

11  22   6     9111.63     9081.58    300.55

12  22   6     7117.67     7889.39    288.06

13  22   6     6221.19     6003.67    273.82

14  22   6     3607.28     3201.75    249.01

15  22   6    15654.92    16049.87    429.34

1  23   6      135.70      350.50    114.48

2  23   6      399.46      760.63    139.85

3  23   6    17218.76    16396.72    448.35

4  23   6      283.40      467.13    128.63

5  23   6    11077.14    10330.75    295.63

6  23   6      501.08      630.25    142.65

7  23   6     1227.63     1215.28    157.69

8  23   6        2.31      184.48    145.92

9  23   6       80.57      291.29    137.80

10  23   6       34.09      153.91    143.28

11  23   6       35.36      388.28    152.43

12  23   6     2341.47     2708.88    279.91

13  23   6        3.33      375.86    167.13

14  23   6       16.29      445.74    171.82

0  24   6    41906.15    45111.57    967.94

1  24   6    11022.84    11319.31    412.64

2  24   6     2807.23     2709.80    199.15

3  24   6    14612.70    14344.34    333.06

4  24   6     6561.86     6211.36    261.96

5  24   6    11655.30    10870.23    312.60

6  24   6     7193.26     7527.17    407.39

7  24   6    14821.91    14154.25    364.59

8  24   6     6206.33     6092.38    283.83

9  24   6    34270.37    30325.22    598.73

10  24   6    20591.16    17894.77    431.07

11  24   6     7050.42     5908.60    268.80

12  24   6     1002.91     2063.83    208.31

13  24   6     6252.41     6126.92    360.57

1  25   6        1.56      325.47    128.66

2  25   6      247.53      583.55    133.27

3  25   6     7166.66     6416.07    248.74

4  25   6       15.40       22.58    134.94

5  25   6      947.35     1322.78    163.73

6  25   6      473.79      649.59    154.10

7  25   6     1613.22     2142.92    196.22

8  25   6      133.03      305.53    188.25

9  25   6       21.32      411.77    156.45

10  25   6      106.38      240.52    163.53

11  25   6      406.41      656.70    173.16

12  25   6     2388.36     1900.03    212.72

0  26   6     7826.97     9326.06    368.80

1  26   6     2545.55     3226.03    240.26

2  26   6     4158.60     3737.81    204.81

3  26   6     1733.74     1931.51    196.94

4  26   6     4698.50     4764.90    235.95

5  26   6     6627.86     6499.94    257.62

6  26   6     3003.80     4222.80    241.65

7  26   6     4534.70     5058.67    246.87

8  26   6    12292.62    10784.24    335.67

9  26   6    38335.97    40394.64    748.74

10  26   6     4446.58     4029.83    251.23

11  26   6    10707.28     8231.15    311.75

12  26   6     7208.68     7168.28    626.06

1  27   6      794.96     1146.94    159.61

2  27   6      619.11      716.75    176.31

3  27   6    11571.20    12698.17    375.48

4  27   6       21.75        0.00    160.65

5  27   6     2441.08     2430.75    198.33

6  27   6      459.63      909.71    169.87

7  27   6      313.33      363.77    158.07

8  27   6       12.49      206.29    158.98

9  27   6       73.28      455.23    164.13

10  27   6      104.66      208.26    169.34

0  28   6     4538.71     6062.82    381.77

1  28   6    14629.21    15319.84    388.00

2  28   6     9552.14     6987.06    296.66

3  28   6    13572.02    14570.78    414.56

4  28   6     3799.02     3301.02    263.83

5  28   6     4916.38     4762.61    277.40

6  28   6     5439.37     6317.23    299.10

7  28   6     3104.04     2712.00    213.10

8  28   6     4007.90     3510.14    238.76

9  28   6    12650.31    15804.23    531.61

1  29   6      338.24      608.39    176.55

2  29   6      625.31      733.47    263.38

3  29   6    11396.73    12393.08    382.21

4  29   6      320.41      166.09    184.38

5  29   6        2.25      375.79    177.61

6  29   6     1244.21     1755.38    216.14

7  29   6      758.10      947.64    185.79

8  29   6        0.15      126.84    173.38

0  30   6    11933.88    13092.32    891.60

1  30   6    24182.09    22114.52    601.20

2  30   6     4238.15     3666.31    296.24

3  30   6    25321.23    24721.85    626.42

4  30   6     5436.00     4845.69    306.73

5  30   6     3934.09     3314.68    260.94

6  30   6     5001.43     6598.25    319.10

1  31   6      176.44        0.00    198.32

2  31   6       73.97      211.51    194.33

3  31   6      778.00      921.12    241.52

4  31   6     2139.69     2358.06    260.55

1   0   7      464.57      640.81     75.80

2   0   7     1008.86     1158.09     78.26

3   0   7    24112.78    20924.63    369.82

4   0   7     1400.51     1816.49     98.26

5   0   7     1888.98     3303.80    113.55

6   0   7      131.85        0.00     54.29

7   0   7    16752.29    16262.42    296.21

8   0   7      304.17      188.62     68.43

9   0   7       44.57       28.89     68.69

10   0   7     2112.35     2316.86    130.48

11   0   7     2298.89     2360.53    142.59

12   0   7    11856.33    12760.28    359.09

13   0   7      384.36      698.93    132.03

14   0   7     9338.40     8890.57    302.47

15   0   7     3971.22     4147.28    230.60

16   0   7      986.03      874.48    162.08

17   0   7        5.58        0.00    182.58

18   0   7      480.98      873.26    247.76

19   0   7     1943.40     1892.88    305.39

20   0   7       10.98      233.76    247.76

0   1   7    75215.04    85961.13   1290.76

1   1   7    12275.79    13598.36    194.57

2   1   7      206.51      302.91     41.05

3   1   7      487.65      324.22     40.12

4   1   7       57.15      266.36     41.09

5   1   7       37.62       65.43     36.27

6   1   7     3520.25     3076.12     81.49

7   1   7     9508.72     7852.00    130.29

8   1   7      158.00      318.61     51.61

9   1   7     4495.33     3643.66     99.76

10   1   7    28259.10    25100.64    304.57

11   1   7     3813.59     4596.95    125.90

12   1   7     1438.00     1987.19    107.08

13   1   7        1.74       74.63     77.29

14   1   7        0.27        9.60     80.52

15   1   7      388.02      239.16     90.56

16   1   7       98.36      232.33    109.30

17   1   7      244.21      327.61    137.11

18   1   7     1050.03     1214.80    186.13

19   1   7    12323.04    11809.33    393.38

20   1   7       23.39      319.43    183.85

1   2   7        0.36        6.51     36.56

2   2   7       96.20      455.43     45.29

3   2   7     2371.95     3498.70     83.28

4   2   7     9328.04     8368.43    132.55

5   2   7     2523.62     2352.26     70.62

6   2   7    14753.56    14438.83    188.96

7   2   7      713.38      984.41     57.70

8   2   7        3.96      116.03     47.25

9   2   7      338.45      418.17     56.05

10   2   7       12.01      107.81     54.34

11   2   7       46.57       84.81     60.41

12   2   7      100.44      205.75     77.38

13   2   7      684.86      838.50     95.05

14   2   7     1078.86     1380.69    121.32

15   2   7      480.62      871.11    109.30

16   2   7     3081.30     3497.84    188.56

17   2   7      105.67      306.85    115.82

18   2   7     1338.29     1413.57    180.01

19   2   7        0.03        0.00    150.66

20   2   7       38.52      243.73    240.42

0   3   7    63784.55    69794.82   1061.80

1   3   7    15874.11    15016.75    201.71

2   3   7      988.08      917.50     56.87

3   3   7    15313.98    15738.25    202.69

4   3   7     1287.83     1702.28     63.53

5   3   7     1016.88     1292.62     61.81

6   3   7      515.72      436.38     51.61

7   3   7     2364.41     2896.11     89.24

8   3   7       25.56        0.00     48.12

9   3   7    29331.55    27352.35    344.10

10   3   7     2176.62     2239.32     97.20

11   3   7      547.08      355.41     70.55

12   3   7      230.70      446.28     74.57

13   3   7      220.56      199.90     87.64

14   3   7        1.84        0.00     85.26

15   3   7     1161.44     1053.10    125.49

16   3   7     4792.46     4916.71    206.20

17   3   7     1500.12     1513.65    151.90

18   3   7    12204.03    11909.38    412.03

19   3   7    13879.80    12681.35    380.25

20   3   7     1480.45     2381.83    223.84

1   4   7      309.61      650.43     50.09

2   4   7       43.88       30.84     38.79

3   4   7    28396.24    26207.00    328.41

4   4   7    14473.61    16147.42    209.39

5   4   7      561.07      636.23     55.29

6   4   7     4147.06     5558.19    112.18

7   4   7    15814.52    16502.57    221.67

8   4   7     2740.16     2665.05     88.30

9   4   7      365.88      294.05     58.46

10   4   7      416.21      383.40     72.03

11   4   7      667.91     1111.69     90.12

12   4   7    12953.94    12742.98    283.47

13   4   7       42.09      245.68     79.66

14   4   7     3590.54     3396.94    171.01

15   4   7     2794.90     2614.69    166.22

16   4   7     2919.48     3787.22    189.79

17   4   7       51.11       35.12    114.78

18   4   7      888.43      954.60    144.75

19   4   7     1645.75     1436.06    192.36

20   4   7      220.70      470.24    180.92

0   5   7    10947.22    10637.26    265.57

1   5   7     2734.99     3864.83     97.63

2   5   7      221.00      232.58     43.52

3   5   7      528.98      611.09     52.92

4   5   7      644.22     1129.72     59.22

5   5   7     2735.97     2478.91     78.38

6   5   7    14962.56    14721.34    201.46

7   5   7    19208.88    19156.37    247.02

8   5   7     2984.68     3447.65     99.26

9   5   7        6.57        6.27     54.83

10   5   7     4131.03     3727.57    126.77

11   5   7     5718.89     6441.76    161.15

12   5   7    22755.20    21343.69    328.30

13   5   7     1358.31     1655.34    110.93

14   5   7      355.56      559.33    101.09

15   5   7      145.63      344.88    116.08

16   5   7     1059.85     1300.54    143.23

17   5   7     2172.13     2305.79    176.06

18   5   7    13425.39    12133.59    365.61

19   5   7     1019.63      886.62    159.51

20   5   7       31.25        0.00    161.85

1   6   7       53.00       60.29     45.76

2   6   7      216.95      328.14     49.00

3   6   7    22866.50    23530.86    292.32

4   6   7       78.85      118.15     41.21

5   6   7     5163.44     5795.37    119.48

6   6   7    11608.55    11307.61    170.24

7   6   7     1754.51     2063.36     78.93

8   6   7       10.58      186.63     53.79

9   6   7      118.76      161.61     61.91

10   6   7     1250.56     1352.86     93.03

11   6   7       79.24      148.40     67.58

12   6   7     1572.56     2012.92    113.57

13   6   7     7560.53     7237.49    246.49

14   6   7      436.76      532.75     99.54

15   6   7      445.52     1038.56    124.09

16   6   7     3420.76     3889.56    212.98

17   6   7      207.21      336.21    127.99

18   6   7      647.71      755.26    148.28

19   6   7       75.45      285.89    147.30

20   6   7      368.59      446.78    187.51

0   7   7    26878.68    24334.80    469.99

1   7   7    24653.18    22856.01    314.51

2   7   7     1083.51      920.37     67.60

3   7   7    14964.88    13981.98    208.35

4   7   7     3021.53     2935.10     89.65

5   7   7    11311.18    11350.03    184.06

6   7   7    64851.71    63074.13    673.73

7   7   7    23811.96    22590.28    284.61

8   7   7     1428.18     1763.38     82.46

9   7   7    68149.41    58702.29    693.27

10   7   7      590.04      975.90     87.23

11   7   7     1463.56     2102.12    108.63

12   7   7    21884.26    21954.80    373.45

13   7   7     5260.61     5284.09    184.05

14   7   7      503.06      724.45    103.24

15   7   7      670.07      877.98    116.41

16   7   7    13835.69    15171.09    334.77

17   7   7     9164.09     8866.64    279.59

18   7   7     1732.98     2685.16    212.06

19   7   7     1106.33     1017.31    169.17

20   7   7     4162.06     5045.60    272.41

1   8   7       33.48        0.00     51.91

2   8   7     2870.24     2617.43     97.17

3   8   7    13370.17    12074.80    218.24

4   8   7     6824.82     5854.96    152.26

5   8   7        1.50        0.00     49.76

6   8   7    14865.32    16245.61    230.04

7   8   7     4198.65     4048.32    117.53

8   8   7      524.22      670.67     76.07

9   8   7        8.14        0.00     68.52

10   8   7        1.84       76.19     73.39

11   8   7     2697.85     2966.19    128.80

12   8   7     3014.89     2125.09    143.36

13   8   7       10.25      289.71     97.92

14   8   7      763.33      847.41    124.43

15   8   7     3505.24     3310.39    200.56

16   8   7    12413.82    12420.15    322.65

17   8   7        0.35      362.03    151.52

18   8   7       63.14      337.86    153.66

19   8   7      358.25      482.47    182.12

0   9   7    47790.09    39920.45    715.22

1   9   7     1849.87     1789.08     85.83

2   9   7     5667.99     6092.49    139.85

3   9   7       10.38       33.12     55.13

4   9   7      348.37      516.78     74.68

5   9   7    18585.67    17613.46    254.29

6   9   7    28563.71    26086.31    361.91

7   9   7      947.62     1566.46     94.93

8   9   7        2.93       37.10     69.43

9   9   7     1621.22     1172.48     97.09

10   9   7     1446.39     1835.16    146.04

11   9   7     6041.71     5459.78    175.54

12   9   7    34454.14    31637.28    616.31

13   9   7    10780.82    10925.78    253.07

14   9   7      278.31      370.30    107.51

15   9   7      200.81      300.24    112.29

16   9   7     2687.00     2355.42    207.46

17   9   7     1755.74     2920.22    256.38

18   9   7    16281.66    17809.40    533.31

19   9   7    11470.53    11883.50    490.80

1  10   7        6.39       62.99     56.13

2  10   7     3716.31     4107.32    121.31

3  10   7     7814.00     8814.29    172.92

4  10   7      296.22      386.51     65.00

5  10   7       47.63      200.19     68.15

6  10   7     8840.68     7908.90    166.98

7  10   7      227.95      251.43     71.02

8  10   7       15.55      120.26     81.04

9  10   7       16.23       44.26     83.00

10  10   7     1037.40     1366.44    124.58

11  10   7       67.40      165.81     97.20

12  10   7     1034.35     1480.71    137.69

13  10   7     5474.48     6224.84    211.13

14  10   7     1100.47     1438.44    143.04

15  10   7     2257.48     2191.37    170.43

16  10   7       18.97      147.67    137.90

17  10   7      200.89      727.21    158.56

18  10   7      808.76     1035.64    191.02

19  10   7       16.20       76.32    189.43

0  11   7   164707.95   173896.56   2781.72

1  11   7    14372.80    12552.07    216.74

2  11   7      350.32      330.12     69.14

3  11   7     2586.69     3222.43    115.10

4  11   7      386.77      478.67     73.00

5  11   7    15601.19    14549.73    252.51

6  11   7    56565.10    52056.21    679.80

7  11   7     3760.37     4355.05    135.15

8  11   7       31.19      169.46     81.30

9  11   7    20052.04    17319.38    616.99

10  11   7    11805.43    11221.25    262.94

11  11   7    10616.98    10236.17    254.38

12  11   7    18532.49    17591.79    357.31

13  11   7     3949.88     4862.05    234.07

14  11   7      284.47      357.97    122.60

15  11   7      408.20      674.06    132.44

16  11   7      896.81     1363.27    170.24

17  11   7      390.87      622.89    164.65

18  11   7    14886.88    16236.57    439.39

19  11   7    11822.86    10811.54    442.89

1  12   7      561.79      673.48     78.34

2  12   7     1056.36     1626.81     95.12

3  12   7     2927.11     3124.75    116.22

4  12   7     1019.93     1207.52     89.58

5  12   7     5841.75     5222.82    151.75

6  12   7    20857.03    20140.45    323.35

7  12   7    10323.39     9589.51    220.26

8  12   7      966.00      983.65    115.79

9  12   7      441.24      246.26     98.41

10  12   7      173.01      141.12     94.24

11  12   7        6.27      141.11    104.87

12  12   7     9976.24    10589.85    269.89

13  12   7     2733.04     3396.42    180.17

14  12   7     2410.27     2550.73    171.48

15  12   7      909.59      765.73    143.01

16  12   7      461.68      804.60    151.15

17  12   7        0.67      155.72    148.64

18  12   7      360.72      931.96    182.24

0  13   7    10009.54     8109.17    251.22

1  13   7    10257.12    11905.29    216.90

2  13   7     2924.63     3064.21    119.64

3  13   7     2673.03     2606.85    124.80

4  13   7      316.19      268.52     80.92

5  13   7    13650.64    12063.15    232.33

6  13   7   107278.82   101793.73   1250.75

7  13   7    33973.01    29983.12    486.82

8  13   7     5833.13     6124.35    195.71

9  13   7     2544.88     3138.20    171.31

10  13   7     8375.46     8435.72    260.38

11  13   7     8699.73     9188.78    250.10

12  13   7    54428.38    51046.73    793.57

13  13   7     6304.31     6392.91    222.68

14  13   7      300.99      478.55    124.81

15  13   7      605.51      916.32    136.54

16  13   7      188.60      255.09    136.04

17  13   7     4856.23     5163.72    341.73

18  13   7     7103.23     6993.09    354.97

1  14   7       92.22      256.02     74.10

2  14   7     2795.54     3068.68    122.99

3  14   7      178.58      809.93     95.92

4  14   7     1032.38      831.01    100.96

5  14   7     1362.79      616.95     92.56

6  14   7     5136.22     5005.58    158.86

7  14   7        5.83       96.23     90.03

8  14   7      335.91      339.12    103.10

9  14   7        4.79       91.59     95.14

10  14   7      605.74      664.10    129.25

11  14   7        9.62      167.42    112.85

12  14   7     3967.00     5794.67    213.27

13  14   7     5425.91     6310.51    225.65

14  14   7      457.02      975.95    140.03

15  14   7      326.01     1102.04    144.59

16  14   7      343.43      758.29    154.26

17  14   7      139.71      695.62    173.35

18  14   7       45.72      351.56    221.35

0  15   7    25065.12    18506.92    417.79

1  15   7       76.40       19.88     73.46

2  15   7      145.14      163.09     79.62

3  15   7       45.53      276.85     90.39

4  15   7        4.48        0.00     96.61

5  15   7    21917.62    20554.93    339.59

6  15   7    75745.45    68092.30   1463.56

7  15   7    32790.34    30378.50    647.31

8  15   7     2833.64     3174.03    173.15

9  15   7     3277.69     2336.99    171.17

10  15   7    11958.48     9853.77    277.21

11  15   7    16122.13    15906.38    369.44

12  15   7    69268.84    71195.92   1123.11

13  15   7    13540.80    12629.74    335.77

14  15   7       27.82      130.13    121.28

15  15   7     1327.77     1403.83    154.26

16  15   7      305.03      629.73    162.62

17  15   7     4041.59     3659.80    246.63

18  15   7     4892.14     4796.97    349.10

1  16   7       15.25       45.77     81.52

2  16   7     2164.00     2343.84    127.14

3  16   7     1074.22     1398.30    112.31

4  16   7    20601.31    19607.59    330.50

5  16   7     3978.42     3365.18    142.69

6  16   7    10236.61    10517.11    282.00

7  16   7     6786.27     6361.55    274.91

8  16   7      480.30      546.56    128.72

9  16   7       60.87      142.02    105.87

10  16   7      353.98      259.54    120.83

11  16   7      958.01      800.85    138.60

12  16   7    14627.97    14556.08    362.18

13  16   7     9816.59     9083.13    287.83

14  16   7    14695.37    11614.76    329.24

15  16   7     4245.17     3857.88    233.53

16  16   7     1433.48     1921.55    192.44

17  16   7      350.65       61.08    168.48

0  17   7    99372.14    98772.25   1659.94

1  17   7     2218.74     2531.94    132.33

2  17   7     1768.46     1764.60    154.37

3  17   7      299.36      705.45    101.86

4  17   7     4250.76     4043.05    156.12

5  17   7    10807.65    10692.33    308.39

6  17   7    56796.07    52609.53    848.37

7  17   7     2201.47     2915.12    207.46

8  17   7      938.51     1059.79    134.11

9  17   7     6521.33     6344.95    258.89

10  17   7      528.08      268.93    118.68

11  17   7     5630.23     5229.80    230.54

12  17   7    18690.00    19652.94    604.60

13  17   7     4818.33     4967.67    237.94

14  17   7      107.58      268.02    162.93

15  17   7      150.65      188.24    172.32

16  17   7     3798.54     4621.54    259.50

17  17   7       19.84        0.00    174.96

1  18   7        0.19      166.50     91.24

2  18   7       83.79       60.68    102.50

3  18   7       69.06      244.56     88.89

4  18   7     3380.89     3726.63    152.18

5  18   7     3884.94     3891.04    164.34

6  18   7    30955.50    29477.98    584.43

7  18   7     2425.32     2607.82    190.03

8  18   7      349.29      655.73    128.17

9  18   7      418.23      504.74    126.68

10  18   7       39.46      242.19    118.25

11  18   7     1260.03     1498.88    164.65

12  18   7    10079.63    11998.42    333.65

13  18   7     8962.46    10244.78    316.74

14  18   7      618.98      884.95    167.34

15  18   7      294.97      378.53    153.90

16  18   7     5275.71     5103.77    273.03

0  19   7   139869.08   126867.02   2106.06

1  19   7    14186.21    14223.09    336.76

2  19   7     5341.90     4961.10    184.00

3  19   7     1266.62     1157.83    122.38

4  19   7       79.18      222.86     92.10

5  19   7     1500.29     1810.11    149.02

6  19   7    10095.04    10645.50    327.70

7  19   7     1279.43     1676.65    158.73

8  19   7     6349.48     6428.97    239.46

9  19   7     3947.93     3677.78    205.67

10  19   7       31.88      125.11    123.46

11  19   7     7295.03     6090.18    246.10

12  19   7     7931.89     7313.83    269.99

13  19   7     1020.71     1478.91    179.93

14  19   7      207.46      474.52    155.37

15  19   7      156.70      569.69    166.37

16  19   7     1024.18     1250.39    201.54

1  20   7        5.54      148.07     92.06

2  20   7     3099.98     3323.40    151.89

3  20   7        1.67       45.28     98.71

4  20   7      535.26      391.64    103.79

5  20   7        6.15       74.94    112.89

6  20   7       13.36       16.50    112.83

7  20   7      540.85      764.40    134.31

8  20   7      502.99      693.72    137.93

9  20   7      217.86      211.96    128.20

10  20   7      607.99      739.30    144.01

11  20   7     1473.02     1482.50    166.53

12  20   7      253.71      692.58    157.77

13  20   7       26.09      154.67    151.39

14  20   7     3547.19     3103.10    231.22

15  20   7      129.37      425.14    175.31

0  21   7    54559.61    53053.95   1081.24

1  21   7    12352.83    12479.23    279.89

2  21   7      352.97       97.45    105.11

3  21   7     2219.98     1942.18    136.73

4  21   7     1488.45     1433.38    142.97

5  21   7     1226.60     1525.30    155.33

6  21   7     5520.85     6405.11    237.30

7  21   7     5680.29     5344.32    229.49

8  21   7        2.96       46.16    126.46

9  21   7       71.49       35.92    128.84

10  21   7        0.02       57.48    143.43

11  21   7     2843.78     3916.50    229.68

12  21   7     9459.81     7728.72    284.28

13  21   7      606.89     1012.49    168.63

14  21   7       19.97      128.05    214.30

15  21   7      788.65     1154.39    259.48

1  22   7      220.41      438.12    116.52

2  22   7      629.49      468.02    119.02

3  22   7      507.78      437.58    117.94

4  22   7      225.07      279.15    123.71

5  22   7      905.50     1336.47    153.88

6  22   7    10461.12    11151.69    312.62

7  22   7       18.59        0.00    119.82

8  22   7      857.03     1326.69    161.62

9  22   7        4.83      212.53    135.77

10  22   7      227.66      210.37    142.63

11  22   7     1110.91     1662.10    182.93

12  22   7      184.79     1115.23    177.23

13  22   7      221.43      784.01    170.66

14  22   7     1169.12     1010.36    184.47

0  23   7    16410.80    16568.60    481.87

1  23   7     7572.71     6775.44    290.23

2  23   7     3031.26     3223.80    177.82

3  23   7      618.20      688.70    124.84

4  23   7       87.74      233.53    123.47

5  23   7     1940.93     2352.51    183.11

6  23   7    17960.57    18423.80    417.31

7  23   7     1789.06     2133.71    181.05

8  23   7     2289.02     2351.50    187.17

9  23   7      575.29      586.03    152.20

10  23   7      300.17      670.28    158.88

11  23   7       66.45      275.18    154.48

12  23   7     5042.12     5763.38    285.97

13  23   7      671.00      614.69    198.53

1  24   7       38.22      316.98    119.56

2  24   7     1989.22     2397.94    172.59

3  24   7      940.73      921.00    141.65

4  24   7      913.05     1269.74    158.72

5  24   7      574.87      472.83    138.77

6  24   7      988.85     1300.31    162.36

7  24   7        1.77      317.25    137.34

8  24   7       11.44      295.07    146.96

9  24   7       18.48       94.53    146.23

10  24   7      182.47      375.31    156.21

11  24   7     1325.91     1444.93    219.20

12  24   7     3630.45     4675.75    268.13

0  25   7      201.55      176.33    174.08

1  25   7       58.09      361.09    134.62

2  25   7      160.69      162.58    129.43

3  25   7      260.37      215.15    136.80

4  25   7      181.06      412.27    136.73

5  25   7      600.83      605.33    147.04

6  25   7     7271.27     7118.64    266.63

7  25   7      592.82      518.31    153.43

8  25   7       45.11      227.17    148.58

9  25   7    12429.29    13512.23    375.54

10  25   7     3955.47     4695.94    307.27

11  25   7        3.55      316.43    168.84

12  25   7     9353.60     9623.43    334.35

1  26   7        4.24      354.45    134.80

2  26   7      153.38      290.26    147.61

3  26   7      539.52      789.07    166.36

4  26   7      263.25      746.60    168.02

5  26   7     2717.56     3129.42    292.84

6  26   7       13.23      360.31    168.15

7  26   7      478.88      276.37    157.50

8  26   7      517.61      911.25    171.63

9  26   7        4.62      302.38    165.84

10  26   7      134.35      193.18    165.97

11  26   7      239.68       38.11    169.33

0  27   7    15074.81    17729.23    586.61

1  27   7     1357.67     2038.05    177.25

2  27   7      210.62      523.31    197.86

3  27   7      320.30      444.87    163.92

4  27   7       24.50      140.62    156.30

5  27   7      434.54      576.55    159.43

6  27   7     3520.53     3694.67    238.06

7  27   7      415.09       35.65    166.78

8  27   7     3855.99     4343.52    258.00

9  27   7     5197.45     6363.62    292.07

10  27   7      244.01      939.66    308.19

1  28   7      943.26     1155.81    170.70

2  28   7      852.11     1508.49    184.94

3  28   7     9016.19     8740.21    323.65

4  28   7       29.97      295.18    169.33

5  28   7      276.32      242.22    179.98

6  28   7      119.03        0.00    160.99

7  28   7      333.72      588.81    178.94

8  28   7       61.00      278.31    175.38

0  29   7    22674.85    24448.98    741.14

1  29   7      942.58      867.46    293.32

2  29   7        1.09      338.71    186.28

3  29   7     5266.96     5817.71    298.35

4  29   7      705.77      797.25    241.22

5  29   7       70.99      237.77    186.32

6  29   7      124.91      369.63    187.51

7  29   7       23.99      259.85    175.40

1  30   7      537.54      415.19    179.37

2  30   7      435.12      502.28    227.30

3  30   7      574.30     1006.25    253.52

4  30   7     2105.29     3126.61    284.40

0   0   8  1806824.63  1998616.37  43308.05

1   0   8    63627.35    67983.12   1130.28

2   0   8      862.29      888.45     82.30

3   0   8    22088.55    20413.24    372.96

4   0   8      177.20      130.43     67.95

5   0   8     7370.45     7542.64    197.34

6   0   8   288490.91   305319.34   4427.13

7   0   8     2855.27     3585.37    151.36

8   0   8     1453.01     1568.85    116.88

9   0   8    66568.72    61932.82   1062.43

10   0   8    39555.93    34283.98    600.69

11   0   8    17330.95    17802.66    405.46

12   0   8   122110.67   118128.22   3337.20

13   0   8     2619.94     3085.72    224.51

14   0   8       59.96      153.32    129.23

15   0   8      933.91     1039.97    169.83

16   0   8       19.62      166.26    149.40

17   0   8     6153.15     5969.35    395.21

18   0   8   163377.13   156710.70   3756.20

19   0   8    63242.89    55827.55   1561.65

20   0   8     1121.31      448.13    294.68

1   1   8       57.21        0.00     44.56

2   1   8      777.18     1213.00     60.67

3   1   8    28632.91    25902.03    306.68

4   1   8      928.98     1900.10     72.45

5   1   8     1128.62     1174.57     63.32

6   1   8     2447.76     2985.07     92.73

7   1   8     5302.23     6163.87    145.13

8   1   8       69.54      110.79     55.02

9   1   8       43.66      217.83     59.32

10   1   8     1770.63     2012.98     93.67

11   1   8      154.20      425.32     83.17

12   1   8     4198.85     4326.39    158.42

13   1   8     6121.86     5897.66    219.61

14   1   8     3235.61     3513.74    168.96

15   1   8     3661.53     4081.59    186.73

16   1   8      397.64      734.58    146.90

17   1   8      324.08      654.71    143.53

18   1   8        2.57      895.24    183.14

19   1   8     1622.82     1976.94    227.33

0   2   8   743404.56   835548.25  11954.26

1   2   8    58992.18    60208.89    686.24

2   2   8     6162.69     7469.21    132.88

3   2   8     1216.05     1199.95     59.99

4   2   8      114.83       96.88     44.91

5   2   8     9913.86    10465.42    161.82

6   2   8   209217.52   224698.45   2246.19

7   2   8     9571.13     9670.82    206.28

8   2   8     1044.28     1421.46     79.40

9   2   8     1788.06     1839.05     85.82

10   2   8     5296.14     4922.68    125.70

11   2   8     8918.64     8552.31    175.41

12   2   8   161727.36   158403.86   2003.44

13   2   8     5128.18     4970.67    186.16

14   2   8       57.10      142.63     92.34

15   2   8       10.54      237.29    138.96

16   2   8      386.67      302.86    127.72

17   2   8     6166.44     5912.57    255.51

18   2   8   178856.16   168509.83   2838.19

19   2   8    11431.66    11378.99    487.13

1   3   8      400.23      329.99     50.69

2   3   8      298.76      584.38     54.11

3   3   8    28258.05    28510.43    345.85

4   3   8     4500.32     5542.32    113.02

5   3   8      485.79      600.60     56.53

6   3   8    51872.82    50038.46    550.29

7   3   8    17441.19    16604.16    232.30

8   3   8      646.79      916.82     69.30

9   3   8       11.86       91.07     58.71

10   3   8       31.33      176.22     66.98

11   3   8       53.35       89.50     74.81

12   3   8     7913.92     8037.72    183.86

13   3   8    16920.52    16005.33    306.85

14   3   8      378.28      143.15     99.91

15   3   8     1511.37     1858.95    163.57

16   3   8     2610.10     2029.45    174.31

17   3   8      442.76      321.54    130.01

18   3   8       36.43      881.90    158.40

19   3   8     1758.63     2201.77    251.42

0   4   8   489758.94   546324.00   7845.78

1   4   8    14072.96    14094.06    201.10

2   4   8      210.78      707.46     56.82

3   4   8    10465.13     9677.54    158.19

4   4   8      797.71      836.44     64.47

5   4   8     6947.18     7251.03    131.47

6   4   8   230459.16   239913.16   2395.61

7   4   8    49942.82    48648.43    540.34

8   4   8      537.07      684.67     68.53

9   4   8    46365.76    40930.81    488.90

10   4   8     2374.98     2436.30    110.28

11   4   8      618.87      544.59     79.38

12   4   8   163892.67   159250.80   2008.11

13   4   8     8499.26     9153.90    211.62

14   4   8       61.87       82.06    110.89

15   4   8      894.16     1161.17    137.61

16   4   8     1618.70     1380.85    148.64

17   4   8    11782.51    13252.79    365.57

18   4   8   145953.03   132627.27   2107.32

19   4   8     4666.87     4160.20    285.66

1   5   8      998.12      885.63     59.75

2   5   8      105.15       58.31     46.15

3   5   8     4465.07     3863.30    101.64

4   5   8      573.96     1377.98     69.74

5   5   8     8898.04     8631.89    152.79

6   5   8   137091.09   137249.03   1398.56

7   5   8      107.34       76.34     56.34

8   5   8      175.66      240.78     58.21

9   5   8      114.82      264.62     62.56

10   5   8     1098.00     1262.91     88.51

11   5   8     3578.06     3724.00    133.16

12   5   8    15935.18    17400.09    291.00

13   5   8      705.31      934.23    113.58

14   5   8      517.22      523.38    112.28

15   5   8      531.29      422.23    123.66

16   5   8        5.57      349.54    122.82

17   5   8      245.04      434.37    134.69

18   5   8      189.66      624.77    158.28

19   5   8     1165.23     1171.48    202.71

0   6   8   304574.88   334775.38   5238.62

1   6   8     8500.27     9006.95    170.79

2   6   8     1085.58     1459.66     80.54

3   6   8     3335.67     3650.59    118.09

4   6   8      272.16      238.84     59.72

5   6   8    21821.16    21425.86    295.27

6   6   8   410042.88   430370.56   4745.57

7   6   8    18045.13    17556.43    250.21

8   6   8     2837.24     2895.88    108.16

9   6   8      476.17      576.49     78.93

10   6   8     7812.81     7562.87    181.88

11   6   8     7023.36     7495.59    185.94

12   6   8   149811.14   147076.80   1787.16

13   6   8    11224.69    10514.95    243.81

14   6   8      230.65      221.27    164.40

15   6   8     1272.53     1403.42    148.07

16   6   8     1304.29     1296.79    183.41

17   6   8     9777.29     8841.44    302.90

18   6   8    67398.09    63051.39   1115.40

19   6   8       31.00      377.44    221.26

1   7   8      584.90      605.67     66.73

2   7   8     1685.27     2182.14     92.36

3   7   8    19112.54    18832.25    279.44

4   7   8    10023.02     8673.97    170.06

5   7   8     3353.63     3190.79    112.96

6   7   8     1541.75     2258.68    108.06

7   7   8     1768.20     2106.97    101.03

8   7   8      773.49      887.83     76.80

9   7   8       20.52       59.11     67.06

10   7   8      392.25      474.29     81.33

11   7   8     2493.09     3208.50    137.43

12   7   8    17474.75    19455.89    352.46

13   7   8    14060.81    12508.32    273.23

14   7   8      540.51      796.49    118.42

15   7   8      249.57      460.69    124.37

16   7   8     3156.70     3785.24    212.73

17   7   8      857.95      789.38    182.64

18   7   8     1386.52     1053.32    193.95

19   7   8     1006.27     1264.19    214.25

0   8   8    71664.95    83919.59   1398.12

1   8   8     3440.15     3574.56    116.01

2   8   8     1986.40     1978.55     92.85

3   8   8      221.76      134.27     61.73

4   8   8        2.27       20.47     61.80

5   8   8    18168.55    17238.01    267.88

6   8   8   260132.05   270405.47   3015.06

7   8   8      587.69      608.45     84.87

8   8   8      125.37      185.59     73.39

9   8   8     8846.34     6764.17    181.50

10   8   8      933.10      954.43    101.82

11   8   8    17608.84    18208.26    403.14

12   8   8   189122.52   187920.31   2651.27

13   8   8     7188.92     7000.92    222.17

14   8   8       44.42      269.23    108.42

15   8   8       32.80      240.98    118.44

16   8   8     5210.46     4438.77    219.77

17   8   8     1515.42     1626.11    196.11

18   8   8    35883.18    32948.33    747.04

19   8   8    27454.50    23986.26    744.01

1   9   8      279.53      491.28     77.66

2   9   8      216.06      284.79     63.93

3   9   8     1743.62     2210.19     99.02

4   9   8    12063.84    10254.01    193.89

5   9   8     1073.30     1365.79     88.34

6   9   8      682.35      845.51     88.80

7   9   8       14.61        0.00     71.26

8   9   8       72.73      225.05     83.93

9   9   8       86.34       55.44     86.93

10   9   8       13.76      191.49     92.94

11   9   8      858.46     1086.83    117.06

12   9   8     2359.58     3079.86    172.34

13   9   8      154.69      275.64    107.14

14   9   8      824.53      809.96    128.61

15   9   8     1677.96     2332.52    176.79

16   9   8     4718.67     4728.19    288.61

17   9   8      523.19     1157.63    183.15

18   9   8       54.44      358.52    196.62

19   9   8      151.76      432.39    203.08

0  10   8   107571.64   103767.83   1710.44

1  10   8    10523.25    10558.91    199.04

2  10   8      165.51      194.92     66.85

3  10   8     2988.29     3174.12    117.28

4  10   8      553.38      533.36     74.81

5  10   8     5345.85     5497.47    170.04

6  10   8   166904.05   173044.84   2053.95

7  10   8     1715.82     1906.24    115.41

8  10   8     1614.92     1708.32    114.38

9  10   8    11620.75    10664.30    250.99

10  10   8     2262.76     2300.41    139.09

11  10   8    10475.77     9859.50    267.97

12  10   8    89909.22    90681.91   1362.97

13  10   8     1239.86     1456.13    143.01

14  10   8      205.92      447.97    122.49

15  10   8      461.75      737.29    175.36

16  10   8     1745.72     2500.15    301.97

17  10   8      873.50     1083.12    261.43

18  10   8    16167.28    17856.96    615.97

1  11   8        5.30      192.89     67.79

2  11   8      302.90      584.25     78.26

3  11   8     7726.27     7823.75    198.01

4  11   8      839.16      999.20    101.06

5  11   8      382.69      669.22     85.89

6  11   8      322.96      132.69     79.50

7  11   8     6415.61     6189.44    170.89

8  11   8      659.49      401.72     91.54

9  11   8       70.43      216.42    102.09

10  11   8      902.06     1031.53    124.51

11  11   8     1999.94     2167.02    157.19

12  11   8      120.63      773.34    126.65

13  11   8    18568.69    16543.71    381.11

14  11   8      229.69      297.26    129.23

15  11   8      617.61      755.57    220.80

16  11   8       10.59      389.58    187.53

17  11   8     1261.86     1672.86    274.25

18  11   8      449.36      824.75    227.47

0  12   8    96115.99    98131.70   1634.30

1  12   8     2837.14     3066.84    122.39

2  12   8       44.79       63.32     71.33

3  12   8       90.32      233.13     73.61

4  12   8      537.19      631.18     92.16

5  12   8     2246.74     2647.02    131.18

6  12   8    74429.92    75603.16    957.27

7  12   8    23373.80    20981.24    422.07

8  12   8     1011.86      547.82    103.42

9  12   8        1.44      218.49     90.95

10  12   8       21.91      147.62    103.59

11  12   8      272.91      446.76    120.68

12  12   8    65551.42    60405.69   1038.38

13  12   8     4204.44     5450.03    265.97

14  12   8      140.03      242.35    133.04

15  12   8       47.76      148.12    175.79

16  12   8     1406.16      914.44    185.52

17  12   8     8850.67     9233.00    377.13

18  12   8    25355.23    28081.98    683.56

1  13   8     1437.05     1371.25    110.71

2  13   8      170.41      109.62     74.89

3  13   8    11518.92    12861.59    234.65

4  13   8     6628.50     6469.25    173.68

5  13   8     3156.45     3531.85    141.86

6  13   8     7053.53     5797.88    213.94

7  13   8       12.96       51.01     88.79

8  13   8      275.92      438.83    103.29

9  13   8      130.66      254.78    107.57

10  13   8       43.63      145.03    109.31

11  13   8     1000.69      868.60    134.34

12  13   8      259.97      445.99    129.22

13  13   8      241.45      183.74    130.30

14  13   8     1320.54      867.77    151.86

15  13   8     2868.63     3288.06    250.01

16  13   8      486.20     1028.64    175.35

17  13   8        7.85       86.32    200.84

18  13   8      557.79      481.67    196.83

0  14   8    10287.86    11546.81    316.54

1  14   8       11.29        0.00     74.70

2  14   8     3289.10     3478.43    134.19

3  14   8    11777.15    11837.82    239.49

4  14   8        1.11        0.00     80.19

5  14   8    11484.61     9778.89    271.62

6  14   8    71904.30    70618.43   1008.09

7  14   8    10691.81     9894.69    277.82

8  14   8      782.73      556.36    115.47

9  14   8     7677.44     6852.81    255.09

10  14   8     5516.07     5354.00    228.10

11  14   8      607.11     1076.27    151.76

12  14   8    43875.86    39332.78    699.09

13  14   8     6612.48     6649.09    253.24

14  14   8      633.63      697.96    146.21

15  14   8     2672.37     2247.26    196.25

16  14   8      203.43      232.57    157.39

17  14   8      615.01      788.59    221.27

1  15   8      189.80      138.58     81.16

2  15   8      494.08      393.07     86.50

3  15   8     4253.94     4606.14    161.62

4  15   8       70.46      125.66     84.89

5  15   8      381.25      875.68    100.32

6  15   8     4825.31     4898.97    175.09

7  15   8     4699.07     4352.33    179.37

8  15   8      365.86      219.26    109.15

9  15   8        8.40      291.46    114.31

10  15   8      634.99      638.23    135.68

11  15   8      742.09     1238.17    151.35

12  15   8     2279.51     1061.20    150.06

13  15   8    16978.25    14791.42    372.54

14  15   8      326.34      457.72    151.24

15  15   8      923.76     1080.83    166.48

16  15   8      672.90      890.63    188.06

17  15   8     1124.59     1345.91    220.27

0  16   8     9570.28    11305.28    317.90

1  16   8      647.38      599.51     91.94

2  16   8     1694.53     1615.50    118.06

3  16   8      119.91      352.65     90.34

4  16   8     1340.00     1368.22    110.63

5  16   8     3311.70     3248.27    142.90

6  16   8    64930.76    62232.70    909.69

7  16   8      632.52      573.54    122.86

8  16   8      224.86      455.10    118.34

9  16   8     1958.22     2358.96    167.26

10  16   8     9802.33     9081.67    346.63

11  16   8     8626.39     8842.29    280.59

12  16   8    16857.96    17430.73    407.54

13  16   8      347.00      649.87    145.93

14  16   8      635.48      573.67    151.57

15  16   8     1169.47     1330.12    174.76

16  16   8     1241.14     1269.73    183.28

1  17   8       52.44       26.27     79.09

2  17   8      239.06      181.72     93.61

3  17   8     9031.30     9673.18    219.70

4  17   8      893.87     1257.11    110.21

5  17   8      228.30       70.34     89.10

6  17   8    27667.21    26794.33    448.36

7  17   8     1438.38     1096.18    139.33

8  17   8      668.12      691.99    127.02

9  17   8        0.00       49.80    149.56

10  17   8      238.71      447.46    140.44

11  17   8     3212.14     3433.33    206.53

12  17   8      174.49      126.69    131.92

13  17   8      434.63      370.01    139.72

14  17   8       23.58      341.23    145.75

15  17   8     1154.34     1204.04    178.05

16  17   8     1628.48     2130.80    348.48

0  18   8     8512.22     6876.66    255.97

1  18   8     3300.55     3275.57    149.40

2  18   8      463.57      739.51    103.19

3  18   8      576.20     1012.99    110.94

4  18   8      176.84      259.43     93.27

5  18   8        1.68       87.78     96.81

6  18   8     6272.21     7535.07    244.88

7  18   8      320.15      154.36    119.09

8  18   8       86.30       84.38    125.77

9  18   8    12986.07    10727.64    306.58

10  18   8       79.54      222.11    124.47

11  18   8     3244.38     3104.62    219.17

12  18   8    14342.59    15916.54    394.53

13  18   8       38.82      283.23    148.30

14  18   8      423.10      556.48    151.74

15  18   8      173.76        0.00    194.23

16  18   8      630.01      735.78    206.00

1  19   8        7.53       97.38     93.42

2  19   8       53.40      108.76     91.67

3  19   8       37.50        0.00     89.55

4  19   8     1539.77     2154.22    136.59

5  19   8     2134.48     2257.65    156.28

6  19   8     6441.25     8211.60    260.27

7  19   8      268.81      386.91    133.90

8  19   8        0.17      122.97    120.71

9  19   8      225.55      444.48    135.60

10  19   8       60.43      222.37    128.98

11  19   8     3397.39     3261.87    212.41

12  19   8    11742.13    12616.22    351.81

13  19   8     3555.43     3232.50    226.26

14  19   8        1.19      311.98    159.66

15  19   8        0.03      334.25    173.31

0  20   8    25078.45    26094.07    630.93

1  20   8     2220.96     2393.82    145.79

2  20   8     3026.73     2631.88    147.17

3  20   8       60.34      109.15     95.37

4  20   8      696.30      911.87    113.88

5  20   8      338.37      185.17    112.67

6  20   8      216.78      364.08    132.08

7  20   8     1859.12     1818.37    169.59

8  20   8      444.15      871.26    173.96

9  20   8     2384.83     2444.93    190.60

10  20   8       33.28      268.43    131.72

11  20   8      636.21     1266.39    171.20

12  20   8      624.38      931.77    164.67

13  20   8        6.85      294.43    159.71

14  20   8       79.77      234.98    162.78

1  21   8      833.08      992.95    125.64

2  21   8      166.89      372.69    106.38

3  21   8     1438.52     2002.61    138.69

4  21   8      746.66     1061.29    141.33

5  21   8     1185.65     1128.97    148.96

6  21   8     1611.08     1803.04    166.33

7  21   8      130.87      222.68    131.40

8  21   8      117.41      215.32    161.78

9  21   8       90.21      231.04    131.95

10  21   8       39.61      223.55    141.09

11  21   8        6.56      177.19    145.66

12  21   8     6162.18     8276.59    467.31

13  21   8      275.41      340.25    163.39

14  21   8     1363.00     1200.89    194.00

0  22   8    44072.54    44099.59    949.10

1  22   8      147.91      173.19    118.23

2  22   8      721.49      976.90    128.81

3  22   8      294.28      307.47    113.38

4  22   8     1207.24     1262.15    143.28

5  22   8       44.70      109.02    145.76

6  22   8       20.04      139.39    131.98

7  22   8       33.44      245.50    137.32

8  22   8      627.79      895.19    149.65

9  22   8      219.99      378.82    150.74

10  22   8     1382.82     1547.59    222.12

11  22   8     1157.22     1178.74    174.57

12  22   8     1839.75     3481.70    239.33

13  22   8      310.71      497.49    178.44

1  23   8      175.40      440.09    126.72

2  23   8      157.38      401.91    126.58

3  23   8      240.74      602.30    128.27

4  23   8     4795.53     5171.29    246.60

5  23   8     2402.28     2929.54    198.35

6  23   8      143.37      376.72    183.01

7  23   8      192.13      277.85    198.21

8  23   8      150.62      316.38    142.16

9  23   8      182.02      410.02    151.24

10  23   8      175.05      432.62    152.47

11  23   8     1867.49     1980.97    198.92

12  23   8     5812.09     6348.48    283.84

0  24   8    10296.05    13193.99    453.63

1  24   8     1211.05     1387.09    151.93

2  24   8       66.48      319.97    130.30

3  24   8      109.16      525.68    139.40

4  24   8      194.98      513.99    145.00

5  24   8      376.99      453.04    147.14

6  24   8      391.74      801.12    160.45

7  24   8      205.36      390.18    143.98

8  24   8     3140.88     3621.26    300.81

9  24   8       35.69      385.32    154.48

10  24   8      484.62      824.24    173.87

11  24   8        0.18      246.34    170.01

12  24   8      612.39       26.40    231.23

1  25   8      214.47      556.93    136.54

2  25   8      368.59      452.32    134.39

3  25   8       41.29      163.74    155.92

4  25   8     3190.77     3626.65    219.83

5  25   8      552.54      773.18    158.24

6  25   8     1801.63     2238.47    199.02

7  25   8      660.33      662.67    160.39

8  25   8      566.33      535.41    168.33

9  25   8      265.61      248.23    167.61

10  25   8       41.27      307.21    168.17

11  25   8        0.29      295.82    170.56

0  26   8    13935.18    17171.95    521.51

1  26   8      152.75      292.81    149.48

2  26   8       16.90      332.14    150.59

3  26   8      358.59      424.88    167.59

4  26   8      309.35      697.43    171.71

5  26   8       69.38      420.85    157.15

6  26   8      556.69      364.18    160.35

7  26   8      159.68       29.81    156.01

8  26   8     2650.56     2873.61    223.91

9  26   8     1014.22     1171.86    188.18

10  26   8     9222.74     8420.25   1126.03

1  27   8      221.99      646.38    153.71

2  27   8     2465.38     2730.48    209.51

3  27   8      150.72      243.47    168.18

4  27   8      353.88      732.30    248.04

5  27   8     1742.14     1640.58    214.95

6  27   8     2730.70     4221.40    255.96

7  27   8      288.59      742.00    177.44

8  27   8       45.94      310.75    166.40

0  28   8      508.39     1570.01    426.02

1  28   8      224.86      622.42    160.35

2  28   8     3338.30     4023.21    243.09

3  28   8      207.21      197.68    179.55

4  28   8     1018.21     1466.54    206.76

5  28   8     1166.79     1461.85    208.92

6  28   8      826.22     1667.00    219.27

7  28   8        3.73      542.11    178.43

1  29   8      219.97      382.01    180.30

2  29   8     1126.82     1176.60    202.57

3  29   8      144.53      799.41    198.82

4  29   8      103.11      366.48    184.28

5  29   8      196.20      535.49    198.83

0  30   8      368.86        0.00    463.81

1   0   9      430.33      313.96     83.35

2   0   9     4636.29     5282.03    187.22

3   0   9     1834.29     3589.84    166.06

4   0   9     4555.06     4466.65    164.10

5   0   9     2850.94     2512.89    134.81

6   0   9   406536.38   402016.06   5812.16

7   0   9     1676.32     1573.63    152.02

8   0   9     2517.06     2998.84    151.14

9   0   9      552.84      710.40    110.44

10   0   9       13.14      178.98     94.16

11   0   9     3622.53     3340.94    185.10

12   0   9    60804.69    56168.66   1237.75

13   0   9     1126.00      931.43    163.67

14   0   9       47.65       46.08    143.02

15   0   9     2923.71     2497.27    229.57

16   0   9     1770.03     1971.70    230.28

17   0   9       91.55      519.53    241.95

18   0   9      846.78      525.57    422.03

19   0   9       40.66      269.69    266.45

0   1   9    18620.44    19494.04    576.94

1   1   9     6838.86     7994.07    161.70

2   1   9     7956.70     8178.13    163.15

3   1   9     1633.47     2861.89    100.17

4   1   9       15.88       59.27     55.19

5   1   9       55.20       31.45     57.46

6   1   9    59956.44    57546.69    651.06

7   1   9      327.69      456.46     70.07

8   1   9     5723.66     5576.56    135.56

9   1   9      956.26     1460.35     88.54

10   1   9     8919.95     9117.86    177.04

11   1   9     1218.33     1085.13     99.20

12   1   9     6085.66     5813.54    231.69

13   1   9      113.39       34.01     98.31

14   1   9       20.10      110.14    100.51

15   1   9       38.26      112.67    106.14

16   1   9     1918.90     1882.71    156.06

17   1   9      336.31      760.96    164.58

18   1   9     6186.91     5696.95    302.38

19   1   9      937.27     1190.61    215.76

1   2   9      817.43     1209.45     73.94

2   2   9        2.75      131.78     54.70

3   2   9     1500.47     1945.17     88.63

4   2   9     1188.44     1353.06    106.99

5   2   9     6105.29     5863.58    141.56

6   2   9     3266.73     3523.01    116.32

7   2   9        8.03       25.17     59.95

8   2   9      116.51      259.21     66.16

9   2   9       14.99      163.91     63.88

10   2   9      254.19      328.77     71.65

11   2   9        5.28      193.51     77.81

12   2   9    14903.33    13956.37    279.87

13   2   9        0.75      134.71     98.23

14   2   9      399.67      387.98    119.78

15   2   9      579.64      733.25    124.60

16   2   9      819.72      727.60    143.99

17   2   9      209.99      346.72    149.44

18   2   9      515.90      995.57    194.55

19   2   9       58.83        0.00    180.36

0   3   9   130346.70   130527.80   1947.42

1   3   9      102.74      146.15     51.87

2   3   9      322.15      853.36     68.47

3   3   9      698.18      757.08     70.47

4   3   9      251.14      242.03     60.17

5   3   9      481.64      578.42     68.99

6   3   9   107554.18   105367.75   1175.91

7   3   9      260.18      265.37     68.25

8   3   9     2750.03     3702.70    115.51

9   3   9        6.38      229.76     66.69

10   3   9     1801.09     2074.71    112.82

11   3   9       90.87      122.22     79.66

12   3   9    36952.37    34313.23    588.90

13   3   9        9.13      196.20     89.57

14   3   9       43.55       76.57    104.01

15   3   9       55.38      203.13    118.70

16   3   9      455.55      411.77    149.62

17   3   9      912.48     1021.72    160.50

18   3   9     4274.05     4264.96    247.22

19   3   9       48.14        0.10    190.62

1   4   9      438.96      694.58     69.73

2   4   9     5982.81     6313.58    158.46

3   4   9      227.76      656.11     67.03

4   4   9      614.56      913.00     74.48

5   4   9      585.41      638.99     69.94

6   4   9   150476.86   145225.39   1533.04

7   4   9     3210.49     3615.63    119.30

8   4   9     2021.89     2201.43    103.13

9   4   9      117.70      193.41     72.20

10   4   9      116.89       87.86     73.16

11   4   9      470.01      513.44     90.14

12   4   9    11692.96    10900.36    250.89

13   4   9      806.41      945.84    108.84

14   4   9     1925.68     1599.62    141.82

15   4   9      511.42      708.57    145.98

16   4   9       62.20      220.51    159.09

17   4   9      484.22      794.70    186.74

18   4   9      246.71      534.81    193.67

19   4   9      110.76       94.26    356.03

0   5   9    10007.27    11472.21    286.33

1   5   9       13.84       96.58     58.82

2   5   9     3444.42     3961.54    119.86

3   5   9      643.13     1217.18     81.63

4   5   9       48.27       63.88     64.59

5   5   9      537.96      653.63     75.28

6   5   9     3190.00     3475.55    120.09

7   5   9      734.67      974.12     82.34

8   5   9     6842.51     6011.85    146.77

9   5   9      658.41      912.01     95.31

10   5   9     6380.58     5730.29    162.27

11   5   9      456.53      670.01     98.30

12   5   9    10243.11    10241.37    238.90

13   5   9      193.95      384.54    101.78

14   5   9        6.36      290.31    124.50

15   5   9       57.79      384.41    133.35

16   5   9        0.52      540.71    184.32

17   5   9     1940.67     2516.66    226.28

18   5   9    10136.09     9516.72    357.14

19   5   9     1940.58     1816.72    320.56

1   6   9        1.80       12.99     59.27

2   6   9     1427.62     1660.79     90.33

3   6   9     3221.57     3831.38    122.55

4   6   9     1338.59     1510.35     89.10

5   6   9     6760.60     6047.15    149.47

6   6   9     3886.26     3263.15    121.78

7   6   9      212.23      102.64     69.20

8   6   9      136.06      183.33     74.40

9   6   9      140.57      250.23     82.18

10   6   9     2389.80     2269.22    135.60

11   6   9        1.29       77.58     81.07

12   6   9     4588.97     4808.19    176.48

13   6   9      221.46      638.49     97.41

14   6   9     1322.13     1289.09    141.73

15   6   9     3537.41     3658.47    227.50

16   6   9       73.57      279.38    148.81

17   6   9      648.54      900.82    179.61

18   6   9     1708.44     1501.23    252.99

0   7   9   334225.59   333591.78   5235.78

1   7   9      784.29      557.30     77.58

2   7   9      345.11      546.82     73.93

3   7   9     1283.38     1022.58     83.10

4   7   9      114.51      288.18     68.18

5   7   9     1946.34     1964.84    100.48

6   7   9     4270.66     5173.22    146.70

7   7   9     2966.55     3567.93    135.93

8   7   9     1169.73     1371.86    103.79

9   7   9     3404.09     3566.08    142.95

10   7   9     8067.49     7303.42    236.39

11   7   9      350.91      712.81    107.14

12   7   9     3029.20     3481.68    164.28

13   7   9      176.96      344.96    113.05

14   7   9      227.06      387.56    129.81

15   7   9      146.09      286.26    162.70

16   7   9        1.47      295.38    173.85

17   7   9     2008.92     1220.00    219.26

18   7   9    27773.81    26677.21    709.20

1   8   9     1805.02     2139.85    102.75

2   8   9     1527.62     1868.86    109.12

3   8   9     1489.32     1264.56     88.68

4   8   9    11090.19    10640.46    202.71

5   8   9     4627.94     4859.76    141.68

6   8   9    53863.90    50322.70    636.38

7   8   9     3478.81     3218.50    132.17

8   8   9     2050.32     2344.98    116.77

9   8   9        2.36      199.04     94.09

10   8   9      444.02      527.81    143.36

11   8   9       27.23      186.22     92.65

12   8   9    29310.42    25193.00    482.09

13   8   9      894.74     1305.85    140.68

14   8   9     6777.98     6262.79    277.96

15   8   9     2491.34     3309.67    234.24

16   8   9     1564.73     2215.96    253.34

17   8   9       76.67        0.00    188.81

18   8   9      110.93      296.95    252.05

0   9   9    20360.55    18584.15    424.28

1   9   9      247.36      119.54     70.96

2   9   9      394.62      199.36     70.96

3   9   9      404.06      411.04     73.87

4   9   9      869.93      802.23     88.11

5   9   9       33.53      134.84     70.37

6   9   9    64324.15    61852.33    799.09

7   9   9     1820.61     2021.61    116.83

8   9   9     2628.22     2367.46    128.18

9   9   9     1329.83     1546.17    121.31

10   9   9       39.17      160.85     91.64

11   9   9     2256.52     3443.70    165.50

12   9   9    56511.60    50958.86    833.85

13   9   9       16.87      151.86    148.41

14   9   9       64.87      308.40    124.60

15   9   9      534.36      696.13    150.54

16   9   9     3028.04     3154.62    242.93

17   9   9     1495.82     1246.58    259.04

18   9   9     6457.07     8271.38    468.62

1  10   9        5.03        0.45     67.75

2  10   9      343.62      485.01     78.56

3  10   9     1046.70     1646.26     99.68

4  10   9     1985.62     2047.93    107.78

5  10   9       53.62      202.59     74.54

6  10   9    33703.98    33055.81    477.49

7  10   9      876.59     1137.61    100.37

8  10   9        0.37      126.77     82.45

9  10   9      171.93      389.78     94.23

10  10   9       82.65      264.32     97.42

11  10   9      572.24      610.25    118.24

12  10   9     6212.39     5908.36    227.46

13  10   9     1386.61     1993.05    162.84

14  10   9        0.31      141.65    134.94

15  10   9      891.06     1346.82    190.44

16  10   9     4209.44     4131.06    265.97

17  10   9       33.59      375.48    173.38

18  10   9       92.41       27.02    189.79

0  11   9    13975.35    16060.57    378.90

1  11   9       29.05      101.68     72.71

2  11   9     3769.83     3890.17    133.02

3  11   9      937.58     1127.00     93.95

4  11   9      174.90       92.05     74.48

5  11   9      123.42        0.00     74.86

6  11   9   183866.58   175243.17   2307.67

7  11   9     1367.33     1536.10    112.81

8  11   9     1622.93     2258.64    131.00

9  11   9      895.95     1003.83    114.52

10  11   9      403.70      357.06    101.28

11  11   9      145.29      210.04    111.69

12  11   9    70664.73    63705.00   1013.83

13  11   9        0.41      349.24    128.76

14  11   9        7.08        0.00    126.10

15  11   9      216.49      197.18    145.59

16  11   9     1256.08     1361.50    216.85

17  11   9      275.68      301.09    197.31

1  12   9      191.63      207.10     78.98

2  12   9     4137.05     4015.44    137.46

3  12   9      769.91      535.74     85.95

4  12   9     4937.90     5226.92    161.31

5  12   9      807.82     1107.38    107.59

6  12   9    37521.99    34286.14    496.43

7  12   9     1040.84     1046.98    109.47

8  12   9     1294.85     1196.04    157.90

9  12   9       65.11      230.45    118.60

10  12   9       13.29      248.88    113.08

11  12   9      500.64      529.71    131.82

12  12   9     3574.80     2841.11    208.22

13  12   9     2101.61     2536.72    280.74

14  12   9     5661.71     5546.06    261.96

15  12   9     1388.11     1659.91    191.22

16  12   9      111.23      177.28    279.71

17  12   9        3.49      215.70    178.85

0  13   9     4868.76     5542.00    229.17

1  13   9     3833.96     3865.16    139.40

2  13   9      239.18      403.11     85.24

3  13   9      175.44       97.56     76.56

4  13   9      140.51      228.54     85.15

5  13   9      376.86      549.01    129.17

6  13   9    83940.88    77455.95    989.00

7  13   9      256.20      275.94     94.94

8  13   9     1115.91     1218.38    123.17

9  13   9      171.43      232.44    110.43

10  13   9      961.26      888.26    134.05

11  13   9       49.51       16.32    115.15

12  13   9    39371.07    38631.25    685.68

13  13   9       12.30      231.16    133.76

14  13   9       71.91      472.40    145.91

15  13   9       28.17      268.24    147.57

16  13   9      472.78      615.76    178.46

17  13   9        0.31      270.85    182.44

1  14   9     1545.46     1719.99    114.33

2  14   9       26.39      169.02     82.39

3  14   9     1880.55     1246.60    109.93

4  14   9     2086.66     2145.46    125.82

5  14   9      616.18      463.09     94.19

6  14   9    70151.77    63388.41    869.05

7  14   9       12.80      269.45     96.94

8  14   9       33.89       84.79     99.89

9  14   9       36.80      294.86    117.25

10  14   9      200.28      135.23    116.97

11  14   9      260.58      241.35    126.80

12  14   9    17205.59    14259.08    425.00

13  14   9        3.11      634.43    148.60

14  14   9      249.35      225.02    142.72

15  14   9     1535.04     1301.09    176.05

16  14   9     3820.46     3781.93    257.01

0  15   9    94917.54    94274.26   2025.52

1  15   9      628.41      600.21    147.29

2  15   9     5555.52     6110.80    170.65

3  15   9     2756.42     2696.22    145.86

4  15   9       69.02       72.01     87.26

5  15   9        0.11        0.00     84.94

6  15   9    16614.02    17264.82    329.95

7  15   9      676.99      494.09    110.16

8  15   9     4438.56     3717.49    196.60

9  15   9     2759.92     3069.65    185.40

10  15   9     4961.24     4755.79    225.94

11  15   9      982.20      989.02    153.39

12  15   9    26184.56    29954.79    584.06

13  15   9      135.19      343.11    142.06

14  15   9      176.08      185.73    146.62

15  15   9      776.08      840.30    173.28

16  15   9     3087.46     2626.06    263.81

1  16   9        0.45       21.46     82.90

2  16   9     3439.62     3974.92    157.28

3  16   9        3.46        5.53     87.06

4  16   9     1156.83     1165.15    111.11

5  16   9     2665.69     2408.95    135.40

6  16   9      934.22      638.61    113.85

7  16   9      434.04      469.79    115.18

8  16   9      187.00      652.50    124.99

9  16   9      219.16      292.44    122.85

10  16   9      220.11      522.95    131.34

11  16   9      278.77      605.23    179.16

12  16   9     9405.62     9631.16    302.66

13  16   9      276.39      371.34    152.40

14  16   9     2139.40     3306.11    223.98

15  16   9      745.81      871.14    190.88

16  16   9      378.30      647.59    193.97

0  17   9   173966.48   166333.19   2715.58

1  17   9       18.70        0.00    176.89

2  17   9     2822.92     3125.96    146.86

3  17   9     1097.88     1005.78    107.80

4  17   9      799.13     1087.37    119.84

5  17   9       30.77        0.00     93.65

6  17   9    24756.95    23640.14    414.91

7  17   9      574.75      686.04    129.28

8  17   9      189.26      394.90    125.04

9  17   9      152.22      370.68    124.35

10  17   9     4892.12     4627.10    240.68

11  17   9       35.75      201.74    134.56

12  17   9    13154.98    14105.52    369.93

13  17   9       10.04      363.80    150.01

14  17   9      202.05      350.65    160.37

15  17   9      706.33      924.21    178.20

1  18   9      136.53      122.99     94.22

2  18   9      532.10      558.26    104.03

3  18   9     2585.61     2094.95    131.89

4  18   9     1030.40     1039.13    114.11

5  18   9     3904.39     4506.00    182.88

6  18   9       80.88      242.26    119.81

7  18   9      496.16      476.28    129.68

8  18   9      173.20      161.19    122.53

9  18   9       17.84       91.86    126.59

10  18   9      293.74      318.05    126.81

11  18   9      498.96      247.29    142.46

12  18   9     1541.87      740.16    156.53

13  18   9     1610.34     1225.94    180.55

14  18   9     1229.05     1305.10    180.70

15  18   9      719.45     1293.14    194.67

0  19   9    22013.30    21691.66    644.91

1  19   9     1188.60     1119.69    121.65

2  19   9     6088.67     5837.32    206.14

3  19   9      227.10      328.93    100.86

4  19   9     2281.55     2122.84    136.52

5  19   9      194.47        0.00    104.62

6  19   9    25077.28    24431.53    493.00

7  19   9       12.79        0.00    145.72

8  19   9     1437.92     1784.12    196.27

9  19   9     1285.77     1432.21    164.03

10  19   9        4.82      154.00    134.46

11  19   9      374.97      342.08    145.47

12  19   9    21745.36    19189.64    454.22

13  19   9      349.57      562.64    168.07

14  19   9      623.27      395.58    175.75

1  20   9      139.47      332.36    101.38

2  20   9     2456.04     2810.16    153.12

3  20   9        2.42      160.97    105.12

4  20   9     5573.34     5159.40    184.20

5  20   9      536.64      277.59    122.27

6  20   9     3520.35     3657.82    210.62

7  20   9      542.66      400.13    138.58

8  20   9      213.09      388.16    140.60

9  20   9      223.59      422.92    142.23

10  20   9      422.82      260.60    140.20

11  20   9       22.54      169.16    148.81

12  20   9        1.41      180.15    153.81

13  20   9     1140.94      719.84    180.78

14  20   9     2875.94     3806.29    434.88

0  21   9    20649.11    20092.06    542.32

1  21   9       88.90      155.85    133.67

2  21   9      217.02      302.10    109.47

3  21   9      187.52      346.83    112.93

4  21   9      895.35      887.64    140.47

5  21   9       67.51       99.79    135.00

6  21   9    11845.96    11406.50    346.12

7  21   9      886.84      751.52    174.31

8  21   9       41.36        0.00    139.77

9  21   9      134.36      317.79    141.86

10  21   9     5194.64     4256.94    244.00

11  21   9       20.07       88.49    156.31

12  21   9     8369.42     6972.66    286.92

13  21   9       52.36      167.82    186.34

1  22   9        7.87       92.88    154.03

2  22   9      723.37     1021.22    148.28

3  22   9      595.72      773.78    132.31

4  22   9     1178.40     1477.64    159.55

5  22   9      527.68     1097.80    167.36

6  22   9       40.29      210.85    135.39

7  22   9      933.54     1099.69    232.08

8  22   9       16.28      148.32    137.94

9  22   9       66.44      297.23    153.96

10  22   9      187.74       10.88    153.37

11  22   9       19.55      156.85    156.84

12  22   9     5185.47     4087.98    267.94

0  23   9    72627.00    70271.63   1412.70

1  23   9      281.13      241.25    136.33

2  23   9       34.35      192.36    130.56

3  23   9      849.13     1157.88    157.38

4  23   9       83.14      103.98    151.40

5  23   9       21.82      229.40    142.13

6  23   9     6284.41     6524.87    317.74

7  23   9       76.52      264.54    148.77

8  23   9     6187.58     5652.03    263.97

9  23   9     1252.68     1597.10    185.51

10  23   9     1737.22     1749.35    200.56

11  23   9     3319.76     3320.89    240.90

1  24   9      436.24      431.23    164.26

2  24   9        0.12      194.06    167.96

3  24   9      108.84       57.80    145.53

4  24   9     8176.83     8273.92    286.74

5  24   9     1603.90     1629.41    178.11

6  24   9     1141.42     1610.49    180.97

7  24   9      256.77      630.06    163.64

8  24   9       49.80       95.97    150.89

9  24   9       56.55      112.83    163.33

10  24   9      159.76      187.36    167.68

0  25   9     3894.42     4775.10    311.37

1  25   9     2276.13     1979.20    181.84

2  25   9     1222.86     1121.46    155.72

3  25   9     1466.81     1343.78    177.70

4  25   9     1148.26     1416.60    195.35

5  25   9      265.69      688.64    162.89

6  25   9      641.57      783.87    214.15

7  25   9     3389.56     3133.83    232.08

8  25   9     3458.64     3445.56    241.33

9  25   9     3810.80     3576.30    316.02

1  26   9      131.94      405.10    145.80

2  26   9     1491.00     1790.83    198.21

3  26   9      173.48      449.16    251.95

4  26   9      114.10      515.25    175.53

5  26   9       29.77      199.27    157.42

6  26   9     6843.38     6569.29    280.99

7  26   9      155.16      303.37    171.99

8  26   9       39.63      283.57    170.61

0  27   9       56.79      195.28    215.17

1  27   9        3.82        0.00    163.16

2  27   9     5229.75     5361.77    275.14

3  27   9      359.19      485.05    184.63

4  27   9     1888.23     1643.63    222.47

5  27   9     1075.95     1239.55    286.01

6  27   9     3903.96     3735.07    251.87

7  27   9      498.53      994.26    245.95

1  28   9      133.92      473.43    174.96

2  28   9      461.22      446.71    178.70

3  28   9       23.95      176.09    179.41

4  28   9     1536.59     2203.22    229.65

5  28   9      114.32      118.63    321.14

0   0  10     7617.51     6639.89    317.77

1   0  10     8706.95     8327.42    433.70

2   0  10    11770.22    11478.80    295.42

3   0  10      680.69     1531.93    132.00

4   0  10     1180.12     1441.83    131.79

5   0  10      260.99      420.73    111.23

6   0  10     2242.14     2809.63    163.30

7   0  10     7450.68     6707.26    234.14

8   0  10     1951.42     1980.33    155.03

9   0  10    14262.63    14293.88    356.38

10   0  10    18250.44    18067.38    485.66

11   0  10      101.44      420.47    119.77

12   0  10      977.16     1099.30    160.80

13   0  10       85.48      345.94    147.92

14   0  10       38.45        0.00    167.36

15   0  10       19.22      118.86    177.24

16   0  10     2098.55     1672.38    266.84

17   0  10     7107.25     5140.71    521.13

18   0  10     1724.20     1157.50    600.85

1   1  10      447.41      515.94     71.53

2   1  10     2819.51     3068.69    120.32

3   1  10      165.09      641.10     76.15

4   1  10      699.38      758.30     80.53

5   1  10    25727.95    25320.07    361.37

6   1  10       16.90       84.32     67.08

7   1  10     2151.59     2188.02    108.26

8   1  10       65.04       45.01     66.98

9   1  10      525.80      773.98     80.86

10   1  10      959.29     1329.20     95.72

11   1  10       11.62       75.36     85.48

12   1  10        0.11        0.00     89.98

13   1  10     1491.77     1786.62    149.03

14   1  10        2.33       44.06    109.27

15   1  10      855.17     1361.59    154.98

16   1  10      134.01      371.93    143.11

17   1  10     1528.08     1014.92    177.26

18   1  10       78.39      105.22    201.28

0   2  10        0.68       80.94     97.74

1   2  10     2115.61     2131.92    101.55

2   2  10      363.33      504.48     74.37

3   2  10     1930.84     2549.22    113.91

4   2  10      214.90      248.09     70.31

5   2  10      181.53      434.14     74.01

6   2  10     1736.54     1955.74    104.08

7   2  10      563.95      903.66     82.46

8   2  10        0.17       81.35     72.50

9   2  10       22.59       85.36     69.09

10   2  10     1186.05     1316.55     99.83

11   2  10     1649.84     1706.59    117.31

12   2  10      126.99      190.27     97.95

13   2  10       90.06      180.01    110.93

14   2  10      144.28      265.64    120.95

15   2  10      397.16      413.39    127.07

16   2  10      848.22      839.17    168.72

17   2  10      871.30      674.13    172.50

18   2  10      138.17      151.54    213.71

1   3  10      138.91       19.29     67.93

2   3  10     3565.70     2964.51    126.75

3   3  10    26105.20    25909.21    404.35

4   3  10     4447.55     4322.22    147.58

5   3  10      436.03      340.68     75.15

6   3  10     7914.51     7275.50    182.33

7   3  10     8164.20     8447.31    202.16

8   3  10       84.34      185.34     72.10

9   3  10       46.04       90.07     72.89

10   3  10      516.22      681.36     98.37

11   3  10      500.07      723.80    101.90

12   3  10      513.88      599.20    108.70

13   3  10     5153.80     4521.28    234.00

14   3  10      292.35      856.98    139.50

15   3  10     6016.78     5541.35    252.26

16   3  10     3394.38     3189.89    257.77

17   3  10      886.09      782.19    186.72

18   3  10        2.74       64.33    181.69

0   4  10      216.51      613.28    126.68

1   4  10      666.34     1012.17     94.00

2   4  10      939.02      791.38     88.65

3   4  10     5436.98     6397.59    164.40

4   4  10       66.79      167.09     74.98

5   4  10       29.61      121.98     76.29

6   4  10      313.31      374.82     81.02

7   4  10    11184.42     9745.00    206.07

8   4  10     1066.79     1252.93     95.72

9   4  10     3860.84     4104.25    150.56

10   4  10     7949.03     7442.72    210.48

11   4  10     2245.12     2215.87    140.30

12   4  10     3228.15     3542.51    165.36

13   4  10      197.17      395.42    124.57

14   4  10       85.73      403.99    150.34

15   4  10      197.19      243.20    165.42

16   4  10      573.63      662.20    177.95

17   4  10     2499.85     1758.03    403.49

18   4  10      120.67      240.10    186.70

1   5  10      286.64      604.46     81.43

2   5  10     1140.36     1028.29     89.27

3   5  10       49.94       18.75     70.92

4   5  10       16.01       58.35     71.06

5   5  10     4050.36     4482.04    163.28

6   5  10     2551.62     2695.80    130.52

7   5  10     2445.95     3049.52    129.92

8   5  10      152.86      237.74     80.84

9   5  10        0.54      180.40     79.90

10   5  10      993.64     1073.64    129.97

11   5  10       29.19      131.62     96.72

12   5  10      605.94      874.12    118.45

13   5  10      648.56      823.84    161.17

14   5  10      227.07      539.25    158.71

15   5  10      793.31      813.74    204.11

16   5  10      185.39      467.96    199.46

17   5  10     1177.78      876.87    239.20

18   5  10      204.00      134.73    292.13

0   6  10     7592.06     6045.60    263.24

1   6  10     1991.47     2058.58    103.25

2   6  10     1540.05     1814.33    106.51

3   6  10     8244.27     7292.06    180.54

4   6  10       54.41       88.93     72.70

5   6  10      160.44      145.31     76.16

6   6  10      268.25      241.08     82.16

7   6  10        0.58      101.85     77.99

8   6  10      931.38      992.97    100.78

9   6  10     4553.21     5243.56    189.89

10   6  10       12.37      136.44     90.94

11   6  10     3911.47     3971.39    180.54

12   6  10     1470.22     1284.13    152.04

13   6  10       93.53      415.62    112.14

14   6  10       27.63        0.00    144.02

15   6  10     1408.43     2023.16    310.38

16   6  10       73.52      260.14    195.70

17   6  10     1771.57     1566.77    295.17

18   6  10     1527.00     1606.51    275.58

1   7  10     1775.16     1779.50    100.85

2   7  10      113.99      319.56     75.58

3   7  10    33877.94    34044.08    460.18

4   7  10     6828.05     7018.66    168.23

5   7  10     3897.25     4059.53    144.80

6   7  10     6657.29     6227.71    180.37

7   7  10     9153.05     8176.59    203.57

8   7  10        0.22      130.91     85.33

9   7  10        7.36       32.32    110.56

10   7  10      226.17      105.94     97.02

11   7  10     1727.45     1737.10    142.92

12   7  10      870.12     1196.26    176.30

13   7  10     6371.89     6556.59    343.05

14   7  10      538.07     1039.77    170.98

15   7  10    14490.84    12135.69    430.76

16   7  10     1043.77     1319.03    240.91

17   7  10       13.07      414.59    305.31

0   8  10    38677.31    36461.31    691.02

1   8  10     5545.96     5653.62    154.86

2   8  10     2930.45     3427.58    126.37

3   8  10     8340.17     8813.38    195.60

4   8  10     1385.90     1947.10    127.51

5   8  10     1386.82     1794.31    104.60

6   8  10     7028.70     7161.33    171.89

7   8  10    24163.31    20524.02    336.21

8   8  10     2278.10     2252.00    131.84

9   8  10      116.60        0.00     90.56

10   8  10     1425.85     1270.43    178.29

11   8  10     5222.51     5040.44    211.33

12   8  10       12.21      185.20    124.11

13   8  10      788.52      944.39    153.95

14   8  10     1147.19      799.13    179.85

15   8  10     1533.74     1816.29    302.44

16   8  10     7181.20     5792.57    359.74

17   8  10       53.92      175.12    205.06

1   9  10      189.64      258.10     76.83

2   9  10       49.30      151.85     73.82

3   9  10     1495.29      880.56     90.03

4   9  10     1833.12     1891.12    107.17

5   9  10     1794.09     2650.07    141.86

6   9  10     1144.63     1157.32     99.94

7   9  10     4570.82     4509.62    153.73

8   9  10      235.39      445.17     95.41

9   9  10      133.96      417.94     97.92

10   9  10       67.39      161.54     92.64

11   9  10     2235.29     2394.78    169.33

12   9  10     4975.28     5673.56    270.64

13   9  10      876.03      956.77    173.84

14   9  10       29.16      148.34    154.82

15   9  10     1102.78     1302.10    192.44

16   9  10     2012.52     2322.61    258.43

17   9  10       10.92      302.28    218.83

0  10  10     3688.63     3673.19    190.77

1  10  10      124.31      255.79     80.03

2  10  10     2131.33     2413.53    117.66

3  10  10     8335.14     8418.17    293.99

4  10  10     3213.84     3402.13    131.12

5  10  10     2217.23     2913.61    134.31

6  10  10    12569.18    12023.59    242.22

7  10  10       65.84      328.00     84.72

8  10  10     1409.71     1546.38    119.53

9  10  10     3244.67     3556.38    167.78

10  10  10      840.16     1075.43    122.06

11  10  10     2169.63     2520.30    169.46

12  10  10     9125.24     8359.05    296.84

13  10  10     2607.92     3097.92    213.09

14  10  10     1181.40     1280.83    173.79

15  10  10     2314.01     2407.55    301.71

16  10  10      312.07      375.84    200.41

17  10  10     2758.53     2670.94    320.67

1  11  10      266.04      525.66     83.96

2  11  10       45.47       58.11     78.93

3  11  10    17501.78    16677.50    452.91

4  11  10       64.74      122.55     81.39

5  11  10       10.78       53.30     95.47

6  11  10        6.02       57.00     81.54

7  11  10     2533.53     3212.29    140.13

8  11  10        1.73        0.00     89.74

9  11  10        0.61       19.58     99.84

10  11  10     1380.70     1189.68    128.58

11  11  10       36.45       88.93    110.50

12  11  10      567.20     1460.52    153.51

13  11  10    11994.25    11187.93    313.47

14  11  10      125.54      146.82    168.49

15  11  10      912.11     1002.88    188.48

16  11  10      157.12        0.00    303.08

17  11  10     1531.64     1644.98    335.16

0  12  10     4378.26     2328.75    168.30

1  12  10       22.59       34.73     76.85

2  12  10     1193.17     1399.08    103.66

3  12  10       10.54       84.45     76.26

4  12  10     5537.99     5273.18    164.33

5  12  10     2121.04     2049.43    123.05

6  12  10    22005.40    20612.64    399.23

7  12  10      278.63      456.08    100.83

8  12  10     2977.70     3413.35    168.92

9  12  10      823.72      915.67    121.10

10  12  10     7883.59     7385.53    336.67

11  12  10     5158.04     4846.47    225.34

12  12  10    17863.25    18268.58    410.11

13  12  10     1164.05     1397.87    185.87

14  12  10     3247.59     3449.29    232.19

15  12  10     1601.26     1351.81    191.00

16  12  10      335.80      519.13    215.90

1  13  10      249.12      359.00     87.70

2  13  10      560.27      901.46     96.31

3  13  10      135.92      261.34     89.81

4  13  10      653.52      673.80     98.59

5  13  10      930.08      956.05    103.25

6  13  10     8894.08     7946.90    202.16

7  13  10      161.39      354.98     99.25

8  13  10      475.22      490.09    112.22

9  13  10       36.49      305.75    107.55

10  13  10        0.34       85.41    116.19

11  13  10       55.77       38.28    164.98

12  13  10     4964.90     4862.54    229.22

13  13  10     2399.49     2568.91    229.09

14  13  10       82.82       17.60    169.67

15  13  10      751.30      933.92    175.68

16  13  10      969.93      899.84    187.94

0  14  10    30617.74    27545.76    579.86

1  14  10    14500.30    13524.22    256.35

2  14  10     3143.96     3504.30    154.98

3  14  10      739.88      949.95    106.83

4  14  10     6299.37     5555.97    173.74

5  14  10     3144.03     3234.84    146.86

6  14  10    11089.50    11666.66    289.47

7  14  10     1938.72     2284.08    143.98

8  14  10     5668.90     5595.80    205.40

9  14  10     8992.85     8002.46    256.75

10  14  10     9655.22     9280.82    281.64

11  14  10     1339.41     2023.74    236.05

12  14  10     5994.02     7375.83    277.90

13  14  10      443.38      734.27    162.51

14  14  10     2727.31     3015.40    223.12

15  14  10      870.43      671.23    176.30

16  14  10     3874.40     4742.90    351.71

1  15  10      414.98      348.28     90.87

2  15  10      230.16      299.19    116.62

3  15  10     1792.56     2153.14    145.69

4  15  10     2589.27     2823.51    177.36

5  15  10    10079.52     9741.50    227.12

6  15  10    15644.04    16090.17    333.10

7  15  10        0.06      206.79    109.37

8  15  10        0.51       64.93    113.96

9  15  10      276.21      349.99    122.39

10  15  10      296.36      493.47    131.67

11  15  10      206.23      303.08    133.56

12  15  10     3217.61     4997.77    275.35

13  15  10     6295.09     6526.60    269.95

14  15  10      459.28      629.46    163.44

15  15  10      357.17      819.64    178.56

0  16  10    73837.67    65656.88   1176.66

1  16  10     5955.92     6653.55    187.73

2  16  10    26993.31    24232.41    395.00

3  16  10     4654.85     4606.81    169.58

4  16  10    11226.12    10396.72    235.99

5  16  10     2794.29     3046.95    148.81

6  16  10     4644.05     4812.76    188.51

7  16  10     1604.05     1585.30    141.12

8  16  10     1705.09     1932.88    168.70

9  16  10      827.40     1063.53    147.75

10  16  10       77.34      107.14    132.21

11  16  10     2222.88     2249.74    191.82

12  16  10     6067.40     5970.13    293.30

13  16  10     1574.76     2034.46    198.75

14  16  10     3065.62     3475.48    238.06

15  16  10      722.16      631.20    247.02

1  17  10        0.21      146.56     98.21

2  17  10      628.71      578.99    108.25

3  17  10      994.78      956.86    113.93

4  17  10      819.85      960.92    112.18

5  17  10     3610.47     3445.98    157.78

6  17  10     2378.43     1768.50    142.88

7  17  10      750.57      884.39    148.29

8  17  10       33.56       38.20    146.42

9  17  10      376.38      354.69    134.47

10  17  10       98.78      217.29    132.36

11  17  10      210.15      354.42    158.78

12  17  10      357.50     1006.43    174.85

13  17  10     3185.29     3620.51    236.40

14  17  10      140.92      658.87    172.81

0  18  10    76363.78    71129.51   1411.11

1  18  10     4559.42     4142.91    170.74

2  18  10    10097.55     9195.71    228.40

3  18  10    11867.34    11532.69    257.99

4  18  10    11138.48    10293.09    243.56

5  18  10     7305.46     7358.27    222.73

6  18  10     8252.21     7938.39    248.91

7  18  10     8252.51     7773.28    267.58

8  18  10     1896.95     1868.54    174.52

9  18  10     1692.16     2215.77    183.85

10  18  10     4347.69     5269.67    280.50

11  18  10       19.26      317.73    189.39

12  18  10     4554.11     3529.02    264.73

13  18  10     6525.32     6420.22    443.36

14  18  10     6181.66     5816.81    286.86

1  19  10      601.58      648.67    111.36

2  19  10     2864.58     3248.44    161.97

3  19  10     1130.60     1434.23    124.96

4  19  10     5001.89     4754.23    181.58

5  19  10       23.53       78.02    107.30

6  19  10     6214.40     6523.95    275.01

7  19  10      602.41      729.52    138.31

8  19  10      466.17      572.30    147.31

9  19  10       35.53      206.89    150.23

10  19  10      136.86       59.03    143.39

11  19  10     2323.94     2590.56    207.87

12  19  10     3435.47     4922.66    267.12

13  19  10     4346.42     4636.27    268.02

0  20  10     7605.88     8166.64    333.00

1  20  10      795.64     1056.90    132.24

2  20  10     4434.12     5358.56    189.83

3  20  10     5261.58     4984.05    203.17

4  20  10     6647.04     6161.40    215.40

5  20  10     5188.30     4776.68    215.27

6  20  10    21187.80    19730.64    440.90

7  20  10     2313.21     2454.56    190.79

8  20  10     8563.32     7584.31    276.09

9  20  10       24.11        0.00    142.73

10  20  10    11685.03    12116.38    369.96

11  20  10     7830.18     7155.80    286.23

12  20  10    17759.34    15448.68    413.10

1  21  10      757.41      821.32    130.49

2  21  10      428.89      573.10    117.17

3  21  10     3153.15     3797.69    212.54

4  21  10      864.04     1078.29    141.04

5  21  10      133.41      406.89    139.91

6  21  10      355.15      688.04    164.35

7  21  10      877.56      862.00    166.52

8  21  10       94.85      530.39    151.88

9  21  10        0.07      177.73    150.27

10  21  10       83.03      344.71    160.07

11  21  10        0.46      120.11    165.35

12  21  10     1510.43     3521.19    251.52

0  22  10      316.02      347.09    209.85

1  22  10     8611.77     8197.27    245.28

2  22  10     8401.73     8047.86    243.99

3  22  10     1137.62     1580.95    142.19

4  22  10     3605.81     4184.27    214.36

5  22  10     1177.71     1294.97    193.23

6  22  10    24499.29    22281.81    523.91

7  22  10     1087.41     1202.88    173.20

8  22  10    13211.85    11026.10    337.22

9  22  10     6427.03     6215.72    277.78

10  22  10     7512.02     7387.55    301.17

11  22  10    15111.85    13945.84    448.21

1  23  10       48.42      365.91    128.33

2  23  10       26.04      102.25    125.60

3  23  10      826.81      762.25    157.61

4  23  10     3798.58     3602.33    221.46

5  23  10      107.82      236.40    188.57

6  23  10     1187.05     1901.04    188.52

7  23  10     1788.16     2053.32    195.00

8  23  10        2.62      174.39    168.33

9  23  10        4.21      427.61    171.07

10  23  10      370.23      524.63    180.05

0  24  10    44657.27    44737.15   1000.06

1  24  10    17709.96    16149.25    479.27

2  24  10     9539.64     8557.05    385.81

3  24  10     2577.65     3116.81    237.47

4  24  10     6944.10     7080.62    274.61

5  24  10     2908.52     2699.23    212.75

6  24  10    18908.39    18402.67    476.90

7  24  10    12646.80    10366.17    422.72

8  24  10     8964.81     7802.27    307.36

9  24  10    17995.30    17823.04    452.59

1  25  10       77.86      451.89    157.62

2  25  10       39.95      101.52    142.19

3  25  10     1316.42     1321.33    189.18

4  25  10      435.51      644.78    272.24

5  25  10     3274.83     3783.03    244.70

6  25  10     1613.63     2369.27    214.78

7  25  10      527.76      591.91    174.90

8  25  10     1079.18     1360.16    196.97

0  26  10    42728.24    44367.30   1072.11

1  26  10      363.85      265.04    173.57

2  26  10     7202.84     6670.03    288.12

3  26  10     2747.37     3368.34    263.00

4  26  10     7613.97     7190.60    319.01

5  26  10     4612.11     4627.91    287.84

6  26  10     4706.68     5124.11    280.34

1  27  10        1.45      328.60    167.19

2  27  10      313.30      627.70    196.22

3  27  10      567.34      964.97    206.85

4  27  10      372.98      346.79    198.64

1   0  11     2056.77     1760.23    148.76

2   0  11     1447.82     2039.43    167.39

3   0  11    32616.85    32960.54    638.20

4   0  11     8372.44     8241.85    260.52

5   0  11     8340.35     6980.53    248.28

6   0  11     1385.42     1309.71    137.17

7   0  11     2656.43     2349.80    166.02

8   0  11      202.07      370.59    112.23

9   0  11      219.57      416.10    130.43

10   0  11     1308.09     1013.60    142.49

11   0  11      720.40      916.27    213.01

12   0  11     1476.05     1708.60    207.79

13   0  11     4850.58     5422.62    696.73

14   0  11       88.50      196.82    186.34

15   0  11    11038.47    10238.42    491.24

16   0  11     4621.24     4854.19    444.37

17   0  11      972.24     2249.70    378.24

0   1  11     2467.73     3106.56    187.46

1   1  11    16883.80    17267.96    281.71

2   1  11     1236.87     2043.86    109.69

3   1  11    12086.04    13801.71    267.06

4   1  11       28.98        0.00     73.14

5   1  11       84.43      213.49     75.41

6   1  11      809.06      897.44     93.46

7   1  11      788.45     1100.65     97.21

8   1  11       24.85      242.24     80.38

9   1  11      508.29      606.99     93.22

10   1  11     6089.28     6728.68    185.46

11   1  11      732.97      710.66    107.74

12   1  11      466.99      550.53    132.30

13   1  11       42.56      144.36    132.72

14   1  11      492.03      391.49    161.30

15   1  11     3296.11     3680.85    261.86

16   1  11     1392.12     1198.32    199.37

17   1  11     3281.99     3458.92    465.98

1   2  11      381.26      307.98     86.33

2   2  11      442.47      485.59    100.49

3   2  11     1703.48     2007.72    119.31

4   2  11      264.64      496.71     89.35

5   2  11     5956.86     5336.40    232.08

6   2  11      542.24      530.29    106.82

7   2  11     1521.02     1962.68    120.30

8   2  11      347.64      303.67     82.24

9   2  11      626.22      878.54     98.14

10   2  11        1.65      134.92     87.72

11   2  11      235.89      399.67    104.13

12   2  11        5.14      235.73    123.27

13   2  11      150.53      358.59    145.49

14   2  11      124.26       93.37    141.15

15   2  11     7050.66     6802.78    433.61

16   2  11      931.32     1093.90    216.91

17   2  11      272.21      242.73    202.05

0   3  11     2765.67     3028.00    267.78

1   3  11      240.88      264.20     81.19

2   3  11      179.62      119.96     81.44

3   3  11    13895.86    13552.58    268.87

4   3  11     1008.84     1491.25    110.08

5   3  11        9.78      108.77     85.84

6   3  11       24.73       65.73     77.17

7   3  11     1333.43     1446.46    109.65

8   3  11     2533.13     2691.61    132.87

9   3  11      300.17      422.71     94.92

10   3  11    13643.32    12726.91    302.76

11   3  11     3237.92     2968.08    192.80

12   3  11       41.34      174.86    126.49

13   3  11      173.15       72.87    120.13

14   3  11      729.03      578.67    159.53

15   3  11     3333.61     3673.34    262.65

16   3  11     1571.14     1563.22    245.38

17   3  11        1.45      338.54    261.70

1   4  11       35.90        0.00     76.84

2   4  11      292.05      450.23     89.38

3   4  11    19801.88    21751.16    366.16

4   4  11      727.19      996.04    105.42

5   4  11      333.28      504.66     92.36

6   4  11     3012.65     3019.49    146.49

7   4  11     3252.56     3765.92    146.60

8   4  11       39.30       20.46     79.68

9   4  11      282.13      463.83     99.49

10   4  11      828.99      905.20    114.86

11   4  11      298.76      477.94    111.47

12   4  11        2.49      328.89    112.26

13   4  11     6989.77     6798.29    331.32

14   4  11     1841.65     2581.19    224.93

15   4  11     9423.64     8532.60    402.07

16   4  11     3540.84     3406.76    413.85

17   4  11      522.01      641.62    222.02

0   5  11       90.86      399.27    162.21

1   5  11     1122.89      927.49    106.41

2   5  11     3922.96     4321.04    157.95

3   5  11      234.63      416.57     87.56

4   5  11     1719.93     1949.81    122.12

5   5  11       57.37        0.00     79.53

6   5  11     1577.56     2200.93    128.85

7   5  11     2279.57     2513.42    142.48

8   5  11    13728.95    14286.50    283.31

9   5  11    25805.39    25062.47    415.88

10   5  11     2563.43     2735.84    158.82

11   5  11      349.12      520.70    116.70

12   5  11       35.25      152.68    125.02

13   5  11      365.34      557.01    140.88

14   5  11      413.58      573.01    176.12

15   5  11       24.11       25.71    179.00

16   5  11     3405.14     4443.63    339.46

17   5  11     2282.60     2716.07    293.40

1   6  11     2152.10     2709.98    133.62

2   6  11      442.97      817.86     97.78

3   6  11     2519.42     3106.82    141.82

4   6  11      990.81     1273.08    108.86

5   6  11     6768.51     7753.29    199.77

6   6  11     3727.30     3987.09    146.03

7   6  11      572.18      512.53     93.83

8   6  11       49.64      208.56     87.69

9   6  11      204.74      288.30    107.14

10   6  11       88.50      120.03     98.46

11   6  11      725.87      675.42    124.72

12   6  11      297.03      612.65    122.86

13   6  11      198.40      459.88    130.63

14   6  11        0.35      228.88    159.16

15   6  11     2731.37     2971.52    431.78

16   6  11     1014.33     1616.00    246.41

17   6  11       14.92      301.64    214.66

0   7  11     2093.83     2453.94    186.29

1   7  11     3499.77     3436.33    155.30

2   7  11     4461.46     5448.57    178.58

3   7  11    10690.13     8556.37    256.01

4   7  11     5330.50     5911.34    178.95

5   7  11     2448.81     2611.45    129.46

6   7  11      330.62      340.27     87.17

7   7  11    11006.63    10358.82    255.80

8   7  11    14511.09    13453.30    277.68

9   7  11    42673.27    40009.05    637.13

10   7  11     1764.97     1999.46    165.34

11   7  11     3578.90     3723.84    210.37

12   7  11       36.94      222.19    135.91

13   7  11      551.14      906.49    140.15

14   7  11     3478.04     4146.91    311.14

15   7  11     6048.25     5318.79    347.19

16   7  11     9997.48     9550.13    556.87

17   7  11       62.35        8.88    278.57

1   8  11       14.67      329.30     86.29

2   8  11     2668.36     2669.56    135.80

3   8  11    14006.93    15442.74    279.78

4   8  11      555.76      692.84    106.75

5   8  11    11789.21    10610.46    227.56

6   8  11     6397.27     5985.69    183.79

7   8  11     6783.25     6070.31    188.90

8   8  11       24.18       75.15    120.87

9   8  11       83.08      334.41    105.76

10   8  11       22.13      130.19    109.68

11   8  11     2262.59     2722.56    176.78

12   8  11      953.83     1408.03    153.82

13   8  11     2231.07     3057.31    231.18

14   8  11     4862.95     4993.60    279.65

15   8  11      227.83       52.64    183.46

16   8  11      162.65      518.85    215.10

0   9  11        4.15       48.06    106.46

1   9  11        5.61       97.19     78.24

2   9  11    11612.18    11126.91    229.74

3   9  11    32560.31    32283.74    498.61

4   9  11    15900.63    14606.66    284.56

5   9  11      649.95     1061.09    103.86

6   9  11     3304.89     3299.51    151.58

7   9  11     3416.74     3333.11    155.57

8   9  11      858.77      813.34    116.59

9   9  11     7403.18     7399.71    293.19

10   9  11     3520.29     4030.45    226.10

11   9  11     6018.42     6670.54    239.35

12   9  11       23.95      182.91    138.87

13   9  11      743.84      913.40    167.62

14   9  11     5652.85     5739.59    295.61

15   9  11    11931.29    10478.15    441.53

16   9  11     1954.02     2211.68    284.68

1  10  11      333.61      474.69     83.55

2  10  11      805.22      684.84     89.45

3  10  11     5859.32     5178.35    162.91

4  10  11      981.40     1014.46    100.35

5  10  11     1823.28     1430.87    118.23

6  10  11     3480.34     3168.23    154.91

7  10  11       40.81       29.44     90.51

8  10  11      106.80      379.59    107.38

9  10  11       19.26      177.24    115.05

10  10  11      190.73      395.21    125.80

11  10  11      869.10     1012.19    141.78

12  10  11     1158.97     1280.77    163.85

13  10  11     1124.31     1105.11    172.11

14  10  11     1746.59     2783.79    216.99

15  10  11     2465.71     2294.80    240.14

16  10  11      124.73      140.89    208.40

0  11  11    14466.71    11556.02    324.18

1  11  11     2764.42     2931.88    132.49

2  11  11    12179.25    12298.18    238.16

3  11  11    54242.16    49127.44    642.49

4  11  11    15494.58    14991.19    268.15

5  11  11     1377.48     1389.06    113.55

6  11  11     1189.34     1359.85    121.57

7  11  11       20.67      148.92     96.56

8  11  11     4747.76     4410.03    189.51

9  11  11     8092.67     7743.54    257.58

10  11  11    13914.46    13368.73    424.78

11  11  11      190.98      284.58    138.05

12  11  11      949.32     1331.28    169.17

13  11  11      107.44      318.80    179.36

14  11  11    10706.99     9401.58    392.16

15  11  11    25227.72    22427.84    582.33

16  11  11      979.65     1347.72    243.03

1  12  11       15.88       78.87     81.62

2  12  11      134.01      231.11     85.92

3  12  11       12.43      161.06     87.03

4  12  11      137.54      223.93     94.92

5  12  11      864.21     1052.44    105.11

6  12  11    11110.35    10098.10    229.97

7  12  11      575.82      957.75    117.90

8  12  11      117.63      192.98    111.95

9  12  11       45.96       91.40    117.06

10  12  11      803.30      957.27    145.77

11  12  11      318.07      464.25    143.67

12  12  11      128.69      577.59    161.56

13  12  11     2472.23     2562.20    216.57

14  12  11     1886.33     2514.04    218.87

15  12  11      731.45      206.62    227.85

0  13  11        4.48      148.44    122.95

1  13  11     6730.89     6112.85    174.96

2  13  11    12758.97    11733.28    237.50

3  13  11    44334.93    40630.02    581.29

4  13  11     8933.73     8819.02    214.42

5  13  11      189.53      562.91     99.25

6  13  11      611.50      807.88    104.82

7  13  11     1107.03     1303.97    127.69

8  13  11     8976.08     9260.45    259.04

9  13  11    12698.91    12520.48    304.36

10  13  11     4333.79     5427.16    254.47

11  13  11      278.53      220.88    148.65

12  13  11      596.13      771.77    163.01

13  13  11      334.24      688.97    169.52

14  13  11     6791.20     6769.78    330.02

15  13  11    14477.30    15181.74    476.48

1  14  11      212.19      241.72     90.17

2  14  11       13.92        0.00     86.15

3  14  11     3381.47     3501.74    161.28

4  14  11     1197.67     1103.23    114.19

5  14  11     1795.36     1995.06    128.39

6  14  11      354.48      359.92     98.18

7  14  11        1.46       83.54    102.58

8  14  11       72.56      243.12    115.05

9  14  11       14.12      217.98    119.82

10  14  11      380.83      545.26    147.42

11  14  11      175.70      416.23    181.66

12  14  11     4036.34     4860.71    268.43

13  14  11     3158.02     3427.75    244.44

14  14  11      113.40      515.41    181.77

0  15  11    27306.31    25787.21    564.49

1  15  11      902.04      906.04    106.36

2  15  11    17562.44    16988.88    316.59

3  15  11    28360.59    27260.42    437.02

4  15  11    14586.75    14050.44    302.71

5  15  11      278.25      374.44    104.12

6  15  11     1652.24     1850.01    141.05

7  15  11      733.16      999.20    134.41

8  15  11     3534.50     4017.02    198.19

9  15  11     8189.96     7740.04    308.78

10  15  11       33.04      153.66    132.05

11  15  11     1269.53     1554.47    172.47

12  15  11     1308.48     2183.12    189.26

13  15  11      775.91     1005.46    200.37

14  15  11     4806.55     5351.50    336.70

1  16  11      459.85      734.17    110.05

2  16  11       95.47      159.20     98.87

3  16  11      133.89      269.17     99.21

4  16  11       39.00      122.12    101.95

5  16  11     9407.62     7934.23    272.34

6  16  11     2254.95     2571.94    187.63

7  16  11      683.47      951.44    137.73

8  16  11      138.76      141.79    128.58

9  16  11       84.06      244.39    134.82

10  16  11      234.55      464.98    144.04

11  16  11        6.98      222.57    144.81

12  16  11      199.88      323.24    157.73

13  16  11      872.16      942.78    174.34

14  16  11     3020.94     2632.11    344.13

0  17  11     2070.19     2689.27    202.07

1  17  11     1476.59     1692.98    166.62

2  17  11    10098.93     9741.67    241.45

3  17  11    30117.48    28596.66    460.29

4  17  11    12794.32    11543.55    262.97

5  17  11     2345.13     2580.24    168.50

6  17  11     1157.04     1611.71    142.92

7  17  11     1227.73     1534.70    178.29

8  17  11     1133.79     1663.61    167.10

9  17  11    19460.19    17439.19    414.91

10  17  11     2068.83     2559.07    201.47

11  17  11      477.60      397.56    158.42

12  17  11        7.96      239.45    168.89

13  17  11     1086.62     1212.22    189.55

1  18  11      777.03     1066.54    124.75

2  18  11     2752.44     2822.69    158.24

3  18  11     2157.16     1844.61    142.98

4  18  11     5678.25     5863.23    298.26

5  18  11      203.61      539.84    125.99

6  18  11      818.25     1157.55    166.39

7  18  11     1685.48     1503.71    170.73

8  18  11      333.21      295.37    144.46

9  18  11       26.33      248.86    142.57

10  18  11        0.93      109.29    142.88

11  18  11     1066.50     1440.95    196.75

12  18  11     4389.47     5453.37    274.06

0  19  11    11310.23    10550.26    380.03

1  19  11      701.28      961.23    144.00

2  19  11    13160.04    11870.10    329.77

3  19  11    18532.23    19049.86    358.06

4  19  11     5783.38     5784.91    201.19

5  19  11      727.78      788.82    134.04

6  19  11     2392.29     2701.27    192.32

7  19  11      125.82      418.83    146.28

8  19  11     1774.85     1841.63    183.33

9  19  11     7739.69     8808.82    299.99

10  19  11     8138.14     8043.12    336.27

11  19  11     4740.10     3560.02    242.26

12  19  11     1121.56     1745.66    233.47

1  20  11      613.47      864.26    135.60

2  20  11     4202.49     4222.55    185.33

3  20  11     5014.59     5418.94    198.80

4  20  11     4526.73     4422.86    202.57

5  20  11        0.40      522.45    129.87

6  20  11     2533.24     2681.05    195.62

7  20  11      113.21      130.43    141.58

8  20  11        0.20       58.92    149.33

9  20  11       10.18        0.00    144.60

10  20  11      754.87      537.97    164.43

11  20  11     1164.06     1269.87    185.64

0  21  11       31.06      269.71    174.90

1  21  11        0.80      261.02    156.88

2  21  11     4265.88     4133.79    201.40

3  21  11     4230.10     5440.79    205.32

4  21  11      161.04      307.89    126.33

5  21  11      581.84      491.40    149.77

6  21  11      743.49      844.03    158.37

7  21  11      346.20      211.99    150.11

8  21  11     6420.02     6617.49    275.38

9  21  11    28332.70    27741.66    583.24

10  21  11     6768.89     7145.81    342.53

1  22  11      758.18      979.19    143.84

2  22  11      474.70      520.05    132.58

3  22  11        2.58        0.00    127.23

4  22  11       22.41      221.89    135.09

5  22  11       61.26      460.70    185.56

6  22  11     2336.62     3034.67    268.93

7  22  11     1255.05     1097.81    189.54

8  22  11      559.45      475.53    163.71

9  22  11        7.59      417.49    209.17

0  23  11    13699.00    14723.47    481.68

1  23  11      880.98     1349.10    159.35

2  23  11      387.06      172.68    134.38

3  23  11     4618.22     5155.57    236.40

4  23  11      367.92      457.42    157.57

5  23  11       15.67        0.00    215.15

6  23  11        4.19      244.16    167.79

7  23  11     6280.65     5466.85    276.89

8  23  11    15070.48    13622.36    392.82

1  24  11      327.64      366.70    144.80

2  24  11     1590.93     1811.58    169.45

3  24  11     3671.45     3888.59    256.88

4  24  11       22.15      511.74    224.71

5  24  11     5372.06     5240.57    298.07

6  24  11      127.21      396.78    170.86

7  24  11      651.41      941.03    187.68

0  25  11    21538.15    22003.69    627.94

1  25  11      865.81     1100.75    167.09

2  25  11        8.48        0.00    250.79

3  25  11     6135.35     5898.93    294.40

4  25  11     2873.53     3054.93    274.31

5  25  11      112.34      539.52    195.48

1  26  11      171.03      575.73    176.78

2  26  11     1241.52     1954.50    259.08

3  26  11       65.02      660.83    207.29

0   0  12     6913.01     9093.57    477.04

1   0  12    14077.20    14467.61    598.01

2   0  12    19571.01    22000.06    660.33

3   0  12   193899.44   202233.77   5604.28

4   0  12     9504.90     9926.30    350.16

5   0  12      686.13      737.47    136.49

6   0  12    10246.65    10061.76    326.60

7   0  12     2724.98     2595.11    221.56

8   0  12    18784.78    18905.62    489.18

9   0  12   188879.22   189483.83   3355.93

10   0  12    20541.62    20108.56    549.84

11   0  12      570.78      573.91    196.96

12   0  12      105.74      706.88    191.46

13   0  12      115.41       61.27    226.19

14   0  12     9472.04     8953.81    853.84

15   0  12   102008.30    96603.82   2972.68

16   0  12     2863.73     4172.41    470.78

1   1  12      890.07     1090.87    103.88

2   1  12      546.09      881.04    104.59

3   1  12     4377.09     4907.98    168.96

4   1  12     3132.00     3287.07    148.87

5   1  12     4372.09     4899.34    164.60

6   1  12    18007.94    17598.96    321.63

7   1  12     1272.84     1597.53    119.53

8   1  12      831.14      910.16    107.91

9   1  12        0.02      307.87    107.23

10   1  12        0.84      222.92    100.39

11   1  12      413.08      844.03    134.60

12   1  12      549.60      721.51    184.07

13   1  12     3488.87     3639.17    310.79

14   1  12      484.41     1056.73    229.52

15   1  12     6077.01     6995.30    409.44

16   1  12      312.58      430.39    209.92

0   2  12    10859.63    10469.06    327.88

1   2  12     1785.97     2419.99    130.80

2   2  12    16285.65    16013.89    302.36

3   2  12   132013.77   134123.59   1795.67

4   2  12    17021.87    16717.76    366.09

5   2  12       46.22       45.45     81.60

6   2  12       96.49      296.49     86.36

7   2  12       87.77      259.00     85.60

8   2  12    28600.68    27514.42    447.49

9   2  12   220769.67   217169.78   2698.97

10   2  12    33644.70    31368.31    528.13

11   2  12     4624.64     4342.96    198.37

12   2  12      381.87      592.41    173.09

13   2  12      220.53      334.47    166.41

14   2  12     4954.47     5061.46    314.71

15   2  12    63910.67    64728.73   1847.09

16   2  12     6770.27     6785.16    430.04

1   3  12       13.70      102.77     80.15

2   3  12      476.70      652.51    106.18

3   3  12     4627.63     5807.33    260.66

4   3  12      814.33      964.93    124.06

5   3  12      725.75      672.67     97.91

6   3  12    17619.11    17107.65    336.83

7   3  12       94.02      266.55     87.27

8   3  12      170.46      213.03     90.63

9   3  12       72.73      656.49    110.51

10   3  12       24.99      293.82    114.67

11   3  12       69.36      243.28    108.82

12   3  12     2033.27     2331.36    202.09

13   3  12      402.13      351.33    150.65

14   3  12       15.29        0.00    289.25

15   3  12     1427.42     1755.96    240.49

16   3  12      700.65      867.61    258.88

0   4  12     5556.30     6426.55    293.61

1   4  12      708.32      912.74    112.15

2   4  12    10986.36    10779.21    262.53

3   4  12   108165.12   119374.70   1612.88

4   4  12    11821.93    12603.91    265.52

5   4  12       43.36      207.66     88.31

6   4  12    10427.12    10272.52    238.03

7   4  12      212.01      237.31     96.31

8   4  12    28148.70    27172.15    465.43

9   4  12   266379.75   261981.41   3405.28

10   4  12    20338.72    19505.86    406.55

11   4  12      302.77      566.58    131.42

12   4  12      619.58     1011.33    145.43

13   4  12      420.63      740.34    164.22

14   4  12     5333.07     5124.97    323.96

15   4  12    50229.03    48884.05   1194.72

16   4  12     9715.94     8452.04    499.32

1   5  12     2560.60     3187.27    144.49

2   5  12     4254.91     4886.74    209.83

3   5  12    42378.67    37092.73    558.21

4   5  12     1072.11     1806.17    135.87

5   5  12      802.63     1162.32    113.85

6   5  12     3853.73     3848.78    161.50

7   5  12       58.38      141.24     91.63

8   5  12        5.59      162.78     99.22

9   5  12        7.32      528.04    120.14

10   5  12       46.50      187.05    115.54

11   5  12      502.95      460.53    141.97

12   5  12      125.20      299.59    162.56

13   5  12     6551.20     5823.01    312.07

14   5  12      507.01      559.51    188.50

15   5  12    21934.61    20407.14    766.40

16   5  12      755.96     1241.98    293.25

0   6  12    14785.42    14346.77    403.35

1   6  12     9284.92     7669.24    215.19

2   6  12    13026.41    11229.72    248.88

3   6  12   183679.62   179170.61   2242.99

4   6  12    13900.80    13343.53    275.99

5   6  12      658.64      616.51    101.10

6   6  12     2715.25     2818.83    148.90

7   6  12      364.47      565.93    107.27

8   6  12    14880.69    14977.34    319.70

9   6  12   112917.22   108782.26   1598.19

10   6  12     5467.96     5406.21    221.11

11   6  12      733.53     1154.84    170.67

12   6  12     1227.35     1645.85    200.50

13   6  12        0.65      218.53    146.31

14   6  12     8178.66     6972.95    376.27

15   6  12    79274.65    71533.08   2226.10

16   6  12     7569.72     7525.68    740.23

1   7  12      396.90      275.19     89.47

2   7  12     3774.24     3980.38    160.11

3   7  12    14799.28    14949.17    359.69

4   7  12     5969.55     5327.43    180.37

5   7  12     5914.83     4975.19    172.50

6   7  12    10169.22     9969.85    237.49

7   7  12        9.37       97.03     98.64

8   7  12      151.52      149.31    109.39

9   7  12      381.60      409.11    121.11

10   7  12       34.41      119.59    119.81

11   7  12     1833.55     1437.65    181.45

12   7  12     2329.96     2893.14    204.95

13   7  12       37.96      359.32    172.19

14   7  12     4787.08     3738.33    280.55

15   7  12     3801.93     4861.14    638.15

0   8  12     1184.70     2088.36    184.78

1   8  12       87.31      216.06     89.38

2   8  12    23853.59    23002.73    416.74

3   8  12   168638.02   162324.73   2048.28

4   8  12    24136.58    22445.10    388.53

5   8  12       13.78        0.00     89.88

6   8  12      213.58      273.36    102.58

7   8  12      872.96     1104.81    123.17

8   8  12      440.78      873.19    136.03

9   8  12    11051.26    11738.85    306.91

10   8  12     4022.90     4103.98    224.38

11   8  12     1773.44     2378.22    192.83

12   8  12      194.74      372.77    135.67

13   8  12      288.88      238.00    156.51

14   8  12     8523.59     8385.31    381.03

15   8  12    63288.28    59516.75   1432.10

1   9  12       10.55       79.48     87.27

2   9  12      118.50       72.74     92.43

3   9  12     1012.34      528.27    111.74

4   9  12       45.53      217.60     93.89

5   9  12    14295.42    12400.97    354.79

6   9  12     1126.46     1109.61    125.17

7   9  12     2030.59     1869.86    143.02

8   9  12      136.04      201.42    118.38

9   9  12      166.45      385.25    126.49

10   9  12      166.42      460.22    127.71

11   9  12      371.78      498.95    135.85

12   9  12      754.01     1334.12    159.30

13   9  12     3643.30     4344.77    242.25

14   9  12      122.83      323.00    179.62

15   9  12     3098.51     2970.09    313.37

0  10  12    33023.46    28690.30    660.90

1  10  12      831.18      999.35    115.17

2  10  12    12391.96    12061.04    267.21

3  10  12    98991.44    98748.30   1300.70

4  10  12    12421.54    11012.66    284.61

5  10  12     1319.89     1119.14    127.10

6  10  12     2261.73     2774.34    159.12

7  10  12     1763.33     1714.67    135.45

8  10  12     4212.22     4142.45    194.15

9  10  12    32948.52    32764.50    599.37

10  10  12     4155.76     4512.04    220.13

11  10  12      601.10      946.16    144.30

12  10  12        0.65        0.00    141.92

13  10  12      736.09      759.24    234.89

14  10  12     7675.51     7706.73    353.89

15  10  12    59455.37    55628.48   1154.97

1  11  12     1150.17     1535.09    124.06

2  11  12     2305.13     2392.50    156.69

3  11  12     3915.99     3674.36    175.54

4  11  12      730.22      890.80    117.62

5  11  12      394.40      664.25    106.57

6  11  12     6772.42     6530.02    201.73

7  11  12      144.06      239.99    116.93

8  11  12      198.06      497.98    122.73

9  11  12      154.66      629.89    165.10

10  11  12      221.92      245.83    131.64

11  11  12     1493.53     1778.72    185.09

12  11  12       94.56      359.70    150.47

13  11  12       93.24      151.64    157.69

14  11  12      736.96      557.22    179.07

0  12  12      908.33      458.96    149.60

1  12  12     2706.98     2442.33    147.44

2  12  12     4210.62     4335.67    166.37

3  12  12    37593.34    39997.23    608.62

4  12  12     3781.56     4295.46    175.98

5  12  12      287.30      610.96    109.94

6  12  12      778.13      785.40    117.86

7  12  12     1216.42      894.37    131.66

8  12  12     4714.40     4540.77    198.07

9  12  12    42610.80    42956.90    746.48

10  12  12     3729.25     4616.22    229.61

11  12  12     1765.30     1674.90    198.37

12  12  12       55.96      664.12    167.31

13  12  12      418.62      291.88    165.55

14  12  12     2674.73     2849.94    237.68

1  13  12      120.91      215.05     97.85

2  13  12       57.20       72.92     96.70

3  13  12      185.97      484.83    110.33

4  13  12     1315.54     1498.77    132.53

5  13  12     8767.54     7790.02    220.51

6  13  12     3059.58     3328.35    171.08

7  13  12      506.29      621.81    127.85

8  13  12      153.86      301.54    140.65

9  13  12       21.48       96.04    130.14

10  13  12       44.57      586.74    154.19

11  13  12        6.88      152.03    160.35

12  13  12     2994.03     3355.30    238.84

13  13  12     3721.64     2829.84    236.21

14  13  12      724.51      828.61    194.54

0  14  12     9165.90     8373.28    293.72

1  14  12      115.40      362.27     99.76

2  14  12     2901.17     2681.90    149.40

3  14  12    25396.08    25654.23    442.81

4  14  12     4864.13     4923.87    187.04

5  14  12       60.20      315.85    104.17

6  14  12     5168.88     4392.24    198.00

7  14  12       68.28      233.26    119.60

8  14  12     2928.30     2884.78    198.65

9  14  12    26826.48    27392.71    544.75

10  14  12     1126.10     1818.22    195.88

11  14  12     2735.16     2561.00    217.90

12  14  12     1129.05     1019.48    243.89

13  14  12       38.22       73.54    164.61

1  15  12      717.69     1207.74    117.20

2  15  12     1152.64     1418.93    127.59

3  15  12    10429.89     9739.42    239.91

4  15  12      115.03      259.55    105.16

5  15  12     1317.95     2005.72    148.04

6  15  12     3476.80     3065.03    183.68

7  15  12      841.28      612.29    142.17

8  15  12        6.17       37.42    132.33

9  15  12      255.16      386.97    156.33

10  15  12      159.01      251.97    158.41

11  15  12      992.01     1791.72    226.25

12  15  12       26.61      167.91    173.08

13  15  12      399.71      391.34    177.11

0  16  12     2854.41     2475.77    206.73

1  16  12    19250.93    16938.71    425.74

2  16  12     3617.29     4256.82    180.21

3  16  12    36157.04    33430.38    519.00

4  16  12     3248.54     3446.32    168.57

5  16  12      994.85      828.05    118.92

6  16  12      192.85      432.41    121.60

7  16  12      141.18      283.11    139.02

8  16  12       78.13      310.74    157.33

9  16  12     2571.37     2692.02    224.86

10  16  12       26.39      258.15    181.67

11  16  12     6259.62     5682.74    308.06

12  16  12      480.20     1292.48    199.02

1  17  12     1044.64      794.46    122.39

2  17  12     2540.11     2760.27    158.41

3  17  12     3116.23     3536.11    174.51

4  17  12      326.53      434.65    117.26

5  17  12      877.17      619.53    126.81

6  17  12     1344.27     1731.56    149.19

7  17  12      386.12      727.71    142.61

8  17  12       26.99      191.04    157.28

9  17  12      307.20      310.10    160.55

10  17  12       41.40      105.97    162.26

11  17  12      862.58      761.93    190.83

12  17  12     4169.42     3410.58    257.58

0  18  12    11208.21     9816.00    370.36

1  18  12       65.68      309.48    114.47

2  18  12     3259.53     3304.74    172.12

3  18  12    15931.92    14348.03    303.21

4  18  12     1917.00     1956.94    148.97

5  18  12      277.18      446.56    131.86

6  18  12        0.84      177.37    130.04

7  18  12      321.57      493.03    150.45

8  18  12      234.58      267.10    149.20

9  18  12     6349.08     7029.70    309.65

10  18  12     1637.96     1461.98    202.89

11  18  12      870.62      933.29    211.15

1  19  12     1036.43     1399.13    147.47

2  19  12     2080.16     2542.82    169.00

3  19  12    18851.93    17262.23    342.45

4  19  12     1819.61     2172.37    192.71

5  19  12     3813.77     3666.21    194.82

6  19  12       15.59      269.39    144.73

7  19  12     1362.72     1330.91    175.04

8  19  12       85.81      233.83    150.57

9  19  12      416.13      285.51    157.10

10  19  12      169.35      413.04    167.38

0  20  12     2283.67     2249.20    243.49

1  20  12     2384.93     2578.44    176.39

2  20  12      204.96      169.07    125.97

3  20  12      288.46      402.07    125.21

4  20  12      324.15      265.54    133.27

5  20  12       89.52      158.62    170.10

6  20  12       32.48      104.60    152.19

7  20  12     1861.94     1587.69    186.55

8  20  12      125.12      210.26    156.45

9  20  12     6331.68     6017.34    281.50

1  21  12      252.04      117.72    128.74

2  21  12       60.88      602.97    137.62

3  21  12     2038.72     2544.38    171.10

4  21  12       52.65       16.60    135.83

5  21  12       16.85      311.91    158.04

6  21  12       84.04      102.40    154.13

7  21  12      173.49      338.52    177.18

8  21  12      737.27      767.63    177.23

0  22  12      363.92      728.48    205.75

1  22  12      866.16     1431.50    154.46

2  22  12      625.24     1100.59    168.24

3  22  12     1504.38     2190.35    186.79

4  22  12      187.16      209.59    144.82

5  22  12     1783.93     1676.84    185.70

6  22  12       32.95      144.32    160.83

7  22  12     3981.65     3860.19    259.37

1  23  12       35.44      140.39    137.76

2  23  12      644.11      596.03    149.03

3  23  12     4672.23     5240.02    245.78

4  23  12      572.73      700.84    186.48

5  23  12    13510.75    10958.13    345.10

6  23  12      343.15      784.20    181.55

0  24  12      353.52      552.33    256.79

1  24  12     2238.50     2156.06    185.20

2  24  12        9.94      303.35    161.09

3  24  12       68.89      143.12    164.02

4  24  12      769.45      527.98    202.93

1   0  13     1175.60      751.12    168.16

2   0  13     5963.87     6283.14    299.09

3   0  13    93373.38    93588.77   1957.33

4   0  13      294.86      200.43    173.01

5   0  13      139.74      516.67    148.21

6   0  13      918.79      781.43    162.89

7   0  13     1195.46     1712.10    201.27

8   0  13       72.29      140.43    182.58

9   0  13      742.06      735.91    176.43

10   0  13      440.57      948.89    179.62

11   0  13     1547.66     2131.23    318.18

12   0  13        2.77      159.82    611.39

13   0  13     1453.89     1370.36    400.57

14   0  13      725.44      674.64    358.40

15   0  13    19458.05    17350.84   1117.37

0   1  13      251.69      389.21    135.82

1   1  13     6822.50     7159.27    222.09

2   1  13      846.67      877.09    116.38

3   1  13    10933.66    12026.01    313.85

4   1  13       25.30      197.37    100.28

5   1  13        6.33      223.62    103.31

6   1  13      370.13      285.12    100.51

7   1  13      604.69      827.72    116.95

8   1  13       28.28      348.85    139.45

9   1  13     5748.59     6235.38    217.72

10   1  13     9239.00     8930.95    309.38

11   1  13     4379.49     4507.37    248.05

12   1  13      181.55      366.43    177.18

13   1  13      347.06      573.99    227.84

14   1  13       73.12        0.00    193.80

15   1  13     3074.19     3676.07    874.92

1   2  13       14.39      150.87     88.61

2   2  13      176.39      399.66    100.78

3   2  13    10127.93    10813.63    264.55

4   2  13     4585.82     4843.72    182.91

5   2  13     1034.88     1091.01    122.05

6   2  13     2444.77     2904.08    168.12

7   2  13      713.83      724.34    108.66

8   2  13       91.46      167.66    100.52

9   2  13      109.81      496.27    114.09

10   2  13       15.71      148.01    104.63

11   2  13       88.41      316.07    128.13

12   2  13      124.49      436.84    169.89

13   2  13     1502.09     1250.49    237.94

14   2  13     1095.13      856.34    236.21

15   2  13        2.94       76.19    206.56

0   3  13      177.91      194.63    121.38

1   3  13      204.84      349.92     87.61

2   3  13     1362.06     1176.75    115.68

3   3  13    40658.57    42138.07    628.43

4   3  13     1077.40     1024.18    112.66

5   3  13        2.92      136.96     94.17

6   3  13     1383.78     1860.73    139.17

7   3  13      335.94      457.39    109.93

8   3  13      496.81      615.99    108.02

9   3  13    11873.52    11175.23    278.65

10   3  13     3591.04     3684.64    194.10

11   3  13      177.48      208.38    131.77

12   3  13       77.89      125.54    162.49

13   3  13       43.49      185.41    181.75

14   3  13       38.80       57.98    188.78

15   3  13     8220.27     7767.96    452.21

1   4  13      742.65      626.34    121.02

2   4  13     2215.64     2174.66    135.40

3   4  13    13550.16    15012.05    420.24

4   4  13     2994.19     3425.50    160.41

5   4  13     4064.37     4152.18    168.69

6   4  13      877.31     1136.14    119.07

7   4  13       69.91      289.12     97.46

8   4  13      144.58      183.15    110.93

9   4  13       30.26       92.75    113.68

10   4  13     1716.43     1957.88    164.97

11   4  13      394.25      739.73    147.10

12   4  13     1193.00     1295.82    186.39

13   4  13     1240.54     1529.11    206.11

14   4  13      267.43      167.54    174.96

15   4  13     3318.30     2893.30    296.97

0   5  13     3258.74     2802.71    215.62

1   5  13     2046.42     2078.68    135.76

2   5  13       41.54      149.28     89.75

3   5  13    11993.95    12167.26    270.16

4   5  13      241.55      158.47     95.41

5   5  13       35.10       71.30     92.72

6   5  13      672.39      973.66    117.58

7   5  13      305.83      275.98    101.50

8   5  13     1646.23     2056.46    149.28

9   5  13     5832.17     6090.10    234.71

10   5  13     2647.74     2843.67    192.81

11   5  13      612.78     1042.06    162.11

12   5  13      768.93     1191.46    165.37

13   5  13       59.40      278.96    169.97

14   5  13       78.83      325.46    186.42

1   6  13      406.56      638.72    105.42

2   6  13       98.99      425.10    105.41

3   6  13     3916.28     4071.24    170.58

4   6  13     3250.08     3232.33    160.34

5   6  13     2991.45     3920.44    173.31

6   6  13     7437.59     7154.18    208.55

7   6  13       26.07      107.28    125.81

8   6  13       27.56       99.36    105.39

9   6  13      575.80      715.89    140.27

10   6  13       53.13       63.26    127.81

11   6  13      134.63      202.27    139.41

12   6  13       13.85      211.33    147.21

13   6  13     2789.48     2676.87    242.65

14   6  13      811.11     1315.77    246.48

0   7  13       50.43      125.24    131.62

1   7  13        6.49        0.00     89.46

2   7  13      253.40      522.03    101.36

3   7  13    10771.99     9739.78    239.36

4   7  13     1142.14     1261.45    124.60

5   7  13      283.67      482.49    107.34

6   7  13     2013.41     2346.89    157.51

7   7  13      114.82      166.75    109.24

8   7  13      387.01      340.69    114.67

9   7  13    29627.88    28571.62    542.56

10   7  13     3022.65     2832.22    207.95

11   7  13       41.23      267.64    143.03

12   7  13      280.07      422.32    152.20

13   7  13      507.45      703.81    191.03

14   7  13        0.15        0.00    202.92

1   8  13       26.87       38.54    113.32

2   8  13       25.83       61.70     94.22

3   8  13     3068.69     3936.72    167.62

4   8  13     6066.26     5053.23    184.08

5   8  13    11766.09    12335.71    369.27

6   8  13      698.68     1016.58    131.27

7   8  13      102.02      231.96    110.77

8   8  13      263.53      157.78    122.37

9   8  13       92.42      162.47    125.98

10   8  13       14.16        1.42    135.98

11   8  13       39.22      161.83    143.30

12   8  13     3362.84     4227.81    248.86

13   8  13      157.06      449.73    180.27

14   8  13       10.62      279.30    249.30

0   9  13    23985.47    19682.01    515.50

1   9  13      505.56      401.64    103.93

2   9  13      264.42      391.50    104.60

3   9  13    25798.05    26932.50    605.75

4   9  13      248.11      234.05     99.46

5   9  13      393.30      506.65    111.63

6   9  13        0.16       11.80    106.38

7   9  13      204.85      383.56    114.90

8   9  13      197.10       52.51    150.42

9   9  13     7482.95     8329.64    275.11

10   9  13      349.85      522.41    143.64

11   9  13      396.81      585.10    155.33

12   9  13     1531.73     1676.48    189.64

13   9  13      117.03      382.77    178.50

14   9  13       89.96      124.75    194.82

1  10  13      466.93      492.12    109.10

2  10  13     1134.06     1057.16    131.48

3  10  13    13825.20    13541.74    293.67

4  10  13     2635.42     3018.85    170.77

5  10  13     1242.84     1164.78    136.89

6  10  13      650.11      705.06    126.75

7  10  13      553.69      579.37    124.06

8  10  13      195.24      373.02    133.69

9  10  13       40.59      134.05    139.31

10  10  13        1.76      241.74    145.35

11  10  13     1757.87     1094.42    176.06

12  10  13     3267.28     3438.84    261.85

13  10  13     4316.66     4001.08    274.76

0  11  13       39.58       51.68    144.83

1  11  13     1800.89     1939.75    143.81

2  11  13      838.06      465.82    135.06

3  11  13    70959.46    68688.09    957.46

4  11  13     1263.98     1151.51    134.91

5  11  13      135.77      230.89    113.93

6  11  13      155.75      314.00    119.28

7  11  13      234.71      263.25    133.86

8  11  13        0.28        0.00    127.26

9  11  13     6340.02     6987.37    277.67

10  11  13     6949.98     6158.64    272.41

11  11  13     3758.85     3930.84    270.41

12  11  13        0.54      196.10    167.75

13  11  13       10.34      152.29    184.04

1  12  13      202.34      357.72    110.81

2  12  13      885.35      787.99    119.11

3  12  13     1143.18     2030.60    158.92

4  12  13      872.49     1033.50    133.40

5  12  13      252.71      401.68    119.71

6  12  13     1140.69     1569.41    144.71

7  12  13       46.70      153.88    132.76

8  12  13        0.32       54.22    150.40

9  12  13       18.35      256.24    145.71

10  12  13     1411.48      936.81    181.28

11  12  13      109.97      293.44    171.83

12  12  13     3992.40     4837.92    296.83

13  12  13       75.40      243.12    191.15

0  13  13    14207.66    11503.12    391.22

1  13  13      180.81      120.58    107.69

2  13  13       12.12      145.95    109.40

3  13  13    61770.57    59657.43    904.14

4  13  13      856.34     1131.93    136.62

5  13  13        5.99      403.74    119.03

6  13  13     1254.46     1709.02    155.58

7  13  13      295.84      205.63    137.98

8  13  13      312.38      596.14    153.22

9  13  13     2779.34     2498.26    212.26

10  13  13      149.03      486.07    178.93

11  13  13      632.05      740.40    197.75

12  13  13     1586.52     1546.42    221.06

1  14  13      132.87       85.78    110.64

2  14  13     1514.33     1672.41    152.01

3  14  13    30774.77    29947.34    532.80

4  14  13      180.28       70.11    121.30

5  14  13      133.23      303.63    120.80

6  14  13       89.99       14.67    132.07

7  14  13      530.92      548.69    153.39

8  14  13        9.95      102.56    145.92

9  14  13        9.19      281.36    144.85

10  14  13      484.46      481.37    171.91

11  14  13      852.22      832.30    179.40

12  14  13       91.42       15.00    178.08

0  15  13      120.30      325.74    169.60

1  15  13     8299.13     7169.99    304.18

2  15  13      138.40       54.60    170.95

3  15  13    21370.57    19274.72    398.01

4  15  13      306.55      293.02    127.31

5  15  13      615.45      697.82    138.30

6  15  13     2653.88     2496.62    177.06

7  15  13      977.64      635.99    152.04

8  15  13       44.42      189.85    149.05

9  15  13    15386.93    13291.65    505.82

10  15  13     8586.89     6968.12    415.00

11  15  13     4405.14     5180.33    291.46

1  16  13      236.69      230.58    136.60

2  16  13      369.18      310.85    132.72

3  16  13     8674.32     8201.96    255.31

4  16  13      806.39     1468.15    146.01

5  16  13     2087.14     2088.83    160.45

6  16  13    11455.98    10435.03    293.65

7  16  13      759.79      887.80    156.94

8  16  13        0.71       83.27    156.09

9  16  13      227.37      320.68    167.47

10  16  13        6.95      249.64    177.35

11  16  13      844.97      260.30    282.25

0  17  13     3863.94     3932.08    303.22

1  17  13     1511.15     1944.15    167.11

2  17  13      533.37      945.00    139.47

3  17  13     7162.18     7294.60    232.93

4  17  13       73.60        8.79    122.98

5  17  13      167.90        3.78    131.69

6  17  13     1005.78     1357.95    160.65

7  17  13       98.79        0.00    147.54

8  17  13     1994.43     1764.11    252.02

9  17  13    66401.95    58266.46   1151.18

10  17  13       32.22      144.56    173.87

1  18  13       18.29      116.06    130.07

2  18  13      732.46      727.35    139.41

3  18  13        0.87       72.16    126.54

4  18  13     4915.73     4722.22    233.31

5  18  13     4873.76     4904.34    235.95

6  18  13      157.69      194.51    153.36

7  18  13     1093.12     1225.48    201.80

8  18  13      903.59     1135.63    214.35

9  18  13       13.11      473.37    192.37

0  19  13    11072.83     9036.37    452.47

1  19  13       41.44       79.37    130.29

2  19  13       27.79      324.16    126.31

3  19  13    14521.39    14056.57    326.90

4  19  13     1243.86      937.32    158.42

5  19  13      366.18      605.99    156.06

6  19  13       50.20      382.80    162.36

7  19  13     1369.19     1433.89    202.94

8  19  13     3960.21     3710.60    266.25

1  20  13      621.21      619.63    145.32

2  20  13        1.23      335.01    135.46

3  20  13      280.72      702.98    149.30

4  20  13      206.73      264.29    173.48

5  20  13      401.58      402.57    152.44

6  20  13     4008.45     3889.71    264.15

7  20  13      169.89      600.93    183.92

0  21  13     1727.08     1473.63    273.86

1  21  13     2155.23     2333.36    183.80

2  21  13       67.86      399.22    145.21

3  21  13     7229.93     7637.77    267.44

4  21  13     1413.55     1485.26    176.51

5  21  13     2495.51     2234.76    210.48

6  21  13     2161.64     2035.64    223.39

1  22  13      192.34      624.00    149.89

2  22  13       31.48      256.15    140.22

3  22  13       54.81      192.02    157.00

4  22  13      407.50      487.40    153.62

0   0  14     1936.89     1142.57    258.02

1   0  14     2082.03     2852.16    252.57

2   0  14      185.71      364.98    155.48

3   0  14    10958.53    10935.63    585.52

4   0  14      720.25      601.54    169.87

5   0  14       46.68      331.77    185.55

6   0  14      270.15      782.14    163.67

7   0  14     1253.92     1665.41    216.17

8   0  14     3957.69     4452.85    288.19

9   0  14     2009.99     3355.43    281.89

10   0  14    18622.28    16506.64    603.96

11   0  14     2806.46     2121.62    354.07

12   0  14       23.54      183.89    249.01

13   0  14     1318.64     1349.28    400.57

1   1  14       16.19      199.77    106.38

2   1  14       91.83      278.85    111.51

3   1  14     2802.60     3637.18    192.24

4   1  14      201.60      141.11    114.13

5   1  14      540.56      801.77    127.41

6   1  14      658.06      965.05    148.50

7   1  14       76.40      333.95    116.40

8   1  14       49.05      105.44    109.02

9   1  14      267.27      533.82    125.87

10   1  14      948.15      969.99    145.36

11   1  14      108.94      556.11    182.52

12   1  14      483.93      598.54    209.92

13   1  14     1425.07     1551.88    326.78

0   2  14       59.24      246.35    142.01

1   2  14       98.17      207.88    102.87

2   2  14      530.37      728.91    120.23

3   2  14     1985.03     1876.73    153.88

4   2  14      176.13      334.86    115.53

5   2  14      203.26      268.80    123.01

6   2  14       57.87      257.38    116.12

7   2  14      368.54      440.63    118.99

8   2  14        0.11       37.34    126.13

9   2  14      812.49     1346.76    158.47

10   2  14      508.23      619.98    146.65

11   2  14       90.39      150.17    187.37

12   2  14       31.70      537.31    213.02

13   2  14       54.33        0.00    221.37

1   3  14       90.26      469.80    107.20

2   3  14      150.10      298.97    109.21

3   3  14    18607.57    17841.89    422.61

4   3  14     2263.99     3027.11    178.68

5   3  14      218.46      292.42    120.26

6   3  14     3995.65     4270.00    325.71

7   3  14     1338.13     1425.66    150.08

8   3  14      293.58      670.56    135.81

9   3  14       25.71      292.00    140.31

10   3  14      601.83      383.42    151.38

11   3  14       82.31       39.56    144.67

12   3  14        0.02      348.40    201.43

13   3  14      905.58      599.82    300.88

0   4  14     2601.15     3202.51    238.03

1   4  14      166.80      349.05     99.84

2   4  14        1.61      113.52    104.99

3   4  14      460.11      970.61    125.82

4   4  14       10.64       43.16    108.98

5   4  14      237.28      331.06    107.91

6   4  14      417.96      473.42    115.26

7   4  14       17.59       84.19    107.53

8   4  14     3125.16     3311.33    196.55

9   4  14     2226.29     1832.11    171.71

10   4  14     6137.00     6370.31    271.89

11   4  14       35.16      171.05    168.74

12   4  14        1.52      515.61    241.22

13   4  14       96.20      211.38    194.34

1   5  14       64.50      301.04    100.63

2   5  14       68.59      167.95    101.20

3   5  14      842.46      888.44    120.87

4   5  14      354.05      561.14    111.78

5   5  14     1026.85     1127.79    123.56

6   5  14       55.52      154.42    105.91

7   5  14      310.67      416.39    120.36

8   5  14       11.66      180.34    115.46

9   5  14      106.56      370.93    139.51

10   5  14      673.05      574.53    164.35

11   5  14       41.87       86.23    155.12

12   5  14       27.99      239.44    219.99

13   5  14       42.42      122.73    213.48

0   6  14     1925.62     1846.98    197.94

1   6  14      117.52      285.31    111.67

2   6  14      508.08      309.13    104.32

3   6  14      745.31     1079.34    123.83

4   6  14      350.92      428.24    119.47

5   6  14       20.19      138.68    113.14

6   6  14     2541.37     2733.74    161.59

7   6  14      149.62      231.12    116.82

8   6  14      581.32      745.37    134.71

9   6  14    12445.46    11512.27    322.45

10   6  14       30.11      204.83    142.65

11   6  14      602.09      803.18    168.08

12   6  14       70.61      346.21    166.73

13   6  14      518.08      630.14    215.04

1   7  14       79.07      230.41    105.41

2   7  14      204.80      252.53    106.73

3   7  14    19015.07    19687.04    374.68

4   7  14     7166.88     6545.77    212.03

5   7  14      104.67      194.92    106.59

6   7  14     7254.46     6751.77    228.88

7   7  14        0.28       44.63    111.94

8   7  14      100.31      295.80    124.14

9   7  14        5.88      163.86    129.60

10   7  14      127.46        0.00    138.57

11   7  14      446.13      417.94    160.91

12   7  14       77.00      274.67    157.47

13   7  14       48.47      363.72    196.42

0   8  14     7030.93     7639.00    356.30

1   8  14     8643.84     7610.17    305.62

2   8  14     1772.83     1998.61    187.77

3   8  14     6789.17     7042.28    216.67

4   8  14      452.51      736.36    120.52

5   8  14      603.80      666.91    128.49

6   8  14     3198.74     3291.27    186.59

7   8  14      790.87      576.53    129.99

8   8  14      404.25      813.76    147.41

9   8  14     3142.73     3532.50    219.33

10   8  14      878.58     1007.21    172.32

11   8  14       71.04      244.56    156.64

12   8  14      346.32      524.63    165.79

1   9  14        1.12      104.31    106.56

2   9  14      385.74      476.32    115.11

3   9  14     2491.67     2776.35    162.63

4   9  14     5160.23     5102.49    196.25

5   9  14      422.02      626.51    130.32

6   9  14     2962.36     2789.13    206.13

7   9  14        4.68      194.40    121.46

8   9  14        6.74      207.68    138.29

9   9  14       16.29      133.57    136.44

10   9  14      355.63      404.85    158.59

11   9  14      562.24      548.05    167.08

12   9  14     4083.31     3817.67    258.04

0  10  14    10209.46    10297.18    371.42

1  10  14     1077.41      590.44    125.19

2  10  14      210.94      421.95    114.71

3  10  14    19737.60    19117.17    371.50

4  10  14      708.04     1087.26    136.79

5  10  14      459.48      496.38    126.66

6  10  14       52.21      349.15    126.65

7  10  14     1075.87     1054.88    163.18

8  10  14      566.69      755.30    150.49

9  10  14     5003.37     5252.10    267.44

10  10  14     3951.19     3531.62    238.82

11  10  14     1295.14      807.17    184.08

12  10  14     1613.37     1454.16    284.34

1  11  14      377.89      733.12    125.44

2  11  14       15.99      135.30    111.40

3  11  14     8155.99     8750.62    243.91

4  11  14      754.44      962.42    140.01

5  11  14     3121.62     3421.72    193.42

6  11  14       85.26      175.40    127.33

7  11  14      525.35      879.40    153.31

8  11  14       28.10       45.06    140.86

9  11  14      247.20      268.56    159.91

10  11  14     2112.94     2122.94    210.51

11  11  14      130.41      399.04    167.33

0  12  14      189.70      169.16    160.27

1  12  14     1050.23     1061.25    132.57

2  12  14       86.55      298.16    119.81

3  12  14     9550.31     9294.88    269.21

4  12  14     1875.10     1556.04    151.90

5  12  14     4458.06     4401.92    207.03

6  12  14      476.98      529.68    133.65

7  12  14     3313.48     3695.30    241.60

8  12  14      141.62      360.71    205.47

9  12  14     2119.09     1460.87    192.36

10  12  14     7571.89     7897.49    316.52

11  12  14      959.24     1502.15    254.57

1  13  14       18.17       90.67    143.22

2  13  14       19.44        0.00    118.71

3  13  14    11776.76    11820.54    303.99

4  13  14      174.16      274.41    164.82

5  13  14      405.55      559.68    134.52

6  13  14     1252.05     1503.82    161.83

7  13  14        0.55        0.00    142.08

8  13  14       50.88       27.41    156.31

9  13  14       58.14       93.38    160.41

10  13  14       19.81      337.37    190.57

0  14  14    14665.28    13211.38    434.97

1  14  14     4996.00     4902.02    203.90

2  14  14     1266.37     1342.91    157.27

3  14  14     2320.91     2243.85    177.84

4  14  14     1668.69     1559.63    158.89

5  14  14     6364.73     5646.13    223.04

6  14  14     2142.71     1954.16    186.19

7  14  14     2103.46     2300.22    196.93

8  14  14      506.77      936.75    182.51

9  14  14    28864.81    24281.38    561.05

10  14  14    12868.37    11776.84    416.20

1  15  14      196.63      311.32    136.93

2  15  14       44.36      202.55    129.46

3  15  14     1115.18     1274.08    157.15

4  15  14      371.13      230.77    134.68

5  15  14      928.56     1542.74    160.62

6  15  14     2908.96     3072.67    213.63

7  15  14     1185.21     1619.20    195.32

8  15  14       23.13       61.43    164.16

9  15  14      132.56      357.50    190.96

0  16  14       31.83        0.00    201.59

1  16  14     2458.24     2737.16    189.00

2  16  14     3824.74     4024.83    212.69

3  16  14     4835.83     5066.09    228.23

4  16  14      524.76      737.99    151.41

5  16  14     2815.08     2590.62    225.11

6  16  14       79.74      359.17    155.61

7  16  14     2496.38     2205.26    224.94

8  16  14     2456.66     2275.85    229.49

1  17  14       20.42      212.85    141.77

2  17  14       21.64      118.19    134.49

3  17  14     3820.15     3919.50    246.73

4  17  14     2172.28     2504.96    223.46

5  17  14     1389.25     1312.19    181.88

6  17  14     2028.42     2359.58    207.18

7  17  14      748.22      500.92    185.11

8  17  14       59.13        0.00    548.14

0  18  14      196.09      114.71    267.78

1  18  14     3898.76     4240.46    288.13

2  18  14       74.68      337.55    150.12

3  18  14     8407.90     7769.63    271.93

4  18  14     5304.28     5072.12    239.00

5  18  14     4433.76     4602.12    261.96

6  18  14     1853.43     1621.46    215.08

1  19  14      398.65      627.52    168.64

2  19  14      141.75      102.38    154.47

3  19  14     2782.20     2927.49    205.04

4  19  14     1545.88     1452.73    195.41

5  19  14       39.42      393.96    168.65

0  20  14      252.19       88.55    225.98

1  20  14     3152.68     2841.72    269.51

2  20  14     2026.16     1908.58    201.40

3  20  14    21756.94    20079.77    445.20

1   0  15       87.38       19.67    219.10

2   0  15       63.72       35.82    160.04

3   0  15     2291.16     2215.51    359.61

4   0  15     1266.90     1911.80    261.70

5   0  15       27.60      113.38    172.94

6   0  15     6127.52     5248.99    319.87

7   0  15      987.44      917.81    253.29

8   0  15       11.74      151.81    260.47

9   0  15        0.74        0.00    252.57

10   0  15      238.03      141.37    217.07

11   0  15       60.78      420.11    292.46

12   0  15      660.67      893.18    298.85

0   1  15       11.78      187.79    191.71

1   1  15       95.72      327.33    115.45

2   1  15      243.57      363.45    122.76

3   1  15     1573.15     1682.41    156.99

4   1  15      258.66      409.97    128.96

5   1  15      358.66      554.25    135.88

6   1  15     2388.71     2830.34    215.48

7   1  15      830.03     1254.40    150.22

8   1  15      113.49      221.24    142.02

9   1  15     2506.96     3162.12    213.47

10   1  15     2096.72     2470.16    214.29

11   1  15       89.40        0.00    243.44

12   1  15      197.92      318.01    229.86

1   2  15      101.96      219.76    112.41

2   2  15      292.62      179.66    117.53

3   2  15       35.52      139.09    114.64

4   2  15      695.91      767.06    135.02

5   2  15      805.95     1142.63    169.92

6   2  15     3675.75     3953.20    247.04

7   2  15      664.84      679.02    139.61

8   2  15        9.34       68.17    127.49

9   2  15      182.37       92.57    138.30

10   2  15       19.62        0.00    255.83

11   2  15      158.16      332.98    202.15

12   2  15      444.04      778.34    275.49

0   3  15     1175.42     1148.54    204.01

1   3  15     1700.83     1309.84    144.68

2   3  15      206.74      527.13    129.10

3   3  15      208.65      499.93    127.54

4   3  15        6.32      121.85    129.63

5   3  15      798.36     1056.92    145.54

6   3  15     1623.79     1908.65    169.30

7   3  15        5.37      181.59    127.73

8   3  15      319.02      548.57    154.95

9   3  15     4239.03     4008.06    238.09

10   3  15      128.24       44.85    150.98

11   3  15     1079.27     1188.21    220.87

1   4  15       15.41      315.66    125.50

2   4  15       53.79      135.11    114.64

3   4  15     4879.77     4784.28    234.59

4   4  15     2483.41     2284.53    179.73

5   4  15     2562.27     2752.01    187.33

6   4  15     1088.51     1304.90    152.75

7   4  15      167.19      220.19    136.41

8   4  15        3.84      103.46    137.46

9   4  15       28.62        6.11    155.38

10   4  15       24.80      225.30    162.86

11   4  15      409.84      626.87    191.36

0   5  15    14123.06    13876.42    483.65

1   5  15     9968.78    10648.65    292.87

2   5  15     1241.61     1251.48    146.58

3   5  15     2456.08     2449.05    202.20

4   5  15       13.54      189.71    120.15

5   5  15      964.30     1037.54    146.54

6   5  15     1303.95     1728.36    173.24

7   5  15     3540.96     4077.09    238.06

8   5  15      738.47     1025.25    157.31

9   5  15     3227.42     3638.13    249.75

10   5  15       50.73      117.27    165.90

11   5  15      209.91      121.28    181.83

1   6  15        8.70      163.45    112.61

2   6  15      108.64      346.56    116.37

3   6  15       19.47      112.48    111.24

4   6  15      539.19      376.33    126.11

5   6  15      812.92     1061.09    143.56

6   6  15      299.86      224.49    131.48

7   6  15      312.10      460.89    137.30

8   6  15      150.77      123.13    137.51

9   6  15       10.82      140.91    150.20

10   6  15     1303.91      865.83    180.83

11   6  15       89.02      259.51    174.54

0   7  15    53160.26    49597.53   1053.41

1   7  15    20673.32    20762.07    437.11

2   7  15      646.41      677.75    131.21

3   7  15     1585.46     2034.67    152.67

4   7  15      885.75     1329.21    179.27

5   7  15     2751.46     3125.99    180.46

6   7  15     7820.59     7301.67    246.94

7   7  15     1778.13     2265.53    174.98

8   7  15        7.99        0.18    137.88

9   7  15     4226.67     3763.86    232.76

10   7  15     3783.87     4224.58    257.75

11   7  15      479.47     1065.22    200.45

1   8  15       51.23      258.39    121.63

2   8  15      792.51      890.29    129.77

3   8  15    19732.67    17871.80    363.89

4   8  15     5254.87     4856.29    230.07

5   8  15     3994.39     4351.65    209.87

6   8  15      742.84     1072.57    147.66

7   8  15      608.29      885.89    148.90

8   8  15      496.41      542.48    155.06

9   8  15      546.72      650.52    159.16

10   8  15       53.53       98.45    159.49

0   9  15     1755.38     3021.88    260.02

1   9  15     1163.16     1777.72    153.53

2   9  15      589.49     1099.10    151.28

3   9  15     2476.52     2205.14    161.72

4   9  15      551.53      693.57    153.30

5   9  15     7103.38     7039.75    244.47

6   9  15     2735.45     2983.98    196.10

7   9  15     5369.31     5095.25    228.88

8   9  15      617.76      811.17    171.32

9   9  15     4858.27     5459.44    274.24

10   9  15      223.28      585.03    169.89

1  10  15        8.11      148.72    115.35

2  10  15     1188.54     1017.27    160.58

3  10  15       37.88      246.57    116.84

4  10  15     2124.61     2057.36    231.41

5  10  15      654.78      835.81    150.80

6  10  15     9642.35     9350.18    280.75

7  10  15     1240.91     1354.38    176.86

8  10  15      146.52       89.19    161.82

9  10  15      137.97      288.11    170.62

10  10  15      546.40      408.10    170.28

0  11  15     6085.90     5572.46    299.08

1  11  15      393.90      390.88    125.76

2  11  15        6.03      189.31    122.42

3  11  15     5192.80     4724.36    222.14

4  11  15     1751.80     1668.70    164.86

5  11  15    13230.33    12069.38    317.60

6  11  15    21576.40    20110.86    434.04

7  11  15     9713.55     8977.93    333.38

8  11  15     2634.86     2611.54    213.63

9  11  15    16982.49    16252.70    446.35

1  12  15       37.94      355.87    128.62

2  12  15        7.90      201.19    125.05

3  12  15    26086.74    21684.93    443.77

4  12  15      852.50      794.43    142.44

5  12  15      422.41      782.65    148.40

6  12  15      939.79     1558.67    169.01

7  12  15        0.87        0.00    150.90

8  12  15       97.94      248.30    165.65

9  12  15        1.03      244.07    175.65

0  13  15     3993.74     3072.03    260.33

1  13  15    10517.81     9567.43    286.40

2  13  15      459.71      554.50    139.67

3  13  15     2218.72     2354.51    198.80

4  13  15      845.87     1237.22    159.89

5  13  15    10716.38     9951.87    293.14

6  13  15    27479.35    24953.22    530.10

7  13  15     8260.81     7787.80    293.09

8  13  15      475.60      425.68    179.36

1  14  15       77.46      146.80    133.57

2  14  15      184.34      287.83    142.50

3  14  15     2174.18     2049.50    182.75

4  14  15     1915.76     1728.05    179.64

5  14  15      183.64      289.75    141.41

6  14  15    10166.52     9331.91    313.19

7  14  15      139.18      189.85    165.70

0  15  15     2902.49     3887.01    326.96

1  15  15     9694.36     8382.46    273.10

2  15  15     1505.67     1443.98    169.02

3  15  15     8375.29     7143.76    258.79

4  15  15      290.45      498.65    147.00

5  15  15     6215.25     6587.11    310.11

6  15  15     8294.21     8236.38    382.83

1  16  15      419.40      499.41    154.35

2  16  15       40.08      294.61    146.24

3  16  15    14936.94    13869.27    353.58

4  16  15     2192.74     2393.38    192.05

5  16  15     1134.52      933.50    181.15

0  17  15    31761.69    31619.84    922.03

1  17  15       51.17      386.46    163.21

2  17  15        4.92      351.73    153.30

3  17  15     1611.89     1851.46    267.06

4  17  15     2075.10     2200.53    193.16

1  18  15       61.15      338.22    165.48

0   0  16   146196.59   135923.94   3986.74

1   0  16    15351.42    16885.36    568.78

2   0  16      362.49      155.81    186.67

3   0  16     2766.25     2993.82    286.58

4   0  16     1084.65     1102.49    231.23

5   0  16    11359.85    12761.03    490.95

6   0  16    98482.95    95965.75   2073.20

7   0  16    11648.01    12440.58    500.29

8   0  16      886.78      815.34    219.95

9   0  16     9150.39     8003.78    564.14

1   1  16      703.57      646.06    144.44

2   1  16      296.04      424.74    142.15

3   1  16     3630.08     4446.75    228.83

4   1  16     2982.62     3417.11    214.18

5   1  16       55.07      107.07    138.07

6   1  16    11029.43    11659.59    336.03

7   1  16       12.70      153.91    146.89

8   1  16       64.71      382.57    163.01

9   1  16      109.70      294.67    161.03

0   2  16   108431.34   111357.05   2355.31

1   2  16    27386.07    29810.86    578.89

2   2  16     3224.56     3246.86    209.79

3   2  16      210.31      571.14    144.93

4   2  16      219.57      206.35    139.19

5   2  16    11480.00    12113.82    359.39

6   2  16    58360.52    60219.52    993.48

7   2  16    18398.85    16825.98    434.96

8   2  16       74.14      247.60    155.02

9   2  16     1824.76     2239.23    209.60

1   3  16      480.85      363.55    139.50

2   3  16      486.84      413.03    135.93

3   3  16     9004.70     8976.48    290.91

4   3  16      488.36      198.36    159.37

5   3  16      401.30      438.50    145.24

6   3  16       37.28      293.72    175.74

7   3  16        2.33       48.50    141.94

8   3  16      233.83        0.08    148.53

9   3  16       90.84      301.49    156.78

0   4  16   141899.34   144438.23   2976.98

1   4  16    36099.98    34420.29    669.35

2   4  16      328.65      648.21    144.39

3   4  16     5153.66     5203.65    238.92

4   4  16       15.38       44.61    135.67

5   4  16    11293.63    11788.75    354.53

6   4  16    39553.26    39966.31    720.62

7   4  16     8618.74     8872.03    314.08

8   4  16        2.39      114.16    148.46

9   4  16     3979.35     4776.15    298.13

1   5  16       60.44      408.23    136.19

2   5  16       54.60      272.93    137.18

3   5  16        0.21      211.90    136.27

4   5  16        1.28      188.77    153.64

5   5  16     2408.77     2645.53    198.00

6   5  16    24996.45    24077.91    540.69

7   5  16     1100.00     1384.31    187.21

8   5  16      626.81      330.10    222.13

9   5  16       60.79        0.00    166.09

0   6  16    81478.73    80103.98   1770.31

1   6  16    20032.25    19387.38    434.55

2   6  16        1.55       34.18    132.25

3   6  16     2967.71     3458.83    217.09

4   6  16      219.45       76.07    163.14

5   6  16    12495.00    12763.07    345.89

6   6  16    73819.35    70738.44   1212.52

7   6  16     4786.02     5319.89    258.73

8   6  16     1174.08     1104.62    200.90

9   6  16      661.10     1798.60    316.14

1   7  16        5.93      158.68    136.26

2   7  16     1240.59     1296.27    161.14

3   7  16    13350.03    13505.91    545.15

4   7  16      960.06      958.82    161.67

5   7  16     5443.57     5465.71    266.66

6   7  16     3443.62     4611.13    253.03

7   7  16     4220.42     4110.40    296.36

8   7  16      552.67      771.11    191.92

0   8  16     6360.10     6135.28    324.85

1   8  16     1888.05     2427.68    173.86

2   8  16      112.72      273.42    131.96

3   8  16        5.37      173.41    127.32

4   8  16      501.66      225.01    137.03

5   8  16    12641.29    12254.62    374.06

6   8  16    57292.68    56434.23    949.03

7   8  16    22038.52    21138.75    474.66

8   8  16     3964.30     3470.66    248.79

1   9  16       16.07      327.89    133.37

2   9  16       69.68      242.92    130.22

3   9  16      132.84      357.78    132.02

4   9  16     4501.53     4247.84    221.06

5   9  16        0.45        0.00    145.21

6   9  16      402.83      607.33    150.55

7   9  16      126.65      134.08    144.60

0  10  16    26130.53    27374.27    860.84

1  10  16      305.47      593.15    149.57

2  10  16      189.09      188.44    130.02

3  10  16     1086.64     1231.46    155.97

4  10  16     2316.94     2288.74    187.58

5  10  16    11158.74     9787.80    296.97

6  10  16    53572.93    48850.00    805.33

7  10  16    13163.34    12027.18    357.44

1  11  16      684.14      422.48    152.31

2  11  16       97.26      467.28    137.30

3  11  16     4899.99     5214.96    236.55

4  11  16     1772.33     1224.69    162.96

5  11  16       13.23       51.40    141.06

6  11  16     3679.20     4363.27    239.15

0  12  16    34759.95    36449.96   1315.39

1  12  16    11810.25    11186.62    305.70

2  12  16      992.85      878.68    160.88

3  12  16     1406.92     1340.66    172.75

4  12  16      380.77      326.94    149.25

5  12  16     6050.97     5902.09    248.22

1  13  16       16.12      229.77    148.67

2  13  16      198.74      354.82    149.27

3  13  16      152.94      359.53    148.20

4  13  16     4133.89     3628.84    220.27

0  14  16    13270.03    11245.99    486.82

1  14  16     6741.20     5960.09    249.90

2  14  16      996.07     1025.05    168.60

3  14  16     2396.22     1859.25    182.88

1   0  17      538.69     1081.10    269.49

2   0  17       46.10      165.54    194.41

3   0  17    16415.86    16573.62    581.04

4   0  17     1882.75     2371.98    572.08

5   0  17     1295.78     1148.24    252.35

6   0  17    20124.81    17865.92    613.42

0   1  17     1848.91     2308.59    346.90

1   1  17     1553.44     2093.70    188.07

2   1  17      708.82      702.40    159.39

3   1  17     1702.60     2236.43    200.83

4   1  17        6.23      202.51    153.32

5   1  17       10.77        0.00    146.70

6   1  17     2004.18     2081.78    203.83

1   2  17      237.45      346.77    146.47

2   2  17      269.82      262.79    188.39

3   2  17      476.05      408.37    154.01

4   2  17      726.70     1311.63    203.19

5   2  17     2461.78     2652.73    238.06

6   2  17      180.57      631.62    165.70

0   3  17      327.96      406.25    217.13

1   3  17      159.47      575.41    151.85

2   3  17      136.32      372.22    152.55

3   3  17     4142.98     4469.83    249.05

4   3  17       20.79       55.55    147.61

5   3  17      140.46      112.54    151.39

6   3  17     5780.59     6244.97    273.77

1   4  17      459.46      948.96    175.33

2   4  17       82.16      204.68    145.24

3   4  17    11243.60    12000.84    510.97

4   4  17        3.35      198.50    152.92

5   4  17      768.76      568.73    170.28

6   4  17       53.27      300.59    166.57

0   5  17     3542.83     4380.85    344.94

1   5  17      220.27      291.92    151.45

2   5  17        1.66        0.00    142.82

3   5  17      207.61      300.06    170.32

4   5  17       28.48      407.96    156.76

5   5  17     1308.90     1232.84    179.12

1   6  17       28.60      207.43    144.92

2   6  17      209.79      310.53    150.57

3   6  17     2975.38     3254.21    228.25

4   6  17     2690.80     2485.44    209.70

5   6  17     1554.57     2118.95    230.29

0   7  17     7681.96     7948.34    407.31

1   7  17      242.14      460.44    159.04

2   7  17       35.30       87.65    149.64

3   7  17     4678.70     4637.49    253.72

4   7  17        1.47        0.00    158.61

1   8  17       21.05       54.01    155.09

2   8  17       14.29      113.29    154.55

3   8  17     3997.22     4668.34    266.08

4   8  17      480.64      353.24    184.91

0   9  17    16826.81    17642.42    608.17

1   9  17     2187.75     2267.17    206.34

2   9  17      912.04      825.04    169.50

3   9  17      160.06      318.48    350.09

1  10  17        2.65      685.18    252.99