Table 3 – List of observed and calculated structure factors for muthmannite

| h | k | l | Fobs | Fcalc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 67.62 | 66.83 |
| 2 | 0 | 0 | 226.83 | 203.65 |
| 3 | 0 | 0 | 62.00 | 63.24 |
| 4 | 0 | 0 | 27.73 | 28.28 |
| 5 | 0 | 0 | 21.29 | 21.21 |
| 0 | 1 | 0 | 56.41 | 59.03 |
| 1 | 1 | 0 | 86.02 | 85.27 |
| 2 | 1 | 0 | 34.46 | 34.45 |
| 3 | 1 | 0 | 224.34 | 210.77 |
| 4 | 1 | 0 | 33.91 | 31.97 |
| 5 | 1 | 0 | 129.70 | 132.25 |
| 0 | 2 | 0 | 65.21 | 66.59 |
| 1 | 2 | 0 | 54.60 | 54.30 |
| 2 | 2 | 0 | 161.78 | 156.84 |
| 3 | 2 | 0 | 53.93 | 53.98 |
| 4 | 2 | 0 | 23.90 | 24.27 |
| 5 | 2 | 0 | 19.22 | 19.29 |
| 0 | 3 | 0 | 43.87 | 43.77 |
| 1 | 3 | 0 | 53.96 | 53.23 |
| 2 | 3 | 0 | 27.28 | 27.99 |
| 3 | 3 | 0 | 146.14 | 139.56 |
| 4 | 3 | 0 | 24.18 | 24.28 |
| 5 | 3 | 0 | 93.26 | 93.94 |
| 0 | 4 | 0 | 169.80 | 163.24 |
| 1 | 4 | 0 | 33.85 | 34.04 |
| 2 | 4 | 0 | 88.49 | 86.26 |
| 3 | 4 | 0 | 36.62 | 34.95 |
| 4 | 4 | 0 | 16.58 | 16.57 |
| 5 | 4 | 0 | 14.23 | 14.20 |
| -5 | 0 | 1 | 19.24 | 19.59 |
| -4 | 0 | 1 | 17.74 | 18.04 |
| -3 | 0 | 1 | 13.45 | 13.70 |
| -2 | 0 | 1 | 161.85 | 146.91 |
| -1 | 0 | 1 | 10.88 | -11.15 |
| 0 | 0 | 1 | 5.16 | -5.48 |
| 1 | 0 | 1 | 5.08 | 5.11 |
| 2 | 0 | 1 | 155.10 | -147.10 |
| 3 | 0 | 1 | 9.50 | -9.55 |
| 4 | 0 | 1 | 10.22 | -10.02 |
| 5 | 0 | 1 | 13.57 | -13.81 |
| -5 | 1 | 1 | 33.47 | 33.06 |
| -4 | 1 | 1 | 19.23 | -19.74 |
| -3 | 1 | 1 | 84.58 | -85.91 |
| -2 | 1 | 1 | 3.60 | 3.57 |
| -1 | 1 | 1 | 114.92 | -106.32 |
| 0 | 1 | 1 | 4.08 | 4.28 |
| 1 | 1 | 1 | 114.36 | 114.43 |
| 2 | 1 | 1 | 0.91 | -0.85 |
| 3 | 1 | 1 | 84.06 | 85.68 |
| 4 | 1 | 1 | 18.54 | 18.92 |
| 5 | 1 | 1 | 34.97 | -32.39 |
| -5 | 2 | 1 | 16.57 | 16.73 |
| -4 | 2 | 1 | 14.65 | 15.04 |
| -3 | 2 | 1 | 10.68 | 10.98 |
| -2 | 2 | 1 | 114.59 | 113.35 |
| -1 | 2 | 1 | 7.81 | -7.94 |
| 0 | 2 | 1 | 2.91 | -3.09 |
| 1 | 2 | 1 | 4.77 | 4.81 |
| 2 | 2 | 1 | 113.20 | -112.26 |
| 3 | 2 | 1 | 6.81 | -6.74 |
| 4 | 2 | 1 | 7.91 | -7.66 |
| 5 | 2 | 1 | 11.23 | -11.32 |
| -5 | 3 | 1 | 22.65 | 23.77 |
| -4 | 3 | 1 | 12.52 | -12.59 |
| -3 | 3 | 1 | 54.83 | -55.24 |
| -2 | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 |
| -1 | 3 | 1 | 61.60 | -61.97 |
| 0 | 3 | 1 | 3.30 | 3.40 |
| 1 | 3 | 1 | 67.80 | 68.83 |
| 2 | 3 | 1 | 0.67 | -0.62 |
| 3 | 3 | 1 | 56.21 | 56.77 |
| 4 | 3 | 1 | 13.32 | 13.36 |
| 5 | 3 | 1 | 20.90 | -22.15 |
| -5 | 4 | 1 | 11.06 | 10.89 |
| -4 | 4 | 1 | 9.34 | 9.30 |
| -3 | 4 | 1 | 6.77 | 6.28 |
| -2 | 4 | 1 | 61.83 | 61.69 |
| -1 | 4 | 1 | 3.85 | -3.79 |
| 0 | 4 | 1 | 0.31 | -0.35 |
| 1 | 4 | 1 | 4.84 | 4.34 |
| 2 | 4 | 1 | 58.53 | -58.93 |
| 3 | 4 | 1 | 2.38 | -2.20 |
| 4 | 4 | 1 | 3.72 | -3.46 |
| 5 | 4 | 1 | 6.61 | -6.47 |
| -5 | 0 | 2 | 37.99 | 37.87 |
| -4 | 0 | 2 | 192.92 | 186.35 |
| -3 | 0 | 2 | 22.21 | 22.91 |
| -2 | 0 | 2 | 163.63 | 154.17 |
| -1 | 0 | 2 | 43.72 | 44.94 |
| 0 | 0 | 2 | 40.25 | 41.33 |
| 1 | 0 | 2 | 53.00 | 54.18 |
| 2 | 0 | 2 | 181.92 | 169.83 |
| 3 | 0 | 2 | 30.99 | 31.81 |
| 4 | 0 | 2 | 198.83 | 190.47 |
| 5 | 0 | 2 | 35.29 | 36.59 |
| -5 | 1 | 2 | 28.41 | 29.08 |
| -4 | 1 | 2 | 39.27 | 41.53 |
| -3 | 1 | 2 | 72.92 | 73.93 |
| -2 | 1 | 2 | 69.85 | 69.03 |
| -1 | 1 | 2 | 390.00 | 302.79 |
| 0 | 1 | 2 | 52.76 | 53.83 |
| 1 | 1 | 2 | 372.02 | 292.30 |
| 2 | 1 | 2 | 56.95 | 57.51 |
| 3 | 1 | 2 | 63.25 | 64.04 |
| 4 | 1 | 2 | 37.99 | 38.33 |
| 5 | 1 | 2 | 31.83 | 31.38 |
| -5 | 2 | 2 | 32.52 | 32.60 |
| -4 | 2 | 2 | 157.55 | 153.80 |
| -3 | 2 | 2 | 20.51 | 21.06 |
| -2 | 2 | 2 | 123.91 | 121.30 |
| -1 | 2 | 2 | 38.60 | 39.73 |
| 0 | 2 | 2 | 32.80 | 33.85 |
| 1 | 2 | 2 | 45.86 | 46.60 |
| 2 | 2 | 2 | 136.21 | 133.44 |
| 3 | 2 | 2 | 27.26 | 28.16 |
| 4 | 2 | 2 | 160.11 | 157.15 |
| 5 | 2 | 2 | 31.64 | 31.55 |
| -5 | 3 | 2 | 21.93 | 22.16 |
| -4 | 3 | 2 | 32.23 | 31.85 |
| -3 | 3 | 2 | 49.83 | 50.78 |
| -2 | 3 | 2 | 49.05 | 49.42 |
| -1 | 3 | 2 | 200.97 | 187.00 |
| 0 | 3 | 2 | 38.01 | 38.78 |
| 1 | 3 | 2 | 193.05 | 180.64 |
| 2 | 3 | 2 | 41.93 | 42.22 |
| 3 | 3 | 2 | 43.79 | 44.32 |
| 4 | 3 | 2 | 29.72 | 29.70 |
| 5 | 3 | 2 | 23.30 | 23.77 |
| -5 | 4 | 2 | 21.65 | 21.25 |
| -4 | 4 | 2 | 92.56 | 91.82 |
| -3 | 4 | 2 | 15.36 | 15.48 |
| -2 | 4 | 2 | 68.88 | 68.76 |
| -1 | 4 | 2 | 27.62 | 27.95 |
| 0 | 4 | 2 | 20.09 | 20.47 |
| 1 | 4 | 2 | 31.15 | 31.49 |
| 2 | 4 | 2 | 75.31 | 75.23 |
| 3 | 4 | 2 | 19.31 | 19.39 |
| 4 | 4 | 2 | 94.23 | 93.74 |
| 5 | 4 | 2 | 21.12 | 20.64 |
| -5 | 0 | 3 | 16.72 | -17.31 |
| -4 | 0 | 3 | 15.23 | -16.13 |
| -3 | 0 | 3 | 10.70 | -11.23 |
| -2 | 0 | 3 | 118.40 | -117.84 |
| -1 | 0 | 3 | 14.98 | 15.32 |
| 0 | 0 | 3 | 12.56 | 13.34 |
| 1 | 0 | 3 | 0.78 | 1.14 |
| 2 | 0 | 3 | 127.07 | 124.21 |
| 3 | 0 | 3 | 7.49 | 7.69 |
| 4 | 0 | 3 | 7.79 | 7.88 |
| 5 | 0 | 3 | 12.57 | 13.02 |
| -5 | 1 | 3 | 20.93 | -22.52 |
| -4 | 1 | 3 | 22.35 | 22.17 |
| -3 | 1 | 3 | 76.87 | 78.27 |
| -2 | 1 | 3 | 3.72 | -3.86 |
| -1 | 1 | 3 | 81.02 | 81.22 |
| 0 | 1 | 3 | 8.46 | -8.78 |
| 1 | 1 | 3 | 96.07 | -96.64 |
| 2 | 1 | 3 | 2.03 | 2.34 |
| 3 | 1 | 3 | 65.46 | -67.68 |
| 4 | 1 | 3 | 10.66 | -10.45 |
| 5 | 1 | 3 | 35.09 | 35.22 |
| -5 | 2 | 3 | 13.93 | -14.29 |
| -4 | 2 | 3 | 12.83 | -12.78 |
| -3 | 2 | 3 | 7.98 | -8.29 |
| -2 | 2 | 3 | 92.15 | -92.85 |
| -1 | 2 | 3 | 12.57 | 12.77 |
| 0 | 2 | 3 | 10.99 | 10.78 |
| 1 | 2 | 3 | 0.69 | 0.97 |
| 2 | 2 | 3 | 97.97 | 98.95 |
| 3 | 2 | 3 | 6.20 | 6.31 |
| 4 | 2 | 3 | 6.79 | 6.82 |
| 5 | 2 | 3 | 11.68 | 11.33 |
| -5 | 3 | 3 | 14.96 | -15.52 |
| -4 | 3 | 3 | 15.77 | 15.67 |
| -3 | 3 | 3 | 51.26 | 52.89 |
| -2 | 3 | 3 | 2.49 | -2.53 |
| -1 | 3 | 3 | 52.11 | 52.28 |
| 0 | 3 | 3 | 4.46 | -4.52 |
| 1 | 3 | 3 | 59.70 | -60.04 |
| 2 | 3 | 3 | 2.90 | 3.14 |
| 3 | 3 | 3 | 44.84 | -44.35 |
| 4 | 3 | 3 | 6.84 | -6.53 |
| 5 | 3 | 3 | 24.46 | 25.45 |
| -5 | 4 | 3 | 8.36 | -8.34 |
| -4 | 4 | 3 | 7.46 | -6.58 |
| -3 | 4 | 3 | 3.26 | -3.28 |
| -2 | 4 | 3 | 49.37 | -50.17 |
| -1 | 4 | 3 | 8.50 | 8.44 |
| 0 | 4 | 3 | 6.67 | 6.76 |
| 1 | 4 | 3 | 0.62 | 0.76 |
| 2 | 4 | 3 | 56.31 | 55.46 |
| 3 | 4 | 3 | 3.85 | 3.83 |
| 4 | 4 | 3 | 4.74 | 4.64 |
| 5 | 4 | 3 | 7.70 | 7.72 |
| -5 | 0 | 4 | 18.20 | 18.03 |
| -4 | 0 | 4 | 26.27 | 26.04 |
| -3 | 0 | 4 | 57.77 | 58.30 |
| -2 | 0 | 4 | 162.52 | 154.57 |
| -1 | 0 | 4 | 55.45 | 56.49 |
| 0 | 0 | 4 | 345.52 | 284.11 |
| 1 | 0 | 4 | 42.06 | 42.81 |
| 2 | 0 | 4 | 131.04 | 131.83 |
| 3 | 0 | 4 | 44.65 | 44.00 |
| 4 | 0 | 4 | 20.64 | 20.96 |
| 5 | 0 | 4 | 20.00 | 19.90 |
| -5 | 1 | 4 | 104.08 | 104.83 |
| -4 | 1 | 4 | 22.97 | 23.21 |
| -3 | 1 | 4 | 152.24 | 148.20 |
| -2 | 1 | 4 | 20.56 | 21.18 |
| -1 | 1 | 4 | 52.33 | 52.96 |
| 0 | 1 | 4 | 47.40 | 48.47 |
| 1 | 1 | 4 | 68.36 | 69.41 |
| 2 | 1 | 4 | 38.84 | 38.70 |
| 3 | 1 | 4 | 169.57 | 165.30 |
| 4 | 1 | 4 | 27.93 | 28.13 |
| 5 | 1 | 4 | 99.05 | 102.41 |
| -5 | 2 | 4 | 16.61 | 16.34 |
| -4 | 2 | 4 | 21.77 | 22.71 |
| -3 | 2 | 4 | 49.20 | 49.90 |
| -2 | 2 | 4 | 126.66 | 125.33 |
| -1 | 2 | 4 | 47.03 | 47.83 |
| 0 | 2 | 4 | 249.40 | 225.18 |
| 1 | 2 | 4 | 36.52 | 37.05 |
| 2 | 2 | 4 | 112.49 | 107.12 |
| 3 | 2 | 4 | 38.20 | 38.33 |
| 4 | 2 | 4 | 18.33 | 18.53 |
| 5 | 2 | 4 | 18.07 | 17.90 |
| -5 | 3 | 4 | 75.40 | 75.85 |
| -4 | 3 | 4 | 17.99 | 17.96 |
| -3 | 3 | 4 | 101.26 | 102.71 |
| -2 | 3 | 4 | 18.99 | 18.23 |
| -1 | 3 | 4 | 35.49 | 36.57 |
| 0 | 3 | 4 | 36.13 | 37.20 |
| 1 | 3 | 4 | 47.34 | 47.16 |
| 2 | 3 | 4 | 29.94 | 29.67 |
| 3 | 3 | 4 | 115.30 | 114.18 |
| 4 | 3 | 4 | 21.74 | 21.35 |
| 5 | 3 | 4 | 72.91 | 74.14 |
| -5 | 4 | 4 | 12.68 | 11.98 |
| -4 | 4 | 4 | 15.78 | 15.44 |
| -3 | 4 | 4 | 33.04 | 32.33 |
| -2 | 4 | 4 | 73.71 | 73.17 |
| -1 | 4 | 4 | 31.03 | 30.29 |
| 0 | 4 | 4 | 131.51 | 126.39 |
| 1 | 4 | 4 | 24.80 | 24.48 |
| 2 | 4 | 4 | 63.79 | 63.08 |
| 3 | 4 | 4 | 26.33 | 25.81 |
| 4 | 4 | 4 | 12.95 | 13.02 |
| 5 | 4 | 4 | 13.11 | 12.93 |
| -5 | 0 | 5 | 19.00 | 18.04 |
| -4 | 0 | 5 | 17.83 | 18.22 |
| -3 | 0 | 5 | 11.73 | 10.58 |
| -2 | 0 | 5 | 84.80 | 86.52 |
| -1 | 0 | 5 | 14.27 | -13.97 |
| 0 | 0 | 5 | 12.29 | -13.20 |
| 1 | 0 | 5 | 2.06 | -1.17 |
| 2 | 0 | 5 | 87.39 | -88.20 |
| 3 | 0 | 5 | 1.29 | -0.43 |
| 4 | 0 | 5 | 1.27 | 0.77 |
| 5 | 0 | 5 | 4.64 | -5.33 |
| -5 | 1 | 5 | 18.50 | 18.95 |
| -4 | 1 | 5 | 15.89 | -16.68 |
| -3 | 1 | 5 | 56.03 | -57.12 |
| -2 | 1 | 5 | 6.68 | 6.92 |
| -1 | 1 | 5 | 50.66 | -51.74 |
| 0 | 1 | 5 | 12.41 | 12.31 |
| 1 | 1 | 5 | 73.30 | 75.23 |
| 2 | 1 | 5 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 1 | 5 | 49.82 | 51.54 |
| 4 | 1 | 5 | 8.49 | 8.72 |
| 5 | 1 | 5 | 24.39 | -26.09 |
| -5 | 2 | 5 | 15.00 | 15.54 |
| -4 | 2 | 5 | 14.73 | 15.41 |
| -3 | 2 | 5 | 8.17 | 8.77 |
| -2 | 2 | 5 | 70.37 | 70.93 |
| -1 | 2 | 5 | 10.74 | -11.11 |
| 0 | 2 | 5 | 10.24 | -10.09 |
| 1 | 2 | 5 | 0.66 | -0.16 |
| 2 | 2 | 5 | 69.87 | -71.40 |
| 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.24 |
| 4 | 2 | 5 | 0.43 | 1.00 |
| 5 | 2 | 5 | 4.06 | -4.39 |
| -5 | 3 | 5 | 14.22 | 14.16 |
| -4 | 3 | 5 | 10.98 | -11.12 |
| -3 | 3 | 5 | 37.55 | -38.60 |
| -2 | 3 | 5 | 6.34 | 5.93 |
| -1 | 3 | 5 | 33.35 | -33.81 |
| 0 | 3 | 5 | 8.31 | 8.77 |
| 1 | 3 | 5 | 49.80 | 50.85 |
| 2 | 3 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 3 | 5 | 34.99 | 36.07 |
| 4 | 3 | 5 | 6.20 | 6.61 |
| 5 | 3 | 5 | 17.49 | -18.36 |
| -5 | 4 | 5 | 10.81 | 10.24 |
| -4 | 4 | 5 | 10.28 | 9.75 |
| -3 | 4 | 5 | 4.59 | 5.32 |
| -2 | 4 | 5 | 42.36 | 41.63 |
| -1 | 4 | 5 | 6.08 | -5.92 |
| 0 | 4 | 5 | 4.07 | -4.69 |
| 1 | 4 | 5 | 1.23 | 1.31 |
| 2 | 4 | 5 | 40.43 | -40.23 |
| 3 | 4 | 5 | 0.91 | 1.24 |
| 4 | 4 | 5 | 0.94 | 1.29 |
| 5 | 4 | 5 | 2.78 | -2.52 |
| -5 | 0 | 6 | 25.22 | 25.15 |
| -4 | 0 | 6 | 104.86 | 109.39 |
| -3 | 0 | 6 | 11.89 | 12.00 |
| -2 | 0 | 6 | 80.32 | 77.32 |
| -1 | 0 | 6 | 28.35 | 28.82 |
| 0 | 0 | 6 | 25.18 | 25.67 |
| 1 | 0 | 6 | 44.57 | 42.35 |
| 2 | 0 | 6 | 105.72 | 101.87 |
| 3 | 0 | 6 | 26.42 | 26.62 |
| 4 | 0 | 6 | 123.54 | 116.50 |
| 5 | 0 | 6 | 23.34 | 22.90 |
| -5 | 1 | 6 | 19.26 | 19.20 |
| -4 | 1 | 6 | 32.17 | 31.36 |
| -3 | 1 | 6 | 48.01 | 50.57 |
| -2 | 1 | 6 | 47.28 | 49.36 |
| -1 | 1 | 6 | 168.48 | 164.21 |
| 0 | 1 | 6 | 32.16 | 32.62 |
| 1 | 1 | 6 | 158.03 | 148.17 |
| 2 | 1 | 6 | 32.59 | 31.18 |
| 3 | 1 | 6 | 33.06 | 34.07 |
| 4 | 1 | 6 | 25.18 | 25.86 |
| 5 | 1 | 6 | 21.97 | 23.43 |
| -5 | 2 | 6 | 24.15 | 21.85 |
| -4 | 2 | 6 | 94.29 | 92.75 |
| -3 | 2 | 6 | 12.71 | 11.19 |
| -2 | 2 | 6 | 63.67 | 65.01 |
| -1 | 2 | 6 | 24.85 | 25.87 |
| 0 | 2 | 6 | 21.89 | 22.21 |
| 1 | 2 | 6 | 34.80 | 36.87 |
| 2 | 2 | 6 | 83.37 | 85.14 |
| 3 | 2 | 6 | 23.24 | 23.27 |
| 4 | 2 | 6 | 105.66 | 98.69 |
| 5 | 2 | 6 | 22.69 | 19.98 |
| -5 | 3 | 6 | 19.74 | 14.78 |
| -4 | 3 | 6 | 24.59 | 24.17 |
| -3 | 3 | 6 | 35.45 | 36.97 |
| -2 | 3 | 6 | 34.96 | 36.42 |
| -1 | 3 | 6 | 112.61 | 113.94 |
| 0 | 3 | 6 | 25.44 | 24.63 |
| 1 | 3 | 6 | 112.08 | 103.12 |
| 2 | 3 | 6 | 22.91 | 24.10 |
| 3 | 3 | 6 | 23.33 | 25.56 |
| 4 | 3 | 6 | 22.81 | 20.32 |
| -5 | 4 | 6 | 15.02 | 14.52 |
| -4 | 4 | 6 | 57.01 | 58.25 |
| -3 | 4 | 6 | 8.69 | 8.58 |
| -2 | 4 | 6 | 38.43 | 40.62 |
| -1 | 4 | 6 | 18.71 | 18.54 |
| 0 | 4 | 6 | 15.41 | 15.36 |
| 1 | 4 | 6 | 23.05 | 24.80 |
| 2 | 4 | 6 | 54.87 | 52.32 |
| 3 | 4 | 6 | 14.95 | 15.69 |
| 4 | 4 | 6 | 63.71 | 61.85 |
| -5 | 0 | 7 | 15.16 | -12.09 |
| -4 | 0 | 7 | 14.44 | -10.98 |
| -3 | 0 | 7 | 6.17 | -4.73 |
| -2 | 0 | 7 | 50.43 | -53.02 |
| -1 | 0 | 7 | 15.80 | 14.55 |
| 0 | 0 | 7 | 15.95 | 14.85 |
| 1 | 0 | 7 | 5.79 | 4.35 |
| 2 | 0 | 7 | 58.23 | 61.31 |
| 3 | 0 | 7 | 1.29 | 1.43 |
| 4 | 0 | 7 | 0.72 | 0.66 |
| -5 | 1 | 7 | 8.52 | -8.77 |
| -4 | 1 | 7 | 14.77 | 14.97 |
| -3 | 1 | 7 | 43.31 | 42.46 |
| -2 | 1 | 7 | 4.30 | -4.38 |
| -1 | 1 | 7 | 34.58 | 33.79 |
| 0 | 1 | 7 | 8.18 | -8.26 |
| 1 | 1 | 7 | 47.19 | -48.55 |
| 2 | 1 | 7 | 4.50 | 3.84 |
| 3 | 1 | 7 | 29.49 | -29.84 |
| 4 | 1 | 7 | 1.63 | -1.09 |
| -5 | 2 | 7 | 11.29 | -10.20 |
| -4 | 2 | 7 | 8.95 | -8.99 |
| -3 | 2 | 7 | 3.31 | -3.51 |
| -2 | 2 | 7 | 45.10 | -43.85 |
| -1 | 2 | 7 | 11.77 | 12.53 |
| 0 | 2 | 7 | 11.93 | 12.59 |
| 1 | 2 | 7 | 3.36 | 3.68 |
| 2 | 2 | 7 | 49.50 | 51.39 |
| 3 | 2 | 7 | 1.19 | 1.31 |
| -5 | 3 | 7 | 6.15 | -6.22 |
| -4 | 3 | 7 | 11.34 | 11.07 |
| -3 | 3 | 7 | 34.67 | 30.60 |
| -2 | 3 | 7 | 3.00 | -2.99 |
| -1 | 3 | 7 | 24.41 | 24.16 |
| 0 | 3 | 7 | 5.16 | -5.09 |
| 1 | 3 | 7 | 35.29 | -33.16 |
| 2 | 3 | 7 | 3.32 | 3.64 |
| 3 | 3 | 7 | 20.73 | -20.73 |
| -5 | 4 | 7 | 6.31 | -6.24 |
| -4 | 4 | 7 | 5.14 | -5.03 |
| -3 | 4 | 7 | 1.22 | -1.28 |
| -2 | 4 | 7 | 26.31 | -25.86 |
| -1 | 4 | 7 | 8.50 | 8.36 |
| 0 | 4 | 7 | 8.01 | 8.07 |
| 1 | 4 | 7 | 2.24 | 2.37 |
| 2 | 4 | 7 | 32.05 | 31.60 |
| -5 | 0 | 8 | 12.35 | 11.91 |
| -4 | 0 | 8 | 17.25 | 16.98 |
| -3 | 0 | 8 | 32.75 | 35.08 |
| -2 | 0 | 8 | 75.26 | 75.82 |
| -1 | 0 | 8 | 30.80 | 30.87 |
| 0 | 0 | 8 | 115.81 | 121.67 |
| 1 | 0 | 8 | 19.98 | 19.78 |
| 2 | 0 | 8 | 54.55 | 56.45 |
| -5 | 1 | 8 | 54.03 | 54.64 |
| -4 | 1 | 8 | 11.70 | 11.49 |
| -3 | 1 | 8 | 69.73 | 67.92 |
| -2 | 1 | 8 | 16.35 | 11.23 |
| -1 | 1 | 8 | 24.17 | 24.13 |
| 0 | 1 | 8 | 31.72 | 29.53 |
| 1 | 1 | 8 | 36.05 | 37.92 |
| 2 | 1 | 8 | 26.10 | 26.15 |
| -5 | 2 | 8 | 11.16 | 10.70 |
| -4 | 2 | 8 | 14.59 | 14.87 |
| -3 | 2 | 8 | 32.39 | 30.49 |
| -2 | 2 | 8 | 63.52 | 64.51 |
| -1 | 2 | 8 | 26.84 | 26.71 |
| 0 | 2 | 8 | 108.45 | 102.75 |
| 1 | 2 | 8 | 17.77 | 17.49 |
| -4 | 3 | 8 | 9.32 | 9.03 |
| -3 | 3 | 8 | 48.73 | 50.06 |
| -2 | 3 | 8 | 9.72 | 9.54 |
| -1 | 3 | 8 | 18.81 | 18.54 |
| 0 | 3 | 8 | 23.25 | 22.97 |