TABLE 2. Crystallographic coordinates averaged over unit I and II.

|  | RP |  | 1.5 GPa |  | 3.9 GPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | Z |  | x | y | z |  |  |  |  |  |
| Si1 | .3465 | .1380 | .9654 |  | .3479 | .1360 | .9607 |  | .3460 | .1349 | .9550 |  |
| Si2 | .7118 | .0250 | .1895 |  | .7132 | .0234 | .1898 |  | .7129 | .0209 | .1906 |  |
| Si3 | .4083 | .1175 | .6791 |  | .4127 | .1144 | .6738 |  | .4155 | .1129 | .6628 |  |
| Si4 | .0322 | .4777 | .4235 |  | .0345 | .4742 | .4107 |  | .0355 | .4722 | .3905 |  |
| Si5 | .3715 | .3665 | .9477 |  | .3742 | .3648 | .9420 |  | .3772 | .3619 | .9362 |  |
| Si6 | .7475 | .4901 | .6070 |  | .7520 | .4857 | .5958 |  | .7541 | .4818 | .5762 |  |
| Al1 | .0000 | .0071 | .0000 |  | .0000 | .0071 | .0000 |  | .0000 | .0071 | .0000 |  |
| Al2 | .4049 | .3531 | .6458 |  | .4079 | .3502 | .6376 |  | .4080 | .3472 | .6225 |  |
| Ca | .0182 | .2129 | .3880 |  | .0213 | .2077 | .3786 |  | .0087 | .2041 | .3684 |  |
| O1 | .1028 | .1098 | .9416 |  | .0992 | .1087 | .9331 |  | .0921 | .1078 | .9233 |  |
| O2 | .8950 | .0460 | .1266 |  | .9052 | .0500 | .1333 |  | .9188 | .0528 | .1438 |  |
| O3 | .2006 | .0668 | .5665 |  | .2018 | .0627 | .5622 |  | .2025 | .0586 | .5548 |  |
| O4 | .5077 | .0978 | .1204 |  | .5051 | .0956 | .1192 |  | .5019 | .0920 | .1155 |  |
| O5 | .4263 | .0943 | .8427 |  | .4354 | .0900 | .8405 |  | .4411 | .0907 | .8342 |  |
| O6 | .6267 | .0735 | .6607 |  | .6330 | .0703 | .6523 |  | .6419 | .0683 | .6439 |  |
| O7 | .8044 | .0471 | .3603 |  | .7957 | .0423 | .3633 |  | .7802 | .0368 | .3688 |  |
| O8 | .3713 | .2531 | -.0282 |  | .3773 | .2511 | -.0329 |  | .3794 | .2491 | -.0338 |  |
| O9 | .3976 | .2287 | .6414 |  | .4021 | .2256 | .6359 |  | .4034 | .2233 | .6216 |  |
| O10 | .1579 | .4074 | .9729 |  | .1573 | .4052 | .9674 |  | .1559 | .4038 | .9601 |  |
| O11 | .8248 | .4840 | .4710 |  | .8174 | .4792 | .4522 |  | .8031 | .4762 | .4209 |  |
| O12 | .1793 | .3854 | .4893 |  | .1833 | .3816 | .4777 |  | .1805 | .3785 | .4602 |  |
| O13 | .5756 | .4088 | .0829 |  | .5780 | .4087 | .0778 |  | .5826 | .4081 | .0730 |  |
| O14 | .3798 | .4024 | .7992 |  | .3807 | .4014 | .7912 |  | .3858 | .3978 | .7814 |  |
| O15 | .6446 | .3884 | .6217 |  | .6556 | .3834 | .6185 |  | .6599 | .3791 | .6017 |  |
| O16 | .9493 | .4674 | .2498 |  | .9637 | .4654 | .2349 |  | .9810 | .4677 | .2108 |  |
| OW1 | 1.0022 | .2685 | .1410 |  | 1.0214 | .2717 | .1379 |  | 1.0129 | .2711 | .1244 |  |
| OW2 | .9022 | .2260 | .6190 |  | .9180 | .2246 | .6180 |  | .9357 | .2236 | .6247 |  |
| OW3 | .6456 | .2959 | .3214 |  | .6509 | .2918 | .3165 |  | .6357 | .2871 | .3124 |  |
| OW4I | .3642 | .1459 | .3454 |  | .3888 | .1443 | .3485 |  | .3812 | .1358 | .3438 |  |
| OW4AII | .3601 | .1594 | .3414 |  | .3631 | .1542 | .3414 |  | .3541 | .1511 | .3323 |  |
| OW5I | .8108 | .2551 | .8933 |  | .8105 | .2525 | .8966 |  | .8033 | .2535 | .8890 |  |
| H11 | .9643 | .2390 | .0655 |  | .9809 | .2410 | .0603 |  | .9742 | .2415 | .0456 |  |
| H12 | .0594 | .3111 | .1255 |  | .0676 | .3314 | .1275 |  | .0644 | .3315 | .1175 |  |
| H21 | .8353 | .1729 | .6444 |  | .8546 | .1720 | .6470 |  | .8699 | .1697 | .6519 |  |
| H22 | .8152 | .2792 | .6240 |  | .8262 | .2770 | .6183 |  | .8365 | .2757 | .6206 |  |
| H31 | .6040 | .3101 | .3733 |  | .5889 | .2902 | .3564 |  | .5783 | .2883 | .3523 |  |
| H32 | .6043 | .3355 | .2367 |  | .6056 | .3322 | .2338 |  | .5950 | .3294 | .2338 |  |
| H41I | .4026 | .1461 | .2819 |  | .3892 | .1236 | .2560 |  | .3710 | .1188 | .2540 |  |
| H41AII | .4435 | .1768 | .3224 |  | .4346 | .1359 | .3312 |  | .4461 | .1915 | .3090 |  |
| H42I | .4429 | .0993 | .3876 |  | .4910 | .1023 | .4142 |  | .4917 | .0947 | .4013 |  |
| H42AII | .4338 | .1258 | .3526 |  | .4478 | .1585 | .3377 |  | .4201 | .0979 | .3404 |  |
| H51I | .9030 | .2031 | .8890 |  | .9023 | .2005 | .8887 |  | .8609 | .2030 | .8826 |  |
| H52I | .8616 | .3056 | .8614 |  | .8403 | .3024 | .8427 |  | .8452 | .2876 | .8392 |  |

|  |  | 6.3 GPa |  |  |  | 8.8 GPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | Y | z |  | x | y | z |  |
| Si1 | .3466 | .1380 | .9624 |  | .3442 | .1392 | .9627 |  |
| Si2 | .7074 | .0236 | .1898 |  | .7054 | .0246 | .1902 |  |
| Si3 | .4196 | .1110 | .6695 |  | .4192 | .1111 | .6684 |  |
| Si4 | .0113 | .4680 | .3863 |  | -.0006 | .4669 | .3802 |  |
| Si5 | .3535 | .3611 | .9455 |  | .3422 | .3611 | .9453 |  |
| Si6 | .7344 | .4747 | .5763 |  | .7244 | .4729 | .5728 |  |
| Al1 | .0000 | .0071 | .0000 |  | .0000 | .0071 | .0000 |  |
| Al2 | .3947 | .3390 | .6232 |  | .3874 | .3372 | .6211 |  |
| Ca | -.0073 | .2055 | .3718 |  | -.0117 | .2069 | .3626 |  |
| O1 | .0932 | .0990 | .9047 |  | .0919 | .0959 | .8977 |  |
| O2 | .8900 | .0655 | .1241 |  | .8855 | .0695 | .1213 |  |
| O3 | .2007 | .0461 | .6094 |  | .2012 | .0423 | .6244 |  |
| O4 | .4822 | .0902 | .1256 |  | .4762 | .0902 | .1265 |  |
| O5 | .4860 | .1190 | .8516 |  | .4945 | .1279 | .8528 |  |
| O6 | .6447 | .0634 | .6477 |  | .6481 | .0629 | .6483 |  |
| O7 | .7933 | .0402 | .3706 |  | .7924 | .0415 | .3726 |  |
| O8 | .3592 | .2515 | .0006 |  | .3497 | .2522 | .0065 |  |
| O9 | .3842 | .2147 | .5921 |  | .3779 | .2127 | .5812 |  |
| O10 | .1165 | .4011 | .9549 |  | .0970 | .3999 | .9480 |  |
| O11 | .7715 | .4648 | .4141 |  | .7551 | .4612 | .4071 |  |
| O12 | .1689 | .3773 | .4597 |  | .1635 | .3775 | .4560 |  |
| O13 | .5495 | .4180 | .0765 |  | .5309 | .4230 | .0759 |  |
| O14 | .3697 | .3825 | .7865 |  | .3623 | .3801 | .7856 |  |
| O15 | .6601 | .3700 | .6151 |  | .6607 | .3669 | .6181 |  |
| O16 | .9673 | .4634 | .2054 |  | .9599 | .4608 | .1988 |  |
| OW1 | 1.0001 | .2716 | .1319 |  | .9858 | .2729 | .1235 |  |
| OW2 | .9561 | .2266 | .6435 |  | .9622 | .2274 | .6448 |  |
| OW3 | .5932 | .2677 | .3248 |  | .5833 | .2634 | .3271 |  |
| OW4I | .3209 | .0918 | .3558 |  | .3043 | .0792 | .3614 |  |
| OW4AII | .3085 | .0995 | .3448 |  | .3019 | .0811 | .3520 |  |
| OW5I | .7978 | .2571 | .9073 |  | .7867 | .2647 | .9194 |  |
| H11 | .9398 | .2375 | .0518 |  | .9162 | .2387 | .0408 |  |
| H12 | .0397 | .3302 | .1173 |  | .0251 | .3303 | .1060 |  |
| H21 | .9136 | .1689 | .6800 |  | .9210 | .1681 | .6813 |  |
| H22 | .8418 | .2743 | .6396 |  | .8438 | .2749 | .6408 |  |
| H31 | .5352 | .2925 | .3143 |  | .5199 | .2866 | .3119 |  |
| H32 | .5407 | .2944 | .2787 |  | .5390 | .2971 | .2963 |  |
| H41I | .2957 | .0601 | .2707 |  | .2729 | .0358 | .2797 |  |
| H41AII | .4433 | .1305 | .3696 |  | .4467 | .1064 | .3683 |  |
| H42I | .4546 | .1009 | .3794 |  | .4406 | .1047 | .3699 |  |
| H42AII | .3083 | .0575 | .2727 |  | .2762 | .0334 | .2738 |  |
| H51I | .7942 | .1996 | .8965 |  | .7163 | .2041 | .9043 |  |
| H52I | .8709 | .2759 | .8612 |  | .8667 | .2695 | .8600 |  |