Deposit Table 5. Observed and calculated structure factors for wakabayashilite

| h | k | l | Fo | Fc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 424,6562 | -331,5400 |
| 6 | 0 | 0 | 87,2894 | 76,3105 |
| 8 | 0 | 0 | 164,5228 | -144,1473 |
| 10 | 0 | 0 | 116,6386 | 102,9315 |
| 12 | 0 | 0 | 37,8026 | 43,1324 |
| 14 | 0 | 0 | 58,9493 | -56,0130 |
| 16 | 0 | 0 | 64,6214 | -107,2302 |
| 18 | 0 | 0 | 136,1286 | 141,6302 |
| 20 | 0 | 0 | 55,6793 | -48,9232 |
| 22 | 0 | 0 | 118,2680 | -117,8375 |
| 24 | 0 | 0 | 257,5953 | 261,1547 |
| 26 | 0 | 0 | 46,0161 | -47,9094 |
| 28 | 0 | 0 | 20,3136 | -22,5497 |
| 30 | 0 | 0 | 71,7535 | 71,6470 |
| 32 | 0 | 0 | 47,4775 | 44,3064 |
| 34 | 0 | 0 | 11,9567 | 16,7095 |
| 36 | 0 | 0 | 13,8992 | 12,2156 |
| 4 | 1 | 0 | 92,7877 | 82,8943 |
| 5 | 1 | 0 | 243,2991 | -201,4203 |
| 6 | 1 | 0 | 284,9876 | 261,3638 |
| 7 | 1 | 0 | 351,5671 | 304,6481 |
| 8 | 1 | 0 | 412,8718 | 383,9682 |
| 9 | 1 | 0 | 182,2598 | -170,8487 |
| 10 | 1 | 0 | 29,6707 | -21,2116 |
| 11 | 1 | 0 | 51,6410 | -49,9453 |
| 12 | 1 | 0 | 83,9588 | -83,4682 |
| 13 | 1 | 0 | 99,8956 | -95,0754 |
| 14 | 1 | 0 | 91,7046 | -93,5927 |
| 15 | 1 | 0 | 258,4028 | -264,6563 |
| 16 | 1 | 0 | 45,9613 | 44,2811 |
| 17 | 1 | 0 | 65,9777 | 66,9819 |
| 18 | 1 | 0 | 141,3405 | 136,8081 |
| 19 | 1 | 0 | 3,7883 | -3,9513 |
| 20 | 1 | 0 | 34,0696 | -32,3273 |
| 21 | 1 | 0 | 2,0770 | 1,6800 |
| 22 | 1 | 0 | 39,3084 | -38,6887 |
| 23 | 1 | 0 | 26,8998 | 29,1771 |
| 24 | 1 | 0 | 42,8329 | -41,2103 |
| 25 | 1 | 0 | 26,2508 | 25,6118 |
| 26 | 1 | 0 | 11,4961 | 9,6237 |
| 27 | 1 | 0 | 24,6593 | -26,7771 |
| 28 | 1 | 0 | 50,5309 | -52,3149 |
| 29 | 1 | 0 | 44,6017 | -42,0244 |
| 30 | 1 | 0 | 45,0164 | -43,0090 |
| 31 | 1 | 0 | 56,6366 | 51,4077 |
| 32 | 1 | 0 | 0,0000 | 4,5394 |
| 33 | 1 | 0 | 20,5321 | -19,9898 |
| 34 | 1 | 0 | 6,9708 | 3,3800 |
| 35 | 1 | 0 | 9,8004 | -9,7085 |
| 36 | 1 | 0 | 38,2715 | 37,8975 |
| 1 | 2 | 0 | 88,9966 | 75,6254 |
| 2 | 2 | 0 | 420,0067 | -318,1471 |
| 3 | 2 | 0 | 168,5796 | -146,0366 |
| 4 | 2 | 0 | 224,7709 | -185,6008 |
| 5 | 2 | 0 | 85,9977 | -72,9456 |
| 6 | 2 | 0 | 94,8692 | -74,4004 |
| 7 | 2 | 0 | 100,1032 | 89,6944 |
| 8 | 2 | 0 | 129,5853 | -119,5936 |
| 9 | 2 | 0 | 174,9342 | 165,6741 |
| 10 | 2 | 0 | 30,2521 | -24,5094 |
| 11 | 2 | 0 | 47,4962 | 49,7374 |
| 12 | 2 | 0 | 228,7627 | 211,8002 |
| 13 | 2 | 0 | 105,0733 | -101,0248 |
| 14 | 2 | 0 | 3,0000 | 47,4917 |
| 15 | 2 | 0 | 0,0000 | 6,3396 |
| 16 | 2 | 0 | 84,1487 | 81,7644 |
| 17 | 2 | 0 | 0,0000 | -3,9884 |
| 18 | 2 | 0 | 121,5208 | -129,2789 |
| 19 | 2 | 0 | 109,0325 | 108,9845 |
| 20 | 2 | 0 | 151,3948 | -150,4866 |
| 21 | 2 | 0 | 109,4132 | -112,8536 |
| 22 | 2 | 0 | 62,1887 | 59,2469 |
| 23 | 2 | 0 | 115,2471 | -113,3671 |
| 24 | 2 | 0 | 152,3319 | 151,4243 |
| 25 | 2 | 0 | 24,9265 | 27,2622 |
| 26 | 2 | 0 | 21,7133 | -18,6535 |
| 27 | 2 | 0 | 19,8082 | -19,6468 |
| 28 | 2 | 0 | 37,2064 | -38,2544 |
| 29 | 2 | 0 | 26,1522 | 22,7381 |
| 30 | 2 | 0 | 35,5406 | -38,9770 |
| 31 | 2 | 0 | 20,1717 | -19,8022 |
| 32 | 2 | 0 | 49,9323 | -46,9973 |
| 33 | 2 | 0 | 8,7358 | 5,3550 |
| 34 | 2 | 0 | 26,1768 | -20,6142 |
| 35 | 2 | 0 | 0,0000 | -0,1381 |
| 36 | 2 | 0 | 26,6265 | -22,9141 |
| 1 | 3 | 0 | 279,8019 | -218,5918 |
| 2 | 3 | 0 | 250,9099 | 215,5356 |
| 3 | 3 | 0 | 106,9219 | 92,2086 |
| 4 | 3 | 0 | 312,2507 | -276,8845 |
| 5 | 3 | 0 | 302,9953 | 253,4609 |
| 6 | 3 | 0 | 361,0900 | -324,1376 |
| 7 | 3 | 0 | 22,6005 | -20,1172 |
| 8 | 3 | 0 | 43,4777 | -40,9596 |
| 9 | 3 | 0 | 359,4117 | 332,1870 |
| 10 | 3 | 0 | 0,0000 | -7,9861 |
| 11 | 3 | 0 | 174,5939 | -163,8813 |
| 12 | 3 | 0 | 135,1524 | 133,3567 |
| 13 | 3 | 0 | 62,2704 | -58,1421 |
| 14 | 3 | 0 | 42,2513 | -53,2204 |
| 15 | 3 | 0 | 409,5855 | 406,4527 |
| 16 | 3 | 0 | 104,6906 | -100,6355 |
| 17 | 3 | 0 | 99,7806 | 103,8059 |
| 18 | 3 | 0 | 86,4418 | 80,5207 |
| 19 | 3 | 0 | 49,5516 | 44,6237 |
| 20 | 3 | 0 | 43,9399 | 45,1516 |
| 21 | 3 | 0 | 23,6863 | -22,8956 |
| 22 | 3 | 0 | 50,9997 | -43,4023 |
| 23 | 3 | 0 | 46,2114 | 47,5055 |
| 24 | 3 | 0 | 18,8007 | -22,9473 |
| 25 | 3 | 0 | 33,6639 | -37,7699 |
| 26 | 3 | 0 | 77,4584 | 78,8107 |
| 27 | 3 | 0 | 11,4527 | -9,9558 |
| 28 | 3 | 0 | 19,6727 | 21,8293 |
| 29 | 3 | 0 | 12,7965 | 17,1277 |
| 30 | 3 | 0 | 32,2881 | 32,0180 |
| 31 | 3 | 0 | 32,0266 | -28,9037 |
| 32 | 3 | 0 | 24,0607 | 24,4691 |
| 33 | 3 | 0 | 44,0221 | 41,2313 |
| 34 | 3 | 0 | 25,7359 | -27,8099 |
| 35 | 3 | 0 | 19,0385 | 19,5326 |
| 0 | 4 | 0 | 44,0708 | -38,4993 |
| 1 | 4 | 0 | 201,1613 | 173,9328 |
| 2 | 4 | 0 | 329,2596 | 271,8388 |
| 3 | 4 | 0 | 319,6560 | 288,6295 |
| 4 | 4 | 0 | 104,5245 | -79,6926 |
| 5 | 4 | 0 | 151,8635 | -143,2016 |
| 6 | 4 | 0 | 238,0786 | -221,5027 |
| 7 | 4 | 0 | 188,6802 | -183,5283 |
| 8 | 4 | 0 | 68,7146 | -62,8576 |
| 9 | 4 | 0 | 29,1865 | -33,6262 |
| 10 | 4 | 0 | 140,9668 | -129,8711 |
| 11 | 4 | 0 | 73,5103 | -71,6026 |
| 12 | 4 | 0 | 308,7997 | 300,7245 |
| 13 | 4 | 0 | 0,0000 | 22,1060 |
| 14 | 4 | 0 | 149,4042 | -144,6390 |
| 15 | 4 | 0 | 91,5955 | -86,6401 |
| 16 | 4 | 0 | 97,6318 | 95,8257 |
| 17 | 4 | 0 | 0,0000 | -11,1817 |
| 18 | 4 | 0 | 33,0138 | -37,3790 |
| 19 | 4 | 0 | 114,6898 | 115,2123 |
| 20 | 4 | 0 | 130,8229 | -129,3438 |
| 21 | 4 | 0 | 29,4465 | 33,0094 |
| 22 | 4 | 0 | 39,8436 | -40,1858 |
| 23 | 4 | 0 | 16,4352 | 19,6990 |
| 24 | 4 | 0 | 115,1828 | -111,2817 |
| 25 | 4 | 0 | 61,8689 | 66,1927 |
| 26 | 4 | 0 | 39,1242 | 36,0226 |
| 27 | 4 | 0 | 33,2091 | 28,8067 |
| 28 | 4 | 0 | 40,5660 | 40,1541 |
| 29 | 4 | 0 | 40,4165 | -42,6627 |
| 30 | 4 | 0 | 26,7697 | -25,6196 |
| 31 | 4 | 0 | 0,0000 | -6,2035 |
| 32 | 4 | 0 | 17,1466 | -16,1260 |
| 33 | 4 | 0 | 17,7825 | 15,6514 |
| 34 | 4 | 0 | 28,0246 | 28,6977 |
| 35 | 4 | 0 | 0,0000 | 7,1556 |
| 1 | 5 | 0 | 100,7526 | -75,0617 |
| 2 | 5 | 0 | 359,2538 | 325,3192 |
| 3 | 5 | 0 | 224,1226 | -209,8918 |
| 4 | 5 | 0 | 47,7540 | -54,8307 |
| 5 | 5 | 0 | 113,9187 | 97,6439 |
| 6 | 5 | 0 | 106,0337 | 107,8150 |
| 7 | 5 | 0 | 18,1295 | 14,7016 |
| 8 | 5 | 0 | 26,7569 | 28,4241 |
| 9 | 5 | 0 | 223,4615 | 201,9317 |
| 10 | 5 | 0 | 22,9079 | -16,9361 |
| 11 | 5 | 0 | 72,6939 | -64,9179 |
| 13 | 5 | 0 | 171,3624 | -168,2431 |
| 14 | 5 | 0 | 37,1558 | 39,6756 |
| 15 | 5 | 0 | 58,7565 | -59,8918 |
| 16 | 5 | 0 | 19,1598 | -28,2974 |
| 17 | 5 | 0 | 193,8246 | -190,0079 |
| 18 | 5 | 0 | 18,8880 | -10,3534 |
| 19 | 5 | 0 | 44,3235 | 38,8755 |
| 20 | 5 | 0 | 7,8693 | 12,2046 |
| 21 | 5 | 0 | 60,1307 | -63,7061 |
| 22 | 5 | 0 | 114,7859 | -111,0702 |
| 23 | 5 | 0 | 55,2832 | -56,8259 |
| 24 | 5 | 0 | 70,7881 | 69,8417 |
| 25 | 5 | 0 | 11,6407 | 12,1253 |
| 26 | 5 | 0 | 37,9315 | 36,8806 |
| 27 | 5 | 0 | 19,3750 | -19,8887 |
| 28 | 5 | 0 | 82,3684 | -80,6185 |
| 29 | 5 | 0 | 16,1138 | 13,3247 |
| 30 | 5 | 0 | 61,0133 | -61,2600 |
| 31 | 5 | 0 | 2,9586 | -2,1450 |
| 32 | 5 | 0 | 7,1359 | -13,9157 |
| 33 | 5 | 0 | 0,0000 | -2,3615 |
| 34 | 5 | 0 | 39,8401 | 36,9112 |
| 35 | 5 | 0 | 8,8288 | 6,1044 |
| 0 | 6 | 0 | 313,2969 | 296,4563 |
| 1 | 6 | 0 | 14,8947 | -5,2922 |
| 2 | 6 | 0 | 14,6661 | -17,9872 |
| 3 | 6 | 0 | 56,7186 | 62,0971 |
| 4 | 6 | 0 | 23,0446 | -16,9377 |
| 5 | 6 | 0 | 63,0023 | -64,2061 |
| 6 | 6 | 0 | 12,8628 | -8,5108 |
| 7 | 6 | 0 | 63,2485 | 62,1078 |
| 8 | 6 | 0 | 115,7744 | -104,6630 |
| 9 | 6 | 0 | 100,5745 | 105,1577 |
| 10 | 6 | 0 | 30,2324 | 30,2914 |
| 11 | 6 | 0 | 43,8046 | 47,5872 |
| 12 | 6 | 0 | 431,2899 | 432,1963 |
| 13 | 6 | 0 | 112,2710 | 116,4591 |
| 14 | 6 | 0 | 93,6591 | 94,2549 |
| 15 | 6 | 0 | 9,3271 | 25,2377 |
| 16 | 6 | 0 | 163,9626 | -159,9531 |
| 17 | 6 | 0 | 35,7407 | 39,5946 |
| 18 | 6 | 0 | 15,4641 | 11,6577 |
| 19 | 6 | 0 | 76,6157 | -69,3105 |
| 20 | 6 | 0 | 43,9100 | 44,4617 |
| 21 | 6 | 0 | 100,6026 | -95,1424 |
| 22 | 6 | 0 | 44,5743 | 42,5802 |
| 23 | 6 | 0 | 57,7549 | -59,1831 |
| 24 | 6 | 0 | 95,9362 | 94,7674 |
| 25 | 6 | 0 | 0,0000 | 13,8686 |
| 26 | 6 | 0 | 0,0000 | 5,2132 |
| 27 | 6 | 0 | 37,9691 | 34,6706 |
| 28 | 6 | 0 | 10,6235 | -8,8672 |
| 29 | 6 | 0 | 54,0379 | -49,0615 |
| 30 | 6 | 0 | 0,0000 | -3,6281 |
| 31 | 6 | 0 | 13,8548 | 14,2794 |
| 32 | 6 | 0 | 17,7704 | 18,5361 |
| 33 | 6 | 0 | 9,1475 | 8,6756 |
| 34 | 6 | 0 | 27,0147 | -25,4481 |
| 1 | 7 | 0 | 156,6206 | -142,9704 |
| 2 | 7 | 0 | 77,0382 | 75,4949 |
| 3 | 7 | 0 | 167,0279 | 163,5037 |
| 4 | 7 | 0 | 106,9099 | -115,0716 |
| 5 | 7 | 0 | 58,4728 | -60,7935 |
| 6 | 7 | 0 | 80,6629 | -81,7352 |
| 7 | 7 | 0 | 46,8463 | -42,7889 |
| 8 | 7 | 0 | 65,7454 | 66,2516 |
| 9 | 7 | 0 | 225,8201 | -223,5216 |
| 10 | 7 | 0 | 24,6270 | -11,9333 |
| 11 | 7 | 0 | 59,3103 | 60,2323 |
| 13 | 7 | 0 | 103,0833 | 106,0953 |
| 14 | 7 | 0 | 0,0000 | 12,8151 |
| 15 | 7 | 0 | 32,4886 | -36,1200 |
| 16 | 7 | 0 | 109,4305 | -108,2174 |
| 17 | 7 | 0 | 12,8043 | 11,5715 |
| 18 | 7 | 0 | 70,7880 | 68,5971 |
| 19 | 7 | 0 | 90,2186 | 91,6207 |
| 20 | 7 | 0 | 64,5302 | 58,6607 |
| 21 | 7 | 0 | 170,5251 | 159,9811 |
| 22 | 7 | 0 | 58,1905 | -49,7870 |
| 23 | 7 | 0 | 45,7932 | -44,9071 |
| 24 | 7 | 0 | 18,1809 | 17,8940 |
| 25 | 7 | 0 | 41,3575 | -42,9172 |
| 26 | 7 | 0 | 0,0000 | 4,1585 |
| 27 | 7 | 0 | 27,0282 | -25,6352 |
| 28 | 7 | 0 | 14,4829 | 16,1415 |
| 29 | 7 | 0 | 36,1470 | -34,7312 |
| 30 | 7 | 0 | 36,2077 | 36,1540 |
| 31 | 7 | 0 | 30,0520 | 29,2316 |
| 32 | 7 | 0 | 0,0000 | 0,1305 |
| 33 | 7 | 0 | 20,3395 | -18,5843 |
| 34 | 7 | 0 | 0,0000 | -7,5304 |
| 0 | 8 | 0 | 291,1879 | 283,8943 |
| 1 | 8 | 0 | 87,1940 | 83,2680 |
| 2 | 8 | 0 | 30,3911 | -31,6355 |
| 3 | 8 | 0 | 39,2983 | -38,4028 |
| 4 | 8 | 0 | 35,9441 | 33,4071 |
| 5 | 8 | 0 | 0,0000 | -4,1636 |
| 6 | 8 | 0 | 231,5301 | -229,4887 |
| 7 | 8 | 0 | 16,1196 | -12,5420 |
| 8 | 8 | 0 | 139,7802 | -138,1126 |
| 9 | 8 | 0 | 86,2780 | -91,9626 |
| 10 | 8 | 0 | 64,0020 | 63,2355 |
| 11 | 8 | 0 | 41,5884 | -42,0792 |
| 12 | 8 | 0 | 102,3145 | -108,2437 |
| 13 | 8 | 0 | 164,1974 | -163,0253 |
| 14 | 8 | 0 | 27,9429 | 28,6700 |
| 15 | 8 | 0 | 55,2883 | -58,9193 |
| 16 | 8 | 0 | 78,2397 | -76,2751 |
| 17 | 8 | 0 | 0,0000 | -13,7604 |
| 18 | 8 | 0 | 84,1255 | -88,4882 |
| 19 | 8 | 0 | 89,8191 | 93,2407 |
| 20 | 8 | 0 | 22,6046 | 24,6766 |
| 21 | 8 | 0 | 91,9008 | 93,0883 |
| 22 | 8 | 0 | 28,9476 | -28,6793 |
| 23 | 8 | 0 | 17,0123 | -15,6079 |
| 24 | 8 | 0 | 37,9977 | 34,5075 |
| 25 | 8 | 0 | 0,0000 | 1,5985 |
| 26 | 8 | 0 | 22,0552 | -15,5005 |
| 27 | 8 | 0 | 0,0000 | -4,4433 |
| 28 | 8 | 0 | 42,5194 | 38,5679 |
| 29 | 8 | 0 | 21,5399 | 22,1616 |
| 30 | 8 | 0 | 33,8817 | -33,6613 |
| 31 | 8 | 0 | 9,4670 | 12,0225 |
| 32 | 8 | 0 | 41,4642 | -38,3943 |
| 33 | 8 | 0 | 26,7891 | -27,3327 |
| 1 | 9 | 0 | 147,7821 | -147,9029 |
| 2 | 9 | 0 | 82,7628 | -79,0562 |
| 3 | 9 | 0 | 377,6200 | 385,1136 |
| 4 | 9 | 0 | 60,9858 | -55,9509 |
| 5 | 9 | 0 | 58,7077 | 58,1870 |
| 6 | 9 | 0 | 0,0000 | 3,8415 |
| 7 | 9 | 0 | 55,2086 | 68,5999 |
| 8 | 9 | 0 | 149,8386 | 153,0960 |
| 9 | 9 | 0 | 137,0600 | 137,9036 |
| 10 | 9 | 0 | 115,7207 | -119,2212 |
| 11 | 9 | 0 | 45,9364 | -46,4228 |
| 12 | 9 | 0 | 0,0000 | -1,2242 |
| 13 | 9 | 0 | 128,7202 | -126,6033 |
| 14 | 9 | 0 | 49,6583 | 51,9452 |
| 15 | 9 | 0 | 58,2289 | -57,5417 |
| 16 | 9 | 0 | 50,8612 | -53,1261 |
| 17 | 9 | 0 | 32,7290 | -32,8070 |
| 18 | 9 | 0 | 59,3249 | 49,4070 |
| 19 | 9 | 0 | 33,3000 | -34,6963 |
| 21 | 9 | 0 | 94,3944 | 92,4929 |
| 23 | 9 | 0 | 31,8070 | -28,7740 |
| 24 | 9 | 0 | 0,0000 | 2,7855 |
| 25 | 9 | 0 | 28,7655 | -25,7335 |
| 27 | 9 | 0 | 157,3689 | 146,5604 |
| 28 | 9 | 0 | 0,0000 | -0,7813 |
| 29 | 9 | 0 | 21,0918 | 20,9795 |
| 30 | 9 | 0 | 2,8272 | 8,3087 |
| 31 | 9 | 0 | 41,2427 | -37,0078 |
| 32 | 9 | 0 | 5,4951 | 6,6442 |
| 33 | 9 | 0 | 4,2275 | -3,4004 |
| 0 | 10 | 0 | 47,6491 | -50,6956 |
| 1 | 10 | 0 | 52,5425 | -51,8446 |
| 2 | 10 | 0 | 84,8483 | 88,8396 |
| 3 | 10 | 0 | 65,0767 | -71,4180 |
| 4 | 10 | 0 | 112,7413 | 111,3611 |
| 5 | 10 | 0 | 82,8629 | 85,9087 |
| 6 | 10 | 0 | 115,2370 | -115,5205 |
| 7 | 10 | 0 | 57,3287 | 65,0569 |
| 8 | 10 | 0 | 57,5177 | -52,5732 |
| 9 | 10 | 0 | 11,3859 | 12,6985 |
| 10 | 10 | 0 | 16,2310 | -14,3621 |
| 11 | 10 | 0 | 34,8227 | 39,0803 |
| 12 | 10 | 0 | 7,0928 | -7,9374 |
| 13 | 10 | 0 | 50,5501 | 53,2913 |
| 14 | 10 | 0 | 72,6748 | 71,5015 |
| 15 | 10 | 0 | 135,0658 | 138,7541 |
| 16 | 10 | 0 | 63,4629 | 65,7077 |
| 17 | 10 | 0 | 0,0000 | -13,8700 |
| 18 | 10 | 0 | 134,5399 | -132,2132 |
| 19 | 10 | 0 | 68,9783 | -74,6691 |
| 20 | 10 | 0 | 7,5782 | 9,0082 |
| 21 | 10 | 0 | 46,2380 | -47,6527 |
| 22 | 10 | 0 | 0,8022 | 1,7996 |
| 23 | 10 | 0 | 29,9469 | -27,0921 |
| 24 | 10 | 0 | 14,9066 | -12,8497 |
| 25 | 10 | 0 | 0,0000 | -0,2229 |
| 26 | 10 | 0 | 42,9369 | 39,7183 |
| 27 | 10 | 0 | 11,7658 | -10,5427 |
| 28 | 10 | 0 | 24,6036 | 22,5575 |
| 29 | 10 | 0 | 6,9198 | 4,9078 |
| 30 | 10 | 0 | 9,5435 | -10,4244 |
| 31 | 10 | 0 | 5,4150 | -1,3542 |
| 32 | 10 | 0 | 21,8312 | -14,5867 |
| 1 | 11 | 0 | 148,8091 | -145,8530 |
| 2 | 11 | 0 | 51,1901 | 50,3370 |
| 3 | 11 | 0 | 31,2417 | -35,0370 |
| 4 | 11 | 0 | 22,6490 | 27,8155 |
| 5 | 11 | 0 | 13,0072 | 13,0774 |
| 6 | 11 | 0 | 72,8671 | 74,7757 |
| 7 | 11 | 0 | 84,8240 | -92,3596 |
| 8 | 11 | 0 | 41,1452 | -42,3126 |
| 9 | 11 | 0 | 0,0000 | 10,6478 |
| 10 | 11 | 0 | 42,8278 | -47,6545 |
| 11 | 11 | 0 | 98,6164 | -97,0905 |
| 12 | 11 | 0 | 40,9214 | 40,7248 |
| 13 | 11 | 0 | 29,6169 | 31,2510 |
| 14 | 11 | 0 | 33,3538 | 50,4910 |
| 15 | 11 | 0 | 116,7172 | 115,5285 |
| 16 | 11 | 0 | 7,1868 | -8,1129 |
| 17 | 11 | 0 | 17,7696 | -22,5355 |
| 18 | 11 | 0 | 67,5682 | -68,0126 |
| 19 | 11 | 0 | 28,5929 | 27,2999 |
| 20 | 11 | 0 | 16,3180 | -15,8479 |
| 21 | 11 | 0 | 5,4493 | -6,8508 |
| 22 | 11 | 0 | 35,2648 | 28,2525 |
| 23 | 11 | 0 | 0,0000 | -9,4388 |
| 24 | 11 | 0 | 0,0000 | 0,9325 |
| 25 | 11 | 0 | 44,4955 | -42,1866 |
| 26 | 11 | 0 | 33,4164 | -29,6097 |
| 27 | 11 | 0 | 31,0522 | -29,2243 |
| 28 | 11 | 0 | 27,2392 | -27,7614 |
| 29 | 11 | 0 | 41,0243 | -35,3798 |
| 30 | 11 | 0 | 8,3403 | -3,5648 |
| 31 | 11 | 0 | 9,1702 | -6,3366 |
| 0 | 12 | 0 | 0,0000 | -13,3081 |
| 1 | 12 | 0 | 83,2875 | -85,4782 |
| 2 | 12 | 0 | 22,8660 | 17,7411 |
| 3 | 12 | 0 | 96,9206 | 101,0079 |
| 4 | 12 | 0 | 78,0223 | -74,6909 |
| 5 | 12 | 0 | 52,2478 | 57,9920 |
| 6 | 12 | 0 | 43,8076 | -45,9782 |
| 7 | 12 | 0 | 113,0102 | -118,6605 |
| 8 | 12 | 0 | 31,9411 | 37,0102 |
| 9 | 12 | 0 | 50,3187 | -57,2044 |
| 10 | 12 | 0 | 34,4517 | 34,0605 |
| 11 | 12 | 0 | 42,6246 | -43,1378 |
| 12 | 12 | 0 | 220,2253 | 218,0730 |
| 13 | 12 | 0 | 0,0000 | 13,9232 |
| 14 | 12 | 0 | 33,0453 | 33,1512 |
| 15 | 12 | 0 | 0,0000 | -12,3395 |
| 16 | 12 | 0 | 29,1130 | -30,1660 |
| 17 | 12 | 0 | 0,0000 | -10,4718 |
| 18 | 12 | 0 | 9,8918 | -11,1852 |
| 19 | 12 | 0 | 23,5660 | -23,1165 |
| 20 | 12 | 0 | 23,9058 | 25,4980 |
| 21 | 12 | 0 | 58,9528 | 58,3376 |
| 22 | 12 | 0 | 0,0000 | 4,0859 |
| 23 | 12 | 0 | 79,8353 | 68,9900 |
| 24 | 12 | 0 | 0,0000 | 1,7373 |
| 25 | 12 | 0 | 36,5337 | -34,7189 |
| 26 | 12 | 0 | 29,5124 | 28,0180 |
| 27 | 12 | 0 | 0,0000 | 3,2755 |
| 28 | 12 | 0 | 28,7694 | -30,0250 |
| 29 | 12 | 0 | 0,0000 | 11,4059 |
| 30 | 12 | 0 | 6,0957 | -9,4459 |
| 1 | 13 | 0 | 65,4491 | 72,9659 |
| 2 | 13 | 0 | 50,8727 | -51,1835 |
| 3 | 13 | 0 | 94,0348 | -97,3372 |
| 4 | 13 | 0 | 75,3638 | -79,8647 |
| 5 | 13 | 0 | 32,5467 | -33,1167 |
| 6 | 13 | 0 | 18,5130 | 25,8788 |
| 7 | 13 | 0 | 63,6848 | 67,7966 |
| 8 | 13 | 0 | 59,9916 | -72,5193 |
| 9 | 13 | 0 | 117,7685 | 114,0001 |
| 10 | 13 | 0 | 0,0000 | 9,3753 |
| 11 | 13 | 0 | 25,0646 | 28,0523 |
| 12 | 13 | 0 | 10,6664 | 7,8948 |
| 13 | 13 | 0 | 56,7579 | -52,1573 |
| 14 | 13 | 0 | 0,0000 | 1,6460 |
| 15 | 13 | 0 | 15,7823 | -13,8237 |
| 16 | 13 | 0 | 26,4628 | 31,4446 |
| 17 | 13 | 0 | 30,1891 | -29,3399 |
| 18 | 13 | 0 | 32,8872 | -34,3169 |
| 19 | 13 | 0 | 11,3981 | 8,7333 |
| 20 | 13 | 0 | 15,4646 | 12,6296 |
| 21 | 13 | 0 | 16,0645 | -17,2918 |
| 22 | 13 | 0 | 23,9238 | 22,4477 |
| 23 | 13 | 0 | 12,8658 | -8,2016 |
| 24 | 13 | 0 | 19,3166 | 16,8050 |
| 25 | 13 | 0 | 21,3139 | 17,4780 |
| 26 | 13 | 0 | 0,0000 | -0,3730 |
| 27 | 13 | 0 | 22,9523 | -21,5794 |
| 28 | 13 | 0 | 21,3205 | 14,6966 |
| 0 | 14 | 0 | 108,4840 | 114,2598 |
| 1 | 14 | 0 | 96,9301 | -101,5264 |
| 2 | 14 | 0 | 49,9244 | 40,9661 |
| 3 | 14 | 0 | 45,3124 | -47,3799 |
| 4 | 14 | 0 | 30,1455 | -30,2669 |
| 5 | 14 | 0 | 47,6714 | 47,9366 |
| 6 | 14 | 0 | 101,8866 | -104,7323 |
| 7 | 14 | 0 | 19,1458 | 21,7683 |
| 8 | 14 | 0 | 19,7970 | -22,5327 |
| 9 | 14 | 0 | 27,6862 | 30,3784 |
| 10 | 14 | 0 | 14,1939 | -14,2041 |
| 11 | 14 | 0 | 10,1537 | -11,9344 |
| 12 | 14 | 0 | 10,1878 | -11,0547 |
| 13 | 14 | 0 | 28,9456 | -26,5788 |
| 14 | 14 | 0 | 0,0000 | -9,0098 |
| 15 | 14 | 0 | 28,4371 | 29,8998 |
| 16 | 14 | 0 | 26,0371 | -25,7686 |
| 17 | 14 | 0 | 33,2118 | 36,0784 |
| 18 | 14 | 0 | 16,3149 | -17,3559 |
| 19 | 14 | 0 | 30,6726 | -32,2269 |
| 20 | 14 | 0 | 42,8704 | -39,9611 |
| 21 | 14 | 0 | 0,0000 | -20,6158 |
| 22 | 14 | 0 | 16,6426 | -16,0618 |
| 23 | 14 | 0 | 0,0000 | -2,0935 |
| 24 | 14 | 0 | 0,0000 | 2,7890 |
| 25 | 14 | 0 | 38,1631 | -29,9612 |
| 26 | 14 | 0 | 17,4583 | -14,8628 |
| 27 | 14 | 0 | 11,7201 | 4,0001 |
| 1 | 15 | 0 | 30,2197 | -29,8151 |
| 2 | 15 | 0 | 23,6677 | -21,3577 |
| 3 | 15 | 0 | 56,3272 | 61,7457 |
| 4 | 15 | 0 | 36,9618 | 36,7620 |
| 5 | 15 | 0 | 20,3099 | 16,1675 |
| 6 | 15 | 0 | 40,5215 | 44,8145 |
| 7 | 15 | 0 | 15,8674 | 15,7359 |
| 8 | 15 | 0 | 59,2204 | 59,5317 |
| 9 | 15 | 0 | 13,7999 | -15,4980 |
| 10 | 15 | 0 | 0,0000 | 5,3250 |
| 11 | 15 | 0 | 24,7071 | -24,7446 |
| 12 | 15 | 0 | 17,6748 | -19,0688 |
| 13 | 15 | 0 | 38,2792 | -32,9289 |
| 14 | 15 | 0 | 0,0000 | -18,3682 |
| 15 | 15 | 0 | 50,6718 | 48,5970 |
| 16 | 15 | 0 | 5,9717 | -0,1314 |
| 17 | 15 | 0 | 35,8475 | 33,9534 |
| 18 | 15 | 0 | 0,0000 | 17,6568 |
| 19 | 15 | 0 | 32,1505 | -28,8224 |
| 21 | 15 | 0 | 39,6572 | 37,6021 |
| 22 | 15 | 0 | 0,0000 | 1,4574 |
| 23 | 15 | 0 | 21,3138 | 19,8747 |
| 24 | 15 | 0 | 0,0000 | -11,7821 |
| 25 | 15 | 0 | 0,8731 | -0,5881 |
| 0 | 16 | 0 | 19,9748 | 22,5938 |
| 1 | 16 | 0 | 23,7894 | 23,5070 |
| 2 | 16 | 0 | 10,7323 | -12,4201 |
| 3 | 16 | 0 | 14,1790 | 12,0264 |
| 4 | 16 | 0 | 0,0000 | -6,0784 |
| 5 | 16 | 0 | 26,0513 | 29,0704 |
| 6 | 16 | 0 | 22,3640 | -18,9273 |
| 7 | 16 | 0 | 29,5258 | -30,3790 |
| 8 | 16 | 0 | 34,0426 | 33,4243 |
| 9 | 16 | 0 | 16,9330 | -15,6982 |
| 10 | 16 | 0 | 7,4024 | 10,0777 |
| 11 | 16 | 0 | 42,5017 | 42,5327 |
| 12 | 16 | 0 | 41,2136 | -41,3193 |
| 13 | 16 | 0 | 38,1419 | -39,7469 |
| 14 | 16 | 0 | 40,0412 | 35,8722 |
| 15 | 16 | 0 | 0,0000 | 9,6622 |
| 16 | 16 | 0 | 47,5599 | 43,7272 |
| 17 | 16 | 0 | 6,8427 | -0,2713 |
| 18 | 16 | 0 | 25,5556 | -23,3301 |
| 19 | 16 | 0 | 0,0000 | -7,1796 |
| 20 | 16 | 0 | 23,1945 | -18,5689 |
| 21 | 16 | 0 | 20,0246 | 15,1268 |
| 22 | 16 | 0 | 18,9402 | 18,0017 |
| 23 | 16 | 0 | 0,0000 | -2,5334 |
| 24 | 16 | 0 | 47,9946 | 49,7650 |
| 1 | 17 | 0 | 3,5659 | -4,8764 |
| 2 | 17 | 0 | 0,0000 | -3,3521 |
| 3 | 17 | 0 | 6,9306 | -6,0671 |
| 4 | 17 | 0 | 11,6558 | 8,9747 |
| 5 | 17 | 0 | 0,0749 | -0,0474 |
| 6 | 17 | 0 | 64,9852 | -67,6646 |
| 7 | 17 | 0 | 0,8322 | -0,4223 |
| 8 | 17 | 0 | 26,1730 | -25,9251 |
| 9 | 17 | 0 | 15,8391 | -15,4434 |
| 10 | 17 | 0 | 6,1577 | -2,0954 |
| 11 | 17 | 0 | 18,5404 | -19,9457 |
| 12 | 17 | 0 | 15,1233 | 15,4804 |
| 13 | 17 | 0 | 23,7403 | -22,2550 |
| 14 | 17 | 0 | 0,0000 | 9,9264 |
| 15 | 17 | 0 | 25,4269 | -25,9150 |
| 16 | 17 | 0 | 0,0000 | -14,5885 |
| 17 | 17 | 0 | 0,0000 | 9,0829 |
| 18 | 17 | 0 | 5,2654 | -1,6259 |
| 19 | 17 | 0 | 0,0000 | 2,1916 |
| 20 | 17 | 0 | 21,7461 | -18,9750 |
| 21 | 17 | 0 | 17,6946 | -14,7419 |
| 22 | 17 | 0 | 13,4344 | 7,2704 |
| 0 | 18 | 0 | 102,7260 | 101,1194 |
| 1 | 18 | 0 | 14,7718 | 2,6266 |
| 2 | 18 | 0 | 29,8821 | 31,2085 |
| 3 | 18 | 0 | 20,5302 | 18,2200 |
| 4 | 18 | 0 | 29,6057 | -33,3111 |
| 5 | 18 | 0 | 0,0000 | 11,1393 |
| 6 | 18 | 0 | 0,5520 | 0,1608 |
| 7 | 18 | 0 | 25,1691 | -27,2837 |
| 8 | 18 | 0 | 5,6026 | -5,6390 |
| 9 | 18 | 0 | 16,4383 | -12,7940 |
| 10 | 18 | 0 | 13,3684 | -17,1762 |
| 11 | 18 | 0 | 17,0695 | 14,1385 |
| 12 | 18 | 0 | 20,9754 | 21,6719 |
| 13 | 18 | 0 | 17,4377 | -15,7671 |
| 14 | 18 | 0 | 7,9303 | -9,2217 |
| 15 | 18 | 0 | 16,8434 | 12,0452 |
| 16 | 18 | 0 | 11,5009 | -5,2515 |
| 17 | 18 | 0 | 16,5297 | 19,8755 |
| 18 | 18 | 0 | 0,0000 | -2,7285 |
| 19 | 18 | 0 | 15,8254 | -13,9247 |
| 1 | 19 | 0 | 17,6403 | 20,3114 |
| 2 | 19 | 0 | 13,6503 | 14,2267 |
| 3 | 19 | 0 | 31,8404 | -33,3440 |
| 4 | 19 | 0 | 14,7017 | 11,0157 |
| 5 | 19 | 0 | 12,3930 | 14,9287 |
| 6 | 19 | 0 | 17,9990 | 16,3297 |
| 7 | 19 | 0 | 19,7211 | 17,1947 |
| 8 | 19 | 0 | 6,7383 | 3,3033 |
| 9 | 19 | 0 | 0,0000 | -2,1011 |
| 10 | 19 | 0 | 18,7865 | 18,9810 |
| 11 | 19 | 0 | 17,8728 | 19,3080 |
| 12 | 19 | 0 | 9,9978 | -4,4980 |
| 13 | 19 | 0 | 11,1913 | 13,5761 |
| 14 | 19 | 0 | 7,4328 | -4,5987 |
| 15 | 19 | 0 | 26,4285 | -20,8641 |
| 0 | 20 | 0 | 11,7229 | -18,2938 |
| 1 | 20 | 0 | 11,6129 | -9,4867 |
| 2 | 20 | 0 | 24,5316 | -24,6507 |
| 3 | 20 | 0 | 19,5120 | 11,9323 |
| 4 | 20 | 0 | 10,7621 | -11,2274 |
| 5 | 20 | 0 | 13,6096 | -7,4992 |
| 6 | 20 | 0 | 9,2051 | -8,7677 |
| 7 | 20 | 0 | 11,4293 | -8,0865 |
| 8 | 20 | 0 | 21,3657 | -18,5578 |
| 9 | 20 | 0 | 0,0000 | 15,8607 |
| 10 | 20 | 0 | 11,3308 | 8,6262 |
| 11 | 20 | 0 | 6,3934 | 5,8038 |
| 12 | 20 | 0 | 44,5595 | 46,1935 |
| 1 | 21 | 0 | 4,9675 | -3,1232 |
| 2 | 21 | 0 | 10,5906 | 6,4806 |
| 3 | 21 | 0 | 18,0406 | -13,1207 |
| 4 | 21 | 0 | 25,2589 | -22,4435 |
| 5 | 21 | 0 | 12,3622 | -6,7761 |
| 6 | 21 | 0 | 9,8293 | -9,8737 |
| 2 | 0 | 1 | 204,2626 | 25,6963 |
| 4 | 0 | 1 | 133,2163 | -72,2175 |
| 6 | 0 | 1 | 262,6541 | 119,8468 |
| 8 | 0 | 1 | 258,1870 | -124,6770 |
| 10 | 0 | 1 | 37,5257 | -31,1377 |
| 12 | 0 | 1 | 57,9644 | 56,8190 |
| 14 | 0 | 1 | 281,8617 | 280,7366 |
| 16 | 0 | 1 | 219,0528 | 204,9887 |
| 18 | 0 | 1 | 113,2025 | -87,5238 |
| 20 | 0 | 1 | 93,3574 | -96,3205 |
| 22 | 0 | 1 | 123,4058 | -114,3212 |
| 24 | 0 | 1 | 16,1087 | 1,7682 |
| 26 | 0 | 1 | 16,2294 | -5,4193 |
| 28 | 0 | 1 | 73,6609 | -62,4781 |
| 30 | 0 | 1 | 28,1292 | 2,2818 |
| 32 | 0 | 1 | 20,9439 | -0,1651 |
| 34 | 0 | 1 | 12,3677 | 3,3361 |
| 36 | 0 | 1 | 12,1263 | -7,5531 |
| 0 | 1 | 1 | 25,6245 | 12,9346 |
| 1 | 1 | 1 | 214,1326 | -26,1478 |
| 2 | 1 | 1 | 25,6185 | -20,7185 |
| 3 | 1 | 1 | 20,9321 | -5,4852 |
| 4 | 1 | 1 | 74,1110 | -69,7836 |
| 5 | 1 | 1 | 185,4800 | -142,5058 |
| 6 | 1 | 1 | 202,0378 | -181,7328 |
| 7 | 1 | 1 | 254,4651 | 229,0010 |
| 8 | 1 | 1 | 107,6655 | -104,3848 |
| 9 | 1 | 1 | 292,2400 | -227,6054 |
| 10 | 1 | 1 | 23,8911 | -25,6349 |
| 11 | 1 | 1 | 200,2355 | -191,5975 |
| 12 | 1 | 1 | 52,3451 | 61,4991 |
| 13 | 1 | 1 | 325,6428 | 321,2671 |
| 14 | 1 | 1 | 188,5321 | 179,8778 |
| 15 | 1 | 1 | 114,2053 | 86,4807 |
| 16 | 1 | 1 | 87,1848 | 81,8385 |
| 17 | 1 | 1 | 148,4782 | -148,0994 |
| 18 | 1 | 1 | 50,3716 | 45,0952 |
| 19 | 1 | 1 | 37,0317 | 5,3571 |
| 20 | 1 | 1 | 36,3144 | 33,4494 |
| 21 | 1 | 1 | 18,7926 | 0,7903 |
| 22 | 1 | 1 | 77,9823 | 79,7103 |
| 23 | 1 | 1 | 89,1722 | 73,1808 |
| 24 | 1 | 1 | 0,0000 | 0,9642 |
| 25 | 1 | 1 | 12,5568 | 12,7755 |
| 26 | 1 | 1 | 85,0301 | -84,9701 |
| 27 | 1 | 1 | 40,9764 | -40,3188 |
| 28 | 1 | 1 | 57,6271 | -59,4556 |
| 29 | 1 | 1 | 46,5845 | -44,9490 |
| 30 | 1 | 1 | 21,6795 | -13,1457 |
| 31 | 1 | 1 | 17,3292 | 16,0597 |
| 32 | 1 | 1 | 53,3806 | 53,4249 |
| 33 | 1 | 1 | 45,5111 | -38,0420 |
| 34 | 1 | 1 | 13,8811 | -0,6899 |
| 35 | 1 | 1 | 6,1723 | -5,5772 |
| 36 | 1 | 1 | 32,0296 | -31,8023 |
| 1 | 2 | 1 | 24,1077 | 10,7640 |
| 2 | 2 | 1 | 132,5414 | 79,3048 |
| 3 | 2 | 1 | 60,1611 | -44,7070 |
| 4 | 2 | 1 | 178,1657 | 140,4814 |
| 5 | 2 | 1 | 227,7131 | -197,4020 |
| 6 | 2 | 1 | 20,1030 | -7,4279 |
| 7 | 2 | 1 | 28,1424 | 19,3790 |
| 8 | 2 | 1 | 173,1481 | -155,9894 |
| 9 | 2 | 1 | 180,3298 | 170,5965 |
| 10 | 2 | 1 | 226,1876 | -210,4233 |
| 11 | 2 | 1 | 52,2429 | 47,4227 |
| 12 | 2 | 1 | 140,9152 | -135,9926 |
| 13 | 2 | 1 | 62,2836 | -41,5774 |
| 14 | 2 | 1 | 53,5133 | -41,5703 |
| 15 | 2 | 1 | 67,2699 | 57,5712 |
| 16 | 2 | 1 | 64,7640 | -37,1531 |
| 17 | 2 | 1 | 58,7534 | -59,6802 |
| 18 | 2 | 1 | 55,6309 | 56,2804 |
| 19 | 2 | 1 | 41,6203 | -37,5611 |
| 20 | 2 | 1 | 121,1097 | 126,3071 |
| 21 | 2 | 1 | 85,4211 | 80,9619 |
| 22 | 2 | 1 | 92,9739 | 90,5966 |
| 23 | 2 | 1 | 28,5755 | 13,6723 |
| 24 | 2 | 1 | 30,6001 | -24,8052 |
| 25 | 2 | 1 | 46,6602 | 32,0372 |
| 26 | 2 | 1 | 22,5961 | -16,1305 |
| 27 | 2 | 1 | 42,5736 | -44,1354 |
| 28 | 2 | 1 | 24,8430 | 17,2063 |
| 29 | 2 | 1 | 27,2646 | -27,2700 |
| 30 | 2 | 1 | 56,9549 | 53,9861 |
| 31 | 2 | 1 | 30,0993 | 25,3591 |
| 32 | 2 | 1 | 6,3783 | 0,5791 |
| 33 | 2 | 1 | 11,2133 | 10,1043 |
| 34 | 2 | 1 | 49,2447 | -46,7421 |
| 35 | 2 | 1 | 21,4944 | -17,3342 |
| 36 | 2 | 1 | 15,1676 | -8,1951 |
| 0 | 3 | 1 | 197,8736 | 172,8291 |
| 1 | 3 | 1 | 180,0782 | 143,2864 |
| 2 | 3 | 1 | 117,9572 | 102,4660 |
| 3 | 3 | 1 | 234,7248 | -116,5329 |
| 4 | 3 | 1 | 137,1776 | -127,9520 |
| 5 | 3 | 1 | 272,2954 | -241,1093 |
| 6 | 3 | 1 | 46,0503 | -41,4675 |
| 7 | 3 | 1 | 181,9275 | 164,9495 |
| 8 | 3 | 1 | 308,6678 | 287,5002 |
| 9 | 3 | 1 | 20,9838 | -15,1356 |
| 10 | 3 | 1 | 138,5318 | 124,7003 |
| 11 | 3 | 1 | 91,2675 | 42,9040 |
| 12 | 3 | 1 | 175,8590 | -169,0386 |
| 13 | 3 | 1 | 104,2242 | -18,9470 |
| 14 | 3 | 1 | 135,9991 | -141,8762 |
| 15 | 3 | 1 | 19,5396 | -20,4589 |
| 16 | 3 | 1 | 50,2293 | -46,9436 |
| 17 | 3 | 1 | 133,5016 | -119,2289 |
| 18 | 3 | 1 | 60,8475 | -55,6225 |
| 19 | 3 | 1 | 82,5212 | 76,6823 |
| 20 | 3 | 1 | 82,4373 | -80,6113 |
| 21 | 3 | 1 | 63,5182 | -43,2550 |
| 22 | 3 | 1 | 23,7593 | -11,5959 |
| 23 | 3 | 1 | 48,2373 | -38,6828 |
| 24 | 3 | 1 | 11,9561 | 11,0919 |
| 25 | 3 | 1 | 60,7208 | 59,8517 |
| 26 | 3 | 1 | 54,3082 | 55,5818 |
| 27 | 3 | 1 | 36,4994 | 27,3111 |
| 28 | 3 | 1 | 29,7595 | 27,6652 |
| 29 | 3 | 1 | 53,9281 | 48,7822 |
| 30 | 3 | 1 | 19,0796 | -12,9317 |
| 31 | 3 | 1 | 34,9150 | 32,1319 |
| 32 | 3 | 1 | 29,0279 | 29,8662 |
| 33 | 3 | 1 | 29,6695 | -26,7737 |
| 34 | 3 | 1 | 0,0000 | -3,6309 |
| 35 | 3 | 1 | 22,7426 | -20,4740 |
| 36 | 3 | 1 | 13,8794 | -9,8911 |
| 1 | 4 | 1 | 142,7309 | 127,5012 |
| 2 | 4 | 1 | 262,4786 | -236,5078 |
| 3 | 4 | 1 | 116,9179 | 105,6482 |
| 4 | 4 | 1 | 288,0819 | 164,4363 |
| 5 | 4 | 1 | 82,6189 | -62,8044 |
| 6 | 4 | 1 | 280,4515 | 215,9828 |
| 7 | 4 | 1 | 32,5009 | 0,1336 |
| 8 | 4 | 1 | 241,5623 | 223,6783 |
| 9 | 4 | 1 | 146,6959 | 143,8241 |
| 10 | 4 | 1 | 78,2584 | -24,5055 |
| 11 | 4 | 1 | 252,3762 | -249,3948 |
| 12 | 4 | 1 | 35,1208 | -35,7665 |
| 13 | 4 | 1 | 150,1930 | -148,0221 |
| 14 | 4 | 1 | 93,4666 | 74,3861 |
| 15 | 4 | 1 | 140,5511 | 142,8068 |
| 16 | 4 | 1 | 65,2905 | 59,6173 |
| 17 | 4 | 1 | 34,4527 | 23,0096 |
| 18 | 4 | 1 | 77,4535 | 8,0643 |
| 19 | 4 | 1 | 23,1734 | -26,4642 |
| 20 | 4 | 1 | 153,4322 | -145,1924 |
| 21 | 4 | 1 | 63,8588 | -64,0155 |
| 22 | 4 | 1 | 70,9441 | -71,8868 |
| 23 | 4 | 1 | 54,2931 | -55,3628 |
| 24 | 4 | 1 | 87,4404 | -83,8767 |
| 25 | 4 | 1 | 0,0000 | 18,8855 |
| 26 | 4 | 1 | 14,7394 | 5,0615 |
| 27 | 4 | 1 | 31,4826 | 26,2427 |
| 28 | 4 | 1 | 60,0172 | 45,4112 |
| 29 | 4 | 1 | 17,0380 | -16,3042 |
| 30 | 4 | 1 | 37,7484 | 31,1249 |
| 31 | 4 | 1 | 17,1203 | 16,0236 |
| 32 | 4 | 1 | 22,6894 | 19,4333 |
| 33 | 4 | 1 | 39,3797 | 38,8802 |
| 34 | 4 | 1 | 14,0750 | -12,5479 |
| 35 | 4 | 1 | 4,6259 | -3,3622 |
| 0 | 5 | 1 | 214,2256 | -190,1179 |
| 1 | 5 | 1 | 199,9882 | 172,8705 |
| 2 | 5 | 1 | 32,8145 | -4,2091 |
| 3 | 5 | 1 | 264,2542 | 206,5654 |
| 4 | 5 | 1 | 35,2832 | 10,6693 |
| 5 | 5 | 1 | 38,1535 | 33,0440 |
| 6 | 5 | 1 | 32,0188 | 29,2071 |
| 7 | 5 | 1 | 220,3452 | 203,7825 |
| 8 | 5 | 1 | 0,0000 | -7,6848 |
| 9 | 5 | 1 | 87,2328 | 77,2474 |
| 10 | 5 | 1 | 146,0614 | -135,9682 |
| 11 | 5 | 1 | 142,5714 | 59,6890 |
| 12 | 5 | 1 | 84,1718 | -87,9853 |
| 13 | 5 | 1 | 75,2216 | -57,5103 |
| 14 | 5 | 1 | 130,6485 | 127,2023 |
| 15 | 5 | 1 | 5,2381 | -10,5289 |
| 16 | 5 | 1 | 241,3775 | 232,3264 |
| 17 | 5 | 1 | 0,0000 | -27,6255 |
| 18 | 5 | 1 | 23,8704 | -21,8054 |
| 19 | 5 | 1 | 13,8683 | -6,2857 |
| 20 | 5 | 1 | 27,2707 | -27,0180 |
| 21 | 5 | 1 | 111,2567 | -94,5042 |
| 22 | 5 | 1 | 11,2211 | 8,3647 |
| 23 | 5 | 1 | 20,3319 | -19,7418 |
| 24 | 5 | 1 | 0,0000 | 2,8566 |
| 25 | 5 | 1 | 65,9724 | 58,4038 |
| 26 | 5 | 1 | 24,9370 | 19,9552 |
| 27 | 5 | 1 | 8,0443 | 1,0004 |
| 28 | 5 | 1 | 50,6148 | -51,2939 |
| 29 | 5 | 1 | 64,8754 | -60,9443 |
| 30 | 5 | 1 | 21,9895 | -17,4457 |
| 31 | 5 | 1 | 30,3540 | -24,7116 |
| 32 | 5 | 1 | 15,5588 | 14,1923 |
| 33 | 5 | 1 | 13,9033 | 10,6973 |
| 34 | 5 | 1 | 6,8746 | 3,6937 |
| 35 | 5 | 1 | 41,4940 | 32,6164 |
| 1 | 6 | 1 | 269,1666 | -259,0710 |
| 2 | 6 | 1 | 223,2541 | 210,8596 |
| 3 | 6 | 1 | 30,5712 | 20,2771 |
| 4 | 6 | 1 | 234,2730 | 210,9384 |
| 5 | 6 | 1 | 38,8712 | -40,5897 |
| 6 | 6 | 1 | 106,3663 | -99,1903 |
| 7 | 6 | 1 | 45,8045 | 49,7825 |
| 8 | 6 | 1 | 282,1073 | -269,8478 |
| 9 | 6 | 1 | 159,9079 | 158,6878 |
| 10 | 6 | 1 | 57,6704 | 41,5273 |
| 11 | 6 | 1 | 99,2390 | -101,4118 |
| 12 | 6 | 1 | 24,9441 | -17,3470 |
| 13 | 6 | 1 | 47,9172 | 41,9919 |
| 14 | 6 | 1 | 56,8188 | -50,6649 |
| 15 | 6 | 1 | 143,3477 | 138,4930 |
| 16 | 6 | 1 | 0,0000 | 28,0121 |
| 17 | 6 | 1 | 21,0777 | -17,5730 |
| 18 | 6 | 1 | 11,3230 | 8,3752 |
| 19 | 6 | 1 | 28,8132 | -32,6299 |
| 20 | 6 | 1 | 28,5384 | 18,1819 |
| 21 | 6 | 1 | 30,1346 | 27,7668 |
| 22 | 6 | 1 | 43,5991 | 14,9521 |
| 23 | 6 | 1 | 52,8580 | 50,2360 |
| 24 | 6 | 1 | 12,6859 | 7,7132 |
| 25 | 6 | 1 | 39,2351 | 31,6890 |
| 26 | 6 | 1 | 16,7461 | 9,5807 |
| 27 | 6 | 1 | 20,8568 | 11,0710 |
| 28 | 6 | 1 | 21,1293 | 19,7903 |
| 29 | 6 | 1 | 60,3117 | -60,0474 |
| 30 | 6 | 1 | 7,2627 | -6,7045 |
| 31 | 6 | 1 | 18,0664 | -16,0890 |
| 32 | 6 | 1 | 13,0376 | -12,9124 |
| 33 | 6 | 1 | 13,1437 | 4,0663 |
| 34 | 6 | 1 | 24,9722 | 20,3591 |
| 35 | 6 | 1 | 41,8431 | -42,8915 |
| 0 | 7 | 1 | 149,0881 | 142,5411 |
| 1 | 7 | 1 | 64,7090 | -26,9254 |
| 2 | 7 | 1 | 38,5024 | 13,0131 |
| 3 | 7 | 1 | 92,1463 | 84,8403 |
| 4 | 7 | 1 | 62,1352 | -60,8354 |
| 5 | 7 | 1 | 291,6175 | -270,5727 |
| 6 | 7 | 1 | 60,1267 | -59,3639 |
| 7 | 7 | 1 | 276,4203 | -271,5418 |
| 8 | 7 | 1 | 59,8020 | 49,8728 |
| 9 | 7 | 1 | 119,6833 | -102,5889 |
| 10 | 7 | 1 | 114,3566 | 119,0147 |
| 11 | 7 | 1 | 78,8031 | 75,2877 |
| 12 | 7 | 1 | 65,9273 | -64,6186 |
| 13 | 7 | 1 | 132,4134 | 122,6406 |
| 14 | 7 | 1 | 39,9482 | -40,1068 |
| 15 | 7 | 1 | 72,8464 | -12,6853 |
| 16 | 7 | 1 | 12,7428 | -20,3912 |
| 17 | 7 | 1 | 18,5295 | -14,7950 |
| 18 | 7 | 1 | 33,0830 | -27,3335 |
| 19 | 7 | 1 | 19,6482 | -14,1938 |
| 20 | 7 | 1 | 18,7642 | 16,9004 |
| 21 | 7 | 1 | 6,6255 | -2,8075 |
| 22 | 7 | 1 | 28,3833 | -9,1779 |
| 23 | 7 | 1 | 56,9511 | 52,1790 |
| 24 | 7 | 1 | 13,5096 | -7,0916 |
| 25 | 7 | 1 | 22,0002 | 18,4771 |
| 26 | 7 | 1 | 0,0000 | 7,6853 |
| 27 | 7 | 1 | 61,1722 | 60,0622 |
| 28 | 7 | 1 | 12,2628 | 7,2211 |
| 29 | 7 | 1 | 24,1602 | -11,7152 |
| 30 | 7 | 1 | 0,0000 | -3,0172 |
| 31 | 7 | 1 | 7,5958 | -4,1462 |
| 32 | 7 | 1 | 10,7836 | 2,3019 |
| 33 | 7 | 1 | 5,1861 | -6,0606 |
| 34 | 7 | 1 | 0,0000 | 5,3642 |
| 1 | 8 | 1 | 189,4551 | 181,4699 |
| 2 | 8 | 1 | 98,5335 | 52,3640 |
| 3 | 8 | 1 | 174,7257 | 173,5910 |
| 4 | 8 | 1 | 47,6816 | 28,4578 |
| 5 | 8 | 1 | 194,4225 | -189,6952 |
| 6 | 8 | 1 | 130,4140 | -96,3959 |
| 7 | 8 | 1 | 64,5202 | -41,3653 |
| 8 | 8 | 1 | 164,4981 | -151,3109 |
| 9 | 8 | 1 | 54,5136 | 47,3864 |
| 10 | 8 | 1 | 126,9169 | 124,0300 |
| 11 | 8 | 1 | 24,6805 | -21,1784 |
| 12 | 8 | 1 | 62,2099 | -60,9703 |
| 13 | 8 | 1 | 73,2185 | -76,3891 |
| 14 | 8 | 1 | 86,3824 | -85,5221 |
| 15 | 8 | 1 | 63,3196 | -59,5951 |
| 16 | 8 | 1 | 170,8004 | 160,4232 |
| 17 | 8 | 1 | 13,4143 | -23,9605 |
| 18 | 8 | 1 | 105,0619 | 98,8995 |
| 19 | 8 | 1 | 0,0000 | 10,1584 |
| 20 | 8 | 1 | 35,2180 | -14,8767 |
| 21 | 8 | 1 | 49,9478 | 48,4792 |
| 22 | 8 | 1 | 53,6459 | -51,3073 |
| 23 | 8 | 1 | 75,7040 | -75,3459 |
| 24 | 8 | 1 | 14,5311 | -13,1233 |
| 25 | 8 | 1 | 36,1776 | -31,2029 |
| 26 | 8 | 1 | 31,2194 | 19,0941 |
| 27 | 8 | 1 | 14,2766 | 10,7633 |
| 28 | 8 | 1 | 4,4282 | 1,1594 |
| 29 | 8 | 1 | 0,0000 | 1,9531 |
| 30 | 8 | 1 | 42,3446 | -34,3844 |
| 31 | 8 | 1 | 36,0237 | 32,5615 |
| 32 | 8 | 1 | 19,0307 | -18,1386 |
| 33 | 8 | 1 | 25,9430 | 23,6770 |
| 0 | 9 | 1 | 60,0250 | 49,4397 |
| 1 | 9 | 1 | 107,0255 | -81,3802 |
| 2 | 9 | 1 | 33,9693 | -28,4611 |
| 3 | 9 | 1 | 3,3719 | -5,0672 |
| 4 | 9 | 1 | 50,5413 | 49,3340 |
| 5 | 9 | 1 | 78,9600 | 68,6465 |
| 6 | 9 | 1 | 10,7742 | -4,2582 |
| 7 | 9 | 1 | 105,7416 | 104,7721 |
| 8 | 9 | 1 | 59,6466 | -62,3264 |
| 9 | 9 | 1 | 100,7089 | 58,9546 |
| 10 | 9 | 1 | 38,6040 | 34,0192 |
| 11 | 9 | 1 | 28,5536 | 2,2695 |
| 12 | 9 | 1 | 19,4778 | 17,0706 |
| 13 | 9 | 1 | 85,2224 | -84,2455 |
| 14 | 9 | 1 | 24,7930 | 8,2923 |
| 15 | 9 | 1 | 46,5265 | 33,1559 |
| 16 | 9 | 1 | 64,0050 | -68,7337 |
| 17 | 9 | 1 | 59,2708 | 52,1305 |
| 18 | 9 | 1 | 0,0000 | -2,5716 |
| 19 | 9 | 1 | 33,1531 | 29,9267 |
| 20 | 9 | 1 | 0,0000 | 13,4232 |
| 21 | 9 | 1 | 26,7258 | -20,6562 |
| 22 | 9 | 1 | 23,5873 | 24,9520 |
| 23 | 9 | 1 | 17,4262 | -6,9049 |
| 24 | 9 | 1 | 0,0000 | 2,1306 |
| 25 | 9 | 1 | 27,7679 | -21,5926 |
| 26 | 9 | 1 | 24,1093 | -23,0765 |
| 27 | 9 | 1 | 7,1374 | -3,5564 |
| 28 | 9 | 1 | 21,0938 | 18,9514 |
| 29 | 9 | 1 | 40,2473 | -37,9567 |
| 30 | 9 | 1 | 0,0000 | -0,8256 |
| 31 | 9 | 1 | 57,5919 | -48,7486 |
| 32 | 9 | 1 | 8,1669 | 9,6381 |
| 33 | 9 | 1 | 7,2369 | -2,8098 |
| 1 | 10 | 1 | 214,7032 | -216,5647 |
| 2 | 10 | 1 | 38,8793 | -38,2626 |
| 3 | 10 | 1 | 25,3139 | 24,2782 |
| 4 | 10 | 1 | 91,3673 | 90,3600 |
| 5 | 10 | 1 | 63,0460 | 69,1349 |
| 6 | 10 | 1 | 43,5532 | -45,7421 |
| 7 | 10 | 1 | 0,0000 | 8,5356 |
| 8 | 10 | 1 | 38,9795 | 1,6625 |
| 9 | 10 | 1 | 7,4896 | -6,5828 |
| 10 | 10 | 1 | 78,2659 | 75,8780 |
| 11 | 10 | 1 | 18,8329 | 23,8023 |
| 12 | 10 | 1 | 19,7072 | -17,7090 |
| 13 | 10 | 1 | 64,5240 | 65,8398 |
| 14 | 10 | 1 | 91,3718 | -86,2209 |
| 15 | 10 | 1 | 27,7105 | 36,7302 |
| 16 | 10 | 1 | 71,3718 | 56,0744 |
| 17 | 10 | 1 | 32,5733 | -47,4486 |
| 18 | 10 | 1 | 72,2160 | 70,1962 |
| 19 | 10 | 1 | 0,0000 | 3,7370 |
| 20 | 10 | 1 | 53,5554 | -46,7526 |
| 21 | 10 | 1 | 45,6499 | 47,9128 |
| 22 | 10 | 1 | 11,7663 | -9,0183 |
| 24 | 10 | 1 | 68,7705 | -58,6808 |
| 25 | 10 | 1 | 15,4614 | 18,9119 |
| 26 | 10 | 1 | 8,1628 | 0,6382 |
| 27 | 10 | 1 | 8,4011 | 5,5282 |
| 28 | 10 | 1 | 40,6919 | 37,7824 |
| 29 | 10 | 1 | 0,0000 | -2,7484 |
| 30 | 10 | 1 | 8,9372 | 3,9279 |
| 31 | 10 | 1 | 12,5428 | -15,8995 |
| 32 | 10 | 1 | 9,9323 | -4,0784 |
| 0 | 11 | 1 | 90,0959 | -90,1768 |
| 1 | 11 | 1 | 15,5898 | 23,1238 |
| 2 | 11 | 1 | 26,6091 | -17,8729 |
| 3 | 11 | 1 | 41,9369 | 3,7647 |
| 4 | 11 | 1 | 24,5154 | 23,1127 |
| 5 | 11 | 1 | 61,4203 | -63,8728 |
| 6 | 11 | 1 | 57,0123 | 60,5374 |
| 7 | 11 | 1 | 121,4852 | -116,6472 |
| 8 | 11 | 1 | 63,8244 | -67,7976 |
| 9 | 11 | 1 | 15,7631 | -13,0958 |
| 10 | 11 | 1 | 63,5877 | -66,3193 |
| 11 | 11 | 1 | 119,6921 | 112,9983 |
| 12 | 11 | 1 | 69,6689 | 76,9455 |
| 13 | 11 | 1 | 55,8494 | -53,0626 |
| 14 | 11 | 1 | 10,8467 | -2,1064 |
| 15 | 11 | 1 | 7,8212 | 1,5040 |
| 16 | 11 | 1 | 38,1333 | 40,0754 |
| 17 | 11 | 1 | 41,6424 | -40,3465 |
| 18 | 11 | 1 | 50,2338 | 50,6438 |
| 19 | 11 | 1 | 4,2700 | -6,7575 |
| 20 | 11 | 1 | 18,7361 | -12,6539 |
| 21 | 11 | 1 | 14,8175 | -7,8789 |
| 22 | 11 | 1 | 24,1951 | -17,0059 |
| 23 | 11 | 1 | 16,9410 | -5,7997 |
| 24 | 11 | 1 | 39,0103 | -31,8032 |
| 25 | 11 | 1 | 22,7226 | 16,4853 |
| 26 | 11 | 1 | 0,0000 | 4,6376 |
| 27 | 11 | 1 | 42,5451 | 38,3223 |
| 28 | 11 | 1 | 24,6260 | 18,1717 |
| 29 | 11 | 1 | 47,2973 | 40,7018 |
| 30 | 11 | 1 | 8,8346 | -1,2430 |
| 31 | 11 | 1 | 4,2408 | -2,0563 |
| 1 | 12 | 1 | 36,4533 | 37,2426 |
| 2 | 12 | 1 | 7,1611 | -7,9919 |
| 3 | 12 | 1 | 32,7837 | 27,0870 |
| 4 | 12 | 1 | 129,8177 | 130,9916 |
| 5 | 12 | 1 | 82,0063 | 74,9592 |
| 6 | 12 | 1 | 61,5305 | 50,3901 |
| 7 | 12 | 1 | 52,2925 | -52,4972 |
| 8 | 12 | 1 | 65,6496 | -66,5814 |
| 9 | 12 | 1 | 24,1370 | -3,2271 |
| 10 | 12 | 1 | 76,4682 | -67,5406 |
| 11 | 12 | 1 | 35,2112 | -41,3243 |
| 12 | 12 | 1 | 24,4108 | -24,9940 |
| 13 | 12 | 1 | 20,3100 | -18,3150 |
| 14 | 12 | 1 | 12,3673 | 4,7982 |
| 15 | 12 | 1 | 23,2243 | -9,8661 |
| 16 | 12 | 1 | 15,1032 | 12,2871 |
| 17 | 12 | 1 | 14,2484 | -10,0684 |
| 18 | 12 | 1 | 32,7705 | -23,9812 |
| 19 | 12 | 1 | 50,0562 | 48,8526 |
| 20 | 12 | 1 | 37,1341 | -30,0382 |
| 21 | 12 | 1 | 34,9042 | -36,7512 |
| 22 | 12 | 1 | 51,3951 | 47,1055 |
| 23 | 12 | 1 | 45,2122 | -40,4926 |
| 24 | 12 | 1 | 0,0000 | 4,6649 |
| 25 | 12 | 1 | 15,7642 | -16,8998 |
| 26 | 12 | 1 | 6,9870 | -5,3597 |
| 27 | 12 | 1 | 19,7083 | 16,6875 |
| 28 | 12 | 1 | 21,2288 | 22,9623 |
| 29 | 12 | 1 | 28,2336 | 23,1575 |
| 30 | 12 | 1 | 10,1432 | 8,1138 |
| 0 | 13 | 1 | 13,8416 | 2,6841 |
| 1 | 13 | 1 | 24,7906 | -6,6537 |
| 2 | 13 | 1 | 28,0782 | 8,4456 |
| 3 | 13 | 1 | 91,2501 | 87,4407 |
| 4 | 13 | 1 | 22,8498 | 4,4551 |
| 5 | 13 | 1 | 64,8998 | 59,4273 |
| 6 | 13 | 1 | 63,5483 | 67,3649 |
| 7 | 13 | 1 | 42,3424 | 35,9330 |
| 8 | 13 | 1 | 29,4326 | -30,5185 |
| 9 | 13 | 1 | 17,1991 | 14,1622 |
| 10 | 13 | 1 | 25,7114 | -13,6875 |
| 11 | 13 | 1 | 13,8617 | 5,4217 |
| 12 | 13 | 1 | 67,9934 | 69,2601 |
| 13 | 13 | 1 | 2,4951 | -0,5908 |
| 14 | 13 | 1 | 66,4425 | -69,8460 |
| 15 | 13 | 1 | 22,7489 | 23,6596 |
| 16 | 13 | 1 | 47,4244 | -48,1552 |
| 17 | 13 | 1 | 16,1791 | -8,9979 |
| 18 | 13 | 1 | 0,0000 | -8,6021 |
| 19 | 13 | 1 | 59,8751 | -57,5175 |
| 20 | 13 | 1 | 0,0000 | -11,1205 |
| 21 | 13 | 1 | 33,1130 | -26,5507 |
| 22 | 13 | 1 | 0,0000 | 6,0378 |
| 23 | 13 | 1 | 28,3983 | 22,7304 |
| 24 | 13 | 1 | 0,0000 | 0,6396 |
| 25 | 13 | 1 | 18,2167 | 14,4212 |
| 26 | 13 | 1 | 6,0695 | 4,4799 |
| 27 | 13 | 1 | 2,2334 | 5,4073 |
| 28 | 13 | 1 | 10,7519 | 10,7809 |
| 29 | 13 | 1 | 33,3461 | -30,8138 |
| 1 | 14 | 1 | 34,7870 | -37,2337 |
| 2 | 14 | 1 | 22,6370 | -12,0714 |
| 3 | 14 | 1 | 0,0000 | -11,9176 |
| 4 | 14 | 1 | 17,7287 | 17,1573 |
| 5 | 14 | 1 | 14,4987 | 7,8796 |
| 6 | 14 | 1 | 67,8672 | 68,0901 |
| 7 | 14 | 1 | 13,8287 | -6,0649 |
| 8 | 14 | 1 | 30,5679 | -31,0385 |
| 9 | 14 | 1 | 0,0000 | -16,6658 |
| 10 | 14 | 1 | 6,8130 | 9,2219 |
| 11 | 14 | 1 | 34,8793 | 37,3134 |
| 12 | 14 | 1 | 25,9958 | 26,1134 |
| 13 | 14 | 1 | 34,1049 | 42,0240 |
| 14 | 14 | 1 | 61,6813 | 52,0037 |
| 15 | 14 | 1 | 19,3859 | -24,2579 |
| 16 | 14 | 1 | 27,0029 | 24,7702 |
| 17 | 14 | 1 | 0,0000 | -20,4911 |
| 18 | 14 | 1 | 42,9563 | -40,9375 |
| 19 | 14 | 1 | 0,0000 | 5,4632 |
| 20 | 14 | 1 | 24,2733 | -23,6063 |
| 21 | 14 | 1 | 25,2902 | 23,2339 |
| 22 | 14 | 1 | 26,3106 | -19,8984 |
| 23 | 14 | 1 | 24,2427 | 25,1990 |
| 24 | 14 | 1 | 15,4194 | -10,0951 |
| 25 | 14 | 1 | 6,0802 | -3,9665 |
| 26 | 14 | 1 | 22,2458 | -19,6802 |
| 27 | 14 | 1 | 23,9583 | -15,8184 |
| 0 | 15 | 1 | 66,0477 | 71,0689 |
| 1 | 15 | 1 | 45,9798 | -48,1518 |
| 2 | 15 | 1 | 38,4359 | -39,1009 |
| 3 | 15 | 1 | 20,0898 | -18,4118 |
| 4 | 15 | 1 | 23,0544 | -22,6098 |
| 5 | 15 | 1 | 30,5842 | -28,9319 |
| 6 | 15 | 1 | 11,4083 | -1,6246 |
| 7 | 15 | 1 | 13,9478 | -11,5227 |
| 8 | 15 | 1 | 59,1607 | -61,3532 |
| 9 | 15 | 1 | 29,8607 | -26,3531 |
| 10 | 15 | 1 | 14,0028 | 7,8734 |
| 11 | 15 | 1 | 12,3168 | -14,9634 |
| 12 | 15 | 1 | 34,4784 | 35,5937 |
| 13 | 15 | 1 | 36,2612 | 34,5257 |
| 14 | 15 | 1 | 26,0534 | 21,2857 |
| 15 | 15 | 1 | 19,1734 | 11,3206 |
| 16 | 15 | 1 | 0,0000 | -0,8614 |
| 17 | 15 | 1 | 11,8932 | -12,8405 |
| 18 | 15 | 1 | 45,3878 | 42,7475 |
| 19 | 15 | 1 | 4,7183 | -4,4397 |
| 20 | 15 | 1 | 0,0000 | 13,2587 |
| 21 | 15 | 1 | 24,2818 | 20,9221 |
| 22 | 15 | 1 | 0,0000 | 3,8701 |
| 23 | 15 | 1 | 14,7185 | 11,7505 |
| 24 | 15 | 1 | 0,0000 | 7,3834 |
| 25 | 15 | 1 | 25,9444 | -23,9170 |
| 26 | 15 | 1 | 22,8775 | -34,5891 |
| 1 | 16 | 1 | 19,7266 | 17,7882 |
| 2 | 16 | 1 | 1,9843 | 2,5256 |
| 3 | 16 | 1 | 20,3825 | 3,1361 |
| 4 | 16 | 1 | 20,5117 | -18,2426 |
| 5 | 16 | 1 | 32,2783 | -28,7432 |
| 6 | 16 | 1 | 15,4313 | -16,5071 |
| 7 | 16 | 1 | 36,5377 | 34,7647 |
| 8 | 16 | 1 | 31,5779 | -24,3362 |
| 9 | 16 | 1 | 20,2598 | -12,7760 |
| 10 | 16 | 1 | 41,2873 | -41,3155 |
| 11 | 16 | 1 | 13,5142 | 6,3024 |
| 12 | 16 | 1 | 39,1111 | -37,0910 |
| 13 | 16 | 1 | 19,3021 | -17,3640 |
| 14 | 16 | 1 | 19,4549 | -18,9211 |
| 15 | 16 | 1 | 27,6964 | -24,3369 |
| 16 | 16 | 1 | 19,4056 | 11,4559 |
| 17 | 16 | 1 | 18,6079 | 28,1849 |
| 18 | 16 | 1 | 44,1236 | 42,5554 |
| 19 | 16 | 1 | 0,0000 | -0,6821 |
| 20 | 16 | 1 | 35,5832 | 32,1705 |
| 21 | 16 | 1 | 0,0000 | 2,8324 |
| 22 | 16 | 1 | 6,2759 | 9,7031 |
| 23 | 16 | 1 | 0,0000 | -11,2523 |
| 24 | 16 | 1 | 6,6967 | -0,2768 |
| 0 | 17 | 1 | 39,9288 | 40,1122 |
| 1 | 17 | 1 | 27,4320 | -23,3475 |
| 2 | 17 | 1 | 22,8098 | -18,5161 |
| 3 | 17 | 1 | 51,8673 | -52,7986 |
| 4 | 17 | 1 | 15,0990 | 1,8834 |
| 5 | 17 | 1 | 5,6803 | 4,9477 |
| 6 | 17 | 1 | 44,7249 | 44,9229 |
| 7 | 17 | 1 | 33,8883 | 32,1686 |
| 8 | 17 | 1 | 14,9021 | 12,1713 |
| 9 | 17 | 1 | 34,1230 | -30,6817 |
| 10 | 17 | 1 | 11,5256 | -1,0796 |
| 11 | 17 | 1 | 26,5130 | -25,3935 |
| 12 | 17 | 1 | 26,2663 | -22,8914 |
| 13 | 17 | 1 | 6,3772 | 7,7616 |
| 14 | 17 | 1 | 0,0000 | -22,0530 |
| 15 | 17 | 1 | 39,0282 | 39,4331 |
| 16 | 17 | 1 | 23,0939 | -13,6686 |
| 17 | 17 | 1 | 12,6348 | -11,1963 |
| 18 | 17 | 1 | 12,8471 | 4,4373 |
| 19 | 17 | 1 | 3,0243 | 3,6477 |
| 20 | 17 | 1 | 30,2005 | -27,8137 |
| 21 | 17 | 1 | 14,7637 | 7,6181 |
| 22 | 17 | 1 | 0,0000 | -15,0033 |
| 1 | 18 | 1 | 9,7151 | -7,8513 |
| 2 | 18 | 1 | 7,7418 | 6,2575 |
| 3 | 18 | 1 | 0,0000 | -2,4526 |
| 4 | 18 | 1 | 6,6372 | 3,0626 |
| 5 | 18 | 1 | 21,4272 | 25,0986 |
| 6 | 18 | 1 | 0,3584 | -0,1981 |
| 7 | 18 | 1 | 11,5579 | 10,4066 |
| 8 | 18 | 1 | 26,8919 | 25,2833 |
| 9 | 18 | 1 | 0,0000 | -10,8076 |
| 10 | 18 | 1 | 18,0532 | -18,5745 |
| 11 | 18 | 1 | 24,7337 | -22,6931 |
| 12 | 18 | 1 | 16,0691 | 15,1248 |
| 13 | 18 | 1 | 6,1926 | -2,6134 |
| 14 | 18 | 1 | 31,9998 | 29,4527 |
| 15 | 18 | 1 | 20,6046 | 14,2876 |
| 16 | 18 | 1 | 9,2493 | 7,2753 |
| 17 | 18 | 1 | 0,0000 | 6,2523 |
| 18 | 18 | 1 | 2,7522 | 6,3946 |
| 19 | 18 | 1 | 0,0000 | -9,7708 |
| 20 | 18 | 1 | 26,9027 | -27,1917 |
| 0 | 19 | 1 | 12,4061 | -9,2073 |
| 1 | 19 | 1 | 28,2871 | 29,8898 |
| 2 | 19 | 1 | 8,5287 | 1,8951 |
| 3 | 19 | 1 | 30,8139 | 31,5050 |
| 4 | 19 | 1 | 19,3452 | -19,3776 |
| 5 | 19 | 1 | 1,9027 | 3,8353 |
| 6 | 19 | 1 | 4,4961 | 6,2990 |
| 7 | 19 | 1 | 3,3675 | 0,5826 |
| 8 | 19 | 1 | 11,0603 | -4,0809 |
| 9 | 19 | 1 | 7,0966 | -6,7906 |
| 10 | 19 | 1 | 18,6831 | -21,4779 |
| 11 | 19 | 1 | 10,0201 | 10,0976 |
| 12 | 19 | 1 | 0,0000 | 12,7681 |
| 13 | 19 | 1 | 11,7437 | 9,7633 |
| 14 | 19 | 1 | 0,0000 | 5,9902 |
| 15 | 19 | 1 | 3,1685 | 2,1122 |
| 16 | 19 | 1 | 30,7644 | 27,7671 |
| 17 | 19 | 1 | 26,5308 | -22,0866 |
| 1 | 20 | 1 | 4,2293 | 3,0216 |
| 2 | 20 | 1 | 28,8389 | 26,6229 |
| 3 | 20 | 1 | 34,6651 | -21,6985 |
| 4 | 20 | 1 | 5,4646 | 10,5582 |
| 5 | 20 | 1 | 2,5896 | -4,8841 |
| 6 | 20 | 1 | 15,4406 | 13,8865 |
| 7 | 20 | 1 | 7,5536 | -3,8724 |
| 8 | 20 | 1 | 7,9856 | -8,6480 |
| 9 | 20 | 1 | 28,1154 | 28,2859 |
| 10 | 20 | 1 | 26,0911 | -23,6898 |
| 11 | 20 | 1 | 0,0000 | 0,3679 |
| 12 | 20 | 1 | 0,0000 | -1,1370 |
| 13 | 20 | 1 | 0,0000 | -5,5162 |
| 0 | 21 | 1 | 14,4816 | 10,9768 |
| 1 | 21 | 1 | 0,0000 | 3,9089 |
| 2 | 21 | 1 | 9,1162 | 8,3028 |
| 3 | 21 | 1 | 13,5379 | 11,9762 |
| 4 | 21 | 1 | 16,7451 | -13,1933 |
| 5 | 21 | 1 | 17,9981 | -19,5188 |
| 6 | 21 | 1 | 9,6679 | -3,8936 |
| 7 | 21 | 1 | 3,5251 | -1,6729 |
| 0 | 0 | 2 | 928,7013 | -847,1603 |
| 2 | 0 | 2 | 241,8423 | -193,9281 |
| 4 | 0 | 2 | 333,6644 | 294,5506 |
| 6 | 0 | 2 | 413,3908 | 377,5818 |
| 8 | 0 | 2 | 95,2540 | 25,7155 |
| 10 | 0 | 2 | 77,1154 | 23,6751 |
| 12 | 0 | 2 | 201,6255 | 202,8183 |
| 14 | 0 | 2 | 268,5939 | 246,2358 |
| 16 | 0 | 2 | 33,8452 | -6,1043 |
| 18 | 0 | 2 | 28,4951 | 29,2170 |
| 20 | 0 | 2 | 154,0199 | 155,0793 |
| 22 | 0 | 2 | 55,6743 | -16,8501 |
| 24 | 0 | 2 | 57,2017 | -40,7703 |
| 26 | 0 | 2 | 92,4872 | 89,6595 |
| 28 | 0 | 2 | 36,0399 | -24,1716 |
| 30 | 0 | 2 | 10,9333 | 8,1123 |
| 32 | 0 | 2 | 12,9582 | -21,3683 |
| 34 | 0 | 2 | 32,3434 | -29,9697 |
| 36 | 0 | 2 | 13,1390 | 11,1695 |
| 1 | 1 | 2 | 183,4648 | -130,9749 |
| 2 | 1 | 2 | 50,7066 | 48,0302 |
| 3 | 1 | 2 | 149,2917 | -131,8940 |
| 4 | 1 | 2 | 110,4303 | -106,7721 |
| 5 | 1 | 2 | 87,0764 | 65,7342 |
| 6 | 1 | 2 | 164,7117 | -152,2479 |
| 7 | 1 | 2 | 140,8994 | -30,1160 |
| 8 | 1 | 2 | 358,2009 | -339,3403 |
| 9 | 1 | 2 | 128,8707 | -131,9359 |
| 10 | 1 | 2 | 24,5394 | 18,2556 |
| 11 | 1 | 2 | 20,1204 | -16,6820 |
| 12 | 1 | 2 | 140,1886 | 137,8792 |
| 13 | 1 | 2 | 139,4308 | 131,1875 |
| 14 | 1 | 2 | 51,0174 | 45,0190 |
| 15 | 1 | 2 | 40,8986 | 6,1789 |
| 16 | 1 | 2 | 9,4252 | 9,7435 |
| 17 | 1 | 2 | 34,3892 | 8,2521 |
| 18 | 1 | 2 | 111,8535 | -112,5234 |
| 19 | 1 | 2 | 17,9389 | 18,3658 |
| 20 | 1 | 2 | 33,3272 | 30,5131 |
| 21 | 1 | 2 | 76,6419 | -55,7416 |
| 22 | 1 | 2 | 65,8033 | 66,8482 |
| 23 | 1 | 2 | 52,4447 | -57,4343 |
| 24 | 1 | 2 | 43,5062 | 33,7434 |
| 25 | 1 | 2 | 40,1493 | -33,9226 |
| 26 | 1 | 2 | 26,7925 | 17,9428 |
| 27 | 1 | 2 | 15,5934 | 2,6500 |
| 28 | 1 | 2 | 38,2299 | 38,6582 |
| 29 | 1 | 2 | 20,8445 | -1,8613 |
| 30 | 1 | 2 | 61,3849 | 59,1087 |
| 31 | 1 | 2 | 22,9302 | -10,1152 |
| 32 | 1 | 2 | 9,5879 | 2,4452 |
| 33 | 1 | 2 | 4,4047 | -1,5838 |
| 34 | 1 | 2 | 13,0234 | -10,7339 |
| 35 | 1 | 2 | 16,9631 | -13,2819 |
| 36 | 1 | 2 | 16,8823 | -13,0534 |
| 0 | 2 | 2 | 213,3000 | -179,1594 |
| 1 | 2 | 2 | 139,4519 | -133,8441 |
| 2 | 2 | 2 | 276,4676 | 242,5305 |
| 3 | 2 | 2 | 159,5779 | 155,3137 |
| 4 | 2 | 2 | 118,8679 | 112,9326 |
| 5 | 2 | 2 | 78,8361 | 59,2809 |
| 6 | 2 | 2 | 243,0503 | -239,2840 |
| 7 | 2 | 2 | 149,2914 | -138,2353 |
| 8 | 2 | 2 | 52,3926 | -4,2705 |
| 9 | 2 | 2 | 101,8907 | -91,7804 |
| 10 | 2 | 2 | 70,4639 | 67,3708 |
| 11 | 2 | 2 | 120,2374 | -123,1255 |
| 12 | 2 | 2 | 309,9308 | -304,3270 |
| 13 | 2 | 2 | 110,6132 | 114,0977 |
| 14 | 2 | 2 | 69,7973 | -61,7538 |
| 15 | 2 | 2 | 30,1826 | -26,2069 |
| 16 | 2 | 2 | 55,0458 | -56,3108 |
| 17 | 2 | 2 | 57,8377 | -47,0050 |
| 18 | 2 | 2 | 35,7494 | -31,7467 |
| 19 | 2 | 2 | 59,2490 | -50,1020 |
| 20 | 2 | 2 | 86,3640 | 82,4476 |
| 21 | 2 | 2 | 24,0122 | 22,7595 |
| 22 | 2 | 2 | 49,1551 | -39,0634 |
| 23 | 2 | 2 | 126,0400 | 122,0428 |
| 24 | 2 | 2 | 179,7852 | -178,6403 |
| 25 | 2 | 2 | 28,7022 | -32,1876 |
| 26 | 2 | 2 | 18,3577 | -4,3260 |
| 27 | 2 | 2 | 26,6649 | -21,4934 |
| 28 | 2 | 2 | 43,2694 | 45,5916 |
| 29 | 2 | 2 | 21,8920 | 1,7182 |
| 30 | 2 | 2 | 3,5067 | 3,0072 |
| 31 | 2 | 2 | 20,0180 | -9,3380 |
| 32 | 2 | 2 | 16,9039 | 9,0826 |
| 33 | 2 | 2 | 0,0000 | -3,5155 |
| 34 | 2 | 2 | 34,3739 | 30,7610 |
| 35 | 2 | 2 | 10,1495 | -6,7038 |
| 36 | 2 | 2 | 9,3134 | 10,0918 |
| 1 | 3 | 2 | 155,2356 | 137,8502 |
| 2 | 3 | 2 | 123,4375 | -115,2442 |
| 3 | 3 | 2 | 353,0695 | 319,1931 |
| 4 | 3 | 2 | 138,2614 | 130,1966 |
| 5 | 3 | 2 | 122,1431 | -17,9066 |
| 6 | 3 | 2 | 379,1748 | 360,1393 |
| 7 | 3 | 2 | 86,4062 | -75,3220 |
| 8 | 3 | 2 | 12,5564 | 0,6553 |
| 9 | 3 | 2 | 215,7951 | 170,6962 |
| 10 | 3 | 2 | 0,0000 | -4,3041 |
| 11 | 3 | 2 | 157,6522 | 149,6071 |
| 12 | 3 | 2 | 68,1651 | -68,7006 |
| 13 | 3 | 2 | 91,2802 | -80,6499 |
| 14 | 3 | 2 | 33,0034 | -5,3711 |
| 15 | 3 | 2 | 64,9958 | -60,5042 |
| 16 | 3 | 2 | 139,3915 | 137,0326 |
| 17 | 3 | 2 | 74,2637 | -61,0558 |
| 18 | 3 | 2 | 102,4340 | -103,8666 |
| 19 | 3 | 2 | 70,6183 | -31,2821 |
| 20 | 3 | 2 | 28,8540 | -30,4299 |
| 21 | 3 | 2 | 157,3215 | 161,8016 |
| 22 | 3 | 2 | 57,7286 | 55,9624 |
| 23 | 3 | 2 | 24,4938 | 12,5103 |
| 24 | 3 | 2 | 13,3836 | -8,2253 |
| 25 | 3 | 2 | 32,9855 | -20,7181 |
| 26 | 3 | 2 | 40,0596 | -37,7975 |
| 27 | 3 | 2 | 74,1984 | 72,9067 |
| 28 | 3 | 2 | 42,0018 | -41,8168 |
| 29 | 3 | 2 | 57,1039 | 52,6025 |
| 30 | 3 | 2 | 18,9644 | -21,0837 |
| 31 | 3 | 2 | 17,1780 | -13,2052 |
| 32 | 3 | 2 | 14,2494 | -13,9782 |
| 33 | 3 | 2 | 23,4495 | 11,8333 |
| 34 | 3 | 2 | 12,7216 | 12,6644 |
| 35 | 3 | 2 | 16,9591 | 13,3706 |
| 36 | 3 | 2 | 15,5524 | 13,0295 |
| 0 | 4 | 2 | 349,2224 | -323,4116 |
| 1 | 4 | 2 | 215,1254 | -197,2277 |
| 2 | 4 | 2 | 122,5301 | -1,9985 |
| 3 | 4 | 2 | 199,1059 | -190,7468 |
| 4 | 4 | 2 | 76,8145 | 25,4309 |
| 5 | 4 | 2 | 115,6794 | 114,3437 |
| 6 | 4 | 2 | 100,9729 | -98,1911 |
| 7 | 4 | 2 | 149,4622 | 149,5806 |
| 8 | 4 | 2 | 124,3730 | 123,6379 |
| 9 | 4 | 2 | 90,6359 | 90,3336 |
| 10 | 4 | 2 | 104,6678 | 67,1350 |
| 11 | 4 | 2 | 30,7292 | 17,2793 |
| 12 | 4 | 2 | 255,1872 | -233,4243 |
| 13 | 4 | 2 | 33,6629 | 28,8749 |
| 14 | 4 | 2 | 74,5467 | 70,3401 |
| 15 | 4 | 2 | 90,4401 | 90,2236 |
| 16 | 4 | 2 | 42,3894 | -12,4805 |
| 17 | 4 | 2 | 0,0000 | 8,4637 |
| 18 | 4 | 2 | 73,9139 | -65,4929 |
| 19 | 4 | 2 | 67,9612 | -71,5069 |
| 20 | 4 | 2 | 55,7640 | 34,4115 |
| 21 | 4 | 2 | 24,6707 | -27,2372 |
| 22 | 4 | 2 | 138,5292 | 137,3724 |
| 23 | 4 | 2 | 0,0000 | -1,5464 |
| 24 | 4 | 2 | 15,1235 | 13,7821 |
| 25 | 4 | 2 | 60,5684 | -57,3722 |
| 26 | 4 | 2 | 41,3575 | -17,8550 |
| 27 | 4 | 2 | 0,0000 | -8,5610 |
| 28 | 4 | 2 | 6,3121 | -6,0857 |
| 29 | 4 | 2 | 43,6293 | 44,3880 |
| 30 | 4 | 2 | 25,3484 | -23,8414 |
| 31 | 4 | 2 | 5,9941 | 5,3699 |
| 32 | 4 | 2 | 16,6020 | 11,2090 |
| 33 | 4 | 2 | 4,6489 | 1,6977 |
| 34 | 4 | 2 | 25,9640 | -20,0595 |
| 35 | 4 | 2 | 11,6466 | -9,1549 |
| 1 | 5 | 2 | 29,8248 | 0,6532 |
| 2 | 5 | 2 | 303,6417 | -289,1112 |
| 3 | 5 | 2 | 141,3894 | -129,4989 |
| 4 | 5 | 2 | 39,7916 | 40,6376 |
| 5 | 5 | 2 | 85,9570 | 24,7873 |
| 6 | 5 | 2 | 102,6632 | -101,5944 |
| 7 | 5 | 2 | 99,6150 | -98,6120 |
| 8 | 5 | 2 | 65,7041 | -49,3856 |
| 9 | 5 | 2 | 262,5983 | -257,2401 |
| 10 | 5 | 2 | 46,1247 | 30,1213 |
| 11 | 5 | 2 | 40,6044 | -37,8579 |
| 12 | 5 | 2 | 13,9069 | -31,4491 |
| 13 | 5 | 2 | 75,5730 | 50,2547 |
| 14 | 5 | 2 | 37,3316 | -38,5887 |
| 15 | 5 | 2 | 19,4164 | 18,4930 |
| 16 | 5 | 2 | 0,0000 | 12,2809 |
| 17 | 5 | 2 | 69,3334 | 61,3521 |
| 18 | 5 | 2 | 33,4476 | -20,8789 |
| 19 | 5 | 2 | 56,3703 | 33,9448 |
| 20 | 5 | 2 | 23,1300 | -11,0714 |
| 21 | 5 | 2 | 20,2091 | -14,2516 |
| 22 | 5 | 2 | 82,9075 | 82,2870 |
| 23 | 5 | 2 | 11,2772 | -17,9531 |
| 24 | 5 | 2 | 75,5695 | -71,4441 |
| 25 | 5 | 2 | 12,0435 | 12,7960 |
| 26 | 5 | 2 | 52,3493 | -50,5993 |
| 27 | 5 | 2 | 56,4927 | -53,5737 |
| 28 | 5 | 2 | 75,2061 | 73,5105 |
| 29 | 5 | 2 | 23,2245 | -20,5582 |
| 30 | 5 | 2 | 38,5391 | 38,6566 |
| 31 | 5 | 2 | 0,0000 | 7,1055 |
| 32 | 5 | 2 | 10,5794 | 4,7966 |
| 33 | 5 | 2 | 21,2591 | -15,2936 |
| 34 | 5 | 2 | 30,0437 | -29,2514 |
| 35 | 5 | 2 | 18,9593 | -18,9466 |
| 0 | 6 | 2 | 158,3451 | 127,0251 |
| 1 | 6 | 2 | 18,3892 | 26,4184 |
| 2 | 6 | 2 | 71,4233 | 80,0025 |
| 3 | 6 | 2 | 74,0527 | -74,7372 |
| 4 | 6 | 2 | 37,7599 | -47,0385 |
| 5 | 6 | 2 | 71,2992 | 74,4546 |
| 6 | 6 | 2 | 260,4415 | 260,0286 |
| 7 | 6 | 2 | 42,1085 | -41,8736 |
| 8 | 6 | 2 | 142,3837 | 133,7687 |
| 9 | 6 | 2 | 131,7140 | -138,1719 |
| 10 | 6 | 2 | 105,0053 | -102,4638 |
| 11 | 6 | 2 | 0,0000 | 11,6915 |
| 12 | 6 | 2 | 80,0762 | -74,5200 |
| 13 | 6 | 2 | 135,8520 | -138,7278 |
| 14 | 6 | 2 | 41,1640 | -13,6501 |
| 15 | 6 | 2 | 22,0337 | -17,2778 |
| 16 | 6 | 2 | 63,1691 | 62,9453 |
| 17 | 6 | 2 | 27,0559 | 2,7984 |
| 18 | 6 | 2 | 156,0080 | 156,5284 |
| 19 | 6 | 2 | 0,0000 | 16,2131 |
| 20 | 6 | 2 | 37,3956 | -28,3328 |
| 21 | 6 | 2 | 127,1691 | 121,5732 |
| 22 | 6 | 2 | 74,0387 | -70,0841 |
| 23 | 6 | 2 | 43,4931 | 43,0459 |
| 24 | 6 | 2 | 20,7235 | 19,2909 |
| 25 | 6 | 2 | 15,7733 | -18,2684 |
| 26 | 6 | 2 | 44,9681 | 45,4084 |
| 27 | 6 | 2 | 18,0974 | -15,4295 |
| 28 | 6 | 2 | 27,4882 | -17,6226 |
| 29 | 6 | 2 | 38,3100 | 34,9550 |
| 30 | 6 | 2 | 35,7979 | 34,2816 |
| 31 | 6 | 2 | 13,0230 | -0,2352 |
| 32 | 6 | 2 | 26,2173 | 23,0099 |
| 33 | 6 | 2 | 17,2261 | -16,5694 |
| 34 | 6 | 2 | 15,3609 | -5,8601 |
| 35 | 6 | 2 | 9,5808 | 0,9886 |
| 1 | 7 | 2 | 162,2359 | 135,5380 |
| 2 | 7 | 2 | 133,6841 | -124,6197 |
| 3 | 7 | 2 | 270,4020 | -262,8345 |
| 4 | 7 | 2 | 188,3848 | 188,1159 |
| 5 | 7 | 2 | 90,1274 | 89,2964 |
| 6 | 7 | 2 | 30,4442 | 5,0761 |
| 7 | 7 | 2 | 223,4431 | 198,1342 |
| 8 | 7 | 2 | 26,5917 | -12,3337 |
| 9 | 7 | 2 | 30,2249 | 32,8367 |
| 10 | 7 | 2 | 22,2576 | 25,4630 |
| 11 | 7 | 2 | 36,0336 | -37,8937 |
| 12 | 7 | 2 | 33,9640 | -37,1483 |
| 13 | 7 | 2 | 71,1065 | -57,7995 |
| 14 | 7 | 2 | 42,8062 | 35,6736 |
| 15 | 7 | 2 | 90,7944 | -85,0034 |
| 16 | 7 | 2 | 63,3699 | 62,1624 |
| 17 | 7 | 2 | 49,6344 | 37,6276 |
| 18 | 7 | 2 | 0,0000 | -10,9922 |
| 19 | 7 | 2 | 38,3365 | -34,7886 |
| 20 | 7 | 2 | 71,6503 | -62,3590 |
| 21 | 7 | 2 | 188,3962 | -174,7214 |
| 22 | 7 | 2 | 49,8088 | 47,9656 |
| 23 | 7 | 2 | 19,9095 | 15,2985 |
| 24 | 7 | 2 | 21,7391 | 23,7962 |
| 25 | 7 | 2 | 76,2969 | 72,5011 |
| 26 | 7 | 2 | 29,3953 | -27,3950 |
| 27 | 7 | 2 | 16,4529 | -8,4205 |
| 28 | 7 | 2 | 10,6126 | 9,0247 |
| 29 | 7 | 2 | 21,0474 | 17,3165 |
| 30 | 7 | 2 | 31,0234 | -27,9787 |
| 31 | 7 | 2 | 15,5839 | 14,1773 |
| 32 | 7 | 2 | 4,7214 | -3,3742 |
| 33 | 7 | 2 | 7,1203 | -4,5385 |
| 34 | 7 | 2 | 0,0000 | 19,1925 |
| 0 | 8 | 2 | 231,1775 | -223,7326 |
| 1 | 8 | 2 | 60,4001 | 7,4794 |
| 2 | 8 | 2 | 111,2431 | -88,9343 |
| 3 | 8 | 2 | 43,7037 | -16,9012 |
| 4 | 8 | 2 | 50,2029 | -52,8200 |
| 5 | 8 | 2 | 13,7642 | 8,1147 |
| 6 | 8 | 2 | 60,4746 | 52,8016 |
| 7 | 8 | 2 | 32,3875 | 37,7035 |
| 8 | 8 | 2 | 54,6502 | -10,3539 |
| 9 | 8 | 2 | 30,5570 | 7,5439 |
| 10 | 8 | 2 | 25,0779 | -3,8208 |
| 11 | 8 | 2 | 83,2551 | 79,6043 |
| 12 | 8 | 2 | 36,8752 | -33,8282 |
| 13 | 8 | 2 | 102,9195 | 99,1484 |
| 14 | 8 | 2 | 50,6743 | -19,2343 |
| 15 | 8 | 2 | 59,3191 | 52,3410 |
| 16 | 8 | 2 | 29,9315 | 33,4829 |
| 17 | 8 | 2 | 0,0000 | 7,8358 |
| 18 | 8 | 2 | 0,0000 | -10,3609 |
| 19 | 8 | 2 | 109,9221 | -110,0995 |
| 20 | 8 | 2 | 59,2582 | -57,7598 |
| 21 | 8 | 2 | 79,6053 | -79,8618 |
| 22 | 8 | 2 | 26,0462 | -7,7098 |
| 23 | 8 | 2 | 20,0210 | -15,2539 |
| 24 | 8 | 2 | 32,7599 | -28,7432 |
| 25 | 8 | 2 | 14,8756 | 3,5974 |
| 26 | 8 | 2 | 33,7648 | -30,0917 |
| 27 | 8 | 2 | 12,6894 | -12,1310 |
| 28 | 8 | 2 | 37,3344 | -31,4770 |
| 29 | 8 | 2 | 31,3607 | -30,7472 |
| 30 | 8 | 2 | 15,8600 | 12,8942 |
| 31 | 8 | 2 | 0,0000 | -6,3720 |
| 32 | 8 | 2 | 11,2207 | -0,0238 |
| 33 | 8 | 2 | 11,4830 | 7,8413 |
| 34 | 8 | 2 | 11,3473 | 9,6336 |
| 1 | 9 | 2 | 70,0734 | 59,7968 |
| 2 | 9 | 2 | 66,6093 | 68,9932 |
| 3 | 9 | 2 | 51,3427 | -54,0670 |
| 4 | 9 | 2 | 60,4207 | 56,7716 |
| 5 | 9 | 2 | 91,9953 | -86,0354 |
| 6 | 9 | 2 | 51,6102 | -33,8405 |
| 7 | 9 | 2 | 42,8368 | -5,3144 |
| 8 | 9 | 2 | 86,5742 | -89,6226 |
| 9 | 9 | 2 | 38,6967 | 40,5494 |
| 10 | 9 | 2 | 69,8073 | 77,6374 |
| 11 | 9 | 2 | 50,6675 | 47,4834 |
| 12 | 9 | 2 | 0,0000 | 9,2905 |
| 13 | 9 | 2 | 80,6942 | 77,7868 |
| 14 | 9 | 2 | 10,2323 | -23,3795 |
| 15 | 9 | 2 | 137,2576 | 136,3033 |
| 16 | 9 | 2 | 0,0000 | 15,8473 |
| 17 | 9 | 2 | 129,9920 | 124,4595 |
| 18 | 9 | 2 | 28,0743 | -24,6586 |
| 19 | 9 | 2 | 25,1128 | -24,7825 |
| 20 | 9 | 2 | 27,9340 | 18,4086 |
| 21 | 9 | 2 | 23,5935 | 17,2561 |
| 22 | 9 | 2 | 0,0000 | -4,2772 |
| 23 | 9 | 2 | 77,5565 | 71,4401 |
| 24 | 9 | 2 | 11,5646 | 2,5722 |
| 25 | 9 | 2 | 48,0054 | -42,6808 |
| 26 | 9 | 2 | 0,0000 | -0,2949 |
| 27 | 9 | 2 | 68,3888 | -64,0509 |
| 28 | 9 | 2 | 5,3937 | -3,5450 |
| 29 | 9 | 2 | 8,0635 | 1,0237 |
| 30 | 9 | 2 | 10,4482 | -6,5395 |
| 31 | 9 | 2 | 19,9397 | 17,0078 |
| 32 | 9 | 2 | 7,2160 | 0,6231 |
| 33 | 9 | 2 | 30,4481 | 30,4221 |
| 0 | 10 | 2 | 22,7613 | 8,2681 |
| 1 | 10 | 2 | 46,2215 | 48,8773 |
| 2 | 10 | 2 | 40,7807 | -30,6141 |
| 3 | 10 | 2 | 71,9248 | 78,9733 |
| 4 | 10 | 2 | 43,5524 | -42,3700 |
| 5 | 10 | 2 | 73,8306 | -82,7043 |
| 6 | 10 | 2 | 8,3822 | -10,3806 |
| 7 | 10 | 2 | 48,0270 | -51,8117 |
| 8 | 10 | 2 | 45,3013 | 40,4036 |
| 9 | 10 | 2 | 0,0000 | 9,1841 |
| 10 | 10 | 2 | 117,8018 | 118,6239 |
| 11 | 10 | 2 | 45,0968 | -52,7174 |
| 12 | 10 | 2 | 79,2364 | -67,6057 |
| 13 | 10 | 2 | 18,4332 | -23,8808 |
| 14 | 10 | 2 | 25,1292 | -26,3345 |
| 15 | 10 | 2 | 105,2561 | -109,9229 |
| 16 | 10 | 2 | 24,9799 | 9,5300 |
| 17 | 10 | 2 | 5,1571 | 5,9250 |
| 18 | 10 | 2 | 31,1720 | 26,6820 |
| 19 | 10 | 2 | 94,7269 | 94,1766 |
| 20 | 10 | 2 | 0,0000 | 13,0251 |
| 21 | 10 | 2 | 41,5792 | 41,3489 |
| 22 | 10 | 2 | 29,0717 | 28,6529 |
| 23 | 10 | 2 | 31,6907 | 29,1703 |
| 24 | 10 | 2 | 8,2939 | -7,5323 |
| 25 | 10 | 2 | 11,6712 | 9,5129 |
| 26 | 10 | 2 | 33,5820 | -26,4093 |
| 27 | 10 | 2 | 12,3441 | 16,6149 |
| 28 | 10 | 2 | 6,5363 | -1,8112 |
| 29 | 10 | 2 | 10,6746 | 1,3520 |
| 30 | 10 | 2 | 9,8697 | 2,0179 |
| 31 | 10 | 2 | 0,0000 | 1,3368 |
| 32 | 10 | 2 | 12,5494 | -2,3522 |
| 1 | 11 | 2 | 66,0962 | 63,0017 |
| 2 | 11 | 2 | 36,1483 | -27,3293 |
| 3 | 11 | 2 | 48,5661 | -47,5863 |
| 4 | 11 | 2 | 73,6703 | -71,2515 |
| 5 | 11 | 2 | 46,2845 | -33,3827 |
| 6 | 11 | 2 | 36,0358 | -29,3724 |
| 7 | 11 | 2 | 53,2235 | 56,8095 |
| 8 | 11 | 2 | 0,0000 | 0,1204 |
| 9 | 11 | 2 | 57,9633 | -49,4102 |
| 10 | 11 | 2 | 48,5025 | 51,9914 |
| 11 | 11 | 2 | 17,2945 | 4,7581 |
| 12 | 11 | 2 | 32,0398 | -37,1616 |
| 13 | 11 | 2 | 54,9106 | -56,3582 |
| 14 | 11 | 2 | 71,2080 | -80,9348 |
| 15 | 11 | 2 | 158,6271 | -154,0564 |
| 16 | 11 | 2 | 32,1826 | 28,1334 |
| 17 | 11 | 2 | 27,5036 | -21,4071 |
| 18 | 11 | 2 | 28,1416 | 23,5181 |
| 19 | 11 | 2 | 34,8572 | -12,1301 |
| 20 | 11 | 2 | 7,4656 | 16,8492 |
| 21 | 11 | 2 | 37,9498 | -34,8842 |
| 22 | 11 | 2 | 25,6950 | -26,6652 |
| 23 | 11 | 2 | 23,7075 | -17,5194 |
| 24 | 11 | 2 | 25,3328 | -23,5269 |
| 25 | 11 | 2 | 26,0490 | 18,7813 |
| 26 | 11 | 2 | 38,1539 | 32,3079 |
| 27 | 11 | 2 | 10,5989 | 9,6952 |
| 28 | 11 | 2 | 17,6775 | 11,6019 |
| 29 | 11 | 2 | 17,5804 | 13,9463 |
| 30 | 11 | 2 | 0,0000 | -2,0623 |
| 31 | 11 | 2 | 0,0000 | 0,4165 |
| 0 | 12 | 2 | 131,7556 | 137,4266 |
| 1 | 12 | 2 | 50,0360 | 10,8166 |
| 2 | 12 | 2 | 26,9804 | 18,0400 |
| 3 | 12 | 2 | 51,4908 | -49,2895 |
| 4 | 12 | 2 | 19,5252 | 19,7452 |
| 5 | 12 | 2 | 43,4120 | -44,2318 |
| 6 | 12 | 2 | 148,3573 | 146,9879 |
| 7 | 12 | 2 | 63,7180 | 71,5797 |
| 8 | 12 | 2 | 13,6266 | -19,9962 |
| 9 | 12 | 2 | 86,2439 | 89,6163 |
| 10 | 12 | 2 | 85,2359 | -81,9184 |
| 11 | 12 | 2 | 30,6037 | 9,6185 |
| 12 | 12 | 2 | 54,3209 | -49,2348 |
| 13 | 12 | 2 | 28,6383 | 4,4889 |
| 14 | 12 | 2 | 20,9330 | -16,2845 |
| 15 | 12 | 2 | 10,6952 | 2,8240 |
| 16 | 12 | 2 | 10,5419 | -3,0777 |
| 17 | 12 | 2 | 20,9920 | 19,7424 |
| 18 | 12 | 2 | 74,0014 | 71,7094 |
| 19 | 12 | 2 | 20,8271 | 25,5208 |
| 20 | 12 | 2 | 15,2255 | -11,2248 |
| 21 | 12 | 2 | 77,0106 | -67,3639 |
| 22 | 12 | 2 | 22,2409 | -22,5497 |
| 23 | 12 | 2 | 44,8408 | -41,3418 |
| 24 | 12 | 2 | 34,0966 | 33,5271 |
| 25 | 12 | 2 | 21,4595 | 16,6282 |
| 26 | 12 | 2 | 12,3518 | 11,9468 |
| 27 | 12 | 2 | 0,0000 | 3,1194 |
| 28 | 12 | 2 | 0,8058 | 0,5849 |
| 29 | 12 | 2 | 0,0000 | -2,1835 |
| 30 | 12 | 2 | 25,8831 | 26,7175 |
| 1 | 13 | 2 | 24,2972 | -22,4952 |
| 2 | 13 | 2 | 49,0793 | 50,6505 |
| 3 | 13 | 2 | 8,4399 | -2,4452 |
| 4 | 13 | 2 | 55,8966 | 54,7267 |
| 5 | 13 | 2 | 111,3441 | 111,8296 |
| 6 | 13 | 2 | 29,8372 | 8,3699 |
| 7 | 13 | 2 | 18,4841 | -12,6938 |
| 8 | 13 | 2 | 34,8982 | 39,6053 |
| 9 | 13 | 2 | 139,4256 | -143,6513 |
| 10 | 13 | 2 | 26,1292 | 18,0082 |
| 11 | 13 | 2 | 6,3917 | -6,4497 |
| 12 | 13 | 2 | 5,8330 | 4,6291 |
| 13 | 13 | 2 | 75,1209 | 70,7468 |
| 14 | 13 | 2 | 0,0000 | -18,2075 |
| 15 | 13 | 2 | 12,9456 | -10,3195 |
| 16 | 13 | 2 | 0,0000 | -0,1104 |
| 17 | 13 | 2 | 28,0508 | 28,9873 |
| 18 | 13 | 2 | 0,0000 | 23,7863 |
| 19 | 13 | 2 | 53,8644 | 51,9154 |
| 20 | 13 | 2 | 0,0000 | -4,2762 |
| 21 | 13 | 2 | 21,4811 | -11,4140 |
| 22 | 13 | 2 | 15,3603 | -9,7238 |
| 23 | 13 | 2 | 6,0460 | 2,9875 |
| 24 | 13 | 2 | 7,4227 | -11,1237 |
| 25 | 13 | 2 | 21,9117 | 20,6874 |
| 26 | 13 | 2 | 0,0000 | 5,0462 |
| 27 | 13 | 2 | 13,1233 | -8,1641 |
| 28 | 13 | 2 | 12,9296 | -11,1397 |
| 29 | 13 | 2 | 6,4209 | 5,4777 |
| 0 | 14 | 2 | 136,9393 | -137,1020 |
| 1 | 14 | 2 | 84,4061 | 91,6155 |
| 2 | 14 | 2 | 55,0500 | -53,7404 |
| 3 | 14 | 2 | 40,8521 | 43,1586 |
| 4 | 14 | 2 | 10,6841 | -10,7080 |
| 5 | 14 | 2 | 39,9512 | -44,7568 |
| 6 | 14 | 2 | 39,9517 | 38,9659 |
| 7 | 14 | 2 | 25,8543 | -23,7101 |
| 8 | 14 | 2 | 13,7462 | -12,7784 |
| 9 | 14 | 2 | 34,4507 | -36,0586 |
| 10 | 14 | 2 | 21,2650 | -19,9710 |
| 11 | 14 | 2 | 0,0000 | 3,1208 |
| 12 | 14 | 2 | 9,7955 | 5,8673 |
| 13 | 14 | 2 | 24,1000 | 20,1699 |
| 14 | 14 | 2 | 30,4469 | -20,6037 |
| 15 | 14 | 2 | 35,0935 | -33,0743 |
| 16 | 14 | 2 | 7,9003 | -1,5591 |
| 17 | 14 | 2 | 41,5732 | -38,6642 |
| 18 | 14 | 2 | 5,3677 | 4,3193 |
| 19 | 14 | 2 | 21,3122 | 25,0793 |
| 20 | 14 | 2 | 19,3881 | -9,3657 |
| 21 | 14 | 2 | 8,8158 | 9,1764 |
| 22 | 14 | 2 | 16,3782 | 15,3118 |
| 23 | 14 | 2 | 0,0000 | -4,7435 |
| 24 | 14 | 2 | 15,4425 | -11,7401 |
| 25 | 14 | 2 | 24,8434 | 24,3241 |
| 26 | 14 | 2 | 10,5327 | -6,7976 |
| 27 | 14 | 2 | 0,0000 | -11,0560 |
| 1 | 15 | 2 | 15,2919 | 5,7845 |
| 2 | 15 | 2 | 21,3564 | 18,5189 |
| 3 | 15 | 2 | 13,7639 | 14,0019 |
| 4 | 15 | 2 | 25,9846 | -28,0967 |
| 5 | 15 | 2 | 0,0000 | -3,4720 |
| 6 | 15 | 2 | 59,0553 | -59,3794 |
| 7 | 15 | 2 | 32,9316 | -24,5294 |
| 8 | 15 | 2 | 36,8400 | -28,0983 |
| 9 | 15 | 2 | 72,2349 | 72,2222 |
| 10 | 15 | 2 | 28,4546 | -19,6771 |
| 11 | 15 | 2 | 34,5172 | 32,5107 |
| 12 | 15 | 2 | 21,8387 | 19,0981 |
| 13 | 15 | 2 | 20,9353 | -11,3015 |
| 14 | 15 | 2 | 35,7213 | 31,0031 |
| 15 | 15 | 2 | 3,7282 | 5,2892 |
| 16 | 15 | 2 | 23,9117 | -20,4959 |
| 17 | 15 | 2 | 11,3164 | -11,7936 |
| 18 | 15 | 2 | 0,0000 | -2,8302 |
| 19 | 15 | 2 | 6,4012 | 3,3736 |
| 20 | 15 | 2 | 11,3741 | 5,8972 |
| 21 | 15 | 2 | 14,6890 | 4,7956 |
| 22 | 15 | 2 | 0,0000 | -3,8327 |
| 23 | 15 | 2 | 15,4350 | -11,0690 |
| 24 | 15 | 2 | 12,7816 | 15,8365 |
| 25 | 15 | 2 | 13,9963 | -15,7697 |
| 26 | 15 | 2 | 12,9156 | 9,6393 |
| 0 | 16 | 2 | 37,6626 | -41,3093 |
| 1 | 16 | 2 | 35,3848 | 12,6471 |
| 2 | 16 | 2 | 41,9160 | 44,9448 |
| 3 | 16 | 2 | 34,2335 | -25,1042 |
| 4 | 16 | 2 | 42,9683 | 41,5841 |
| 5 | 16 | 2 | 32,2807 | -25,7674 |
| 6 | 16 | 2 | 28,0813 | -29,0367 |
| 7 | 16 | 2 | 48,1729 | 46,2522 |
| 8 | 16 | 2 | 12,5486 | -12,6039 |
| 9 | 16 | 2 | 0,0000 | -2,0301 |
| 10 | 16 | 2 | 33,2111 | 35,2728 |
| 11 | 16 | 2 | 27,4445 | -23,6418 |
| 12 | 16 | 2 | 15,6918 | 9,6032 |
| 13 | 16 | 2 | 34,5990 | 31,5117 |
| 14 | 16 | 2 | 8,6360 | -8,4135 |
| 15 | 16 | 2 | 14,1761 | 5,1058 |
| 16 | 16 | 2 | 13,6434 | -11,5242 |
| 17 | 16 | 2 | 0,0000 | -1,1843 |
| 18 | 16 | 2 | 3,5508 | -3,1338 |
| 19 | 16 | 2 | 0,0000 | 10,2445 |
| 20 | 16 | 2 | 24,6711 | 21,8739 |
| 21 | 16 | 2 | 0,0000 | -1,5167 |
| 22 | 16 | 2 | 9,2258 | 7,2694 |
| 23 | 16 | 2 | 0,0000 | -6,5725 |
| 24 | 16 | 2 | 50,3932 | -50,6577 |
| 1 | 17 | 2 | 22,9574 | -25,9725 |
| 2 | 17 | 2 | 9,2481 | -6,6386 |
| 3 | 17 | 2 | 9,9328 | -1,9172 |
| 4 | 17 | 2 | 12,9889 | 2,1998 |
| 5 | 17 | 2 | 26,0169 | -22,5063 |
| 6 | 17 | 2 | 42,1875 | 43,4460 |
| 7 | 17 | 2 | 7,2087 | -7,3233 |
| 8 | 17 | 2 | 35,3354 | 33,9040 |
| 9 | 17 | 2 | 12,6222 | 1,8038 |
| 10 | 17 | 2 | 0,0000 | -3,8536 |
| 11 | 17 | 2 | 14,1436 | -10,1686 |
| 12 | 17 | 2 | 22,3645 | -20,9825 |
| 13 | 17 | 2 | 5,8773 | 7,0169 |
| 14 | 17 | 2 | 6,2154 | -4,3344 |
| 15 | 17 | 2 | 11,3128 | 8,2158 |
| 16 | 17 | 2 | 0,0000 | -1,0770 |
| 17 | 17 | 2 | 21,0167 | -20,9141 |
| 18 | 17 | 2 | 0,0000 | 3,4935 |
| 19 | 17 | 2 | 16,8363 | -9,2656 |
| 20 | 17 | 2 | 9,5871 | 10,4771 |
| 21 | 17 | 2 | 10,3745 | 10,4663 |
| 0 | 18 | 2 | 43,8760 | -46,7781 |
| 1 | 18 | 2 | 14,7845 | -4,9876 |
| 2 | 18 | 2 | 35,6368 | -32,4987 |
| 3 | 18 | 2 | 25,9229 | -15,8806 |
| 4 | 18 | 2 | 17,2898 | 15,7644 |
| 5 | 18 | 2 | 14,8428 | -5,1673 |
| 6 | 18 | 2 | 29,6757 | 28,3514 |
| 7 | 18 | 2 | 21,0493 | 21,3761 |
| 8 | 18 | 2 | 3,9749 | -0,1534 |
| 9 | 18 | 2 | 13,0969 | 8,7884 |
| 10 | 18 | 2 | 7,6254 | 6,2787 |
| 11 | 18 | 2 | 0,0000 | -7,0696 |
| 12 | 18 | 2 | 15,8228 | 7,0274 |
| 13 | 18 | 2 | 9,2924 | 8,5592 |
| 14 | 18 | 2 | 23,0018 | 18,2763 |
| 15 | 18 | 2 | 12,2987 | -9,9543 |
| 16 | 18 | 2 | 9,3401 | -8,2118 |
| 17 | 18 | 2 | 14,2949 | -11,5443 |
| 18 | 18 | 2 | 13,9191 | 11,8991 |
| 19 | 18 | 2 | 0,0000 | 6,3283 |
| 1 | 19 | 2 | 0,0000 | -2,0120 |
| 2 | 19 | 2 | 15,0361 | -16,0929 |
| 3 | 19 | 2 | 13,6372 | 12,0526 |
| 4 | 19 | 2 | 16,5115 | -9,9470 |
| 5 | 19 | 2 | 4,9259 | 5,1468 |
| 6 | 19 | 2 | 14,2020 | -6,9967 |
| 7 | 19 | 2 | 12,7717 | 12,8747 |
| 8 | 19 | 2 | 16,2593 | -11,1783 |
| 9 | 19 | 2 | 17,6907 | -14,2544 |
| 10 | 19 | 2 | 14,4799 | -5,9752 |
| 11 | 19 | 2 | 13,4939 | -10,5772 |
| 12 | 19 | 2 | 0,0000 | 5,0240 |
| 13 | 19 | 2 | 9,7731 | 10,2385 |
| 14 | 19 | 2 | 0,0000 | 1,4976 |
| 15 | 19 | 2 | 3,9533 | 2,5421 |
| 16 | 19 | 2 | 8,3134 | 0,7135 |
| 0 | 20 | 2 | 21,0612 | 18,3596 |
| 1 | 20 | 2 | 9,4706 | -1,0293 |
| 2 | 20 | 2 | 6,8451 | 10,2926 |
| 3 | 20 | 2 | 0,0000 | -4,1848 |
| 4 | 20 | 2 | 0,0000 | -1,7978 |
| 5 | 20 | 2 | 0,0000 | 5,6647 |
| 6 | 20 | 2 | 0,0000 | 2,9469 |
| 7 | 20 | 2 | 8,4566 | 1,8274 |
| 8 | 20 | 2 | 2,7178 | 0,9627 |
| 9 | 20 | 2 | 0,0000 | -11,1147 |
| 10 | 20 | 2 | 13,6882 | -14,7419 |
| 11 | 20 | 2 | 17,9529 | -12,9280 |
| 12 | 20 | 2 | 39,9083 | -40,5627 |
| 1 | 21 | 2 | 0,0000 | -4,1135 |
| 2 | 21 | 2 | 0,0000 | -1,5618 |
| 3 | 21 | 2 | 24,1183 | 24,9523 |
| 4 | 21 | 2 | 21,5486 | 12,7331 |
| 5 | 21 | 2 | 0,0000 | 6,0974 |
| 2 | 0 | 3 | 170,7180 | 106,8846 |
| 4 | 0 | 3 | 52,1411 | -8,5938 |
| 6 | 0 | 3 | 131,6895 | 26,7998 |
| 8 | 0 | 3 | 167,4831 | -58,9640 |
| 10 | 0 | 3 | 46,1604 | 37,7589 |
| 12 | 0 | 3 | 82,8398 | -74,1450 |
| 14 | 0 | 3 | 256,0483 | -253,0725 |
| 16 | 0 | 3 | 106,9448 | -46,9645 |
| 18 | 0 | 3 | 59,0030 | 34,8834 |
| 20 | 0 | 3 | 119,4885 | 112,7051 |
| 22 | 0 | 3 | 56,1495 | 46,6231 |
| 24 | 0 | 3 | 22,2251 | -22,2087 |
| 26 | 0 | 3 | 18,3510 | 19,6755 |
| 28 | 0 | 3 | 49,6058 | 45,4393 |
| 30 | 0 | 3 | 38,7902 | 23,8885 |
| 32 | 0 | 3 | 16,9291 | -11,4907 |
| 34 | 0 | 3 | 29,0787 | -2,4172 |
| 0 | 1 | 3 | 98,3123 | -26,6963 |
| 1 | 1 | 3 | 166,8759 | -109,9382 |
| 2 | 1 | 3 | 90,6756 | 26,4219 |
| 3 | 1 | 3 | 37,0424 | 10,9492 |
| 4 | 1 | 3 | 69,1424 | 45,5873 |
| 5 | 1 | 3 | 117,4211 | 30,6295 |
| 6 | 1 | 3 | 120,1338 | 118,1037 |
| 7 | 1 | 3 | 183,9569 | -177,9840 |
| 8 | 1 | 3 | 103,8835 | 98,6003 |
| 9 | 1 | 3 | 291,0457 | 261,2424 |
| 10 | 1 | 3 | 77,7371 | -10,5898 |
| 11 | 1 | 3 | 113,7882 | 114,4822 |
| 12 | 1 | 3 | 64,2076 | -34,8302 |
| 13 | 1 | 3 | 178,9056 | -181,9727 |
| 14 | 1 | 3 | 145,9859 | -140,2156 |
| 15 | 1 | 3 | 152,8626 | -132,3600 |
| 16 | 1 | 3 | 87,0287 | -82,3670 |
| 17 | 1 | 3 | 88,5257 | 88,7823 |
| 18 | 1 | 3 | 23,4821 | -7,6937 |
| 19 | 1 | 3 | 28,6149 | 3,7494 |
| 20 | 1 | 3 | 59,7327 | -57,1786 |
| 21 | 1 | 3 | 17,8647 | -7,6094 |
| 22 | 1 | 3 | 49,8968 | -48,0987 |
| 23 | 1 | 3 | 30,9298 | -7,9911 |
| 24 | 1 | 3 | 25,0644 | -4,4359 |
| 25 | 1 | 3 | 34,5429 | -23,4521 |
| 26 | 1 | 3 | 63,1626 | 61,2276 |
| 27 | 1 | 3 | 41,8888 | 37,1366 |
| 28 | 1 | 3 | 66,0737 | 60,2925 |
| 29 | 1 | 3 | 43,4298 | 22,0620 |
| 30 | 1 | 3 | 6,6716 | -1,5214 |
| 31 | 1 | 3 | 25,3883 | -24,8274 |
| 32 | 1 | 3 | 34,5428 | -32,6206 |
| 33 | 1 | 3 | 42,6208 | 39,7914 |
| 34 | 1 | 3 | 12,4766 | -7,2539 |
| 35 | 1 | 3 | 0,0000 | 5,9356 |
| 1 | 2 | 3 | 18,9686 | 5,4096 |
| 2 | 2 | 3 | 28,2188 | -4,0842 |
| 3 | 2 | 3 | 61,8791 | -2,0745 |
| 4 | 2 | 3 | 121,6803 | -34,3567 |
| 5 | 2 | 3 | 232,5892 | 196,8814 |
| 6 | 2 | 3 | 21,1241 | 20,2665 |
| 7 | 2 | 3 | 126,2386 | -40,2219 |
| 8 | 2 | 3 | 113,8312 | 80,2286 |
| 9 | 2 | 3 | 156,1832 | -131,4281 |
| 10 | 2 | 3 | 121,8424 | 107,0188 |
| 11 | 2 | 3 | 30,9710 | -6,1125 |
| 12 | 2 | 3 | 92,3057 | 86,9911 |
| 13 | 2 | 3 | 20,5035 | -6,2383 |
| 14 | 2 | 3 | 43,5072 | 42,1260 |
| 15 | 2 | 3 | 13,2922 | -9,0141 |
| 16 | 2 | 3 | 82,6468 | 74,0687 |
| 17 | 2 | 3 | 73,1011 | 21,3027 |
| 18 | 2 | 3 | 24,8889 | -18,7122 |
| 19 | 2 | 3 | 77,1182 | 40,5195 |
| 20 | 2 | 3 | 119,1848 | -112,7633 |
| 21 | 2 | 3 | 60,8405 | -53,2791 |
| 22 | 2 | 3 | 90,8714 | -88,7678 |
| 23 | 2 | 3 | 37,6329 | -37,1803 |
| 24 | 2 | 3 | 14,6758 | -3,9028 |
| 25 | 2 | 3 | 10,6416 | 4,6273 |
| 26 | 2 | 3 | 17,2476 | 19,3351 |
| 27 | 2 | 3 | 13,9491 | 12,1373 |
| 28 | 2 | 3 | 7,9664 | -3,7878 |
| 29 | 2 | 3 | 38,7703 | 35,7006 |
| 30 | 2 | 3 | 35,9596 | -33,9945 |
| 31 | 2 | 3 | 21,1489 | -21,0750 |
| 32 | 2 | 3 | 6,8212 | 3,2535 |
| 33 | 2 | 3 | 25,7114 | -18,0172 |
| 34 | 2 | 3 | 35,4539 | 31,1825 |
| 35 | 2 | 3 | 25,2132 | 27,4707 |
| 0 | 3 | 3 | 186,6654 | -174,3957 |
| 1 | 3 | 3 | 38,2192 | -29,6871 |
| 2 | 3 | 3 | 69,4801 | -30,5119 |
| 3 | 3 | 3 | 166,0865 | -9,0884 |
| 4 | 3 | 3 | 91,1888 | 73,5216 |
| 5 | 3 | 3 | 160,9266 | 157,9375 |
| 6 | 3 | 3 | 24,8319 | 20,8055 |
| 7 | 3 | 3 | 115,9226 | -91,3704 |
| 8 | 3 | 3 | 195,5135 | -180,3465 |
| 9 | 3 | 3 | 30,0031 | 7,8951 |
| 10 | 3 | 3 | 145,0675 | -142,2871 |
| 11 | 3 | 3 | 125,0567 | 72,8096 |
| 12 | 3 | 3 | 177,5977 | 171,1522 |
| 13 | 3 | 3 | 25,1611 | -40,9649 |
| 14 | 3 | 3 | 101,4745 | 96,5527 |
| 15 | 3 | 3 | 27,0872 | 26,1119 |
| 16 | 3 | 3 | 34,2175 | 30,2337 |
| 17 | 3 | 3 | 64,7880 | 39,8378 |
| 18 | 3 | 3 | 70,6646 | 68,2464 |
| 19 | 3 | 3 | 81,8982 | -69,9202 |
| 20 | 3 | 3 | 32,2599 | 32,7813 |
| 21 | 3 | 3 | 72,2390 | 62,8816 |
| 22 | 3 | 3 | 42,2156 | 34,4870 |
| 23 | 3 | 3 | 30,1132 | 27,5940 |
| 24 | 3 | 3 | 25,2647 | -20,9584 |
| 25 | 3 | 3 | 49,2482 | -14,8386 |
| 26 | 3 | 3 | 45,5069 | -44,3864 |
| 27 | 3 | 3 | 53,6954 | -45,3622 |
| 28 | 3 | 3 | 12,7630 | -12,9032 |
| 29 | 3 | 3 | 49,3439 | -46,8105 |
| 30 | 3 | 3 | 0,0000 | -1,2679 |
| 31 | 3 | 3 | 35,4365 | -32,4711 |
| 32 | 3 | 3 | 11,4430 | -13,1400 |
| 33 | 3 | 3 | 21,6193 | 21,6150 |
| 34 | 3 | 3 | 12,7262 | -5,9440 |
| 35 | 3 | 3 | 32,9483 | 27,2400 |
| 1 | 4 | 3 | 89,2610 | -88,6359 |
| 2 | 4 | 3 | 159,5910 | 150,6490 |
| 3 | 4 | 3 | 111,1781 | -110,4356 |
| 4 | 4 | 3 | 156,3927 | 41,1958 |
| 5 | 4 | 3 | 90,4078 | 87,6175 |
| 6 | 4 | 3 | 255,5625 | -234,5252 |
| 7 | 4 | 3 | 44,7949 | -43,3024 |
| 8 | 4 | 3 | 120,0277 | -124,0519 |
| 9 | 4 | 3 | 81,2599 | -83,1688 |
| 10 | 4 | 3 | 132,6592 | -73,7678 |
| 11 | 4 | 3 | 183,3781 | 181,0195 |
| 12 | 4 | 3 | 17,5137 | 8,0880 |
| 13 | 4 | 3 | 103,4635 | 107,6248 |
| 14 | 4 | 3 | 21,2620 | -4,9782 |
| 15 | 4 | 3 | 98,5186 | -96,4277 |
| 16 | 4 | 3 | 70,3779 | -67,8387 |
| 17 | 4 | 3 | 49,8343 | -44,1872 |
| 18 | 4 | 3 | 97,9024 | 65,5709 |
| 19 | 4 | 3 | 38,5741 | 41,3963 |
| 20 | 4 | 3 | 88,1759 | 66,9995 |
| 21 | 4 | 3 | 41,3166 | 43,6178 |
| 22 | 4 | 3 | 59,0107 | 56,1050 |
| 23 | 4 | 3 | 46,4840 | 45,0557 |
| 24 | 4 | 3 | 60,0008 | 51,7400 |
| 25 | 4 | 3 | 0,0000 | -14,9351 |
| 26 | 4 | 3 | 21,5264 | -18,0645 |
| 27 | 4 | 3 | 27,6378 | -25,7679 |
| 28 | 4 | 3 | 12,0156 | -8,0901 |
| 29 | 4 | 3 | 17,4414 | 17,3762 |
| 30 | 4 | 3 | 32,2692 | -27,4821 |
| 31 | 4 | 3 | 15,9984 | -18,0983 |
| 32 | 4 | 3 | 13,5704 | -5,6321 |
| 33 | 4 | 3 | 30,5901 | -28,4217 |
| 34 | 4 | 3 | 22,1755 | 0,2593 |
| 35 | 4 | 3 | 0,0000 | 2,0059 |
| 0 | 5 | 3 | 137,6988 | 128,7533 |
| 1 | 5 | 3 | 75,8327 | -78,1624 |
| 2 | 5 | 3 | 77,0008 | 24,0164 |
| 3 | 5 | 3 | 261,6138 | -232,9362 |
| 4 | 5 | 3 | 71,9853 | -21,2641 |
| 5 | 5 | 3 | 34,1303 | -51,6966 |
| 6 | 5 | 3 | 31,0387 | -12,8976 |
| 7 | 5 | 3 | 121,6500 | -118,4390 |
| 8 | 5 | 3 | 32,7382 | -4,2344 |
| 9 | 5 | 3 | 77,3804 | -65,5990 |
| 10 | 5 | 3 | 116,9678 | 106,1085 |
| 11 | 5 | 3 | 66,4309 | 45,3880 |
| 12 | 5 | 3 | 92,4053 | 83,8617 |
| 13 | 5 | 3 | 17,0355 | 1,9748 |
| 14 | 5 | 3 | 121,7638 | -115,5476 |
| 15 | 5 | 3 | 0,0000 | 1,1607 |
| 16 | 5 | 3 | 175,0271 | -163,1012 |
| 17 | 5 | 3 | 72,2685 | -3,0283 |
| 18 | 5 | 3 | 0,0000 | -3,6191 |
| 19 | 5 | 3 | 22,3143 | -19,5532 |
| 20 | 5 | 3 | 37,7882 | 37,5265 |
| 21 | 5 | 3 | 117,7323 | 113,0847 |
| 22 | 5 | 3 | 0,0000 | -12,0897 |
| 23 | 5 | 3 | 16,7101 | 14,4611 |
| 24 | 5 | 3 | 12,6772 | -8,2116 |
| 25 | 5 | 3 | 24,9881 | -23,7177 |
| 26 | 5 | 3 | 25,8271 | -5,9092 |
| 27 | 5 | 3 | 24,6009 | -10,6690 |
| 28 | 5 | 3 | 37,8403 | 32,1546 |
| 29 | 5 | 3 | 40,1283 | 35,3697 |
| 30 | 5 | 3 | 28,4371 | 24,2821 |
| 31 | 5 | 3 | 28,4857 | 23,7656 |
| 32 | 5 | 3 | 16,1407 | -20,0831 |
| 33 | 5 | 3 | 15,5416 | -13,8013 |
| 34 | 5 | 3 | 8,7516 | 1,7344 |
| 1 | 6 | 3 | 182,6349 | 185,2686 |
| 2 | 6 | 3 | 152,9602 | -128,6677 |
| 3 | 6 | 3 | 64,7126 | 10,8522 |
| 4 | 6 | 3 | 115,4170 | -112,4603 |
| 5 | 6 | 3 | 76,6337 | 2,9272 |
| 6 | 6 | 3 | 103,9620 | 97,0475 |
| 7 | 6 | 3 | 80,4836 | -13,6585 |
| 8 | 6 | 3 | 184,2283 | 168,9287 |
| 9 | 6 | 3 | 121,7175 | -119,9552 |
| 10 | 6 | 3 | 54,1001 | -55,8842 |
| 11 | 6 | 3 | 54,3713 | 60,7018 |
| 12 | 6 | 3 | 26,1901 | -24,9446 |
| 13 | 6 | 3 | 0,0000 | -6,8997 |
| 14 | 6 | 3 | 74,0634 | 68,3599 |
| 15 | 6 | 3 | 137,4845 | -137,8030 |
| 16 | 6 | 3 | 65,5575 | 3,5340 |
| 17 | 6 | 3 | 48,3777 | 33,1277 |
| 18 | 6 | 3 | 10,5541 | 7,7823 |
| 19 | 6 | 3 | 61,1221 | 20,8432 |
| 20 | 6 | 3 | 8,1606 | -10,0866 |
| 21 | 6 | 3 | 43,9824 | -27,6946 |
| 22 | 6 | 3 | 43,8929 | -42,5183 |
| 23 | 6 | 3 | 20,4596 | -21,9854 |
| 24 | 6 | 3 | 7,1846 | -7,9379 |
| 25 | 6 | 3 | 48,8832 | -45,5561 |
| 26 | 6 | 3 | 23,7951 | -19,9728 |
| 27 | 6 | 3 | 11,6663 | 6,2383 |
| 28 | 6 | 3 | 17,6620 | -0,0180 |
| 29 | 6 | 3 | 43,8663 | 40,3472 |
| 30 | 6 | 3 | 17,9936 | 15,2005 |
| 31 | 6 | 3 | 21,3046 | 14,4936 |
| 32 | 6 | 3 | 0,0000 | 5,3698 |
| 33 | 6 | 3 | 6,2572 | 2,2702 |
| 34 | 6 | 3 | 17,7081 | -14,8603 |
| 0 | 7 | 3 | 49,5028 | -48,5822 |
| 1 | 7 | 3 | 116,3675 | -54,8248 |
| 2 | 7 | 3 | 73,0279 | -63,9183 |
| 3 | 7 | 3 | 65,2768 | -65,3871 |
| 4 | 7 | 3 | 72,5077 | 70,2947 |
| 5 | 7 | 3 | 161,0293 | 153,0439 |
| 6 | 7 | 3 | 55,4574 | 54,4212 |
| 7 | 7 | 3 | 222,2195 | 221,3065 |
| 8 | 7 | 3 | 83,5569 | -84,4116 |
| 9 | 7 | 3 | 162,3786 | 136,4389 |
| 10 | 7 | 3 | 48,4740 | -47,7709 |
| 11 | 7 | 3 | 76,8069 | -77,8913 |
| 12 | 7 | 3 | 31,3006 | 13,9730 |
| 13 | 7 | 3 | 54,9842 | -49,3760 |
| 14 | 7 | 3 | 55,0144 | 55,6451 |
| 15 | 7 | 3 | 87,9543 | -41,5623 |
| 16 | 7 | 3 | 18,0994 | 9,9331 |
| 17 | 7 | 3 | 3,0038 | 2,9547 |
| 18 | 7 | 3 | 16,9990 | 10,8388 |
| 19 | 7 | 3 | 5,3446 | 0,0224 |
| 20 | 7 | 3 | 27,1830 | 5,6527 |
| 21 | 7 | 3 | 15,5394 | 9,7930 |
| 22 | 7 | 3 | 32,6829 | -18,2689 |
| 23 | 7 | 3 | 39,3154 | -13,5449 |
| 24 | 7 | 3 | 25,8506 | 22,5189 |
| 25 | 7 | 3 | 35,1690 | -28,0356 |
| 26 | 7 | 3 | 9,7598 | -12,3902 |
| 27 | 7 | 3 | 40,1696 | -38,5734 |
| 28 | 7 | 3 | 8,3781 | -7,7389 |
| 29 | 7 | 3 | 24,4326 | -11,1421 |
| 30 | 7 | 3 | 9,1181 | 11,3008 |
| 31 | 7 | 3 | 0,0000 | 3,1856 |
| 32 | 7 | 3 | 14,3941 | -12,7088 |
| 33 | 7 | 3 | 7,4974 | 6,6364 |
| 1 | 8 | 3 | 161,4810 | -158,9778 |
| 2 | 8 | 3 | 56,3899 | 26,4336 |
| 3 | 8 | 3 | 89,8714 | -95,0126 |
| 4 | 8 | 3 | 43,2596 | -43,0935 |
| 5 | 8 | 3 | 88,4707 | 95,8726 |
| 6 | 8 | 3 | 149,2806 | 137,6900 |
| 7 | 8 | 3 | 89,7259 | 91,6150 |
| 8 | 8 | 3 | 110,3942 | 47,7873 |
| 9 | 8 | 3 | 70,1713 | -74,6550 |
| 10 | 8 | 3 | 99,9774 | -103,3935 |
| 11 | 8 | 3 | 30,4568 | 27,2675 |
| 12 | 8 | 3 | 35,2312 | 31,5012 |
| 13 | 8 | 3 | 69,4080 | 69,4629 |
| 14 | 8 | 3 | 58,7980 | 60,2843 |
| 15 | 8 | 3 | 11,5265 | 21,6422 |
| 16 | 8 | 3 | 81,0488 | -69,7131 |
| 17 | 8 | 3 | 50,2440 | 51,5325 |
| 18 | 8 | 3 | 100,4460 | -93,6474 |
| 19 | 8 | 3 | 22,4908 | -31,2764 |
| 20 | 8 | 3 | 32,4128 | 33,0231 |
| 21 | 8 | 3 | 25,0518 | -24,5402 |
| 22 | 8 | 3 | 40,4629 | 15,1621 |
| 23 | 8 | 3 | 60,5744 | 56,8838 |
| 24 | 8 | 3 | 0,0000 | -0,6639 |
| 25 | 8 | 3 | 23,6196 | 23,8315 |
| 26 | 8 | 3 | 11,1918 | -5,4911 |
| 27 | 8 | 3 | 8,7778 | -5,3099 |
| 28 | 8 | 3 | 5,2049 | -3,4512 |
| 29 | 8 | 3 | 12,1627 | -9,0842 |
| 30 | 8 | 3 | 51,0796 | 43,9221 |
| 31 | 8 | 3 | 22,6482 | -19,6894 |
| 32 | 8 | 3 | 25,1201 | 10,3667 |
| 0 | 9 | 3 | 46,4922 | -0,1832 |
| 1 | 9 | 3 | 22,9496 | 17,0098 |
| 2 | 9 | 3 | 43,8077 | -2,6688 |
| 3 | 9 | 3 | 38,1544 | -10,6010 |
| 4 | 9 | 3 | 33,3953 | -23,0035 |
| 5 | 9 | 3 | 91,5808 | -77,1546 |
| 6 | 9 | 3 | 10,1021 | 0,3846 |
| 7 | 9 | 3 | 89,5924 | -88,6866 |
| 8 | 9 | 3 | 46,8247 | 39,5945 |
| 9 | 9 | 3 | 53,8320 | -1,7999 |
| 10 | 9 | 3 | 23,2212 | -11,6072 |
| 11 | 9 | 3 | 23,7801 | -10,2389 |
| 12 | 9 | 3 | 44,1124 | -30,7755 |
| 13 | 9 | 3 | 96,0142 | 92,0323 |
| 14 | 9 | 3 | 29,3404 | 15,9135 |
| 15 | 9 | 3 | 59,4514 | -45,8561 |
| 16 | 9 | 3 | 39,6662 | 40,7750 |
| 17 | 9 | 3 | 76,3777 | -72,9479 |
| 18 | 9 | 3 | 0,0000 | 14,1340 |
| 19 | 9 | 3 | 20,8734 | -10,9288 |
| 20 | 9 | 3 | 18,9986 | -17,3713 |
| 21 | 9 | 3 | 8,5332 | 11,3577 |
| 22 | 9 | 3 | 30,0570 | -23,8687 |
| 23 | 9 | 3 | 38,0290 | 32,1142 |
| 24 | 9 | 3 | 14,6984 | 6,8313 |
| 25 | 9 | 3 | 18,9883 | 17,4904 |
| 26 | 9 | 3 | 19,1233 | 11,4660 |
| 27 | 9 | 3 | 5,9789 | -3,5346 |
| 28 | 9 | 3 | 18,6457 | -6,6931 |
| 29 | 9 | 3 | 32,3855 | 29,1832 |
| 30 | 9 | 3 | 7,0673 | -4,4058 |
| 31 | 9 | 3 | 33,9245 | 29,6783 |
| 1 | 10 | 3 | 166,2439 | 170,4500 |
| 2 | 10 | 3 | 55,4637 | 51,8901 |
| 3 | 10 | 3 | 36,6198 | -30,3810 |
| 4 | 10 | 3 | 71,4127 | -38,2858 |
| 5 | 10 | 3 | 53,6107 | -39,3029 |
| 6 | 10 | 3 | 42,0981 | 36,3762 |
| 7 | 10 | 3 | 51,6319 | -17,9049 |
| 8 | 10 | 3 | 13,7769 | -11,4179 |
| 9 | 10 | 3 | 22,2553 | 12,0841 |
| 10 | 10 | 3 | 114,4348 | -99,8122 |
| 11 | 10 | 3 | 17,2015 | -17,2740 |
| 12 | 10 | 3 | 19,6052 | 20,4785 |
| 13 | 10 | 3 | 66,0436 | -67,8286 |
| 14 | 10 | 3 | 70,2660 | 61,6327 |
| 15 | 10 | 3 | 13,1185 | -17,6475 |
| 16 | 10 | 3 | 20,4224 | -21,0319 |
| 17 | 10 | 3 | 38,7214 | 23,9765 |
| 18 | 10 | 3 | 49,0886 | -39,4740 |
| 19 | 10 | 3 | 0,0000 | 2,2601 |
| 20 | 10 | 3 | 25,3753 | 18,8290 |
| 21 | 10 | 3 | 38,9202 | -34,6332 |
| 22 | 10 | 3 | 13,4077 | 9,8558 |
| 23 | 10 | 3 | 0,0000 | -9,8320 |
| 24 | 10 | 3 | 28,9387 | 26,7890 |
| 25 | 10 | 3 | 0,0000 | -7,1118 |
| 26 | 10 | 3 | 11,4179 | 8,3963 |
| 27 | 10 | 3 | 0,0000 | -11,5761 |
| 28 | 10 | 3 | 34,8362 | -30,7085 |
| 29 | 10 | 3 | 9,9479 | 5,4818 |
| 30 | 10 | 3 | 0,0000 | 1,8229 |
| 0 | 11 | 3 | 26,7259 | 30,1695 |
| 1 | 11 | 3 | 46,4560 | -2,7421 |
| 2 | 11 | 3 | 57,6150 | 57,6606 |
| 3 | 11 | 3 | 87,5990 | -45,4113 |
| 4 | 11 | 3 | 43,8071 | -43,8266 |
| 5 | 11 | 3 | 54,9781 | 48,0951 |
| 6 | 11 | 3 | 53,8736 | -54,1745 |
| 7 | 11 | 3 | 104,9445 | 97,4551 |
| 8 | 11 | 3 | 72,2434 | 77,1141 |
| 9 | 11 | 3 | 20,1384 | 20,1011 |
| 10 | 11 | 3 | 20,0364 | 20,0071 |
| 11 | 11 | 3 | 62,1807 | -53,2625 |
| 12 | 11 | 3 | 26,4102 | -30,0303 |
| 13 | 11 | 3 | 37,5985 | 22,7174 |
| 14 | 11 | 3 | 16,5017 | -19,5515 |
| 15 | 11 | 3 | 7,4310 | 5,9081 |
| 16 | 11 | 3 | 20,2962 | -19,5708 |
| 17 | 11 | 3 | 46,0357 | 3,7023 |
| 18 | 11 | 3 | 36,6972 | -40,7783 |
| 19 | 11 | 3 | 13,6552 | 9,4044 |
| 20 | 11 | 3 | 15,4997 | -4,7351 |
| 21 | 11 | 3 | 19,3147 | 11,9671 |
| 22 | 11 | 3 | 34,6453 | 30,2006 |
| 23 | 11 | 3 | 13,1063 | 8,1736 |
| 24 | 11 | 3 | 12,3176 | 11,9201 |
| 25 | 11 | 3 | 21,5790 | 1,5699 |
| 26 | 11 | 3 | 0,0000 | 4,5325 |
| 27 | 11 | 3 | 53,9195 | -45,5215 |
| 28 | 11 | 3 | 18,6332 | -16,1397 |
| 29 | 11 | 3 | 39,0186 | -29,8541 |
| 30 | 11 | 3 | 0,0000 | -1,7158 |
| 1 | 12 | 3 | 23,9326 | -20,2972 |
| 2 | 12 | 3 | 20,8522 | 10,8935 |
| 3 | 12 | 3 | 55,6990 | -51,0128 |
| 4 | 12 | 3 | 80,2894 | -65,3032 |
| 5 | 12 | 3 | 21,7561 | -15,4581 |
| 6 | 12 | 3 | 59,1581 | -51,0249 |
| 7 | 12 | 3 | 17,1300 | 1,3548 |
| 8 | 12 | 3 | 56,7729 | 59,5695 |
| 9 | 12 | 3 | 39,1346 | 36,3432 |
| 10 | 12 | 3 | 40,6942 | 26,8960 |
| 11 | 12 | 3 | 28,5184 | 21,5369 |
| 12 | 12 | 3 | 13,2273 | 12,1793 |
| 13 | 12 | 3 | 0,0000 | 6,7423 |
| 14 | 12 | 3 | 24,5413 | 11,3797 |
| 15 | 12 | 3 | 28,5498 | 27,5933 |
| 16 | 12 | 3 | 11,0991 | -8,7152 |
| 17 | 12 | 3 | 0,0000 | -15,3582 |
| 18 | 12 | 3 | 48,2349 | 38,2549 |
| 19 | 12 | 3 | 0,0000 | -16,6013 |
| 20 | 12 | 3 | 20,5700 | 12,7531 |
| 21 | 12 | 3 | 19,3810 | 19,2806 |
| 22 | 12 | 3 | 44,3393 | -41,1897 |
| 23 | 12 | 3 | 43,7477 | 38,1227 |
| 24 | 12 | 3 | 12,9081 | -11,3482 |
| 25 | 12 | 3 | 19,6582 | 15,1391 |
| 26 | 12 | 3 | 4,9171 | 0,5699 |
| 27 | 12 | 3 | 24,3638 | -19,2174 |
| 28 | 12 | 3 | 14,1755 | -8,1316 |
| 0 | 13 | 3 | 31,1549 | -22,5992 |
| 1 | 13 | 3 | 26,8778 | 7,2389 |
| 2 | 13 | 3 | 34,8895 | 13,3434 |
| 3 | 13 | 3 | 88,7885 | -84,5938 |
| 4 | 13 | 3 | 42,1252 | -18,7252 |
| 5 | 13 | 3 | 67,2678 | -67,5173 |
| 6 | 13 | 3 | 48,1836 | -53,6107 |
| 7 | 13 | 3 | 17,5297 | -17,1256 |
| 8 | 13 | 3 | 29,2132 | 29,8196 |
| 9 | 13 | 3 | 5,3859 | -2,3307 |
| 10 | 13 | 3 | 8,6125 | -3,8955 |
| 11 | 13 | 3 | 21,7578 | 10,4806 |
| 12 | 13 | 3 | 37,4528 | -38,0954 |
| 13 | 13 | 3 | 3,0678 | -2,7204 |
| 14 | 13 | 3 | 41,7909 | 42,9460 |
| 15 | 13 | 3 | 35,1582 | -32,3708 |
| 16 | 13 | 3 | 51,7118 | 48,9249 |
| 17 | 13 | 3 | 7,2303 | 3,6021 |
| 18 | 13 | 3 | 0,0000 | 4,5048 |
| 19 | 13 | 3 | 37,0631 | 35,5912 |
| 20 | 13 | 3 | 0,0000 | 4,4147 |
| 21 | 13 | 3 | 39,9806 | 34,0401 |
| 22 | 13 | 3 | 0,0000 | -1,2720 |
| 23 | 13 | 3 | 25,2211 | -19,1157 |
| 24 | 13 | 3 | 10,5693 | -5,6513 |
| 25 | 13 | 3 | 12,4617 | -8,6226 |
| 26 | 13 | 3 | 14,6592 | 1,7955 |
| 27 | 13 | 3 | 1,3241 | -1,8514 |
| 1 | 14 | 3 | 27,5533 | 25,6169 |
| 2 | 14 | 3 | 28,6165 | 22,9345 |
| 3 | 14 | 3 | 14,0322 | 13,7328 |
| 4 | 14 | 3 | 9,8413 | -6,2491 |
| 5 | 14 | 3 | 21,7621 | -13,0124 |
| 6 | 14 | 3 | 50,6266 | -43,3307 |
| 7 | 14 | 3 | 15,3521 | 15,7991 |
| 8 | 14 | 3 | 42,3394 | 7,7714 |
| 9 | 14 | 3 | 24,0339 | 9,4386 |
| 10 | 14 | 3 | 14,2315 | -9,8833 |
| 11 | 14 | 3 | 32,0895 | -31,4664 |
| 12 | 14 | 3 | 40,6504 | -37,4457 |
| 13 | 14 | 3 | 35,2549 | -33,6261 |
| 14 | 14 | 3 | 32,8451 | -29,1000 |
| 15 | 14 | 3 | 9,7420 | 13,9157 |
| 16 | 14 | 3 | 30,2267 | -12,6429 |
| 17 | 14 | 3 | 15,8970 | 22,7403 |
| 18 | 14 | 3 | 37,1520 | 34,1963 |
| 19 | 14 | 3 | 0,0000 | -8,2304 |
| 20 | 14 | 3 | 30,2856 | 27,7548 |
| 21 | 14 | 3 | 15,0306 | -18,1125 |
| 22 | 14 | 3 | 13,9609 | 0,2973 |
| 23 | 14 | 3 | 19,7109 | -19,8067 |
| 24 | 14 | 3 | 13,7273 | 11,7739 |
| 25 | 14 | 3 | 9,8028 | 2,1669 |
| 26 | 14 | 3 | 13,5867 | 11,1511 |
| 0 | 15 | 3 | 27,1592 | -28,2170 |
| 1 | 15 | 3 | 42,0034 | 25,3325 |
| 2 | 15 | 3 | 16,0275 | 9,4517 |
| 3 | 15 | 3 | 3,3776 | 11,9552 |
| 4 | 15 | 3 | 34,5024 | 33,6810 |
| 5 | 15 | 3 | 18,2306 | 10,4791 |
| 6 | 15 | 3 | 10,0078 | 0,9272 |
| 7 | 15 | 3 | 20,0251 | 12,3511 |
| 8 | 15 | 3 | 36,3774 | 35,4301 |
| 9 | 15 | 3 | 45,3017 | 31,6692 |
| 10 | 15 | 3 | 19,8940 | 12,5625 |
| 11 | 15 | 3 | 18,1411 | 14,6799 |
| 12 | 15 | 3 | 45,4553 | -46,7378 |
| 13 | 15 | 3 | 25,4983 | -18,9002 |
| 14 | 15 | 3 | 5,7461 | 0,5965 |
| 15 | 15 | 3 | 35,1237 | -22,7015 |
| 16 | 15 | 3 | 0,0000 | -7,9356 |
| 17 | 15 | 3 | 12,4534 | 12,3840 |
| 18 | 15 | 3 | 35,3025 | -32,4836 |
| 19 | 15 | 3 | 4,5038 | -2,2091 |
| 20 | 15 | 3 | 6,4187 | -6,7627 |
| 21 | 15 | 3 | 14,3618 | -12,7024 |
| 22 | 15 | 3 | 12,2172 | -12,2478 |
| 23 | 15 | 3 | 10,6691 | -2,3136 |
| 24 | 15 | 3 | 0,0000 | 2,5169 |
| 1 | 16 | 3 | 27,4870 | -22,7564 |
| 2 | 16 | 3 | 17,1460 | 6,3798 |
| 3 | 16 | 3 | 15,3686 | 15,6011 |
| 4 | 16 | 3 | 27,0489 | 23,5023 |
| 5 | 16 | 3 | 0,0000 | -1,0111 |
| 6 | 16 | 3 | 22,2508 | 15,3142 |
| 7 | 16 | 3 | 14,5769 | -3,4457 |
| 8 | 16 | 3 | 12,5046 | 9,4162 |
| 9 | 16 | 3 | 15,3013 | -4,4461 |
| 10 | 16 | 3 | 30,4210 | 28,1971 |
| 11 | 16 | 3 | 4,3987 | -1,0004 |
| 12 | 16 | 3 | 27,4584 | 27,8824 |
| 13 | 16 | 3 | 11,5524 | 15,6351 |
| 14 | 16 | 3 | 15,6613 | 14,0028 |
| 15 | 16 | 3 | 0,0000 | 10,4528 |
| 16 | 16 | 3 | 13,8220 | -0,5328 |
| 17 | 16 | 3 | 0,0000 | -9,9565 |
| 18 | 16 | 3 | 32,6060 | -30,6395 |
| 19 | 16 | 3 | 0,0000 | -12,5379 |
| 20 | 16 | 3 | 31,3384 | -27,9798 |
| 21 | 16 | 3 | 8,3963 | 8,0551 |
| 0 | 17 | 3 | 18,2222 | -21,7294 |
| 1 | 17 | 3 | 21,2749 | 18,7680 |
| 2 | 17 | 3 | 10,2150 | 6,3465 |
| 3 | 17 | 3 | 34,2005 | 31,2011 |
| 4 | 17 | 3 | 15,8019 | 3,5985 |
| 5 | 17 | 3 | 15,2368 | -3,4484 |
| 6 | 17 | 3 | 41,8499 | -39,2413 |
| 7 | 17 | 3 | 27,9731 | -27,5974 |
| 8 | 17 | 3 | 22,8479 | -16,3832 |
| 9 | 17 | 3 | 28,0010 | 28,0241 |
| 10 | 17 | 3 | 14,7987 | 9,5009 |
| 11 | 17 | 3 | 28,4544 | 28,2396 |
| 12 | 17 | 3 | 0,0000 | 10,3793 |
| 13 | 17 | 3 | 9,5035 | -9,2941 |
| 14 | 17 | 3 | 30,8582 | 25,6374 |
| 15 | 17 | 3 | 31,0639 | -30,6472 |
| 16 | 17 | 3 | 13,6036 | 7,6320 |
| 17 | 17 | 3 | 18,2980 | -0,1804 |
| 18 | 17 | 3 | 0,0000 | -4,7669 |
| 19 | 17 | 3 | 0,0000 | -0,1388 |
| 1 | 18 | 3 | 0,0000 | 6,6030 |
| 2 | 18 | 3 | 0,0000 | -1,0699 |
| 3 | 18 | 3 | 6,2513 | -0,0303 |
| 4 | 18 | 3 | 20,9376 | 6,0325 |
| 5 | 18 | 3 | 14,3523 | -15,0980 |
| 6 | 18 | 3 | 6,5992 | -4,9392 |
| 7 | 18 | 3 | 13,2933 | -12,6496 |
| 8 | 18 | 3 | 19,9680 | -17,5574 |
| 9 | 18 | 3 | 15,5850 | 14,1233 |
| 10 | 18 | 3 | 16,6367 | 5,6864 |
| 11 | 18 | 3 | 21,7817 | 16,5371 |
| 12 | 18 | 3 | 12,3010 | -10,4853 |
| 13 | 18 | 3 | 0,0000 | 2,3803 |
| 14 | 18 | 3 | 27,3833 | -25,2732 |
| 15 | 18 | 3 | 0,0000 | -11,0464 |
| 16 | 18 | 3 | 1,0102 | -1,9149 |
| 0 | 19 | 3 | 15,1660 | -3,3161 |
| 1 | 19 | 3 | 24,3874 | -24,1092 |
| 2 | 19 | 3 | 14,3092 | 10,5640 |
| 3 | 19 | 3 | 31,9075 | -31,1178 |
| 4 | 19 | 3 | 16,2177 | 7,7264 |
| 5 | 19 | 3 | 3,1263 | -5,2526 |
| 6 | 19 | 3 | 3,0749 | -4,0938 |
| 7 | 19 | 3 | 0,4077 | 0,5068 |
| 8 | 19 | 3 | 12,6615 | 7,3454 |
| 9 | 19 | 3 | 11,4662 | 9,6884 |
| 10 | 19 | 3 | 13,8125 | 8,6285 |
| 11 | 19 | 3 | 18,3538 | -5,7128 |
| 0 | 0 | 4 | 697,3763 | 707,9829 |
| 2 | 0 | 4 | 150,7354 | 149,9508 |
| 4 | 0 | 4 | 211,1496 | -215,3800 |
| 6 | 0 | 4 | 151,9817 | 153,1649 |
| 8 | 0 | 4 | 65,6433 | 67,1710 |
| 10 | 0 | 4 | 87,3855 | -88,1480 |
| 12 | 0 | 4 | 84,5155 | 88,3861 |
| 14 | 0 | 4 | 203,9572 | -204,2708 |
| 16 | 0 | 4 | 12,9454 | 8,4486 |
| 18 | 0 | 4 | 130,0907 | 133,8771 |
| 20 | 0 | 4 | 38,4662 | -20,5533 |
| 22 | 0 | 4 | 24,1699 | -24,8883 |
| 24 | 0 | 4 | 84,3429 | 83,5619 |
| 26 | 0 | 4 | 6,9298 | -4,7690 |
| 28 | 0 | 4 | 53,4067 | -43,7116 |
| 30 | 0 | 4 | 72,5895 | 66,2145 |
| 32 | 0 | 4 | 51,2938 | 46,7247 |
| 1 | 1 | 4 | 175,0255 | 173,1113 |
| 2 | 1 | 4 | 26,9194 | 15,6018 |
| 3 | 1 | 4 | 122,3595 | -119,1317 |
| 4 | 1 | 4 | 46,6200 | -0,1849 |
| 5 | 1 | 4 | 79,8895 | -79,8292 |
| 6 | 1 | 4 | 205,2578 | 190,7187 |
| 7 | 1 | 4 | 41,8540 | -40,3273 |
| 8 | 1 | 4 | 173,6176 | 170,3442 |
| 9 | 1 | 4 | 43,3319 | -21,6312 |
| 10 | 1 | 4 | 36,9221 | 35,3182 |
| 11 | 1 | 4 | 12,3954 | 4,8393 |
| 12 | 1 | 4 | 79,0870 | -80,7907 |
| 13 | 1 | 4 | 42,9671 | 1,6068 |
| 14 | 1 | 4 | 47,3386 | -49,7347 |
| 15 | 1 | 4 | 88,4681 | -88,0382 |
| 16 | 1 | 4 | 43,5817 | 41,6444 |
| 17 | 1 | 4 | 59,8240 | -57,3573 |
| 18 | 1 | 4 | 68,4843 | 64,8205 |
| 19 | 1 | 4 | 7,4543 | 7,4633 |
| 20 | 1 | 4 | 23,2243 | 12,2058 |
| 21 | 1 | 4 | 78,9478 | -64,8478 |
| 22 | 1 | 4 | 59,4410 | -59,9769 |
| 23 | 1 | 4 | 54,3820 | 54,8589 |
| 24 | 1 | 4 | 10,3627 | -3,5615 |
| 25 | 1 | 4 | 51,0489 | 48,7948 |
| 26 | 1 | 4 | 2,9844 | -4,0883 |
| 27 | 1 | 4 | 38,9416 | -30,9701 |
| 28 | 1 | 4 | 36,3645 | -32,1847 |
| 29 | 1 | 4 | 15,9649 | -12,8828 |
| 30 | 1 | 4 | 20,7515 | -21,4469 |
| 31 | 1 | 4 | 11,2560 | 7,4329 |
| 32 | 1 | 4 | 0,0000 | -7,3513 |
| 33 | 1 | 4 | 11,2408 | -7,0116 |
| 34 | 1 | 4 | 0,0000 | 15,1613 |
| 0 | 2 | 4 | 131,3165 | -122,0859 |
| 1 | 2 | 4 | 17,6332 | -26,9431 |
| 2 | 2 | 4 | 228,3853 | -233,4727 |
| 3 | 2 | 4 | 59,0899 | -31,2560 |
| 4 | 2 | 4 | 44,5701 | -42,2308 |
| 5 | 2 | 4 | 90,8377 | -78,3045 |
| 6 | 2 | 4 | 88,4708 | 83,6602 |
| 7 | 2 | 4 | 69,2791 | 68,1244 |
| 8 | 2 | 4 | 3,9089 | 2,4965 |
| 9 | 2 | 4 | 123,0053 | 113,4553 |
| 10 | 2 | 4 | 48,7914 | -42,0854 |
| 11 | 2 | 4 | 45,8501 | -9,4290 |
| 12 | 2 | 4 | 34,9230 | 27,0552 |
| 13 | 2 | 4 | 45,9228 | -9,6603 |
| 14 | 2 | 4 | 12,1244 | -12,6238 |
| 15 | 2 | 4 | 62,8846 | -54,0336 |
| 16 | 2 | 4 | 62,2270 | 56,2010 |
| 17 | 2 | 4 | 45,8231 | 38,9275 |
| 18 | 2 | 4 | 29,7242 | -22,8179 |
| 19 | 2 | 4 | 40,6931 | 41,9232 |
| 20 | 2 | 4 | 65,4340 | -65,9516 |
| 21 | 2 | 4 | 64,9912 | -60,6620 |
| 22 | 2 | 4 | 51,5179 | 38,5392 |
| 23 | 2 | 4 | 65,4106 | -65,7484 |
| 24 | 2 | 4 | 73,7967 | 71,7221 |
| 25 | 2 | 4 | 0,0000 | -6,3991 |
| 26 | 2 | 4 | 42,7766 | -36,7459 |
| 27 | 2 | 4 | 16,7314 | 15,1289 |
| 28 | 2 | 4 | 26,8199 | -23,6848 |
| 29 | 2 | 4 | 0,0000 | -10,5176 |
| 30 | 2 | 4 | 20,9602 | -20,0182 |
| 31 | 2 | 4 | 7,9046 | 3,4823 |
| 32 | 2 | 4 | 21,3786 | -18,9570 |
| 33 | 2 | 4 | 7,8884 | -4,9135 |
| 34 | 2 | 4 | 14,6451 | -12,9872 |
| 1 | 3 | 4 | 54,8041 | -44,7779 |
| 2 | 3 | 4 | 126,3630 | 132,9831 |
| 3 | 3 | 4 | 133,6978 | 135,7184 |
| 4 | 3 | 4 | 161,0954 | -158,8289 |
| 5 | 3 | 4 | 56,1390 | -55,1621 |
| 6 | 3 | 4 | 176,9230 | -174,3959 |
| 7 | 3 | 4 | 19,1483 | 19,7905 |
| 8 | 3 | 4 | 57,2819 | -47,9183 |
| 9 | 3 | 4 | 74,8135 | 63,9521 |
| 10 | 3 | 4 | 17,9249 | 20,5480 |
| 11 | 3 | 4 | 13,8778 | 8,2295 |
| 12 | 3 | 4 | 53,6971 | 52,6275 |
| 13 | 3 | 4 | 51,8062 | 48,9183 |
| 14 | 3 | 4 | 20,7792 | -22,6770 |
| 15 | 3 | 4 | 221,2277 | 218,1821 |
| 16 | 3 | 4 | 61,2649 | -62,6627 |
| 17 | 3 | 4 | 105,3244 | 102,3119 |
| 18 | 3 | 4 | 50,2474 | 47,8683 |
| 19 | 3 | 4 | 78,2874 | -79,4011 |
| 20 | 3 | 4 | 51,0610 | 47,7463 |
| 21 | 3 | 4 | 19,0896 | 17,0386 |
| 22 | 3 | 4 | 56,4414 | -54,0548 |
| 23 | 3 | 4 | 31,2636 | 24,0662 |
| 24 | 3 | 4 | 0,0000 | 4,1020 |
| 25 | 3 | 4 | 16,7564 | 5,2829 |
| 26 | 3 | 4 | 42,6750 | 42,9768 |
| 27 | 3 | 4 | 16,1429 | 18,2319 |
| 28 | 3 | 4 | 19,9444 | 18,6189 |
| 29 | 3 | 4 | 17,2235 | -10,9433 |
| 30 | 3 | 4 | 28,7752 | 23,5740 |
| 31 | 3 | 4 | 11,5797 | -12,2791 |
| 32 | 3 | 4 | 9,8653 | 9,1744 |
| 33 | 3 | 4 | 14,8738 | 6,4671 |
| 0 | 4 | 4 | 56,0371 | 55,3249 |
| 1 | 4 | 4 | 145,1576 | 144,4849 |
| 2 | 4 | 4 | 45,5479 | -48,1745 |
| 3 | 4 | 4 | 121,2141 | 124,2413 |
| 4 | 4 | 4 | 80,1747 | 81,8957 |
| 5 | 4 | 4 | 74,4114 | -76,5329 |
| 6 | 4 | 4 | 22,4181 | -18,2170 |
| 7 | 4 | 4 | 95,4661 | -98,7796 |
| 8 | 4 | 4 | 40,1668 | -36,3116 |
| 9 | 4 | 4 | 39,7188 | -40,0859 |
| 10 | 4 | 4 | 18,2550 | 6,1731 |
| 11 | 4 | 4 | 0,0000 | -7,6778 |
| 12 | 4 | 4 | 42,4408 | -43,5011 |
| 13 | 4 | 4 | 13,5284 | -11,5446 |
| 14 | 4 | 4 | 38,3064 | -35,5136 |
| 15 | 4 | 4 | 34,9570 | -38,0643 |
| 16 | 4 | 4 | 33,9901 | 16,6679 |
| 17 | 4 | 4 | 22,1736 | -19,9557 |
| 18 | 4 | 4 | 41,8671 | 27,3452 |
| 19 | 4 | 4 | 73,7837 | 75,6817 |
| 20 | 4 | 4 | 21,5095 | -26,0742 |
| 21 | 4 | 4 | 28,9040 | 29,6084 |
| 22 | 4 | 4 | 74,3705 | -71,8369 |
| 23 | 4 | 4 | 0,0000 | 3,8096 |
| 24 | 4 | 4 | 47,9978 | -44,5449 |
| 25 | 4 | 4 | 56,3897 | 57,2808 |
| 26 | 4 | 4 | 40,0870 | -32,5936 |
| 27 | 4 | 4 | 16,9517 | 11,5727 |
| 28 | 4 | 4 | 49,2192 | 47,5902 |
| 29 | 4 | 4 | 28,6088 | -25,4141 |
| 30 | 4 | 4 | 27,3661 | -12,5480 |
| 31 | 4 | 4 | 9,3704 | -5,3796 |
| 32 | 4 | 4 | 13,2402 | -7,4609 |
| 33 | 4 | 4 | 15,8685 | 10,8479 |
| 1 | 5 | 4 | 31,3992 | 22,4855 |
| 2 | 5 | 4 | 161,5221 | 161,8261 |
| 3 | 5 | 4 | 62,5960 | -30,6488 |
| 4 | 5 | 4 | 46,0712 | 35,5825 |
| 5 | 5 | 4 | 98,2055 | -100,9653 |
| 6 | 5 | 4 | 25,5134 | -4,9842 |
| 7 | 5 | 4 | 21,6296 | 5,4103 |
| 8 | 5 | 4 | 85,6175 | 75,6282 |
| 9 | 5 | 4 | 35,6528 | 35,2633 |
| 10 | 5 | 4 | 68,6051 | -62,5060 |
| 11 | 5 | 4 | 34,0414 | 33,5914 |
| 12 | 5 | 4 | 0,0000 | 16,2814 |
| 13 | 5 | 4 | 15,1303 | -14,7733 |
| 14 | 5 | 4 | 29,5361 | 30,1522 |
| 15 | 5 | 4 | 87,3036 | -81,6183 |
| 16 | 5 | 4 | 36,8068 | -35,9602 |
| 17 | 5 | 4 | 99,0727 | -99,1944 |
| 18 | 5 | 4 | 39,9567 | 27,2120 |
| 19 | 5 | 4 | 53,9207 | -55,3359 |
| 20 | 5 | 4 | 31,0197 | -31,3740 |
| 21 | 5 | 4 | 42,8484 | -32,3316 |
| 22 | 5 | 4 | 45,9300 | -45,1848 |
| 23 | 5 | 4 | 38,4392 | -29,9786 |
| 24 | 5 | 4 | 23,6446 | 22,3945 |
| 25 | 5 | 4 | 32,4046 | 19,0972 |
| 26 | 5 | 4 | 35,3162 | 33,2183 |
| 27 | 5 | 4 | 14,6664 | 15,5829 |
| 28 | 5 | 4 | 52,0739 | -50,7304 |
| 29 | 5 | 4 | 17,3234 | -13,0028 |
| 30 | 5 | 4 | 52,7271 | -50,7427 |
| 31 | 5 | 4 | 7,7909 | 0,8691 |
| 32 | 5 | 4 | 9,5919 | 3,0257 |
| 33 | 5 | 4 | 24,4599 | -13,1368 |
| 0 | 6 | 4 | 81,6917 | 41,3674 |
| 1 | 6 | 4 | 58,1710 | 51,8070 |
| 2 | 6 | 4 | 51,9706 | -36,7816 |
| 3 | 6 | 4 | 56,4038 | -5,5121 |
| 4 | 6 | 4 | 19,5758 | 16,3878 |
| 5 | 6 | 4 | 26,8655 | -24,7020 |
| 6 | 6 | 4 | 89,0494 | 90,4259 |
| 7 | 6 | 4 | 39,6534 | 35,2606 |
| 8 | 6 | 4 | 31,7411 | -13,8073 |
| 9 | 6 | 4 | 66,7426 | 61,7992 |
| 10 | 6 | 4 | 7,6134 | -2,7448 |
| 11 | 6 | 4 | 65,4753 | 63,3820 |
| 12 | 6 | 4 | 209,9253 | 212,1180 |
| 13 | 6 | 4 | 34,0200 | 35,1498 |
| 14 | 6 | 4 | 24,8112 | 3,8423 |
| 15 | 6 | 4 | 53,5180 | 46,2810 |
| 16 | 6 | 4 | 73,6035 | -70,7620 |
| 17 | 6 | 4 | 14,8669 | -8,6722 |
| 18 | 6 | 4 | 27,9586 | 29,2231 |
| 19 | 6 | 4 | 21,1883 | -23,6189 |
| 20 | 6 | 4 | 77,0540 | 74,3540 |
| 21 | 6 | 4 | 64,7571 | -66,9366 |
| 22 | 6 | 4 | 36,4389 | 25,4479 |
| 23 | 6 | 4 | 48,3270 | -46,4767 |
| 24 | 6 | 4 | 35,6758 | 35,5265 |
| 25 | 6 | 4 | 34,5073 | 29,9426 |
| 26 | 6 | 4 | 0,0000 | -2,5547 |
| 27 | 6 | 4 | 6,5385 | 0,1299 |
| 28 | 6 | 4 | 27,6366 | -19,4208 |
| 29 | 6 | 4 | 24,0534 | -18,9667 |
| 30 | 6 | 4 | 17,6561 | 17,5262 |
| 31 | 6 | 4 | 6,5138 | -2,9195 |
| 32 | 6 | 4 | 16,5413 | 13,9381 |
| 1 | 7 | 4 | 32,5231 | 10,0044 |
| 2 | 7 | 4 | 57,0910 | 56,0555 |
| 3 | 7 | 4 | 23,9408 | 26,3611 |
| 4 | 7 | 4 | 71,9728 | -73,4274 |
| 5 | 7 | 4 | 37,4552 | -12,3510 |
| 6 | 7 | 4 | 47,4700 | -33,7503 |
| 7 | 7 | 4 | 184,6926 | -183,1560 |
| 8 | 7 | 4 | 36,4855 | 31,7362 |
| 9 | 7 | 4 | 82,4174 | -79,3359 |
| 10 | 7 | 4 | 24,7745 | -18,0513 |
| 11 | 7 | 4 | 55,0384 | 50,2142 |
| 12 | 7 | 4 | 21,4299 | 24,8332 |
| 13 | 7 | 4 | 126,9266 | 124,9697 |
| 14 | 7 | 4 | 0,0000 | -0,2467 |
| 15 | 7 | 4 | 23,0502 | 18,5759 |
| 16 | 7 | 4 | 54,0028 | -53,0944 |
| 17 | 7 | 4 | 63,6078 | -65,8162 |
| 18 | 7 | 4 | 41,7210 | 40,2868 |
| 19 | 7 | 4 | 76,1753 | 76,9163 |
| 20 | 7 | 4 | 34,9604 | 38,5540 |
| 21 | 7 | 4 | 58,1496 | 50,0142 |
| 22 | 7 | 4 | 30,5405 | -26,4335 |
| 23 | 7 | 4 | 5,0120 | 6,7899 |
| 24 | 7 | 4 | 0,0000 | -1,5483 |
| 25 | 7 | 4 | 8,6061 | -17,9853 |
| 26 | 7 | 4 | 12,2461 | 10,6362 |
| 27 | 7 | 4 | 23,6074 | -18,1701 |
| 28 | 7 | 4 | 14,3736 | 10,3795 |
| 29 | 7 | 4 | 12,2658 | -13,1783 |
| 30 | 7 | 4 | 27,8481 | 25,4315 |
| 31 | 7 | 4 | 7,6434 | -4,0526 |
| 32 | 7 | 4 | 8,0705 | 3,3117 |
| 0 | 8 | 4 | 41,1374 | -39,0186 |
| 1 | 8 | 4 | 15,5391 | -7,9683 |
| 2 | 8 | 4 | 37,9672 | 31,7438 |
| 3 | 8 | 4 | 14,8956 | 7,9214 |
| 4 | 8 | 4 | 13,3688 | 6,4725 |
| 5 | 8 | 4 | 31,5364 | -32,8134 |
| 6 | 8 | 4 | 72,5946 | -72,9100 |
| 7 | 8 | 4 | 16,6474 | -13,0272 |
| 8 | 8 | 4 | 11,0117 | -6,9454 |
| 9 | 8 | 4 | 11,8436 | -16,4598 |
| 10 | 8 | 4 | 46,5785 | -44,9222 |
| 11 | 8 | 4 | 64,3845 | -66,9698 |
| 12 | 8 | 4 | 54,0036 | -40,3788 |
| 13 | 8 | 4 | 65,1668 | -62,0728 |
| 14 | 8 | 4 | 79,2985 | -79,5961 |
| 15 | 8 | 4 | 73,7148 | -75,3592 |
| 16 | 8 | 4 | 7,9218 | -8,0336 |
| 17 | 8 | 4 | 0,0000 | 2,0988 |
| 18 | 8 | 4 | 41,7166 | -32,1438 |
| 19 | 8 | 4 | 60,4534 | 62,5517 |
| 20 | 8 | 4 | 31,5138 | 23,9944 |
| 21 | 8 | 4 | 53,3108 | 51,4893 |
| 22 | 8 | 4 | 7,4325 | 10,8088 |
| 23 | 8 | 4 | 5,4823 | 5,2634 |
| 24 | 8 | 4 | 37,2075 | -35,6924 |
| 25 | 8 | 4 | 9,5405 | -11,8420 |
| 26 | 8 | 4 | 3,5890 | 3,1123 |
| 27 | 8 | 4 | 0,0000 | 6,6003 |
| 28 | 8 | 4 | 19,8060 | 11,8955 |
| 29 | 8 | 4 | 13,2599 | 7,3577 |
| 30 | 8 | 4 | 15,1526 | -13,4932 |
| 31 | 8 | 4 | 14,3537 | 10,5426 |
| 1 | 9 | 4 | 20,7180 | -17,7915 |
| 2 | 9 | 4 | 33,8776 | -16,5259 |
| 3 | 9 | 4 | 197,1217 | 202,7793 |
| 4 | 9 | 4 | 83,9418 | -78,1719 |
| 5 | 9 | 4 | 46,7667 | 34,4725 |
| 6 | 9 | 4 | 71,1218 | 63,7516 |
| 7 | 9 | 4 | 45,5803 | -46,0195 |
| 8 | 9 | 4 | 41,3637 | 37,6746 |
| 9 | 9 | 4 | 103,8940 | 104,3951 |
| 10 | 9 | 4 | 44,2731 | -44,6558 |
| 11 | 9 | 4 | 10,2112 | 2,8349 |
| 12 | 9 | 4 | 15,8778 | -19,9702 |
| 13 | 9 | 4 | 58,1695 | -57,3020 |
| 14 | 9 | 4 | 20,6225 | 27,0024 |
| 15 | 9 | 4 | 19,0250 | 11,1951 |
| 16 | 9 | 4 | 8,4612 | -2,8572 |
| 17 | 9 | 4 | 73,2142 | -67,9902 |
| 18 | 9 | 4 | 0,0000 | 2,8277 |
| 19 | 9 | 4 | 35,6312 | -30,1597 |
| 20 | 9 | 4 | 12,4514 | 16,6199 |
| 21 | 9 | 4 | 39,7914 | 41,9734 |
| 22 | 9 | 4 | 26,4444 | -24,6193 |
| 23 | 9 | 4 | 16,4977 | -12,6137 |
| 24 | 9 | 4 | 12,3126 | 11,4356 |
| 25 | 9 | 4 | 8,0927 | 8,3891 |
| 26 | 9 | 4 | 0,0000 | 2,3979 |
| 27 | 9 | 4 | 102,3314 | 88,4490 |
| 28 | 9 | 4 | 0,0000 | -2,9475 |
| 29 | 9 | 4 | 27,3689 | 23,9699 |
| 30 | 9 | 4 | 21,7195 | 15,3264 |
| 0 | 10 | 4 | 90,7663 | -84,9918 |
| 1 | 10 | 4 | 65,7878 | -62,1994 |
| 2 | 10 | 4 | 36,8612 | 8,5872 |
| 3 | 10 | 4 | 38,4414 | -34,8102 |
| 4 | 10 | 4 | 115,6339 | 118,3929 |
| 5 | 10 | 4 | 46,8679 | 41,5188 |
| 6 | 10 | 4 | 31,7015 | -33,2108 |
| 7 | 10 | 4 | 45,9440 | 47,8873 |
| 8 | 10 | 4 | 8,2579 | -0,7997 |
| 9 | 10 | 4 | 33,3884 | 21,5941 |
| 10 | 10 | 4 | 35,1708 | -14,8987 |
| 11 | 10 | 4 | 11,9427 | 8,8318 |
| 12 | 10 | 4 | 77,6743 | -63,9266 |
| 13 | 10 | 4 | 56,6456 | 60,6522 |
| 14 | 10 | 4 | 50,3070 | 41,0942 |
| 15 | 10 | 4 | 65,3389 | 65,8116 |
| 16 | 10 | 4 | 33,7983 | 28,0179 |
| 17 | 10 | 4 | 13,8234 | -0,7779 |
| 18 | 10 | 4 | 44,0129 | -43,9798 |
| 19 | 10 | 4 | 55,6864 | -55,7657 |
| 20 | 10 | 4 | 21,1070 | 13,4789 |
| 21 | 10 | 4 | 30,7343 | -28,0199 |
| 22 | 10 | 4 | 8,0885 | 3,7368 |
| 23 | 10 | 4 | 8,9717 | -6,8778 |
| 24 | 10 | 4 | 25,1469 | -19,9517 |
| 25 | 10 | 4 | 10,0575 | -9,8128 |
| 26 | 10 | 4 | 11,1224 | 7,5656 |
| 27 | 10 | 4 | 0,0000 | 0,6081 |
| 28 | 10 | 4 | 31,0452 | 28,5667 |
| 29 | 10 | 4 | 0,0000 | -5,3611 |
| 1 | 11 | 4 | 64,6911 | -65,7113 |
| 2 | 11 | 4 | 30,5166 | 27,8550 |
| 3 | 11 | 4 | 5,3866 | 15,5913 |
| 4 | 11 | 4 | 45,1413 | 46,5604 |
| 5 | 11 | 4 | 75,2724 | -76,6989 |
| 6 | 11 | 4 | 35,2957 | 25,9792 |
| 7 | 11 | 4 | 49,8772 | -48,2322 |
| 8 | 11 | 4 | 23,4888 | -18,3259 |
| 9 | 11 | 4 | 60,8465 | -46,4571 |
| 10 | 11 | 4 | 40,9834 | -42,0285 |
| 11 | 11 | 4 | 15,3251 | -14,5753 |
| 12 | 11 | 4 | 14,2043 | 22,5975 |
| 13 | 11 | 4 | 50,5990 | 48,8788 |
| 14 | 11 | 4 | 38,6420 | 40,4765 |
| 15 | 11 | 4 | 67,2207 | 64,4970 |
| 16 | 11 | 4 | 14,4880 | -7,9457 |
| 17 | 11 | 4 | 20,0947 | -5,3064 |
| 18 | 11 | 4 | 31,6488 | -34,3364 |
| 19 | 11 | 4 | 37,4225 | -31,4474 |
| 20 | 11 | 4 | 0,0000 | -19,9819 |
| 21 | 11 | 4 | 11,2493 | 15,1661 |
| 22 | 11 | 4 | 20,0386 | 18,6272 |
| 23 | 11 | 4 | 26,9168 | -16,4757 |
| 24 | 11 | 4 | 4,1633 | 0,4718 |
| 25 | 11 | 4 | 13,4185 | -10,2112 |
| 26 | 11 | 4 | 27,1998 | -22,2037 |
| 27 | 11 | 4 | 12,4704 | -11,8581 |
| 28 | 11 | 4 | 19,3514 | -15,1970 |
| 0 | 12 | 4 | 22,5392 | 3,8143 |
| 1 | 12 | 4 | 24,9993 | -11,8744 |
| 2 | 12 | 4 | 42,0775 | -47,4120 |
| 3 | 12 | 4 | 22,4600 | 19,9239 |
| 4 | 12 | 4 | 15,2699 | -9,8022 |
| 5 | 12 | 4 | 45,9158 | 49,6344 |
| 6 | 12 | 4 | 7,2399 | 8,9282 |
| 7 | 12 | 4 | 64,7088 | -67,0590 |
| 8 | 12 | 4 | 32,5662 | 30,7149 |
| 9 | 12 | 4 | 55,5262 | -59,9537 |
| 10 | 12 | 4 | 45,0649 | 45,7472 |
| 11 | 12 | 4 | 20,9159 | 8,9788 |
| 12 | 12 | 4 | 69,6379 | 70,6150 |
| 13 | 12 | 4 | 22,2085 | -20,3736 |
| 14 | 12 | 4 | 32,7997 | 32,8112 |
| 15 | 12 | 4 | 0,0000 | 13,0569 |
| 16 | 12 | 4 | 32,0260 | -29,1196 |
| 17 | 12 | 4 | 26,6858 | -25,1135 |
| 18 | 12 | 4 | 11,1753 | 11,8645 |
| 19 | 12 | 4 | 13,4674 | -16,8048 |
| 20 | 12 | 4 | 42,6969 | 40,1315 |
| 21 | 12 | 4 | 51,4215 | 50,6758 |
| 22 | 12 | 4 | 11,1116 | -11,8370 |
| 23 | 12 | 4 | 42,4884 | 37,0101 |
| 24 | 12 | 4 | 9,5144 | 10,3940 |
| 25 | 12 | 4 | 11,4238 | -10,9046 |
| 26 | 12 | 4 | 1,4161 | -1,3111 |
| 1 | 13 | 4 | 76,2175 | 74,0260 |
| 2 | 13 | 4 | 49,3520 | -49,9214 |
| 3 | 13 | 4 | 52,0298 | -47,1116 |
| 4 | 13 | 4 | 33,0423 | -10,9544 |
| 5 | 13 | 4 | 59,8684 | -59,0581 |
| 6 | 13 | 4 | 19,0024 | -18,6920 |
| 7 | 13 | 4 | 29,1584 | 24,8500 |
| 8 | 13 | 4 | 29,3419 | -18,8216 |
| 9 | 13 | 4 | 62,9451 | 61,7235 |
| 10 | 13 | 4 | 25,9236 | -18,6310 |
| 11 | 13 | 4 | 35,3977 | 34,0484 |
| 12 | 13 | 4 | 0,0000 | 7,2638 |
| 13 | 13 | 4 | 0,9743 | 0,3404 |
| 14 | 13 | 4 | 0,0000 | 10,9169 |
| 15 | 13 | 4 | 32,9744 | -23,0325 |
| 16 | 13 | 4 | 0,0000 | 9,3047 |
| 17 | 13 | 4 | 22,7046 | -20,1470 |
| 18 | 13 | 4 | 0,0000 | -1,0532 |
| 19 | 13 | 4 | 11,3306 | -10,6406 |
| 20 | 13 | 4 | 11,3068 | -10,4679 |
| 21 | 13 | 4 | 23,0495 | -16,4014 |
| 22 | 13 | 4 | 30,1511 | 26,6601 |
| 23 | 13 | 4 | 0,0000 | 4,2677 |
| 24 | 13 | 4 | 13,4878 | 4,3713 |
| 25 | 13 | 4 | 18,4514 | 11,2464 |
| 0 | 14 | 4 | 49,4964 | 31,1612 |
| 1 | 14 | 4 | 61,8030 | -57,0089 |
| 2 | 14 | 4 | 42,8470 | 25,5163 |
| 3 | 14 | 4 | 49,7081 | -44,8207 |
| 4 | 14 | 4 | 25,9019 | -22,7764 |
| 5 | 14 | 4 | 31,6400 | 30,5654 |
| 6 | 14 | 4 | 37,0429 | -36,0617 |
| 7 | 14 | 4 | 23,0933 | 19,2016 |
| 8 | 14 | 4 | 11,6021 | 2,5263 |
| 9 | 14 | 4 | 20,8404 | 20,4872 |
| 10 | 14 | 4 | 24,9100 | -21,9278 |
| 11 | 14 | 4 | 0,0000 | 3,4375 |
| 12 | 14 | 4 | 27,3434 | -21,0391 |
| 13 | 14 | 4 | 26,5885 | -27,0226 |
| 14 | 14 | 4 | 41,8575 | -33,9115 |
| 15 | 14 | 4 | 21,7303 | 21,0623 |
| 16 | 14 | 4 | 5,9557 | 2,2763 |
| 17 | 14 | 4 | 20,2104 | 19,5818 |
| 18 | 14 | 4 | 14,7165 | -12,9697 |
| 19 | 14 | 4 | 23,9902 | -21,7788 |
| 20 | 14 | 4 | 12,0941 | -12,7636 |
| 21 | 14 | 4 | 0,0000 | -9,5061 |
| 22 | 14 | 4 | 20,3837 | -10,9124 |
| 23 | 14 | 4 | 12,8039 | -4,4816 |
| 1 | 15 | 4 | 12,4131 | 4,3494 |
| 2 | 15 | 4 | 9,4438 | -6,6814 |
| 3 | 15 | 4 | 24,7838 | 25,6825 |
| 4 | 15 | 4 | 19,7169 | 15,6603 |
| 5 | 15 | 4 | 7,7179 | 14,7013 |
| 6 | 15 | 4 | 51,3823 | 49,0205 |
| 7 | 15 | 4 | 35,7964 | -27,8479 |
| 8 | 15 | 4 | 30,7998 | 22,5721 |
| 9 | 15 | 4 | 8,7365 | 6,8457 |
| 10 | 15 | 4 | 10,8905 | 8,4582 |
| 11 | 15 | 4 | 15,8067 | -14,2250 |
| 12 | 15 | 4 | 18,8429 | -17,3011 |
| 13 | 15 | 4 | 6,1791 | -5,2703 |
| 14 | 15 | 4 | 23,4771 | -12,4710 |
| 15 | 15 | 4 | 48,2791 | 44,3222 |
| 16 | 15 | 4 | 0,0000 | 9,8341 |
| 17 | 15 | 4 | 10,4219 | 5,4171 |
| 18 | 15 | 4 | 0,0000 | 4,3392 |
| 19 | 15 | 4 | 17,6773 | -14,9228 |
| 20 | 15 | 4 | 0,0000 | 1,7437 |
| 21 | 15 | 4 | 15,1699 | 8,3107 |
| 0 | 16 | 4 | 23,8365 | -23,4809 |
| 1 | 16 | 4 | 21,1198 | -10,7005 |
| 2 | 16 | 4 | 6,4034 | -7,6422 |
| 3 | 16 | 4 | 26,3200 | 23,7812 |
| 4 | 16 | 4 | 2,1614 | -0,5950 |
| 5 | 16 | 4 | 0,0000 | 6,6812 |
| 6 | 16 | 4 | 3,2476 | 4,0428 |
| 7 | 16 | 4 | 31,9562 | -24,2105 |
| 8 | 16 | 4 | 39,3790 | 38,2000 |
| 9 | 16 | 4 | 14,5242 | 8,6262 |
| 10 | 16 | 4 | 9,6523 | -7,5225 |
| 11 | 16 | 4 | 16,6805 | 12,1528 |
| 12 | 16 | 4 | 32,2070 | -27,9219 |
| 13 | 16 | 4 | 8,0614 | -8,1347 |
| 14 | 16 | 4 | 9,3675 | 7,9810 |
| 15 | 16 | 4 | 21,5168 | -11,3862 |
| 16 | 16 | 4 | 39,3774 | 36,9573 |
| 17 | 16 | 4 | 18,6442 | 6,9139 |
| 18 | 16 | 4 | 8,9305 | -5,3558 |
| 1 | 17 | 4 | 12,0208 | 10,2930 |
| 2 | 17 | 4 | 8,5958 | 8,9241 |
| 3 | 17 | 4 | 11,2821 | -8,2473 |
| 4 | 17 | 4 | 9,0227 | -4,8298 |
| 5 | 17 | 4 | 14,6281 | -12,5660 |
| 6 | 17 | 4 | 29,9483 | -27,6376 |
| 7 | 17 | 4 | 15,5059 | -7,4444 |
| 8 | 17 | 4 | 36,7800 | -35,5180 |
| 9 | 17 | 4 | 25,5974 | -14,5284 |
| 10 | 17 | 4 | 0,0000 | 3,6034 |
| 11 | 17 | 4 | 6,3051 | -3,3277 |
| 12 | 17 | 4 | 13,9301 | 8,2453 |
| 13 | 17 | 4 | 13,9448 | -11,7161 |
| 14 | 17 | 4 | 6,2051 | 1,7610 |
| 15 | 17 | 4 | 16,7144 | -8,3306 |
| 1 | 18 | 4 | 11,3489 | -1,1456 |
| 2 | 18 | 4 | 17,7379 | 7,2977 |
| 3 | 18 | 4 | 15,7842 | 10,3218 |
| 4 | 18 | 4 | 7,0777 | -9,7869 |
| 5 | 18 | 4 | 0,0000 | 6,6321 |
| 6 | 18 | 4 | 9,0009 | 8,3236 |
| 7 | 18 | 4 | 20,7014 | -20,0915 |
| 8 | 18 | 4 | 6,1512 | 0,8179 |
| 9 | 18 | 4 | 8,1118 | -4,3199 |
| 10 | 18 | 4 | 11,6943 | -9,8119 |
| 11 | 18 | 4 | 0,0000 | 8,6939 |
| 1 | 19 | 4 | 21,0592 | 20,9935 |
| 2 | 19 | 4 | 8,8676 | 8,7822 |
| 4 | 19 | 4 | 10,3435 | 17,2192 |
| 2 | 0 | 5 | 60,2058 | -58,5143 |
| 4 | 0 | 5 | 43,7595 | -28,6791 |
| 6 | 0 | 5 | 45,7306 | 5,7865 |
| 8 | 0 | 5 | 76,8216 | 44,9916 |
| 10 | 0 | 5 | 35,5453 | -35,4263 |
| 12 | 0 | 5 | 88,2641 | 89,8618 |
| 14 | 0 | 5 | 144,2634 | 142,7876 |
| 16 | 0 | 5 | 39,7607 | 36,7831 |
| 18 | 0 | 5 | 66,0646 | -56,8564 |
| 20 | 0 | 5 | 84,8465 | -86,0423 |
| 22 | 0 | 5 | 8,4997 | -2,6131 |
| 24 | 0 | 5 | 1,2260 | 0,7687 |
| 26 | 0 | 5 | 27,1284 | 8,8503 |
| 28 | 0 | 5 | 54,2017 | -44,2419 |
| 30 | 0 | 5 | 22,9230 | -20,3077 |
| 32 | 0 | 5 | 13,6745 | 8,1506 |
| 0 | 1 | 5 | 49,6279 | -45,5234 |
| 1 | 1 | 5 | 60,0026 | 54,0510 |
| 2 | 1 | 5 | 43,5075 | 27,7480 |
| 3 | 1 | 5 | 18,6384 | 13,1654 |
| 4 | 1 | 5 | 62,7316 | -60,6131 |
| 5 | 1 | 5 | 29,9325 | 4,9937 |
| 6 | 1 | 5 | 71,3816 | -73,5232 |
| 7 | 1 | 5 | 83,9881 | 90,9517 |
| 8 | 1 | 5 | 39,5876 | -40,9389 |
| 9 | 1 | 5 | 138,6420 | -135,3539 |
| 10 | 1 | 5 | 46,4241 | -32,1197 |
| 11 | 1 | 5 | 102,7429 | -102,0471 |
| 12 | 1 | 5 | 67,8498 | 66,4226 |
| 13 | 1 | 5 | 103,7398 | 106,3347 |
| 14 | 1 | 5 | 54,9059 | 50,9741 |
| 15 | 1 | 5 | 91,4768 | 92,4462 |
| 16 | 1 | 5 | 73,2522 | 65,1966 |
| 17 | 1 | 5 | 57,5334 | -58,9813 |
| 18 | 1 | 5 | 15,2246 | 5,9533 |
| 19 | 1 | 5 | 26,5026 | 24,5301 |
| 20 | 1 | 5 | 28,5238 | 24,9648 |
| 21 | 1 | 5 | 11,8881 | -10,6272 |
| 22 | 1 | 5 | 51,2442 | 46,1417 |
| 23 | 1 | 5 | 9,6299 | 5,8589 |
| 24 | 1 | 5 | 9,8468 | -9,0944 |
| 25 | 1 | 5 | 0,0000 | 5,7187 |
| 26 | 1 | 5 | 31,9792 | -32,3728 |
| 27 | 1 | 5 | 37,8894 | -33,5665 |
| 28 | 1 | 5 | 49,6641 | -47,2872 |
| 29 | 1 | 5 | 11,5394 | 1,9847 |
| 30 | 1 | 5 | 0,0000 | 3,4169 |
| 31 | 1 | 5 | 14,9525 | 12,1862 |
| 32 | 1 | 5 | 23,0116 | 22,7189 |
| 1 | 2 | 5 | 29,0111 | 27,9423 |
| 2 | 2 | 5 | 22,0292 | 6,4880 |
| 3 | 2 | 5 | 59,4665 | -60,0937 |
| 4 | 2 | 5 | 30,4974 | -19,5710 |
| 5 | 2 | 5 | 69,2546 | -48,0556 |
| 6 | 2 | 5 | 9,5906 | -4,6277 |
| 7 | 2 | 5 | 66,2537 | -38,7009 |
| 8 | 2 | 5 | 49,1990 | -50,9578 |
| 9 | 2 | 5 | 128,0429 | 128,2143 |
| 10 | 2 | 5 | 59,0925 | -55,7924 |
| 11 | 2 | 5 | 8,9081 | -5,8035 |
| 12 | 2 | 5 | 35,0006 | -37,0005 |
| 13 | 2 | 5 | 14,4117 | -10,2391 |
| 14 | 2 | 5 | 27,3165 | -21,5860 |
| 15 | 2 | 5 | 43,2514 | 40,1066 |
| 16 | 2 | 5 | 60,2878 | -54,3391 |
| 17 | 2 | 5 | 59,7046 | -46,4288 |
| 18 | 2 | 5 | 12,5374 | -10,3668 |
| 19 | 2 | 5 | 18,5913 | 5,0101 |
| 20 | 2 | 5 | 75,6074 | 77,7243 |
| 21 | 2 | 5 | 18,2163 | 13,0699 |
| 22 | 2 | 5 | 62,7912 | 59,3065 |
| 23 | 2 | 5 | 30,2818 | 34,8498 |
| 24 | 2 | 5 | 14,6675 | 14,1857 |
| 25 | 2 | 5 | 12,6788 | 3,1952 |
| 26 | 2 | 5 | 10,4270 | -3,3700 |
| 27 | 2 | 5 | 23,3832 | -23,1511 |
| 28 | 2 | 5 | 12,7234 | -2,4134 |
| 29 | 2 | 5 | 19,3607 | -12,4500 |
| 30 | 2 | 5 | 17,0148 | 19,6125 |
| 31 | 2 | 5 | 24,7108 | 8,9815 |
| 32 | 2 | 5 | 8,3587 | -4,7206 |
| 0 | 3 | 5 | 56,6274 | 53,0871 |
| 1 | 3 | 5 | 6,3682 | 5,8007 |
| 2 | 3 | 5 | 64,5318 | 65,5284 |
| 3 | 3 | 5 | 45,7039 | 8,5937 |
| 4 | 3 | 5 | 72,1402 | -65,9805 |
| 5 | 3 | 5 | 82,9947 | -89,1851 |
| 6 | 3 | 5 | 22,6045 | -18,3730 |
| 7 | 3 | 5 | 64,5541 | 68,5593 |
| 8 | 3 | 5 | 149,7051 | 140,9251 |
| 9 | 3 | 5 | 26,3374 | -19,5414 |
| 10 | 3 | 5 | 51,9755 | 50,8125 |
| 11 | 3 | 5 | 59,3309 | -63,0168 |
| 12 | 3 | 5 | 71,7241 | -71,4809 |
| 13 | 3 | 5 | 45,7317 | 24,4297 |
| 14 | 3 | 5 | 91,7210 | -86,8640 |
| 15 | 3 | 5 | 32,8867 | -31,5097 |
| 16 | 3 | 5 | 13,5385 | -10,4889 |
| 17 | 3 | 5 | 30,1007 | 6,2561 |
| 18 | 3 | 5 | 37,5287 | -36,2710 |
| 19 | 3 | 5 | 44,4441 | 41,8247 |
| 20 | 3 | 5 | 38,9045 | -34,9794 |
| 21 | 3 | 5 | 27,8287 | -26,8088 |
| 22 | 3 | 5 | 13,2593 | -6,0816 |
| 23 | 3 | 5 | 32,8051 | -30,2394 |
| 24 | 3 | 5 | 10,4096 | 0,6845 |
| 25 | 3 | 5 | 5,0706 | -4,2986 |
| 26 | 3 | 5 | 40,3029 | 36,6992 |
| 27 | 3 | 5 | 34,5853 | 34,5574 |
| 28 | 3 | 5 | 11,2953 | 7,2499 |
| 29 | 3 | 5 | 32,0152 | 25,4189 |
| 30 | 3 | 5 | 9,0583 | -3,1023 |
| 31 | 3 | 5 | 46,2884 | 37,1312 |
| 1 | 4 | 5 | 53,3623 | 53,3531 |
| 2 | 4 | 5 | 103,4122 | -105,1528 |
| 3 | 4 | 5 | 62,7297 | 63,3330 |
| 4 | 4 | 5 | 65,7550 | -30,1819 |
| 5 | 4 | 5 | 55,6310 | -59,0415 |
| 6 | 4 | 5 | 117,6776 | 115,1222 |
| 7 | 4 | 5 | 32,9112 | 27,4355 |
| 8 | 4 | 5 | 87,9832 | 83,6469 |
| 9 | 4 | 5 | 47,8141 | 46,9547 |
| 10 | 4 | 5 | 66,4094 | 69,1445 |
| 11 | 4 | 5 | 111,9256 | -111,4123 |
| 12 | 4 | 5 | 0,0000 | -13,5544 |
| 13 | 4 | 5 | 79,3072 | -82,7163 |
| 14 | 4 | 5 | 26,1192 | 26,3253 |
| 15 | 4 | 5 | 72,8501 | 73,0628 |
| 16 | 4 | 5 | 14,7692 | 14,1933 |
| 17 | 4 | 5 | 24,7367 | 23,8899 |
| 18 | 4 | 5 | 45,1060 | -40,6881 |
| 19 | 4 | 5 | 32,9535 | -35,3113 |
| 20 | 4 | 5 | 44,7322 | -41,8878 |
| 21 | 4 | 5 | 23,3857 | -21,2993 |
| 22 | 4 | 5 | 60,1642 | -52,2730 |
| 23 | 4 | 5 | 40,1691 | -40,0409 |
| 24 | 4 | 5 | 0,0000 | -1,7415 |
| 25 | 4 | 5 | 19,9027 | 16,8529 |
| 26 | 4 | 5 | 2,2912 | 0,7615 |
| 27 | 4 | 5 | 17,8771 | 15,6286 |
| 28 | 4 | 5 | 10,8717 | 8,8952 |
| 29 | 4 | 5 | 13,7320 | -12,5365 |
| 30 | 4 | 5 | 8,8237 | 9,5397 |
| 31 | 4 | 5 | 16,8919 | 12,9947 |
| 0 | 5 | 5 | 50,0987 | -42,4875 |
| 1 | 5 | 5 | 73,5838 | 73,6644 |
| 2 | 5 | 5 | 58,4915 | -50,1945 |
| 3 | 5 | 5 | 124,1876 | 122,0455 |
| 4 | 5 | 5 | 52,4922 | 41,4328 |
| 5 | 5 | 5 | 55,4952 | 53,2255 |
| 6 | 5 | 5 | 15,1796 | 0,1893 |
| 7 | 5 | 5 | 87,2595 | 88,1781 |
| 8 | 5 | 5 | 17,7678 | 1,1227 |
| 9 | 5 | 5 | 4,1764 | 5,4554 |
| 10 | 5 | 5 | 39,7232 | -38,4466 |
| 11 | 5 | 5 | 39,2888 | -7,4454 |
| 12 | 5 | 5 | 92,5756 | -94,8174 |
| 13 | 5 | 5 | 32,5524 | -28,5317 |
| 14 | 5 | 5 | 105,1385 | 108,1252 |
| 15 | 5 | 5 | 20,4861 | 5,4617 |
| 16 | 5 | 5 | 91,4457 | 90,2550 |
| 17 | 5 | 5 | 33,4449 | 28,6368 |
| 18 | 5 | 5 | 0,0000 | 4,9086 |
| 19 | 5 | 5 | 3,7140 | 1,9366 |
| 20 | 5 | 5 | 25,1530 | -19,6192 |
| 21 | 5 | 5 | 51,8642 | -51,7734 |
| 22 | 5 | 5 | 10,9155 | 0,6243 |
| 23 | 5 | 5 | 31,3704 | -26,3189 |
| 24 | 5 | 5 | 16,2767 | 15,5992 |
| 25 | 5 | 5 | 12,2253 | 10,2873 |
| 26 | 5 | 5 | 10,6327 | -4,4860 |
| 27 | 5 | 5 | 8,2365 | 7,4946 |
| 28 | 5 | 5 | 12,7222 | -12,9651 |
| 29 | 5 | 5 | 27,2631 | -23,7736 |
| 30 | 5 | 5 | 28,6411 | -24,5605 |
| 1 | 6 | 5 | 126,7659 | -127,7150 |
| 2 | 6 | 5 | 57,7782 | 60,7130 |
| 3 | 6 | 5 | 56,5208 | 35,4354 |
| 4 | 6 | 5 | 88,8421 | 90,0252 |
| 5 | 6 | 5 | 68,6575 | -50,6215 |
| 6 | 6 | 5 | 107,6028 | -110,7060 |
| 7 | 6 | 5 | 66,5315 | 51,5446 |
| 8 | 6 | 5 | 77,0738 | -73,1134 |
| 9 | 6 | 5 | 47,5603 | 44,3138 |
| 10 | 6 | 5 | 33,4480 | 31,4415 |
| 11 | 6 | 5 | 31,1430 | -25,6115 |
| 12 | 6 | 5 | 25,4428 | 27,0180 |
| 13 | 6 | 5 | 18,7198 | 14,5964 |
| 14 | 6 | 5 | 21,6748 | -27,6467 |
| 15 | 6 | 5 | 64,4463 | 69,4069 |
| 16 | 6 | 5 | 28,0573 | -28,5178 |
| 17 | 6 | 5 | 11,9996 | 7,4081 |
| 18 | 6 | 5 | 0,0000 | 0,2745 |
| 19 | 6 | 5 | 49,2883 | -36,3927 |
| 20 | 6 | 5 | 16,4401 | -11,2439 |
| 21 | 6 | 5 | 34,8744 | 32,7396 |
| 22 | 6 | 5 | 42,1936 | 38,0147 |
| 23 | 6 | 5 | 0,0000 | 9,6677 |
| 24 | 6 | 5 | 17,0593 | 14,3377 |
| 25 | 6 | 5 | 28,5725 | 26,6294 |
| 26 | 6 | 5 | 16,3978 | 14,3346 |
| 27 | 6 | 5 | 8,4226 | 5,3773 |
| 28 | 6 | 5 | 10,1438 | 3,4313 |
| 29 | 6 | 5 | 40,8578 | -34,9287 |
| 30 | 6 | 5 | 21,0427 | -21,7568 |
| 0 | 7 | 5 | 62,0933 | 61,2726 |
| 1 | 7 | 5 | 60,8214 | 63,9948 |
| 2 | 7 | 5 | 36,8481 | 11,7664 |
| 3 | 7 | 5 | 42,1905 | 33,8624 |
| 4 | 7 | 5 | 47,2754 | -36,8497 |
| 5 | 7 | 5 | 81,9738 | -77,5841 |
| 6 | 7 | 5 | 35,9007 | -31,7103 |
| 7 | 7 | 5 | 146,5572 | -143,4273 |
| 8 | 7 | 5 | 35,8968 | 36,8906 |
| 9 | 7 | 5 | 92,5275 | -92,2822 |
| 10 | 7 | 5 | 59,9910 | 53,7008 |
| 11 | 7 | 5 | 54,0091 | 53,5301 |
| 12 | 7 | 5 | 40,6854 | -35,9987 |
| 13 | 7 | 5 | 18,2842 | 1,2511 |
| 14 | 7 | 5 | 23,8081 | -26,8635 |
| 15 | 7 | 5 | 48,6687 | 42,7925 |
| 16 | 7 | 5 | 0,0000 | -7,4815 |
| 17 | 7 | 5 | 7,3565 | -6,6186 |
| 18 | 7 | 5 | 18,5614 | -17,5363 |
| 19 | 7 | 5 | 17,3514 | 12,7147 |
| 20 | 7 | 5 | 17,7598 | 8,4021 |
| 21 | 7 | 5 | 12,9691 | -6,3664 |
| 22 | 7 | 5 | 0,0000 | -0,9629 |
| 23 | 7 | 5 | 0,0000 | -3,0471 |
| 24 | 7 | 5 | 12,2069 | -4,5158 |
| 25 | 7 | 5 | 17,4309 | 18,1976 |
| 26 | 7 | 5 | 0,0000 | 3,4488 |
| 27 | 7 | 5 | 22,1416 | 18,6856 |
| 28 | 7 | 5 | 12,2773 | -0,3736 |
| 29 | 7 | 5 | 23,9204 | 16,9160 |
| 1 | 8 | 5 | 105,0622 | 105,4396 |
| 2 | 8 | 5 | 27,9825 | -12,5134 |
| 3 | 8 | 5 | 62,9169 | 57,7775 |
| 4 | 8 | 5 | 8,5948 | 8,0125 |
| 5 | 8 | 5 | 63,1333 | -57,5090 |
| 6 | 8 | 5 | 82,4159 | -81,4859 |
| 7 | 8 | 5 | 57,9619 | -64,1312 |
| 8 | 8 | 5 | 26,8838 | -22,2494 |
| 9 | 8 | 5 | 48,0800 | 52,8416 |
| 10 | 8 | 5 | 66,2172 | 64,6981 |
| 11 | 8 | 5 | 19,9055 | -21,9251 |
| 12 | 8 | 5 | 0,6368 | 1,2380 |
| 13 | 8 | 5 | 24,8437 | -30,3051 |
| 14 | 8 | 5 | 46,0958 | -44,0846 |
| 15 | 8 | 5 | 28,3223 | -28,3122 |
| 16 | 8 | 5 | 45,0567 | 45,4289 |
| 17 | 8 | 5 | 25,2689 | -30,5238 |
| 18 | 8 | 5 | 42,6970 | 43,5713 |
| 19 | 8 | 5 | 22,8203 | 26,2483 |
| 20 | 8 | 5 | 32,9295 | -24,4431 |
| 21 | 8 | 5 | 0,0000 | 2,3214 |
| 22 | 8 | 5 | 4,7349 | 2,5092 |
| 23 | 8 | 5 | 22,9030 | -23,6761 |
| 24 | 8 | 5 | 5,9894 | -4,7511 |
| 25 | 8 | 5 | 25,2981 | -25,5138 |
| 26 | 8 | 5 | 22,9635 | 19,3429 |
| 27 | 8 | 5 | 12,7798 | 7,6909 |
| 28 | 8 | 5 | 5,8281 | -3,4218 |
| 0 | 9 | 5 | 32,6151 | -24,9787 |
| 1 | 9 | 5 | 44,8512 | -40,7518 |
| 2 | 9 | 5 | 32,5030 | 23,2981 |
| 3 | 9 | 5 | 38,0428 | 34,8399 |
| 4 | 9 | 5 | 17,2913 | 2,2939 |
| 5 | 9 | 5 | 64,4990 | 52,0616 |
| 6 | 9 | 5 | 19,2161 | 7,2181 |
| 7 | 9 | 5 | 41,5587 | 44,2888 |
| 8 | 9 | 5 | 25,9426 | -18,2380 |
| 9 | 9 | 5 | 29,7343 | 29,0368 |
| 10 | 9 | 5 | 8,8289 | -3,8026 |
| 11 | 9 | 5 | 22,9411 | -20,8853 |
| 12 | 9 | 5 | 35,6277 | 40,4711 |
| 13 | 9 | 5 | 49,8971 | -50,0911 |
| 14 | 9 | 5 | 23,7870 | -29,5379 |
| 15 | 9 | 5 | 19,6025 | 16,7440 |
| 16 | 9 | 5 | 18,8570 | -12,6627 |
| 17 | 9 | 5 | 62,7257 | 58,0979 |
| 18 | 9 | 5 | 0,0000 | -18,0288 |
| 19 | 9 | 5 | 28,1661 | 24,5543 |
| 20 | 9 | 5 | 0,0000 | 18,0903 |
| 21 | 9 | 5 | 28,3678 | -24,2297 |
| 22 | 9 | 5 | 17,2138 | 20,2213 |
| 23 | 9 | 5 | 15,3391 | -17,0011 |
| 24 | 9 | 5 | 0,0000 | -11,4575 |
| 25 | 9 | 5 | 24,8552 | -21,5730 |
| 26 | 9 | 5 | 4,5624 | 1,1599 |
| 27 | 9 | 5 | 0,0000 | 1,9534 |
| 28 | 9 | 5 | 0,0000 | -4,0614 |
| 1 | 10 | 5 | 102,1423 | -102,7890 |
| 2 | 10 | 5 | 28,0427 | -23,4125 |
| 3 | 10 | 5 | 16,4014 | 0,2484 |
| 4 | 10 | 5 | 29,3354 | -13,9922 |
| 5 | 10 | 5 | 51,7413 | 43,5045 |
| 6 | 10 | 5 | 7,8382 | 10,4717 |
| 7 | 10 | 5 | 27,2344 | -12,2915 |
| 8 | 10 | 5 | 25,5980 | -24,1686 |
| 9 | 10 | 5 | 0,0000 | 3,9323 |
| 10 | 10 | 5 | 87,0350 | 87,3182 |
| 11 | 10 | 5 | 12,4093 | 4,3819 |
| 12 | 10 | 5 | 7,3845 | -5,0280 |
| 13 | 10 | 5 | 40,3358 | 40,6578 |
| 14 | 10 | 5 | 56,7039 | -55,3690 |
| 15 | 10 | 5 | 23,4951 | 24,4491 |
| 16 | 10 | 5 | 26,9174 | 25,6728 |
| 17 | 10 | 5 | 34,6757 | -28,5783 |
| 18 | 10 | 5 | 1,2254 | 2,0784 |
| 19 | 10 | 5 | 14,9638 | 7,9015 |
| 20 | 10 | 5 | 11,3975 | -3,4433 |
| 21 | 10 | 5 | 13,7870 | 16,1417 |
| 22 | 10 | 5 | 14,1571 | -12,5039 |
| 23 | 10 | 5 | 11,9800 | 8,3954 |
| 24 | 10 | 5 | 14,9571 | -11,7132 |
| 25 | 10 | 5 | 9,9647 | 3,6173 |
| 26 | 10 | 5 | 4,9208 | -1,7710 |
| 27 | 10 | 5 | 11,6463 | 5,6586 |
| 0 | 11 | 5 | 43,0140 | -39,5224 |
| 1 | 11 | 5 | 26,3357 | -25,1858 |
| 2 | 11 | 5 | 31,7413 | -30,1023 |
| 3 | 11 | 5 | 48,2412 | 46,5313 |
| 4 | 11 | 5 | 41,4233 | 33,1929 |
| 5 | 11 | 5 | 25,8030 | -28,8280 |
| 6 | 11 | 5 | 32,0104 | 28,1154 |
| 7 | 11 | 5 | 72,6766 | -68,3200 |
| 8 | 11 | 5 | 42,0105 | -39,2718 |
| 9 | 11 | 5 | 13,2034 | -6,2442 |
| 10 | 11 | 5 | 27,0876 | -22,3550 |
| 11 | 11 | 5 | 18,0522 | 16,4470 |
| 12 | 11 | 5 | 26,7020 | 24,0055 |
| 13 | 11 | 5 | 7,5735 | -5,7815 |
| 14 | 11 | 5 | 0,0000 | 12,5443 |
| 15 | 11 | 5 | 20,5126 | -18,0135 |
| 16 | 11 | 5 | 0,0000 | 7,8512 |
| 17 | 11 | 5 | 15,1478 | 16,4478 |
| 18 | 11 | 5 | 32,8101 | 32,4302 |
| 19 | 11 | 5 | 7,7485 | -2,9491 |
| 20 | 11 | 5 | 0,0000 | -0,6657 |
| 21 | 11 | 5 | 0,0000 | -10,0090 |
| 22 | 11 | 5 | 14,2088 | -13,5763 |
| 23 | 11 | 5 | 9,9515 | 0,4828 |
| 24 | 11 | 5 | 16,5045 | -14,6501 |
| 25 | 11 | 5 | 17,7726 | -11,4385 |
| 1 | 12 | 5 | 17,4164 | 15,5059 |
| 2 | 12 | 5 | 11,5298 | -8,7733 |
| 3 | 12 | 5 | 39,7244 | 35,8329 |
| 4 | 12 | 5 | 38,9892 | 38,9453 |
| 5 | 12 | 5 | 17,9286 | 8,1172 |
| 6 | 12 | 5 | 27,4131 | 21,2554 |
| 7 | 12 | 5 | 16,1738 | 6,2602 |
| 8 | 12 | 5 | 34,2803 | -37,2159 |
| 9 | 12 | 5 | 26,4327 | -32,8856 |
| 10 | 12 | 5 | 12,8927 | -10,1612 |
| 11 | 12 | 5 | 5,2401 | -2,6959 |
| 12 | 12 | 5 | 6,9448 | -6,8468 |
| 13 | 12 | 5 | 14,1270 | -11,9759 |
| 14 | 12 | 5 | 0,0000 | -1,5626 |
| 15 | 12 | 5 | 10,5651 | -10,9289 |
| 16 | 12 | 5 | 5,4134 | 0,9021 |
| 17 | 12 | 5 | 0,0000 | 10,9316 |
| 18 | 12 | 5 | 29,5769 | -27,2598 |
| 19 | 12 | 5 | 0,0000 | 4,7916 |
| 20 | 12 | 5 | 13,9387 | -9,0283 |
| 21 | 12 | 5 | 9,2605 | -4,2959 |
| 22 | 12 | 5 | 28,0358 | 27,8940 |
| 23 | 12 | 5 | 36,0785 | -34,4936 |
| 24 | 12 | 5 | 19,5137 | 16,1948 |
| 0 | 13 | 5 | 23,0864 | 22,7749 |
| 1 | 13 | 5 | 19,1647 | 18,0798 |
| 2 | 13 | 5 | 30,4741 | -19,4367 |
| 3 | 13 | 5 | 38,7972 | 38,7969 |
| 4 | 13 | 5 | 36,0839 | 20,2157 |
| 5 | 13 | 5 | 56,5127 | 51,9091 |
| 6 | 13 | 5 | 47,3168 | 31,7552 |
| 7 | 13 | 5 | 22,9424 | 19,6151 |
| 8 | 13 | 5 | 20,6015 | -20,2258 |
| 9 | 13 | 5 | 19,0272 | -16,8761 |
| 10 | 13 | 5 | 0,0000 | 4,8393 |
| 11 | 13 | 5 | 0,0000 | 1,9663 |
| 12 | 13 | 5 | 17,9957 | 18,2183 |
| 13 | 13 | 5 | 20,6490 | -13,0303 |
| 14 | 13 | 5 | 21,8572 | -21,5505 |
| 15 | 13 | 5 | 35,9775 | 34,1482 |
| 16 | 13 | 5 | 43,9139 | -44,6026 |
| 17 | 13 | 5 | 12,8315 | -5,1190 |
| 18 | 13 | 5 | 0,0000 | 4,6965 |
| 19 | 13 | 5 | 30,4099 | -26,4304 |
| 20 | 13 | 5 | 9,3860 | -6,2306 |
| 21 | 13 | 5 | 11,1919 | -12,4379 |
| 22 | 13 | 5 | 10,0747 | -0,3459 |
| 1 | 14 | 5 | 23,4736 | -15,4276 |
| 2 | 14 | 5 | 31,5385 | -25,5063 |
| 3 | 14 | 5 | 17,4347 | -8,5036 |
| 4 | 14 | 5 | 21,8742 | 21,0279 |
| 5 | 14 | 5 | 15,7204 | 4,7685 |
| 6 | 14 | 5 | 0,0000 | 0,1677 |
| 7 | 14 | 5 | 0,0000 | -8,3203 |
| 8 | 14 | 5 | 20,1341 | 19,2781 |
| 9 | 14 | 5 | 18,6257 | -14,8182 |
| 10 | 14 | 5 | 0,0000 | -1,8594 |
| 11 | 14 | 5 | 21,6461 | 26,6345 |
| 12 | 14 | 5 | 28,5149 | 28,0136 |
| 13 | 14 | 5 | 31,3077 | 25,3261 |
| 14 | 14 | 5 | 33,5603 | 30,5104 |
| 15 | 14 | 5 | 19,2409 | -15,6078 |
| 16 | 14 | 5 | 11,4693 | -6,9199 |
| 17 | 14 | 5 | 16,2521 | -11,7143 |
| 18 | 14 | 5 | 13,9184 | -15,3795 |
| 19 | 14 | 5 | 0,0000 | 3,8678 |
| 20 | 14 | 5 | 31,5622 | -28,2809 |
| 21 | 14 | 5 | 14,3022 | 12,0880 |
| 0 | 15 | 5 | 23,2818 | 19,0240 |
| 1 | 15 | 5 | 11,5233 | -3,1264 |
| 2 | 15 | 5 | 6,7032 | -4,4947 |
| 3 | 15 | 5 | 15,3194 | -17,2301 |
| 4 | 15 | 5 | 27,1574 | -26,1343 |
| 5 | 15 | 5 | 2,9047 | 1,6405 |
| 6 | 15 | 5 | 9,4137 | 3,7658 |
| 7 | 15 | 5 | 14,1410 | -3,3664 |
| 8 | 15 | 5 | 25,0946 | -22,0447 |
| 9 | 15 | 5 | 33,3244 | -29,3465 |
| 10 | 15 | 5 | 11,9101 | -6,8780 |
| 11 | 15 | 5 | 7,1297 | -0,3859 |
| 12 | 15 | 5 | 31,3521 | 33,4848 |
| 13 | 15 | 5 | 2,1237 | 0,1268 |
| 14 | 15 | 5 | 9,2093 | -4,1623 |
| 15 | 15 | 5 | 23,3076 | 20,9720 |
| 16 | 15 | 5 | 0,0000 | 10,0505 |
| 17 | 15 | 5 | 9,3095 | -8,4012 |
| 18 | 15 | 5 | 17,6600 | 18,0853 |
| 1 | 16 | 5 | 18,2451 | 16,0341 |
| 2 | 16 | 5 | 12,2868 | -10,0579 |
| 3 | 16 | 5 | 11,5148 | -12,3483 |
| 4 | 16 | 5 | 19,7327 | -17,8893 |
| 5 | 16 | 5 | 2,6223 | 4,0609 |
| 6 | 16 | 5 | 9,5502 | -6,3998 |
| 7 | 16 | 5 | 0,0000 | -5,0451 |
| 8 | 16 | 5 | 11,3736 | -8,2985 |
| 9 | 16 | 5 | 17,1198 | 8,7254 |
| 10 | 16 | 5 | 18,3184 | -16,5728 |
| 11 | 16 | 5 | 10,1748 | -4,0988 |
| 12 | 16 | 5 | 16,9952 | -16,3611 |
| 13 | 16 | 5 | 7,0635 | -5,9211 |
| 14 | 16 | 5 | 11,4535 | -10,5980 |
| 15 | 16 | 5 | 0,0000 | -8,8372 |
| 16 | 16 | 5 | 9,6200 | -1,8351 |
| 0 | 17 | 5 | 0,0000 | 9,7106 |
| 1 | 17 | 5 | 26,0606 | -24,5498 |
| 2 | 17 | 5 | 3,0550 | -2,0394 |
| 3 | 17 | 5 | 0,0000 | -10,8540 |
| 4 | 17 | 5 | 12,3303 | -4,3522 |
| 5 | 17 | 5 | 1,4735 | 0,8182 |
| 6 | 17 | 5 | 26,4743 | 27,4079 |
| 7 | 17 | 5 | 15,1798 | 16,5336 |
| 8 | 17 | 5 | 4,0371 | 11,8788 |
| 9 | 17 | 5 | 11,7210 | -11,0926 |
| 10 | 17 | 5 | 0,0000 | -7,8877 |
| 11 | 17 | 5 | 30,7069 | -27,4217 |
| 1 | 18 | 5 | 11,1228 | -3,5912 |
| 2 | 18 | 5 | 10,7783 | 5,9827 |
| 3 | 18 | 5 | 8,5495 | 1,4388 |
| 4 | 18 | 5 | 22,9757 | -16,2458 |
| 5 | 18 | 5 | 17,1682 | 8,5078 |
| 6 | 18 | 5 | 18,4586 | 16,2145 |
| 0 | 0 | 6 | 161,2246 | -167,1565 |
| 2 | 0 | 6 | 88,3226 | -88,0816 |
| 4 | 0 | 6 | 117,4750 | 121,7875 |
| 6 | 0 | 6 | 79,9972 | 81,4467 |
| 8 | 0 | 6 | 27,4898 | -23,7439 |
| 10 | 0 | 6 | 34,0138 | 31,6367 |
| 12 | 0 | 6 | 77,5561 | 77,5942 |
| 14 | 0 | 6 | 159,9083 | 164,0517 |
| 16 | 0 | 6 | 36,4500 | -34,8695 |
| 18 | 0 | 6 | 24,6285 | 22,8767 |
| 20 | 0 | 6 | 40,8158 | 42,1285 |
| 22 | 0 | 6 | 12,1301 | -13,3238 |
| 24 | 0 | 6 | 13,3400 | 13,4793 |
| 26 | 0 | 6 | 18,3987 | 27,1032 |
| 1 | 1 | 6 | 105,6190 | -105,8116 |
| 2 | 1 | 6 | 53,7610 | -20,3437 |
| 3 | 1 | 6 | 12,1788 | -2,3237 |
| 4 | 1 | 6 | 36,1889 | 26,9958 |
| 5 | 1 | 6 | 48,8639 | 32,3345 |
| 6 | 1 | 6 | 125,0204 | -124,6479 |
| 7 | 1 | 6 | 46,5839 | 41,4720 |
| 8 | 1 | 6 | 75,4993 | -69,4621 |
| 9 | 1 | 6 | 75,8311 | -71,1106 |
| 10 | 1 | 6 | 40,0349 | -34,0176 |
| 11 | 1 | 6 | 15,9928 | -10,5990 |
| 12 | 1 | 6 | 62,9788 | 62,7247 |
| 13 | 1 | 6 | 8,0871 | 11,7182 |
| 14 | 1 | 6 | 43,6687 | 42,1963 |
| 15 | 1 | 6 | 7,7196 | -11,8577 |
| 16 | 1 | 6 | 34,2255 | -32,1081 |
| 17 | 1 | 6 | 24,7625 | 16,3464 |
| 18 | 1 | 6 | 9,9571 | -11,9771 |
| 19 | 1 | 6 | 7,6180 | 9,2274 |
| 20 | 1 | 6 | 0,0000 | -15,7138 |
| 21 | 1 | 6 | 5,5225 | 10,0633 |
| 22 | 1 | 6 | 47,4316 | 53,3934 |
| 23 | 1 | 6 | 48,6826 | -50,1880 |
| 24 | 1 | 6 | 16,7037 | 10,3194 |
| 25 | 1 | 6 | 7,9458 | -13,3171 |
| 26 | 1 | 6 | 0,0000 | 3,4569 |
| 0 | 2 | 6 | 19,0941 | -10,0400 |
| 1 | 2 | 6 | 67,7907 | 54,9259 |
| 2 | 2 | 6 | 116,6740 | 117,7801 |
| 3 | 2 | 6 | 42,3558 | -11,5524 |
| 4 | 2 | 6 | 21,1798 | 15,1600 |
| 5 | 2 | 6 | 51,6229 | 51,5221 |
| 6 | 2 | 6 | 134,4994 | -132,8179 |
| 7 | 2 | 6 | 42,8684 | -37,8061 |
| 8 | 2 | 6 | 31,7194 | -27,5698 |
| 9 | 2 | 6 | 95,7936 | -94,6590 |
| 10 | 2 | 6 | 26,7548 | 23,5495 |
| 11 | 2 | 6 | 28,5040 | 27,4017 |
| 12 | 2 | 6 | 71,6399 | -71,4527 |
| 13 | 2 | 6 | 46,0001 | -27,6582 |
| 14 | 2 | 6 | 18,6809 | -18,3219 |
| 15 | 2 | 6 | 42,5019 | 42,9422 |
| 16 | 2 | 6 | 27,7233 | -23,7313 |
| 17 | 2 | 6 | 40,6080 | -40,8781 |
| 18 | 2 | 6 | 37,3488 | -36,8503 |
| 19 | 2 | 6 | 33,2575 | -31,3095 |
| 20 | 2 | 6 | 19,9951 | 17,2846 |
| 21 | 2 | 6 | 27,1554 | 31,2531 |
| 22 | 2 | 6 | 24,3344 | -16,2983 |
| 23 | 2 | 6 | 9,5122 | 22,4129 |
| 24 | 2 | 6 | 71,1434 | -72,4497 |
| 25 | 2 | 6 | 0,0000 | 13,2892 |
| 26 | 2 | 6 | 7,7982 | 6,5066 |
| 1 | 3 | 6 | 31,9342 | 24,3879 |
| 2 | 3 | 6 | 84,5415 | -85,6436 |
| 3 | 3 | 6 | 90,6043 | 87,6035 |
| 4 | 3 | 6 | 104,8240 | 102,4859 |
| 5 | 3 | 6 | 57,8518 | 53,9546 |
| 6 | 3 | 6 | 83,5494 | 81,2917 |
| 7 | 3 | 6 | 37,5732 | -37,5438 |
| 8 | 3 | 6 | 53,0551 | 50,9073 |
| 9 | 3 | 6 | 132,2460 | 131,9780 |
| 10 | 3 | 6 | 51,0991 | -31,0258 |
| 11 | 3 | 6 | 19,0261 | 15,2250 |
| 12 | 3 | 6 | 24,4772 | -22,0437 |
| 13 | 3 | 6 | 52,4667 | -52,7415 |
| 14 | 3 | 6 | 33,5359 | 26,0628 |
| 15 | 3 | 6 | 14,1970 | -11,2448 |
| 16 | 3 | 6 | 25,5110 | 20,3956 |
| 17 | 3 | 6 | 36,7594 | -37,1905 |
| 18 | 3 | 6 | 21,9015 | -16,0353 |
| 19 | 3 | 6 | 25,5707 | 25,5752 |
| 20 | 3 | 6 | 26,1852 | -39,3592 |
| 21 | 3 | 6 | 58,6649 | 58,2640 |
| 22 | 3 | 6 | 30,4249 | 39,5036 |
| 23 | 3 | 6 | 20,5677 | 22,5952 |
| 24 | 3 | 6 | 0,0000 | -3,9817 |
| 25 | 3 | 6 | 32,5075 | -30,1106 |
| 26 | 3 | 6 | 0,0000 | -28,5248 |
| 0 | 4 | 6 | 120,6227 | -123,5043 |
| 1 | 4 | 6 | 101,7294 | -87,9024 |
| 2 | 4 | 6 | 59,4136 | 52,2434 |
| 3 | 4 | 6 | 63,4863 | -63,4112 |
| 4 | 4 | 6 | 37,0730 | -34,4802 |
| 5 | 4 | 6 | 45,5815 | 47,5302 |
| 6 | 4 | 6 | 75,1927 | -70,1637 |
| 7 | 4 | 6 | 66,5783 | 61,8838 |
| 8 | 4 | 6 | 23,7145 | 19,9301 |
| 9 | 4 | 6 | 32,1744 | 32,7085 |
| 10 | 4 | 6 | 21,5828 | 13,4071 |
| 11 | 4 | 6 | 9,2933 | 4,4905 |
| 12 | 4 | 6 | 18,7928 | -11,6624 |
| 13 | 4 | 6 | 0,0000 | 14,2079 |
| 14 | 4 | 6 | 12,1189 | 9,1431 |
| 15 | 4 | 6 | 34,9223 | 32,4470 |
| 16 | 4 | 6 | 21,2294 | 22,5740 |
| 17 | 4 | 6 | 0,0000 | 17,8875 |
| 18 | 4 | 6 | 63,6931 | -62,4566 |
| 19 | 4 | 6 | 36,2279 | -39,0424 |
| 20 | 4 | 6 | 10,0194 | 10,8136 |
| 21 | 4 | 6 | 0,0000 | -6,1346 |
| 22 | 4 | 6 | 60,3764 | 60,8619 |
| 23 | 4 | 6 | 7,8842 | 1,0058 |
| 24 | 4 | 6 | 4,0416 | -5,3876 |
| 25 | 4 | 6 | 28,3441 | -31,3244 |
| 26 | 4 | 6 | 15,3441 | 13,6743 |
| 27 | 4 | 6 | 3,9738 | 0,8941 |
| 1 | 5 | 6 | 40,6214 | -35,9929 |
| 2 | 5 | 6 | 94,0722 | -86,9005 |
| 3 | 5 | 6 | 66,5977 | -63,3258 |
| 4 | 5 | 6 | 42,4098 | -43,4853 |
| 5 | 5 | 6 | 36,9632 | 32,2291 |
| 6 | 5 | 6 | 25,4969 | 23,6392 |
| 7 | 5 | 6 | 11,1879 | -14,5863 |
| 8 | 5 | 6 | 67,5978 | -71,9849 |
| 9 | 5 | 6 | 68,9480 | -70,4262 |
| 10 | 5 | 6 | 45,6567 | 48,4080 |
| 11 | 5 | 6 | 51,6304 | -51,9607 |
| 12 | 5 | 6 | 23,8095 | -24,5890 |
| 13 | 5 | 6 | 2,7021 | 0,7371 |
| 14 | 5 | 6 | 33,4880 | -33,4281 |
| 15 | 5 | 6 | 8,5259 | 6,4381 |
| 16 | 5 | 6 | 21,4778 | 29,1072 |
| 17 | 5 | 6 | 31,3929 | 28,5328 |
| 18 | 5 | 6 | 31,5000 | -40,7646 |
| 19 | 5 | 6 | 32,5468 | 32,4170 |
| 20 | 5 | 6 | 18,6593 | 24,1300 |
| 21 | 5 | 6 | 11,9629 | -12,6703 |
| 22 | 5 | 6 | 16,9456 | 17,3854 |
| 23 | 5 | 6 | 0,0000 | 0,8627 |
| 24 | 5 | 6 | 22,8691 | -19,6683 |
| 25 | 5 | 6 | 11,6532 | -8,8020 |
| 26 | 5 | 6 | 22,3052 | -24,8837 |
| 27 | 5 | 6 | 29,7303 | -27,9613 |
| 0 | 6 | 6 | 133,3995 | 133,8068 |
| 1 | 6 | 6 | 83,5400 | -74,1368 |
| 2 | 6 | 6 | 21,7974 | 19,7114 |
| 3 | 6 | 6 | 29,8957 | 24,1135 |
| 4 | 6 | 6 | 15,9997 | -15,4508 |
| 5 | 6 | 6 | 21,7132 | 16,2358 |
| 6 | 6 | 6 | 74,7297 | 76,5840 |
| 7 | 6 | 6 | 36,3825 | -34,3858 |
| 8 | 6 | 6 | 23,4396 | 22,4375 |
| 9 | 6 | 6 | 21,6573 | -20,1753 |
| 10 | 6 | 6 | 23,2661 | -18,8353 |
| 11 | 6 | 6 | 57,9138 | -54,4469 |
| 12 | 6 | 6 | 16,9061 | -16,5413 |
| 13 | 6 | 6 | 20,6173 | -5,4927 |
| 14 | 6 | 6 | 31,1235 | 28,8131 |
| 15 | 6 | 6 | 35,3992 | -38,5652 |
| 16 | 6 | 6 | 14,2684 | 14,3820 |
| 17 | 6 | 6 | 0,0000 | 18,5331 |
| 18 | 6 | 6 | 64,1275 | 61,7710 |
| 19 | 6 | 6 | 14,0316 | 8,1133 |
| 20 | 6 | 6 | 23,0413 | -22,5018 |
| 21 | 6 | 6 | 29,5437 | 36,5466 |
| 22 | 6 | 6 | 43,0638 | -42,4671 |
| 23 | 6 | 6 | 39,3275 | 43,0381 |
| 24 | 6 | 6 | 26,7434 | 27,7191 |
| 25 | 6 | 6 | 25,1712 | -33,8473 |
| 26 | 6 | 6 | 23,7846 | 22,2806 |
| 1 | 7 | 6 | 15,3340 | 15,5127 |
| 2 | 7 | 6 | 43,7149 | -25,8012 |
| 3 | 7 | 6 | 67,1785 | -67,8216 |
| 4 | 7 | 6 | 44,2439 | 33,0476 |
| 5 | 7 | 6 | 21,2499 | 16,3153 |
| 6 | 7 | 6 | 41,8035 | 36,8231 |
| 7 | 7 | 6 | 147,2729 | 148,1111 |
| 8 | 7 | 6 | 37,2250 | -30,9738 |
| 9 | 7 | 6 | 24,1303 | -20,1788 |
| 10 | 7 | 6 | 29,5850 | 28,0157 |
| 11 | 7 | 6 | 25,0331 | -16,2907 |
| 12 | 7 | 6 | 11,7489 | -6,4565 |
| 13 | 7 | 6 | 49,6929 | -50,1967 |
| 14 | 7 | 6 | 21,1366 | -3,5553 |
| 15 | 7 | 6 | 55,8363 | -55,1190 |
| 16 | 7 | 6 | 43,8355 | 48,5126 |
| 17 | 7 | 6 | 45,0466 | 44,1238 |
| 18 | 7 | 6 | 26,8797 | -25,7060 |
| 19 | 7 | 6 | 25,6074 | -27,6816 |
| 20 | 7 | 6 | 13,6138 | -15,5153 |
| 21 | 7 | 6 | 50,3352 | -50,2200 |
| 22 | 7 | 6 | 24,1012 | 19,0155 |
| 23 | 7 | 6 | 16,2158 | -10,4861 |
| 24 | 7 | 6 | 0,0000 | 10,4154 |
| 25 | 7 | 6 | 33,4966 | 35,3428 |
| 26 | 7 | 6 | 0,0000 | -2,3429 |
| 0 | 8 | 6 | 34,1807 | -4,8390 |
| 1 | 8 | 6 | 23,4995 | 12,7792 |
| 2 | 8 | 6 | 54,3101 | -51,2732 |
| 3 | 8 | 6 | 22,3553 | -7,2577 |
| 4 | 8 | 6 | 27,2614 | -24,5349 |
| 5 | 8 | 6 | 23,8167 | 20,0265 |
| 6 | 8 | 6 | 17,8859 | -11,4914 |
| 7 | 8 | 6 | 9,0835 | 6,3847 |
| 8 | 8 | 6 | 28,5492 | -26,8263 |
| 9 | 8 | 6 | 0,0000 | -2,2507 |
| 10 | 8 | 6 | 16,7580 | 13,0994 |
| 11 | 8 | 6 | 36,4538 | 35,7867 |
| 12 | 8 | 6 | 22,0395 | -24,3668 |
| 13 | 8 | 6 | 33,3447 | 30,4590 |
| 14 | 8 | 6 | 26,2746 | 25,9511 |
| 15 | 8 | 6 | 35,2888 | 40,7645 |
| 16 | 8 | 6 | 6,6764 | -3,8480 |
| 17 | 8 | 6 | 0,0000 | -10,4488 |
| 18 | 8 | 6 | 6,0263 | -6,0192 |
| 19 | 8 | 6 | 36,3009 | -40,2854 |
| 20 | 8 | 6 | 42,1638 | -42,7204 |
| 21 | 8 | 6 | 37,8018 | -40,4859 |
| 22 | 8 | 6 | 0,0000 | -10,1009 |
| 23 | 8 | 6 | 8,8891 | -7,8764 |
| 24 | 8 | 6 | 17,5349 | 11,4615 |
| 25 | 8 | 6 | 0,0000 | 4,2623 |
| 1 | 9 | 6 | 6,5542 | 3,5975 |
| 2 | 9 | 6 | 14,3453 | 10,3679 |
| 3 | 9 | 6 | 17,9566 | -15,9448 |
| 4 | 9 | 6 | 48,9760 | 51,4025 |
| 5 | 9 | 6 | 14,2237 | -12,9396 |
| 6 | 9 | 6 | 52,4319 | -55,0080 |
| 7 | 9 | 6 | 12,9571 | 11,6972 |
| 8 | 9 | 6 | 8,6160 | 1,9862 |
| 9 | 9 | 6 | 27,2635 | 26,5781 |
| 10 | 9 | 6 | 11,0173 | 8,6628 |
| 11 | 9 | 6 | 11,8865 | 16,2512 |
| 12 | 9 | 6 | 18,3626 | 18,8574 |
| 13 | 9 | 6 | 13,0088 | 13,0527 |
| 14 | 9 | 6 | 8,6147 | -4,6790 |
| 15 | 9 | 6 | 55,0212 | 54,2691 |
| 16 | 9 | 6 | 15,6412 | -16,2151 |
| 17 | 9 | 6 | 58,8086 | 57,5799 |
| 18 | 9 | 6 | 0,0000 | 10,0823 |
| 19 | 9 | 6 | 9,5122 | -0,8225 |
| 20 | 9 | 6 | 10,2611 | -14,1658 |
| 21 | 9 | 6 | 20,2176 | 18,9711 |
| 22 | 9 | 6 | 0,0000 | 16,1148 |
| 23 | 9 | 6 | 30,9627 | 29,2420 |
| 24 | 9 | 6 | 9,0356 | -5,9786 |
| 0 | 10 | 6 | 19,5759 | 6,4658 |
| 1 | 10 | 6 | 62,1084 | 61,4533 |
| 2 | 10 | 6 | 29,5586 | 26,0619 |
| 3 | 10 | 6 | 22,6231 | 10,5125 |
| 4 | 10 | 6 | 48,9190 | -50,3037 |
| 5 | 10 | 6 | 29,8617 | -23,2505 |
| 6 | 10 | 6 | 34,8877 | -24,7174 |
| 7 | 10 | 6 | 24,3573 | -18,9840 |
| 8 | 10 | 6 | 16,7667 | 17,6409 |
| 9 | 10 | 6 | 20,3549 | -19,3482 |
| 10 | 10 | 6 | 34,4683 | 34,1388 |
| 11 | 10 | 6 | 11,2493 | 10,6472 |
| 12 | 10 | 6 | 13,4658 | 11,3031 |
| 13 | 10 | 6 | 41,2289 | -44,6593 |
| 14 | 10 | 6 | 24,5467 | -21,1879 |
| 15 | 10 | 6 | 24,7337 | -23,9809 |
| 16 | 10 | 6 | 15,5008 | 16,2034 |
| 17 | 10 | 6 | 0,0000 | -0,3396 |
| 18 | 10 | 6 | 0,0000 | -2,1917 |
| 19 | 10 | 6 | 41,9198 | 40,6534 |
| 20 | 10 | 6 | 0,0000 | -5,6954 |
| 21 | 10 | 6 | 23,6667 | 26,3348 |
| 22 | 10 | 6 | 20,1674 | 18,9643 |
| 23 | 10 | 6 | 11,6365 | -3,3479 |
| 1 | 11 | 6 | 20,1045 | 18,9241 |
| 2 | 11 | 6 | 37,4749 | -25,3894 |
| 3 | 11 | 6 | 47,5841 | -48,6230 |
| 4 | 11 | 6 | 26,4393 | -22,6477 |
| 5 | 11 | 6 | 30,9291 | 26,7774 |
| 6 | 11 | 6 | 32,8583 | -25,9579 |
| 7 | 11 | 6 | 7,0757 | 5,6241 |
| 8 | 11 | 6 | 17,0454 | 14,4808 |
| 9 | 11 | 6 | 9,2616 | 9,0522 |
| 10 | 11 | 6 | 23,3252 | 20,8222 |
| 11 | 11 | 6 | 22,5028 | -20,4929 |
| 12 | 11 | 6 | 24,8021 | -19,8642 |
| 13 | 11 | 6 | 40,7658 | -38,7576 |
| 14 | 11 | 6 | 39,2473 | -25,3551 |
| 15 | 11 | 6 | 60,5511 | -58,3419 |
| 16 | 11 | 6 | 18,9295 | -5,5702 |
| 17 | 11 | 6 | 24,1721 | -21,9975 |
| 18 | 11 | 6 | 19,2699 | 20,3235 |
| 19 | 11 | 6 | 18,6744 | 17,4444 |
| 20 | 11 | 6 | 0,0000 | 4,6942 |
| 21 | 11 | 6 | 26,9151 | -28,8947 |
| 22 | 11 | 6 | 14,0915 | -12,8903 |
| 0 | 12 | 6 | 57,1888 | 56,3450 |
| 1 | 12 | 6 | 15,8491 | -4,0784 |
| 2 | 12 | 6 | 27,5770 | 29,2685 |
| 3 | 12 | 6 | 7,6026 | -4,7685 |
| 4 | 12 | 6 | 0,0000 | -4,0120 |
| 5 | 12 | 6 | 40,1069 | -24,6480 |
| 6 | 12 | 6 | 53,5665 | 54,1495 |
| 7 | 12 | 6 | 34,4552 | 32,6368 |
| 8 | 12 | 6 | 15,6763 | -14,5337 |
| 9 | 12 | 6 | 40,4801 | 39,9874 |
| 10 | 12 | 6 | 45,9975 | -44,3905 |
| 11 | 12 | 6 | 8,0291 | -1,8168 |
| 12 | 12 | 6 | 16,9382 | 14,6440 |
| 13 | 12 | 6 | 8,8938 | 5,7198 |
| 14 | 12 | 6 | 12,8883 | -9,7933 |
| 15 | 12 | 6 | 7,6795 | -8,6660 |
| 16 | 12 | 6 | 0,0000 | 3,3121 |
| 17 | 12 | 6 | 23,9480 | 24,7097 |
| 18 | 12 | 6 | 26,4565 | 25,1326 |
| 19 | 12 | 6 | 0,0000 | 4,8563 |
| 20 | 12 | 6 | 2,5666 | -10,3100 |
| 1 | 13 | 6 | 25,0079 | -23,7655 |
| 2 | 13 | 6 | 28,3428 | 32,4551 |
| 3 | 13 | 6 | 9,6495 | -2,7048 |
| 4 | 13 | 6 | 19,8173 | 1,3569 |
| 5 | 13 | 6 | 49,2602 | 50,8820 |
| 6 | 13 | 6 | 0,0000 | 22,0462 |
| 7 | 13 | 6 | 19,6438 | 15,5832 |
| 8 | 13 | 6 | 14,9342 | 1,4752 |
| 9 | 13 | 6 | 60,7258 | -62,8243 |
| 10 | 13 | 6 | 39,5714 | 24,7499 |
| 11 | 13 | 6 | 10,5406 | -8,2867 |
| 12 | 13 | 6 | 9,3370 | -1,3507 |
| 13 | 13 | 6 | 23,6339 | 23,2220 |
| 14 | 13 | 6 | 0,0000 | -9,2278 |
| 15 | 13 | 6 | 5,2911 | -3,6945 |
| 16 | 13 | 6 | 7,0528 | 4,5858 |
| 17 | 13 | 6 | 22,6843 | 19,8882 |
| 18 | 13 | 6 | 0,0000 | -1,4247 |
| 19 | 13 | 6 | 25,5095 | 23,2057 |
| 0 | 14 | 6 | 27,4842 | -29,6616 |
| 1 | 14 | 6 | 36,6260 | 25,6988 |
| 2 | 14 | 6 | 40,1610 | -37,7066 |
| 3 | 14 | 6 | 37,1535 | 34,1849 |
| 4 | 14 | 6 | 5,8674 | 4,1151 |
| 5 | 14 | 6 | 20,7867 | -22,3065 |
| 6 | 14 | 6 | 0,0000 | 2,8389 |
| 7 | 14 | 6 | 15,9239 | -16,3081 |
| 8 | 14 | 6 | 24,9925 | -23,9946 |
| 9 | 14 | 6 | 18,0495 | -11,5017 |
| 10 | 14 | 6 | 0,0000 | 5,0638 |
| 11 | 14 | 6 | 0,0000 | -13,3743 |
| 12 | 14 | 6 | 0,0000 | -1,1487 |
| 13 | 14 | 6 | 17,2175 | 21,9330 |
| 14 | 14 | 6 | 12,7963 | 9,4113 |
| 15 | 14 | 6 | 21,4488 | -19,5915 |
| 16 | 14 | 6 | 16,0800 | -12,7296 |
| 1 | 15 | 6 | 6,0691 | -8,1018 |
| 2 | 15 | 6 | 16,9265 | 13,4006 |
| 3 | 15 | 6 | 25,7509 | 23,4101 |
| 4 | 15 | 6 | 23,4512 | -19,0982 |
| 5 | 15 | 6 | 16,4082 | -11,9900 |
| 6 | 15 | 6 | 25,4631 | -27,7497 |
| 7 | 15 | 6 | 12,0925 | 10,9888 |
| 8 | 15 | 6 | 0,0000 | -11,4006 |
| 9 | 15 | 6 | 17,3032 | 20,8404 |
| 10 | 15 | 6 | 14,7062 | -9,3314 |
| 11 | 15 | 6 | 18,0017 | 17,1508 |
| 12 | 15 | 6 | 15,3754 | 13,7399 |
| 13 | 15 | 6 | 10,6380 | -9,3908 |
| 0 | 16 | 6 | 1,5050 | 2,0834 |
| 1 | 16 | 6 | 16,0446 | 12,4560 |
| 2 | 16 | 6 | 19,9396 | 20,8612 |
| 3 | 16 | 6 | 8,5528 | -15,3419 |
| 4 | 16 | 6 | 17,4652 | 17,4525 |
| 5 | 16 | 6 | 9,8761 | -3,9612 |
| 6 | 16 | 6 | 19,8957 | -21,0772 |
| 7 | 16 | 6 | 23,6278 | 20,2380 |
| 8 | 16 | 6 | 0,0000 | -12,1437 |
| 9 | 16 | 6 | 11,4508 | -5,7868 |
| 2 | 0 | 7 | 22,3010 | 20,1474 |
| 4 | 0 | 7 | 25,4869 | -0,8826 |
| 6 | 0 | 7 | 8,2447 | -6,5512 |
| 8 | 0 | 7 | 29,1736 | -24,0978 |
| 10 | 0 | 7 | 43,0695 | 39,3615 |
| 12 | 0 | 7 | 46,4651 | -48,9243 |
| 14 | 0 | 7 | 96,3019 | -96,7829 |
| 16 | 0 | 7 | 13,6055 | -14,7816 |
| 18 | 0 | 7 | 32,5262 | 32,2112 |
| 20 | 0 | 7 | 47,4548 | 49,6186 |
| 22 | 0 | 7 | 24,7485 | 9,5341 |
| 0 | 1 | 7 | 35,0584 | 19,1768 |
| 1 | 1 | 7 | 28,3832 | -26,6869 |
| 2 | 1 | 7 | 20,2930 | -13,0695 |
| 3 | 1 | 7 | 18,2909 | 10,6776 |
| 4 | 1 | 7 | 32,7065 | 27,0709 |
| 5 | 1 | 7 | 1,8358 | -1,1082 |
| 6 | 1 | 7 | 48,1573 | 38,8942 |
| 7 | 1 | 7 | 55,8463 | -54,2767 |
| 8 | 1 | 7 | 29,2276 | 20,3468 |
| 9 | 1 | 7 | 61,0047 | 59,8622 |
| 10 | 1 | 7 | 23,3530 | 5,5936 |
| 11 | 1 | 7 | 39,8103 | 41,1249 |
| 12 | 1 | 7 | 41,0173 | -30,2312 |
| 13 | 1 | 7 | 53,3248 | -47,8177 |
| 14 | 1 | 7 | 54,2225 | -32,6117 |
| 15 | 1 | 7 | 38,1240 | -37,1454 |
| 16 | 1 | 7 | 44,6501 | -36,9948 |
| 17 | 1 | 7 | 32,4824 | 34,0528 |
| 18 | 1 | 7 | 1,9034 | 3,3776 |
| 19 | 1 | 7 | 0,0000 | -11,4914 |
| 20 | 1 | 7 | 24,0346 | -22,1920 |
| 21 | 1 | 7 | 0,0000 | -2,9281 |
| 22 | 1 | 7 | 21,6914 | -24,3888 |
| 1 | 2 | 7 | 25,4315 | -10,9476 |
| 2 | 2 | 7 | 32,3208 | -12,0422 |
| 3 | 2 | 7 | 35,9745 | 24,5762 |
| 4 | 2 | 7 | 10,6237 | 3,3593 |
| 5 | 2 | 7 | 48,0567 | 43,0371 |
| 6 | 2 | 7 | 10,8048 | 4,5198 |
| 7 | 2 | 7 | 19,4041 | 14,9275 |
| 8 | 2 | 7 | 36,9021 | 32,1797 |
| 9 | 2 | 7 | 73,2115 | -69,3242 |
| 10 | 2 | 7 | 44,6210 | 42,5998 |
| 11 | 2 | 7 | 15,0375 | 11,0035 |
| 12 | 2 | 7 | 23,4166 | 19,7299 |
| 13 | 2 | 7 | 13,2663 | 2,1241 |
| 14 | 2 | 7 | 8,8935 | 0,5230 |
| 15 | 2 | 7 | 22,3817 | -18,0119 |
| 16 | 2 | 7 | 25,3284 | 25,3261 |
| 17 | 2 | 7 | 16,1118 | 21,6998 |
| 18 | 2 | 7 | 5,3772 | 5,8299 |
| 19 | 2 | 7 | 11,4557 | 2,2051 |
| 20 | 2 | 7 | 39,6123 | -36,7156 |
| 21 | 2 | 7 | 0,0000 | -9,0408 |
| 22 | 2 | 7 | 24,5935 | -26,3803 |
| 23 | 2 | 7 | 16,9569 | -22,2262 |
| 0 | 3 | 7 | 42,8827 | -34,7936 |
| 1 | 3 | 7 | 28,9856 | 12,6316 |
| 2 | 3 | 7 | 30,9314 | -29,2236 |
| 3 | 3 | 7 | 18,7455 | 13,7152 |
| 4 | 3 | 7 | 39,8837 | 31,2985 |
| 5 | 3 | 7 | 49,3149 | 47,8233 |
| 6 | 3 | 7 | 25,7451 | 11,6506 |
| 7 | 3 | 7 | 39,9918 | -37,1231 |
| 8 | 3 | 7 | 72,1906 | -68,2805 |
| 9 | 3 | 7 | 21,1787 | -4,9271 |
| 10 | 3 | 7 | 45,3769 | -34,8708 |
| 11 | 3 | 7 | 30,5851 | 30,8713 |
| 12 | 3 | 7 | 53,9649 | 47,3661 |
| 13 | 3 | 7 | 0,0000 | -5,6062 |
| 14 | 3 | 7 | 44,1394 | 43,7084 |
| 15 | 3 | 7 | 23,9403 | 23,9001 |
| 16 | 3 | 7 | 8,7649 | 2,6325 |
| 17 | 3 | 7 | 14,5205 | -1,0374 |
| 18 | 3 | 7 | 23,4229 | 25,8702 |
| 19 | 3 | 7 | 25,6463 | -24,9721 |
| 20 | 3 | 7 | 16,4634 | 13,2414 |
| 21 | 3 | 7 | 2,9065 | 2,8320 |
| 22 | 3 | 7 | 8,3591 | 7,9340 |
| 23 | 3 | 7 | 0,0000 | 11,1076 |
| 24 | 3 | 7 | 0,0000 | -1,1827 |
| 1 | 4 | 7 | 37,7718 | -30,5630 |
| 2 | 4 | 7 | 35,6530 | 34,0631 |
| 3 | 4 | 7 | 41,7973 | -34,9518 |
| 4 | 4 | 7 | 23,8494 | 18,8143 |
| 5 | 4 | 7 | 38,5306 | 30,4419 |
| 6 | 4 | 7 | 61,6127 | -60,2839 |
| 7 | 4 | 7 | 31,5665 | -22,7869 |
| 8 | 4 | 7 | 41,2626 | -37,7998 |
| 9 | 4 | 7 | 33,5928 | -24,0352 |
| 10 | 4 | 7 | 33,5097 | -28,3880 |
| 11 | 4 | 7 | 59,6973 | 57,5496 |
| 12 | 4 | 7 | 0,0000 | 7,4891 |
| 13 | 4 | 7 | 42,0568 | 42,3200 |
| 14 | 4 | 7 | 0,0000 | -18,2870 |
| 15 | 4 | 7 | 40,4795 | -36,4933 |
| 16 | 4 | 7 | 19,7626 | -18,9953 |
| 17 | 4 | 7 | 18,7049 | -20,0359 |
| 18 | 4 | 7 | 19,8293 | 21,1490 |
| 19 | 4 | 7 | 17,8939 | 20,9500 |
| 20 | 4 | 7 | 25,3457 | 23,3614 |
| 21 | 4 | 7 | 0,0000 | 15,4566 |
| 22 | 4 | 7 | 31,1419 | 32,7962 |
| 23 | 4 | 7 | 0,0000 | 17,3711 |
| 24 | 4 | 7 | 9,4215 | 4,0298 |
| 0 | 5 | 7 | 43,3087 | 23,7695 |
| 1 | 5 | 7 | 24,6622 | -23,6256 |
| 2 | 5 | 7 | 37,2741 | 29,0330 |
| 3 | 5 | 7 | 52,0165 | -51,9671 |
| 4 | 5 | 7 | 29,0080 | -18,6927 |
| 5 | 5 | 7 | 28,0147 | -22,3911 |
| 6 | 5 | 7 | 18,2739 | -0,5370 |
| 7 | 5 | 7 | 42,9359 | -46,0100 |
| 8 | 5 | 7 | 7,4445 | -2,8076 |
| 9 | 5 | 7 | 25,3332 | -18,9377 |
| 10 | 5 | 7 | 31,6050 | 24,5156 |
| 11 | 5 | 7 | 8,0072 | 7,1577 |
| 12 | 5 | 7 | 47,8573 | 50,8466 |
| 13 | 5 | 7 | 0,0000 | 13,8096 |
| 14 | 5 | 7 | 55,3102 | -56,2533 |
| 15 | 5 | 7 | 14,7276 | 5,1243 |
| 16 | 5 | 7 | 50,2872 | -48,8991 |
| 17 | 5 | 7 | 7,4658 | -7,6310 |
| 18 | 5 | 7 | 16,4144 | -5,5664 |
| 19 | 5 | 7 | 0,0000 | -6,0553 |
| 20 | 5 | 7 | 16,4083 | 16,3500 |
| 21 | 5 | 7 | 24,3858 | 23,0964 |
| 22 | 5 | 7 | 0,0000 | -0,0771 |
| 1 | 6 | 7 | 73,3302 | 65,2237 |
| 2 | 6 | 7 | 52,9098 | -48,5974 |
| 3 | 6 | 7 | 25,9914 | -11,3298 |
| 4 | 6 | 7 | 43,4935 | -47,3268 |
| 5 | 6 | 7 | 30,3109 | 20,5126 |
| 6 | 6 | 7 | 54,3513 | 56,2647 |
| 7 | 6 | 7 | 33,8963 | -22,0133 |
| 8 | 6 | 7 | 52,7237 | 48,6919 |
| 9 | 6 | 7 | 32,9037 | -20,6650 |
| 10 | 6 | 7 | 11,4030 | -8,1812 |
| 11 | 6 | 7 | 20,8067 | 10,7854 |
| 12 | 6 | 7 | 21,5248 | -19,2853 |
| 13 | 6 | 7 | 0,0000 | -2,2959 |
| 14 | 6 | 7 | 15,6111 | 11,5006 |
| 15 | 6 | 7 | 48,2827 | -41,3451 |
| 16 | 6 | 7 | 0,0000 | 9,0100 |
| 17 | 6 | 7 | 10,6226 | -2,3266 |
| 18 | 6 | 7 | 5,8540 | 0,4753 |
| 19 | 6 | 7 | 11,8041 | 18,9395 |
| 20 | 6 | 7 | 9,4275 | 8,9969 |
| 21 | 6 | 7 | 18,0293 | -17,8374 |
| 22 | 6 | 7 | 19,9746 | -14,7788 |
| 0 | 7 | 7 | 38,4696 | -27,0614 |
| 1 | 7 | 7 | 31,3126 | -26,6931 |
| 2 | 7 | 7 | 26,4365 | -16,7211 |
| 3 | 7 | 7 | 11,9410 | -11,2804 |
| 4 | 7 | 7 | 32,2287 | 19,8356 |
| 5 | 7 | 7 | 38,3457 | 39,1712 |
| 6 | 7 | 7 | 36,1519 | 22,5917 |
| 7 | 7 | 7 | 79,1825 | 78,2791 |
| 8 | 7 | 7 | 32,8841 | -31,7927 |
| 9 | 7 | 7 | 36,6718 | 37,1341 |
| 10 | 7 | 7 | 29,9633 | -24,7879 |
| 11 | 7 | 7 | 35,5490 | -38,7406 |
| 12 | 7 | 7 | 17,0822 | 17,9837 |
| 13 | 7 | 7 | 15,1640 | 5,4888 |
| 14 | 7 | 7 | 14,6842 | 11,8642 |
| 15 | 7 | 7 | 13,5300 | -10,7997 |
| 16 | 7 | 7 | 10,3584 | 3,6772 |
| 17 | 7 | 7 | 0,0000 | 2,2322 |
| 18 | 7 | 7 | 10,9678 | 9,0026 |
| 19 | 7 | 7 | 8,6931 | -10,7626 |
| 20 | 7 | 7 | 0,0000 | -2,6334 |
| 21 | 7 | 7 | 0,0000 | 1,6655 |
| 1 | 8 | 7 | 58,8562 | -56,3567 |
| 2 | 8 | 7 | 26,1649 | 4,4259 |
| 3 | 8 | 7 | 30,9862 | -28,2252 |
| 4 | 8 | 7 | 19,6884 | -16,8567 |
| 5 | 8 | 7 | 39,7002 | 27,6402 |
| 6 | 8 | 7 | 42,6144 | 42,4238 |
| 7 | 8 | 7 | 42,7769 | 40,9503 |
| 8 | 8 | 7 | 19,1905 | 17,1543 |
| 9 | 8 | 7 | 34,6841 | -33,3208 |
| 10 | 8 | 7 | 28,6023 | -28,5763 |
| 11 | 8 | 7 | 14,2102 | 10,6918 |
| 12 | 8 | 7 | 3,4310 | -1,7670 |
| 13 | 8 | 7 | 21,0253 | 21,4609 |
| 14 | 8 | 7 | 21,3825 | 20,7982 |
| 15 | 8 | 7 | 0,0000 | 10,8795 |
| 16 | 8 | 7 | 28,1685 | -26,0426 |
| 17 | 8 | 7 | 18,2780 | 23,3512 |
| 18 | 8 | 7 | 21,2034 | -23,6289 |
| 19 | 8 | 7 | 0,0000 | -14,4314 |
| 20 | 8 | 7 | 16,6952 | 20,6669 |
| 21 | 8 | 7 | 8,7270 | -5,3511 |
| 0 | 9 | 7 | 28,8763 | 20,9188 |
| 1 | 9 | 7 | 20,7138 | 20,1579 |
| 2 | 9 | 7 | 15,1228 | -15,3566 |
| 3 | 9 | 7 | 11,3156 | -8,1981 |
| 4 | 9 | 7 | 10,5248 | -0,7670 |
| 5 | 9 | 7 | 24,2079 | -24,7761 |
| 6 | 9 | 7 | 8,9421 | 1,6347 |
| 7 | 9 | 7 | 27,5304 | -26,6324 |
| 8 | 9 | 7 | 18,9210 | 8,2123 |
| 9 | 9 | 7 | 22,0530 | -25,4354 |
| 10 | 9 | 7 | 16,4783 | 3,2196 |
| 11 | 9 | 7 | 0,0000 | -0,3198 |
| 12 | 9 | 7 | 20,5703 | -22,3207 |
| 13 | 9 | 7 | 40,7153 | 38,2396 |
| 14 | 9 | 7 | 24,4845 | 17,0797 |
| 15 | 9 | 7 | 0,0000 | -1,4390 |
| 16 | 9 | 7 | 0,0000 | 7,9581 |
| 17 | 9 | 7 | 34,8874 | -33,5162 |
| 18 | 9 | 7 | 0,0000 | 12,9529 |
| 19 | 9 | 7 | 10,5636 | -11,3063 |
| 1 | 10 | 7 | 59,2681 | 53,1190 |
| 2 | 10 | 7 | 13,9999 | 7,6644 |
| 3 | 10 | 7 | 13,8295 | 0,8212 |
| 4 | 10 | 7 | 13,9696 | 1,3154 |
| 5 | 10 | 7 | 26,0697 | -25,6390 |
| 6 | 10 | 7 | 14,2216 | -1,0942 |
| 7 | 10 | 7 | 7,5060 | 4,7709 |
| 8 | 10 | 7 | 0,0000 | 9,5849 |
| 9 | 10 | 7 | 0,0000 | -0,3906 |
| 10 | 10 | 7 | 42,1692 | -42,5037 |
| 11 | 10 | 7 | 27,1748 | -3,7841 |
| 12 | 10 | 7 | 7,7619 | 6,3163 |
| 13 | 10 | 7 | 24,5849 | -25,8036 |
| 14 | 10 | 7 | 19,3292 | 20,1468 |
| 15 | 10 | 7 | 0,0000 | -11,4189 |
| 16 | 10 | 7 | 16,6251 | -14,9320 |
| 17 | 10 | 7 | 0,0000 | 11,5009 |
| 0 | 11 | 7 | 18,4116 | 19,5814 |
| 1 | 11 | 7 | 16,7349 | 14,3097 |
| 2 | 11 | 7 | 22,5308 | 20,8569 |
| 3 | 11 | 7 | 19,7537 | -15,9380 |
| 4 | 11 | 7 | 23,9079 | -20,7353 |
| 5 | 11 | 7 | 21,4652 | 20,6908 |
| 6 | 11 | 7 | 33,0143 | -18,8511 |
| 7 | 11 | 7 | 34,2506 | 32,9865 |
| 8 | 11 | 7 | 35,3227 | 26,8536 |
| 9 | 11 | 7 | 5,9547 | -0,0226 |
| 10 | 11 | 7 | 15,1935 | 10,6398 |
| 11 | 11 | 7 | 23,9409 | -9,6021 |
| 12 | 11 | 7 | 15,4955 | -14,8931 |
| 13 | 11 | 7 | 8,2872 | 6,5708 |
| 14 | 11 | 7 | 0,0000 | -6,2762 |
| 15 | 11 | 7 | 14,4902 | 14,1456 |
| 16 | 11 | 7 | 0,0000 | -3,9767 |
| 1 | 12 | 7 | 12,6674 | -6,7043 |
| 2 | 12 | 7 | 5,6781 | -0,5996 |
| 3 | 12 | 7 | 24,6345 | -19,7152 |
| 4 | 12 | 7 | 24,4179 | -22,7143 |
| 5 | 12 | 7 | 0,0000 | -2,1064 |
| 6 | 12 | 7 | 0,0000 | -8,2930 |
| 7 | 12 | 7 | 9,9720 | -7,5858 |
| 8 | 12 | 7 | 25,6795 | 26,7538 |
| 9 | 12 | 7 | 23,2860 | 23,6318 |
| 10 | 12 | 7 | 3,6682 | 8,0038 |
| 11 | 12 | 7 | 0,0000 | 1,7885 |
| 12 | 12 | 7 | 0,0000 | 4,4085 |
| 13 | 12 | 7 | 10,2041 | 4,9076 |
| 14 | 12 | 7 | 2,9532 | -1,3717 |
| 0 | 13 | 7 | 18,0065 | -15,9185 |
| 1 | 13 | 7 | 3,1865 | -0,9571 |
| 2 | 13 | 7 | 11,1942 | 11,9185 |
| 3 | 13 | 7 | 16,1404 | -15,6184 |
| 4 | 13 | 7 | 24,2849 | -15,0819 |
| 5 | 13 | 7 | 31,4450 | -31,3373 |
| 6 | 13 | 7 | 23,1529 | -16,4222 |
| 7 | 13 | 7 | 10,4418 | -9,9080 |
| 8 | 13 | 7 | 13,0431 | 11,9081 |
| 9 | 13 | 7 | 8,7832 | 7,0810 |
| 10 | 13 | 7 | 15,2117 | -5,8457 |
| 0 | 0 | 8 | 179,2648 | 182,2212 |
| 2 | 0 | 8 | 53,6511 | 49,6512 |
| 4 | 0 | 8 | 59,2241 | -60,0507 |
| 6 | 0 | 8 | 38,2464 | 38,7975 |
| 8 | 0 | 8 | 24,7721 | 23,1172 |
| 10 | 0 | 8 | 20,4532 | -15,9312 |
| 12 | 0 | 8 | 36,9065 | 36,3624 |
| 14 | 0 | 8 | 52,3294 | -50,8351 |
| 16 | 0 | 8 | 1,8201 | -3,4319 |
| 1 | 1 | 8 | 48,5864 | 47,2977 |
| 2 | 1 | 8 | 25,3842 | 6,2447 |
| 3 | 1 | 8 | 54,6732 | -52,7226 |
| 4 | 1 | 8 | 20,9111 | -4,9298 |
| 5 | 1 | 8 | 18,2875 | -14,8691 |
| 6 | 1 | 8 | 54,6744 | 51,4900 |
| 7 | 1 | 8 | 21,6296 | -0,0380 |
| 8 | 1 | 8 | 52,8797 | 48,7491 |
| 9 | 1 | 8 | 17,9239 | -7,2442 |
| 10 | 1 | 8 | 23,5306 | 15,7562 |
| 11 | 1 | 8 | 3,0627 | -3,1045 |
| 12 | 1 | 8 | 23,5262 | -23,5548 |
| 13 | 1 | 8 | 6,5833 | -6,4633 |
| 14 | 1 | 8 | 13,6281 | -14,2274 |
| 15 | 1 | 8 | 28,6452 | -26,8683 |
| 16 | 1 | 8 | 19,5047 | 14,5869 |
| 17 | 1 | 8 | 15,5914 | -8,9089 |
| 18 | 1 | 8 | 25,7935 | 19,6439 |
| 0 | 2 | 8 | 40,9647 | -39,6128 |
| 1 | 2 | 8 | 37,1688 | -8,8300 |
| 2 | 2 | 8 | 54,3444 | -55,8980 |
| 3 | 2 | 8 | 26,1902 | -7,7323 |
| 4 | 2 | 8 | 16,1107 | -16,7256 |
| 5 | 2 | 8 | 28,3210 | -25,6964 |
| 6 | 2 | 8 | 12,8255 | 13,4727 |
| 7 | 2 | 8 | 24,7199 | 22,1762 |
| 8 | 2 | 8 | 13,9374 | -1,1272 |
| 9 | 2 | 8 | 31,0928 | 33,4536 |
| 10 | 2 | 8 | 12,0205 | -11,2287 |
| 11 | 2 | 8 | 9,9305 | -8,6938 |
| 12 | 2 | 8 | 5,4520 | 4,2013 |
| 13 | 2 | 8 | 12,0232 | -0,0737 |
| 14 | 2 | 8 | 0,0000 | 1,4000 |
| 15 | 2 | 8 | 18,1024 | -20,7126 |
| 16 | 2 | 8 | 16,9224 | 17,2832 |
| 17 | 2 | 8 | 0,0000 | 11,6571 |
| 18 | 2 | 8 | 16,8327 | -9,2385 |
| 19 | 2 | 8 | 17,5412 | 13,9901 |
| 20 | 2 | 8 | 23,0189 | -24,2177 |
| 1 | 3 | 8 | 18,1431 | -15,5257 |
| 2 | 3 | 8 | 45,0843 | 41,6645 |
| 3 | 3 | 8 | 41,9334 | 39,0703 |
| 4 | 3 | 8 | 52,0209 | -45,1154 |
| 5 | 3 | 8 | 26,2550 | 1,1232 |
| 6 | 3 | 8 | 55,5449 | -49,0981 |
| 7 | 3 | 8 | 20,0672 | 15,1005 |
| 8 | 3 | 8 | 18,1871 | -15,1899 |
| 9 | 3 | 8 | 18,3434 | 14,8900 |
| 10 | 3 | 8 | 0,0000 | 10,5146 |
| 11 | 3 | 8 | 3,4669 | -0,0889 |
| 12 | 3 | 8 | 17,3024 | 9,8599 |
| 13 | 3 | 8 | 9,0236 | 9,9625 |
| 14 | 3 | 8 | 24,5698 | -11,0582 |
| 15 | 3 | 8 | 56,5142 | 58,9329 |
| 16 | 3 | 8 | 29,2521 | -17,0114 |
| 17 | 3 | 8 | 36,8062 | 38,8512 |
| 18 | 3 | 8 | 24,5795 | 15,2420 |
| 19 | 3 | 8 | 12,9244 | -16,3607 |
| 0 | 4 | 8 | 29,2138 | 18,4887 |
| 1 | 4 | 8 | 48,6808 | 43,5393 |
| 2 | 4 | 8 | 24,3933 | -8,1715 |
| 3 | 4 | 8 | 41,9501 | 35,8577 |
| 4 | 4 | 8 | 26,4623 | 20,3942 |
| 5 | 4 | 8 | 28,6999 | -25,2698 |
| 6 | 4 | 8 | 12,5737 | -9,6179 |
| 7 | 4 | 8 | 29,4488 | -27,8407 |
| 8 | 4 | 8 | 14,2816 | -9,8957 |
| 9 | 4 | 8 | 13,5827 | -11,3481 |
| 10 | 4 | 8 | 7,1635 | 4,5066 |
| 11 | 4 | 8 | 0,0000 | -1,0612 |
| 12 | 4 | 8 | 31,4722 | -25,3882 |
| 13 | 4 | 8 | 12,0745 | 1,3918 |
| 14 | 4 | 8 | 0,0000 | -6,2524 |
| 15 | 4 | 8 | 17,2458 | -13,3947 |
| 16 | 4 | 8 | 14,0508 | 5,7625 |
| 17 | 4 | 8 | 11,9139 | -4,0911 |
| 18 | 4 | 8 | 0,0000 | 0,2961 |
| 1 | 5 | 8 | 7,1548 | 0,0881 |
| 2 | 5 | 8 | 49,0813 | 44,7364 |
| 3 | 5 | 8 | 25,3444 | -5,7949 |
| 4 | 5 | 8 | 22,3192 | 14,3568 |
| 5 | 5 | 8 | 25,2648 | -22,2495 |
| 6 | 5 | 8 | 17,1803 | -6,3289 |
| 7 | 5 | 8 | 8,7677 | 6,3539 |
| 8 | 5 | 8 | 16,8773 | 20,5523 |
| 9 | 5 | 8 | 2,1706 | -2,4930 |
| 10 | 5 | 8 | 17,5874 | -16,7813 |
| 11 | 5 | 8 | 6,7440 | 5,8081 |
| 12 | 5 | 8 | 0,0000 | 6,2155 |
| 13 | 5 | 8 | 0,0000 | -6,7658 |
| 14 | 5 | 8 | 0,0000 | 9,4846 |
| 15 | 5 | 8 | 36,4140 | -36,1695 |
| 16 | 5 | 8 | 0,0000 | -11,8303 |
| 17 | 5 | 8 | 25,8547 | -24,7069 |
| 0 | 6 | 8 | 20,3729 | 18,2577 |
| 1 | 6 | 8 | 28,4854 | 25,6631 |
| 2 | 6 | 8 | 7,0991 | -5,4889 |
| 3 | 6 | 8 | 0,0000 | -0,8254 |
| 4 | 6 | 8 | 6,4098 | 6,1306 |
| 5 | 6 | 8 | 9,6146 | -8,3367 |
| 6 | 6 | 8 | 24,9296 | 22,5635 |
| 7 | 6 | 8 | 5,2233 | 11,0236 |
| 8 | 6 | 8 | 9,7634 | -6,6891 |
| 9 | 6 | 8 | 19,4014 | 17,3653 |
| 10 | 6 | 8 | 0,0000 | 8,0315 |
| 11 | 6 | 8 | 33,9797 | 21,6616 |
| 12 | 6 | 8 | 58,3001 | 61,7386 |
| 13 | 6 | 8 | 26,4823 | 7,8039 |
| 14 | 6 | 8 | 20,9945 | 9,9509 |
| 15 | 6 | 8 | 0,0000 | 13,5702 |
| 16 | 6 | 8 | 21,7927 | -23,3511 |
| 17 | 6 | 8 | 0,0000 | -4,0215 |
| 1 | 7 | 8 | 4,2697 | -3,1011 |
| 2 | 7 | 8 | 20,2787 | 11,9062 |
| 3 | 7 | 8 | 16,8575 | 0,2612 |
| 4 | 7 | 8 | 21,9406 | -16,6374 |
| 5 | 7 | 8 | 4,0120 | -1,0721 |
| 6 | 7 | 8 | 0,0000 | -12,0598 |
| 7 | 7 | 8 | 43,7099 | -44,3841 |
| 8 | 7 | 8 | 0,0000 | 14,4827 |
| 9 | 7 | 8 | 23,3226 | -22,8424 |
| 10 | 7 | 8 | 0,0000 | -7,1755 |
| 11 | 7 | 8 | 12,3893 | 14,5599 |
| 12 | 7 | 8 | 0,0000 | 6,6363 |
| 13 | 7 | 8 | 33,0109 | 36,1096 |
| 15 | 7 | 8 | 0,0000 | 0,8868 |
| 16 | 7 | 8 | 17,2927 | -16,8104 |
| 0 | 8 | 8 | 30,2291 | -27,6755 |
| 1 | 8 | 8 | 20,5161 | 1,0793 |
| 2 | 8 | 8 | 14,1136 | 11,6375 |
| 3 | 8 | 8 | 8,3399 | -2,8276 |
| 4 | 8 | 8 | 0,0000 | 3,5150 |
| 5 | 8 | 8 | 0,0000 | -14,0945 |
| 6 | 8 | 8 | 31,5472 | -27,9821 |
| 7 | 8 | 8 | 0,0000 | -1,6688 |
| 8 | 8 | 8 | 0,0000 | -7,1555 |
| 9 | 8 | 8 | 0,0000 | -3,8238 |
| 10 | 8 | 8 | 13,5775 | -8,9675 |
| 11 | 8 | 8 | 24,6939 | -21,3436 |
| 12 | 8 | 8 | 0,0000 | -6,0995 |
| 13 | 8 | 8 | 19,4939 | -18,7421 |
| 14 | 8 | 8 | 21,1768 | -21,3511 |
| 15 | 8 | 8 | 23,3346 | -22,5161 |
| 1 | 9 | 8 | 2,7879 | -6,5707 |
| 2 | 9 | 8 | 21,0036 | -6,8447 |
| 3 | 9 | 8 | 52,5408 | 55,6650 |
| 4 | 9 | 8 | 14,5417 | -24,4113 |
| 5 | 9 | 8 | 19,8069 | 20,0431 |
| 6 | 9 | 8 | 15,5715 | 21,0218 |
| 7 | 9 | 8 | 9,2456 | -9,7394 |
| 9 | 9 | 8 | 34,0744 | 35,3396 |
| 0 | 10 | 8 | 38,9561 | -36,2760 |
| 1 | 10 | 8 | 21,6724 | -21,8636 |
| 2 | 10 | 8 | 15,8265 | 8,4991 |
| 3 | 10 | 8 | 21,5944 | -7,9887 |
| 4 | 10 | 8 | 35,8887 | 37,1583 |
| 5 | 10 | 8 | 10,5594 | 13,6252 |
| 6 | 10 | 8 | 15,6019 | -13,4657 |
| 1 | 11 | 8 | 23,6547 | -24,5776 |
| 2 | 11 | 8 | 0,0000 | 9,2171 |
| 3 | 11 | 8 | 0,0000 | 3,5112 |
| 4 | 11 | 8 | 21,6296 | 13,9307 |
| 5 | 11 | 8 | 19,4157 | -17,5289 |
| 2 | 0 | 9 | 11,2362 | -1,1007 |
| 4 | 0 | 9 | 16,3407 | -2,9491 |
| 6 | 0 | 9 | 21,9018 | 18,2074 |
| 8 | 0 | 9 | 6,8778 | 2,7830 |
| 10 | 0 | 9 | 19,6173 | -18,0428 |
| 12 | 0 | 9 | 11,0991 | 17,6726 |
| 0 | 1 | 9 | 14,1638 | 0,0412 |
| 1 | 1 | 9 | 9,4997 | 3,6426 |
| 2 | 1 | 9 | 11,6590 | -4,5919 |
| 3 | 1 | 9 | 8,4618 | -3,5011 |
| 4 | 1 | 9 | 13,1331 | -10,6965 |
| 5 | 1 | 9 | 8,1186 | -2,2268 |
| 6 | 1 | 9 | 24,3028 | -19,3253 |
| 7 | 1 | 9 | 22,7805 | 22,4601 |
| 8 | 1 | 9 | 22,3551 | -12,8936 |
| 9 | 1 | 9 | 14,4059 | -18,1495 |
| 10 | 1 | 9 | 11,2105 | 2,2360 |
| 11 | 1 | 9 | 14,3532 | -19,4962 |
| 1 | 2 | 9 | 12,5562 | 6,9595 |
| 2 | 2 | 9 | 14,8748 | 8,0597 |
| 3 | 2 | 9 | 20,4431 | -7,2974 |
| 4 | 2 | 9 | 6,0823 | -1,7750 |
| 5 | 2 | 9 | 28,9914 | -27,3801 |
| 6 | 2 | 9 | 6,1615 | -1,9211 |
| 7 | 2 | 9 | 0,0000 | 4,6174 |
| 8 | 2 | 9 | 10,8063 | -10,6410 |
| 0 | 3 | 9 | 14,3908 | 21,8848 |
| 1 | 3 | 9 | 15,6277 | -0,8471 |
| 2 | 3 | 9 | 16,6538 | 10,8655 |
| 3 | 3 | 9 | 22,1529 | -20,5562 |
| 4 | 3 | 9 | 11,5399 | -11,8665 |
| 5 | 3 | 9 | 20,0363 | -19,8612 |
| 6 | 3 | 9 | 9,8906 | -7,1407 |
| 7 | 3 | 9 | 10,6967 | 18,1444 |
| 8 | 3 | 9 | 31,9417 | 30,9515 |
| 9 | 3 | 9 | 0,0000 | 1,0404 |
| 1 | 4 | 9 | 18,3282 | 12,5193 |
| 2 | 4 | 9 | 16,3011 | -15,9264 |
| 3 | 4 | 9 | 15,3391 | 12,4062 |
| 4 | 4 | 9 | 9,2948 | -1,5197 |
| 5 | 4 | 9 | 13,0906 | -11,8658 |
| 6 | 4 | 9 | 21,9250 | 19,2931 |
| 7 | 4 | 9 | 0,0000 | 5,9121 |
| 8 | 4 | 9 | 28,0545 | 23,2884 |
| 0 | 5 | 9 | 27,0729 | -23,4325 |
| 1 | 5 | 9 | 8,3263 | 7,8867 |
| 2 | 5 | 9 | 19,0436 | -2,2373 |
| 3 | 5 | 9 | 13,0645 | 16,3836 |
| 4 | 5 | 9 | 0,0000 | 4,7268 |
| 5 | 5 | 9 | 13,3477 | 11,4807 |
| 6 | 5 | 9 | 0,0000 | -0,5889 |
| 7 | 5 | 9 | 17,3185 | 18,2356 |
| 8 | 5 | 9 | 14,8671 | 8,6271 |
| 9 | 5 | 9 | 0,0000 | 10,1113 |
| 1 | 6 | 9 | 27,1082 | -27,7895 |
| 2 | 6 | 9 | 26,1144 | 27,9421 |
| 3 | 6 | 9 | 0,0000 | 1,5861 |
| 1 | 7 | 9 | 14,7702 | 6,1461 |
| 2 | 7 | 9 | 0,0000 | 6,8886 |
| 3 | 7 | 9 | 0,0000 | 10,4973 |