Table 4a: FoFc for Palermo Sample, for paper entitled: "The crystal chemistry

of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite

to merrillite", by Hughes et al. (2008).

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

_refln_observed_status

0   1 -52     5420.12     5300.84    122.99 o

-1   2 -51      832.31      859.43     31.49 o

-1   1 -50     6184.32     6570.15    115.55 o

0   2 -50    90791.71    98167.09    980.34 o

-2   3 -50    10919.01    10847.49    120.34 o

-1   4 -50     1314.16     1407.10     39.23 o

-1   3 -49     5271.48     5348.96     67.82 o

-3   4 -49     3057.21     3158.19     58.40 o

0   0 -48    21335.20    19702.42    498.65 o

-1   2 -48     5369.29     5427.52     66.78 o

-3   3 -48     6421.36     6502.03    156.74 o

0   3 -48    30027.41    31386.17    500.72 o

-2   4 -48    13092.18    13427.86    132.01 o

-4   5 -48    12116.09    12544.11    138.26 o

-1   5 -48       78.05      190.82     18.30 o

-2   3 -47       64.38       88.41     12.27 o

-1   4 -47       73.90      116.66     13.64 o

-3   5 -47      952.37      994.18     35.16 o

-2   6 -47      434.05      471.66     26.67 o

0   1 -46     8134.14     8029.00    110.64 o

-2   2 -46      357.65      388.12     28.04 o

-1   3 -46     8445.31     8802.54     90.24 o

-3   4 -46      824.59      900.04     35.99 o

0   4 -46     1586.19     1947.99     58.01 o

-5   5 -46    28212.46    29163.94    399.18 o

-2   5 -46    63894.96    65863.18    550.32 o

-4   6 -46     4876.75     5023.07     71.00 o

-1   6 -46    10206.59    10077.62    126.63 o

-1   2 -45     2496.18     2505.71     41.40 o

-2   4 -45      549.24      618.38     23.28 o

-4   5 -45     4551.69     4556.19     65.09 o

-1   5 -45      547.19      542.77     24.61 o

-3   6 -45     4310.37     4424.88     61.57 o

-5   7 -45      817.63      931.09     30.60 o

-2   7 -45     3974.04     4138.93     64.26 o

-1   1 -44     8252.35     8050.60    127.48 o

0   2 -44    22567.33    21571.36    226.92 o

-2   3 -44     3838.62     3952.31     56.24 o

-4   4 -44     8589.93     8392.26    149.01 o

-1   4 -44     6977.15     7064.25     82.15 o

-3   5 -44    18268.43    17893.90    169.72 o

0   5 -44     8689.03     8976.12    138.39 o

-5   6 -44      830.88      863.07     28.69 o

-2   6 -44     2860.44     2685.49     51.50 o

-4   7 -44     2789.08     2979.33     52.08 o

-1   7 -44     2540.63     2488.53     52.01 o

-1   3 -43      147.22      196.40     15.16 o

-3   4 -43      591.26      632.72     25.90 o

-2   5 -43      401.73      470.69     20.63 o

-4   6 -43       25.95       65.33     11.40 o

-1   6 -43     1562.66     1529.41     38.59 o

-6   7 -43     3398.76     3455.84     57.89 o

-3   7 -43      507.70      509.48     20.49 o

-5   8 -43      238.20      305.82     20.57 o

0   0 -42    18919.57    18252.07    303.96 o

-1   2 -42     3717.94     3702.53     49.35 o

-3   3 -42    30638.65    30347.29    331.39 o

0   3 -42     3667.06     3593.78     69.50 o

-2   4 -42     5205.53     5380.40     62.85 o

-4   5 -42     4354.19     3980.81     57.00 o

-1   5 -42    16103.55    16029.25    144.34 o

-6   6 -42     6130.11     5800.55    107.55 o

-3   6 -42      297.16      443.04     19.52 o

0   6 -42      848.16      969.85     40.89 o

-5   7 -42     9357.83     9477.08    104.43 o

-2   7 -42     4741.47     4541.45     70.79 o

-4   8 -42      695.72      598.57     26.80 o

-2   3 -41     3628.53     3598.12     47.79 o

-1   4 -41     1275.53     1265.27     26.48 o

-3   5 -41      461.69      461.06     21.08 o

-5   6 -41    10739.31    10931.61    112.56 o

-2   6 -41      544.02      503.18     24.98 o

-4   7 -41     3361.19     3333.92     51.00 o

-1   7 -41     2523.40     2596.49     47.85 o

-6   8 -41      693.36      700.54     25.48 o

-3   8 -41     1561.35     1547.91     35.31 o

-5   9 -41     1333.98     1358.89     39.09 o

0   1 -40    11490.42    11701.35    122.86 o

-2   2 -40   152201.34   158019.98   1340.81 o

-1   3 -40     6027.45     6255.33     66.81 o

-3   4 -40       58.89      151.90     11.70 o

0   4 -40    78853.66    81295.38    711.32 o

-5   5 -40     6001.78     6138.96    106.10 o

-2   5 -40     2139.21     2258.20     37.78 o

-4   6 -40    49826.66    50577.19    351.48 o

-1   6 -40     1041.78     1081.62     29.94 o

-6   7 -40      271.91      421.86     21.66 o

-3   7 -40     8814.05     8523.17     93.61 o

0   7 -40     6593.68     6459.43    103.16 o

-8   8 -40    12307.99    12814.19    167.64 o

-5   8 -40     3994.95     3921.98     57.43 o

-2   8 -40    15038.78    15442.33    130.00 o

-4   9 -40     4291.94     4460.03     66.37 o

-1   2 -39     1467.89     1492.98     25.54 o

-2   4 -39      404.26      418.77     16.78 o

-4   5 -39     1761.98     1697.24     34.81 o

-1   5 -39     5458.77     5405.69     71.72 o

-3   6 -39     5061.63     4920.79     64.50 o

-5   7 -39     1020.61      993.83     29.37 o

-2   7 -39      737.92      723.16     23.78 o

-7   8 -39      946.11      879.13     27.87 o

-4   8 -39      422.34      404.07     20.63 o

-1   8 -39    17198.30    17727.89    138.38 o

-6   9 -39      630.73      662.52     28.41 o

-3   9 -39    13299.98    13646.50    120.60 o

-1   1 -38     9081.89     8794.47     97.90 o

0   2 -38    11072.92    11625.28    400.21 o

-2   3 -38    43547.55    43349.95    278.88 o

-4   4 -38     3599.38     3849.22     73.06 o

-1   4 -38     3078.57     3031.46     42.53 o

-3   5 -38    23452.51    23886.95    190.27 o

0   5 -38    38301.05    38193.50    407.53 o

-5   6 -38    27392.54    27846.93    224.21 o

-2   6 -38     5184.50     5185.22     61.43 o

-7   7 -38    50495.92    51544.90    546.21 o

-4   7 -38    19041.30    18198.66    151.22 o

-1   7 -38     1863.61     2034.27     32.62 o

-6   8 -38     1911.25     1811.01     37.96 o

-3   8 -38     7407.62     7661.73     78.54 o

0   8 -38    28853.05    30229.55    314.47 o

-8   9 -38     5250.08     5000.31     65.31 o

-5   9 -38     9312.70     9763.47    114.67 o

-2   9 -38    20146.19    20769.33    157.32 o

-1   3 -37      476.38      489.88     16.02 o

-3   4 -37       19.77       28.27      7.49 o

-2   5 -37     4495.50     4403.05     55.77 o

-4   6 -37     4057.04     3899.28     52.18 o

-1   6 -37     1902.92     1934.23     32.93 o

-6   7 -37      619.38      706.28     25.25 o

-3   7 -37      981.63      981.08     26.22 o

-5   8 -37     1003.93     1056.25     30.44 o

-2   8 -37      284.87      350.13     17.27 o

-7   9 -37      960.23      938.71     28.73 o

-4   9 -37      559.56      682.10     24.28 o

-1   9 -37     1162.68     1280.52     29.31 o

-6  10 -37     7676.30     7868.63    101.99 o

-3  10 -37     3640.21     3679.93     53.74 o

0   0 -36     7983.56     7905.19    232.37 o

-1   2 -36     1220.17     1282.76     19.82 o

-3   3 -36     2626.44     2584.49     48.72 o

0   3 -36    35147.19    34614.70    322.84 o

-2   4 -36    12105.15    11789.42     94.15 o

-4   5 -36    30404.32    30055.40    219.23 o

-1   5 -36    15920.19    15842.33    128.64 o

-6   6 -36    24463.29    23974.98    280.43 o

-3   6 -36     7848.59     7320.54     80.69 o

0   6 -36     7528.65     7852.90    106.63 o

-5   7 -36    23806.06    24363.92    216.35 o

-2   7 -36    76864.77    78535.66    469.65 o

-7   8 -36     1580.90     1768.71     52.94 o

-4   8 -36    13144.70    13015.62    117.70 o

-1   8 -36     6399.81     6311.49     66.57 o

-9   9 -36    18000.48    17935.27    213.16 o

-6   9 -36    17112.92    16659.77    155.59 o

-3   9 -36     6460.43     6776.86     74.08 o

0   9 -36    50140.54    53964.52    570.42 o

-5  10 -36    19336.48    19673.86    166.73 o

-2   3 -35     7979.46     7827.71     65.86 o

-1   4 -35      922.47      864.62     21.11 o

-3   5 -35       88.67       91.04     11.37 o

-5   6 -35     6375.58     6043.62     72.10 o

-2   6 -35      794.25      775.00     21.69 o

-4   7 -35     8705.77     8565.81     81.08 o

-1   7 -35      257.29      277.06     15.12 o

-6   8 -35      382.19      446.35     21.49 o

-3   8 -35     1523.39     1564.39     31.23 o

-8   9 -35    11164.35    10947.74    104.42 o

-5   9 -35      180.94      184.18     16.28 o

-2   9 -35     1520.99     1642.20     33.84 o

-7  10 -35     7593.27     7586.61     91.56 o

-4  10 -35     5802.09     5841.65     72.47 o

0   1 -34    29763.86    28373.69    223.47 o

-2   2 -34    55360.04    52531.45    419.61 o

-1   3 -34     8898.87     8297.40     66.26 o

-3   4 -34     9298.14     9031.16     76.45 o

0   4 -34     5770.91     5163.75     74.26 o

-5   5 -34    45202.79    44233.93    530.92 o

-2   5 -34     6718.54     6586.03     70.16 o

-4   6 -34      145.65      310.41     15.46 o

-1   6 -34     2006.13     1923.15     29.70 o

-6   7 -34     5411.45     5122.09     66.78 o

-3   7 -34    21960.78    21101.23    156.76 o

0   7 -34    13752.90    14447.33    141.66 o

-8   8 -34     5395.84     5448.98     92.50 o

-5   8 -34     9086.94     8594.66     87.93 o

-2   8 -34     1906.63     2056.88     35.75 o

-7   9 -34    21134.03    22045.50    191.96 o

-4   9 -34     5623.82     5338.41     66.19 o

-1   9 -34     1825.47     1794.83     31.86 o

-9  10 -34     9005.12     9561.06     97.58 o

-6  10 -34     9265.21     9752.81    106.71 o

-3  10 -34    13216.72    13398.92    125.57 o

-5  11 -34     5701.21     5604.14     77.01 o

-1   2 -33     4484.28     4184.93     73.44 o

-2   4 -33      460.69      450.18     14.36 o

-4   5 -33      342.60      323.29     15.03 o

-1   5 -33       82.25      109.25      9.60 o

-3   6 -33      117.06      120.94     11.14 o

-5   7 -33       77.78       75.02     11.20 o

-2   7 -33      917.91      851.92     21.16 o

-7   8 -33     3228.05     3148.43     48.77 o

-4   8 -33     2032.82     1995.15     38.85 o

-1   8 -33      809.80      798.81     19.99 o

-6   9 -33     5304.89     5392.32     66.99 o

-3   9 -33       90.00      135.45     12.73 o

-8  10 -33     3426.43     3574.37     52.74 o

-5  10 -33      500.03      572.28     22.80 o

-2  10 -33     2228.81     2196.03     42.00 o

-7  11 -33      486.01      469.36     23.50 o

-4  11 -33     1683.91     1665.77     43.23 o

-1   1 -32    12559.75    12876.96    121.41 o

0   2 -32    14413.85    14500.52    123.95 o

-2   3 -32     1730.58     1658.81     23.74 o

-4   4 -32    11318.30    10747.61    121.55 o

-1   4 -32     2226.91     2359.61     32.84 o

-3   5 -32     8589.90     8913.18     79.73 o

0   5 -32     4810.90     4773.05     71.11 o

-5   6 -32     8068.50     7966.46     83.54 o

-2   6 -32     5756.78     5870.05     58.87 o

-7   7 -32      148.97      206.48     22.34 o

-4   7 -32     4668.21     4354.62     56.38 o

-1   7 -32    10796.95    10426.68     82.63 o

-6   8 -32     7671.12     7076.84     76.82 o

-3   8 -32    11425.28    11617.11    100.22 o

0   8 -32     2247.37     2516.36     47.25 o

-8   9 -32     6158.04     5882.17     64.91 o

-5   9 -32     4314.92     4204.24     60.15 o

-2   9 -32      580.24      575.91     19.31 o

-7  10 -32     8323.02     8142.72     89.06 o

-4  10 -32      203.72      272.92     17.44 o

-1  10 -32     2003.37     2221.94     40.57 o

-6  11 -32     2369.09     2338.58     43.97 o

-3  11 -32     4716.73     4590.50     73.55 o

-1   3 -31     5783.54     5456.72     51.84 o

-3   4 -31     3178.25     2999.61     37.76 o

-2   5 -31     6024.61     6023.00     64.43 o

-4   6 -31     2698.83     2543.84     37.85 o

-1   6 -31     3760.16     3538.84     38.62 o

-6   7 -31     5035.04     5097.28     64.27 o

-3   7 -31     4417.83     4306.70     50.24 o

-5   8 -31     4183.25     4113.07     54.03 o

-2   8 -31      828.42      790.91     20.71 o

-7   9 -31       41.75       66.44     11.61 o

-4   9 -31     1079.32      984.94     26.62 o

-1   9 -31     4906.17     4750.59     50.64 o

-9  10 -31    12264.40    12404.24    108.28 o

-6  10 -31      827.17      852.47     27.80 o

-3  10 -31     4454.75     4514.79     61.03 o

-8  11 -31     4237.59     4315.08     61.91 o

-5  11 -31     6505.36     6750.37     84.85 o

-2  11 -31        5.16       45.13     12.96 o

0   0 -30   349674.94   354170.09   3748.46 o

-1   2 -30     4940.11     5116.42     43.68 o

-3   3 -30    36788.48    37621.40    306.45 o

0   3 -30    89110.48    91953.25    878.48 o

-2   4 -30   241109.56   243401.63   1499.23 o

-4   5 -30    11695.70    11831.70     94.12 o

-1   5 -30     6103.64     6097.16     74.32 o

-6   6 -30    61977.12    58754.99   1355.08 o

-3   6 -30     9890.45     9973.82     84.45 o

0   6 -30    47481.33    47455.41    393.94 o

-5   7 -30     7156.96     7307.77     91.24 o

-2   7 -30    16679.89    16510.84    119.58 o

-7   8 -30     1079.87     1138.43     28.07 o

-4   8 -30    27373.85    26729.72    200.84 o

-1   8 -30     5107.77     5083.60     50.45 o

-9   9 -30     7480.92     6610.44     93.72 o

-6   9 -30     3723.56     3170.45     71.48 o

-3   9 -30      241.63      498.74     17.81 o

0   9 -30     5654.57     5598.58     84.17 o

-8  10 -30     6238.45     6706.84     74.64 o

-5  10 -30    31777.50    32172.35    240.45 o

-2  10 -30     1199.53     1402.12     32.98 o

-7  11 -30     4441.55     4877.97     69.39 o

-4  11 -30    20222.61    20166.98    179.62 o

-2   3 -29     3677.55     3483.81     33.84 o

-1   4 -29    23833.39    23848.77    158.92 o

-3   5 -29    11252.49    11162.60     92.24 o

-5   6 -29     5442.83     4963.92     59.53 o

-2   6 -29     2894.10     2875.66     33.18 o

-4   7 -29      446.26      477.39     16.94 o

-1   7 -29    27397.56    28124.97    170.24 o

-6   8 -29      265.16      281.94     15.85 o

-3   8 -29     8610.75     8429.03     74.36 o

-8   9 -29     2072.98     2075.93     37.24 o

-5   9 -29     9087.70     8800.24     93.58 o

-2   9 -29     2086.93     2018.56     31.56 o

-7  10 -29     2033.35     2113.18     40.09 o

-4  10 -29     6753.28     6886.06     77.09 o

-1  10 -29    29361.34    30543.77    210.48 o

-9  11 -29      300.59      342.64     19.17 o

-6  11 -29     4842.28     4919.28     69.24 o

-3  11 -29    21476.41    21873.81    203.75 o

-5  12 -29    12558.24    12601.33    130.15 o

0   1 -28    68131.35    66741.49    478.20 o

-2   2 -28    20969.88    20664.99    163.11 o

-1   3 -28     9977.04     9857.36     70.76 o

-3   4 -28    15254.69    15271.35    109.26 o

0   4 -28    44196.03    44637.84    446.86 o

-5   5 -28    55353.24    55366.84    494.12 o

-2   5 -28    86696.71    87228.59    526.44 o

-4   6 -28     7182.01     7416.29     76.38 o

-1   6 -28     2966.59     2823.32     46.72 o

-6   7 -28    28974.64    29127.65    212.78 o

-3   7 -28     4208.03     4657.72     48.27 o

0   7 -28    42362.44    43875.85    345.08 o

-8   8 -28     2872.68     3112.41     56.95 o

-5   8 -28    24678.10    25366.51    191.66 o

-2   8 -28    13973.71    14406.35    104.16 o

-7   9 -28    20188.64    19061.80    156.50 o

-4   9 -28    24624.83    24627.00    188.81 o

-1   9 -28     3068.43     2937.55     37.67 o

-9  10 -28     7894.45     7912.29     83.20 o

-6  10 -28      456.81      638.49     25.55 o

-3  10 -28    18385.91    18773.81    164.38 o

0  10 -28    38201.82    39643.93    356.10 o

-8  11 -28      322.22      516.44     21.56 o

-5  11 -28      543.44      747.18     26.98 o

-2  11 -28     7156.91     7536.10     85.39 o

-7  12 -28    16629.05    16580.49    148.30 o

-4  12 -28    19573.10    19672.23    178.11 o

-1   2 -27     5604.54     5443.77     40.62 o

-2   4 -27     2202.96     2161.78     25.64 o

-4   5 -27     2580.58     2462.53     36.29 o

-1   5 -27     2045.25     1918.82     26.95 o

-3   6 -27      925.25      863.38     18.26 o

-5   7 -27     4404.98     4046.93     50.20 o

-2   7 -27     1134.39     1149.57     21.23 o

-7   8 -27     7122.57     6548.49     68.27 o

-4   8 -27     2883.92     2760.81     38.29 o

-1   8 -27     1082.20     1229.16     22.78 o

-6   9 -27     1965.26     1889.20     35.62 o

-3   9 -27      366.86      373.70     17.37 o

-8  10 -27     5527.79     5433.21     64.45 o

-5  10 -27      911.40      939.97     31.61 o

-2  10 -27     2654.00     2605.41     43.86 o

-10  11 -27     6703.53     6682.36     73.01 o

-7  11 -27     2701.49     2695.17     46.02 o

-4  11 -27       31.26       75.30     12.26 o

-1  11 -27       37.09      146.21     15.42 o

-6  12 -27     3775.97     3721.49     60.35 o

-1   1 -26     2015.40     1844.47     22.45 o

0   2 -26    14099.13    13756.48    135.95 o

-2   3 -26    31502.83    31850.92    175.81 o

-4   4 -26    36623.18    34866.72    781.64 o

-1   4 -26     1702.15     2258.67     29.69 o

-3   5 -26    85150.46    84939.67    543.68 o

0   5 -26   187652.27   186219.23   1414.12 o

-5   6 -26      919.30     1363.38     27.92 o

-2   6 -26     8448.65     8724.96     66.97 o

-7   7 -26    40799.27    41413.25    436.02 o

-4   7 -26   132788.72   130100.02   1140.75 o

-1   7 -26    38171.34    39303.41    225.63 o

-6   8 -26    31338.54    30249.17    221.56 o

-3   8 -26     1247.17     1660.73     29.38 o

0   8 -26     1605.82     1879.76     38.56 o

-8   9 -26     3578.12     3193.83     45.69 o

-5   9 -26    15647.19    16719.22    138.43 o

-2   9 -26    50667.13    50864.14    290.15 o

-10  10 -26    48148.00    49539.09    472.04 o

-7  10 -26     4928.97     5379.20     65.91 o

-4  10 -26     6477.34     6707.80     69.87 o

-1  10 -26     3245.79     3407.74     46.44 o

-9  11 -26    13560.46    13882.61    122.62 o

-6  11 -26    13434.39    12680.25    125.68 o

-3  11 -26      221.46      412.02     23.14 o

-8  12 -26    20838.88    20776.54    174.72 o

-5  12 -26     9041.45     9465.64     98.97 o

-1   3 -25     1076.52      933.39     15.25 o

-3   4 -25    16392.54    16040.91    100.97 o

-2   5 -25     5628.02     5358.31     71.87 o

-4   6 -25     1099.89     1051.56     21.11 o

-1   6 -25     3786.49     3587.26     40.09 o

-6   7 -25    17185.24    16977.66    127.98 o

-3   7 -25     4179.75     4055.77     39.28 o

-5   8 -25     3286.21     3257.27     44.85 o

-2   8 -25     1717.61     1739.73     26.91 o

-7   9 -25      630.14      667.98     22.09 o

-4   9 -25    11570.90    11732.69     98.94 o

-1   9 -25     1618.67     1537.39     28.73 o

-9  10 -25    18157.91    18522.50    148.54 o

-6  10 -25      921.04      987.34     28.00 o

-3  10 -25      683.55      709.70     23.06 o

-8  11 -25    14174.60    14564.96    124.84 o

-5  11 -25      588.22      650.18     23.10 o

-2  11 -25      218.85      229.84     17.41 o

-7  12 -25     5132.60     5224.08     68.44 o

-4  12 -25     2798.60     2980.58     49.69 o

0   0 -24    19408.92    21335.50    250.08 o

-1   2 -24    12441.64    12292.59     70.54 o

-3   3 -24    41332.97    40438.97    297.71 o

0   3 -24     6367.16     6310.85     73.26 o

-2   4 -24    19120.01    19083.82    116.18 o

-4   5 -24     3885.32     3842.23     68.45 o

-1   5 -24    32297.16    31500.56    471.23 o

-6   6 -24     4894.10     4602.47    126.45 o

-3   6 -24     3788.90     3794.75     35.74 o

0   6 -24     1938.64     2147.16     52.99 o

-5   7 -24    70279.41    69018.62    454.95 o

-2   7 -24     3218.14     3114.55     35.56 o

-7   8 -24     2052.14     2148.15     34.36 o

-4   8 -24    18397.04    18592.51    137.32 o

-1   8 -24     2445.43     2304.45     29.02 o

-9   9 -24    35309.05    36261.04    356.10 o

-6   9 -24     3625.47     3234.19     46.35 o

-3   9 -24    18163.72    17663.79    134.14 o

0   9 -24      683.48      789.50     30.70 o

-8  10 -24     5497.03     5812.57     65.65 o

-5  10 -24    12721.27    12583.86    106.41 o

-2  10 -24     7936.30     8043.28     88.99 o

-10  11 -24      480.36      914.95     27.29 o

-7  11 -24     6108.46     5986.35     71.25 o

-4  11 -24     1748.40     2051.27     38.93 o

-1  11 -24     2573.21     2673.94     46.59 o

-9  12 -24     7491.22     7958.56     89.91 o

-6  12 -24     5698.09     6251.69     80.32 o

-3  12 -24     3237.55     3424.39     57.16 o

-2   3 -23      347.55      345.95      8.19 o

-1   4 -23     3217.54     3129.26     34.82 o

-3   5 -23     8065.00     7690.82     54.98 o

-5   6 -23    14249.43    13844.91    110.92 o

-2   6 -23     1176.90     1170.28     19.20 o

-4   7 -23     4790.64     4789.68     49.79 o

-1   7 -23     2051.43     1940.23     25.73 o

-6   8 -23     2553.24     2414.71     37.88 o

-3   8 -23     6534.01     6052.43     56.86 o

-8   9 -23     2415.38     2439.92     38.63 o

-5   9 -23     2405.66     2149.88     33.91 o

-2   9 -23     2673.19     2612.59     34.62 o

-7  10 -23      390.25      464.66     19.83 o

-4  10 -23     2705.43     2794.25     40.71 o

-1  10 -23     3175.59     3361.88     45.11 o

-9  11 -23      610.20      634.88     22.70 o

-6  11 -23     3004.80     2900.96     45.92 o

-3  11 -23     4802.29     4712.93     61.19 o

-8  12 -23     1796.42     1736.87     37.61 o

-5  12 -23     2730.74     2897.25     48.15 o

-2  12 -23      108.64      127.42     14.88 o

-7  13 -23     4730.39     4739.53     71.14 o

0   1 -22     3747.40     3558.66     33.58 o

-2   2 -22    24430.44    25282.30    177.18 o

-1   3 -22    54789.74    57033.13    326.50 o

-3   4 -22     7832.33     8248.92     55.71 o

0   4 -22    12155.15    11674.33    136.69 o

-5   5 -22     9695.90     9746.27    124.47 o

-2   5 -22    21825.64    20278.28    160.07 o

-4   6 -22     1357.27     1351.59     35.33 o

-1   6 -22    17610.06    17797.06    108.95 o

-6   7 -22     4877.45     4436.90     48.56 o

-3   7 -22     4872.01     4643.22     58.63 o

0   7 -22    44550.22    44241.54    318.37 o

-8   8 -22    18669.38    17984.07    195.45 o

-5   8 -22    11718.79    12166.23    134.76 o

-2   8 -22     2290.78     2232.24     28.68 o

-7   9 -22     5777.68     5321.45     59.05 o

-4   9 -22     4136.79     3864.43     44.09 o

-1   9 -22     2077.74     2286.54     34.49 o

-9  10 -22    12801.54    12159.49    107.63 o

-6  10 -22     5722.00     5626.09     61.15 o

-3  10 -22     7054.84     7390.41     77.38 o

0  10 -22     7294.29     7038.17     96.28 o

-11  11 -22      765.51      762.01     35.80 o

-8  11 -22     1066.19     1115.12     27.80 o

-5  11 -22      786.72      921.46     26.19 o

-2  11 -22     9573.03     9903.33    105.22 o

-10  12 -22    12700.02    12563.68    115.57 o

-7  12 -22     4283.11     4259.77     59.92 o

-4  12 -22      953.56      888.63     28.90 o

-6  13 -22     4922.44     4630.08     64.96 o

-1   2 -21     3157.02     3066.59     24.15 o

-2   4 -21     1459.65     1413.02     16.76 o

-4   5 -21    19875.12    19707.34    116.64 o

-1   5 -21     8469.78     8045.44     58.73 o

-3   6 -21    11125.79    11156.82     75.00 o

-5   7 -21     4119.57     3775.24     51.38 o

-2   7 -21     2246.28     2202.31     26.63 o

-7   8 -21    26464.25    26151.44    175.14 o

-4   8 -21     4083.88     3894.61     53.44 o

-1   8 -21      263.29      310.32     12.01 o

-6   9 -21    16182.97    15781.63    122.45 o

-3   9 -21       85.23      109.36      9.90 o

-8  10 -21      277.16      284.56     15.83 o

-5  10 -21     5939.87     5711.36     61.17 o

-2  10 -21      197.52      222.23     15.23 o

-10  11 -21    13249.38    13156.01    116.82 o

-7  11 -21     2791.59     2944.33     49.42 o

-4  11 -21     1309.07     1238.81     29.78 o

-1  11 -21     2699.42     2889.60     47.75 o

-9  12 -21     7831.59     7872.09     87.89 o

-6  12 -21     6791.62     6861.93     74.10 o

-3  12 -21     1186.95     1168.71     32.75 o

-8  13 -21     1272.08     1298.77     36.50 o

-5  13 -21     8942.07     9626.23    108.65 o

-1   1 -20    82462.28    84587.48    556.68 o

-2   3 -20     8799.29     9033.14     54.15 o

-4   4 -20   211349.05   209194.13   1595.98 o

-1   4 -20      584.34      746.63     16.16 o

-3   5 -20    72233.45    72700.15    386.59 o

0   5 -20    13373.73    13663.36    126.94 o

-5   6 -20    20187.07    20188.76    140.09 o

-2   6 -20   209512.08   214388.52   1153.95 o

-7   7 -20    10555.47    10796.07    127.60 o

-4   7 -20    14126.96    13534.76    107.68 o

-1   7 -20      982.06      864.65     19.50 o

-6   8 -20    69990.71    68703.55    428.78 o

-3   8 -20    36875.75    36434.71    239.13 o

0   8 -20     1777.69     2244.55     40.20 o

-8   9 -20     4768.81     4651.65     54.65 o

-5   9 -20    15213.12    15126.48    111.20 o

-2   9 -20     9030.46     8810.85     75.94 o

-10  10 -20     9967.70    10442.13    156.78 o

-7  10 -20    26707.69    26183.29    188.34 o

-4  10 -20     8808.56     8877.54     86.25 o

-1  10 -20    21683.91    22404.28    167.61 o

-9  11 -20     5846.04     4968.00     60.80 o

-6  11 -20     2640.02     2429.19     41.00 o

-3  11 -20     4823.58     5120.54     63.53 o

0  11 -20     8700.21     8608.03    140.12 o

-11  12 -20     6784.58     6297.56     84.54 o

-8  12 -20     2816.95     3099.76     49.62 o

-5  12 -20    45846.32    46520.14    328.95 o

-2  12 -20     1609.65     1734.31     37.80 o

-7  13 -20      582.53      761.47     26.62 o

-4  13 -20      484.39      374.40     22.46 o

-1   3 -19    17209.13    17422.01    113.41 o

-3   4 -19     4093.56     3994.89     27.46 o

-2   5 -19    11775.11    11371.37     72.94 o

-4   6 -19     3538.00     3494.31     33.60 o

-1   6 -19    35617.32    35719.95    193.13 o

-6   7 -19     9753.98     9096.72    114.86 o

-3   7 -19    13503.15    13385.56     91.55 o

-5   8 -19     9141.01     8597.89     70.79 o

-2   8 -19      191.77      173.16      9.59 o

-7   9 -19     1505.45     1453.46     26.38 o

-4   9 -19      398.66      448.13     16.11 o

-1   9 -19    14832.62    15385.60    109.93 o

-9  10 -19     1108.33     1054.43     26.28 o

-6  10 -19     5778.30     5651.10     60.33 o

-3  10 -19    29878.12    30448.21    222.64 o

-8  11 -19      849.44      922.38     24.95 o

-5  11 -19    17644.07    17806.12    138.66 o

-2  11 -19     3701.88     3938.23     58.39 o

-10  12 -19      856.95      822.97     29.59 o

-7  12 -19     2189.00     2145.10     37.76 o

-4  12 -19     4420.64     4627.24     61.46 o

-1  12 -19    15302.84    15604.58    160.77 o

-9  13 -19      921.56      884.96     30.82 o

-6  13 -19     9688.68    10016.37    103.57 o

0   0 -18   121291.61   131315.98   1683.00 o

-1   2 -18    13821.35    15060.18     85.07 o

-3   3 -18    50061.79    50169.80    360.94 o

0   3 -18   135684.11   138193.16   1268.29 o

-2   4 -18     9637.03     9984.18     67.24 o

-4   5 -18    37124.15    37223.67    204.93 o

-1   5 -18     1278.58     1364.07     17.70 o

-6   6 -18     2333.51     2590.20     84.28 o

-3   6 -18    16182.60    15751.72    101.89 o

0   6 -18    58511.89    58477.88    432.05 o

-5   7 -18    82571.00    82836.70    481.55 o

-2   7 -18    20437.61    20739.59    170.90 o

-7   8 -18    49488.17    50597.20    309.26 o

-4   8 -18     6886.05     6456.54     57.42 o

-1   8 -18    12127.19    11823.36     82.95 o

-9   9 -18    23492.93    22962.26    240.39 o

-6   9 -18     6736.04     6457.93     67.05 o

-3   9 -18     1952.74     2225.00     31.51 o

0   9 -18    12295.92    12576.08    135.81 o

-8  10 -18      242.87      428.52     17.66 o

-5  10 -18    32834.53    32832.20    212.92 o

-2  10 -18    45703.16    46274.39    320.13 o

-10  11 -18      506.35      604.58     22.01 o

-7  11 -18     1213.11     1338.25     27.27 o

-4  11 -18     8709.05     8733.89     87.70 o

-1  11 -18     7533.38     7612.69     83.19 o

-9  12 -18     8054.78     7801.14     93.00 o

-6  12 -18     8256.53     8052.06     97.00 o

-3  12 -18    29355.32    30367.64    246.25 o

-8  13 -18     9187.86     8973.96     96.16 o

-5  13 -18     4858.02     5292.88     69.39 o

-2   3 -17       79.15       98.08      4.54 o

-1   4 -17     1394.28     1384.45     18.51 o

-3   5 -17     1082.31     1168.42     13.70 o

-5   6 -17     1633.52     1703.05     21.95 o

-2   6 -17     4260.13     4098.72     36.37 o

-4   7 -17     1143.90     1133.15     19.64 o

-1   7 -17     6685.67     6010.61     48.26 o

-6   8 -17     7704.48     7188.61    119.72 o

-3   8 -17      153.16      227.31     10.91 o

-8   9 -17    15786.37    15352.77    121.56 o

-5   9 -17    11114.57    10472.51     83.34 o

-2   9 -17     1039.33     1040.24     21.95 o

-7  10 -17     8366.27     8249.77     73.79 o

-4  10 -17     9639.88     9358.60     88.41 o

-1  10 -17     1999.58     2106.50     35.80 o

-9  11 -17     2079.97     2046.12     36.63 o

-6  11 -17      608.45      754.69     21.81 o

-3  11 -17      570.86      678.42     22.91 o

-11  12 -17    13582.29    13827.41    139.77 o

-8  12 -17     9473.54     9493.54     96.36 o

-5  12 -17     7398.01     7526.80     77.87 o

-2  12 -17     7125.52     7060.88     87.06 o

-10  13 -17     9049.83     9110.30     99.85 o

-7  13 -17     3118.19     2897.92     49.04 o

-4  13 -17      623.64      637.56     26.65 o

0   1 -16   128030.30   132272.16    992.61 o

-2   2 -16    20296.89    21953.11    212.38 o

-1   3 -16     1568.57     1416.22     24.18 o

-3   4 -16    34594.00    35096.09    176.78 o

0   4 -16   107399.38   112369.23    932.40 o

-5   5 -16    14307.05    14326.32    128.23 o

-2   5 -16   152169.08   147591.22    763.48 o

-4   6 -16    20223.81    19827.22    117.03 o

-1   6 -16    14735.24    15100.93     90.29 o

-6   7 -16    35946.43    35789.40    338.25 o

-3   7 -16    37275.88    37969.33    232.18 o

0   7 -16   266989.34   263928.81   1855.18 o

-8   8 -16   152191.64   147885.05   1262.27 o

-5   8 -16     5152.38     5059.17     48.50 o

-2   8 -16    11567.26    12055.54     86.51 o

-7   9 -16    11621.21    12337.38    104.40 o

-4   9 -16    81339.55    80128.66    693.42 o

-1   9 -16     3633.53     3853.52     42.26 o

-9  10 -16      284.48      493.94     19.44 o

-6  10 -16    27906.79    27434.34    167.78 o

-3  10 -16     7240.39     7071.26     73.28 o

0  10 -16     1328.32     1601.05     50.61 o

-11  11 -16    17019.49    16419.13    219.74 o

-8  11 -16    11391.72    11029.75     93.02 o

-5  11 -16      377.60      490.98     18.49 o

-2  11 -16    36168.66    36379.27    263.04 o

-10  12 -16    28949.76    29947.10    246.64 o

-7  12 -16     4977.44     5078.08     64.41 o

-4  12 -16    18578.73    18347.58    164.33 o

-1  12 -16     1911.82     1736.43     43.61 o

-9  13 -16      328.93      359.71     21.81 o

-6  13 -16    13128.90    12640.63    120.27 o

-3  13 -16     2327.48     2536.41     50.00 o

-1   2 -15    21396.08    22850.88    136.34 o

-2   4 -15      969.07     1015.09     13.87 o

-4   5 -15    11573.81    11576.33     71.28 o

-1   5 -15    12150.35    12542.93     75.24 o

-3   6 -15     1675.54     1583.26     21.34 o

-5   7 -15     1478.49     1393.11     21.59 o

-2   7 -15      256.93      323.81     10.55 o

-7   8 -15    17208.53    17176.46    127.86 o

-4   8 -15     5196.42     5072.57     50.40 o

-1   8 -15      616.53      486.38     12.87 o

-6   9 -15     7510.05     7542.69     62.95 o

-3   9 -15     9335.98     8995.17     78.35 o

-8  10 -15     2939.66     2846.65     38.38 o

-5  10 -15     2019.29     2094.72     33.16 o

-2  10 -15     1382.27     1385.66     27.80 o

-10  11 -15     9515.56     9741.01     92.66 o

-7  11 -15     1100.01     1143.82     24.99 o

-4  11 -15     4849.12     5048.20     60.98 o

-1  11 -15     8666.47     8863.05     91.97 o

-9  12 -15     8199.84     8177.39     89.07 o

-6  12 -15     7256.56     7109.61     74.42 o

-3  12 -15      568.21      629.35     27.56 o

-8  13 -15    11217.93    11692.02    113.80 o

-5  13 -15        3.07       57.15     12.04 o

-1   1 -14    37800.28    43915.68    368.64 o

0   2 -14    13121.39    12857.81    131.90 o

-2   3 -14    27246.36    28487.20    146.93 o

-4   4 -14     5475.02     5615.46     55.40 o

-1   4 -14     5953.66     6086.27     62.02 o

-3   5 -14    51216.39    52353.62    268.63 o

0   5 -14     3605.93     3372.51     37.70 o

-5   6 -14     1751.16     1722.64     21.21 o

-2   6 -14     2019.00     2087.46     21.76 o

-7   7 -14    30255.14    29616.08    437.45 o

-4   7 -14    25425.07    24072.47    147.16 o

-1   7 -14    10146.51    10176.83     70.94 o

-6   8 -14     7650.10     7368.87     66.83 o

-3   8 -14    24103.00    23562.81    141.57 o

0   8 -14     4860.74     4672.26     59.40 o

-8   9 -14     5014.98     4469.05     51.26 o

-5   9 -14    26258.87    25224.95    159.16 o

-2   9 -14     4658.44     4206.38     45.32 o

-10  10 -14     1785.26     2045.01     57.83 o

-7  10 -14     8670.81     8557.21     74.78 o

-4  10 -14    15947.18    15522.83    133.90 o

-1  10 -14      273.14      292.99     14.69 o

-9  11 -14    22546.61    23285.61    164.43 o

-6  11 -14      756.05      685.25     19.44 o

-3  11 -14     6552.30     6441.70     71.25 o

0  11 -14     7630.39     7777.69    128.44 o

-11  12 -14    10195.69    10816.08    116.95 o

-8  12 -14     8009.31     8157.05     82.48 o

-5  12 -14     3537.53     3242.54     46.59 o

-2  12 -14     6468.96     6299.79     80.31 o

-10  13 -14      131.48      232.32     18.16 o

-7  13 -14     4531.58     4572.20     62.39 o

-4  13 -14     1760.13     1935.28     42.67 o

-1   3 -13    10383.31    11305.75     75.31 o

-3   4 -13     1277.19     1269.59     13.30 o

-2   5 -13     4811.19     4989.76     37.17 o

-4   6 -13       92.88      121.08      7.59 o

-1   6 -13      261.27      322.16     13.06 o

-6   7 -13     3503.80     3421.09     35.45 o

-3   7 -13     1571.79     1301.65     19.27 o

-5   8 -13    10219.52     9937.15     80.05 o

-2   8 -13     3852.28     3851.63     40.10 o

-7   9 -13     2693.14     2482.32     31.63 o

-4   9 -13     1918.64     1912.00     27.91 o

-1   9 -13     2277.56     2115.66     31.07 o

-9  10 -13     1671.92     1721.63     31.68 o

-6  10 -13     6895.89     6614.24     56.73 o

-3  10 -13     1368.26     1295.13     27.68 o

-8  11 -13     3035.29     3009.99     42.71 o

-5  11 -13     1489.58     1394.42     26.65 o

-2  11 -13     3007.25     3029.51     46.00 o

-10  12 -13     1163.71     1232.64     34.26 o

-7  12 -13     2265.45     2247.63     37.84 o

-4  12 -13     3046.04     3033.04     50.95 o

-1  12 -13    18255.07    19460.93    186.80 o

-9  13 -13     1057.56     1111.93     30.64 o

-6  13 -13     6377.80     6302.01     75.66 o

-3  13 -13    10456.03    10569.81    107.62 o

-8  14 -13     5076.28     4932.89     72.34 o

0   0 -12    15303.80    15996.67    217.38 o

-1   2 -12    29077.37    29296.31    168.62 o

-3   3 -12    58068.23    59749.50    428.63 o

0   3 -12   171046.44   177680.06   2114.90 o

-2   4 -12    67634.45    72942.86    367.12 o

-4   5 -12     4954.94     5032.94     61.63 o

-1   5 -12    34566.73    33681.23    172.17 o

-6   6 -12      468.43      829.84     26.05 o

-3   6 -12    30931.80    30040.04    167.42 o

0   6 -12    12826.09    14142.44    120.74 o

-5   7 -12    24400.06    23988.16    146.12 o

-2   7 -12    24748.41    24535.10    137.80 o

-7   8 -12    35591.47    35029.96    209.52 o

-4   8 -12    45869.45    44182.26    365.49 o

-1   8 -12    50033.48    48785.36    270.44 o

-9   9 -12     3211.52     3490.49     57.12 o

-6   9 -12     9342.38     8936.20     70.24 o

-3   9 -12    14136.09    13588.11    105.24 o

0   9 -12     1656.96     1597.23     37.19 o

-8  10 -12    15664.26    15694.29    116.88 o

-5  10 -12    52419.69    51258.83    311.83 o

-2  10 -12     5458.59     5683.19     63.21 o

-10  11 -12    16810.38    16164.54    149.51 o

-7  11 -12     1782.44     2144.64     33.78 o

-4  11 -12     3786.49     3760.03     50.37 o

-1  11 -12     1569.33     1700.72     37.27 o

-12  12 -12    30331.02    29993.96    353.59 o

-9  12 -12    29320.96    28913.32    209.58 o

-6  12 -12       41.52      208.19     14.52 o

-3  12 -12    10938.44    11050.23    113.66 o

0  12 -12     3744.73     3887.84    117.04 o

-11  13 -12      959.54     1097.51     33.97 o

-8  13 -12    11023.61    10886.20    117.88 o

-5  13 -12     2376.34     2571.60     48.80 o

-2  13 -12     7178.90     7237.91     96.65 o

-7  14 -12     9272.16     9236.89     99.29 o

-2   3 -11    14305.91    15616.88     87.98 o

-1   4 -11     9831.73     9793.36     60.49 o

-3   5 -11     5556.04     5648.15     39.29 o

-5   6 -11    12755.24    12263.56     74.86 o

-2   6 -11     1648.88     1602.23     16.86 o

-4   7 -11    18234.14    17761.13    111.55 o

-1   7 -11      930.59      882.41     14.84 o

-6   8 -11     6440.81     6216.48     49.79 o

-3   8 -11    19511.56    19193.80    127.39 o

-8   9 -11    38864.45    39026.96    245.60 o

-5   9 -11    11181.72    10586.63    113.16 o

-2   9 -11     1296.94     1233.66     22.73 o

-7  10 -11    18921.94    18511.03    129.84 o

-4  10 -11      687.15      645.93     19.95 o

-1  10 -11     1739.44     1534.92     27.87 o

-9  11 -11      151.35      263.13     19.43 o

-6  11 -11     5948.71     5573.62     60.69 o

-3  11 -11      259.57      337.40     18.70 o

-11  12 -11    20638.22    21151.04    201.13 o

-8  12 -11     3428.01     3485.10     48.59 o

-5  12 -11     6265.31     6401.02     78.15 o

-2  12 -11     2271.00     2300.25     44.75 o

-10  13 -11     4444.58     4474.16     59.40 o

-7  13 -11     9138.62     9501.99     97.58 o

-4  13 -11       38.77      116.44     15.23 o

-9  14 -11     4142.86     4177.16     65.38 o

-6  14 -11     1475.28     1648.10     38.18 o

-1   3 -10    70759.06    67782.98    384.79 o

-3   4 -10    17400.14    19587.57    106.44 o

-5   5 -10    31982.90    31797.82    240.13 o

-2   5 -10   102394.05   104023.77    520.50 o

-4   6 -10   180776.81   178763.41    888.93 o

-1   6 -10     4548.26     4676.87     34.54 o

-6   7 -10     6756.67     6670.44     48.58 o

-3   7 -10    19248.72    19563.80    120.97 o

0   7 -10    42751.68    41721.26    371.54 o

-8   8 -10    30167.29    29201.04    343.08 o

-5   8 -10    16017.72    16342.32    215.18 o

-2   8 -10    42004.36    41860.84    263.66 o

-7   9 -10    35734.75    34755.88    233.92 o

-4   9 -10    35846.25    34556.11    227.87 o

-1   9 -10     4309.93     4342.40     46.27 o

-9  10 -10     7746.34     7920.59     71.90 o

-6  10 -10    23053.97    22076.14    144.19 o

-3  10 -10    29103.73    29596.57    295.81 o

0  10 -10     8387.13     8324.35    126.79 o

-11  11 -10     3996.13     3679.41     82.07 o

-8  11 -10      449.98      673.09     20.62 o

-5  11 -10     9890.67     9564.24     93.14 o

-2  11 -10     9537.97     9306.61     97.80 o

-10  12 -10     7338.21     7507.52     78.83 o

-7  12 -10    62441.96    63449.13    406.70 o

-4  12 -10      107.95      315.88     19.34 o

-1  12 -10     4455.78     4517.83     70.51 o

-9  13 -10     2241.86     2059.10     40.35 o

-6  13 -10     6365.34     6742.63     78.48 o

-3  13 -10     1827.03     1916.25     40.14 o

-8  14 -10     2386.11     2444.97     48.79 o

-5  14 -10    15150.95    15354.47    141.27 o

-1   2  -9    11061.18    11087.70     67.80 o

-2   4  -9     3260.06     3448.51     23.52 o

-4   5  -9    11852.91    12656.75     75.84 o

-1   5  -9    45837.96    46317.01    224.00 o

-3   6  -9    40745.51    41687.23    226.28 o

-5   7  -9    15059.07    14740.68     88.36 o

-2   7  -9      524.36      455.36     10.03 o

-7   8  -9     1502.80     1273.95     25.58 o

-4   8  -9      572.35      688.92     16.37 o

-1   8  -9    26833.85    27313.05    179.96 o

-6   9  -9     3872.92     3644.21     36.22 o

-3   9  -9    36036.46    35943.79    235.57 o

-8  10  -9     2110.69     2113.15     28.57 o

-5  10  -9    13544.87    13576.98     97.93 o

-2  10  -9     2096.55     2051.20     32.64 o

-10  11  -9      383.61      407.94     19.20 o

-7  11  -9     2185.82     2051.86     32.62 o

-4  11  -9     7936.09     7852.02     85.69 o

-1  11  -9    30658.41    31298.38    247.42 o

-9  12  -9     1248.59     1297.51     31.19 o

-6  12  -9     4979.34     5337.62     61.14 o

-3  12  -9    33557.54    34121.47    268.41 o

-11  13  -9      396.89      509.84     22.74 o

-8  13  -9     1422.39     1456.06     31.84 o

-5  13  -9     7412.72     7064.56     86.42 o

-2  13  -9     2247.91     2329.91     50.69 o

-7  14  -9     7088.85     7101.92     83.47 o

-1   1  -8     6141.46     6685.50    133.41 o

0   2  -8     7286.61     7786.71     97.57 o

-2   3  -8   108032.68   108775.94    587.79 o

-4   4  -8   253655.72   248411.39   1757.43 o

-1   4  -8     1768.29     1579.16     17.30 o

-3   5  -8   163435.06   164960.16    851.65 o

0   5  -8   187832.94   188145.31   1242.75 o

-5   6  -8    56462.75    55200.37    285.81 o

-2   6  -8    26349.92    26983.90    141.13 o

-7   7  -8    49613.28    49684.97    372.01 o

-4   7  -8   101706.09   104681.26    548.99 o

-1   7  -8    10595.59    10160.68     66.10 o

-6   8  -8     3671.13     4131.93     52.36 o

-3   8  -8    51210.32    50405.04    266.62 o

0   8  -8     4184.63     4470.93     68.11 o

-8   9  -8    12780.07    12648.02     92.00 o

-5   9  -8    11901.41    11721.24     77.38 o

-2   9  -8    26730.72    26663.25    182.19 o

-10  10  -8     8045.15     8539.84    113.97 o

-7  10  -8    49045.32    48802.41    264.25 o

-4  10  -8    20423.07    20705.30    148.84 o

-1  10  -8    25111.62    25444.16    181.87 o

-9  11  -8      822.15      819.34     24.43 o

-6  11  -8      766.72      814.00     22.00 o

-3  11  -8     6945.93     7117.52     80.68 o

0  11  -8     5015.18     5014.91     96.33 o

-11  12  -8      959.63     1191.46     32.98 o

-8  12  -8    11298.62    11191.79     95.33 o

-5  12  -8    37801.89    38529.55    295.50 o

-2  12  -8    46662.89    46927.28    376.73 o

-10  13  -8     5841.64     5966.15     69.72 o

-7  13  -8     7068.27     7438.16     82.78 o

-4  13  -8     1761.91     1662.77     39.07 o

-9  14  -8    10228.95    10423.82    117.78 o

-6  14  -8     2514.58     2334.33     44.58 o

-1   3  -7      202.31      276.14      9.99 o

-3   4  -7      532.06      625.04      8.74 o

-2   5  -7     3650.43     3636.10     27.47 o

-4   6  -7     4906.34     5002.23     36.00 o

-1   6  -7    12510.08    13526.93     74.66 o

-6   7  -7     8222.82     7775.86     56.19 o

-3   7  -7     1255.62     1293.24     16.39 o

-5   8  -7      528.02      549.57     12.14 o

-2   8  -7    13273.91    12492.53    154.92 o

-7   9  -7     1731.89     1770.62     25.14 o

-4   9  -7     1037.46     1030.91     19.92 o

-1   9  -7     7180.70     6627.60     63.29 o

-9  10  -7    18717.61    18495.25    127.05 o

-6  10  -7     6302.18     5918.17     51.09 o

-3  10  -7     3523.87     3701.93     44.52 o

-8  11  -7     3812.11     3607.52     44.52 o

-5  11  -7     1762.86     1701.99     32.64 o

-2  11  -7      462.66      533.58     20.43 o

-10  12  -7     3390.57     3383.10     51.19 o

-7  12  -7      596.85      743.44     23.29 o

-4  12  -7     5109.68     4875.99     66.25 o

-1  12  -7     2302.57     2321.96     45.64 o

-9  13  -7     8844.93     8928.98     89.18 o

-6  13  -7     2016.17     1909.37     38.38 o

-3  13  -7       66.17       95.15     15.01 o

-8  14  -7     3119.73     3104.60     51.37 o

-5  14  -7     5357.40     5426.42     76.40 o

0   0  -6     9044.05     9025.75    123.01 o

-1   2  -6      907.28     1085.17     16.08 o

-3   3  -6    35989.66    34272.02    269.86 o

0   3  -6    39503.61    36377.51    264.32 o

-2   4  -6    46145.37    50824.48    267.11 o

-4   5  -6    90740.29    92236.98    448.47 o

-1   5  -6    81358.74    83310.17    392.83 o

-6   6  -6     4263.24     4142.47     55.56 o

-3   6  -6      882.47     1100.57     16.91 o

0   6  -6     6953.26     8612.15     73.54 o

-5   7  -6    45320.28    46481.52    243.84 o

-2   7  -6   106003.74   104441.68    529.77 o

-7   8  -6     6183.01     5861.55     51.88 o

-4   8  -6     9889.85     9542.85     62.67 o

-1   8  -6     8205.16     8105.70     62.83 o

-9   9  -6    29749.19    30974.96    270.65 o

-6   9  -6    36469.32    36580.89    235.06 o

-3   9  -6    17094.51    16648.81    139.51 o

0   9  -6    47192.96    47072.68    434.58 o

-8  10  -6    33841.64    32455.75    200.69 o

-5  10  -6     3965.95     3947.94     46.56 o

-2  10  -6      330.64      437.04     17.76 o

-10  11  -6     1129.42      969.85     28.00 o

-7  11  -6     9281.07     9103.04     79.43 o

-4  11  -6    17662.55    16863.97    147.60 o

-1  11  -6      173.67      210.59     16.46 o

-12  12  -6    14347.11    15252.96    241.91 o

-9  12  -6     1607.37     1788.49     32.20 o

-6  12  -6     6785.00     6237.31     70.99 o

-3  12  -6    14162.76    13275.62    128.13 o

0  12  -6      535.61      649.57     37.06 o

-11  13  -6     5959.27     6107.89     75.17 o

-8  13  -6     5111.66     4753.95     62.66 o

-5  13  -6     1229.30     1366.56     35.08 o

-2  13  -6     8028.44     8140.14    102.87 o

-10  14  -6     1788.38     1859.54     45.94 o

-7  14  -6     6268.79     6398.48     77.81 o

-4  14  -6     2336.81     2268.19     50.53 o

-2   3  -5     1871.23     1579.60     15.14 o

-1   4  -5    28579.55    31314.92    152.44 o

-3   5  -5     4184.88     4285.88     33.62 o

-5   6  -5     8361.07     8535.66     57.76 o

-2   6  -5     4040.17     4049.44     31.10 o

-4   7  -5    16240.77    16362.85     91.93 o

-1   7  -5    12521.80    12098.90     75.01 o

-6   8  -5     3007.57     2976.02     29.01 o

-3   8  -5     8630.37     8160.53     61.29 o

-8   9  -5    32984.65    33056.59    200.85 o

-5   9  -5     2704.61     2738.69     27.28 o

-2   9  -5     2344.18     2291.50     30.20 o

-7  10  -5     2031.13     2064.82     29.33 o

-4  10  -5     3114.59     3172.44     43.13 o

-1  10  -5     9305.62     8974.08     86.79 o

-9  11  -5     1288.99     1324.35     25.07 o

-6  11  -5     7815.04     7870.36     71.40 o

-3  11  -5     4563.15     4569.66     60.89 o

-11  12  -5     7743.41     7803.89     80.05 o

-8  12  -5     5950.30     5883.77     61.84 o

-5  12  -5      373.19      409.52     20.47 o

-2  12  -5      794.47      817.88     29.22 o

-10  13  -5     2502.27     2745.68     44.56 o

-7  13  -5     2823.79     3054.97     48.52 o

-4  13  -5     2134.97     2094.70     43.65 o

-1  13  -5     9241.57     9409.79    114.30 o

-9  14  -5      378.96      496.57     24.09 o

-6  14  -5     4292.28     4543.01     63.56 o

0   1  -4    32514.87    33614.14    362.43 o

-2   2  -4    69847.97    70011.91    540.31 o

-3   4  -4     6696.93     8770.67     51.50 o

0   4  -4   136852.83   157631.08   1047.23 o

-5   5  -4   270825.72   257623.75   1830.61 o

-2   5  -4    29512.08    28901.79    147.67 o

-4   6  -4    58352.17    60350.44    298.17 o

-1   6  -4    41545.09    42533.09    217.71 o

-6   7  -4     6205.72     6446.25     49.07 o

-3   7  -4   106051.34   108289.80    548.22 o

0   7  -4    26671.64    26834.31    212.65 o

-8   8  -4     5928.16     5586.33    111.56 o

-5   8  -4     3208.81     3509.77     31.29 o

-2   8  -4   101755.03    99229.57    546.33 o

-7   9  -4   110009.64   107983.73    549.53 o

-4   9  -4     6197.57     6112.93     81.50 o

-1   9  -4    13047.74    13282.16     99.39 o

-9  10  -4      290.62      431.90     15.93 o

-6  10  -4    33285.23    31974.53    196.25 o

-3  10  -4     5776.35     5078.56     60.84 o

0  10  -4    41960.04    40149.68    436.38 o

-11  11  -4    27990.00    28358.21    288.81 o

-8  11  -4      897.56      979.35     33.34 o

-5  11  -4    21896.02    21450.57    177.63 o

-2  11  -4     1507.82     1462.86     31.12 o

-10  12  -4    10629.74    10860.15     98.57 o

-7  12  -4     1353.75     1468.19     31.72 o

-4  12  -4     9920.72     9102.84     97.74 o

-1  12  -4     1326.97     1340.93     34.34 o

-12  13  -4     1731.63     1701.48     48.74 o

-9  13  -4    13610.19    14306.73    117.58 o

-6  13  -4      852.89      884.78     26.68 o

-3  13  -4     5344.43     5260.61     77.24 o

-8  14  -4    11511.22    11432.31    121.18 o

-5  14  -4      308.07      365.10     22.22 o

-1   2  -3     1089.92     1147.30     10.87 o

-2   4  -3    30217.77    33795.97    181.10 o

-4   5  -3    16621.97    17382.18     96.86 o

-1   5  -3      842.31      887.31     10.63 o

-3   6  -3     2403.51     2451.94     20.93 o

-5   7  -3     2116.10     2103.64     20.54 o

-2   7  -3     4355.40     4152.28     33.01 o

-7   8  -3     7129.21     6727.37     63.61 o

-4   8  -3     6802.60     6906.66     47.50 o

-1   8  -3    14503.90    13856.98     99.44 o

-6   9  -3     5035.89     4885.90     43.62 o

-3   9  -3     7905.87     7739.59     63.54 o

-8  10  -3     2930.97     2858.86     32.28 o

-5  10  -3    16240.96    15802.68    120.77 o

-2  10  -3      970.85     1043.34     24.96 o

-10  11  -3     2166.47     2293.18     35.13 o

-7  11  -3     1826.48     1792.01     28.31 o

-4  11  -3     4610.83     4577.44     60.35 o

-1  11  -3    20866.37    21094.13    178.90 o

-9  12  -3      761.49      778.70     20.77 o

-6  12  -3    13930.16    13849.57    121.73 o

-3  12  -3     2256.99     2327.55     46.91 o

-11  13  -3      479.95      609.05     25.47 o

-8  13  -3     3398.37     3115.30     48.83 o

-5  13  -3     1133.42     1088.31     31.49 o

-2  13  -3     1167.47     1195.95     36.10 o

-10  14  -3     3048.39     3110.47     55.87 o

-7  14  -3     2706.58     2624.41     50.38 o

-4  14  -3     3227.37     3342.94     61.38 o

-1   1  -2    13769.64    14188.18    162.12 o

0   2  -2    13114.12    12905.00     98.13 o

-2   3  -2    25801.86    24957.26    140.58 o

-4   4  -2    11730.90    12193.02     99.08 o

-1   4  -2      370.44      421.45     13.39 o

-3   5  -2    39162.34    38602.95    200.14 o

0   5  -2   116764.13   113961.16    713.20 o

-5   6  -2     4247.69     4083.23     31.53 o

-2   6  -2      428.92      902.47     12.72 o

-7   7  -2    12172.05    11624.23    105.89 o

-4   7  -2     7784.37     7266.14     45.58 o

-1   7  -2     4709.56     4363.34     35.18 o

-6   8  -2    48649.10    49560.99    261.34 o

-3   8  -2    63025.14    62111.92    334.61 o

0   8  -2     2216.76     1925.59     37.14 o

-8   9  -2       80.78      198.18     15.32 o

-5   9  -2    12009.67    11619.92    101.12 o

-2   9  -2    32549.71    31190.77    197.51 o

-10  10  -2    34277.99    35248.15    307.90 o

-7  10  -2    25804.63    25798.81    156.80 o

-4  10  -2    11763.71    10874.55     95.66 o

-1  10  -2     4859.20     4867.87     54.26 o

-9  11  -2     2779.74     2554.48     35.03 o

-6  11  -2      370.87      610.94     18.25 o

-3  11  -2     3849.76     3831.87     54.58 o

0  11  -2     6271.65     5997.03    106.12 o

-11  12  -2    21862.94    21884.61    177.32 o

-8  12  -2    25658.61    26102.11    171.72 o

-5  12  -2     6287.91     6389.48     77.12 o

-2  12  -2     9675.64     9243.02     99.33 o

-10  13  -2     5954.72     6300.49     75.59 o

-7  13  -2     5996.92     5658.64     69.06 o

-4  13  -2     2264.51     1979.85     45.12 o

-1  13  -2     1784.64     1998.31     46.90 o

-9  14  -2     9722.82     9480.94    106.82 o

-6  14  -2      139.86       98.20     14.63 o

-1   3  -1    11169.25    11773.90     60.02 o

-3   4  -1    17451.40    17244.07     93.86 o

-2   5  -1    21367.43    21620.79    112.75 o

-4   6  -1      606.51      726.14     15.00 o

-1   6  -1     4667.56     4641.23     32.95 o

-6   7  -1    31034.83    30904.99    175.75 o

-3   7  -1    14460.12    14941.04     81.57 o

-5   8  -1    68034.55    67638.43    336.68 o

-2   8  -1    11539.57    11523.35     80.13 o

-7   9  -1     3423.07     3264.20     32.85 o

-4   9  -1    16694.68    16072.10    176.93 o

-1   9  -1     1386.94     1233.12     23.92 o

-9  10  -1    13765.10    14071.28    101.94 o

-6  10  -1     8098.01     7853.96    110.86 o

-3  10  -1      668.20      675.53     18.74 o

-8  11  -1    18529.76    18393.92    127.23 o

-5  11  -1     1475.19     1609.17     33.82 o

-2  11  -1      188.93      233.15     15.09 o

-10  12  -1     4079.85     4117.34     53.21 o

-7  12  -1     8781.68     8645.58     78.17 o

-4  12  -1     2341.70     2271.44     42.87 o

-1  12  -1       18.94       67.34     12.25 o

-12  13  -1    21082.41    22330.68    229.34 o

-9  13  -1    12821.97    13036.98    121.74 o

-6  13  -1     2682.29     2708.86     45.19 o

-3  13  -1      519.28      615.82     26.92 o

-8  14  -1     6512.82     6454.82     83.38 o

-5  14  -1       47.52      120.86     16.37 o

-1   2   0    80136.35    81016.35    489.45 o

-3   3   0    88972.38    89886.51    635.59 o

0   3   0    89109.33    90398.38    598.92 o

-4   5   0     4908.84     4820.43     33.73 o

-1   5   0     4888.06     4826.17     32.15 o

-6   6   0   163746.63   163745.48   1155.55 o

-3   6   0    67812.70    67225.95    320.32 o

0   6   0   164225.94   163568.98   1165.62 o

-5   7   0    41816.43    42907.55    210.97 o

-2   7   0    42028.29    43165.45    227.37 o

-7   8   0    72094.56    72807.88    391.81 o

-4   8   0   244886.53   243890.81   1168.68 o

-1   8   0    72031.64    72053.49    601.33 o

-9   9   0    14904.92    13925.89    140.72 o

-6   9   0     2838.39     2807.12     29.48 o

-3   9   0     2805.60     2783.30     33.42 o

0   9   0    14904.16    13816.45    153.86 o

-8  10   0     4675.36     4447.76     41.88 o

-5  10   0    78620.89    80543.22    473.83 o

-2  10   0     4736.34     4499.53     59.40 o

-10  11   0    12466.73    12434.32     95.77 o

-7  11   0     2813.53     2778.23     33.81 o

-4  11   0     2855.67     2863.43     45.89 o

-1  11   0    12457.21    12264.78    118.41 o

-12  12   0     2707.34     2946.08     87.50 o

-9  12   0    37696.88    37603.52    245.76 o

-6  12   0      153.18      144.56     13.81 o

-3  12   0    37824.71    37868.30    291.28 o

0  12   0     2825.33     2970.08     74.02 o

-11  13   0     3583.28     3555.38     82.60 o

-8  13   0      300.84      571.04     24.15 o

-5  13   0      303.70      538.82     23.87 o

-2  13   0     3551.98     3524.08     61.55 o

-10  14   0     1064.39     1250.52     41.72 o

-7  14   0    71022.23    72445.95    525.32 o

-4  14   0     1088.12     1261.43     37.62 o

-2   3   1    11170.52    11829.48     69.66 o

-1   4   1    17310.69    17178.08     90.47 o

-3   5   1    21280.30    21695.92    113.01 o

-5   6   1     4667.53     4643.31     34.77 o

-2   6   1      599.45      690.56      9.99 o

-4   7   1    14469.06    15056.27     85.31 o

-1   7   1    31009.87    30706.74    175.10 o

-6   8   1    11550.60    11451.11     71.02 o

-3   8   1    67930.59    67860.95    363.57 o

-8   9   1     1436.96     1299.14     22.03 o

-5   9   1    16662.51    16562.66    109.51 o

-2   9   1     3425.43     3228.11     39.48 o

-7  10   1      656.00      675.07     16.16 o

-4  10   1     8062.09     8064.03     72.81 o

-1  10   1    13772.19    13905.13    117.52 o

-9  11   1      187.33      217.17     12.22 o

-6  11   1     1469.40     1628.64     26.51 o

-3  11   1    18492.69    18231.33    146.73 o

-11  12   1       28.53      117.10     14.43 o

-8  12   1     2311.90     2299.45     37.86 o

-5  12   1     8760.01     8378.43     91.75 o

-2  12   1     4098.08     4068.63     59.27 o

-10  13   1      525.61      583.29     26.63 o

-7  13   1     2686.66     2702.77     48.80 o

-4  13   1    12793.36    13025.16    138.67 o

-1  13   1    21070.31    21726.30    191.66 o

-9  14   1       42.28      119.10     16.95 o

-6  14   1     6553.55     6541.49     90.14 o

0   1   2    13759.57    14721.08    165.51 o

-2   2   2    13237.23    13083.44     99.15 o

-1   3   2    26011.29    25366.30    119.54 o

-3   4   2      425.72      537.76     15.32 o

0   4   2    11413.16    11929.78    105.19 o

-5   5   2   116847.84   114973.59    814.71 o

-2   5   2    39525.91    38701.59    176.95 o

-4   6   2      470.10      965.25     22.84 o

-1   6   2     4188.60     4017.39     31.27 o

-6   7   2     4922.30     4594.00     38.79 o

-3   7   2     8015.01     7403.38     47.89 o

0   7   2    12570.37    12053.24    117.93 o

-8   8   2     2369.46     2268.42     46.72 o

-5   8   2    62818.33    61855.73    299.50 o

-2   8   2    48447.21    48668.54    280.07 o

-7   9   2    32540.38    31913.36    178.70 o

-4   9   2    12084.59    11385.35    180.27 o

-1   9   2       69.34      198.63     11.70 o

-9  10   2     4879.20     5010.16     47.59 o

-6  10   2    11806.79    10980.29     83.57 o

-3  10   2    25745.85    25387.04    177.73 o

0  10   2    34312.50    35300.59    339.09 o

-11  11   2     6312.50     6233.24     96.42 o

-8  11   2     3875.57     3979.73     42.18 o

-5  11   2      362.69      564.81     19.61 o

-2  11   2     2857.63     2623.97     38.97 o

-10  12   2     9843.97     9583.22    102.99 o

-7  12   2     6129.50     6238.58     66.90 o

-4  12   2    25631.06    26137.04    228.90 o

-1  12   2    21801.80    21579.24    185.85 o

-12  13   2     1774.00     1960.54     51.47 o

-9  13   2     2240.07     2011.02     39.57 o

-6  13   2     6008.10     5733.18     77.62 o

-3  13   2     6054.96     6213.08     84.28 o

-8  14   2      150.68      137.68     28.93 o

-5  14   2     9673.32     9572.83    115.26 o

-1   2   3     1105.85     1142.79      9.84 o

-2   4   3    30189.28    33492.58    156.94 o

-4   5   3      853.37      874.87     11.82 o

-1   5   3    16648.14    17375.75     93.65 o

-3   6   3     2437.79     2558.08     21.50 o

-5   7   3     4387.00     4223.20     31.14 o

-2   7   3     2126.89     2112.08     20.61 o

-7   8   3    14462.23    13845.22     90.62 o

-4   8   3     6865.58     6981.30     52.55 o

-1   8   3     7039.46     6605.34     54.32 o

-6   9   3     7910.46     7688.30     59.00 o

-3   9   3     4974.00     4726.13     81.27 o

-8  10   3      986.68     1062.97     20.10 o

-5  10   3    16300.77    15789.19    114.06 o

-2  10   3     2989.59     2825.38     38.43 o

-10  11   3    20786.84    21085.72    168.46 o

-7  11   3     4571.30     4516.45     45.02 o

-4  11   3     1870.75     1800.50     33.37 o

-1  11   3     2189.41     2329.73     39.40 o

-9  12   3     2286.05     2456.70     39.37 o

-6  12   3    13866.76    13828.23    129.88 o

-3  12   3      751.04      770.78     25.67 o

-11  13   3     1180.01     1254.16     34.77 o

-8  13   3     1153.93     1138.50     28.27 o

-5  13   3     3402.88     3144.14     56.76 o

-2  13   3      477.34      545.24     25.98 o

-10  14   3     3255.51     3280.20     61.62 o

-7  14   3     2722.69     2694.55     54.44 o

-4  14   3     3038.58     2991.83     62.44 o

-1   1   4    32530.24    33583.07    242.82 o

0   2   4    69677.24    71378.43    511.92 o

-4   4   4   137231.59   158659.13   1115.91 o

-1   4   4     6683.30     8803.55     50.30 o

-3   5   4    29361.07    28498.27    145.32 o

0   5   4   270527.13   259508.25   1871.22 o

-5   6   4    41484.75    42247.17    214.21 o

-2   6   4    58378.48    59881.80    287.44 o

-7   7   4    26556.97    26708.33    229.20 o

-4   7   4   105820.95   107969.47    525.00 o

-1   7   4     6165.13     6345.29     50.30 o

-6   8   4   101779.08   100099.65    509.39 o

-3   8   4     3209.01     3446.10     34.16 o

0   8   4     5772.98     5439.55    130.54 o

-8   9   4    13000.10    13284.23     90.50 o

-5   9   4     6103.95     5928.46     46.68 o

-2   9   4   110013.22   106857.33    950.87 o

-10  10   4    41916.77    40993.24    389.09 o

-7  10   4     5773.10     5166.59     47.12 o

-4  10   4    33207.65    31899.86    338.28 o

-1  10   4      288.15      460.34     26.52 o

-9  11   4     1473.36     1363.32     26.59 o

-6  11   4    21818.67    21555.78    143.21 o

-3  11   4      871.74      888.51     23.89 o

0  11   4    28123.38    28150.45    285.60 o

-11  12   4     1325.69     1364.77     32.71 o

-8  12   4     9999.52     9303.93     83.05 o

-5  12   4     1334.61     1457.28     33.06 o

-2  12   4    10640.56    10537.24    108.03 o

-10  13   4     5319.39     5230.27     77.83 o

-7  13   4      846.51      870.22     28.26 o

-4  13   4    13541.35    14144.11    135.87 o

-1  13   4     1728.61     1651.75     42.50 o

-9  14   4      315.95      438.72     27.25 o

-6  14   4    11520.68    11458.94    129.44 o

-1   3   5     1878.62     1601.58     14.83 o

-3   4   5    28764.45    31698.86    159.34 o

-2   5   5     4149.23     4228.15     26.01 o

-4   6   5     4058.16     4058.24     28.61 o

-1   6   5     8360.29     8538.77     54.60 o

-6   7   5    12424.52    12078.20     72.66 o

-3   7   5    16230.64    16174.38     90.28 o

-5   8   5     8602.45     8135.88     54.26 o

-2   8   5     3062.36     3027.27     33.81 o

-7   9   5     2369.42     2335.24     26.93 o

-4   9   5     2709.55     2690.53     42.85 o

-1   9   5    33054.50    32633.23    302.24 o

-9  10   5     9305.36     9217.35     75.13 o

-6  10   5     3116.75     3119.41     34.89 o

-3  10   5     2024.23     2007.58     33.23 o

-8  11   5     4539.72     4656.43     48.83 o

-5  11   5     7857.96     7770.02     78.49 o

-2  11   5     1260.49     1260.32     28.11 o

-10  12   5      816.81      838.05     25.89 o

-7  12   5      379.34      466.98     17.48 o

-4  12   5     5980.21     5943.75     73.00 o

-1  12   5     7732.85     7650.89     88.50 o

-12  13   5     9267.07     9571.86    116.31 o

-9  13   5     2169.80     2211.43     48.01 o

-6  13   5     2787.62     3001.14     54.91 o

-3  13   5     2516.39     2620.72     57.30 o

-8  14   5     4298.58     4494.30     93.29 o

-5  14   5      368.28      457.32     25.11 o

0   0   6     8980.65     8953.36    126.71 o

-1   2   6      847.72     1051.78     16.25 o

-3   3   6    38768.44    35865.72    243.17 o

0   3   6    36198.74    34722.89    254.98 o

-2   4   6    46036.33    50009.08    238.94 o

-4   5   6    81555.38    84185.22    409.77 o

-1   5   6    90692.79    93092.12    471.72 o

-6   6   6     6888.24     8265.89     84.46 o

-3   6   6      876.16     1079.38     12.16 o

0   6   6     4411.33     4147.11     47.17 o

-5   7   6   105970.23   104656.33    493.05 o

-2   7   6    45608.51    46943.31    247.50 o

-7   8   6     8219.16     8145.05     86.54 o

-4   8   6     9976.81     9564.43     66.57 o

-1   8   6     6177.96     5823.09     54.78 o

-9   9   6    47537.80    47774.20    439.20 o

-6   9   6    17167.18    16976.12    112.24 o

-3   9   6    36462.99    36723.95    241.29 o

0   9   6    29908.89    31041.09    298.08 o

-8  10   6      310.36      430.26     15.45 o

-5  10   6     3953.24     3879.07     44.71 o

-2  10   6    33930.02    32681.82    211.20 o

-10  11   6      177.32      237.67     16.76 o

-7  11   6    17609.00    17178.04    126.32 o

-4  11   6     9305.25     9066.79     92.71 o

-1  11   6     1123.04     1000.86     24.81 o

-12  12   6      537.37      767.22     78.71 o

-9  12   6    14214.08    13414.48    129.23 o

-6  12   6     6768.35     6276.56     71.00 o

-3  12   6     1564.67     1776.00     32.93 o

0  12   6    14451.42    14775.21    200.30 o

-11  13   6     8016.18     8153.38    103.91 o

-8  13   6     1210.38     1236.79     31.47 o

-5  13   6     5120.59     4842.57     72.29 o

-2  13   6     5989.90     6042.46     91.31 o

-10  14   6     2330.28     2379.21     52.48 o

-7  14   6     6297.21     6389.90     96.80 o

-4  14   6     1828.26     1847.94     48.63 o

-2   3   7      190.33      253.68      6.92 o

-1   4   7      537.99      648.12      9.30 o

-3   5   7     3642.59     3627.99     26.74 o

-5   6   7    12360.17    13219.33     78.63 o

-2   6   7     4871.66     4946.36     35.75 o

-4   7   7     1214.11     1240.69     15.50 o

-1   7   7     8216.22     7680.95     53.07 o

-6   8   7    13340.69    12870.84     98.57 o

-3   8   7      520.46      547.78     14.89 o

-8   9   7     7211.73     6787.00     60.99 o

-5   9   7     1023.66     1022.67     19.51 o

-2   9   7     1742.90     1795.74     30.38 o

-7  10   7     3488.92     3672.66     40.45 o

-4  10   7     6259.98     5927.41     59.13 o

-1  10   7    18784.59    18395.47    138.31 o

-9  11   7      448.32      488.60     20.45 o

-6  11   7     1730.80     1767.90     31.24 o

-3  11   7     3820.69     3649.00     46.24 o

-11  12   7     2279.29     2328.95     42.75 o

-8  12   7     5089.88     4882.06     58.18 o

-5  12   7      604.26      727.53     24.48 o

-2  12   7     3380.79     3295.32     52.44 o

-10  13   7       66.44       99.81     23.39 o

-7  13   7     1959.82     2020.28     48.77 o

-4  13   7     8832.28     8902.39    106.19 o

-9  14   7     5341.67     5332.02    108.63 o

-6  14   7     3120.51     3231.66     90.16 o

0   1   8     6119.01     6821.21     96.25 o

-2   2   8     7853.41     8315.05     60.42 o

-1   3   8   108290.59   108195.84    526.34 o

-3   4   8     1783.79     1680.22     19.43 o

0   4   8   253615.06   246052.48   2614.90 o

-5   5   8   187987.17   189079.08   1325.49 o

-2   5   8   163422.92   164003.89    768.34 o

-4   6   8    26598.88    27435.31    137.91 o

-1   6   8    56385.21    54973.36    276.01 o

-6   7   8    10505.99     9887.34     66.19 o

-3   7   8   102200.02   104300.52    529.27 o

0   7   8    49403.53    48427.05    365.10 o

-8   8   8     4110.00     4585.56     56.53 o

-5   8   8    50952.75    50402.75    265.75 o

-2   8   8     3470.12     3870.42     41.27 o

-7   9   8    26755.70    26774.71    166.71 o

-4   9   8    11762.54    11427.99     91.16 o

-1   9   8    12816.32    12326.91     94.00 o

-9  10   8    25002.56    25882.23    195.50 o

-6  10   8    20466.45    20661.15    142.81 o

-3  10   8    48819.77    48428.81    330.68 o

0  10   8     8129.75     8567.22    136.94 o

-11  11   8     4991.92     4967.94     95.79 o

-8  11   8     7022.55     7268.18     72.27 o

-5  11   8      747.86      772.85     22.15 o

-2  11   8      791.49      717.26     20.84 o

-10  12   8    46700.84    48101.70    340.62 o

-7  12   8    37771.58    38615.49    264.56 o

-4  12   8    11330.73    11304.14    112.33 o

-1  12   8      974.94     1235.79     51.43 o

-9  13   8     1720.75     1676.01     39.20 o

-6  13   8     7066.53     7759.22     89.39 o

-3  13   8     5818.83     5843.16     88.15 o

-8  14   8     2524.25     2450.78     62.56 o

-5  14   8    10157.22    10191.05    119.45 o

-1   2   9    11049.33    11028.03     59.63 o

-2   4   9     3252.17     3450.11     23.37 o

-4   5   9    45833.98    46419.12    240.10 o

-1   5   9    11842.25    12606.13     77.50 o

-3   6   9    40724.10    41284.65    209.76 o

-5   7   9      527.43      437.35     10.03 o

-2   7   9    15009.35    14539.63     91.35 o

-7   8   9    26756.03    27369.07    194.88 o

-4   8   9      568.97      664.09     14.43 o

-1   8   9     1496.30     1298.81     21.85 o

-6   9   9    36082.70    36430.87    217.59 o

-3   9   9     3896.78     3685.04     40.37 o

-8  10   9     2107.83     2131.01     36.14 o

-5  10   9    13591.30    13372.71    105.91 o

-2  10   9     2103.89     2108.73     31.29 o

-10  11   9    30706.16    31359.75    234.28 o

-7  11   9     7944.73     7895.08     76.52 o

-4  11   9     2176.19     2057.19     35.41 o

-1  11   9      400.00      427.76     18.70 o

-9  12   9    33620.42    34221.99    270.19 o

-6  12   9     4932.84     5327.18     67.76 o

-3  12   9     1271.04     1274.46     31.69 o

-11  13   9     2247.72     2343.18     47.64 o

-8  13   9     7403.97     7267.46     93.66 o

-5  13   9     1436.22     1522.79     36.02 o

-2  13   9      394.17      445.80     26.49 o

-7  14   9     7126.52     7225.12    104.53 o

-2   3  10    70805.36    67497.20    333.47 o

-1   4  10    17432.61    19781.92    108.68 o

-3   5  10   102112.04   103395.30    472.90 o

0   5  10    31909.79    31455.18    239.67 o

-5   6  10     4736.57     4962.62     38.17 o

-2   6  10   180721.33   177656.92    891.33 o

-7   7  10    42764.05    41958.93    336.80 o

-4   7  10    19340.67    19565.69    107.75 o

-1   7  10     6636.47     6476.59     47.24 o

-6   8  10    41980.75    41348.77    377.49 o

-3   8  10    16298.36    16678.81    241.00 o

0   8  10    30159.44    29366.50    531.94 o

-8   9  10     4274.52     4339.12     49.45 o

-5   9  10    35783.32    35087.51    220.15 o

-2   9  10    35661.54    34526.59    218.31 o

-10  10  10     8315.68     8493.14    115.33 o

-7  10  10    29333.22    30834.09    211.25 o

-4  10  10    23133.54    22671.24    252.63 o

-1  10  10     7752.63     7987.01     75.13 o

-9  11  10     9459.69     9240.57     91.92 o

-6  11  10     9924.74     9677.17     91.49 o

-3  11  10      451.65      686.55     22.98 o

0  11  10     4035.83     3694.24     80.14 o

-11  12  10     4530.42     4657.61     67.20 o

-8  12  10      107.61      365.46     21.18 o

-5  12  10    62470.27    64200.68    461.63 o

-2  12  10     7357.90     7437.53     92.75 o

-10  13  10     1806.80     1974.46     46.10 o

-7  13  10     6322.46     6838.63     89.51 o

-4  13  10     2269.10     2042.51     44.53 o

-9  14  10    15259.52    15511.79    218.53 o

-6  14  10     2359.87     2407.56     56.12 o

-1   3  11    14445.49    15767.27     83.35 o

-3   4  11     9839.37     9792.23     53.60 o

-2   5  11     5546.85     5640.77     37.19 o

-4   6  11     1640.45     1598.17     16.79 o

-1   6  11    12693.75    12123.95     74.47 o

-6   7  11      950.81      902.36     13.49 o

-3   7  11    18214.38    17683.89    107.39 o

-5   8  11    19497.80    19062.39    121.76 o

-2   8  11     6447.04     6168.82     54.86 o

-7   9  11     1295.16     1207.84     23.91 o

-4   9  11    11189.04    10795.85     87.80 o

-1   9  11    38865.66    38398.48    240.95 o

-9  10  11     1797.35     1588.08     32.23 o

-6  10  11      703.56      644.80     18.60 o

-3  10  11    18934.88    18754.69    139.62 o

-8  11  11      265.08      347.91     19.02 o

-5  11  11     5957.67     5759.80     67.75 o

-2  11  11      157.19      242.50     15.26 o

-10  12  11     2273.92     2312.76     45.39 o

-7  12  11     6253.30     6462.25     84.20 o

-4  12  11     3392.49     3518.13     53.57 o

-1  12  11    20544.52    20615.72    180.71 o

-9  13  11       38.43      109.82     15.72 o

-6  13  11     9121.92     9683.05    115.97 o

-3  13  11     4418.90     4305.58     74.04 o

-8  14  11     1478.94     1609.47     58.05 o

-5  14  11     4086.72     4223.52     94.32 o

0   0  12    16021.68    16931.23    204.06 o

-1   2  12    29147.69    29185.42    138.79 o

-3   3  12   170521.27   174777.03   1523.48 o

0   3  12    57915.01    58056.25    420.42 o

-2   4  12    67766.55    72341.81    356.06 o

-4   5  12    34579.88    33203.19    175.95 o

-1   5  12     4979.27     5001.05     37.19 o

-6   6  12    12745.60    13693.50    116.17 o

-3   6  12    30986.18    29917.25    162.55 o

0   6  12      462.37      784.77     18.90 o

-5   7  12    24907.16    24483.40    141.75 o

-2   7  12    24327.09    23446.81    144.35 o

-7   8  12    49894.87    48404.73    309.74 o

-4   8  12    45842.14    42823.87    641.30 o

-1   8  12    35597.46    34782.85    208.37 o

-9   9  12     1700.59     1687.14     42.78 o

-6   9  12    14194.51    13612.27     99.29 o

-3   9  12     9426.27     8842.77     91.03 o

0   9  12     3160.28     3226.86     67.41 o

-8  10  12     5413.13     5509.22     63.12 o

-5  10  12    52569.26    51950.75    334.51 o

-2  10  12    15490.28    15455.16    120.77 o

-10  11  12     1564.52     1719.39     35.55 o

-7  11  12     3799.25     3736.66     58.37 o

-4  11  12     1729.96     2139.18     36.43 o

-1  11  12    16834.84    15958.01    145.19 o

-12  12  12     3741.56     3742.16     99.98 o

-9  12  12    11006.71    11174.82    123.26 o

-6  12  12       44.75      225.88     21.80 o

-3  12  12    29352.50    29035.77    249.05 o

0  12  12    30227.29    28821.80    336.89 o

-11  13  12     7237.18     7320.40     97.62 o

-8  13  12     2373.11     2536.64     55.94 o

-5  13  12    10978.06    10911.38    122.03 o

-2  13  12     1002.07     1087.13     34.61 o

-7  14  12     9284.47     9120.45    120.82 o

-2   3  13    10358.39    11340.34     63.22 o

-1   4  13     1291.07     1261.42     13.29 o

-3   5  13     4748.82     4915.11     33.40 o

-5   6  13      262.19      296.37     10.83 o

-2   6  13       87.02      118.31      8.83 o

-4   7  13     1565.51     1276.39     17.58 o

-1   7  13     3535.55     3485.21     31.29 o

-6   8  13     3820.39     3785.43     41.30 o

-3   8  13    10316.59     9586.77    119.03 o

-8   9  13     2267.53     2124.85     33.12 o

-5   9  13     1974.09     2010.78     28.45 o

-2   9  13     2716.05     2512.65     33.02 o

-7  10  13     1353.51     1265.96     31.76 o

-4  10  13     6866.50     6522.61     64.03 o

-1  10  13     1677.99     1691.32     34.71 o

-9  11  13     3005.90     2880.55     52.11 o

-6  11  13     1503.33     1382.54     31.90 o

-3  11  13     2998.85     3024.57     44.61 o

-11  12  13    18150.75    19581.45    205.15 o

-8  12  13     3071.23     3019.67     54.54 o

-5  12  13     2259.63     2270.67     45.73 o

-2  12  13     1172.80     1230.83     32.68 o

-10  13  13    10413.14    10564.72    123.01 o

-7  13  13     6360.47     6291.81     93.09 o

-4  13  13     1085.68     1109.71     40.90 o

-6  14  13     5088.53     4875.36    102.05 o

0   1  14    38084.79    44218.60    284.28 o

-2   2  14    12981.09    12636.94     89.75 o

-1   3  14    27385.08    28572.13    147.42 o

-3   4  14     5925.15     5950.23     38.64 o

0   4  14     5544.16     5477.65     53.56 o

-5   5  14     3597.07     3343.37     40.71 o

-2   5  14    51244.16    52585.46    273.69 o

-4   6  14     2023.35     2118.29     21.58 o

-1   6  14     1754.05     1698.46     19.28 o

-6   7  14    10136.28     9669.37    138.90 o

-3   7  14    25151.21    23495.92    144.97 o

0   7  14    30479.86    30041.62    383.23 o

-8   8  14     4984.64     4890.28    105.47 o

-5   8  14    24226.06    23293.42    160.11 o

-2   8  14     7653.92     7360.28     62.25 o

-7   9  14     4553.04     4045.46     53.01 o

-4   9  14    26416.98    25640.16    177.19 o

-1   9  14     4993.43     4455.73     53.14 o

-9  10  14      265.08      324.12     20.18 o

-6  10  14    15832.53    15243.38    134.35 o

-3  10  14     8737.65     8603.54     78.23 o

0  10  14     1748.90     2076.23     56.13 o

-11  11  14     7588.39     7646.41    147.94 o

-8  11  14     6556.68     6723.06    192.12 o

-5  11  14      736.35      708.90     23.55 o

-2  11  14    22438.68    22970.67    190.92 o

-10  12  14     6463.36     6395.89     86.90 o

-7  12  14     3613.62     3315.49     62.43 o

-4  12  14     8064.59     8272.88    107.66 o

-1  12  14    10225.61    10622.79    112.62 o

-9  13  14     1763.98     1974.00     46.10 o

-6  13  14     4568.68     4581.57     85.29 o

-3  13  14      137.33      260.21     24.62 o

-1   2  15    21325.12    22744.97    108.91 o

-2   4  15      977.52     1011.48     12.82 o

-4   5  15    12234.59    12691.94     78.60 o

-1   5  15    11651.90    11617.91     70.63 o

-3   6  15     1630.38     1571.58     17.11 o

-5   7  15      263.19      350.49     13.93 o

-2   7  15     1460.07     1405.01     19.10 o

-7   8  15      598.41      488.47     19.15 o

-4   8  15     5176.75     5023.41     43.41 o

-1   8  15    17214.01    17374.87    121.36 o

-6   9  15     9326.15     8755.49     87.09 o

-3   9  15     7469.12     7609.25     66.04 o

-8  10  15     1348.86     1347.24     33.73 o

-5  10  15     2005.97     2088.78     34.80 o

-2  10  15     2875.30     2727.32     41.50 o

-10  11  15     8701.61     8806.20    104.51 o

-7  11  15     4882.87     5072.71     70.88 o

-4  11  15     1066.45     1128.72     31.18 o

-1  11  15     9530.01     9679.09    102.25 o

-9  12  15      558.16      637.01     27.15 o

-6  12  15     7319.86     7402.16     92.13 o

-3  12  15     8252.36     8190.21     98.14 o

-8  13  15        3.03       59.53     15.43 o

-5  13  15    11273.54    11738.48    140.50 o

-1   1  16   127813.55   131541.23    827.50 o

0   2  16    20584.57    22257.79    171.41 o

-2   3  16     1576.01     1415.94     21.07 o

-4   4  16   107026.84   110533.97    745.12 o

-1   4  16    34664.03    34569.76    190.63 o

-3   5  16   151902.75   146859.20    740.61 o

0   5  16    14205.21    13933.95    118.01 o

-5   6  16    14839.95    15322.18    109.83 o

-2   6  16    20127.85    19764.14    113.09 o

-7   7  16   267091.41   262115.20   2465.21 o

-4   7  16    37254.12    37778.07    212.96 o

-1   7  16    35899.29    35740.69    203.97 o

-6   8  16    11575.46    12051.67    107.28 o

-3   8  16     5206.53     5129.22     46.30 o

0   8  16   152076.84   148292.53   1406.03 o

-8   9  16     3664.05     3916.20     62.86 o

-5   9  16    81147.85    80953.38    530.91 o

-2   9  16    11669.37    11906.32     97.31 o

-10  10  16     1339.61     1501.47     57.63 o

-7  10  16     7208.43     6877.29     83.76 o

-4  10  16    27956.73    27285.71    202.50 o

-1  10  16      287.88      500.68     20.44 o

-9  11  16    36074.63    35856.19    300.35 o

-6  11  16      366.84      495.81     25.28 o

-3  11  16    11458.30    11143.58    120.45 o

0  11  16    17000.91    15625.66    206.43 o

-11  12  16     1947.72     1727.08     47.26 o

-8  12  16    18622.94    17959.07    174.73 o

-5  12  16     5029.58     5137.48     79.66 o

-2  12  16    28744.35    28885.72    235.37 o

-10  13  16     2256.53     2382.86     51.86 o

-7  13  16    13151.26    12438.50    162.03 o

-4  13  16      332.05      441.62     52.14 o

-1   3  17       74.27       82.38      4.30 o

-3   4  17     1378.88     1362.31     14.06 o

-2   5  17     1105.75     1173.49     15.58 o

-4   6  17     4250.22     4001.81     34.39 o

-1   6  17     1615.37     1638.74     20.34 o

-6   7  17     6740.52     5965.75     67.01 o

-3   7  17     1121.95     1099.01     18.03 o

-5   8  17      145.70      269.84     17.26 o

-2   8  17     7745.50     7448.59     62.70 o

-7   9  17     1029.88     1039.34     28.47 o

-4   9  17    11120.25    10463.01     88.19 o

-1   9  17    15777.88    15283.65    133.81 o

-9  10  17     1983.69     2101.12     43.42 o

-6  10  17     9596.29     9232.44     93.94 o

-3  10  17     8351.30     8183.83     76.77 o

-8  11  17      543.89      606.79     25.16 o

-5  11  17      592.62      782.51     24.84 o

-2  11  17     2082.04     1999.92     39.72 o

-10  12  17     7089.89     7276.00     95.57 o

-7  12  17     7372.76     7562.57    103.52 o

-4  12  17     9492.43     9574.01    110.02 o

-1  12  17    13586.00    13568.78    134.24 o

-9  13  17      589.62      670.99     29.09 o

-6  13  17     3160.03     2944.91     67.74 o

-3  13  17     9027.27     8871.22    117.99 o

0   0  18   121963.50   132361.61   1539.52 o

-1   2  18    13699.57    14782.38     75.76 o

-3   3  18   136077.05   135719.33    856.35 o

0   3  18    50170.52    49761.42    369.10 o

-2   4  18     9993.69    10395.52     60.13 o

-4   5  18     1330.31     1391.24     21.52 o

-1   5  18    36933.56    36918.80    206.07 o

-6   6  18    58716.59    50435.98   2978.14 o

-3   6  18    16303.62    15940.21     94.77 o

0   6  18     2521.88     2539.75     72.13 o

-5   7  18    20165.00    20353.51    186.90 o

-2   7  18    82573.81    82489.02    482.74 o

-7   8  18    12210.64    11878.28    108.91 o

-4   8  18     6922.31     6586.46     61.94 o

-1   8  18    49537.54    50488.30    308.90 o

-9   9  18    12246.98    12427.71    194.94 o

-6   9  18     1987.75     2296.10     39.00 o

-3   9  18     6641.09     6406.59     62.80 o

0   9  18    23622.04    23396.48    269.16 o

-8  10  18    45815.49    46043.18    368.23 o

-5  10  18    32894.30    32627.92    271.23 o

-2  10  18      196.40      372.54     18.20 o

-10  11  18     7592.75     7658.59    105.05 o

-7  11  18     8756.17     8636.32    101.28 o

-4  11  18     1220.49     1340.88     34.68 o

-1  11  18      490.75      562.31     24.03 o

-9  12  18    29226.98    29582.38    261.09 o

-6  12  18     8240.03     7918.16    106.46 o

-3  12  18     8160.20     8051.46    107.46 o

-8  13  18     4814.06     5359.16     90.67 o

-5  13  18     9165.18     9098.11    131.90 o

-2   3  19    17117.88    17187.70     88.25 o

-1   4  19     4141.83     4032.11     34.43 o

-3   5  19    11786.32    11441.76     70.87 o

-5   6  19    35803.02    35745.00    233.91 o

-2   6  19     3546.08     3545.11     33.96 o

-4   7  19    13447.84    13385.92     97.08 o

-1   7  19     9805.57     9489.26     74.99 o

-6   8  19      205.04      166.78     12.38 o

-3   8  19     9128.04     8475.12     70.64 o

-8   9  19    14807.08    15313.70    147.20 o

-5   9  19      398.18      447.78     22.52 o

-2   9  19     1529.24     1412.54     26.86 o

-7  10  19    29844.74    30252.70    256.56 o

-4  10  19     5783.44     5715.03     64.81 o

-1  10  19     1128.92     1056.74     28.49 o

-9  11  19     3691.95     3780.03     62.33 o

-6  11  19    17656.87    17485.74    182.18 o

-3  11  19      876.68      905.44     27.33 o

-11  12  19    15295.57    15262.75    173.93 o

-8  12  19     4446.17     4680.65     72.28 o

-5  12  19     2208.03     2129.69     55.00 o

-2  12  19      858.93      812.77     30.22 o

-7  13  19     9690.61    10010.68    129.25 o

-4  13  19      912.94      953.43     44.03 o

0   1  20    82496.62    84128.61    568.54 o

-1   3  20     8794.06     8978.63     55.36 o

-3   4  20      596.16      773.59     18.23 o

0   4  20   211357.27   209757.33   1610.67 o

-5   5  20    13325.76    13806.83    305.19 o

-2   5  20    72127.34    72624.03    390.22 o

-4   6  20   208968.77   210560.14   1144.97 o

-1   6  20    20152.43    19502.63    255.11 o

-6   7  20     1025.84      865.56     32.10 o

-3   7  20    13970.45    13312.48    102.22 o

0   7  20    10768.51    11322.48    117.47 o

-8   8  20     1741.05     2052.34     58.82 o

-5   8  20    36837.77    36815.57    259.04 o

-2   8  20    70089.75    67652.55    535.74 o

-7   9  20     9005.12     8632.06     89.13 o

-4   9  20    15229.09    15264.85    126.02 o

-1   9  20     4785.78     4662.27     59.68 o

-9  10  20    21698.47    21652.43    198.04 o

-6  10  20     8796.26     8613.28     98.43 o

-3  10  20    26620.89    26067.91    198.01 o

0  10  20    10095.30    10636.20    153.40 o

-11  11  20     8552.09     8226.77    160.52 o

-8  11  20     4834.94     4982.80     73.02 o

-5  11  20     2603.44     2422.05     47.02 o

-2  11  20     5865.83     4984.93     72.32 o

-10  12  20     1580.97     1722.33     43.85 o

-7  12  20    45643.78    46372.52    411.21 o

-4  12  20     2795.99     3090.54     60.77 o

-1  12  20     6812.21     6313.75     88.28 o

-9  13  20      472.92      418.67     24.93 o

-6  13  20      579.13      676.33     34.84 o

-1   2  21     3153.28     3037.31     22.25 o

-2   4  21     1464.76     1444.43     16.30 o

-4   5  21     8525.80     8139.64     59.09 o

-1   5  21    19820.29    19263.82    121.43 o

-3   6  21    11144.29    11011.43     77.49 o

-5   7  21     2253.05     2210.39     38.95 o

-2   7  21     4138.29     3955.53     41.12 o

-7   8  21      273.50      340.90     16.59 o

-4   8  21     4089.95     3937.18     45.06 o

-1   8  21    26312.25    26049.98    173.24 o

-6   9  21       89.13      136.29     12.65 o

-3   9  21    16105.70    15575.03    128.73 o

-8  10  21      204.40      219.80     18.05 o

-5  10  21     5900.92     5611.98     73.95 o

-2  10  21      269.53      293.65     18.79 o

-10  11  21     2788.80     2897.13     60.53 o

-7  11  21     1304.00     1178.56     33.91 o

-4  11  21     2779.50     2958.02     52.78 o

-1  11  21    13224.13    12743.13    135.51 o

-9  12  21     1234.61     1242.94     36.98 o

-6  12  21     6784.63     6724.34     97.17 o

-3  12  21     7851.40     8037.77    100.06 o

-8  13  21     8948.84     9501.50    126.32 o

-5  13  21     1271.83     1233.88     44.88 o

-1   1  22     3730.94     3498.99     39.41 o

0   2  22    25133.75    26136.65    188.46 o

-2   3  22    54745.49    56588.18    267.41 o

-4   4  22    12531.01    12077.21    117.41 o

-1   4  22     7712.72     8053.67     54.73 o

-3   5  22    22281.08    20434.40    122.82 o

0   5  22     9906.26     9845.30    100.87 o

-5   6  22    17685.50    17438.39    215.92 o

-2   6  22     1376.61     1377.05     21.33 o

-7   7  22    44514.80    43021.56    447.01 o

-4   7  22     4838.10     4583.29     48.95 o

-1   7  22     4921.10     4565.98     46.02 o

-6   8  22     2394.78     2387.93     41.54 o

-3   8  22    11705.88    12122.25     98.46 o

0   8  22    18596.19    18280.07    194.07 o

-8   9  22     2177.49     2335.35     44.92 o

-5   9  22     4213.57     3807.84     52.71 o

-2   9  22     5865.74     5455.53     62.18 o

-10  10  22     7327.86     6837.36    138.03 o

-7  10  22     6989.37     7222.37     89.22 o

-4  10  22     5680.83     5379.45     67.64 o

-1  10  22    12766.67    12020.06    126.61 o

-9  11  22     9667.27     9901.53    115.30 o

-6  11  22      759.37      829.47     31.94 o

-3  11  22     1057.26     1077.12     32.26 o

0  11  22      789.73      707.71     45.16 o

-8  12  22      988.36      919.12     32.29 o

-5  12  22     4360.43     4380.38     82.42 o

-2  12  22    12684.20    12343.19    135.70 o

-7  13  22     4935.09     4788.06     82.97 o

-1   3  23      352.15      353.99      8.47 o

-3   4  23     3220.10     3084.45     27.01 o

-2   5  23     8075.97     7620.31     58.05 o

-4   6  23     1171.65     1191.25     20.83 o

-1   6  23    14204.03    13910.91     95.35 o

-6   7  23     2029.75     1926.43     33.78 o

-3   7  23     4813.52     4616.72     57.83 o

-5   8  23     6532.63     5966.45     64.01 o

-2   8  23     2596.34     2478.71     35.54 o

-7   9  23     2673.37     2525.19     46.78 o

-4   9  23     2407.85     2134.29     38.62 o

-1   9  23     2456.63     2558.64     46.50 o

-9  10  23     3127.29     3313.29     57.49 o

-6  10  23     2717.44     2760.96     49.56 o

-3  10  23      375.70      399.79     18.19 o

-8  11  23     4773.51     4565.04     70.19 o

-5  11  23     2963.34     2786.40     51.63 o

-2  11  23      609.36      641.30     26.63 o

-10  12  23      108.46      107.44     17.86 o

-7  12  23     2734.99     2798.32     59.75 o

-4  12  23     1812.58     1799.39     51.14 o

-6  13  23     4768.21     4719.54     89.72 o

0   0  24    18786.50    20190.41    301.36 o

-1   2  24    12418.82    12139.06     85.55 o

-3   3  24     6302.02     6057.26     63.34 o

0   3  24    41539.13    40917.03    324.28 o

-2   4  24    19138.86    18909.97    114.93 o

-4   5  24    32268.99    31589.27    177.02 o

-1   5  24     3794.34     3637.49     36.53 o

-6   6  24     1904.45     2151.39     58.47 o

-3   6  24     3773.76     3573.48     61.47 o

0   6  24     4954.87     4623.78     62.05 o

-5   7  24     3056.31     2979.12     38.74 o

-2   7  24    70077.91    67176.67    615.81 o

-7   8  24     2434.25     2150.02     41.47 o

-4   8  24    18434.97    18153.99    144.68 o

-1   8  24     2050.03     2265.90     34.39 o

-9   9  24      632.65      707.59     60.20 o

-6   9  24    18074.77    17147.82    150.05 o

-3   9  24     3547.17     3188.54     50.58 o

0   9  24    35368.44    35551.67    385.72 o

-8  10  24     7929.21     7839.19     95.99 o

-5  10  24    12665.88    12657.50    130.94 o

-2  10  24     5450.86     5782.60     77.16 o

-10  11  24     2561.43     2529.33     57.28 o

-7  11  24     1787.01     2050.13     49.37 o

-4  11  24     6222.51     6066.62     76.48 o

-1  11  24      483.43      919.37     31.72 o

-9  12  24     3226.33     3374.73     62.41 o

-6  12  24     5655.50     6245.62    102.72 o

-3  12  24     7479.00     7799.79    108.03 o

-2   3  25     1076.49      919.39     13.70 o

-1   4  25    16445.50    15875.94     95.98 o

-3   5  25     5631.93     5255.84     48.11 o

-5   6  25     3769.72     3506.96     41.32 o

-2   6  25     1091.70     1047.64     19.73 o

-4   7  25     4150.70     3892.70     48.04 o

-1   7  25    17266.48    16727.13    139.43 o

-6   8  25     1736.55     1739.10     32.22 o

-3   8  25     3317.91     3181.15     44.12 o

-8   9  25     1623.47     1522.39     36.86 o

-5   9  25    11615.43    11639.99    112.64 o

-2   9  25      615.98      635.74     21.04 o

-7  10  25      686.01      754.47     27.66 o

-4  10  25      939.99     1003.97     28.39 o

-1  10  25    18138.52    18537.37    175.87 o

-9  11  25      226.57      242.88     20.01 o

-6  11  25      590.85      655.74     26.77 o

-3  11  25    14207.55    14127.21    189.29 o

-8  12  25     2821.55     2951.00     62.59 o

-5  12  25     5118.63     5180.07     83.63 o

0   1  26     2001.89     1930.31     36.04 o

-2   2  26    13851.64    13173.25    105.39 o

-1   3  26    31309.18    31820.36    175.12 o

-3   4  26     1709.21     2177.02     27.37 o

0   4  26    36380.04    34663.68    465.49 o

-5   5  26   187450.45   185860.39   1450.44 o

-2   5  26    85149.66    84527.28    475.21 o

-4   6  26     8352.74     8758.79     86.77 o

-1   6  26      874.15     1362.67     35.04 o

-6   7  26    38123.36    38481.95    271.65 o

-3   7  26   133086.16   132359.70    852.18 o

0   7  26    40680.40    39118.29    885.10 o

-8   8  26     1601.54     1826.48     51.68 o

-5   8  26     1305.08     1617.58     31.21 o

-2   8  26    31340.62    29954.68    207.82 o

-7   9  26    50611.64    50610.23    400.61 o

-4   9  26    15677.74    16499.01    138.02 o

-1   9  26     3546.55     3153.27     53.09 o

-9  10  26     3295.79     3292.66     63.72 o

-6  10  26     6450.84     6613.20     85.31 o

-3  10  26     4961.03     5471.72     75.22 o

0  10  26    48268.46    50313.92    621.11 o

-8  11  26      234.47      381.60     22.84 o

-5  11  26    13389.63    12650.50    135.35 o

-2  11  26    13576.49    13472.92    154.09 o

-7  12  26     9134.92     9473.41    124.88 o

-4  12  26    20855.26    21142.86    238.09 o

-1   2  27     5650.95     5441.70     39.91 o

-2   4  27     2207.28     2098.58     23.59 o

-4   5  27     1992.90     1859.50     23.54 o

-1   5  27     2564.33     2454.94     37.99 o

-3   6  27      901.35      830.82     20.91 o

-5   7  27     1115.38     1064.07     24.69 o

-2   7  27     4386.34     4094.66     46.99 o

-7   8  27     1065.19     1143.02     31.06 o

-4   8  27     2864.99     2795.94     41.81 o

-1   8  27     7109.05     6709.38     67.36 o

-6   9  27      395.34      436.64     19.67 o

-3   9  27     1975.37     1893.76     37.58 o

-8  10  27     2678.16     2577.79     50.88 o

-5  10  27      901.40      860.60     28.82 o

-2  10  27     5511.92     5350.18     81.32 o

-10  11  27       35.57      121.83     18.41 o

-7  11  27       25.36       93.88     16.17 o

-4  11  27     2681.99     2770.11     49.57 o

-1  11  27     6719.55     6776.98    100.08 o

-6  12  27     3732.13     3708.39     71.04 o

-1   1  28    68300.57    66033.36    488.90 o

0   2  28    21710.26    20963.68    171.27 o

-2   3  28     9893.80     9783.26     70.83 o

-4   4  28    44885.63    44291.34    583.25 o

-1   4  28    15374.63    15294.99    102.93 o

-3   5  28    86900.48    85773.94    689.16 o

0   5  28    55179.09    54965.65    449.44 o

-5   6  28     2975.74     2837.92     39.74 o

-2   6  28     7443.06     7582.72     69.06 o

-7   7  28    42191.56    42034.49    549.57 o

-4   7  28     4271.36     4784.33     56.07 o

-1   7  28    28975.79    28778.35    199.93 o

-6   8  28    13955.36    14292.54    151.21 o

-3   8  28    24670.77    24980.42    190.32 o

0   8  28     2721.72     2999.35     67.69 o

-8   9  28     3071.24     2802.35     52.08 o

-5   9  28    24792.47    24666.10    203.83 o

-2   9  28    19961.55    18727.80    163.15 o

-10  10  28    37994.07    39296.95    508.96 o

-7  10  28    18472.42    18192.88    163.30 o

-4  10  28      435.59      598.15     25.28 o

-1  10  28     7947.94     7774.80    105.78 o

-9  11  28     7145.21     7412.50    106.41 o

-6  11  28      526.93      745.49     28.84 o

-3  11  28      303.49      514.76     27.40 o

-8  12  28    19517.99    19459.01    209.73 o

-5  12  28    16644.19    16938.70    185.83 o

-1   3  29     3659.61     3310.92     44.42 o

-3   4  29    23750.36    22790.71    200.27 o

-2   5  29    11295.67    11008.30     85.69 o

-4   6  29     2875.12     2786.41     37.10 o

-1   6  29     5464.94     5029.15     50.10 o

-6   7  29    27341.29    27514.41    205.33 o

-3   7  29      447.53      480.16     17.76 o

-5   8  29     8643.77     8431.91     90.11 o

-2   8  29      256.19      269.08     15.22 o

-7   9  29     2098.64     2005.63     43.15 o

-4   9  29     9056.84     8844.53     89.33 o

-1   9  29     2122.20     2139.67     44.39 o

-9  10  29    29346.68    29774.71    284.99 o

-6  10  29     6757.30     6835.97    100.44 o

-3  10  29     2066.55     2145.80     42.44 o

-8  11  29    21463.58    21619.80    210.86 o

-5  11  29     4840.72     5113.53     76.32 o

-2  11  29      307.41      318.33     27.01 o

-7  12  29    12561.53    12553.22    152.94 o

0   0  30   349140.38   350846.66   5702.16 o

-1   2  30     4929.41     4910.46     55.74 o

-3   3  30    88758.93    89662.41    659.97 o

0   3  30    36940.61    37607.76    320.07 o

-2   4  30   240522.27   242525.59   1278.84 o

-4   5  30     6094.48     6123.69     59.40 o

-1   5  30    11577.39    11451.75     87.77 o

-6   6  30    47342.02    47330.91    441.60 o

-3   6  30     9796.49     9796.60     89.48 o

0   6  30    61915.32    61306.83    557.00 o

-5   7  30    16622.26    15964.49    132.51 o

-2   7  30     7258.21     7438.12     75.58 o

-7   8  30     5144.63     4948.09     69.84 o

-4   8  30    27287.08    26716.82    223.32 o

-1   8  30     1178.03     1300.22     31.20 o

-9   9  30     5541.05     5293.14    136.22 o

-6   9  30      239.44      471.37     25.48 o

-3   9  30     3696.16     3062.88     46.67 o

0   9  30     7469.02     6478.09    143.14 o

-8  10  30     1199.98     1397.26     38.35 o

-5  10  30    31913.01    31682.51    273.04 o

-2  10  30     6258.54     7103.44    110.11 o

-7  11  30    20100.52    19537.10    226.98 o

-4  11  30     4478.28     4910.68     77.96 o

-2   3  31     5785.84     5430.94     44.37 o

-1   4  31     3148.20     2980.19     33.99 o

-3   5  31     6074.27     5903.28     58.65 o

-5   6  31     3803.75     3580.60     44.84 o

-2   6  31     2695.67     2483.93     41.99 o

-4   7  31     4455.12     4242.37     53.38 o

-1   7  31     4977.02     4971.21     63.35 o

-6   8  31      814.43      801.56     25.37 o

-3   8  31     4178.37     3912.62     52.33 o

-8   9  31     4990.76     4673.76     70.81 o

-5   9  31     1067.09      923.59     27.72 o

-2   9  31       44.87       73.94     14.32 o

-7  10  31     4502.18     4448.81     76.24 o

-4  10  31      831.44      829.00     27.48 o

-1  10  31    12243.36    12143.35    159.53 o

-9  11  31        4.88       26.92     13.59 o

-6  11  31     6544.08     6774.16     91.84 o

-3  11  31     4240.73     4360.53     85.01 o

0   1  32    12542.56    12688.44    137.37 o

-2   2  32    14615.63    14369.13    224.02 o

-1   3  32     1775.70     1751.81     24.83 o

-3   4  32     2318.37     2355.84     29.94 o

0   4  32    11439.50    10762.86    115.83 o

-5   5  32     4790.52     4676.01     71.91 o

-2   5  32     8625.77     8734.31     70.95 o

-4   6  32     5927.32     5966.00     61.21 o

-1   6  32     8064.35     7915.68     78.85 o

-6   7  32    10781.09    10160.63    102.82 o

-3   7  32     4759.85     4307.51     54.13 o

0   7  32      188.81      179.44     30.41 o

-8   8  32     2220.77     2197.23     70.58 o

-5   8  32    11404.15    11471.63    113.83 o

-2   8  32     7693.27     7176.36     82.79 o

-7   9  32      600.50      595.11     25.57 o

-4   9  32     4399.88     4155.81     56.68 o

-1   9  32     6167.03     5902.52     88.00 o

-9  10  32     2021.93     2181.09     53.58 o

-6  10  32      200.95      258.15     19.79 o

-3  10  32     8332.34     8078.17     99.92 o

-8  11  32     4780.37     4545.20     80.74 o

-5  11  32     2402.86     2379.32     50.85 o

-1   2  33     4489.31     4258.98     46.15 o

-2   4  33      463.40      495.43     14.70 o

-4   5  33       77.59       99.83      8.76 o

-1   5  33      325.55      282.74     14.51 o

-3   6  33      120.47      136.86     11.63 o

-5   7  33      903.40      840.30     27.20 o

-2   7  33       75.51       91.26     11.71 o

-7   8  33      801.77      764.72     27.37 o

-4   8  33     2018.98     1945.60     36.37 o

-1   8  33     3261.32     3306.97     56.20 o

-6   9  33       86.23      131.05     14.30 o

-3   9  33     5271.96     5284.15     65.80 o

-8  10  33     2217.99     2065.75     47.22 o

-5  10  33      497.40      561.64     25.68 o

-2  10  33     3423.98     3565.97     74.63 o

-7  11  33     1679.09     1508.11     45.47 o

-4  11  33      490.43      528.92     26.07 o

-1   1  34    29804.45    28354.35    304.81 o

0   2  34    55574.15    53752.00    559.99 o

-2   3  34     8844.87     8064.08     72.14 o

-4   4  34     5784.93     5214.02     64.80 o

-1   4  34     9293.05     9078.55     77.15 o

-3   5  34     6579.90     6295.08     57.55 o

0   5  34    45163.45    44183.94    414.97 o

-5   6  34     2007.18     1887.36     32.53 o

-2   6  34      154.58      303.70     16.62 o

-7   7  34    13870.88    14250.36    188.14 o

-4   7  34    22052.00    21180.27    168.58 o

-1   7  34     5373.54     5083.23     65.97 o

-6   8  34     1893.46     2059.46     44.24 o

-3   8  34     9158.00     8521.54     87.63 o

0   8  34     5359.35     5356.54    117.62 o

-8   9  34     1804.48     1724.72     46.23 o

-5   9  34     5501.94     5189.29     70.16 o

-2   9  34    21132.59    22066.14    221.79 o

-7  10  34    13218.04    13242.32    156.04 o

-4  10  34     9219.63     9687.34    106.75 o

-1  10  34     9036.24     9529.54    137.65 o

-6  11  34     5708.12     5638.89     83.89 o

-1   3  35     7925.03     7703.84     68.05 o

-3   4  35      923.96      847.57     18.67 o

-2   5  35       87.98       99.84      9.80 o

-4   6  35      801.26      793.29     22.72 o

-1   6  35     6427.82     6156.68     72.93 o

-6   7  35      269.51      359.73     29.48 o

-3   7  35     8687.50     8495.91     85.85 o

-5   8  35     1527.79     1500.29     35.13 o

-2   8  35      366.84      381.67     20.07 o

-7   9  35     1532.71     1569.26     44.09 o

-4   9  35      179.85      214.91     15.83 o

-1   9  35    11158.25    10988.33    134.50 o

-6  10  35     5793.14     5731.51     83.00 o

-3  10  35     7578.51     7423.88    105.64 o

0   0  36     7825.98     7704.62    234.88 o

-1   2  36     1214.07     1265.01     24.32 o

-3   3  36    35366.18    35072.61    340.04 o

0   3  36     2684.90     2727.26     62.16 o

-2   4  36    11978.98    11506.30     93.05 o

-4   5  36    15880.36    15580.92    117.59 o

-1   5  36    30446.22    30121.42    223.34 o

-6   6  36     7507.75     7394.65    105.76 o

-3   6  36     7869.61     7457.04     77.42 o

0   6  36    24327.66    23726.59    280.94 o

-5   7  36    76670.11    77369.36    593.07 o

-2   7  36    23680.65    23638.94    198.66 o

-7   8  36     6406.11     6314.89    104.31 o

-4   8  36    13161.16    12981.31    119.55 o

-1   8  36     1610.81     1885.80     83.13 o

-9   9  36    50170.08    51910.11    646.37 o

-6   9  36     6446.71     6637.42     89.54 o

-3   9  36    17055.94    16451.13    154.87 o

0   9  36    17932.73    17095.11    328.43 o

-5  10  36    19316.84    19625.33    191.24 o

-2   3  37      463.03      443.48     16.25 o

-1   4  37       21.69       28.50      7.45 o

-3   5  37     4532.73     4308.61     46.63 o

-5   6  37     1935.95     1904.93     35.91 o

-2   6  37     4066.80     3885.64     56.15 o

-4   7  37      995.21     1011.23     26.95 o

-1   7  37      606.58      644.23     26.27 o

-6   8  37      285.23      332.67     21.28 o

-3   8  37     1001.74     1068.22     30.73 o

-8   9  37     1162.47     1277.93     41.37 o

-5   9  37      539.34      616.22     25.04 o

-2   9  37      967.94      963.59     32.78 o

-7  10  37     3639.96     3690.24     71.33 o

-4  10  37     7699.37     7808.62    102.33 o

0   1  38     8982.27     8534.20    123.70 o

-2   2  38    11374.66    11449.07    185.06 o

-1   3  38    43500.04    43210.16    291.63 o

-3   4  38     3067.27     3015.28     39.40 o

0   4  38     3810.53     3890.56    120.32 o

-5   5  38    38531.90    38050.63    418.54 o

-2   5  38    23553.79    23761.56    168.22 o

-4   6  38     5279.48     5185.43     63.12 o

-1   6  38    27391.16    27514.84    241.93 o

-6   7  38     1899.73     2052.36     44.49 o

-3   7  38    18851.67    17896.24    161.15 o

0   7  38    50708.97    51398.95    654.12 o

-8   8  38    28866.85    29522.63    400.04 o

-5   8  38     7402.49     7502.22     95.18 o

-2   8  38     2029.80     1908.82     40.98 o

-7   9  38    20223.48    20126.81    211.29 o

-4   9  38     9308.93     9647.62    107.81 o

-1   9  38     5284.81     5088.38     93.78 o

-1   2  39     1447.64     1399.31     33.51 o

-2   4  39      406.34      415.02     16.61 o

-4   5  39     5439.77     5226.84     59.46 o

-1   5  39     1762.39     1766.61     36.92 o

-3   6  39     5092.56     4914.55     65.60 o

-5   7  39      742.09      731.60     27.80 o

-2   7  39     1025.92      992.52     29.45 o

-7   8  39    17148.23    17053.04    184.46 o

-4   8  39      424.28      474.21     22.73 o

-1   8  39      964.28      994.64     36.11 o

-6   9  39    13224.61    13515.75    146.73 o

-3   9  39      637.48      666.49     26.81 o

-1   1  40    11428.97    11962.38    193.49 o

0   2  40   151986.25   156111.92   1527.60 o

-2   3  40     5975.42     6160.57     68.90 o

-4   4  40    78777.83    80342.77    731.07 o

-1   4  40       63.21      123.65     12.36 o

-3   5  40     2093.85     2162.44     38.56 o

0   5  40     5911.71     6183.11    107.86 o

-5   6  40     1080.25     1142.44     48.43 o

-2   6  40    49627.44    49860.48    375.09 o

-7   7  40     6645.34     6242.97    130.95 o

-4   7  40     8759.82     8777.62    194.70 o

-1   7  40      293.31      419.32     25.07 o

-6   8  40    15038.84    15078.67    174.41 o

-3   8  40     4116.21     4122.46     63.23 o

0   8  40    12285.83    13280.21    223.52 o

-5   9  40     4230.71     4435.73     72.91 o

-1   3  41     3596.85     3527.64     49.62 o

-3   4  41     1287.29     1274.19     29.72 o

-2   5  41      473.57      448.35     18.75 o

-4   6  41      551.85      582.85     23.39 o

-1   6  41    10778.17    10881.34    121.90 o

-6   7  41     2530.03     2544.37     51.51 o

-3   7  41     3358.22     3162.24     53.61 o

-5   8  41     1565.36     1546.87     44.87 o

-2   8  41      678.25      673.77     30.91 o

-4   9  41     1345.33     1384.46     37.38 o

0   0  42    19201.52    18256.08    467.25 o

-1   2  42     3669.36     3641.86     68.67 o

-3   3  42     3721.97     3658.55     77.81 o

0   3  42    30688.82    30288.76    309.34 o

-2   4  42     5334.94     5398.71     70.93 o

-4   5  42    15999.94    15846.95    148.60 o

-1   5  42     4357.80     3911.08     58.69 o

-6   6  42      860.85      970.27     42.49 o

-3   6  42      318.99      464.23     23.03 o

0   6  42     6176.09     5642.53    129.44 o

-5   7  42     4727.78     4473.04     81.63 o

-2   7  42     9281.03     9337.63    112.67 o

-4   8  42      705.33      626.73     26.06 o

-2   3  43      148.68      198.40     17.18 o

-1   4  43      601.07      688.20     22.27 o

-3   5  43      406.60      469.19     21.98 o

-5   6  43     1546.93     1492.28     39.87 o

-2   6  43       27.06       44.02     12.54 o

-4   7  43      497.08      530.25     25.43 o

-1   7  43     3402.75     3462.82     67.75 o

-3   8  43      238.95      309.90     22.51 o

0   1  44     8263.83     7769.52    149.02 o

-2   2  44    22417.12    21024.78    306.24 o

-1   3  44     3890.13     3916.00     63.38 o

-3   4  44     7017.17     7107.00     86.06 o

0   4  44     8497.08     8132.16    118.67 o

-5   5  44     8796.95     8830.56    141.74 o

-2   5  44    18340.03    17990.87    165.85 o

-4   6  44     2887.08     2685.68     57.50 o

-1   6  44      834.81      864.94     31.30 o

-6   7  44     2561.94     2551.31     58.12 o

-3   7  44     2918.66     3012.29     58.05 o

-1   2  45     2524.04     2458.61     54.86 o

-2   4  45      545.36      614.41     24.83 o

-4   5  45      545.77      524.72     25.67 o

-1   5  45     4565.62     4477.54     70.40 o

-3   6  45     4274.19     4267.56     83.87 o

-5   7  45     3948.06     4022.72     74.78 o

-2   7  45      815.57      902.23     32.91 o

-1   1  46     8124.60     7585.34    151.06 o

0   2  46      344.93      333.18     41.48 o

-2   3  46     8393.10     8415.64    137.79 o

-4   4  46     1562.69     2026.47     70.93 o

-1   4  46      771.72      911.07     43.32 o

-3   5  46    63734.58    65678.02    527.92 o

0   5  46    27980.01    28837.82    396.07 o

-5   6  46    10199.32    10210.20    122.56 o

-2   6  46     4829.46     4965.86     82.00 o

-1   3  47       66.71       67.95     15.41 o

-3   4  47       71.87      118.76     17.73 o

-2   5  47      940.31     1032.51     35.04 o

-4   6  47      428.60      501.08     31.39 o

0   0  48    21906.61    20565.33    536.33 o

-1   2  48     5416.06     5525.74     89.97 o

-3   3  48    29964.19    30609.41    612.40 o

0   3  48     6451.16     6595.64    142.57 o

-2   4  48    13395.44    13343.41    160.97 o

-4   5  48       93.81      202.66     21.39 o

-1   5  48    12209.15    12862.33    169.85 o

-2   3  49     5306.03     5404.79     90.39 o

-1   4  49     3043.17     3104.33     66.56 o

0   1  50     6133.95     6571.52    144.31 o

-2   2  50    90359.86    95766.73   1152.77 o

-1   3  50    10868.48    10686.06    140.35 o

-3   4  50     1293.58     1319.87     48.88 o

-1   2  51      833.48      821.82     36.19 o

-1   1  52     5431.25     5548.39    134.63 o