Table 4. Anisotropic displacement parameters of the atoms for fettelite (to be deposited)

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg1 | 0.03593 | 0.03271 | 0.03946 | 0.00053 | 0.00114 | -0.0005 |
|  | 0.00064 | 0.00048 | 0.00055 | 0.00034 | 0.00048 | 0.00045 |
| Hg2 | 0.03526 | 0.03648 | 0.04148 | -0.00024 | 0.00047 | 0.00199 |
|  | 0.00078 | 0.00052 | 0.00059 | 0.00037 | 0.00054 | 0.00053 |
| Ag1 | 0.02881 | 0.02985 | 0.0333 | 0.00098 | 0.00044 | 0.00157 |
|  | 0.00137 | 0.00097 | 0.00114 | 0.00072 | 0.00102 | 0.00086 |
| Ag2 | 0.03218 | 0.03439 | 0.03925 | -0.00088 | 0.00055 | -0.00035 |
|  | 0.00149 | 0.00103 | 0.00151 | 0.00081 | 0.00119 | 0.00094 |
| Ag3 | 0.03035 | 0.03003 | 0.03384 | -0.00019 | -0.00015 | -0.00085 |
|  | 0.00133 | 0.00095 | 0.0011 | 0.00074 | 0.00098 | 0.00087 |
| Ag4 | 0.02756 | 0.02528 | 0.03259 | 0.00079 | 0.00087 | 0.00022 |
|  | 0.00134 | 0.00084 | 0.00114 | 0.00067 | 0.00102 | 0.00083 |
| Ag5 | 0.03487 | 0.03011 | 0.03587 | -0.00014 | 0.00328 | -0.00182 |
|  | 0.00152 | 0.00094 | 0.00121 | 0.00074 | 0.00113 | 0.00093 |
| Ag6 | 0.03229 | 0.03611 | 0.03816 | 0.00014 | -0.00029 | 0.00129 |
|  | 0.00151 | 0.00104 | 0.00145 | 0.00079 | 0.00115 | 0.00091 |
| Ag7 | 0.03023 | 0.03129 | 0.03701 | -0.00069 | 0.0011 | -0.00079 |
|  | 0.0013 | 0.00094 | 0.00115 | 0.00078 | 0.00098 | 0.0009 |
| Ag8 | 0.03522 | 0.03219 | 0.03442 | -0.00009 | 0.00149 | -0.00145 |
|  | 0.00157 | 0.00101 | 0.00117 | 0.00077 | 0.00112 | 0.001 |
| Ag9 | 0.02875 | 0.02805 | 0.03005 | 0.00038 | 0.00074 | -0.00076 |
|  | 0.00135 | 0.00104 | 0.00113 | 0.00071 | 0.00101 | 0.00087 |
| Ag10 | 0.03218 | 0.03352 | 0.03758 | 0.00084 | 0.00093 | 0.00204 |
|  | 0.00149 | 0.00116 | 0.0013 | 0.00082 | 0.00114 | 0.00096 |
| Ag11 | 0.03781 | 0.03425 | 0.03734 | 0.0002 | 0.00116 | -0.00095 |
|  | 0.00161 | 0.00104 | 0.00126 | 0.00079 | 0.00115 | 0.00096 |
| Ag12 | 0.03279 | 0.03365 | 0.03241 | 0.00025 | -0.00007 | -0.00027 |
|  | 0.00134 | 0.00102 | 0.00108 | 0.00073 | 0.00098 | 0.00089 |
| Ag13 | 0.03116 | 0.03229 | 0.03626 | -0.00054 | 0.00018 | 0.00001 |
|  | 0.00135 | 0.00103 | 0.0012 | 0.00078 | 0.00104 | 0.00088 |
| Ag14 | 0.02802 | 0.02948 | 0.03698 | 0.00224 | -0.00004 | 0.00331 |
|  | 0.00125 | 0.00087 | 0.00111 | 0.0007 | 0.00096 | 0.00078 |
| Ag15 | 0.02803 | 0.03206 | 0.03474 | 0.00053 | 0.00141 | -0.00129 |
|  | 0.00143 | 0.00093 | 0.00118 | 0.0008 | 0.00107 | 0.0009 |
| Ag16 | 0.02953 | 0.02917 | 0.03602 | 0.0008 | -0.00026 | -0.00068 |
|  | 0.00141 | 0.00089 | 0.00114 | 0.00079 | 0.00104 | 0.00087 |
| Ag17 | 0.03013 | 0.03506 | 0.03621 | -0.00093 | -0.00153 | 0.00107 |
|  | 0.00144 | 0.00111 | 0.00123 | 0.00083 | 0.00109 | 0.00095 |
| Ag18 | 0.03515 | 0.03248 | 0.03585 | -0.00053 | 0.00153 | 0.00247 |
|  | 0.00164 | 0.00103 | 0.00143 | 0.00077 | 0.00123 | 0.0009 |
| Ag19 | 0.03591 | 0.02952 | 0.03518 | 0.00249 | 0.00063 | 0.00132 |
|  | 0.00139 | 0.00091 | 0.00113 | 0.00071 | 0.00102 | 0.00082 |
| Ag20 | 0.02823 | 0.03335 | 0.04591 | 0 | -0.00039 | 0 |
|  | 0.002 | 0.00199 | 0.00176 | 0 | 0.00156 | 0 |
| Ag21 | 0.02442 | 0.02429 | 0.02727 | 0.00035 | 0.00049 | 0.00102 |
|  | 0.00116 | 0.00077 | 0.00097 | 0.00062 | 0.00088 | 0.0007 |
| Ag22 | 0.02663 | 0.02593 | 0.02986 | 0.00084 | 0.00109 | 0.00013 |
|  | 0.00124 | 0.00081 | 0.001 | 0.00068 | 0.00093 | 0.00082 |
| Ag23 | 0.03735 | 0.03338 | 0.04187 | -0.00045 | 0.00121 | -0.00181 |
|  | 0.00146 | 0.00093 | 0.00128 | 0.0008 | 0.00112 | 0.00088 |
| Ag24 | 0.03144 | 0.03391 | 0.03801 | -0.0004 | -0.00053 | -0.00053 |
|  | 0.0014 | 0.001 | 0.0012 | 0.00076 | 0.00104 | 0.00085 |
| Ag25 | 0.03507 | 0.03357 | 0.03744 | 0.00092 | 0.00243 | 0.00024 |
|  | 0.00149 | 0.001 | 0.00115 | 0.00077 | 0.00107 | 0.00094 |
| Ag26 | 0.0353 | 0.03365 | 0.03748 | -0.00116 | 0.00095 | 0.00048 |
|  | 0.00164 | 0.00107 | 0.0015 | 0.0008 | 0.00126 | 0.00092 |
| Ag27 | 0.02981 | 0.03002 | 0.03702 | -0.00043 | -0.00028 | -0.00023 |
|  | 0.00147 | 0.00091 | 0.0012 | 0.00075 | 0.00111 | 0.0009 |
| Ag28 | 0.02705 | 0.02906 | 0.0303 | -0.00065 | -0.00054 | -0.00016 |
|  | 0.00134 | 0.00089 | 0.00109 | 0.00068 | 0.00098 | 0.00079 |
| Ag29 | 0.03128 | 0.02889 | 0.04021 | -0.00009 | 0.0006 | -0.00039 |
|  | 0.00136 | 0.00082 | 0.00112 | 0.00068 | 0.00102 | 0.0008 |
| Ag30 | 0.03057 | 0.03321 | 0.04538 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | 0.00193 | 0.0013 | 0.00175 | 0 | 0.00147 | 0 |
| Ag31 | 0.03346 | 0.03174 | 0.03424 | -0.00034 | 0.00248 | -0.0011 |
|  | 0.00137 | 0.00121 | 0.00104 | 0.00084 | 0.00099 | 0.00095 |
| Ag32 | 0.0362 | 0.03925 | 0.03803 | 0 | 0.00113 | 0 |
|  | 0.00208 | 0.00171 | 0.00165 | 0 | 0.00155 | 0 |
| Ag33 | 0.03143 | 0.03131 | 0.03807 | -0.00024 | 0.00004 | 0.00033 |
|  | 0.00144 | 0.00088 | 0.00121 | 0.00079 | 0.00111 | 0.00093 |
| Ag34 | 0.03271 | 0.02563 | 0.03569 | 0 | 0.00192 | 0 |
|  | 0.00233 | 0.00188 | 0.00183 | 0 | 0.00177 | 0 |
| As1 | 0.02346 | 0.01957 | 0.02198 | 0.00035 | 0.00153 | 0.00147 |
|  | 0.00179 | 0.00099 | 0.00124 | 0.00084 | 0.00124 | 0.00103 |
| As2 | 0.02638 | 0.0239 | 0.02565 | -0.00015 | 0.00208 | 0.00083 |
|  | 0.00187 | 0.00109 | 0.00134 | 0.00093 | 0.00132 | 0.00114 |
| As3 | 0.02046 | 0.02453 | 0.0288 | -0.00001 | 0.00015 | -0.0006 |
|  | 0.00171 | 0.00119 | 0.00159 | 0.00077 | 0.00127 | 0.00089 |
| As4 | 0.01924 | 0.02231 | 0.02587 | -0.00091 | -0.00032 | -0.00013 |
|  | 0.00168 | 0.00125 | 0.00155 | 0.0008 | 0.00125 | 0.00092 |
| As5 | 0.02021 | 0.02098 | 0.02158 | -0.00043 | 0.00016 | -0.00022 |
|  | 0.0016 | 0.00106 | 0.00127 | 0.00083 | 0.00118 | 0.00099 |
| As6 | 0.02261 | 0.01877 | 0.02418 | 0.00044 | 0.00261 | -0.00001 |
|  | 0.00173 | 0.00105 | 0.00147 | 0.00072 | 0.00118 | 0.00088 |
| As7 | 0.02222 | 0.0205 | 0.02434 | -0.00011 | 0.00234 | 0.00029 |
|  | 0.00175 | 0.00113 | 0.00159 | 0.00077 | 0.00125 | 0.00091 |
| As8 | 0.02163 | 0.02622 | 0.02718 | -0.00116 | -0.00102 | -0.00076 |
|  | 0.00174 | 0.00118 | 0.0014 | 0.00094 | 0.0013 | 0.00109 |
| S1 | 0.01689 | 0.02286 | 0.04475 | -0.00396 | 0.00399 | 0.00136 |
|  | 0.00397 | 0.00271 | 0.00399 | 0.00221 | 0.00333 | 0.00236 |
| S2 | 0.01735 | 0.02454 | 0.03126 | 0.00195 | 0.00562 | 0.00077 |
|  | 0.00358 | 0.00262 | 0.00335 | 0.00216 | 0.00291 | 0.00245 |
| S3 | 0.02241 | 0.02774 | 0.02437 | 0.00075 | -0.00381 | -0.00431 |
|  | 0.00434 | 0.00274 | 0.00362 | 0.00205 | 0.00319 | 0.00253 |
| S4 | 0.0112 | 0.02036 | 0.02198 | 0.00104 | -0.00896 | 0.00286 |
|  | 0.00313 | 0.00238 | 0.00305 | 0.00181 | 0.00259 | 0.00211 |
| S5 | 0.0254 | 0.0188 | 0.02494 | -0.00549 | 0.00221 | 0.00078 |
|  | 0.00423 | 0.00247 | 0.00314 | 0.00185 | 0.00303 | 0.00229 |
| S6 | 0.01278 | 0.02235 | 0.03376 | 0.0052 | -0.00729 | 0.00192 |
|  | 0.00351 | 0.00241 | 0.00356 | 0.00207 | 0.00299 | 0.00225 |
| S7 | 0.0194 | 0.02188 | 0.03072 | 0.00033 | -0.01005 | 0.00186 |
|  | 0.00359 | 0.00256 | 0.00326 | 0.00205 | 0.00291 | 0.00235 |
| S8 | 0.03051 | 0.01944 | 0.01498 | 0.00175 | 0.00591 | -0.00138 |
|  | 0.00398 | 0.00235 | 0.00262 | 0.00176 | 0.00271 | 0.0022 |
| S9 | 0.03203 | 0.02243 | 0.02945 | 0.00187 | 0.00954 | 0.0011 |
|  | 0.0042 | 0.00258 | 0.00352 | 0.00218 | 0.0032 | 0.00261 |
| S10 | 0.03049 | 0.02535 | 0.0244 | -0.0006 | 0.00467 | -0.00005 |
|  | 0.00428 | 0.00263 | 0.0032 | 0.00206 | 0.00307 | 0.00251 |
| S11 | 0.02312 | 0.0283 | 0.02232 | 0.0007 | -0.0036 | -0.00447 |
|  | 0.0042 | 0.00282 | 0.00361 | 0.00205 | 0.00313 | 0.00253 |
| S12 | 0.02588 | 0.0263 | 0.02663 | -0.00138 | 0.0006 | -0.00222 |
|  | 0.0043 | 0.00273 | 0.0035 | 0.00206 | 0.00323 | 0.00238 |
| S13 | 0.02813 | 0.01752 | 0.02215 | 0.00359 | -0.00358 | 0.00079 |
|  | 0.00397 | 0.00235 | 0.00317 | 0.00178 | 0.00292 | 0.00223 |
| S14 | 0.02923 | 0.01872 | 0.03117 | 0 | 0.00508 | 0 |
|  | 0.00593 | 0.00334 | 0.00512 | 0 | 0.00445 | 0 |
| S15 | 0.02045 | 0.02558 | 0.02294 | 0 | -0.0032 | 0 |
|  | 0.00525 | 0.00351 | 0.00428 | 0 | 0.00386 | 0 |
| S16 | 0.02404 | 0.02087 | 0.02543 | 0.00072 | 0.00119 | 0.0021 |
|  | 0.0042 | 0.00256 | 0.00325 | 0.00203 | 0.00305 | 0.00234 |
| S17 | 0.02858 | 0.02369 | 0.02327 | 0.00248 | 0.00146 | 0.00174 |
|  | 0.0044 | 0.00251 | 0.00374 | 0.00194 | 0.00323 | 0.00238 |
| S18 | 0.02043 | 0.01877 | 0.02083 | -0.0012 | -0.00145 | -0.00023 |
|  | 0.00387 | 0.0025 | 0.00285 | 0.00182 | 0.00273 | 0.00226 |
| S19 | 0.01459 | 0.02157 | 0.01852 | 0.00046 | -0.00379 | 0.00223 |
|  | 0.0034 | 0.00231 | 0.00262 | 0.00188 | 0.00246 | 0.00222 |
| S20 | 0.01991 | 0.02154 | 0.02588 | -0.00157 | 0.00079 | 0.00038 |
|  | 0.00398 | 0.00248 | 0.00374 | 0.00197 | 0.00309 | 0.00226 |
| S21 | 0.01329 | 0.0252 | 0.01893 | 0.00091 | -0.00735 | -0.00051 |
|  | 0.00322 | 0.00256 | 0.00282 | 0.00197 | 0.00254 | 0.00232 |
| S22 | 0.01977 | 0.02563 | 0.02527 | 0.00074 | -0.00307 | 0.00195 |
|  | 0.00405 | 0.00266 | 0.00371 | 0.00204 | 0.00311 | 0.0024 |
| S23 | 0.02392 | 0.02978 | 0.02765 | -0.00083 | 0.00175 | -0.0006 |
|  | 0.00406 | 0.00289 | 0.00335 | 0.00214 | 0.00309 | 0.00256 |
| S24 | 0.02105 | 0.01877 | 0.02518 | 0.0015 | 0.00051 | 0.00057 |
|  | 0.00387 | 0.00231 | 0.00322 | 0.00182 | 0.00293 | 0.0022 |
| S25 | 0.0299 | 0.01964 | 0.02683 | 0.00198 | 0.00643 | 0.00398 |
|  | 0.00392 | 0.00233 | 0.00332 | 0.00189 | 0.00299 | 0.00232 |
| S26 | 0.02031 | 0.02607 | 0.0207 | -0.00135 | -0.00379 | -0.00236 |
|  | 0.00392 | 0.00284 | 0.00308 | 0.00198 | 0.00291 | 0.00241 |
| S27 | 0.02234 | 0.01959 | 0.02986 | -0.001 | 0.004 | 0.00264 |
|  | 0.00431 | 0.00249 | 0.00339 | 0.00201 | 0.00314 | 0.00231 |
| S28 | 0.01539 | 0.02421 | 0.0211 | 0.00143 | -0.00459 | 0.00125 |
|  | 0.00349 | 0.00263 | 0.00305 | 0.00208 | 0.00272 | 0.00244 |
| S29 | 0.03668 | 0.02098 | 0.02884 | 0.00196 | 0.01107 | 0.0047 |
|  | 0.0043 | 0.00239 | 0.00324 | 0.00192 | 0.00315 | 0.00244 |
| S30 | 0.01554 | 0.01797 | 0.01925 | -0.00352 | -0.00347 | -0.00452 |
|  | 0.00336 | 0.00224 | 0.00272 | 0.00182 | 0.00254 | 0.00214 |
| S31 | 0.02294 | 0.02087 | 0.02664 | 0.00017 | 0.00348 | 0.00037 |
|  | 0.00386 | 0.00252 | 0.00375 | 0.00194 | 0.00309 | 0.00225 |