Table 1. Chemical formulae, Al/Si  and Al/H2O ratios, and measured enthalpies of hydration of zeolites.

| Zeolite minerals | Chemical formula | Al/Si | Al/H2O | H hyd-W | Meth. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Meas. |  |
|  |  |  |  | (kJ mol-1 H2O) |  |
| Analcime | (Na0.96)(Al0.960Si2.04)O6-H2O | 0.47 | 0.96 | -40.87 ± 4.00 1 | HF |
| Clinoptilolite | See footnote (a) | 0.24 | 0.32 | -23.42 ± 2.46 2 | HF |
| Mordenite | (Ca0.289Na0.36)(Al0.94Si5.06)O12-3.468H2O | 0.19 | 0.27 | -29.74 ± 1.80 3 | HF |
| Analcime | (K0.01Na0.98)(Al0.938Si2.048)O6-H2O | 0.46 | 0.94 | -41.70 ± 1.90 4 | TTDC |
| Brewsterite | (Ba0.66Sr1.3K0.02Na0.06)(Al4Si12)O32-10.1H2O | 0.33 | 0.40 | -35.84 ± 2.70 5 | TTDC |
| Chabazite-Ca | (Ca1.65K0.1Na0.24)(Al3.79Si8.25)O24-12.47H2O | 0.46 | 0.30 | -30.63 ± 3.76 6 | TTDC |
| Chabazite-Ca | (Ca1.63K0.13Na0.03)(Al3.23Si8.77)O24.1-12.54H2O | 0.37 | 0.26 | -33.10 ± 1.20 7 | TTDC |
| Clinoptilolite-Na | (Na3.28)(Al3.276Si14.724)O36-10.3H2O | 0.22 | 0.32 | -30.23 ± 1.36 8 | TTDC |
| Clinoptilolite | (Ca0.18Mg0.36K0.07Na1.53)(Al3.276Si14.724)O35.7-9.504H2O | 0.22 | 0.34 | -31.74 ± 1.36 8 | TTDC |
| Clinoptilolite-Ca | (Ca1.512Mg0.14)(Al3.276Si14.724)O36-11.63H2O | 0.22 | 0.28 | -27.23 ± 1.19 8 | TTDC |
| Clinoptilolite-K | (K3.28)(Al3.276Si14.724)O36-7.794H2O | 0.22 | 0.42 | -30.90 ± 2.03 8 | TTDC |
| Clinopt. -K-Na | (K1.53Na1.75)(Al3.276Si14.724)O36-8.91H2O | 0.22 | 0.37 | -28.32 ± 1.94 8 | TTDC |
| Erionite | (Ca2.06Mg1.18K2.37Na0.47)(Al8.5Si27.3)O72-26.47H2O | 0.31 | 0.32 | -20.17 ± 5.13 9 | TTDC |
| Gmelinite | (Ca0.14Mg0.07K0.49Na7.67)(Al8.26Si15.66)O48-24.4H2O | 0.53 | 0.34 | -27.50 ± 3.07 10 | TTDC |
| Gonnardite | (Ca1.95Na0.16)(Al4Si6)O20-6H2O | 0.67 | 0.67 | -52.63 ± 5.93 11 | TTDC |
| Heulandite | (Ca0.86K0.06Na0.37)(Al2.14Si6.86)O18-6.1H2O | 0.31 | 0.35 | -34.33 ± 1.00 12 | TTDC |
| Laumonite | (Ca1)(Al2Si4)O12-4H2O | 0.50 | 0.50 | -35.85 ± 1.70 13 | TTDC |
| Leonhardite | (Ca1.005Mg0.01Mn0.01K0.01Na0.01)(Al1.995Si3.99)O12-3.518H2O | 0.50 | 0.57 | -39.86 ± 1.90 13 | TTDC |
| Mesolite | (Ca2Na2)(Al6Si9)O30-8H2O | 0.67 | 0.75 | -43.81 ± 2.32 11 | TTDC |
| Morden.-Epist. | (Ca0.6K0.04Na0.26)(Al1.48Si4.52)O12-3.85H2O | 0.33 | 0.38 | -30.31 ± 2.41 14 | TTDC |
| Natrolite | (Na2)(Al2.Si3)O10-2H2O | 0.67 | 1.00 | -57.65 ± 3.60 11 | TTDC |
| Tetranatrolite | (Na2)(Al2Si3)O10-2H2O | 0.67 | 1.00 | -57.30 ± 4.20 11 | TTDC |
| Scolecite | (Ca1)(Al2Si3)O10-3H2O | 0.67 | 0.67 | -40.53 ± 2.93 11 | TTDC |
| Stellerite | (Ca1.02)(Al2.01Si6.98)O18-7.04H2O | 0.29 | 0.29 | -30.47 ± 0.31 15 | TTDC |
| Stilbite | (Ca1.01Na0.12)(Al2.12Si6.88)O18-7.27H2O | 0.31 | 0.29 | -31.53 ± 1.02 12 | TTDC |
| Thomsonite | (Ca2Na1)(Al5Si5)O20-6H2O | 1.00 | 0.83 | -55.57 ± 3.86 11 | TTDC |
| Zeolite Y-Na | (H0.008Na0.28)(Al0.284Si0.716)O2-1.241H2O | 0.40 | 0.23 | -16.98 ± 1.40 16 | TTDC |
| Zeolite Y-Ca | (H0.002Ca0.136Na0.01)(Al0.284Si0.715)O2-1.24H2O | 0.40 | 0.23 | -17.40 ± 1.60 16 | TTDC |
| Zeolite Y-Rb | (H0.018Rb0.2Ca0.002Na0.07)(Al0.286Si0.713)O2-1.027H2O | 0.40 | 0.28 | -17.48 ± 1.50 16 | TTDC |
| Zeolite Y-K | (H0.02K0.25Na0.01)(Al0.288Si0.713)O2-1.096H2O | 0.40 | 0.26 | -12.51 ± 1.10 16 | TTDC |
| Zeolite Y-Cs | (H0.006Cs0.21Ca0.002Na0.07)(Al0.288Si0.712)O2-1.023H2O | 0.40 | 0.28 | -15.78 ± 1.50 16 | TTDC |
| Zeolite Y-Li | (H0.012Li0.21Ca0.001Na0.06)(Al0.292Si0.709)O2-1.252H2O | 0.41 | 0.23 | -18.43 ± 1.20 16 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.011Li0.048Na0.005)(Al0.064Si0.936)O2-0.8H2O | 0.07 | 0.08 | -11.45 ± 1.47 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.011Li0.048Na0.005)(Al0.064Si0.936)O2-0.06H2O | 0.07 | 1.07 | -21.50 ± 1.47 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.022Na0.042)(Al0.064Si0.936)O2-0.78H2O | 0.07 | 0.08 | -11.74 ± 1.11 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.022Na0.042)(Al0.064Si0.936)O2-0.08H2O | 0.07 | 0.80 | -21.38 ± 1.11 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-K | (H0.020K0.050Na0.0004)(Al0.069Si0.931)O2-0.74H2O | 0.07 | 0.09 | -6.73 ± 1.12 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-K | (H0.020K0.050Na0.0004)(Al0.069Si0.931)O2-0.04H2O | 0.07 | 1.73 | -12.75 ± 1.12 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Rb | (H0.006Rb0.059Na0.0004)(Al0.066Si0.934)O2-0.72H2O | 0.07 | 0.09 | -5.29 ± 1.08 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Rb | (H0.006Rb0.059Na0.0004)(Al0.066Si0.934)O2-0.04H2O | 0.07 | 1.64 | -10.00 ± 1.08 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Cs | (H0.014Cs0.054Na0.001)(Al0.068Si0.932)O2-0.7H2O | 0.07 | 0.10 | -8.03 ± 1.83 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Cs | (H0.014Cs0.054Na0.001)(Al0.068Si0.932)O2-0.06H2O | 0.07 | 1.13 | -14.83 ± 1.83 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-K | (H0.015K0.050Na0.005)(Al0.069Si0.931)O2-0.74H2O | 0.07 | 0.09 | -6.73 ± 1.12 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-K | (H0.015K0.050Na0.005)(Al0.069Si0.931)O2-0.04H2O | 0.07 | 1.73 | -12.75 ± 1.12 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Rb | (H0.002Rb0.059Na0.005)(Al0.066Si0.934)O2-0.72H2O | 0.07 | 0.09 | -5.29 ± 1.08 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Rb | (H0.002Rb0.059Na0.005)(Al0.066Si0.934)O2-0.04H2O | 0.07 | 1.64 | -10.00 ± 1.08 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Cs | (H0.009Cs0.054Na0.005)(Al0.068Si0.932)O2-0.7H2O | 0.07 | 0.10 | -8.03 ± 1.83 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Cs | (H0.009Cs0.054Na0.005)(Al0.068Si0.932)O2-0.06H2O | 0.07 | 1.13 | -14.83 ± 1.83 17 | TTDC |
| Zeolite BEA-Mg | (H0.0131Mg0.0283Na0.001)(Al0.0706Si0.9294)O2.00005 -0.08H2O | 0.08 | 0.88 | -24.50 ± 1.44 18 | TTDC |

Table  1 (continued)

| Zeolite minerals | Chemical formula | Al/Si | Al/H2O | H hyd-W | Meth. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Meas. |  |
|  |  |  |  | (kJ mol-1 H2O) |  |
| Zeolite BEA-Mg | (H0.0131Mg0.0283Na0.001)(Al0.0706Si0.9294)O2.00005 -0.89H2O | 0.08 | 0.08 | -13.39 ± 1.56 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ca | (H0.0092Ca0.0318Na0.001)(Al0.0738Si0.9262)O2 -0.09H2O | 0.08 | 0.82 | -25.33 ± 1.14 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ca | (H0.0092Ca0.0318Na0.001)(Al0.0738Si0.9262)O2 -0.86H2O | 0.08 | 0.09 | -14.01 ± 1.53 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Sr | (H0.0068Sr0.0296Na0.0007)(Al0.0735Si0.9265)O1.9966 -0.06H2O | 0.08 | 1.23 | -22.00 ± 1.31 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Sr | (H0.0068Sr0.0296Na0.0007)(Al0.0735Si0.9265)O1.9966 -0.80H2O | 0.08 | 0.09 | -11.80 ± 1.33 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ba | (H0.012Ba0.0305Na0.0007)(Al0.0737Si0.9263)O2 -0.04H2O | 0.08 | 1.84 | -21.75 ± 1.01 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ba | (H0.012Ba0.0305Na0.0007)(Al0.0737Si0.9263)O2 -0.79H2O | 0.08 | 0.09 | -11.48 ± 1.53 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Mg | (H0.0221Mg0.0852Na0.0044)(Al0.1969Si0.8031)O2 -0.08H2O | 0.25 | 2.46 | -33.50 ± 1.73 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Mg | (H0.0221Mg0.0852Na0.0044)(Al0.1969Si0.8031)O2 -1.09H2O | 0.25 | 0.18 | -17.96 ± 2.02 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ca | (H0.0101Ca0.0936Na0.0009)(Al0.1983Si0.8017)O1.99995 -0.08H2O | 0.25 | 2.48 | -38.25 ± 1.97 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Ca | (H0.0101Ca0.0936Na0.0009)(Al0.1983Si0.8017)O1.99995 -0.95H2O | 0.25 | 0.21 | -20.75 ± 1.94 18 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.16H2O | 0.33 | 1.56 | -49.13 ± 21.37 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.19H2O | 0.33 | 1.29 | -79.02 ± 35.10 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.29H2O | 0.33 | 0.87 | -66.54 ± 20.28 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.46H2O | 0.33 | 0.54 | -48.67 ± 12.99 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.58H2O | 0.33 | 0.43 | -51.57 ± 10.41 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.71H2O | 0.33 | 0.35 | -45.93 ± 6.26 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -0.83H2O | 0.33 | 0.30 | -37.92 ± 5.20 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Li | (H0.036459Li0.204333Na0.009543)(Al0.25033Si0.74966)O2 -1.03H2O | 0.33 | 0.24 | -33.15 ± 3.09 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.06H2O | 0.27 | 3.57 | -17.67 ± 30.46 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.10H2O | 0.27 | 2.14 | -30.50 ± 21.87 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.24H2O | 0.27 | 0.90 | -29.62 ± 14.71 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.27H2O | 0.27 | 0.78 | -25.95 ± 6.64 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.35H2O | 0.27 | 0.60 | -24.35 ± 7.56 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.45H2O | 0.27 | 0.48 | -24.50 ± 4.13 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.53H2O | 0.27 | 0.40 | -22.19 ± 4.81 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.64H2O | 0.27 | 0.33 | -16.96 ± 4.85 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.73H2O | 0.27 | 0.29 | -16.75 ± 2.60 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.86H2O | 0.27 | 0.25 | -14.91 ± 4.26 19 | TTDC |
| Zeolite BEA-Na | (H0.032505Na0.181583)(Al0.21409Si0.78591)O2 -0.94H2O | 0.27 | 0.23 | -16.40 ± 2.20 19 | TTDC |
| Clinoptilolite-Na | (Ca0.12Mg0.29K0.75Na5.21)(Al6.78Fe0.06Si29.2)O72.1-21.3H2O | 0.23 | 0.32 | -23.40 ± 0.60 20 | IC |
| Clinoptilolite-K | (Ca0.13Mg0.25K5.84Na0.27)(Al6.85Fe0.1Si29.04)O71.9-18.5H2O | 0.24 | 0.37 | -22.40 ± 0.80 20 | IC |
| Clinoptilolite-Ca | (Ca2.34Mg0.57K0.9Na0.18)(Al6.7Fe0.17Si29.04)O71.8-21.9H2O | 0.23 | 0.31 | -30.40 ± 2.00 20 | IC |
| Zeolite X-Na | (Na86)(Al86Si106)O384-259H2O | 0.81 | 0.33 | -24.60 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite X-Mn | (Mn34Na18)(Al86Si106)O384-281.7H2O | 0.81 | 0.31 | -22.25 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite X-Zn | (Zn34.8Na16.5)(Al86Si106)O384-286H2O | 0.81 | 0.30 | -19.89 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite X-Mg | (Zn26.6Na32.9)(Al86Si106)O384-304.4H2O | 0.81 | 0.28 | -23.40 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite Y-Na | (Na58)(Al58Si134)O384-250H2O | 0.43 | 0.23 | -17.40 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite Y-Mn | (Mn20.9Na16.2)(Al58Si134)O384-289.1H2O | 0.43 | 0.20 | -19.89 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite Y-Zn | (Zn22.7Na12.6)(Al58Si134)O384-308H2O | 0.43 | 0.19 | -20.45 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite Y-Mg | (Mg20Na18)(Al58Si134)O384-299.7H2O | 0.43 | 0.19 | -20.70 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite L-K | (K8Na1)(Al9Si27)O72-20.9H2O | 0.33 | 0.43 | -16.90 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite L-Li | (Li2.1K6.7Na0.2)(Al9Si27)O72-21.6H2O | 0.33 | 0.42 | -21.40 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite L-Na | (K5.5Na3.5)(Al9Si27)O72-20.9H2O | 0.33 | 0.43 | -17.60 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite L-Rb | (Rb3.9K5.1)(Al9Si27)O72-18.6H2O | 0.33 | 0.48 | -15.70 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite A-Na | (Na12)(Al12Si12)O48-25.9H2O | 1.00 | 0.46 | -25.90 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite A-Mg | (Mg2.9Na6.2)(Al12Si12)O48-34.1H2O | 1.00 | 0.35 | -26.75 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite A-Zn | (Zn5.35Na1.3)(Al12Si12)O48-34.6H2O | 1.00 | 0.35 | -22.03 ± 1.20 21 | IC |
| Zeolite X-Na | (Na87)(Al87Si105)O384-259.7H2O | 0.83 | 0.34 | -24.61 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Na | (Na87)(Al87Si105)O384-194.24H2O | 0.83 | 0.45 | -26.71 ± 1.5022 | IC |

Table 1 (end)

| Zeolite minerals | Chemical formula | Al/Si | Al/H2O | H hyd-W | Meth. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Meas. |  |
|  |  |  |  | (kJ mol-1 H2O) |  |
| Zeolite X-Li | (Li87)(Al87Si105)O384-257.7H2O | 0.83 | 0.34 | -24.98 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-K | (K87)(Al870Si105)O384-239.4H2O | 0.83 | 0.36 | -24.06 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Rb | (Rb87Na26)(Al87Si105)O397-263.2H2O | 0.83 | 0.33 | -23.39 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Cs | (Cs61Na26)(Al87Si105)O384-237.4H2O | 0.83 | 0.37 | -22.72 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Ca | (Ca43.5)(Al87Si105)O384-279.3H2O | 0.83 | 0.31 | -28.21 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Mg | (Mg32Na23)(Al87Si105)O384-293.5H2O | 0.83 | 0.30 | -24.34 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Sr | (Sr43.5)(Al87Si105)O384-285.5H2O | 0.83 | 0.30 | -28.33 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite X-Ba | (Ba33.5Na20)(Al87Si105)O384-261.6H2O | 0.83 | 0.33 | -27.34 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Na | (H5.7Na51.3)(Al57Si135)O384-245.8H2O | 0.42 | 0.23 | -17.53 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Na | (H5.7Na51.3)(Al57Si135)O384-183.83H2O | 0.42 | 0.31 | -19.59 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Li | (H5.7Li51.3)(Al57Si135)O384-250.7H2O | 0.42 | 0.23 | -17.22 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-K | (H5.7K51.3)(Al57Si135)O384-210.1H2O | 0.42 | 0.27 | -18.02 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Rb | (H5.7Rb35.3Na16)(Al57Si135)O384-211.7H2O | 0.42 | 0.27 | -17.43 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Cs | (H5.7Cs35.3Na16)(Al57Si135)O384-196.3H2O | 0.42 | 0.29 | -17.46 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Ca | (H5.7Ca17.65Na16)(Al57Si135)O384-246.4H2O | 0.42 | 0.23 | -21.15 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Sr | (H5.7Sr17.7Na16)(Al57Si135)O384-253.4H2O | 0.42 | 0.22 | -20.61 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite Y-Ba | (H5.7Ba17.7Na16)(Al57Si135)O384-244.9H2O | 0.42 | 0.23 | -21.48 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Na | (Na12)(Al12Si12)O48-25.94H2O | 1.00 | 0.46 | -25.89 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Na | (Na12)(Al12Si12)O48-19.68 H2O | 1.00 | 0.61 | -30.05 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Li | (Li12)(Al12Si12)O48-23.84H2O | 1.00 | 0.50 | -25.52 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-K | (K12)(Al12Si12)O48-23.78H2O | 1.00 | 0.50 | -29.10 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Cs | (Cs5.52Na6.48)(Al12Si12)O48-23.92H2O | 1.00 | 0.50 | -22.88 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Ca | (Ca6)(Al12Si12)O48-27.71H2O | 1.00 | 0.43 | -27.18 ± 1.50 22 | IC |
| Zeolite A-Mg | (Mg4Na4)(Al12Si12)O48-33.59H2O | 1.00 | 0.36 | -27.13 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Ca | (Ca4.4Na1.6)(Al10.4Si25.6)O72-35.14H2O | 0.41 | 0.30 | -27.38 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Na | (Na10.4)(Al10.4Si25.6)O72-32.18H2O | 0.41 | 0.32 | -25.95 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Na | (Na10.4)(Al10.4Si25.6)O72-24.55H2O | 0.41 | 0.42 | -35.07 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Li | (Li9.88Ca0.52)(Al10.4Si25.6)O72.3-35.18H2O | 0.41 | 0.30 | -25.06 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-K | (Ca0.52K9.88)(Al10.4Si25.6)O72.3-29.79H2O | 0.41 | 0.35 | -22.72 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Rb | (Rb9.88Ca0.52)(Al10.4Si25.6)O72.3-27.1H2O | 0.41 | 0.38 | -21.18 ± 1.50 22 | IC |
| Chabazite-Cs | (Cs8.32Ca1.04)(Al10.4Si25.6)O72-25.71H2O | 0.41 | 0.40 | -18.61 ± 1.50 22 | IC |
| Mordenite-Na | (H0.8Na7.2)(Al80Si4)O96-25.7H2O | 0.20 | 0.31 | -26.30 ± 1.50 22 | IC |
| Clinoptilolite-Na | (Na6)(Al6Si30)O72-20.75H2O | 0.20 | 0.29 | -22.06 ± 1.50 22 | IC |
| Ferrierite-Sr | (Sr2.37)(Al5.04Si31.03)O72-16.59H2O | 0.16 | 0.30 | -16.81 ± 1.50 22 | IC |
| Ferrierite-Na | (Na4.74)(Al5.04Si31.03)O72-19.50H2O | 0.16 | 0.26 | -17.25 ± 1.50 22 | IC |
| Ferrierite-Li | (Li4.74)(Al5.04Si31.03)O72-22.52H2O | 0.16 | 0.22 | -16.37 ± 1.50 22 | IC |
| Ferrierite-Ca | (Ca2.37)(Al5.04Si31.03)O72-20.73H2O | 0.16 | 0.24 | -18.88 ± 1.50 22 | IC |
| Clinoptilolite-Na | (Ca0.06Mg0.18K1.05Na4.65)(Al5.53Fe0.06Si30.27)O72-21.8H2O | 0.18 | 0.25 | -23.00 ± 1.20 23 | GAC |
| Clinoptilolite-K | (Ca0.04Mg0.13K5.39Na0.64)(Al5.76Fe0.05Si30.05)O72-17.3H2O | 0.19 | 0.33 | -19.00 ± 1.20 23 | GAC |
| Clinoptilolite-Ca | (Ca2.15Mg0.29K0.94Na0.35)(Al5.95Fe0.05Si29.96)O72-23.9H2O | 0.20 | 0.25 | -31.30 ± 1.20 23 | GAC |
| Clinoptilolite-Na | (Ca0.12Mg0.29K0.75Na5.21)(Al6.78Fe0.06Si29.2)O72.05-21.3H2O | 0.23 | 0.31 | -30.17 ± 3.46 24 | PE |
| Clinoptilolite-K | (Ca0.13Mg0.25K5.84Na0.27)(Al6.85Fe0.1Si29)O71..9-18.5H2O | 0.24 | 0.37 | -23.97 ± 1.25 24 | PE |
| Clinoptilolite-Ca | (Ca2.34Mg0.57K0.9Na0.18)(Al6.7Fe0.017Si29)O71..8-21.9H2O | 0.23 | 0.31 | -32.87 ± 2.88 24 | PE |
| Clinoptilolite-Na | (K0.02Na1.07)(Al1.09Si4.9)O12-3.48H2O | 0.22 | 0.31 | -40.77 ± 9.65 25 | PE |
| Clinoptilolite-K | (K1.08Na0.01)(Al1.09Si4.91)O12-2.65H2O | 0.22 | 0.41 | -36.97 ± 7.54 25 | PE |
| Chabazite | (Sr0.03Ca1.4K0.22Na0.29)(Al3.47Si8.55)O24-12.67H2O | 0.41 | 0.27 | -39.64 ± 9.30 26 | PE |

Footnote added at the end of Table 1.

1 - Johnson et al. (1982),

2 - Johnson et al. (1991),

3 - Johnson et al. (1992a),

4 - Ogorodova et al. (1998),

5 - Ogorodova et al. (2005),

6 - Ogorodova et al. (2002a),

7 - Shim et al. (1999),

8 - Yang et al.(2001),

9 - Ogorodova et al. (2001),

10 -Ogorodova et al. (2002b),

11 - Kiseleva et al. (1997),

12 - Kiseleva et al. (2001a),

13 - Kiseleva et al. (1996a),

14 - Ogorodova et al. (2000),

15 - Kiseleva et al. (2001b),

16 - Yang and Navrotsky (2000),

17 - Sun et al. (2006),

18 - Sun and Navrotsky (2008),

19 - Sun et al. (2007),

20 - Carey and Bish (1997),

21 - Coughlan and Carroll (1976),

22 - Barrer and Cram (1971),

23 -Petrova et al. (2001),

24 - Carey and Bish (1996),

25 - Wilkin and Barnes (1999),

26 - Fialips et al. (2005).

a- (Ba0.062Sr0.036Ca0.761Mg0.124Mn0.002K0.543Na0.954)(Al3.45Fe0.017Si14.533)O36-10.92H2O;