Table 9. Atomic coordinates for the MDO2 polytype, a = 7.572, b = 11.554, c = 12.004 Å, α =  77.6, β =  90.0, γ = 109.13°,  space group P1

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.4254 | 0.1025 | 0.0860 |
| Ca1A | 0.9254 | 0.1025 | 0.0860 |
| Ca4 | 0.3225 | 0.3966 | 0.9100 |
| Ca4A | 0.8225 | 0.3966 | 0.9100 |
| Ca2 | 0.3221 | 0.9007 | 0.6186 |
| Ca2A | 0.8221 | 0.9007 | 0.6186 |
| Ca3 | 0.6445 | 0.5384 | 0.6136 |
| Ca3A | 0.1445 | 0.5384 | 0.6136 |
| Si1 | 0.4975 | 0.1650 | 0.8360 |
| Si1A | 0.9115 | 0.1650 | 0.8360 |
| Si2 | 0.4420 | 0.2260 | 0.5920 |
| Si2A | 0.0280 | 0.2260 | 0.5920 |
| O1 | 0.1036 | -0.0308 | 0.1030 |
| O1A | 0.6036 | -0.0308 | 0.1030 |
| O2 | 0.5089 | 0.2657 | 0.9076 |
| O2A | 0.0089 | 0.2657 | 0.9076 |
| O3 | 0.3526 | 0.4533 | 0.1006 |
| O3A | 0.8526 | 0.4533 | 0.1006 |
| O4 | 0.2420 | 0.2489 | 0.1012 |
| O4A | 0.7420 | 0.2489 | 0.1012 |
| O5 | 0.2608 | 0.3106 | 0.2702 |
| O5A | 0.7608 | 0.3106 | 0.2702 |
| O6 | 0.5921 | 0.3721 | 0.5146 |
| O6A | 0.0921 | 0.3721 | 0.5146 |
| O7 | 0.4269 | 0.1168 | 0.5174 |
| O7A | 0.9269 | 0.1168 | 0.5174 |
| O8 | 0.2350 | 0.2260 | 0.5920 |
| O8A | 0.7090 | 0.1740 | 0.8000 |
| O9 | 0.4680 | 0.1970 | 0.7080 |
| O9A | 0.9740 | 0.1970 | 0.7080 |
| OH1 | 0.3532 | 0.4474 | 0.7130 |
| OH1A | 0.8532 | 0.4474 | 0.7130 |
| OH2 | 0.4074 | 0.0568 | 0.2858 |
| OH2A | 0.9074 | 0.0568 | 0.2858 |
| C1 | 0.3068 | 0.3325 | 0.1626 |
| C1A | 0.8068 | 0.3325 | 0.1626 |

Table 10. Atomic coordinates for the MDO3 polytype, space group P21/c, a = 7.572, b = 10.916, c = 23.379 Å, β = 90°.

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.3740 | 0.1242 | 0.0430 |
| Ca1A | 0.8740 | 0.1242 | 0.0430 |
| Ca4 | 0.6241 | 0.3741 | -0.0450 |
| Ca4A | 0.1241 | 0.3741 | -0.0450 |
| CA2 | 0.6217 | 0.1947 | 0.1907 |
| CA2A | 0.1217 | 0.1947 | 0.1907 |
| CA3 | 0.3753 | 0.0582 | 0.3068 |
| CA3A | 0.8753 | 0.0582 | 0.3068 |
| Si1 | 0.5850 | 0.6240 | -0.4180 |
| Si1A | 0.1710 | 0.6240 | -0.4180 |
| Si2 | 0.0850 | 0.6240 | -0.2960 |
| Si2A | -0.3290 | 0.6240 | -0.2960 |
| O1 | 0.6190 | -0.0050 | 0.0515 |
| O1A | 0.1190 | -0.0050 | 0.0515 |
| O2 | 0.3760 | 0.2416 | -0.0462 |
| O2A | 0.8760 | 0.2416 | -0.0462 |
| O3 | 0.3740 | 0.5216 | -0.0523 |
| O3A | 0.8740 | 0.5216 | -0.0523 |
| O4 | 0.6175 | 0.2742 | 0.0506 |
| O4A | 0.1175 | 0.2742 | 0.0506 |
| O5 | 0.6055 | 0.3781 | 0.1351 |
| O5A | 0.1055 | 0.3781 | 0.1351 |
| O6 | 0.4060 | 0.2493 | 0.2573 |
| O6A | 0.9060 | 0.2493 | 0.2573 |
| O7 | 0.6315 | 0.0039 | 0.2413 |
| O7A | 0.1315 | 0.0039 | 0.2413 |
| O8 | 0.6310 | 0.6240 | -0.3540 |
| O8A | 0.1250 | 0.6240 | -0.3540 |
| O9 | 0.3780 | 0.6240 | -0.4000 |
| O9A | -0.1220 | 0.6240 | -0.2960 |
| OH1 | 0.1295 | 0.3756 | -0.1435 |
| OH1A | 0.6295 | 0.3756 | -0.1435 |
| OH2 | 0.3790 | 0.1282 | 0.1429 |
| OH2A | 0.8790 | 0.1282 | 0.1429 |
| C | 0.6405 | 0.3731 | 0.0813 |
| CD | 0.1405 | 0.3731 | 0.0813 |

Table 11. Atomic coordinates for the MDO4 polytype, space group P1, a = 7.572, b = 10.916, c = 12.004 Å,  = 103.14°,  = 90°,  = 90°

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | -0.3740 | -0.1027 | 0.0860 |
| Ca1A | -0.8740 | -0.1027 | 0.0860 |
| Ca4 | -0.6241 | -0.3966 | -0.0900 |
| Ca4A | -0.1241 | -0.3966 | -0.0900 |
| Ca2 | -0.6217 | -0.0969 | 0.3914 |
| Ca2A | -0.1217 | -0.0969 | 0.3914 |
| Ca3 | -0.6247 | 0.5384 | 0.3864 |
| Ca3A | -0.1247 | 0.5384 | 0.3864 |
| Si1 | -0.5850 | 0.1650 | 0.1640 |
| Si1A | -0.1710 | 0.1650 | 0.1640 |
| Si2 | -0.0850 | 0.2260 | 0.4080 |
| Si2A | -0.6710 | 0.2260 | 0.4080 |
| O1 | -0.6190 | 0.0308 | 0.1030 |
| O1A | -0.1190 | 0.0308 | 0.1030 |
| O2 | -0.3760 | -0.2647 | -0.0924 |
| O2A | -0.8760 | -0.2647 | -0.0924 |
| O3 | -0.3740 | -0.5478 | -0.1046 |
| O3A | -0.8740 | -0.5478 | -0.1046 |
| O4 | -0.6175 | -0.2489 | 0.1012 |
| O4A | -0.1175 | -0.2489 | 0.1012 |
| O5 | -0.6055 | -0.3106 | 0.2702 |
| O5A | -0.1055 | -0.3106 | 0.2702 |
| O6A | -0.0940 | 0.3721 | 0.4854 |
| O6 | -0.5940 | 0.3721 | 0.4854 |
| O7 | -0.6315 | 0.1168 | 0.4826 |
| O7A | -0.1315 | 0.1168 | 0.4826 |
| O8 | -0.6310 | 0.1970 | 0.2920 |
| O8A | -0.1250 | 0.1970 | 0.2920 |
| O9 | -0.3780 | 0.1740 | 0.2000 |
| O9A | -0.8780 | 0.2260 | 0.4080 |
| OH1 | -0.1295 | -0.4474 | -0.2870 |
| OH1A | -0.6295 | -0.4474 | -0.2870 |
| OH2 | -0.3790 | -0.0568 | 0.2858 |
| OH2A | -0.8790 | -0.0568 | 0.2858 |
| C1 | -0.6405 | -0.3325 | 0.1626 |
| C1A | -0.1405 | -0.3325 | 0.1626 |

Table 12. Atomic coordinates for the MDO5 polytype, space group P21, a = 7.572, b = 10.916, c = 23.685 Å,  = 99.20°

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.2705 | 0.1242 | -0.2070 |
| Ca1A | 0.7705 | 0.1242 | -0.2070 |
| Ca1B | 0.4775 | 0.3742 | 0.7070 |
| Ca1C | 0.9775 | 0.3742 | 0.7070 |
| Ca4 | 0.2734 | -0.3741 | -0.2050 |
| Ca4A | -0.2266 | -0.3741 | -0.2050 |
| Ca4B | 0.4784 | -0.1241 | 0.7050 |
| Ca4C | -0.0216 | -0.1241 | 0.7050 |
| Ca2 | 0.5921 | 0.1947 | -0.0593 |
| Ca2A | 0.0921 | 0.1947 | -0.0593 |
| Ca2B | 0.6514 | 0.4447 | 0.5593 |
| Ca2C | 0.1514 | 0.4447 | 0.5593 |
| Ca3 | 0.4037 | 0.0582 | 0.0568 |
| Ca3A | 0.9037 | 0.0582 | 0.0568 |
| Ca3B | 0.3469 | 0.3082 | 0.4432 |
| Ca3C | 0.8469 | 0.3082 | 0.4432 |
| Si1 | 0.4990 | 0.3760 | 0.1680 |
| Si1A | -0.0870 | 0.3760 | 0.1680 |
| Si1B | -0.0620 | 0.3760 | 0.0460 |
| Si1C | 0.3520 | 0.3760 | 0.0460 |
| Si2 | 0.3310 | 0.6260 | 0.3320 |
| Si2A | -0.2550 | 0.6260 | 0.3320 |
| Si2B | -0.1080 | 0.6260 | 0.4540 |
| Si2C | 0.3060 | 0.6260 | 0.4540 |
| O1 | 0.5198 | -0.0050 | -0.1985 |
| O1A | 0.0198 | -0.0050 | -0.1985 |
| O1B | 0.7183 | 0.2450 | 0.6985 |
| O1C | 0.2183 | 0.2450 | 0.6985 |
| O2 | -0.4797 | -0.2416 | -0.2074 |
| O2A | 0.0203 | -0.2416 | -0.2074 |
| O2B | -0.2741 | 0.0084 | 0.7038 |
| O2C | 0.2259 | 0.0084 | 0.7038 |
| O3 | -0.4739 | 0.4784 | -0.1977 |
| O3A | 0.0271 | 0.4784 | -0.1977 |
| O3B | -0.2752 | 0.7284 | 0.6977 |
| O3C | 0.2248 | 0.7284 | 0.6977 |
| O4 | 0.5178 | 0.2742 | -0.1994 |
| O4A | 0.0178 | 0.2742 | -0.1994 |
| O4B | 0.7172 | 0.5242 | 0.6994 |
| O4C | 0.2172 | 0.5242 | 0.6994 |
| O5 | 0.5481 | 0.3781 | -0.1149 |
| O5A | 0.0481 | 0.3781 | -0.1149 |
| O5B | 0.6625 | 0.6281 | 0.6149 |
| O5C | 0.1625 | 0.6281 | 0.6149 |
| O6 | 0.4097 | 0.2493 | 0.0073 |
| O6A | 0.9097 | 0.2493 | 0.0073 |
| O6B | 0.4024 | 0.4993 | 0.4927 |
| O6C | 0.9024 | 0.4993 | 0.4927 |
| O7 | 0.6272 | 0.0039 | -0.0087 |
| O7A | 0.1272 | 0.0039 | -0.0087 |
| O7B | 0.6359 | 0.2539 | 0.5087 |
| O7C | 0.1359 | 0.2539 | 0.5087 |
| O8 | 0.4210 | 0.3760 | 0.1040 |
| O8A | -0.0730 | 0.3760 | 0.1040 |
| O8B | -0.3030 | 0.3760 | 0.1500 |
| O8C | 0.1450 | 0.3760 | 0.0460 |
| O9 | 0.3170 | 0.6260 | 0.3960 |
| O9A | -0.1770 | 0.6260 | 0.3960 |
| O9B | -0.4530 | 0.6260 | 0.3500 |
| O9C | 0.0990 | 0.6260 | 0.4540 |
| OH1 | -0.1828 | -0.3756 | -0.1065 |
| OH1A | 0.3173 | -0.3756 | -0.1065 |
| OH1B | -0.0763 | -0.1256 | 0.6065 |
| OH1C | 0.4237 | -0.1256 | 0.6065 |
| OH2 | 0.3254 | 0.1282 | -0.1071 |
| OH2A | 0.8254 | 0.1282 | -0.1071 |
| OH2B | 0.4326 | 0.3782 | 0.6071 |
| OH2C | 0.9326 | 0.3782 | 0.6071 |
| C1 | 0.5562 | 0.3731 | -0.1687 |
| C1A | 0.0562 | 0.3731 | -0.1687 |
| C1B | 0.7249 | 0.6231 | 0.6687 |
| C1C | 0.2249 | 0.6231 | 0.6687 |

Table 13. Atomic coordinates for the MDO6 polytype, space group B1, a = 7.572, b = 10.916, c = 24.009 Å,  = 103.14°,  = 90°,  = 90°

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | -0.3740 | -0.1027 | 0.0430 |
| Ca1A | -0.8740 | -0.1027 | 0.0430 |
| Ca4 | -0.6241 | -0.3966 | -0.0450 |
| Ca4A | -0.1241 | -0.3966 | -0.0450 |
| Ca2 | -0.6217 | -0.0969 | 0.1957 |
| Ca2A | -0.1217 | -0.0969 | 0.1957 |
| Ca3 | -0.6247 | 0.5384 | 0.1932 |
| Ca3A | -0.1247 | 0.5384 | 0.1932 |
| Si1 | -0.5850 | 0.1650 | 0.0820 |
| Si1A | -0.1710 | 0.1650 | 0.0820 |
| Si2 | -0.0850 | 0.2260 | 0.2040 |
| Si2A | -0.6710 | 0.2260 | 0.2040 |
| O1 | -0.6190 | 0.0308 | 0.0515 |
| O1A | -0.1190 | 0.0308 | 0.0515 |
| O2 | -0.3760 | -0.2647 | -0.0462 |
| O2A | -0.8760 | -0.2647 | -0.0462 |
| O3 | -0.3740 | -0.5478 | -0.0523 |
| O3A | -0.8740 | -0.5478 | -0.0523 |
| O4 | -0.6175 | -0.2489 | 0.0506 |
| O4A | -0.1175 | -0.2489 | 0.0506 |
| O5 | -0.6055 | -0.3106 | 0.1351 |
| O5A | -0.1055 | -0.3106 | 0.1351 |
| O6 | -0.0940 | 0.3721 | 0.2427 |
| O6A | -0.5940 | 0.3721 | 0.2427 |
| O7 | -0.6315 | 0.1168 | 0.2413 |
| O7A | -0.1315 | 0.1168 | 0.2413 |
| O8 | -0.6310 | 0.1970 | 0.1460 |
| O8A | -0.1250 | 0.1970 | 0.1460 |
| O9 | -0.3780 | 0.1740 | 0.1000 |
| O9A | -0.8780 | 0.2260 | 0.2040 |
| OH1 | -0.1295 | -0.4474 | -0.1435 |
| OH1A | -0.6295 | -0.4474 | -0.1435 |
| OH2 | -0.3790 | -0.0568 | 0.1429 |
| OH2A | -0.8790 | -0.0568 | 0.1429 |
| C1 | -0.6405 | -0.3325 | 0.0813 |
| C1A | -0.1405 | -0.3325 | 0.0813 |