Table 6.   Anisotropic displacement parameters (Å2x 103) for fantappièite. The anisotropic

displacement factor exponent takes the form: -22[ h2a*2U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

______________________________________________________________________________

U11	U22	U33	U23	U13	U12

______________________________________________________________________________

T(1)	7(1) 	7(1)	7(2) 	0(1)	0(1) 	3(1)

T(2)	21(2) 	21(2)	21(2) 	0(1)	0(1) 	10(1)

T(3)	11(2) 	10(2)	11(2) 	0(1)	0(1) 	5(1)

T(4)	10(2) 	10(2)	9(2) 	1(1)	0(1) 	5(1)

T(5)	24(2) 	24(2)	24(2) 	1(1)	0(1) 	12(1)

T(6)	5(2) 	6(2)	4(2) 	0(1)	-1(1) 	2(1)

T(7)	25(2) 	25(2)	26(2) 	0(1)	-1(1) 	13(1)

T(8)	22(2) 	23(2)	23(2) 	0(1)	0(1) 	11(1)

T(9)	9(2) 	8(2)	8(2) 	0(1)	0(1) 	4(1)

T(10)	23(2) 	24(2)	23(2) 	1(1)	1(1) 	11(1)

T(11)	39(2) 	39(2)	38(2) 	0(1)	0(1) 	19(1)

T(12)	21(2) 	20(2)	21(2) 	0(1)	0(1) 	11(1)

T(13)	48(2) 	48(2)	48(2) 	0(1)	0(1) 	24(1)

T(14)	19(2) 	19(2)	19(2) 	0(1)	0(1) 	9(1)

T(15)	22(2) 	21(2)	21(2) 	1(1)	0(1) 	10(1)

T(16)	16(3) 	13(3)	11(4) 	0(2)	0(2) 	6(2)

T(17)	20(2) 	19(2)	20(2) 	-1(1)	0(1) 	10(1)

T(18)	24(2) 	24(2)	24(2) 	0(1)	0(1) 	12(1)

T(19)	16(2) 	16(2)	16(2) 	-1(1)	0(1) 	9(1)

T(20)	34(3) 	35(3)	30(4) 	-3(3)	-2(3) 	19(3)

T(21)	26(2) 	25(2)	25(2) 	0(1)	0(1) 	13(1)

T(22)	13(2) 	13(2)	12(2) 	0(1)	0(1) 	7(1)

T(23)	19(2) 	20(2)	20(2) 	1(1)	0(1) 	10(1)

T(24)	18(2) 	19(2)	19(2) 	0(1)	1(1) 	9(1)

T(25)	27(2) 	27(2)	27(2) 	-1(1)	0(1) 	14(1)

T(26)	31(2) 	32(2)	31(2) 	2(1)	-1(1) 	15(1)

T(27)	50(2) 	51(2)	50(2) 	0(1)	0(1) 	25(1)

T(28)	19(2) 	19(2)	19(2) 	0(1)	-1(1) 	10(1)

T(29)	58(2) 	58(2)	58(2) 	0(1)	0(1) 	29(1)

T(30)	12(2) 	13(2)	13(2) 	1(1)	0(1) 	6(1)

T(31)	35(2) 	35(2)	35(2) 	0(1)	0(1) 	18(1)

T(32)	19(2) 	18(2)	18(2) 	1(1)	-1(1) 	9(1)

T(33)	28(3) 	31(3)	34(4) 	1(3)	3(3) 	15(3)

O(1)	83(5) 	83(5)	83(5) 	0(1)	0(1) 	41(2)

O(2)	39(3) 	39(3)	39(3) 	0(1)	-1(1) 	20(2)

O(3)	27(3) 	27(3)	27(3) 	0(1)	0(1) 	13(2)

O(4)	39(3) 	39(3)	39(3) 	0(1)	0(1) 	19(2)

O(5)	72(5) 	72(5)	72(5) 	0(1)	0(1) 	36(2)

O(6)	47(4) 	47(4)	47(4) 	0(1)	0(1) 	24(2)

O(7)	14(3) 	14(3)	15(3) 	0(1)	0(1) 	7(2)

O(8)	31(3) 	31(3)	31(3) 	-1(1)	1(1) 	15(2)

O(9)	23(3) 	23(3)	23(3) 	0(1)	0(1) 	12(2)

O(10)	34(3) 	35(3)	34(3) 	0(1)	0(1) 	17(2)

O(11)	58(4) 	58(4)	58(4) 	0(1)	0(1) 	29(2)

O(12)	28(3) 	27(3)	28(3) 	-1(1)	0(1) 	14(2)

O(13)	62(4) 	62(4)	62(4) 	0(1)	0(1) 	31(2)

O(14)	23(3) 	23(3)	23(3) 	0(1)	0(1) 	11(2)

O(15)	45(4) 	45(4)	45(4) 	0(1)	0(1) 	23(2)

O(16)	46(4) 	46(4)	46(4) 	0(1)	0(1) 	23(2)

O(17)	42(4) 	42(4)	42(4) 	0(1)	0(1) 	21(2)

O(18)	54(4) 	54(4)	54(4) 	0(1)	0(1) 	27(2)

O(19)	49(4) 	49(4)	49(4) 	0(1)	0(1) 	25(2)

O(20)	35(3) 	35(3)	35(3) 	-1(1)	0(1) 	17(2)

O(21)	18(3) 	18(3)	19(3) 	0(1)	0(1) 	9(2)

O(22)	43(3) 	43(3)	43(3) 	0(1)	0(1) 	22(2)

O(23)	43(3) 	44(3)	43(4) 	0(1)	0(1) 	22(2)

O(24)	26(3) 	26(3)	26(3) 	-1(1)	0(1) 	13(2)

O(25)	28(3) 	28(3)	28(3) 	0(1)	0(1) 	14(2)

O(26)	21(3) 	21(3)	21(3) 	0(1)	0(1) 	10(2)

O(27)	76(5) 	76(5)	76(5) 	0(1)	0(1) 	38(2)

O(28)	9(3) 	9(3)	8(3) 	0(1)	0(1) 	4(2)

O(29)	42(4) 	42(4)	42(4) 	0(1)	0(1) 	21(2)

O(30)	55(4) 	55(4)	55(4) 	0(1)	0(1) 	28(2)

O(31)	46(4) 	46(4)	46(4) 	0(1)	0(1) 	23(2)

O(32)	35(3) 	35(3)	35(3) 	0(1)	1(1) 	18(2)

O(33)	30(3) 	30(3)	29(3) 	-1(1)	1(1) 	15(2)

O(34)	31(3) 	30(3)	30(3) 	0(1)	0(1) 	15(2)

O(35)	23(3) 	23(3)	22(3) 	0(1)	0(1) 	11(2)

O(36)	14(3) 	14(3)	14(3) 	0(1)	0(1) 	7(2)

O(37)	66(4) 	66(4)	66(4) 	0(1)	1(1) 	33(2)

O(38)	38(3) 	38(3)	38(3) 	0(1)	0(1) 	19(2)

O(39)	17(3) 	17(3)	17(3) 	0(1)	0(1) 	9(2)

O(40)	13(3) 	13(3)	13(3) 	-1(1)	0(1) 	7(2)

O(41)	82(5) 	82(5)	82(5) 	0(1)	0(1) 	41(3)

O(42)	44(3) 	44(3)	44(4) 	0(1)	0(1) 	22(2)

O(43)	65(4) 	66(4)	66(4) 	0(1)	0(1) 	33(2)

O(44)	68(4) 	67(4)	67(5) 	0(1)	0(1) 	34(2)

O(45)	25(3) 	25(3)	25(3) 	0(1)	0(1) 	13(2)

O(46)	63(4) 	63(4)	63(4) 	0(1)	0(1) 	31(2)

O(47)	18(3) 	18(3)	18(3) 	0(1)	0(1) 	9(2)

O(48)	63(4) 	63(4)	63(4) 	0(1)	0(1) 	32(2)

O(49)	28(3) 	28(3)	28(3) 	0(1)	0(1) 	14(2)

O(50)	19(3) 	20(3)	20(3) 	0(1)	0(1) 	10(2)

O(51)	47(4) 	47(4)	47(4) 	0(1)	1(1) 	24(2)

O(52)	10(3) 	10(3)	10(3) 	-1(1)	0(1) 	5(2)

O(53)	35(3) 	36(3)	35(4) 	0(1)	0(1) 	18(2)

O(54)	57(4) 	57(4)	57(4) 	0(1)	0(1) 	28(2)

O(55)	91(5) 	91(5)	91(5) 	0(1)	0(1) 	46(3)

O(56)	36(4) 	36(4)	36(4) 	0(1)	0(1) 	18(2)

O(57)	12(3) 	12(3)	13(3) 	0(1)	0(1) 	6(2)

O(58)	55(4) 	55(4)	55(4) 	0(1)	0(1) 	28(2)

O(59)	15(3) 	15(3)	15(3) 	0(1)	-1(1) 	8(2)

O(60)	33(3) 	33(3)	34(3) 	0(1)	0(1) 	17(2)

O(61)	43(4) 	43(4)	43(4) 	0(1)	0(1) 	21(2)

O(62)	64(4) 	64(4)	64(4) 	0(1)	0(1) 	32(2)

O(63)	37(3) 	37(3)	37(3) 	0(1)	0(1) 	18(2)

O(64)	23(3) 	23(3)	23(3) 	0(1)	0(1) 	11(2)

O(65)	24(3) 	24(3)	24(3) 	0(1)	0(1) 	12(2)

O(66)	13(3) 	13(3)	13(3) 	0(1)	0(1) 	7(2)

S(1)	42(1) 	42(1)	43(2) 	0	0 	21(1)

S(2)	32(1) 	32(1)	32(2) 	0	0 	16(1)

S(3)	77(1) 	77(1)	77(2) 	0	0 	38(1)

S(6)	40(1) 	40(1)	42(2) 	0	0 	20(1)

S(7)	18(1) 	18(1)	18(2) 	0	0 	9(1)

S(8)	45(1) 	45(1)	44(2) 	0	0 	23(1)

S(9)	39(1) 	39(1)	39(2) 	0	0 	20(1)

S(13)	20(1) 	20(1)	19(2) 	0	0 	10(1)

Ca(1)	54(3) 	54(3)	67(7) 	0	0 	27(2)

Ca(2)	47(4) 	46(4)	47(5) 	1(3)	-4(3) 	20(3)

Ca(3)	24(2) 	24(2)	26(5) 	0	0 	12(1)

Ca(4)	26(3) 	26(3)	34(4) 	0(3)	1(3) 	11(3)

Ca(5)	30(2) 	30(2)	32(5) 	0	0 	15(1)

Ca(6)	38(4) 	38(5)	32(6) 	-2(3)	-3(3) 	23(3)

Ca(7)	44(3) 	44(3)	57(6) 	0	0 	22(1)

Ca(8)	46(4) 	46(4)	67(8) 	0	0 	23(2)

Ca(9)	24(2) 	24(2)	25(5) 	0	0 	12(1)

Ca(10)	22(4) 	25(4)	21(6) 	-1(3)	5(3) 	12(3)

Ca(11)	25(2) 	25(2)	19(5) 	0	0 	12(1)

K(1)	39(4) 	37(4)	27(5) 	-1(3)	-5(3) 	23(3)

K(2)	10(3) 	15(3)	7(4) 	-1(2)	-2(2) 	5(2)

K(3)	23(3) 	23(3)	20(3) 	0(2)	-3(2) 	10(2)

______________________________________________________________________________