Rondeux and Hatert AM-10-032, MayJune 2010 American Mineralogist Deposit Table

| Assigments of the infrared frequencies (cm-1) for the Na2(Mn1-xCax)Fe2+Fe3+(PO4)3 alluaudite-type compounds. |
| --- |
| 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | Difference |  |
| 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  |
| 1097 | 1109 | 1112 | 1115 | 1096 | -1 |  |
|  | 1073 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1052 | 1060 | 1061 | 9 |  |
| 1044 | 1039 |  |  | 1031 | -13 |  |
|  |  |  | 1007 | 1003 | -4 |  |
| 993 | 994 | 991 | 989 | 986 | -7 |  |
| 941 |  | 952 | 942 | 928 | -13 |  |
| 924 |  |  |  |  |  |  |
|  | 901 | 897 | 887 |  | -14 |  |
| 634 | 636 |  |  |  | 2 |  |
| 596 | 601 | 602 | 603 | 602 | 6 |  |
| 581 | 581 | 579 | 578 | 574 | -7 |  |
| 545 | 547 | 548 | 548 | 549 | 4 |  |
| 520 | 515 | 514 | 512 | 510 | -10 |  |
| 465 | 463 | 466 | 464 | 465 | 0 |  |
| 422 | 422 | 412 | 402 | 400 | -22 |  |

| Assigments of the infrared frequencies (cm-1) for the Na2(Mn1-xZnx)Fe2+Fe3+(PO4)3 alluaudite-type compounds. |
| --- |
| 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | Difference |  |
| 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  |
|  |  | 1313 | 1313 |  | 0 |  |
| 1097 | 1094 | 1095 | 1088 | 1081 | -16 |  |
| 1044 | 1038 | 1038 | 1040 | 1038 | -6 |  |
| 993 | 999 | 1001 | 998 | 995 | 2 |  |
| 941 | 940 | 938 | 932 | 925 | -16 |  |
| 924 | 915 | 911 |  |  | -13 |  |
| 634 | 634 |  | 634 | 640 | 6 |  |
| 596 |  | 608 | 608 | 608 | 12 |  |
|  | 596 | 600 | 590 | 588 | -8 |  |
| 581 | 580 | 580 | 577 | 577 | -4 |  |
| 545 | 546 | 547 | 547 | 546 | 1 |  |
| 520 | 516 | 516 | 516 | 516 | -4 |  |
| 465 | 467 | 467 | 468 | 466 | 1 |  |
| 422 | 425 | 427 | 429 | 432 | 10 |  |

| Assigments of the infrared frequencies (cm-1) for the Na2(Mn1-xNix)Fe2+Fe3+(PO4)3 alluaudite-type compounds. |
| --- |
| 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | Difference |  |
| 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 |  |
|  |  | 1305 | 1294 |  | -11 |  |
|  |  |  | 1123 | 1123 | 0 |  |
| 1097 | 1093 | 1093 | 1093 | 1089 | -8 |  |
| 1044 | 1040 | 1042 |  | 1032 | -12 |  |
| 993 | 994 | 995 | 996 | 996 | 3 |  |
| 941 | 938 | 939 | 924 | 917 | -24 |  |
| 924 |  |  |  |  |  |  |
|  | 667 | 667 |  |  | 0 |  |
| 634 | 636 | 638 | 642 | 643 | 9 |  |
| 596 |  |  |  |  |  |  |
|  | 592 |  |  |  |  |  |
| 581 | 588 | 588 | 589 | 587 | 6 |  |
|  | 578 | 577 | 577 | 578 | 0 |  |
| 545 | 546 | 547 | 547 | 548 | 3 |  |
| 520 | 516 | 522 | 518 | 518 | -2 |  |
| 465 | 467 | 471 | 473 | 475 | 10 |  |
| 422 | 423 | 423 | 427 | 434 | 12 |  |