Table  3. (For deposit) Anisotropic atomic displacement parameters for IG_GOOSb_RT.

| IG_GOOSb_RT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| Ca1 | 0.0204(3) | 0.0199(3) | 0.0207(3) | 0.0034(3) | -0.0003(2) | -0.0030(2) |
| Si1 | 0.0116(3) | 0.0096(4) | 0.0121(3) | 0.0010(3) | 0.0025(3) | -0.0011(3) |
| Si2 | 0.0105(3) | 0.0091(4) | 0.0129(3) | 0.0000(3) | 0.0029(3) | 0.0005(3) |
| Si3 | 0.0110(3) | 0.0078(4) | 0.0123(3) | 0.0002(3) | 0.0036(2) | -0.0004(3) |
| Si4 | 0.0115(3) | 0.0106(4) | 0.0130(3) | 0.0016(3) | 0.0027(3) | -0.0008(3) |
| Si5 | 0.0130(3) | 0.0099(4) | 0.0126(3) | 0.0001(3) | 0.0051(3) | 0.0004(3) |
| Si6 | 0.0106(3) | 0.0111(4) | 0.0127(3) | -0.0011(3) | 0.0026(3) | -0.0009(3) |
| Al1 | 0.0100(3) | 0.0089(4) | 0.0133(4) | -0.0001(3) | 0.0029(3) | -0.0013(3) |
| Al2 | 0.0125(3) | 0.0092(4) | 0.0110(3) | 0.0008(3) | 0.0031(3) | -0.0008(3) |
| O1 | 0.0250(11) | 0.0133(12) | 0.0208(10) | -0.0036(9) | 0.0068(9) | -0.0057(9) |
| O2 | 0.0118(9) | 0.0238(14) | 0.0233(11) | 0.0004(10) | 0.0069(8) | -0.0003(8) |
| O3 | 0.0141(9) | 0.0121(11) | 0.0157(9) | 0.0014(8) | 0.0038(7) | -0.0040(7) |
| O4 | 0.0159(9) | 0.0153(12) | 0.0207(10) | 0.0005(9) | 0.0014(8) | 0.0026(8) |
| O5 | 0.0142(9) | 0.0193(12) | 0.0184(10) | 0.0072(9) | 0.0078(8) | 0.0019(8) |
| O6 | 0.0176(9) | 0.0190(13) | 0.0142(9) | -0.0044(8) | 0.0007(8) | -0.0026(8) |
| O7 | 0.0101(9) | 0.0216(13) | 0.0271(12) | -0.0003(10) | 0.0028(8) | -0.0022(8) |
| O8 | 0.0163(9) | 0.0155(12) | 0.0269(11) | -0.0004(10) | 0.0043(8) | 0.0040(8) |
| O9 | 0.0181(10) | 0.0241(14) | 0.0220(11) | 0.0084(10) | 0.0083(9) | -0.0023(9) |
| O10 | 0.0263(12) | 0.0253(15) | 0.0225(12) | -0.0137(10) | 0.0020(10) | -0.0005(10) |
| O11 | 0.0237(10) | 0.0124(12) | 0.0189(10) | -0.0077(8) | 0.0078(8) | -0.0035(8) |
| O12 | 0.0186(9) | 0.0120(11) | 0.0167(9) | 0.0050(8) | 0.0055(8) | -0.0039(8) |
| O13 | 0.0190(10) | 0.0110(12) | 0.0334(13) | 0.0033(10) | 0.0072(9) | 0.0029(8) |
| O14 | 0.0265(11) | 0.0221(14) | 0.0145(10) | 0.0038(9) | 0.0013(9) | -0.0014(9) |
| O15 | 0.0247(11) | 0.0221(13) | 0.0152(10) | 0.0029(9) | 0.0073(8) | -0.0054(9) |
| O16 | 0.0174(10) | 0.0181(13) | 0.0356(13) | 0.0033(11) | 0.0097(9) | 0.0053(9) |
| W1 | 0.0348(16) | 0.056(3) | 0.079(3) | -0.001(2) | 0.0211(17) | -0.0102(17) |
| W2 | 0.078(3) | 0.040(2) | 0.0347(16) | 0.0101(17) | 0.0065(16) | 0.015(2) |
| W4 | 0.078(2) | 0.0225(17) | 0.0323(16) | 0.0020(13) | 0.0101(16) | -0.0015(16) |
| W5 | 0.0329(15) | 0.0264(17) | 0.079(2) | -0.0193(17) | 0.0264(15) | -0.0050(12) |
| W6 | 0.0522(19) | 0.0313(19) | 0.0536(19) | -0.0147(16) | 0.0249(15) | -0.0074(15) |