Supplemental Material. Dependence of cell parameters

and volume from temperature.

T(K)	a (Å)		c (Å)		Vol. (Å3)

______________________________________

323	12.81673(13)	21.4328(4)	3049.04(7)

348	12.82178(13)	21.4442(4)	3053.08(7)

373	12.82549(13)	21.4537(4)	3056.19(8)

398	12.82923(13)	21.4630(4)	3059.30(7)

423	12.83356(13)	21.4731(4)	3062.80(7)

448	12.83684(13)	21.4785(4)	3065.15(7)

473	12.83971(13)	21.4812(4)	3066.90(7)

498	12.84224(14)	21.4838(4)	3068.49(7)

523	12.84487(14)	21.4862(4)	3070.03(8)

548	12.84714(14)	21.4874(4)	3071.33(8)

573	12.84980(14)	21.4887(4)	3072.80(8)

598	12.85313(14)	21.4914(4)	3074.78(8)

623	12.85578(14)	21.4938(4)	3076.39(8)

648	12.85857(14)	21.4958(4)	3078.01(8)

673	12.86143(14)	21.4971(4)	3079.56(8)

698	12.86429(14)	21.4997(4)	3081.30(8)

723	12.86658(13)	21.5013(4)	3082.63(8)

748	12.86929(13)	21.5026(4)	3084.11(8)

773	12.87199(13)	21.5048(4)	3085.72(8)

798	12.87442(13)	21.5065(4)	3087.14(7)

823	12.87706(12)	21.5078(3)	3088.58(7)

848	12.87960(12)	21.5090(3)	3089.98(7)

873	12.88220(12)	21.5102(3)	3091.40(7)

898	12.88467(12)	21.5130(3)	3092.99(7)

923	12.88698(11)	21.5144(3)	3094.30(7)

948	12.88935(11)	21.5162(3)	3095.70(6)

973	12.89178(12)	21.5172(3)	3097.00(6)

998	12.89416(12)	21.5188(3)	3098.38(6)

1023	12.89677(12)	21.5207(3)	3099.91(7)

1048	12.89889(12)	21.5218(3)	3101.08(7)

1073	12.90157(11)	21.5229(3)	3102.53(6)

1098	12.90388(11)	21.5249(3)	3103.94(6)

1123	12.90588(12)	21.5277(3)	3105.29(6)

1148	12.90799(12)	21.5306(3)	3106.73(6)

1173	12.91003(12)	21.5331(3)	3108.08(7)

1198	12.91159(12)	21.5363(3)	3109.30(7)

1223	12.91359(12)	21.5401(3)	3110.80(7)

______________________________________