Table 8 (supplementary data). Bond distances for pavlovskyite

| Cation | Anion | (Å) |
| --- | --- | --- |
| Ca1 | O1 | 2.321(2) |
|  | O2 | 2.406(2) |
|  | O3 | 2.330(2) |
|  | O3 | 2.473(2) |
|  | O4 | 2.493(2) |
|  | O5 | 2.362(2) |
| Mean |  | 2.40 |
| Ca2 | O1 2x | 2.311(2) |
|  | O3 2x | 2.381(2) |
|  | O4 2x | 2.386(2) |
| Mean |  | 2.36 |
| Ca3 | O1 | 2.382(2) |
|  | O2 | 2.363(2) |
|  | O4 | 2.431(2) |
|  | O5 | 2.482(2) |
|  | O6 | 2.310(2) |
|  | O8 | 2.339(2) |
| Mean |  | 2.39 |
| Ca4 | O2 | 2.262(2) |
|  | O5 | 2.429(2) |
|  | O6 | 2.334(2) |
|  | O7 | 2.484(2) |
|  | O8 | 2.445(2) |
|  | O9 | 2.232(2) |
| Mean |  | 2.36 |
| Ca5 | O6 2x | 2.613(2) |
|  | O7 2x | 2.547(2) |
|  | O8 2x | 2.611(2) |
|  | O9 2x | 2.364(2) |
| Mean |  | 2.53 |
| Si1 | O1 | 1.648(2) |
|  | O2 | 1.640(3) |
|  | O3 | 1.639(2) |
|  | O4 | 1.623(2) |
| Mean |  | 1.64 |
| Si2 | O5 | 1.623(3) |
|  | O6 | 1.611(2) |
|  | O7 | 1.707(2) |
|  | O8 | 1.611(2) |
| Mean |  | 1.64 |
| Si3 | O7 2x | 1.670(2) |
|  | O9 2x | 1.584(2) |
| Mean |  | 1.63 |