# Table 9 (supplementary data). Bond distances for kilchoanite

| Cation | Anion | (Å) |
| --- | --- | --- |
| Ca1 | O5 2x | 2.6129(9) |
| Ca1 | O6 2x | 2.5603(9) |
| Ca1 | O7 2x | 2.6309(9) |
| Ca1 | O8 2x | 2.3637(9) |
| Mean |  | 2.54 |
| Ca2 | O1 2x | 2.4395(9) |
| Ca2 | O2 | 2.3156(13) |
| Ca2 | O3 | 2.5132(14) |
| Ca2 | O4 2x | 2.3449(9) |
| Mean |  | 2.40 |
| Ca3 | O1 | 2.3608(9) |
| Ca3 | O2 | 2.3819(8) |
| Ca3 | O3 | 2.4318(9) |
| Ca3 | O4 | 2.4605(9) |
| Ca3 | O5 | 2.3220(9) |
| Ca3 | O7 | 2.3492(9) |
| Mean |  | 2.38 |
| Ca4 | O1 | 2.2553(9) |
| Ca4 | O4 | 2.4493(9) |
| Ca4 | O5 | 2.3331(9) |
| Ca4 | O6 | 2.4839(9) |
| Ca4 | O7 | 2.4587(10) |
| Ca4 | O8 | 2.2237(9) |
| Mean |  | 2.37 |
| Si1 | O1 | 1.6376(9) |
| Si1 | O1 | 1.6377(9) |
| Si1 | O2 | 1.6470(13) |
| Si1 | O3 | 1.6265(12) |
| Mean |  | 1.64 |
| Si2 | O4 | 1.6288(9) |
| Si2 | O5 | 1.6160(10) |
| Si2 | O6 | 1.7067(9) |
| Si2 | O7 | 1.6090(9) |
| Mean |  | 1.64 |
| Si3 | O6 2x | 1.6700(9) |
| Si3 | O8 2x | 1.5879(9) |
| Mean |  | 1.63 |