Table 5 for deposit

Table 5. Interatomic distances (Å) and T-O-T angles (°) of cavansite under ambient conditions and after partial dehydration at 75, 175, and 350 °C

| Ca coordination | RT | 75 °C | 175 °C | 350 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca-O1 (2) | 2.3941(11) | 2.3726(14) | 2.3356(15) | 2.292(11) |
| Ca-O2 (2) | 2.4418(12) | 2.4081(14) | 2.3291(16) | 2.271(11) |
| Ca-O7 (2) | 2.3894(16) | 2.407(9) | 2.402(15) | 2.31(5) |
| Ca-O7a (2) |  | 2.47(1) | 2.453(11) |  |
| Ca-O7b (2) |  | 2.409(4) | 2.41(2) | 2.42(6) |
| Ca-O8 | 2.501(2) | 2.473(4) | 2.402(5) | 2.07(8) |
| Ca-O9 | 2.834(4) | 2.82(3) |  |  |
| Mean | 2.473 | 2.469* | 2.359* | 2.260* |

*The mean value of the split positions is given.

| V coordination | RT | 75 °C | 175 °C | 350 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-O1 (2) | 2.0026(11) | 2.0032(14) | 2.0017(15) | 2.01(1) |
| V-O2 (2) | 1.9843(11) | 1.9843(14) | 1.9718(15) | 1.980(9) |
| V-O6 | 1.5956(18) | 1.590(2) | 1.590(3) | 1.559(13) |
| Mean | 1.914 | 1.913 | 1.907 | 1.908 |

| Si1 coordination | RT | 75 °C | 175 °C | 350 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si1-O1 | 1.6027(12) | 1.6030(15) | 1.6090(16) | 1.60(1) |
| Si1-O3 | 1.6231(12) | 1.6239(15) | 1.6220(16) | 1.60(1) |
| Si1-O4 | 1.6406(11) | 1.6357(14) | 1.6343(15) | 1.620(8) |
| Si1-O5 | 1.6298(11) | 1.6279(13) | 1.6269(15) | 1.617(9) |
| Mean | 1.624 | 1.623 | 1.623 | 1.609 |

| Si2 coordination | RT | 75 °C | 175 °C | 350 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si2-O2 | 1.5922(12) | 1.5908(14) | 1.5947(16) | 1.59(1) |
| Si2-O3 | 1.6231(12) | 1.6202(14) | 1.6233(16) | 1.612(9) |
| Si2-O4 | 1.6248(11) | 1.6283(14) | 1.6265(16) | 1.625(9) |
| Si2-O5 | 1.6234(11) | 1.6230(13) | 1.6251(15) | 1.625(9) |
| Mean | 1.616 | 1.616 | 1.617 | 1.613 |

| T-O-T angles | RT | 75 °C | 175 °C | 350 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si2 O3 Si1 | 136.36(8) | 136.92(9) | 135.18(10) | 137.3(4) |
| Si2 O4 Si1 | 127.78(7) | 127.77(9) | 127.32(10) | 127.0(5) |
| Si2 O5 Si1 | 131.42(7) | 131.46(9) | 128.24(10) | 126.2(4) |
| Mean T-O-T | 131.85 | 132.05 | 130.25 | 130.17 |

Table 6 for deposit

Table 6. Results of bond valence calculations for cavansite RT, parameters from Brown and Altermatt (1985)

| Site | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | Bvs# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.56 | 0.59 |  |  |  | 1.67 |  |  |  | 3.97 |
|  | 2   | 2   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 0.28 | 0.26 |  |  |  |  | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 2.00 |
|  | 2   | 2   |  |  |  |  | 2   |  |  |  |
| Si1 | 1.06 |  | 0.97 | 0.93 | 0.95 |  |  |  |  | 3.91 |
| Si2 |  | 1.04 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |  |  |  |  | 3.93 |
| H7a |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2   |  |
| H7b |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.8 |  |  | 1 |
| H8 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2   |  |  |
| H9a |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.8 | 1 |
| H9b |  |  |  |  |  |  |  |  | 1* | 1 |
| Bvs# without H |  |  |  |  | 1.92 | 1.67 | 0.29 | 0.23 | 0.11 |  |
| Bvs# with H | 1.90 | 1.89 | 2.14 | 1.89 | 2.12 | 1.87 | 1.89 | 1.83 | 2.31 |  |

# bond valence sum.

*No acceptor was found for H9b.