Tables 3a–3d for deposit.

Table 3a. Anisotropic displacement parameters (Å2) for cavansite at RT

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.00849(16) | 0.00949(16) | 0.01330(17) | 0 | 0.00076(11) | 0 |
| Ca | 0.01036(19) | 0.01118(19) | 0.0167(2) | 0 | 0.00069(14) | 0 |
| Si1 | 0.00635(17) | 0.00920(18) | 0.00869(18) | 0.00054(13) | –0.00063(12) | 0.00008(13) |
| Si2 | 0.00691(17) | 0.00834(17) | 0.00772(17) | 0.00053(12) | 0.00091(12) | 0.00042(13) |
| O1 | 0.0093(5) | 0.0098(5) | 0.0193(5) | –0.0007(4) | 0.0002(4) | –0.0007(4) |
| O2 | 0.0154(5) | 0.0091(5) | 0.0168(5) | 0.0015(4) | 0.0052(4) | 0.0021(4) |
| O3 | 0.0122(5) | 0.0212(6) | 0.0099(5) | 0.0039(4) | –0.0014(4) | –0.0003(4) |
| O4 | 0.0082(4) | 0.0113(5) | 0.0172(5) | –0.0015(4) | 0.0026(4) | –0.0001(4) |
| O5 | 0.0103(5) | 0.0122(5) | 0.0111(5) | 0.0019(4) | –0.0039(4) | –0.0013(4) |
| O6 | 0.0231(9) | 0.0287(10) | 0.0192(8) | 0 | –0.0052(7) | 0 |
| O7 | 0.0340(9) | 0.0489(11) | 0.0498(10) | –0.0273(9) | 0.0089(7) | 0.0048(7) |
| O8 | 0.0146(9) | 0.0319(11) | 0.0658(16) | 0 | –0.0048(10) | 0 |
| O9 | 0.066(2) | 0.109(3) | 0.058(2) | 0 | 0.0091(17) | 0 |

Table 3b. Anisotropic displacement parameters (Å2) for cavansite at 75 °C

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.0098(2) | 0.0118(2) | 0.0150(2) | 0 | 0.00105(14) | 0 |
| Ca | 0.0119(2) | 0.0135(2) | 0.0173(2) | 0 | 0.00026(17) | 0 |
| Si1 | 0.0071(2) | 0.0116(2) | 0.0104(2) | 0.00078(15) | –0.00049(15) | –0.00016(15) |
| Si2 | 0.0082(2) | 0.0101(2) | 0.0097(2) | 0.00080(15) | 0.00136(15) | 0.00053(15) |
| O1 | 0.0107(6) | 0.0122(6) | 0.0220(7) | –0.0010(5) | 0.0014(5) | –0.0002(4) |
| O2 | 0.0189(6) | 0.0110(6) | 0.0207(6) | 0.0016(5) | 0.0079(5) | 0.0029(5) |
| O3 | 0.0132(6) | 0.0262(7) | 0.0127(6) | 0.0049(5) | –0.0020(5) | –0.0008(5) |
| O4 | 0.0098(5) | 0.0142(6) | 0.0199(6) | –0.0018(5) | 0.0039(5) | –0.0005(5) |
| O5 | 0.0121(6) | 0.0154(6) | 0.0138(6) | 0.0030(5) | –0.0049(4) | –0.0021(4) |
| O6 | 0.0289(12) | 0.0370(13) | 0.0222(10) | 0 | –0.0080(9) | 0 |
| O8 | 0.0215(15) | 0.099(3) | 0.106(4) | 0 | –0.0007(18) | 0 |

Table 3c. Anisotropic displacement parameters (Å2) for cavansite at 175 °C

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.0140(2) | 0.0168(2) | 0.0185(2) | 0 | 0.00103(17) | 0 |
| Ca | 0.0163(3) | 0.0197(3) | 0.0194(3) | 0 | –0.0001(2) | 0 |
| Si1 | 0.0108(2) | 0.0170(3) | 0.0146(3) | 0.00178(17) | –0.00055(18) | 0.00016(17) |
| Si2 | 0.0124(2) | 0.0155(2) | 0.0131(2) | 0.00137(17) | 0.00162(17) | 0.00114(18) |
| O1 | 0.0153(6) | 0.0172(7) | 0.0272(8) | –0.0011(6) | 0.0017(5) | –0.0002(5) |
| O2 | 0.0248(7) | 0.0168(7) | 0.0237(7) | 0.0027(5) | 0.0087(6) | 0.0043(6) |
| O3 | 0.0180(7) | 0.0328(9) | 0.0169(7) | 0.0063(6) | –0.0025(5) | –0.0008(6) |
| O4 | 0.0144(7) | 0.0194(7) | 0.0250(7) | 0.0001(5) | 0.0050(6) | –0.0003(5) |
| O5 | 0.0158(7) | 0.0220(7) | 0.0190(7) | 0.0037(5) | –0.0051(5) | –0.0018(5) |
| O6 | 0.0326(13) | 0.0404(14) | 0.0282(13) | 0 | –0.0086(11) | 0 |
| O8 | 0.035(2) | 0.172(6) | 0.157(6) | 0 | 0.029(3) | 0 |

Table 3d. Anisotropic displacement parameters (Å2) for cavansite at 350 °C

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 0.0308(12) | 0.0317(11) | 0.0343(13) | 0 | 0.0063(10) | 0 |
| Ca | 0.0358(14) | 0.0357(14) | 0.0405(17) | 0 | –0.0030(12) | 0 |
| Si1 | 0.0211(12) | 0.0300(12) | 0.0255(14) | 0.0024(9) | –0.0021(9) | 0.0000(8) |
| Si2 | 0.0241(11) | 0.0293(11) | 0.0195(13) | 0.0015(9) | 0.0041(9) | 0.0008(9) |
| O1 | 0.030(3) | 0.033(3) | 0.049(4) | 0.001(3) | 0.002(3) | 0.000(2) |
| O2 | 0.048(4) | 0.032(3) | 0.033(4) | 0.004(3) | 0.016(3) | 0.006(3) |
| O3 | 0.034(3) | 0.054(4) | 0.022(3) | 0.007(3) | –0.003(3) | –0.002(3) |
| O4 | 0.023(3) | 0.035(3) | 0.035(3) | 0.003(2) | 0.003(3) | 0.000(2) |
| O5 | 0.031(3) | 0.038(3) | 0.024(3) | 0.008(2) | –0.004(3) | –0.001(2) |
| O6 | 0.067(7) | 0.068(7) | 0.048(7) | 0 | –0.010(6) | 0 |