Table 3. (supplementary materials) Calculated powder diffraction pattern of hydroxyledgrewite (CuK1+2 = 1.540598, 1.544426; geometry: Debye-Scherrer, fixed slit, no anomalous dispersion;

condition:  I > 4)

| h | k | l | 2Theta | dhkl | Irel |  | h | k | l | 2Theta | dhkl | Irel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 5.836 | 15.1320 | 4 |  | 0 | 4 | -5 | 39.677 | 2.2698 | 4 |
| 0 | 2 | -1 | 15.872 | 5.5792 | 20 |  | 2 | 1 | -3 | 39.941 | 2.2554 | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 17.909 | 4.9490 | 4 |  | 1 | 1 | -7 | 44.897 | 2.0173 | 9 |
| 0 | 2 | -2 | 17.919 | 4.9461 | 10 |  | 1 | 5 | 1 | 45.771 | 1.9808 | 6 |
| 1 | 0 | 2 | 21.084 | 4.2102 | 16 |  | 2 | 2 | 4 | 47.667 | 1.9063 | 52 |
| 0 | 2 | 2 | 21.434 | 4.1422 | 18 |  | 2 | 2 | -5 | 47.680 | 1.9058 | 53 |
| 0 | 2 | -3 | 21.449 | 4.1394 | 14 |  | 1 | 1 | 7 | 47.760 | 1.9028 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 23.312 | 3.8126 | 41 |  | 1 | 3 | -7 | 48.063 | 1.8915 | 4 |
| 0 | 0 | 4 | 23.498 | 3.7830 | 7 |  | 2 | 4 | -1 | 48.099 | 1.8902 | 35 |
| 1 | 2 | 0 | 23.698 | 3.7515 | 9 |  | 2 | 4 | 1 | 49.670 | 1.8340 | 11 |
| 1 | 2 | -1 | 23.701 | 3.7510 | 5 |  | 2 | 4 | -3 | 49.681 | 1.8336 | 7 |
| 1 | 1 | -3 | 25.129 | 3.5410 | 32 |  | 0 | 6 | 1 | 50.478 | 1.8066 | 12 |
| 1 | 2 | 1 | 25.132 | 3.5405 | 3 |  | 0 | 6 | -4 | 50.499 | 1.8059 | 12 |
| 1 | 2 | -3 | 27.807 | 3.2057 | 4 |  | 1 | 3 | 6 | 50.580 | 1.8031 | 14 |
| 1 | 1 | -4 | 29.348 | 3.0409 | 27 |  | 1 | 5 | 3 | 50.931 | 1.7915 | 10 |
| 1 | 3 | -1 | 29.471 | 3.0285 | 100 |  | 1 | 5 | -6 | 52.663 | 1.7366 | 8 |
| 0 | 0 | 5 | 29.491 | 3.0264 | 11 |  | 0 | 4 | 6 | 53.199 | 1.7204 | 9 |
| 1 | 3 | 0 | 29.768 | 2.9989 | 24 |  | 0 | 4 | -8 | 53.237 | 1.7192 | 7 |
| 0 | 2 | 4 | 30.872 | 2.8941 | 16 |  | 1 | 3 | -8 | 53.250 | 1.7188 | 8 |
| 0 | 2 | -5 | 30.891 | 2.8924 | 14 |  | 2 | 4 | -5 | 54.213 | 1.6906 | 5 |
| 1 | 3 | 1 | 31.227 | 2.8620 | 28 |  | 0 | 0 | 9 | 54.535 | 1.6813 | 33 |
| 0 | 4 | -1 | 31.491 | 2.8386 | 7 |  | 3 | 1 | 0 | 54.935 | 1.6701 | 5 |
| 1 | 1 | 4 | 31.679 | 2.8222 | 78 |  | 0 | 6 | 3 | 55.672 | 1.6497 | 20 |
| 1 | 3 | -3 | 32.367 | 2.7638 | 65 |  | 0 | 6 | -6 | 55.707 | 1.6487 | 21 |
| 0 | 4 | 1 | 33.688 | 2.6583 | 11 |  | 3 | 1 | 2 | 56.728 | 1.6214 | 6 |
| 0 | 4 | -3 | 33.704 | 2.6571 | 9 |  | 1 | 3 | -9 | 58.804 | 1.5690 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 33.714 | 2.6564 | 31 |  | 1 | 7 | -2 | 59.841 | 1.5443 | 18 |
| 1 | 1 | -5 | 34.147 | 2.6236 | 55 |  | 3 | 3 | -1 | 59.943 | 1.5419 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 35.400 | 2.5336 | 11 |  | 3 | 1 | 4 | 61.232 | 1.5125 | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 35.699 | 2.5131 | 17 |  | 3 | 3 | -3 | 61.648 | 1.5033 | 5 |
| 1 | 2 | -5 | 35.715 | 2.5120 | 17 |  | 1 | 3 | 8 | 61.681 | 1.5026 | 6 |
| 1 | 4 | -1 | 36.244 | 2.4765 | 24 |  | 3 | 1 | -5 | 62.751 | 1.4795 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 36.332 | 2.4707 | 12 |  | 3 | 2 | 4 | 63.746 | 1.4588 | 7 |
| 1 | 1 | 5 | 36.700 | 2.4468 | 5 |  | 3 | 2 | -5 | 63.757 | 1.4586 | 6 |
| 1 | 3 | 3 | 37.045 | 2.4248 | 8 |  | 3 | 4 | -1 | 64.103 | 1.4515 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 38.766 | 2.3210 | 7 |  | 1 | 3 | -10 | 64.708 | 1.4394 | 5 |