Table 3b. Anistropic displacement parameters (e.s.d.´s in parentheses) for K2Mg(SO4)2 · 4H2O at 170 K and K2Mn(SO4)2 · 4H2O at 185 K (this order).

|  |  | U11 | U22 | U33 |  | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 0.01403(14) |  | 0.01181(14) |  | 0.01350(14) | -0.00046(10) | -0.00029(10) | -0.00068(9) |
|  | 0.01644(18) |  | 0.01367(18) |  | 0.01668(18) | 0.00085(13) | 0.00020(13) | -0.00080(13) |
| K2 | 0.01277(14) |  | 0.01149(14) |  | 0.01309(14) | -0.00073(10) | 0.00128(10) | 0.00034(9) |
|  | 0.01537(17) |  | 0.01364(18) |  | 0.01660(18) | -0.00184(13) | 0.00171(13) | 0.00045(13) |
| Me1 | 0.0062(3) |  | 0.0087(3) |  | 0.0090(3) | 0 | 0.0001(2) | 0 |
|  | 0.00729(16) |  | 0.00884(18) |  | 0.01045(17) | 0 | -0.00015(12) | 0 |
| Me2 | 0.0068(3) |  | 0.0074(3) |  | 0.0078(3) | 0.00004(19) | 0.0004(2) | -0.00034(18) |
|  | 0.00796(16) |  | 0.00875(17) |  | 0.00905(17) | -0.00038(11) | 0.00106(12) | -0.00020(11) |
| So | 0.00683(14) |  | 0.00799(15) |  | 0.00734(15) | -0.00041(9) | 0.00054(11) | 0.00000(9) |
|  | 0.00862(18) |  | 0.00972(19) |  | 0.00819(18) | -0.00016(12) | 0.00116(13) | -0.00003(12) |
| Sd | 0.00649(14) |  | 0.00733(15) |  | 0.00759(15) | -0.00039(9) | 0.00053(11) | 0.00038(9) |
|  | 0.00799(17) |  | 0.00951(19) |  | 0.00860(18) | -0.00053(12) | 0.00076(13) | 0.00040(12) |
| O1A | 0.0163(4) |  | 0.0105(4) |  | 0.0133(4) | 0.0025(4) | 0.0016(4) | 0.0048(3) |
|  | 0.0216(6) |  | 0.0128(6) |  | 0.0159(6) | 0.0039(4) | 0.0033(4) | 0.0051(5) |
| O1B | 0.0166(4) |  | 0.0112(4) |  | 0.0117(4) | 0.0028(4) | 0.0003(3) | 0.0040(3) |
|  | 0.0219(6) |  | 0.0133(6) |  | 0.0146(6) | 0.0034(4) | 0.0013(4) | 0.0053(5) |
| O2A | 0.0111(4) |  | 0.0138(4) |  | 0.0165(5) | 0.0026(4) | 0.0038(3) | -0.0032(3) |
|  | 0.0162(6) |  | 0.0229(6) |  | 0.0247(6) | 0.0062(5) | 0.0043(5) | -0.0050(5) |
| O2B | 0.0166(4) |  | 0.0096(4) |  | 0.0187(5) | -0.0025(4) | 0.0015(4) | 0.0036(3) |
|  | 0.0240(6) |  | 0.0159(6) |  | 0.0289(7) | -0.0059(5) | 0.0002(5) | 0.0063(5) |
| O3 | 0.0060(4) |  | 0.0275(6) |  | 0.0218(6) | -0.0006(4) | -0.0014(4) | -0.0001(3) |
|  | 0.0077(5) |  | 0.0376(9) |  | 0.0261(7) | -0.0010(5) | -0.0010(5) | -0.0003(5) |
| O4 | 0.0288(6) |  | 0.0145(5) |  | 0.0094(5) | -0.0002(3) | 0.0069(4) | -0.0007(4) |
|  | 0.0365(8) |  | 0.0169(6) |  | 0.0097(6) | -0.0003(4) | 0.0074(5) | 0.0001(5) |
| O5 | 0.0065(4) |  | 0.0147(5) |  | 0.0126(5) | -0.0011(3) | 0.0001(3) | -0.0002(3) |
|  | 0.0078(5) |  | 0.0186(6) |  | 0.0135(6) | -0.0016(4) | 0.0013(4) | -0.0003(4) |
| O6 | 0.0176(5) |  | 0.0177(5) |  | 0.0088(4) | 0.0025(4) | -0.0022(4) | -0.0014(4) |
|  | 0.0221(6) |  | 0.0287(7) |  | 0.0095(6) | 0.0025(5) | -0.0015(5) | -0.0017(5) |
| OW1A | 0.0114(4) |  | 0.0115(4) |  | 0.0108(4) | 0.0002(4) | 0.0003(3) | 0.0028(3) |
|  | 0.0147(6) |  | 0.0141(6) |  | 0.0129(6) | 0.0006(5) | 0.0011(4) | 0.0036(5) |
| OW1B | 0.0134(4) |  | 0.0096(4) |  | 0.0102(4) | -0.0001(4) | -0.0009(3) | -0.0025(3) |
|  | 0.0156(6) |  | 0.0120(6) |  | 0.0132(6) | -0.0006(4) | -0.0001(4) | -0.0030(5) |
| OW2A | 0.0147(6) |  | 0.0100(6) |  | 0.0215(7) | 0 | 0.0083(5) | 0 |
|  | 0.0212(9) |  | 0.0094(8) |  | 0.0296(10) | 0 | 0.0125(8) | 0 |
| OW2B | 0.0172(7) |  | 0.0102(6) |  | 0.0306(8) | 0 | 0.0119(6) | 0 |
|  | 0.0244(10) |  | 0.0095(8) |  | 0.0441(12) | 0 | 0.0193(9) | 0 |
| OW3 | 0.0124(5) |  | 0.0287(6) |  | 0.0103(5) | -0.0012(4) | 0.0020(4) | 0.0037(4) |
|  | 0.0157(6) |  | 0.0356(8) |  | 0.0118(6) | -0.0015(5) | 0.0042(5) | 0.0046(5) |

The anistropic displacement parameters are defined as exp[-2π2 Σi=13 Σj=13 Uij ai* aj* hi hj], Beq according to Fischer and Tillmanns (1988).