Della Ventura/May June 2002

Table 5 (to be deposited) Components of the anisotropic displacement factors

A – Mottanaite-(Ce)

| Atom | (11 | (22 | (33 | (12 | (13 | (23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.00064 | 0.00771 | 0.00201 | -0.00010 | 0.00046 | -0.00030 |
| M2 | 0.00042 | 0.00736 | 0.00133 | -0.00019 | 0.00024 | -0.00020 |
| M3 | 0.00078 | 0.00698 | 0.00105 | 0.00013 | 0.00006 | -0.00004 |
| M4 | 0.00059 | 0.01080 | 0.00218 | 0.00033 | 0.00041 | 0.00024 |
| O1 | 0.00068 | 0.01048 | 0.00150 | -0.00067 | 0.00066 | 0.00068 |
| O2 | 0.00068 | 0.00733 | 0.00132 | 0.00001 | 0.00018 | -0.00135 |
| O3 | 0.00146 | 0.01496 | 0.00336 | 0.00200 | 0.00058 | -0.00184 |
| O4 | 0.00070 | 0.00734 | 0.00205 | -0.00016 | 0.00054 | 0.00025 |
| O5 | 0.00081 | 0.01441 | 0.00296 | 0.00107 | 0.00063 | 0.00030 |
| O6 | 0.00112 | 0.00630 | 0.00292 | 0.00025 | 0.00089 | -0.00084 |
| O7 | 0.00058 | 0.00779 | 0.00070 | -0.00018 | 0.00009 | -0.00028 |
| O8 | 0.00082 | 0.00997 | 0.00216 | 0.00051 | -0.00027 | 0.00047 |
| O9 | 0.00091 | 0.00790 | 0.00293 | 0.00036 | 0.00129 | 0.00069 |
| O10 | 0.00072 | 0.02560 | 0.00346 | -0.00055 | 0.00030 | 0.00343 |
| O11 | 0.00060 | 0.03667 | 0.00181 | -0.00292 | -0.00027 | 0.00499 |
| O12 | 0.00064 | 0.00662 | 0.00155 | 0 | 0.00072 | 0 |
| O13 | 0.00082 | 0.00793 | 0.00127 | 0 | 0.00102 | 0 |
| SI1 | 0.00027 | 0.00526 | 0.00153 | 0.00026 | 0.00002 | 0.00021 |
| SI2 | 0.00034 | 0.00841 | 0.00109 | -0.00020 | 0.00010 | 0.00078 |
| B1 | 0.00056 | 0.01086 | 0.00020 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00035 |
| B2 | 0.00037 | 0.00641 | 0.00021 | 0.00065 | -0.00024 | 0.00012 |
| T | 0.00074 | 0.01314 | 0.00159 | -0.00039 | 0.00029 | 0.00421 |

B – Ciprianiite

| Atom | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.00821 | 0.00893 | 0.00963 | 0.00002 | 0.00203 | -0.00069 |
| M2 | 0.00731 | 0.00856 | 0.00873 | -0.00059 | 0.00230 | -0.00032 |
| M3 | 0.01287 | 0.00992 | 0.01039 | 0.00013 | 0.00368 | -0.00110 |
| M4 | 0.00944 | 0.01143 | 0.01171 | 0.00066 | 0.00415 | 0.00073 |
| O1 | 0.01053 | 0.01050 | 0.01075 | -0.00145 | 0.00320 | -0.00174 |
| O2 | 0.00811 | 0.01189 | 0.01085 | 0.00124 | 0.00080 | -0.00171 |
| O3 | 0.01278 | 0.01729 | 0.01906 | 0.00476 | 0.00415 | -0.00722 |
| O4 | 0.01184 | 0.01011 | 0.01435 | 0.00005 | 0.00544 | 0.00141 |
| O5 | 0.01234 | 0.01273 | 0.01657 | -0.00172 | 0.00346 | -0.00092 |
| O6 | 0.01344 | 0.00655 | 0.01117 | -0.00013 | 0.00447 | 0.00087 |
| O7 | 0.00832 | 0.00767 | 0.01217 | -0.00112 | 0.00121 | -0.00029 |
| O8 | 0.01640 | 0.01075 | 0.00930 | 0.00244 | 0.00213 | -0.00032 |
| O9 | 0.01099 | 0.00989 | 0.01649 | 0.00023 | 0.00560 | 0.00280 |
| O10 | 0.01000 | 0.02111 | 0.01695 | 0.00090 | 0.00302 | 0.01223 |
| O11 | 0.01406 | 0.01952 | 0.01290 | -0.00808 | 0.00138 | 0.00464 |
| O12 | 0.01467 | 0.01017 | 0.00934 | 0 | 0.00397 | 0 |
| O13 | 0.00913 | 0.00849 | 0.01475 | 0 | 0.00463 | 0 |
| Si1 | 0.00737 | 0.00741 | 0.00897 | 0.00015 | 0.00206 | 0.00019 |
| Si2 | 0.00763 | 0.00987 | 0.00888 | -0.00039 | 0.00226 | -0.00018 |
| B1 | 0.00693 | 0.00823 | 0.01289 | -0.00136 | 0.00272 | -0.00251 |
| B2 | 0.00836 | 0.00790 | 0.01039 | 0.00044 | 0.00306 | 0.00123 |