Table 6 (to be deposited): atomic coordinates and anisotropic displacement parameters for the high temperature refinements

| dien2 |  |  | T = 25 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m.a.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM |  | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| O1A |  | 0.86654 | 0.33948 | 0.17873 | 0.00462 | 0.00691 | 0.00576 | 0.00063 | 0.00148 | -0.00039 | 0.00580 |
|  |  | 0.00015 | 0.00017 | 0.00028 | 0.00053 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00051 | 0.00044 | 0.00048 | 0.00024 |
| O1B |  | 0.37433 | 0.83963 | 0.12772 | 0.00485 | 0.00782 | 0.00577 | -0.00011 | 0.00173 | 0.00024 | 0.00613 |
|  |  | 0.00015 | 0.00017 | 0.00028 | 0.00054 | 0.00058 | 0.00056 | 0.00051 | 0.00045 | 0.00050 | 0.00024 |
| O2A |  | 0.12099 | 0.50111 | 0.32199 | 0.00807 | 0.00544 | 0.00744 | 0.00011 | 0.00256 | -0.00177 | 0.00696 |
|  |  | 0.00016 | 0.00016 | 0.00031 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00059 | 0.00048 | 0.00049 | 0.00047 | 0.00025 |
| O2B |  | 0.63185 | 0.98529 | 0.38213 | 0.01096 | 0.00879 | 0.01507 | -0.00468 | 0.00770 | -0.00394 | 0.01077 |
|  |  | 0.00017 | 0.00017 | 0.00033 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00074 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00053 | 0.00029 |
| O3A |  | 0.10514 | 0.27488 | 0.60177 | 0.00587 | 0.01133 | 0.00964 | 0.00488 | 0.00245 | 0.00057 | 0.00895 |
|  |  | 0.00016 | 0.00017 | 0.00032 | 0.00059 | 0.00066 | 0.00064 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00049 | 0.00028 |
| O3B |  | 0.60463 | 0.70100 | 0.46426 | 0.00656 | 0.01388 | 0.00809 | 0.00498 | 0.00278 | 0.00099 | 0.00940 |
|  |  | 0.00016 | 0.00018 | 0.00031 | 0.00059 | 0.00067 | 0.00062 | 0.00052 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00028 |
| SiA |  | 0.04237 | 0.34128 | 0.28684 | 0.00442 | 0.00493 | 0.00526 | -0.00029 | 0.00200 | -0.00039 | 0.00476 |
|  |  | 0.00006 | 0.00006 | 0.00011 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00023 | 0.00019 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00012 |
| SiB |  | 0.55077 | 0.83808 | 0.23258 | 0.00489 | 0.00454 | 0.00537 | -0.00110 | 0.00216 | -0.00092 | 0.00481 |
|  |  | 0.00006 | 0.00006 | 0.00011 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00022 | 0.00019 | 0.00017 | 0.00019 | 0.00012 |
| M1 |  | 0.25087 | 0.65381 | 0.22287 | 0.00619 | 0.00638 | 0.00485 | 0.00081 | 0.00140 | 0.00042 | 0.00589 |
|  | 12 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00014 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00020 |
| M2 |  | 0.25554 | 0.01760 | 0.22156 | 0.01036 | 0.01842 | 0.00807 | 0.00436 | 0.00217 | 0.00389 | 0.01245 |
|  | 13.35(7) | 0.00008 | 0.00008 | 0.00015 | 0.00035 | 0.00039 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00023 | 0.00027 | 0.00026 |

Continues table 6

| dien2 | m.a.n. |  |  |  | T = 500 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  |  |  | x |  | y | z |  | U11 |  | U22 |  | U33 |  | U23 |  | U13 |  | U12 |  | Ueq |  |  |
| O1A |  |  |  | 0.86787 |  | 0.33936 | 0.17583 |  | 0.01116 |  | 0.01636 |  | 0.01215 |  | 0.00092 |  | 0.00277 |  | 0.00051 |  | 0.01344 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00024 |  | 0.00024 | 0.00042 |  | 0.00105 |  | 0.00114 |  | 0.00098 |  | 0.00102 |  | 0.00083 |  | 0.00103 |  | 0.00047 |  |  |
| O1B |  |  |  | 0.37361 |  | 0.84055 | 0.12950 |  | 0.01158 |  | 0.01779 |  | 0.01337 |  | -0.00113 |  | 0.00339 |  | 0.00056 |  | 0.01439 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00024 |  | 0.00024 | 0.00041 |  | 0.00106 |  | 0.00118 |  | 0.00101 |  | 0.00106 |  | 0.00085 |  | 0.00105 |  | 0.00047 |  |  |
| O2A |  |  |  | 0.12166 |  | 0.49977 | 0.32593 |  | 0.01970 |  | 0.01221 |  | 0.01864 |  | -0.00106 |  | 0.00678 |  | -0.00565 |  | 0.01669 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00026 |  | 0.00024 | 0.00046 |  | 0.00115 |  | 0.00120 |  | 0.00113 |  | 0.00103 |  | 0.00096 |  | 0.00098 |  | 0.00052 |  |  |
| O2B |  |  |  | 0.63063 |  | 0.98561 | 0.37802 |  | 0.02271 |  | 0.01862 |  | 0.02613 |  | -0.00709 |  | 0.01157 |  | -0.00892 |  | 0.02159 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00025 |  | 0.00026 | 0.00047 |  | 0.00131 |  | 0.00133 |  | 0.00136 |  | 0.00114 |  | 0.00114 |  | 0.00108 |  | 0.00059 |  |  |
| O3A |  |  |  | 0.10420 |  | 0.27096 | 0.59479 |  | 0.01449 |  | 0.02546 |  | 0.01936 |  | 0.00943 |  | 0.00543 |  | -0.00050 |  | 0.01976 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00025 |  | 0.00027 | 0.00048 |  | 0.00113 |  | 0.00135 |  | 0.00119 |  | 0.00112 |  | 0.00096 |  | 0.00102 |  | 0.00055 |  |  |
| O3B |  |  |  | 0.60331 |  | 0.70554 | 0.47150 |  | 0.01617 |  | 0.02381 |  | 0.01785 |  | 0.00876 |  | 0.00678 |  | 0.00308 |  | 0.01895 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00023 |  | 0.00026 | 0.00045 |  | 0.00120 |  | 0.00128 |  | 0.00119 |  | 0.00097 |  | 0.00099 |  | 0.00093 |  | 0.00056 |  |  |
| TA |  |  |  | 0.04254 |  | 0.34090 | 0.28445 |  | 0.01050 |  | 0.01105 |  | 0.01145 |  | -0.00106 |  | 0.00454 |  | -0.00124 |  | 0.01075 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00009 |  | 0.00011 | 0.00016 |  | 0.00050 |  | 0.00047 |  | 0.00042 |  | 0.00038 |  | 0.00035 |  | 0.00039 |  | 0.00024 |  |  |
| TB |  |  |  | 0.54985 |  | 0.83826 | 0.23615 |  | 0.01050 |  | 0.01029 |  | 0.01172 |  | -0.00072 |  | 0.00429 |  | -0.00119 |  | 0.01066 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00009 |  | 0.00010 | 0.00017 |  | 0.00048 |  | 0.00046 |  | 0.00041 |  | 0.00038 |  | 0.00034 |  | 0.00039 |  | 0.00024 |  |  |
| M1 |  | 12 |  | 0.25060 |  | 0.65285 | 0.22641 |  | 0.01596 |  | 0.01404 |  | 0.01463 |  | 0.00053 |  | 0.00480 |  | 0.00035 |  | 0.01490 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00014 |  | 0.00011 | 0.00023 |  | 0.00055 |  | 0.00055 |  | 0.00062 |  | 0.00053 |  | 0.00040 |  | 0.00060 |  | 0.00040 |  |  |
| M2 |  | 13.22(8) |  | 0.25495 |  | 0.01784 | 0.22514 |  | 0.02404 |  | 0.02834 |  | 0.01646 |  | 0.00404 |  | 0.00394 |  | 0.00507 |  | 0.02354 |  |  |
|  |  |  |  | 0.00014 |  | 0.00012 | 0.00023 |  | 0.00062 |  | 0.00065 |  | 0.00063 |  | 0.00054 |  | 0.00044 |  | 0.00059 |  | 0.00042 |  |  |

Continues table 6

| dien2 | m.a.n. |  |  | # T = 650° C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  | x | y |  | z | U11 |  | U22 |  | U33 |  | U23 |  | U13 |  | U12 |  | Ueq |  |
| O1A |  | 0.86807 | 0.33954 |  | 0.17543 | 0.01259 |  | 0.02205 |  | 0.01565 |  | -0.00038 |  | 0.00282 |  | -0.00213 |  | 0.01717 |  |
|  |  | 0.00040 | 0.00041 |  | 0.00071 | 0.00179 |  | 0.00203 |  | 0.00172 |  | 0.00180 |  | 0.00142 |  | 0.00179 |  | 0.00082 |  |
| O1B |  | 0.37321 | 0.84096 |  | 0.13015 | 0.01344 |  | 0.01662 |  | 0.01427 |  | -0.00023 |  | 0.00386 |  | 0.00024 |  | 0.01491 |  |
|  |  | 0.00039 | 0.00038 |  | 0.00065 | 0.00173 |  | 0.00179 |  | 0.00167 |  | 0.00176 |  | 0.00139 |  | 0.00169 |  | 0.00074 |  |
| O2A |  | 0.12149 | 0.49930 |  | 0.32662 | 0.02458 |  | 0.01618 |  | 0.02138 |  | -0.00333 |  | 0.00883 |  | -0.00751 |  | 0.02036 |  |
|  |  | 0.00043 | 0.00041 |  | 0.00075 | 0.00197 |  | 0.00211 |  | 0.00188 |  | 0.00173 |  | 0.00162 |  | 0.00171 |  | 0.00087 |  |
| O2B |  | 0.63021 | 0.98629 |  | 0.37674 | 0.02393 |  | 0.01912 |  | 0.02850 |  | -0.00684 |  | 0.01085 |  | -0.00742 |  | 0.02326 |  |
|  |  | 0.00040 | 0.00042 |  | 0.00072 | 0.00210 |  | 0.00216 |  | 0.00226 |  | 0.00194 |  | 0.00188 |  | 0.00181 |  | 0.00095 |  |
| O3A |  | 0.10371 | 0.27021 |  | 0.59168 | 0.01794 |  | 0.02438 |  | 0.02033 |  | 0.00996 |  | 0.00521 |  | -0.00114 |  | 0.02110 |  |
|  |  | 0.00040 | 0.00042 |  | 0.00077 | 0.00189 |  | 0.00218 |  | 0.00192 |  | 0.00181 |  | 0.00160 |  | 0.00170 |  | 0.00090 |  |
| O3B |  | 0.60314 | 0.70639 |  | 0.47337 | 0.01803 |  | 0.02328 |  | 0.01792 |  | 0.00860 |  | 0.00582 |  | 0.00399 |  | 0.01973 |  |
|  |  | 0.00038 | 0.00042 |  | 0.00070 | 0.00198 |  | 0.00206 |  | 0.00195 |  | 0.00156 |  | 0.00165 |  | 0.00154 |  | 0.00090 |  |
| TA |  | 0.04250 | 0.34052 |  | 0.28366 | 0.01182 |  | 0.01240 |  | 0.01091 |  | -0.00098 |  | 0.00359 |  | -0.00126 |  | 0.01172 |  |
|  |  | 0.00014 | 0.00018 |  | 0.00025 | 0.00077 |  | 0.00079 |  | 0.00069 |  | 0.00061 |  | 0.00057 |  | 0.00061 |  | 0.00040 |  |
| TB |  | 0.54963 | 0.83857 |  | 0.23700 | 0.01181 |  | 0.01040 |  | 0.01178 |  | -0.00118 |  | 0.00377 |  | -0.00170 |  | 0.01133 |  |
|  |  | 0.00015 | 0.00017 |  | 0.00028 | 0.00076 |  | 0.00075 |  | 0.00065 |  | 0.00060 |  | 0.00054 |  | 0.00062 |  | 0.00038 |  |
| M1 | 12 | 0.25025 | 0.65276 |  | 0.22705 | 0.01807 |  | 0.01629 |  | 0.01330 |  | 0.00100 |  | 0.00501 |  | 0.00098 |  | 0.01589 |  |
|  |  | 0.00022 | 0.00019 |  | 0.00035 | 0.00090 |  | 0.00091 |  | 0.00098 |  | 0.00086 |  | 0.00066 |  | 0.00097 |  | 0.00065 |  |
| M2 | 13.28(13) | 0.25478 | 0.01793 |  | 0.22547 | 0.02634 |  | 0.03240 |  | 0.01676 |  | 0.00277 |  | 0.00326 |  | 0.00475 |  | 0.02602 |  |
|  |  | 0.00023 | 0.00021 |  | 0.00036 | 0.00102 |  | 0.00110 |  | 0.00102 |  | 0.00087 |  | 0.00073 |  | 0.00098 |  | 0.00070 |  |

Note: m.a.n. mean atomic number

Continues table 6

| dien2 | m.a.n. |  |  |  | T = 800 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  | x |  | y |  | z |  | U11 | U22 |  | U33 |  | U23 |  | U13 |  | U12 |  | Ueq |  |  |
| O1A |  | 0.86828 |  | 0.33961 |  | 0.17249 |  | 0.01595 | 0.02406 |  | 0.01797 |  | 0.00149 |  | 0.00505 |  | 0.00094 |  | 0.01942 |  |  |
|  |  | 0.00029 |  | 0.00029 |  | 0.00050 |  | 0.00137 | 0.00152 |  | 0.00123 |  | 0.00132 |  | 0.00106 |  | 0.00133 |  | 0.00061 |  |  |
| O1B |  | 0.37346 |  | 0.84123 |  | 0.13248 |  | 0.01476 | 0.02284 |  | 0.01853 |  | -0.00057 |  | 0.00368 |  | 0.00146 |  | 0.01912 |  |  |
|  |  | 0.00029 |  | 0.00028 |  | 0.00049 |  | 0.00134 | 0.00146 |  | 0.00122 |  | 0.00131 |  | 0.00103 |  | 0.00129 |  | 0.00059 |  |  |
| O2A |  | 0.12164 |  | 0.49858 |  | 0.32875 |  | 0.02631 | 0.01887 |  | 0.02612 |  | -0.00341 |  | 0.00961 |  | -0.00863 |  | 0.02349 |  |  |
|  |  | 0.00031 |  | 0.00029 |  | 0.00055 |  | 0.00151 | 0.00159 |  | 0.00141 |  | 0.00132 |  | 0.00122 |  | 0.00130 |  | 0.00067 |  |  |
| O2B |  | 0.62975 |  | 0.98637 |  | 0.37552 |  | 0.03137 | 0.02224 |  | 0.02992 |  | -0.00841 |  | 0.01431 |  | -0.00943 |  | 0.02678 |  |  |
|  |  | 0.00030 |  | 0.00030 |  | 0.00055 |  | 0.00170 | 0.00163 |  | 0.00161 |  | 0.00137 |  | 0.00142 |  | 0.00134 |  | 0.00073 |  |  |
| O3A |  | 0.10313 |  | 0.26764 |  | 0.58800 |  | 0.02048 | 0.03486 |  | 0.02415 |  | 0.01199 |  | 0.00716 |  | -0.00056 |  | 0.02651 |  |  |
|  |  | 0.00030 |  | 0.00032 |  | 0.00055 |  | 0.00145 | 0.00174 |  | 0.00148 |  | 0.00142 |  | 0.00121 |  | 0.00130 |  | 0.00070 |  |  |
| O3B |  | 0.60222 |  | 0.70925 |  | 0.47905 |  | 0.02226 | 0.03067 |  | 0.02337 |  | 0.01248 |  | 0.00998 |  | 0.00350 |  | 0.02480 |  |  |
|  |  | 0.00028 |  | 0.00032 |  | 0.00052 |  | 0.00153 | 0.00158 |  | 0.00146 |  | 0.00125 |  | 0.00127 |  | 0.00120 |  | 0.00069 |  |  |
| TA |  | 0.04294 |  | 0.34079 |  | 0.28246 |  | 0.01284 | 0.01520 |  | 0.01384 |  | -0.00056 |  | 0.00518 |  | -0.00107 |  | 0.01375 |  |  |
|  |  | 0.00011 |  | 0.00013 |  | 0.00019 |  | 0.00062 | 0.00058 |  | 0.00049 |  | 0.00046 |  | 0.00042 |  | 0.00047 |  | 0.00029 |  |  |
| TB |  | 0.54865 |  | 0.83882 |  | 0.23917 |  | 0.01469 | 0.01415 |  | 0.01394 |  | -0.00078 |  | 0.00632 |  | -0.00138 |  | 0.01385 |  |  |
|  |  | 0.00012 |  | 0.00013 |  | 0.00021 |  | 0.00062 | 0.00057 |  | 0.00048 |  | 0.00046 |  | 0.00042 |  | 0.00048 |  | 0.00028 |  |  |
| M1 | 12 | 0.25051 |  | 0.65217 |  | 0.22924 |  | 0.02213 | 0.02058 |  | 0.01778 |  | 0.00025 |  | 0.00625 |  | 0.00014 |  | 0.02020 |  |  |
|  |  | 0.00017 |  | 0.00014 |  | 0.00027 |  | 0.00067 | 0.00067 |  | 0.00071 |  | 0.00068 |  | 0.00049 |  | 0.00077 |  | 0.00048 |  |  |
| M2 | 13.35(9) | 0.25431 |  | 0.01745 |  | 0.22774 |  | 0.03421 | 0.03803 |  | 0.02157 |  | 0.00261 |  | 0.00470 |  | 0.00622 |  | 0.03230 |  |  |
|  |  | 0.00018 |  | 0.00015 |  | 0.00028 |  | 0.00077 | 0.00083 |  | 0.00074 |  | 0.00068 |  | 0.00054 |  | 0.00080 |  | 0.00052 |  |  |

Note: m.a.n. mean atomic number

Continues table 6

| dien2 | m.a.n. |  | T = 1000 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  | x | y | z |  | U11 | U22 |  | U33 |  | U23 |  | U13 |  | U12 |  | Ueq |  |  |
| O1A |  | 0.86862 | 0.33890 | 0.17197 |  | 0.01655 | 0.02735 |  | 0.01874 |  | 0.00100 |  | 0.00625 |  | 0.00345 |  | 0.02075 |  |  |
|  |  | 0.00036 | 0.00036 | 0.00065 |  | 0.00174 | 0.00191 |  | 0.00160 |  | 0.00177 |  | 0.00134 |  | 0.00181 |  | 0.00076 |  |  |
| O1B |  | 0.37311 | 0.84175 | 0.13310 |  | 0.01986 | 0.02434 |  | 0.02009 |  | 0.00018 |  | 0.00674 |  | 0.00202 |  | 0.02136 |  |  |
|  |  | 0.00038 | 0.00036 | 0.00064 |  | 0.00179 | 0.00184 |  | 0.00166 |  | 0.00177 |  | 0.00136 |  | 0.00179 |  | 0.00076 |  |  |
| O2A |  | 0.12226 | 0.49844 | 0.33087 |  | 0.02956 | 0.01942 |  | 0.03102 |  | -0.00410 |  | 0.01199 |  | -0.00833 |  | 0.02613 |  |  |
|  |  | 0.00040 | 0.00036 | 0.00073 |  | 0.00202 | 0.00200 |  | 0.00200 |  | 0.00173 |  | 0.00163 |  | 0.00172 |  | 0.00088 |  |  |
| O2B |  | 0.62858 | 0.98692 | 0.37344 |  | 0.03185 | 0.02848 |  | 0.03628 |  | -0.00999 |  | 0.01675 |  | -0.01373 |  | 0.03082 |  |  |
|  |  | 0.00040 | 0.00038 | 0.00074 |  | 0.00225 | 0.00223 |  | 0.00228 |  | 0.00192 |  | 0.00184 |  | 0.00184 |  | 0.00100 |  |  |
| O3A |  | 0.10324 | 0.26674 | 0.58704 |  | 0.02092 | 0.03935 |  | 0.02482 |  | 0.01704 |  | 0.00715 |  | 0.00030 |  | 0.02842 |  |  |
|  |  | 0.00037 | 0.00041 | 0.00072 |  | 0.00188 | 0.00224 |  | 0.00195 |  | 0.00187 |  | 0.00155 |  | 0.00167 |  | 0.00091 |  |  |
| O3B |  | 0.60230 | 0.71138 | 0.48337 |  | 0.02675 | 0.03591 |  | 0.02514 |  | 0.01352 |  | 0.01085 |  | 0.00777 |  | 0.02867 |  |  |
|  |  | 0.00036 | 0.00041 | 0.00069 |  | 0.00210 | 0.00215 |  | 0.00206 |  | 0.00157 |  | 0.00169 |  | 0.00156 |  | 0.00094 |  |  |
| TA |  | 0.04317 | 0.34038 | 0.28182 |  | 0.01501 | 0.01670 |  | 0.01515 |  | -0.00167 |  | 0.00645 |  | -0.00186 |  | 0.01524 |  |  |
|  |  | 0.00013 | 0.00017 | 0.00024 |  | 0.00078 | 0.00076 |  | 0.00067 |  | 0.00061 |  | 0.00056 |  | 0.00062 |  | 0.00038 |  |  |
| TB |  | 0.54817 | 0.83878 | 0.24048 |  | 0.01547 | 0.01633 |  | 0.01619 |  | -0.00152 |  | 0.00609 |  | -0.00176 |  | 0.01576 |  |  |
|  |  | 0.00014 | 0.00017 | 0.00027 |  | 0.00078 | 0.00076 |  | 0.00064 |  | 0.00064 |  | 0.00053 |  | 0.00064 |  | 0.00037 |  |  |
| M1 | 12 | 0.25048 | 0.65186 | 0.23090 |  | 0.02398 | 0.02230 |  | 0.01975 |  | 0.00060 |  | 0.00728 |  | -0.00015 |  | 0.02196 |  |  |
|  |  | 0.00023 | 0.00016 | 0.00037 |  | 0.00086 | 0.00084 |  | 0.00096 |  | 0.00094 |  | 0.00063 |  | 0.00107 |  | 0.00062 |  |  |
| M2 | 13.24(11) | 0.25426 | 0.01793 | 0.22864 |  | 0.03785 | 0.04023 |  | 0.02357 |  | 0.00239 |  | 0.00606 |  | 0.00768 |  | 0.03481 |  |  |
|  |  | 0.00024 | 0.00019 | 0.00037 |  | 0.00102 | 0.00103 |  | 0.00101 |  | 0.00093 |  | 0.00071 |  | 0.00109 |  | 0.00068 |  |  |

Note: m.a.n. mean atomic number

Continues table 6

| dien1 | m.a.n. |  | T = 25 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| O1A |  | 0.86657 | 0.33948 | 0.17890 | 0.00494 | 0.00690 | 0.00789 | 0.00066 | 0.00181 | 0.00005 | 0.00662 |
|  |  | 0.00010 | 0.00011 | 0.00020 | 0.00037 | 0.00039 | 0.00040 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00033 | 0.00017 |
| O1B |  | 0.37428 | 0.83968 | 0.12721 | 0.00494 | 0.00843 | 0.00658 | 0.00046 | 0.00169 | 0.00005 | 0.00668 |
|  |  | 0.00010 | 0.00011 | 0.00019 | 0.00038 | 0.00041 | 0.00040 | 0.00034 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00017 |
| O2A |  | 0.12121 | 0.50101 | 0.32229 | 0.00980 | 0.00567 | 0.00908 | -0.00030 | 0.00377 | -0.00218 | 0.00800 |
|  |  | 0.00011 | 0.00011 | 0.00021 | 0.00041 | 0.00040 | 0.00041 | 0.00034 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00018 |
| O2B |  | 0.63154 | 0.98539 | 0.38134 | 0.01156 | 0.00931 | 0.01722 | -0.00598 | 0.00822 | -0.00530 | 0.01184 |
|  |  | 0.00011 | 0.00011 | 0.00022 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00052 | 0.00039 | 0.00041 | 0.00036 | 0.00021 |
| O3A |  | 0.10505 | 0.27466 | 0.60141 | 0.00700 | 0.01225 | 0.01143 | 0.00524 | 0.00314 | 0.00084 | 0.01017 |
|  |  | 0.00011 | 0.00011 | 0.00021 | 0.00041 | 0.00047 | 0.00045 | 0.00037 | 0.00036 | 0.00035 | 0.00020 |
| O3B |  | 0.60473 | 0.70086 | 0.46442 | 0.00686 | 0.01411 | 0.00909 | 0.00505 | 0.00255 | 0.00095 | 0.01001 |
|  |  | 0.00011 | 0.00011 | 0.00020 | 0.00042 | 0.00047 | 0.00044 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00034 | 0.00020 |
| TA |  | 0.04243 | 0.34128 | 0.28683 | 0.00529 | 0.00501 | 0.00701 | -0.00051 | 0.00286 | -0.00049 | 0.00555 |
|  |  | 0.00004 | 0.00004 | 0.00007 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00008 |
| TB |  | 0.55079 | 0.83814 | 0.23243 | 0.00533 | 0.00528 | 0.00662 | -0.00065 | 0.00245 | -0.00079 | 0.00561 |
|  |  | 0.00004 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00008 |
| M1 | 12 | 0.25088 | 0.65386 | 0.22278 | 0.00693 | 0.00705 | 0.00690 | 0.00070 | 0.00227 | -0.00003 | 0.00694 |
|  |  | 0.00005 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00025 | 0.00017 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00018 |
| M2 | 13.28(5) | 0.25548 | 0.01774 | 0.22147 | 0.01046 | 0.01878 | 0.00911 | 0.00467 | 0.00257 | 0.00380 | 0.01290 |
|  |  | 0.00005 | 0.00006 | 0.00010 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00024 | 0.00018 | 0.00017 | 0.00018 | 0.00018 |

Note: m.a.n. mean atomic number

Continues table 6

| dien1 | m.a.n. |  | T = 1038 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM |  | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| O1A |  | 0.86851 | 0.33792 | 0.17346 | 0.02270 | 0.02279 | 0.02392 | -0.00022 | 0.00185 | 0.00603 | 0.02453 |
|  |  | 0.00079 | 0.00079 | 0.00123 | 0.00385 | 0.00390 | 0.00329 | 0.00365 | 0.00280 | 0.00380 | 0.00164 |
| O1B |  | 0.37326 | 0.84298 | 0.13288 | 0.01854 | 0.03292 | 0.02364 | 0.00263 | 0.00944 | 0.00073 | 0.02440 |
|  |  | 0.00077 | 0.00080 | 0.00125 | 0.00370 | 0.00435 | 0.00329 | 0.00403 | 0.00281 | 0.00391 | 0.00171 |
| O2A |  | 0.12306 | 0.49709 | 0.33023 | 0.03611 | 0.02643 | 0.03503 | -0.01426 | 0.01199 | -0.01207 | 0.03242 |
|  |  | 0.00085 | 0.00078 | 0.00139 | 0.00468 | 0.00473 | 0.00386 | 0.00402 | 0.00345 | 0.00410 | 0.00201 |
| O2B |  | 0.62729 | 0.98937 | 0.37205 | 0.03885 | 0.03969 | 0.04646 | -0.00072 | 0.01940 | -0.01300 | 0.04033 |
|  |  | 0.00090 | 0.00089 | 0.00156 | 0.00525 | 0.00568 | 0.00499 | 0.00487 | 0.00418 | 0.00478 | 0.00231 |
| O3A |  | 0.10337 | 0.26371 | 0.58561 | 0.01962 | 0.03966 | 0.03383 | 0.01987 | 0.00765 | -0.00139 | 0.03129 |
|  |  | 0.00073 | 0.00078 | 0.00146 | 0.00378 | 0.00462 | 0.00410 | 0.00377 | 0.00314 | 0.00350 | 0.00195 |
| O3B |  | 0.60188 | 0.71307 | 0.48527 | 0.02920 | 0.03944 | 0.02786 | 0.01246 | 0.01272 | 0.00495 | 0.03133 |
|  |  | 0.00073 | 0.00084 | 0.00133 | 0.00446 | 0.00446 | 0.00400 | 0.00329 | 0.00347 | 0.00330 | 0.00199 |
| TA |  | 0.04316 | 0.33983 | 0.27886 | 0.01836 | 0.01747 | 0.02239 | 0.00228 | 0.00700 | -0.00196 | 0.01932 |
|  |  | 0.00029 | 0.00038 | 0.00049 | 0.00169 | 0.00165 | 0.00143 | 0.00130 | 0.00118 | 0.00137 | 0.00083 |
| TB |  | 0.54744 | 0.84026 | 0.24409 | 0.01627 | 0.02454 | 0.02556 | -0.00196 | 0.00695 | -0.00322 | 0.02209 |
|  |  | 0.00030 | 0.00040 | 0.00055 | 0.00170 | 0.00187 | 0.00145 | 0.00146 | 0.00118 | 0.00145 | 0.00087 |
| M1 | 12 | 0.24987 | 0.65144 | 0.23118 | 0.02716 | 0.02629 | 0.02310 | 0.00247 | 0.00695 | -0.00454 | 0.02581 |
|  |  | 0.00049 | 0.00037 | 0.00069 | 0.00173 | 0.00184 | 0.00188 | 0.00199 | 0.00129 | 0.00228 | 0.00124 |
| M2 | 13.3(2) | 0.25375 | 0.01747 | 0.23273 | 0.03847 | 0.04574 | 0.03479 | 0.00580 | 0.00362 | 0.00308 | 0.04168 |
|  |  | 0.00050 | 0.00040 | 0.00075 | 0.00211 | 0.00227 | 0.00207 | 0.00213 | 0.00153 | 0.00245 | 0.00140 |

Note: m.a.n. mean atomic number