# Table 5a.  Summary of phase proportions for pentlandite and mss/pyrrhotite for cooling experiments from 973 K to 373 K with time

|  |  | 70-30 |  |  | 80-20 |  |  | 85-15 | 85-15 |  | 90-10 | 90-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp K | Time elapsed | mss_norm | pent_norm | Time elapsed (s) | mss_norm | pent_norm | Time elasped | mss-norm | pent-norm | Time elapsed (s) | mss_norm | pent_norm |
|  | (s) |  |  |  |  |  | (s) |  |  |  |  |  |
| 973 | 1607 | 0.975(4) | 0.025(4) | 1649 | 0.9899(5) | 0.010(6) |  |  |  | 1597 | 0.9991(6) | 0.01(1) |
| 923 | 3358 | 0.975(6) | 0.025(6) | 3546 | 0.9890(7) | 0.011(7) |  |  |  | 3302 | 0.9998(7) | 0.00(1) |
| 893 | 3863 | 0.974(9) | 0.026(9) | 4451 | 0.9885(9) | 0.011(9) |  |  |  | 3788 | 0.9987(9) | 0.001(1) |
| 893 | 4352 | 0.98(1) | 0.02(1) | 5316 | 0.9878(9) | 0.012(9) |  |  |  | 4255 | 0.999(1) | 0.001(1) |
| 893 | 4859 | 0.97(1) | 0.03(1) | 6182 | 0.9891(9) | 0.010(9) |  |  |  | 4730 | 0.9987(9) | 0.001(1) |
| 893 | 7111 | 0.975(8) | 0.025(8) | 7051 | 0.9883(9) | 0.01(1) |  |  |  | 6805 | 0.9961(7) | 0.004(1) |
| 873 | 7605 | 0.97(1) | 0.03(1) | 8097 | 0.9889(9) | 0.011(9) |  |  |  | 7295 | 0.9963(9) | 0.004(1) |
| 873 | 8262 | 0.919(7) | 0.081(8) | 8962 | 0.9906(8) | 0.009(8) |  |  |  | 7773 | 0.9960(9) | 0.004(1) |
| 873 | 8806 | 0.906(6) | 0.094(7) | 9830 | 0.9778(8) | 0.022(8) |  |  |  | 8251 | 0.9969(9) | 0.003(1) |
| 873 | 10873 | 0.896(5) | 0.104(5) | 10697 | 0.9754(8) | 0.025(8) |  |  |  | 10491 | 0.9965(8) | 0.004(1) |
| 853 | 11376 | 0.883(6) | 0.117(7) | 11620 | 0.914(3) | 0.085(3) |  |  |  | 10999 | 0.997(1) | 0.003(1) |
| 853 | 11841 | 0.879(6) | 0.121(7) | 12531 | 0.907(1) | 0.093(1) |  |  |  | 11483 | 0.997(1) | 0.003(1) |
| 853 | 12305 | 0.881(6) | 0.119(6) | 13520 | 0.906(1) | 0.094(1) |  |  |  | 11966 | 0.9972(9) | 0.003(1) |
| 853 | 14374 | 0.877(4) | 0.123(5) | 14388 | 0.904(1) | 0.096(1) |  |  |  | 14043 | 0.9971(8) | 0.003(1) |
| 823 | 14880 | 0.864(6) | 0.136(6) | 15289 | 0.888(1) | 0.112(1) | 480 | 0.94(2) | 0.06(1) | 14544 | 0.988(1) | 0.01(1) |
| 823 | 15348 | 0.852(6) | 0.148(7) | 16156 | 0.883(1) | 0.117(1) | 960 | 0.94(2) | 0.06(1) | 15021 | 0.984(1) | 0.02(1) |
| 823 | 15813 | 0.854(9) | 0.15(1) | 17103 | 0.882(1) | 0.118(1) | 1440 | 0.94(2) | 0.06(1) | 15500 | 0.983(1) | 0.02(1) |
| 823 | 18037 | 0.850(5) | 0.150(6) | 17972 | 0.881(1) | 0.119(1) | 3600 | 0.93(2) | 0.06(7) | 17576 | 0.9802(8) | 0.02(1) |
| 773 | 18811 | 0.814(5) | 0.186(6) | 18929 | 0.848(1) | 0.152(2) | 4080 | 0.91(2) | 0.09(1) | 18113 | 0.956(1) | 0.04(1) |
| 773 | 19275 | 0.799(5) | 0.201(6) | 19795 | 0.841(1) | 0.159(2) | 4560 | 0.89(2) | 0.11(1) | 18652 | 0.949(1) | 0.05(1) |
| 773 | 19741 | 0.797(5) | 0.203(6) | 20693 | 0.846(1) | 0.154(1) | 5040 | 0.91(2) | 0.09(1) | 19136 | 0.943(1) | 0.06(1) |
| 773 | 22182 | 0.790(5) | 0.210(6) | 21560 | 0.846(1) | 0.154(2) | 7200 | 0.89(2) | 0.11(1) | 21230 | 0.940(1) | 0.06(1) |
| 723 | 22748 | 0.769(4) | 0.231(5) | 22537 | 0.818(2) | 0.182(2) | 7680 | 0.87(2) | 0.13(1) | 21815 | 0.929(6) | 0.071(6) |
| 723 | 23302 | 0.758(4) | 0.242(6) | 23543 | 0.809(1) | 0.191(2) | 8160 | 0.86(2) | 0.14(1) | 22309 | 0.921(6) | 0.079(6) |
| 723 | 23765 | 0.762(4) | 0.238(5) | 24511 | 0.808(1) | 0.192(2) | 8640 | 0.86(2) | 0.14(1) | 22775 | 0.921(6) | 0.079(6) |
| 723 | 25834 | 0.756(4) | 0.244(5) | 25379 | 0.801(1) | 0.199(2) | 10800 | 0.85(2) | 0.15(1) | 24835 | 0.918(4) | 0.082(4) |
| 673 | 26418 | 0.737(4) | 0.263(5) | 26377 | 0.789(1) | 0.211(1) | 11280 | 0.84(2) | 0.16(1) | 25459 | 0.906(5) | 0.094(6) |
| 673 | 27033 | 0.735(3) | 0.265(5) | 27244 | 0.777(1) | 0.223(1) | 11760 | 0.83(2) | 0.17(1) | 25928 | 0.902(5) | 0.098(6) |
| 673 | 27498 | 0.722(3) | 0.278(5) | 28112 | 0.775(1) | 0.225(1) | 12240 | 0.83(2) | 0.17(1) | 26397 | 0.897(5) | 0.103(6) |
| 673 | 29616 | 0.712(2) | 0.288(3) | 28982 | 0.769(1) | 0.231(1) | 14400 | 0.82(2) | 0.18(1) | 28461 | 0.894(4) | 0.106(5) |
| 623 | 30223 | 0.701(3) | 0.299(5) | 30014 | 0.760(1) | 0.240(1) | 14880 | 0.79(2) | 0.21(1) | 29067 | 0.882(5) | 0.118(6) |
| 623 | 30690 | 0.699(3) | 0.301(5) | 30879 | 0.748(1) | 0.252(1) | 15360 | 0.81(2) | 0.19(1) | 29533 | 0.880(5) | 0.120(6) |
| 623 | 31166 | 0.688(3) | 0.312(5) | 31745 | 0.747(1) | 0.253(1) | 15840 | 0.79(2) | 0.21(1) | 30000 | 0.879(5) | 0.121(5) |
| 623 | 33234 | 0.686(2) | 0.314(3) | 32615 | 0.741(1) | 0.259(1) | 18000 | 0.79(2) | 0.21(1) | 32057 | 0.873(4) | 0.127(4) |
| 598 | 33827 | 0.673(3) | 0.327(5) | 33617 | 0.736(1) | 0.264(1) | 18480 | 0.78(2) | 0.22(1) | 32595 | 0.868(5) | 0.132(5) |
| 598 | 34289 | 0.670(3) | 0.330(5) | 34524 | 0.729(1) | 0.271(2) | 18960 | 0.78(2) | 0.22(1) | 33075 | 0.865(4) | 0.135(5) |
| 598 | 34755 | 0.663(3) | 0.337(4) | 35391 | 0.727(1) | 0.273(2) | 19440 | 0.79(2) | 0.21(1) | 33712 | 0.863(4) | 0.137(5) |
| 598 | 36939 | 0.663(2) | 0.337(3) | 36263 | 0.723(1) | 0.277(2) | 21600 | 0.74(2) | 0.26(1) | 35784 | 0.862(3) | 0.138(4) |
| 573 | 37540 | 0.654(3) | 0.346(4) | 37467 | 0.719(1) | 0.281(2) | 22080 | 0.76(2) | 0.24(1) | 36343 | 0.859(5) | 0.141(6) |
| 573 | 38015 | 0.658(3) | 0.342(4) | 38338 | 0.719(1) | 0.281(2) | 22560 | 0.77(2) | 0.23(1) | 36810 | 0.859(6) | 0.141(7) |
| 573 | 38478 | 0.651(3) | 0.349(4) | 39210 | 0.717(1) | 0.283(2) | 23040 | 0.76(2) | 0.24(1) | 37277 | 0.858(5) | 0.142(6) |
| 573 | 40549 | 0.645(2) | 0.355(3) | 40079 | 0.712(1) | 0.288(2) | 25200 | 0.76(2) | 0.24(1) | 39338 | 0.858(5) | 0.142(6) |
| 548 | 41174 | 0.644(3) | 0.356(5) | 41056 | 0.712(1) | 0.288(2) | 25680 | 0.75(2) | 0.25(1) | 39951 | 0.859(7) | 0.141(8) |
| 548 | 41640 | 0.639(3) | 0.361(5) | 41973 | 0.708(1) | 0.292(2) | 26160 | 0.76(2) | 0.24(1) | 40420 | 0.862(7) | 0.138(8) |
| 548 | 42104 | 0.640(3) | 0.360(5) | 42843 | 0.711(1) | 0.289(2) | 26640 | 0.76(2) | 0.24(1) | 40886 | 0.852(8) | 0.15(1) |
| 548 | 44193 | 0.634(2) | 0.366(3) | 43718 | 0.710(1) | 0.290(2) | 28800 | 0.75(2) | 0.25(1) | 42948 | 0.855(6) | 0.145(7) |
| 523 | 45148 | 0.635(3) | 0.365(5) | 44727 | 0.706(1) | 0.294(2) | 29280 | 0.73(2) | 0.27(1) | 43594 | 0.852(7) | 0.148(9) |
| 523 | 45615 | 0.633(3) | 0.367(5) | 45636 | 0.701(1) | 0.299(2) | 29760 | 0.74(2) | 0.26(1) | 44060 | 0.854(9) | 0.15(1) |
| 523 | 46170 | 0.638(3) | 0.362(5) | 46520 | 0.700(1) | 0.300(2) | 30240 | 0.73(2) | 0.27(1) | 44528 | 0.855(6) | 0.145(8) |
| 523 | 48461 | 0.634(2) | 0.366(3) | 47391 | 0.702(1) | 0.298(2) | 32400 | 0.74(2) | 0.26(1) | 46599 | 0.856(5) | 0.144(6) |
| 473 | 49580 | 0.630(3) | 0.370(5) | 48862 | 0.694(1) | 0.306(2) | 32880 | 0.74(2) | 0.26(1) | 47791 | 0.857(9) | 0.14(1) |
| 473 | 50209 | 0.621(3) | 0.379(5) | 49731 | 0.698(1) | 0.302(2) | 33360 | 0.73(2) | 0.27(1) | 48589 | 0.856(9) | 0.14(1) |
| 473 | 50677 | 0.626(3) | 0.374(5) | 50600 | 0.697(1) | 0.303(2) | 33840 | 0.73(2) | 0.27(1) | 49389 | 0.855(7) | 0.145(9) |
| 473 | 52920 | 0.621(2) | 0.379(3) | 51471 | 0.700(1) | 0.300(2) | 36000 | 0.73(2) | 0.27(1) | 52356 | 0.858(6) | 0.142(7) |
| 423 | 54176 | 0.622(3) | 0.378(5) | 53027 | 0.696(1) | 0.304(2) | 36480 | 0.73(2) | 0.27(1) | 53511 | 0.908(4) | 0.092(1) |
| 423 | 54641 | 0.627(3) | 0.373(5) | 53948 | 0.697(1) | 0.303(2) | 36960 | 0.73(2) | 0.27(1) | 53979 | 0.860(5) | 0.140(6) |
| 423 | 55107 | 0.630(3) | 0.370(5) | 54815 | 0.695(2) | 0.305(2) | 37440 | 0.72(2) | 0.28(1) | 54447 | 0.861(5) | 0.139(6) |
| 423 | 55578 | 0.628(3) | 0.372(5) | 55684 | 0.698(2) | 0.302(2) | 39600 | 0.72(2) | 0.28(1) | 54918 | 0.863(5) | 0.137(6) |
| 373 | 59704 | 0.631(3) | 0.369(5) | 58277 | 0.695(2) | 0.305(2) |  |  |  | 72752 | 0.864(7) | 0.136(8) |
| 373 | 60174 | 0.632(3) | 0.368(5) | 59146 | 0.696(2) | 0.304(2) |  |  |  | 73220 | 0.865(7) | 0.135(8) |
| 373 | 60643 | 0.632(3) | 0.368(5) | 60399 | 0.697(2) | 0.303(2) |  |  |  | 73688 | 0.864(7) | 0.136(8) |
| 373 | 62717 | 0.634(2) | 0.366(4) | 61271 | 0.697(2) | 0.303(2) |  |  |  | 76032 | 0.863(6) | 0.137(7) |