Table 3. (for deposit) Anisotropic atom-displacement coefficients (Uij, Å²) in piergorite-(Ce)

| Atom | U(11) | U(22) | U(33) | U(23) | U(13) | U(12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1A | 0.0111(12) | 0.0058(11) | 0.0231(17) | –0.0044(11) | 0.0092(12) | –0.0020(10) |
| B1B | 0.0090(11) | 0.0048(10) | 0.0088(11) | 0.0002(9) | 0.0008(9) | 0.0012(9) |
| B2A | 0.0046(9) | 0.0038(9) | 0.0045(9) | 0.0000(8) | 0.0021(7) | 0.0002(8) |
| B2B | 0.0054(9) | 0.0037(9) | 0.0049(10) | –0.0005(8) | 0.0008(7) | –0.0011(8) |
| Si1A | 0.0039(3) | 0.0084(4) | 0.0073(3) | 0.0022(2) | 0.0014(2) | 0.0005(2) |
| Si1B | 0.0032(4) | 0.0076(5) | 0.0073(4) | 0 | 0.0015(3) | 0 |
| Si2A | 0.0032(4) | 0.0093(5) | 0.0078(4) | 0 | 0.0015(3) | 0 |
| Si2B | 0.0048(3) | 0.0053(3) | 0.0071(3) | –0.0011(2) | 0.0009(2) | –0.0005(2) |
| M1 | 0.0062(4) | 0.0064(4) | 0.0093(4) | –0.0012(2) | 0.0022(2) | –0.0005(2) |
| M2 | 0.0060(2) | 0.0059(1) | 0.0060(2) | –0.0002(1) | 0.0013(2) | 0.0013(2) |
| M3A | 0.0085(2) | 0.0080(2) | 0.0078(2) | 0.0011(2) | 0.0014(2) | 0.0001(2) |
| M3B | 0.0103(2) | 0.0073(2) | 0.0084(2) | –0.0014(2) | 0.0028(2) | –0.0010(2) |
| M4A | 0.0063(2) | 0.0108(2) | 0.0094(2) | 0.0012(2) | 0.0001(1) | –0.0015(2) |
| M4B | 0.0047(2) | 0.0069(2) | 0.0096(2) | –0.0001(2) | 0.0005(2) | –0.0004(2) |
| O1 | 0.0041(7) | 0.0102(8) | 0.0066(8) | 0.0019(6) | 0.0041(6) | 0.0012(6) |
| O2 | 0.0079(9) | 0.0165(11) | 0.0206(12) | –0.0109(9) | 0.0040(8) | –0.0009(8) |
| O3 | 0.0080(8) | 0.0085(8) | 0.0070(8) | –0.0020(6) | 0.0004(6) | 0.0013(6) |
| O4 | 0.0058(8) | 0.0117(9) | 0.0094(9) | 0.0013(7) | 0.0030(6) | 0.0004(7) |
| O5 | 0.0064(8) | 0.0102(9) | 0.0114(9) | –0.0022(7) | 0.0009(7) | 0.0025(7) |
| O6 | 0.0090(8) | 0.0062(8) | 0.0086(8) | 0.0016(6) | –0.0002(7) | –0.0011(6) |
| O7 | 0.0045(7) | 0.0093(8) | 0.0075(8) | –0.0017(6) | 0.0031(6) | –0.0006(6) |
| O8 | 0.0092(9) | 0.0158(11) | 0.0180(11) | –0.0121(9) | 0.0009(8) | –0.0030(8) |
| O9 | 0.0120(10) | 0.0311(15) | 0.0127(11) | 0.0121(10) | 0.0079(8) | 0.0147(10) |
| O10 | 0.0131(9) | 0.0106(9) | 0.0088(9) | –0.0032(7) | 0.0061(7) | –0.0037(7) |
| O11 | 0.0057(9) | 0.0260(14) | 0.0197(12) | 0.0152(10) | 0.0003(8) | –0.0054(9) |
| O12 | 0.0071(8) | 0.0080(8) | 0.0084(8) | 0.0035(6) | –0.0013(6) | –0.0007(6) |
| O13 | 0.0087(8) | 0.0061(8) | 0.0054(8) | 0.0003(6) | 0.0024(6) | 0.0013(6) |
| O14 | 0.0081(8) | 0.0059(8) | 0.0050(7) | 0.0003(6) | 0.0029(6) | –0.0002(6) |
| O15 | 0.0065(8) | 0.0046(8) | 0.0115(9) | –0.0013(6) | 0.0012(6) | –0.0008(6) |
| O16 | 0.0112(8) | 0.0049(7) | 0.0031(7) | –0.0008(5) | 0.0022(6) | –0.0002(6) |
| O17 | 0.0074(8) | 0.0054(8) | 0.0092(9) | 0.0002(6) | 0.0031(6) | 0.0000(6) |
| O18 | 0.0029(7) | 0.0063(8) | 0.0110(9) | –0.0014(6) | –0.0001(6) | –0.0003(5) |
| O19 | 0.0061(8) | 0.0155(10) | 0.0068(9) | –0.0002(7) | 0.0008(6) | 0.0000(7) |

Note: The atom-displacement parameter is of the form: exp [–2(2 (h2a*2 U11 + k2b*2 U22 + l2c*2 U33 + 2 hka*b* U12 + 2 hla*c* U13 + 2 klb*c* U23)].