Table 3 (deposited). Crystallographic coordinates and equivalent isotropic and anisotropic temperature factors (Å2  103) for Fe, Mn, Li-rich mica-1M [layer symmetry C12(1)], space group C2. Estimated standard deviations in parenthesis.

| Atom | x/a |  | y/b | z/c | Ueq | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample: Hirukawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | 0.0749(4) | 0.1698(1) |  | 0.2290(3) | 12(1) | 12(2) | 3(1) | 19(2) | -2(1) | 2(1) | 0(1) |
| T11 | 0.5862(4) | 0.3331(1) |  | 0.2299(2) | 10(1) | 8(1) | 7(1) | 17(2) | -1(1) | 4(1) | 1(1) |
| M1 | 0 | 0.9929(7) |  | 0.5 | 12(1) | 12(2) | 7(2) | 20(2) | 0 | 8(1) | 0 |
| M2 | 0 | 0.3234(4) |  | 0.5 | 10(1) | 10(2) | 9(2) | 14(2) | 0 | 7(1) | 0 |
| M3 | 0.5 | 0.1613(5) |  | 0.5 | 12(2) | 8(3) | 5(2) | 22(3) | 0 | -3(2) | 0 |
| A | 0 | 0.5020(4) |  | 0 | 28(1) | 27(1) | 22(1) | 34(1) | 0 | 8(1) | 0 |
| O1 | 0.0405(6) | 1.0026(7) |  | 0.1710(3) | 22(1) | 30(2) | 11(2) | 24(2) | -6(3) | 2(1) | 2(3) |
| O2 | 0.3160(12) | 0.2422(6) |  | 0.1693(7) | 25(2) | 19(3) | 30(3) | 26(4) | -3(3) | 2(3) | -3(3) |
| O22 | 0.8183(12) | 0.2592(6) |  | 0.1627(7) | 21(1) | 15(3) | 21(3) | 27(4) | -3(3) | 9(3) | 4(2) |
| O3 | 0.1173(11) | 0.1760(7) |  | 0.3921(6) | 14(1) | 12(2) | 13(3) | 17(3) | -4(3) | 0(2) | -1(2) |
| O33 | 0.6618(10) | 0.3270(8) |  | 0.3930(6) | 18(1) | 15(2) | 11(2) | 26(3) | -2(3) | 3(2) | 0(2) |
| O4 | 0.1090(5) | 0.4715(3) |  | 0.3987(3) | 18(2) | 24(2) | 8(3) | 23(2) | 0(1) | 7(1) | -4(2) |
| Sample: Mokrusha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | 0.0754(4) | 0.1693(1) |  | 0.2296(3) | 13(1) | 9(2) | 10(2) | 23(2) | 1(1) | 6(1) | 4(1) |
| T11 | 0.5859(4) | 0.3332(2) |  | 0.2291(2) | 11(1) | 13(1) | 8(1) | 11(2) | 2(1) | 0(1) | 3(1) |
| M1 | 0 | 0.9920(7) |  | 0.5 | 15(1) | 11(2) | 10(2) | 25(2) | 0 | 5(1) | 0 |
| M2 | 0 | 0.3226(4) |  | 0.5 | 14(1) | 5(2) | 9(2) | 28(3) | 0 | 6(1) | 0 |
| M3 | 0.5 | 0.1620(6) |  | 0.5 | 9(2) | 8(3) | 8(3) | 8(4) | 0 | -3(2) | 0 |
| A | 0 | 0.5010(4) |  | 0 | 29(1) | 28(1) | 23(1) | 35(1) | 0 | 3(1) | 0 |
| O1 | 0.0301(6) | 1.0026(8) |  | 0.1717(3) | 23(1) | 23(2) | 18(2) | 25(2) | -11(3) | 0(1) | 5(3) |
| O2 | 0.3206(13) | 0.2370(6) |  | 0.1697(7) | 27(2) | 20(3) | 37(3) | 23(5) | -8(3) | 5(2) | -6(3) |
| O22 | 0.8197(12) | 0.2635(5) |  | 0.1633(7) | 21(1) | 19(3) | 23(3) | 23(4) | -3(2) | 10(2) | 7(2) |
| O3 | 0.1203(11) | 0.1770(7) |  | 0.3937(6) | 17(1) | 18(3) | 21(3) | 10(3) | -2(3) | -1(2) | 9(2) |
| O33 | 0.6602(10) | 0.3288(8) |  | 0.3931(7) | 21(1) | 27(3) | 8(3) | 28(3) | 2(3) | 4(2) | 10(2) |
| O4 | 0.1116(6) | 0.4749(5) |  | 0.4001(3) | 19(2) | 19(2) | 17(3) | 21(2) | -1(2) | 2(1) | -5(2) |
| Sample: Boise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | 0.0745(2) | 0.1699(1) |  | 0.2275(1) | 11(1) | 8(1) | 11(1) | 14(1) | 0(1) | 2(1) | 1(1) |
| T11 | 0.5852(2) | 0.3328(1) |  | 0.2273(1) | 11(1) | 8(1) | 11(1) | 13(1) | 0(1) | 1(1) | 1(1) |
| M1 | 0 | 0.9921(2) |  | 0.5 | 12(1) | 12(1) | 10(1) | 14(1) | 0 | 4(1) | 0 |
| M2 | 0 | 0.3231(2) |  | 0.5 | 9(1) | 8(1) | 10(1) | 8(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| M3 | 0.5 | 0.1615(2) |  | 0.5 | 13(1) | 8(1) | 15(1) | 16(1) | 0 | 0(1) | 0 |
| A | 0 | 0.5029(2) |  | 0 | 29(1) | 26(1) | 30(1) | 30(1) | 0 | 3(1) | 0 |
| O1 | 0.0359(4) | 1.0025(4) |  | 0.1718(2) | 23(1) | 27(1) | 20(1) | 20(1) | -1(2) | 1(1) | -2(2) |
| O2 | 0.3222(6) | 0.2398(3) |  | 0.1724(3) | 21(1) | 17(1) | 27(2) | 19(2) | -1(1) | 5(1) | -6(1) |
| O22 | 0.8149(6) | 0.2616(3) |  | 0.1594(4) | 21(1) | 19(1) | 26(2) | 17(2) | 1(1) | 3(1) | 6(1) |
| O3 | 0.1143(5) | 0.1754(4) |  | 0.3924(3) | 12(1) | 11(1) | 13(1) | 12(2) | 1(1) | 4(1) | 2(1) |
| O33 | 0.6641(5) | 0.3272(4) |  | 0.3921(3) | 14(1) | 10(1) | 14(1) | 18(2) | 0(1) | 1(1) | 2(1) |
| O4 | 0.1092(3) | 0.4718(2) |  | 0.3978(2) | 16(1) | 15(1) | 17(2) | 15(1) | 3(1) | 2(1) | -2(1) |
| Note: Ueq is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor. The anisotropic displacement factor exponent takes the form: exp {–22 [h2 (a*)2 U11+...+2hka*b* U12+...]}. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |