Table 4c: FoFc for Syn Stp Sample, for paper entitled: "The crystal chemistry

of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite

to merrillite", by Hughes et al. (2008).

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

0   1 -52     3270.53     3589.35     69.42 o

-1   2 -51      761.76      783.22     19.61 o

-1   1 -50     6125.36     7016.66    100.46 o

0   2 -50    90896.59   100333.78   1034.00 o

-2   3 -50    13206.09    14049.49    127.76 o

-1   4 -50     1130.34     1270.89     28.47 o

-1   3 -49     5608.39     6017.12     66.15 o

-3   4 -49     2484.31     2672.07     41.03 o

-2   5 -49     2417.39     2674.79     43.04 o

0   0 -48    21738.47    23259.92    490.07 o

-1   2 -48     3363.14     3481.20     45.73 o

-3   3 -48     6142.45     6365.46    101.47 o

0   3 -48    21491.58    23413.20    290.24 o

-2   4 -48    14854.45    15710.48    139.28 o

-4   5 -48     9695.06    10427.16    110.26 o

-1   5 -48       38.05      126.21     18.14 o

-2   3 -47       96.68      109.49      9.38 o

-1   4 -47      309.14      348.22     15.33 o

-3   5 -47      826.80      810.63     21.16 o

-2   6 -47      477.06      517.60     17.45 o

0   1 -46     5541.53     5649.13     89.21 o

-2   2 -46      654.79      708.31     24.37 o

-1   3 -46    10420.97    11370.69    100.90 o

-3   4 -46     1151.13     1219.51     25.07 o

0   4 -46     1063.13     1203.21     36.31 o

-5   5 -46    34716.66    37568.99    486.84 o

-2   5 -46    53719.94    58261.50    468.55 o

-4   6 -46     3834.13     3882.63     56.72 o

-1   6 -46    12177.84    12806.14    113.10 o

-1   2 -45     2733.82     2851.56     37.96 o

-2   4 -45      734.57      771.01     18.95 o

-4   5 -45     4445.52     4663.07     57.00 o

-1   5 -45      281.94      311.14     13.75 o

-3   6 -45     3864.47     4081.48     52.02 o

-5   7 -45     1019.31     1118.88     26.45 o

-2   7 -45     4248.87     4667.33     55.63 o

-1   1 -44     6676.49     6406.24     96.00 o

0   2 -44    22438.26    22665.23    272.51 o

-2   3 -44     4412.15     4802.25     51.66 o

-4   4 -44     9187.89     9082.67    129.94 o

-1   4 -44     7996.08     8125.53     80.12 o

-3   5 -44    16933.52    17604.80    144.85 o

0   5 -44     9631.01    10276.90    131.86 o

-5   6 -44      403.45      419.97     16.53 o

-2   6 -44     3682.45     3685.74     45.98 o

-4   7 -44     2395.96     2508.89     39.78 o

-1   7 -44     1851.64     2014.49     32.87 o

-1   3 -43      170.41      167.77      9.72 o

-3   4 -43      989.79     1054.84     21.51 o

-2   5 -43      283.63      308.19     11.63 o

-4   6 -43       35.78       61.04      8.82 o

-1   6 -43     1113.31     1088.76     21.87 o

-6   7 -43     3815.53     4053.16     57.50 o

-3   7 -43      533.12      576.65     18.33 o

-5   8 -43      253.36      287.75     14.43 o

0   0 -42    19924.94    20937.09    435.61 o

-1   2 -42     2087.35     2218.51     31.25 o

-3   3 -42    23926.04    25611.14    282.75 o

0   3 -42     2883.45     2970.26     51.48 o

-2   4 -42    10476.77    10888.26     95.35 o

-4   5 -42     3402.42     3351.80     42.17 o

-1   5 -42    10411.91    10605.37     97.32 o

-6   6 -42    10102.06    10462.14    144.15 o

-3   6 -42      335.09      365.38     12.51 o

0   6 -42     1084.73     1152.03     31.87 o

-5   7 -42     6489.79     7021.52     78.57 o

-2   7 -42     6631.57     6621.84     72.20 o

-4   8 -42     1685.32     1737.43     35.86 o

-2   3 -41     3287.16     3345.80     39.24 o

-1   4 -41     1356.55     1377.56     22.08 o

-3   5 -41      411.00      417.31     12.70 o

-5   6 -41    11239.15    11912.10    116.63 o

-2   6 -41      863.43      896.03     19.87 o

-4   7 -41     3557.56     3664.97     49.15 o

-1   7 -41     2098.27     2220.61     33.70 o

-6   8 -41      512.61      562.64     17.44 o

-3   8 -41      984.96     1042.17     25.73 o

-5   9 -41     1402.41     1487.81     33.46 o

0   1 -40    14022.16    14306.64    178.76 o

-2   2 -40   159476.56   169577.28   1713.60 o

-1   3 -40     4381.35     4709.85     48.43 o

-3   4 -40       52.72      114.43     10.57 o

0   4 -40    88891.28    91832.39   1002.50 o

-5   5 -40     4078.33     4430.75     77.54 o

-2   5 -40     2845.93     2877.32     34.36 o

-4   6 -40    55218.54    58942.07    465.97 o

-1   6 -40      544.61      607.35     22.64 o

-6   7 -40      315.77      416.89     15.64 o

-3   7 -40     7339.02     7609.92     81.85 o

0   7 -40     6925.03     7084.18     99.49 o

-8   8 -40    10807.47    11312.02    170.61 o

-5   8 -40     2734.16     2822.44     42.20 o

-2   8 -40    21317.49    22856.15    197.16 o

-4   9 -40     3819.98     4132.17     61.00 o

-1   2 -39     1504.27     1435.61     24.29 o

-2   4 -39      602.39      612.78     14.26 o

-4   5 -39     1158.19     1206.43     27.04 o

-1   5 -39     4587.51     4533.31     50.20 o

-3   6 -39     5367.38     5716.73     57.22 o

-5   7 -39      899.73      945.11     21.21 o

-2   7 -39      820.96      903.04     21.77 o

-7   8 -39      665.63      659.11     19.39 o

-4   8 -39      202.97      215.85     13.89 o

-1   8 -39    18132.05    19771.08    181.47 o

-6   9 -39      840.45      926.15     22.17 o

-3   9 -39    13692.17    14490.40    146.58 o

-1   1 -38    10865.24    10752.19    139.04 o

0   2 -38    12500.94    12824.04    147.61 o

-2   3 -38    28639.26    28899.70    211.89 o

-4   4 -38    10405.48    10365.40    126.65 o

-1   4 -38     3479.33     3696.44     36.61 o

-3   5 -38    26621.86    27676.41    210.98 o

0   5 -38    25685.02    26159.28    286.24 o

-5   6 -38    23247.45    24784.17    214.75 o

-2   6 -38     8053.15     8148.67     77.12 o

-7   7 -38    51135.19    56525.82    626.21 o

-4   7 -38    13755.54    14290.39    134.82 o

-1   7 -38      510.76      519.28     15.47 o

-6   8 -38     5306.47     5384.55     63.68 o

-3   8 -38     5052.91     5404.77     66.94 o

0   8 -38    29994.09    33282.88    557.78 o

-8   9 -38     4510.35     4705.51     57.41 o

-5   9 -38    13154.07    13846.27    139.27 o

-2   9 -38    18201.62    19364.50    196.69 o

-1   3 -37      606.32      629.87     13.51 o

-3   4 -37       10.45       24.78      4.73 o

-2   5 -37     4853.46     4775.47     48.69 o

-4   6 -37     3046.94     3122.72     36.67 o

-1   6 -37     1967.54     2099.44     31.69 o

-6   7 -37      943.91      961.61     22.09 o

-3   7 -37     1251.80     1261.84     22.83 o

-5   8 -37      713.97      742.53     18.89 o

-2   8 -37      228.36      271.34     12.93 o

-7   9 -37     1044.52     1067.95     23.56 o

-4   9 -37     1154.97     1225.17     29.12 o

-1   9 -37      521.33      607.00     20.53 o

-6  10 -37     7671.99     8262.63     93.79 o

-3  10 -37     2581.02     2726.65     44.81 o

0   0 -36     7792.65     7768.92    182.03 o

-1   2 -36      681.96      745.51     14.59 o

-3   3 -36     1875.81     2009.43     34.67 o

0   3 -36    29426.74    30140.10    298.86 o

-2   4 -36    15502.46    15218.21    114.04 o

-4   5 -36    29652.33    31252.21    225.83 o

-1   5 -36    17625.23    18531.86    146.21 o

-6   6 -36    21577.73    22251.28    262.13 o

-3   6 -36     5205.89     5080.16     49.11 o

0   6 -36    10524.47    10876.30    144.37 o

-5   7 -36    28283.68    30041.70    255.88 o

-2   7 -36    73104.96    77292.23    602.18 o

-7   8 -36      730.97      869.34     20.36 o

-4   8 -36    15389.09    16313.06    143.34 o

-1   8 -36     7026.68     7562.11     81.94 o

-9   9 -36    23711.19    25232.57    301.89 o

-6   9 -36    18997.99    19776.89    171.48 o

-3   9 -36    10381.85    10831.18    114.24 o

0   9 -36    52604.16    62671.94   2070.93 o

-5  10 -36    14862.54    15595.82    154.52 o

-2   3 -35     7717.98     7546.63     60.05 o

-1   4 -35     1258.13     1275.01     18.80 o

-3   5 -35       62.69       77.25      6.48 o

-5   6 -35     6613.93     6630.82     66.76 o

-2   6 -35     1002.41     1008.31     18.60 o

-4   7 -35     8714.62     8880.47     81.70 o

-1   7 -35      476.44      478.69     15.15 o

-6   8 -35      387.52      437.08     15.39 o

-3   8 -35     2091.61     2161.53     34.13 o

-8   9 -35    11271.54    12184.02    109.65 o

-5   9 -35      153.86      198.70     10.93 o

-2   9 -35     1300.20     1417.16     29.55 o

-7  10 -35     7494.86     7713.18     80.87 o

-4  10 -35     5571.86     5698.89     79.57 o

0   1 -34    25390.96    25156.18    264.98 o

-2   2 -34    62768.48    61323.71    574.46 o

-1   3 -34     5359.58     5163.74     47.30 o

-3   4 -34     5573.92     5358.18     47.21 o

0   4 -34     7320.97     7354.27     86.69 o

-5   5 -34    34404.29    34604.80    361.01 o

-2   5 -34     5651.70     5729.85     54.49 o

-4   6 -34      974.54      970.40     17.62 o

-1   6 -34     3774.56     3913.08     45.94 o

-6   7 -34     6355.31     6234.04     64.70 o

-3   7 -34    16192.38    16439.68    131.42 o

0   7 -34    12649.89    13574.12    174.19 o

-8   8 -34     4527.42     4659.84     71.23 o

-5   8 -34    11594.65    11591.23    111.49 o

-2   8 -34     1653.40     1640.94     27.81 o

-7   9 -34    16382.95    17226.68    145.18 o

-4   9 -34     4101.05     4086.59     51.38 o

-1   9 -34      671.46      786.22     21.49 o

-9  10 -34    12097.21    13248.62    118.97 o

-6  10 -34     6572.52     6872.09     76.51 o

-3  10 -34    18268.00    18964.80    187.87 o

-5  11 -34     2860.53     2978.09     52.80 o

-1   2 -33     5093.04     4941.66     47.11 o

-2   4 -33      240.80      255.18      8.70 o

-4   5 -33      191.08      201.29      8.40 o

-1   5 -33      112.06      120.85      7.52 o

-3   6 -33       35.67       44.79      5.57 o

-5   7 -33       82.60       92.76      8.05 o

-2   7 -33      945.26      966.69     19.99 o

-7   8 -33     4207.27     4281.63     50.34 o

-4   8 -33     1774.70     1820.30     27.42 o

-1   8 -33      549.06      614.12     17.65 o

-6   9 -33     5013.80     5205.27     58.67 o

-3   9 -33      271.73      325.54     13.86 o

-8  10 -33     3290.48     3587.35     45.17 o

-5  10 -33      970.26     1035.70     24.95 o

-2  10 -33     2386.49     2423.38     38.71 o

-7  11 -33      456.57      469.62     18.26 o

-4  11 -33     1694.45     1710.17     38.44 o

-1   1 -32     9857.28    10416.98    117.39 o

0   2 -32    15782.49    15811.53    173.08 o

-2   3 -32      943.57      919.03     14.14 o

-4   4 -32    15799.04    15455.83    158.64 o

-1   4 -32     1469.11     1524.36     20.64 o

-3   5 -32    10346.07    10548.08     84.47 o

0   5 -32     5040.88     5454.26     80.91 o

-5   6 -32     6190.88     6181.38     62.12 o

-2   6 -32     8975.34     9135.87     75.82 o

-7   7 -32      228.23      255.73     22.17 o

-4   7 -32     4167.67     4069.67     44.29 o

-1   7 -32     8446.23     8576.75     87.17 o

-6   8 -32     9765.64     9667.93     91.14 o

-3   8 -32     9642.53    10052.42     93.94 o

0   8 -32     2379.09     2374.52     67.83 o

-8   9 -32     5366.37     5405.66     58.16 o

-5   9 -32     6268.41     6115.45     65.17 o

-2   9 -32      949.15      978.61     22.43 o

-7  10 -32     6824.66     6894.30     73.13 o

-4  10 -32       65.90       72.20      9.54 o

-1  10 -32     1805.91     1994.69     33.19 o

-6  11 -32     2805.48     2920.73     51.44 o

-3  11 -32     5734.72     5846.86     81.06 o

-1   3 -31     5582.46     5286.04     56.43 o

-3   4 -31     2788.13     2781.01     30.02 o

-2   5 -31     7527.63     7504.52     63.26 o

-4   6 -31     2652.57     2506.35     28.46 o

-1   6 -31     2740.94     2646.66     35.93 o

-6   7 -31     4225.90     4301.23     48.48 o

-3   7 -31     4423.63     4453.13     45.41 o

-5   8 -31     4139.32     4228.32     50.83 o

-2   8 -31      453.63      509.36     15.04 o

-7   9 -31       39.88       52.09      7.34 o

-4   9 -31     1005.33      991.45     20.95 o

-1   9 -31     4314.80     4727.74     67.79 o

-9  10 -31    11175.42    11661.01    106.19 o

-6  10 -31     1626.76     1678.44     30.07 o

-3  10 -31     3420.10     3584.61     47.99 o

-8  11 -31     4783.66     5176.58     63.46 o

-5  11 -31     6189.84     6386.61     85.99 o

-2  11 -31       31.59       65.04     10.65 o

0   0 -30   348475.81   324148.78   5214.70 o

-1   2 -30     9014.90     9348.95    116.06 o

-3   3 -30    45004.92    47843.30    452.42 o

0   3 -30   119508.27   120849.99   1133.67 o

-2   4 -30   224306.38   228666.58   1494.03 o

-4   5 -30    22274.79    22797.09    165.27 o

-1   5 -30    10723.00    11079.72     90.23 o

-6   6 -30    54887.72    56989.98    623.06 o

-3   6 -30     4399.48     4416.93     43.95 o

0   6 -30    53180.86    56991.81    632.93 o

-5   7 -30    10593.56    11033.61     99.02 o

-2   7 -30    21927.14    22694.37    187.02 o

-7   8 -30      209.49      236.13     10.65 o

-4   8 -30    23535.75    24664.09    202.23 o

-1   8 -30     2067.77     2144.92     68.62 o

-9   9 -30    12645.34    13112.95    157.16 o

-6   9 -30     4222.94     4246.14     47.55 o

-3   9 -30     2193.71     2331.93     35.01 o

0   9 -30     9373.53    10106.40    250.15 o

-8  10 -30     3239.80     3435.05     44.76 o

-5  10 -30    22730.96    23696.99    228.91 o

-2  10 -30     1768.35     1939.91     33.18 o

-7  11 -30    10088.47    10789.72    120.95 o

-4  11 -30    25889.23    27032.34    247.27 o

-2   3 -29     3726.70     3592.06     49.54 o

-1   4 -29    21704.84    21619.90    151.75 o

-3   5 -29    12891.10    13121.55     99.76 o

-5   6 -29     5518.49     5439.79     53.02 o

-2   6 -29     1747.14     1750.84     22.55 o

-4   7 -29      348.05      377.33     11.01 o

-1   7 -29    27501.56    30414.02    368.38 o

-6   8 -29      204.78      229.35     10.76 o

-3   8 -29     9142.43     9529.18     84.98 o

-8   9 -29     2549.18     2481.80     35.41 o

-5   9 -29     8028.59     8061.15     79.16 o

-2   9 -29     1495.23     1515.54     26.15 o

-7  10 -29     2697.86     2790.28     38.42 o

-4  10 -29     6157.41     6378.74     73.56 o

-1  10 -29    30568.51    33755.89    277.94 o

-9  11 -29      436.17      490.60     18.33 o

-6  11 -29     4699.45     5009.43     71.80 o

-3  11 -29    23464.37    25059.79    231.22 o

-5  12 -29    12791.66    13607.27    155.30 o

0   1 -28    56527.40    55273.34    508.94 o

-2   2 -28    26584.03    25946.83    250.10 o

-1   3 -28     7036.86     7034.56     54.98 o

-3   4 -28    15836.80    16071.13    118.27 o

0   4 -28    43704.16    43524.43    662.12 o

-5   5 -28    46995.53    47126.44    539.62 o

-2   5 -28    80445.77    81412.32    558.84 o

-4   6 -28    14532.25    14625.10    110.66 o

-1   6 -28     2877.84     2816.39     32.70 o

-6   7 -28    29968.38    30670.76    245.37 o

-3   7 -28     2981.87     3218.90     33.91 o

0   7 -28    38904.26    43179.76   1268.58 o

-8   8 -28      976.35     1018.67     35.50 o

-5   8 -28    26109.62    27012.53    218.64 o

-2   8 -28    12605.90    13764.64    124.74 o

-7   9 -28    22070.56    22516.19    188.24 o

-4   9 -28    28039.16    29501.67    230.27 o

-1   9 -28     2183.20     2191.80     32.87 o

-9  10 -28    10791.50    11425.95    112.32 o

-6  10 -28      191.90      250.24     16.96 o

-3  10 -28    18316.53    18946.78    162.83 o

0  10 -28    32915.51    36872.19    555.76 o

-8  11 -28       76.09      150.62     13.64 o

-5  11 -28     1400.70     1464.38     33.66 o

-2  11 -28    10190.96    10417.74    117.64 o

-7  12 -28    17209.43    18362.52    198.91 o

-4  12 -28    16904.88    17670.59    172.17 o

-1   2 -27     5571.69     5404.01     42.06 o

-2   4 -27     1724.64     1649.36     33.02 o

-4   5 -27     2655.85     2583.47     28.49 o

-1   5 -27     2342.83     2284.20     26.06 o

-3   6 -27     1050.71     1023.93     15.94 o

-5   7 -27     4967.14     4930.00     51.59 o

-2   7 -27     1603.20     1613.45     22.43 o

-7   8 -27     5950.43     5984.57     61.78 o

-4   8 -27     2414.37     2416.24     30.55 o

-1   8 -27     1231.27     1337.17     24.31 o

-6   9 -27     1675.50     1628.74     26.39 o

-3   9 -27      602.03      610.45     16.70 o

-8  10 -27     5149.76     5178.24     60.57 o

-5  10 -27      677.48      773.05     20.38 o

-2  10 -27     2859.24     2928.05     37.87 o

-10  11 -27     6971.69     7246.25     89.39 o

-7  11 -27     2984.95     3063.33     45.85 o

-4  11 -27      139.05      195.49     14.35 o

-1  11 -27      151.61      235.51     16.14 o

-6  12 -27     3077.64     3229.30     54.78 o

-1   1 -26     2024.89     1963.67     27.41 o

0   2 -26     9417.94     8949.91     91.90 o

-2   3 -26    17860.72    18466.03    128.69 o

-4   4 -26    23394.35    22837.44    380.05 o

-1   4 -26     9468.42     9498.28     73.23 o

-3   5 -26   117624.93   120148.49    785.25 o

0   5 -26   154222.47   161228.94   1332.50 o

-5   6 -26     2901.61     2913.70     27.94 o

-2   6 -26     4476.68     4760.56     43.02 o

-7   7 -26    54653.98    55430.92    780.10 o

-4   7 -26   108615.89   111206.19    702.91 o

-1   7 -26    53584.18    57151.84    685.63 o

-6   8 -26    22749.16    23151.00    162.72 o

-3   8 -26     6165.63     6162.27     60.28 o

0   8 -26      850.01     1005.83     27.03 o

-8   9 -26     2743.47     2715.82     33.11 o

-5   9 -26    28641.54    30237.20    209.14 o

-2   9 -26    42603.38    44930.91    326.79 o

-10  10 -26    35198.01    37340.85    468.05 o

-7  10 -26     6453.64     6497.35     64.16 o

-4  10 -26     3139.86     3412.05     42.01 o

-1  10 -26     8762.00     9134.71     88.90 o

-9  11 -26    23937.77    25722.48    249.34 o

-6  11 -26    11229.91    11297.66    123.52 o

-3  11 -26     2298.51     2396.94     39.36 o

-8  12 -26    16575.24    17097.95    166.98 o

-5  12 -26    13004.05    13681.58    154.70 o

-1   3 -25     1290.20     1150.55     13.93 o

-3   4 -25    14656.52    14938.91     93.52 o

-2   5 -25     5934.92     5975.66     42.90 o

-4   6 -25     1327.95     1255.87     17.38 o

-1   6 -25     3778.10     3761.26     35.88 o

-6   7 -25    16468.59    16585.32    127.17 o

-3   7 -25     3786.99     3630.64     34.16 o

-5   8 -25     4076.10     4047.09     41.98 o

-2   8 -25     1282.68     1343.30     19.88 o

-7   9 -25      959.16      976.69     17.17 o

-4   9 -25    11321.11    11828.48    100.93 o

-1   9 -25     1184.68     1155.75     19.50 o

-9  10 -25    18066.24    19189.92    145.80 o

-6  10 -25     1055.52     1142.16     19.98 o

-3  10 -25      509.11      552.05     15.61 o

-8  11 -25    15308.97    16147.64    135.55 o

-5  11 -25      511.62      547.53     17.78 o

-2  11 -25      138.86      156.78     10.81 o

-7  12 -25     5672.61     5772.69     64.18 o

-4  12 -25     2972.78     3140.59     42.75 o

0   0 -24    23542.27    26295.15    406.16 o

-1   2 -24    13278.48    12665.91     85.77 o

-3   3 -24    52213.75    51550.12    427.92 o

0   3 -24     5005.53     5130.14     53.44 o

-2   4 -24    18915.49    18268.24    118.73 o

-4   5 -24     1943.85     1910.08     18.12 o

-1   5 -24    37994.54    38425.84    235.61 o

-6   6 -24     7478.87     7351.01     88.21 o

-3   6 -24     6530.08     6431.66     49.86 o

0   6 -24     4391.83     4655.22    149.15 o

-5   7 -24    72700.25    73033.78    477.72 o

-2   7 -24     1718.74     1733.17     20.92 o

-7   8 -24     1747.19     1828.32     22.89 o

-4   8 -24    25973.33    26168.76    187.63 o

-1   8 -24     2777.06     2665.57     41.23 o

-9   9 -24    37177.05    38309.08    371.56 o

-6   9 -24     1695.80     1653.24     22.67 o

-3   9 -24    17098.34    16953.44    128.65 o

0   9 -24      576.29      626.62     28.07 o

-8  10 -24     6368.11     6610.50     62.51 o

-5  10 -24    13560.96    13822.81    116.71 o

-2  10 -24    11375.15    11839.45    103.54 o

-10  11 -24      491.98      598.60     16.64 o

-7  11 -24     6566.52     6412.07     67.24 o

-4  11 -24     4043.20     4140.31     51.47 o

-1  11 -24     2829.03     2823.75     43.56 o

-9  12 -24     8166.09     8528.30     82.23 o

-6  12 -24     7741.86     8140.45     85.86 o

-3  12 -24     3602.36     3835.00     48.83 o

-2   3 -23      342.64      380.78      6.83 o

-1   4 -23     3262.12     3187.67     25.11 o

-3   5 -23     8299.29     8239.31     55.23 o

-5   6 -23    14066.78    14058.35    130.98 o

-2   6 -23      946.25     1020.81     14.66 o

-4   7 -23     4913.91     4848.12     43.39 o

-1   7 -23     1318.29     1373.64     18.80 o

-6   8 -23     1775.95     1728.33     21.66 o

-3   8 -23     6553.92     6368.87     55.35 o

-8   9 -23     3346.86     3495.48     35.93 o

-5   9 -23     2912.45     2934.17     32.26 o

-2   9 -23     3560.40     3591.49     39.16 o

-7  10 -23      584.55      595.29     15.68 o

-4  10 -23     3037.26     3082.28     38.81 o

-1  10 -23     2889.31     3146.50     39.07 o

-9  11 -23      409.84      434.79     14.21 o

-6  11 -23     2831.48     2952.71     37.60 o

-3  11 -23     4683.00     4897.46     53.37 o

-8  12 -23     1137.87     1144.41     23.66 o

-5  12 -23     2164.32     2261.02     36.27 o

-2  12 -23       57.27       71.29      9.18 o

-7  13 -23     4778.50     4870.20     57.90 o

0   1 -22     5672.64     6055.66     60.76 o

-2   2 -22    30354.46    31967.69    253.70 o

-1   3 -22    39822.80    40982.28    246.20 o

-3   4 -22    22863.88    23321.25    140.97 o

0   4 -22    19071.39    19458.81    178.10 o

-5   5 -22     5756.53     5914.06     69.24 o

-2   5 -22    20313.61    20138.96    123.20 o

-4   6 -22     3739.50     3818.50     46.06 o

-1   6 -22     8136.34     8643.82    124.90 o

-6   7 -22     2178.98     2018.45     23.78 o

-3   7 -22     1249.17     1366.63     24.01 o

0   7 -22    57496.88    59983.25    897.49 o

-8   8 -22    21122.28    21855.08    219.13 o

-5   8 -22     2787.32     3033.42     31.67 o

-2   8 -22     2642.16     2636.48     30.33 o

-7   9 -22     3536.66     3724.01     38.14 o

-4   9 -22     6579.46     6443.06     58.73 o

-1   9 -22     3851.72     4062.10     41.38 o

-9  10 -22     7892.84     7907.77     72.00 o

-6  10 -22     7612.73     7611.43     71.41 o

-3  10 -22     1852.33     1933.10     29.11 o

0  10 -22     7267.91     7513.22    106.85 o

-11  11 -22     4278.75     4446.61     75.83 o

-8  11 -22     1489.34     1514.54     26.31 o

-5  11 -22      701.11      879.60     19.62 o

-2  11 -22     9121.66     9502.41     88.11 o

-10  12 -22    16891.76    17533.29    153.90 o

-7  12 -22     1408.29     1473.38     26.88 o

-4  12 -22      563.05      519.82     18.00 o

-6  13 -22     4533.48     4564.06     58.01 o

-1   2 -21     3012.96     2947.76     22.33 o

-2   4 -21     2176.92     2082.99     18.23 o

-4   5 -21    18740.01    19363.17    125.34 o

-1   5 -21     7175.44     7485.09     52.05 o

-3   6 -21    13017.86    13067.88     94.20 o

-5   7 -21     4526.55     4399.42     37.49 o

-2   7 -21     2180.21     2195.04     29.42 o

-7   8 -21    23659.57    24426.48    170.41 o

-4   8 -21     4325.25     4102.29     38.83 o

-1   8 -21       52.05       75.05      6.19 o

-6   9 -21    18093.32    18563.82    138.19 o

-3   9 -21       41.04       52.04      5.91 o

-8  10 -21      328.25      335.88     11.29 o

-5  10 -21     4435.58     4442.85     47.37 o

-2  10 -21      354.88      375.18     12.72 o

-10  11 -21    13023.26    13287.96    120.59 o

-7  11 -21     2160.75     2325.85     33.51 o

-4  11 -21     2045.47     2087.12     31.55 o

-1  11 -21     1649.51     1771.08     29.90 o

-9  12 -21     8126.34     8283.28     80.00 o

-6  12 -21     7543.27     7880.89     83.34 o

-3  12 -21      852.86      921.34     21.31 o

-8  13 -21     1866.84     1944.46     32.62 o

-5  13 -21     7902.80     8423.32     85.90 o

-1   1 -20    87340.27    86755.65    750.16 o

-2   3 -20     9296.04     9306.86     59.77 o

-4   4 -20   233842.84   230637.02   1899.27 o

-1   4 -20     1262.00     1338.37     14.03 o

-3   5 -20    63920.70    65044.76    401.96 o

0   5 -20    12174.03    13804.81    341.38 o

-5   6 -20    16335.90    16705.87    113.26 o

-2   6 -20   238327.75   241799.92   1619.42 o

-7   7 -20    12336.08    12651.49    164.33 o

-4   7 -20    14086.97    14153.64    108.91 o

-1   7 -20     1040.56     1001.76     15.89 o

-6   8 -20    75280.38    75293.09    497.17 o

-3   8 -20    27822.35    28560.61    196.71 o

0   8 -20     5217.36     5621.31     74.17 o

-8   9 -20     4807.55     4871.54     44.85 o

-5   9 -20    17171.88    17598.43    135.70 o

-2   9 -20     9936.26    10139.41     82.19 o

-10  10 -20     8391.85     8756.50    120.26 o

-7  10 -20    24162.59    24685.91    201.88 o

-4  10 -20    15360.65    15572.49    139.62 o

-1  10 -20    20387.62    21116.72    163.11 o

-9  11 -20     7586.76     7274.53     70.87 o

-6  11 -20     2522.59     2467.99     34.64 o

-3  11 -20     5342.76     5400.90     56.62 o

0  11 -20    12893.33    13486.71    161.52 o

-11  12 -20     8247.88     8389.90     89.19 o

-8  12 -20     1467.42     1696.71     40.88 o

-5  12 -20    44481.80    46252.09    351.44 o

-2  12 -20     1184.30     1183.04     25.58 o

-7  13 -20     2377.55     2337.60     36.09 o

-4  13 -20     1124.19     1159.78     24.87 o

-1   3 -19    16218.92    16752.29    107.04 o

-3   4 -19     4648.20     4550.94     32.14 o

-2   5 -19     9401.47     9647.52     68.22 o

-4   6 -19     3205.73     3118.35     29.41 o

-1   6 -19    34627.79    37935.69    454.98 o

-6   7 -19     9492.56     9150.66     67.82 o

-3   7 -19    12405.02    12885.84     96.98 o

-5   8 -19     9202.04     8966.08     74.40 o

-2   8 -19      150.73      158.81      7.05 o

-7   9 -19     1608.65     1592.38     21.78 o

-4   9 -19      392.44      408.59     11.84 o

-1   9 -19    15551.90    16635.06    121.79 o

-9  10 -19     1258.35     1203.52     20.76 o

-6  10 -19     4499.90     4490.74     49.75 o

-3  10 -19    31600.06    32808.48    261.25 o

-8  11 -19     1009.79     1002.09     20.83 o

-5  11 -19    18296.71    19021.10    160.68 o

-2  11 -19     3033.02     3203.53     38.39 o

-10  12 -19      712.81      710.65     18.94 o

-7  12 -19     2549.27     2566.09     35.23 o

-4  12 -19     3831.68     4002.12     48.97 o

-1  12 -19    18885.25    19892.42    166.49 o

-9  13 -19      780.80      767.33     20.02 o

-6  13 -19     8888.92     9279.79     96.15 o

0   0 -18   122083.99   126207.42   1881.26 o

-1   2 -18    21508.10    23631.41    142.44 o

-3   3 -18    54526.04    55704.48    459.79 o

0   3 -18   103983.91   105774.12    914.76 o

-2   4 -18     9877.14     9964.41     66.53 o

-4   5 -18    27937.99    28276.57    174.35 o

-1   5 -18      255.25      338.09     10.71 o

-6   6 -18     7254.68     6997.40    109.81 o

-3   6 -18     7400.23     7418.97     58.28 o

0   6 -18    52434.02    54777.45    746.52 o

-5   7 -18    90563.42    92549.92    588.18 o

-2   7 -18    18505.69    19279.74    152.34 o

-7   8 -18    43657.40    44903.70    302.25 o

-4   8 -18     7831.31     7687.45     62.93 o

-1   8 -18     8772.73     8807.70     71.23 o

-9   9 -18    30312.39    31120.60    304.70 o

-6   9 -18     9665.14     9714.39     75.85 o

-3   9 -18     5600.50     5833.48     51.90 o

0   9 -18    14765.53    15639.74    164.05 o

-8  10 -18      524.32      511.62     13.89 o

-5  10 -18    21820.99    22557.07    178.21 o

-2  10 -18    46131.18    47835.89    344.77 o

-10  11 -18     1619.41     1643.69     28.08 o

-7  11 -18     4095.94     4251.39     47.28 o

-4  11 -18    11651.48    11812.70    107.02 o

-1  11 -18     4968.76     4932.72     53.93 o

-9  12 -18     5456.36     5674.11     62.52 o

-6  12 -18    10206.79    10191.14    101.09 o

-3  12 -18    24370.30    25259.62    209.81 o

-8  13 -18     8555.89     8675.81     87.44 o

-5  13 -18      965.62      994.37     21.60 o

-2   3 -17       21.65       37.47      2.19 o

-1   4 -17     2165.33     2062.22     18.80 o

-3   5 -17     1656.69     1679.12     16.40 o

-5   6 -17     2170.65     2183.94     21.70 o

-2   6 -17     3100.09     3113.38     32.76 o

-4   7 -17     1954.08     1869.99     20.48 o

-1   7 -17     8297.08     7771.31     67.06 o

-6   8 -17     8090.85     7980.20     83.22 o

-3   8 -17      316.98      331.90      8.93 o

-8   9 -17    14009.29    13984.86    107.69 o

-5   9 -17    10199.94    10017.15     77.43 o

-2   9 -17     1490.48     1487.61     20.65 o

-7  10 -17     6713.78     6704.15     61.76 o

-4  10 -17     8319.23     8389.03     73.37 o

-1  10 -17     1689.53     1770.72     25.55 o

-9  11 -17     2856.58     2706.71     36.88 o

-6  11 -17     1326.43     1418.87     24.74 o

-3  11 -17      205.71      235.84     10.96 o

-11  12 -17    12779.06    12819.22    123.80 o

-8  12 -17     9270.16     9347.20     87.00 o

-5  12 -17     7082.66     7206.70     74.01 o

-2  12 -17     6541.45     6632.44     70.98 o

-10  13 -17     8244.54     8540.64     91.06 o

-7  13 -17     3660.71     3706.94     49.79 o

-4  13 -17     1191.70     1228.45     26.47 o

0   1 -16    99862.33   104144.92    890.61 o

-2   2 -16    23747.48    26463.54    221.25 o

-1   3 -16     4500.39     3967.84     28.95 o

-3   4 -16    25889.93    26517.76    162.38 o

0   4 -16   115213.98   125025.53   2427.73 o

-5   5 -16    19419.34    19576.42    169.48 o

-2   5 -16   122804.39   122891.77    731.55 o

-4   6 -16    21561.00    21240.15    145.62 o

-1   6 -16    24147.57    25297.21    171.93 o

-6   7 -16    29366.46    29844.62    196.82 o

-3   7 -16    43957.13    45696.41    294.94 o

0   7 -16   242201.63   239673.05   3427.86 o

-8   8 -16   149541.98   149157.08   1371.15 o

-5   8 -16     6699.40     6533.65     55.00 o

-2   8 -16    17600.82    18077.02    121.24 o

-7   9 -16    19880.00    20759.92    147.63 o

-4   9 -16    78784.53    79363.72    540.55 o

-1   9 -16     7398.22     7721.66     63.15 o

-9  10 -16      401.31      487.34     14.18 o

-6  10 -16    27905.89    27471.65    222.05 o

-3  10 -16     8298.80     8301.97     69.93 o

0  10 -16     3235.05     3347.37     55.20 o

-11  11 -16    23044.99    23544.23    278.92 o

-8  11 -16    13182.99    13523.74    111.38 o

-5  11 -16     1592.96     1701.72     25.14 o

-2  11 -16    34331.89    35784.74    255.75 o

-10  12 -16    29584.60    29964.15    256.78 o

-7  12 -16     5638.43     5628.74     59.07 o

-4  12 -16    21864.49    22288.42    186.94 o

-1  12 -16     2995.20     2950.75     38.43 o

-9  13 -16     2254.93     2231.85     34.84 o

-6  13 -16    13244.62    13771.48    131.14 o

-3  13 -16      761.59      842.54     22.32 o

-1   2 -15    20464.00    22632.27    138.02 o

-2   4 -15     1411.11     1403.12     13.97 o

-4   5 -15    11082.06    11572.38     77.02 o

-1   5 -15    12834.06    13759.39     87.72 o

-3   6 -15     1148.96     1132.94     13.82 o

-5   7 -15     1040.45      998.85     13.52 o

-2   7 -15       95.58      152.09      6.47 o

-7   8 -15    17686.06    17770.84    126.79 o

-4   8 -15     4548.31     4544.64     43.53 o

-1   8 -15      454.51      385.49      9.76 o

-6   9 -15     7382.36     7668.73     59.89 o

-3   9 -15     8732.72     8651.11     70.34 o

-8  10 -15     2685.29     2668.24     31.02 o

-5  10 -15     2541.50     2553.03     30.74 o

-2  10 -15     1327.62     1337.77     20.59 o

-10  11 -15    10092.05    10144.01    100.30 o

-7  11 -15      579.07      604.69     15.26 o

-4  11 -15     3915.26     4016.77     48.95 o

-1  11 -15     8131.02     8272.62     75.82 o

-9  12 -15     9780.67     9689.60     89.58 o

-6  12 -15     7125.87     7237.06     74.01 o

-3  12 -15      401.73      434.26     15.87 o

-8  13 -15    10267.15    10758.50     99.02 o

-5  13 -15      138.56      170.72     11.32 o

-1   1 -14    39081.09    46529.82    378.71 o

0   2 -14    11381.23    12237.99    117.64 o

-2   3 -14    22188.17    23581.57    143.67 o

-4   4 -14     8014.43     8028.48     73.20 o

-1   4 -14     2218.95     2519.15     29.90 o

-3   5 -14    43376.39    45080.50    279.65 o

0   5 -14     3623.31     3341.62     36.53 o

-5   6 -14     5035.03     5148.83     37.99 o

-2   6 -14     2132.14     2111.01     19.55 o

-7   7 -14    27674.46    27676.32    269.28 o

-4   7 -14    34360.34    34017.23    222.60 o

-1   7 -14     6152.06     6393.01     52.18 o

-6   8 -14     7404.34     7505.53     82.59 o

-3   8 -14    35117.69    35457.89    239.66 o

0   8 -14     6061.61     5463.22     66.51 o

-8   9 -14     7132.47     6832.81     56.92 o

-5   9 -14    20336.94    20225.09    138.74 o

-2   9 -14     7798.34     7348.75     73.09 o

-10  10 -14     1986.43     2082.09     40.38 o

-7  10 -14    12536.49    12781.85    103.97 o

-4  10 -14    16727.17    16563.69    129.74 o

-1  10 -14      757.36      737.96     16.65 o

-9  11 -14    18799.36    19141.96    150.61 o

-6  11 -14     1750.85     1710.20     24.85 o

-3  11 -14     4810.66     4812.22     48.95 o

0  11 -14    13253.41    13699.82    162.22 o

-11  12 -14    13039.23    13238.21    126.65 o

-8  12 -14     6622.25     6862.28     68.27 o

-5  12 -14     6935.41     6758.28     67.22 o

-2  12 -14     6665.68     6735.52     68.35 o

-10  13 -14      484.81      560.93     18.21 o

-7  13 -14     4305.48     4218.35     51.70 o

-4  13 -14     3348.52     3505.92     46.31 o

-1   3 -13    10720.58    11907.82     81.52 o

-3   4 -13     1377.95     1319.35     13.09 o

-2   5 -13     4046.21     4620.60     33.96 o

-4   6 -13       54.45       66.93      3.99 o

-1   6 -13      394.15      389.30      6.96 o

-6   7 -13     3367.40     3421.29     27.72 o

-3   7 -13     1092.78      949.32     12.71 o

-5   8 -13    10934.87    10843.01     78.40 o

-2   8 -13     4745.48     4569.98     65.88 o

-7   9 -13     3333.30     3073.05     31.19 o

-4   9 -13     1760.84     1667.77     23.30 o

-1   9 -13     1501.33     1453.90     21.13 o

-9  10 -13     2371.02     2298.97     29.30 o

-6  10 -13     5707.47     5678.26     51.63 o

-3  10 -13     1232.81     1197.80     19.43 o

-8  11 -13     2408.47     2588.94     32.41 o

-5  11 -13     1254.52     1183.20     20.32 o

-2  11 -13     2783.50     2820.12     34.78 o

-10  12 -13     1161.14     1173.99     23.95 o

-7  12 -13     3170.64     3173.50     41.33 o

-4  12 -13     2789.47     2763.39     39.53 o

-1  12 -13    18574.50    19450.15    155.77 o

-9  13 -13     1250.24     1245.14     25.16 o

-6  13 -13     7780.43     7927.76     84.38 o

-3  13 -13    11388.66    11874.84    116.93 o

-8  14 -13     4165.09     4178.01     49.01 o

0   0 -12    20618.15    21643.36    328.91 o

-1   2 -12    19848.45    20442.19    126.53 o

-3   3 -12    60315.55    60061.85    520.46 o

0   3 -12   170979.23   172662.55   2812.56 o

-2   4 -12    72198.73    78847.67    482.90 o

-4   5 -12     2795.12     2947.45     23.05 o

-1   5 -12    29212.81    28962.58    177.68 o

-6   6 -12      841.29      906.57     18.11 o

-3   6 -12    22007.60    21705.78    139.34 o

0   6 -12    15110.53    16355.17    161.57 o

-5   7 -12    27081.56    26942.30    168.70 o

-2   7 -12    25330.06    26148.98    164.27 o

-7   8 -12    24937.73    25012.67    163.58 o

-4   8 -12    43365.79    42256.07    276.14 o

-1   8 -12    40399.48    39555.90    284.56 o

-9   9 -12     3847.63     3914.84     57.87 o

-6   9 -12    11478.43    11134.22     84.34 o

-3   9 -12    18016.69    17452.30    121.47 o

0   9 -12     2188.05     2146.91     39.18 o

-8  10 -12    15713.48    15950.32    122.00 o

-5  10 -12    44074.59    44016.94    308.35 o

-2  10 -12     6583.70     6847.59     60.23 o

-10  11 -12    17283.00    17193.70    155.00 o

-7  11 -12     1575.04     1559.06     23.67 o

-4  11 -12     4739.21     4739.26     54.42 o

-1  11 -12     2236.71     2457.72     32.52 o

-12  12 -12    31428.38    32619.02    409.59 o

-9  12 -12    25738.60    25635.14    204.88 o

-6  12 -12      388.35      356.80     12.82 o

-3  12 -12     9086.83     9205.06     93.08 o

0  12 -12     2745.91     2878.75     54.06 o

-11  13 -12     3580.50     3496.27     48.83 o

-8  13 -12    12506.04    12754.44    113.06 o

-5  13 -12     3530.60     3814.36     46.40 o

-2  13 -12     6428.17     6461.33     70.75 o

-7  14 -12     7443.67     7492.70     79.38 o

-2   3 -11    15762.67    17213.06    111.53 o

-1   4 -11     7958.51     8243.08     72.16 o

-3   5 -11     4261.98     4618.97     33.92 o

-5   6 -11    11372.46    11184.97     70.29 o

-2   6 -11     1599.24     1626.42     15.96 o

-4   7 -11    17959.79    17778.89    113.81 o

-1   7 -11      544.87      546.90      8.77 o

-6   8 -11     7162.17     7167.79     51.70 o

-3   8 -11    16237.87    16054.43    131.39 o

-8   9 -11    37943.60    38327.25    253.92 o

-5   9 -11    10517.71    10331.96     81.52 o

-2   9 -11     2193.68     2118.25     26.16 o

-7  10 -11    19605.97    19645.36    151.07 o

-4  10 -11      400.36      418.67     11.19 o

-1  10 -11     1417.66     1410.95     22.25 o

-9  11 -11      118.69      125.49      8.77 o

-6  11 -11     7832.08     7596.47     66.14 o

-3  11 -11      121.29      157.18      9.23 o

-11  12 -11    20817.59    21330.68    198.99 o

-8  12 -11     3267.43     3259.51     38.72 o

-5  12 -11     6685.22     6723.68     66.51 o

-2  12 -11     2469.11     2492.08     34.89 o

-10  13 -11     5760.74     5826.23     62.71 o

-7  13 -11     7699.40     8025.95     81.52 o

-4  13 -11       74.33      111.45      9.82 o

-9  14 -11     4207.65     4262.04     53.68 o

-6  14 -11     2083.63     2232.50     37.24 o

-1   3 -10    84807.27    84556.33    803.48 o

-3   4 -10     7719.04     8712.28     58.58 o

-5   5 -10    33252.21    32723.31    253.58 o

-2   5 -10   131541.88   134625.58    825.97 o

-4   6 -10   182632.50   178398.05   1046.79 o

-1   6 -10     3822.00     3796.25     27.65 o

-6   7 -10    13413.52    13524.42     89.07 o

-3   7 -10    26642.27    26991.92    167.88 o

0   7 -10    50536.25    51538.89    484.59 o

-8   8 -10    30584.03    29712.54    309.84 o

-5   8 -10     5655.03     5957.08     44.14 o

-2   8 -10    49591.16    49317.56    311.06 o

-7   9 -10    45929.28    45659.25    299.20 o

-4   9 -10    46909.78    47018.69    316.37 o

-1   9 -10     1238.05     1301.47     18.98 o

-9  10 -10     4716.27     4715.97     46.04 o

-6  10 -10    23920.31    23461.22    171.13 o

-3  10 -10    17424.54    17610.63    136.16 o

0  10 -10     5246.37     5096.70     72.66 o

-11  11 -10     7742.99     7956.25    124.29 o

-8  11 -10     1082.02     1065.95     19.26 o

-5  11 -10    16894.36    16798.22    128.39 o

-2  11 -10    18086.95    17983.40    141.70 o

-10  12 -10     6230.03     6432.46     65.88 o

-7  12 -10    52457.63    53869.13    405.84 o

-4  12 -10      164.89      198.49     11.16 o

-1  12 -10     3734.14     3829.73     44.74 o

-9  13 -10     6427.65     6332.55     66.12 o

-6  13 -10     8894.09     8791.37     80.59 o

-3  13 -10     1246.09     1268.50     26.83 o

-8  14 -10     4196.67     4337.34     50.01 o

-5  14 -10    14035.55    14606.93    133.62 o

-1   2  -9     9903.33    10198.75     68.71 o

-2   4  -9     3339.94     3707.46     27.90 o

-4   5  -9    11027.90    11868.05     70.77 o

-1   5  -9    43573.32    45489.01    270.12 o

-3   6  -9    39872.04    41265.95    251.26 o

-5   7  -9    16217.21    16085.27    103.84 o

-2   7  -9      518.13      487.73      8.32 o

-7   8  -9     1569.63     1519.48     18.17 o

-4   8  -9      573.93      633.72      9.88 o

-1   8  -9    26364.26    27338.34    172.16 o

-6   9  -9     3168.27     2935.80     28.59 o

-3   9  -9    38092.82    38545.00    253.17 o

-8  10  -9     1682.39     1695.24     23.02 o

-5  10  -9    14021.08    14062.29    108.02 o

-2  10  -9     1580.60     1595.10     21.39 o

-10  11  -9      447.66      480.17     14.35 o

-7  11  -9     2864.42     2772.67     34.64 o

-4  11  -9     6012.09     5862.88     60.47 o

-1  11  -9    33331.48    34366.41    255.17 o

-9  12  -9     1543.31     1472.29     25.26 o

-6  12  -9     5360.07     5436.40     52.58 o

-3  12  -9    34427.55    35416.11    295.94 o

-11  13  -9      392.27      432.43     15.06 o

-8  13  -9      911.44      962.55     19.28 o

-5  13  -9     8905.81     8833.13     84.20 o

-2  13  -9     2348.96     2417.80     37.11 o

-7  14  -9     7309.14     7425.84     78.47 o

-1   1  -8     6648.15     7028.06    138.42 o

0   2  -8    11711.89    11541.44    208.29 o

-2   3  -8    94215.82    93286.23    576.08 o

-1   4  -8      861.49      855.77     14.20 o

-3   5  -8   163416.00   158772.91    985.01 o

0   5  -8   170285.84   172541.19   1477.55 o

-5   6  -8    45132.79    44944.87    255.39 o

-2   6  -8    22398.14    24111.54    146.00 o

-7   7  -8    52852.44    53663.10    478.31 o

-4   7  -8   103110.10   104764.62    600.99 o

-1   7  -8     9856.83     9650.41     67.48 o

-6   8  -8      430.95      589.54     12.98 o

-3   8  -8    41766.77    41455.02    248.90 o

0   8  -8     2667.59     2846.59     38.15 o

-8   9  -8    12909.27    12594.99     94.88 o

-5   9  -8    17625.86    17463.95    124.88 o

-2   9  -8    26062.32    26667.41    190.47 o

-10  10  -8     6168.46     6553.25     82.11 o

-7  10  -8    41990.90    41762.41    293.17 o

-4  10  -8    18031.26    17919.46    133.51 o

-1  10  -8    20352.76    20334.17    156.20 o

-9  11  -8     2205.23     2133.84     30.03 o

-6  11  -8     1522.07     1522.11     22.10 o

-3  11  -8     9806.84     9701.10     86.83 o

0  11  -8     6426.73     6406.78     88.74 o

-11  12  -8     2123.37     2287.97     33.44 o

-8  12  -8    10231.54    10354.21     89.98 o

-5  12  -8    35171.18    35720.87    265.07 o

-2  12  -8    44155.01    45771.50    334.54 o

-10  13  -8     4434.04     4451.18     51.76 o

-7  13  -8     4553.65     4447.63     49.02 o

-4  13  -8     4215.05     4398.49     52.98 o

-9  14  -8    10383.26    10811.91    101.14 o

-6  14  -8     3950.04     4051.00     50.99 o

-1   3  -7      203.00      218.81      4.55 o

-3   4  -7      514.36      558.97      6.41 o

-2   5  -7     4358.87     4571.23     32.54 o

-4   6  -7     4113.56     4331.28     31.28 o

-1   6  -7    10808.19    12040.24     76.65 o

-6   7  -7     6531.60     6366.51     44.93 o

-3   7  -7     1144.48     1143.36     12.52 o

-5   8  -7      360.50      410.30      7.72 o

-2   8  -7    12862.93    12566.62     83.91 o

-7   9  -7     1863.97     1885.83     21.63 o

-4   9  -7      911.06      893.33     13.68 o

-1   9  -7     7519.15     7144.40     56.81 o

-9  10  -7    16965.85    17131.54    131.05 o

-6  10  -7     5582.17     5309.13     46.91 o

-3  10  -7     3407.13     3667.56     34.88 o

-8  11  -7     4218.16     4125.63     43.76 o

-5  11  -7     1947.12     1898.71     25.13 o

-2  11  -7      509.53      504.90     13.88 o

-10  12  -7     3835.69     3823.55     45.51 o

-7  12  -7      895.42      878.33     18.10 o

-4  12  -7     4206.07     4036.34     46.15 o

-1  12  -7     1517.65     1582.63     26.07 o

-9  13  -7    10305.20    10443.06     96.49 o

-6  13  -7     2505.03     2529.66     33.81 o

-3  13  -7      194.44      246.96     13.00 o

-8  14  -7     2937.59     3020.84     39.37 o

-5  14  -7     5945.63     6045.15     67.61 o

0   0  -6     3778.52     3862.16     70.33 o

-1   2  -6     3936.28     4151.81     33.50 o

-3   3  -6    47714.07    46384.29    368.97 o

0   3  -6    25294.17    23704.26    238.65 o

-2   4  -6    36787.30    42353.67    255.55 o

-4   5  -6    71123.95    73769.97    415.00 o

-1   5  -6   101668.34   106001.64    606.27 o

-6   6  -6     4728.18     4441.21     44.06 o

-3   6  -6      908.43     1066.96     12.71 o

0   6  -6     7276.44     8661.75     76.93 o

-5   7  -6    57583.58    59108.89    350.24 o

-2   7  -6    93400.95    92598.51    543.37 o

-7   8  -6    10373.88     9921.56     71.07 o

-4   8  -6     8404.98     8394.71     58.65 o

-1   8  -6    15667.45    15959.41    113.35 o

-9   9  -6    41401.32    42729.79    414.17 o

-6   9  -6    33522.30    33670.59    229.82 o

-3   9  -6    26054.13    26276.82    171.27 o

0   9  -6    46267.88    45835.13    437.23 o

-8  10  -6    31253.87    30081.25    215.58 o

-5  10  -6     6947.35     6661.89     55.88 o

-2  10  -6      621.37      647.27     16.74 o

-10  11  -6     2428.13     2258.33     31.54 o

-7  11  -6    16051.43    15999.83    132.14 o

-4  11  -6    17642.91    17342.78    127.95 o

-1  11  -6     1236.38     1258.78     22.02 o

-12  12  -6    13405.92    13572.92    215.44 o

-9  12  -6      501.25      593.96     22.40 o

-6  12  -6     6365.50     6239.94     56.40 o

-3  12  -6    18511.45    18713.26    166.60 o

0  12  -6      899.86      910.65     32.69 o

-11  13  -6    10445.46    10805.83    100.38 o

-8  13  -6     6345.81     6296.29     60.48 o

-5  13  -6     3913.79     3885.05     48.02 o

-2  13  -6     6739.41     6841.77     81.10 o

-10  14  -6     1508.41     1485.08     27.39 o

-7  14  -6     8010.88     8156.59     83.74 o

-4  14  -6     1498.56     1603.06     31.52 o

-2   3  -5     1559.59     1354.32     13.47 o

-1   4  -5    27247.63    31346.71    220.32 o

-3   5  -5     3908.36     4075.91     29.49 o

-5   6  -5     9110.20     8992.55     55.90 o

-2   6  -5     3934.53     4056.42     28.73 o

-4   7  -5    16339.29    16584.54    101.12 o

-1   7  -5    11588.04    11086.64     76.25 o

-6   8  -5     2372.57     2436.24     22.43 o

-3   8  -5     9002.48     8507.89     61.22 o

-8   9  -5    34404.46    34314.65    233.15 o

-5   9  -5     2338.71     2234.49     25.22 o

-2   9  -5     2156.21     2056.00     24.07 o

-7  10  -5     2149.70     2180.83     24.54 o

-4  10  -5     2860.65     2789.85     29.72 o

-1  10  -5    10165.46     9710.02     79.77 o

-9  11  -5      896.78      935.76     18.14 o

-6  11  -5     7043.41     7041.75     60.05 o

-3  11  -5     3545.63     3540.97     37.64 o

-11  12  -5     6915.47     6996.52     67.92 o

-8  12  -5     5929.47     5797.61     55.36 o

-5  12  -5      452.48      487.04     13.61 o

-2  12  -5      671.51      711.29     17.01 o

-10  13  -5     2554.34     2638.91     36.85 o

-7  13  -5     1932.85     1880.39     28.29 o

-4  13  -5     2143.43     2101.52     33.09 o

-1  13  -5     8000.42     8178.67     89.86 o

-9  14  -5      416.98      414.38     14.78 o

-6  14  -5     4728.79     4932.49     61.26 o

0   1  -4    24160.27    24338.50    255.77 o

-2   2  -4    64720.97    66426.26    584.36 o

-3   4  -4    16271.72    19110.30    112.88 o

-2   5  -4    29505.40    29796.06    173.41 o

-4   6  -4    64688.01    65542.70    377.61 o

-1   6  -4    31221.04    32690.59    192.52 o

-6   7  -4     9047.09     9608.03     63.91 o

-3   7  -4    94939.77    96653.34    555.39 o

0   7  -4    29450.55    29472.28    242.67 o

-8   8  -4     5637.43     5345.50     64.79 o

-5   8  -4     9137.84     9616.09     68.04 o

-2   8  -4   111622.55   108564.42    672.43 o

-7   9  -4    99472.21    99266.20    618.54 o

-4   9  -4     7227.35     7223.04     61.77 o

-1   9  -4     9156.28     9431.05     73.49 o

-9  10  -4     1159.21     1298.09     19.51 o

-6  10  -4    36885.89    36725.61    251.11 o

-3  10  -4     9338.55     9086.88     73.47 o

0  10  -4    45591.15    44693.05    458.05 o

-11  11  -4    23854.32    23033.62    274.60 o

-8  11  -4     1715.99     1645.05     22.54 o

-5  11  -4    18598.51    18405.98    130.53 o

-2  11  -4     3198.29     3160.73     35.43 o

-10  12  -4    11067.59    10914.51     94.97 o

-7  12  -4     3755.94     3690.43     38.55 o

-4  12  -4     9193.94     8775.13     81.30 o

-1  12  -4      502.58      578.50     15.62 o

-12  13  -4     1206.38     1312.80     27.89 o

-9  13  -4    11249.50    11156.96    101.59 o

-6  13  -4      490.82      463.17     13.54 o

-3  13  -4     5021.32     4926.71     60.66 o

-8  14  -4    10063.28     9928.94     90.66 o

-5  14  -4      348.32      379.32     15.70 o

-1   2  -3     1261.00     1293.74     11.00 o

-2   4  -3    26645.23    30374.15    175.63 o

-4   5  -3    16312.72    17014.53     97.36 o

-1   5  -3     1786.17     1806.35     13.94 o

-3   6  -3     3715.75     3815.81     28.66 o

-5   7  -3     2316.66     2327.33     19.33 o

-2   7  -3     4581.23     4520.98     33.30 o

-7   8  -3     7111.52     7094.28     51.90 o

-4   8  -3     5184.10     5233.51     42.12 o

-1   8  -3    13455.20    13092.75     95.96 o

-6   9  -3     5161.80     5014.10     44.89 o

-3   9  -3     7947.83     7853.48     66.80 o

-8  10  -3     2602.24     2516.84     31.41 o

-5  10  -3    14602.71    14228.88    105.72 o

-2  10  -3      766.42      801.00     14.52 o

-10  11  -3     2896.81     2898.70     35.67 o

-7  11  -3     2514.40     2516.61     28.88 o

-4  11  -3     5776.35     5640.71     49.31 o

-1  11  -3    19472.59    19800.68    154.60 o

-9  12  -3     1239.18     1264.43     22.11 o

-6  12  -3    14327.99    14309.36    109.57 o

-3  12  -3     1383.42     1429.54     24.53 o

-11  13  -3      401.61      384.11     14.27 o

-8  13  -3     4042.34     4184.89     45.17 o

-5  13  -3     1556.43     1541.70     26.07 o

-2  13  -3     1688.00     1674.48     35.30 o

-10  14  -3     2502.59     2508.02     36.71 o

-7  14  -3     2638.51     2652.08     37.85 o

-4  14  -3     3628.44     3687.66     54.37 o

-1   1  -2     9522.36    10351.62    126.55 o

0   2  -2    15961.83    15210.38    130.84 o

-2   3  -2    29774.55    30506.21    181.62 o

-4   4  -2     9107.81     9584.03     81.21 o

-1   4  -2     1388.99     1809.71     16.83 o

-3   5  -2    31533.82    31694.91    177.02 o

0   5  -2   116991.98   113800.91    868.49 o

-5   6  -2     5853.65     5738.01     36.79 o

-2   6  -2     1018.74     1296.41     11.38 o

-7   7  -2    13804.03    13755.40    118.74 o

-4   7  -2    11002.76    10438.76     67.80 o

-1   7  -2     5462.90     5075.69     35.26 o

-6   8  -2    39415.30    39398.83    251.72 o

-3   8  -2    41827.66    41424.50    263.02 o

0   8  -2      562.88      534.23     23.05 o

-8   9  -2     1006.76      967.58     15.66 o

-5   9  -2    15727.56    15796.99    126.21 o

-2   9  -2    41187.03    40385.92    258.32 o

-10  10  -2    31162.03    31098.85    309.33 o

-7  10  -2    18587.96    18615.42    126.31 o

-4  10  -2    10764.54     9863.55     74.78 o

-1  10  -2     3435.63     3354.22     34.62 o

-9  11  -2     4393.46     4304.91     45.54 o

-6  11  -2      264.58      304.80     14.12 o

-3  11  -2     3572.71     3553.53     38.97 o

0  11  -2     8273.06     8153.44    105.56 o

-11  12  -2    21456.80    21520.34    171.05 o

-8  12  -2    26501.87    26812.46    191.02 o

-5  12  -2     4963.22     4969.27     47.61 o

-2  12  -2     8190.55     7856.71     83.11 o

-10  13  -2     3102.67     3224.69     41.63 o

-7  13  -2     7323.74     7256.09     64.63 o

-4  13  -2     4141.90     3977.37     49.53 o

-1  13  -2     1468.53     1383.02     29.40 o

-9  14  -2    10142.38    10110.96    100.40 o

-6  14  -2      282.57      311.82     14.52 o

-1   3  -1    11078.13    12065.13     75.30 o

-3   4  -1    16239.90    16352.19     95.15 o

-2   5  -1    20828.79    21421.14    115.89 o

-4   6  -1      624.21      667.94      7.99 o

-1   6  -1     5517.32     5398.29     35.10 o

-6   7  -1    29986.90    30758.64    182.51 o

-3   7  -1    13955.22    14379.92     88.20 o

-5   8  -1    65302.16    65349.10    408.77 o

-2   8  -1    11266.05    10991.93     74.91 o

-7   9  -1     3077.08     3065.30     27.99 o

-4   9  -1    17013.66    17103.37    112.61 o

-1   9  -1      885.17      875.17     14.69 o

-9  10  -1    15236.89    15392.78    115.55 o

-6  10  -1     7843.71     7464.93     59.36 o

-3  10  -1      958.26      935.77     14.92 o

-8  11  -1    18843.53    18834.04    142.48 o

-5  11  -1     1240.20     1245.93     18.38 o

-2  11  -1      267.51      294.27     10.25 o

-10  12  -1     3919.60     3774.09     43.17 o

-7  12  -1     7822.04     7738.00     64.11 o

-4  12  -1     2712.90     2566.04     33.90 o

-1  12  -1       62.95       80.24     10.49 o

-12  13  -1    24292.97    25083.19    212.40 o

-9  13  -1    10073.84    10170.87     94.21 o

-6  13  -1     3847.86     3888.12     43.13 o

-3  13  -1      212.68      254.63     14.02 o

-8  14  -1     6737.98     6898.51     78.47 o

-5  14  -1       86.09      104.63     10.91 o

-3   3   0    95721.37    94495.59    760.63 o

0   3   0    95712.04    95543.95   1152.74 o

-4   5   0     6291.25     6228.59     39.31 o

-1   5   0     6283.02     6385.90     49.53 o

-6   6   0   166889.83   165838.13   1307.16 o

-3   6   0    38851.30    38122.84    208.24 o

0   6   0   166689.31   164629.11   1304.65 o

-5   7   0    49412.00    50411.44    287.03 o

-2   7   0    49346.96    50100.75    272.75 o

-7   8   0    55277.31    55297.50    348.73 o

-4   8   0   267589.34   253404.81   1522.68 o

-1   8   0    55281.70    54642.95    335.23 o

-9   9   0    22699.96    22000.69    223.17 o

-6   9   0     6997.04     6929.96     56.21 o

-3   9   0     6989.73     6833.61     53.89 o

0   9   0    22750.66    22330.69    223.34 o

-8  10   0     3108.34     2876.00     33.44 o

-5  10   0    57727.78    57449.96    384.82 o

-2  10   0     3077.49     2938.44     34.44 o

-10  11   0     9790.77     9565.76     84.79 o

-7  11   0     6428.24     6324.75     53.42 o

-4  11   0     6415.24     6374.83     53.96 o

-1  11   0     9783.39     9724.45     82.32 o

-12  12   0     2240.21     2269.09     50.14 o

-9  12   0    33080.73    32550.37    244.80 o

-6  12   0      116.94      172.20     12.19 o

-3  12   0    33037.01    32566.08    264.20 o

0  12   0     2186.83     2176.83     49.62 o

-11  13   0     1885.30     1718.07     27.87 o

-8  13   0     2376.44     2403.44     32.77 o

-5  13   0     2351.78     2334.76     35.00 o

-2  13   0     1905.67     1733.10     34.36 o

-10  14   0      953.73      996.48     23.39 o

-7  14   0    61718.22    63125.34    445.73 o

-4  14   0      931.35      989.70     25.89 o

-2   3   1    11079.98    11831.62     68.97 o

-1   4   1    16305.28    16259.00     90.48 o

-3   5   1    20871.33    21278.75    120.58 o

-5   6   1     5522.48     5376.34     35.75 o

-2   6   1      629.15      690.02      7.48 o

-4   7   1    13957.03    14405.69     84.94 o

-1   7   1    29995.87    30350.41    172.48 o

-6   8   1    11255.07    11055.70     75.52 o

-3   8   1    65375.39    65140.71    387.72 o

-8   9   1      870.33      880.42     15.56 o

-5   9   1    17033.94    17235.53    123.25 o

-2   9   1     3075.01     3041.92     29.35 o

-7  10   1      969.93      965.08     15.26 o

-4  10   1     7860.08     7460.85     57.73 o

-1  10   1    15233.07    15199.09    112.79 o

-9  11   1      268.22      299.12     11.29 o

-6  11   1     1243.61     1279.58     18.59 o

-3  11   1    18866.63    18762.03    141.50 o

-11  12   1       71.35       83.24      8.01 o

-8  12   1     2728.02     2618.02     33.46 o

-5  12   1     7831.10     7814.79     67.31 o

-2  12   1     3911.96     3768.79     47.62 o

-10  13   1      218.10      252.80     11.38 o

-7  13   1     3844.50     3860.80     41.45 o

-4  13   1    10087.96    10066.13    102.59 o

-1  13   1    24309.58    24653.29    232.06 o

-9  14   1       88.37      117.42     10.23 o

-6  14   1     6719.42     6866.39     73.73 o

0   1   2     9547.26    10425.65    106.28 o

-2   2   2    15903.94    15121.75    130.10 o

-1   3   2    29604.70    30172.56    163.85 o

-3   4   2     1374.13     1785.78     23.40 o

0   4   2     9205.92     9653.40     78.74 o

-5   5   2   116902.24   115059.17    910.12 o

-2   5   2    31445.88    31588.32    176.98 o

-4   6   2     1002.63     1284.56     12.81 o

-1   6   2     5842.93     5716.71     36.98 o

-6   7   2     5390.24     5017.82     35.04 o

-3   7   2    10842.71    10324.46     62.89 o

0   7   2    13655.06    13409.66    116.99 o

-8   8   2      536.17      490.14     16.17 o

-5   8   2    41917.41    41389.70    243.85 o

-2   8   2    39470.65    38902.56    241.30 o

-7   9   2    41123.40    40453.46    246.27 o

-4   9   2    15734.58    15557.64    103.33 o

-1   9   2     1019.56      956.80     15.40 o

-9  10   2     3435.33     3267.94     35.62 o

-6  10   2    10756.49     9957.89     75.29 o

-3  10   2    18600.81    18359.80    125.51 o

0  10   2    31098.69    31107.81    305.88 o

-11  11   2     8205.67     8075.78    105.97 o

-8  11   2     3552.36     3516.47     39.25 o

-5  11   2      264.38      297.49     10.19 o

-2  11   2     4377.51     4311.34     45.46 o

-10  12   2     8147.29     7683.19     72.57 o

-7  12   2     5020.86     4909.58     45.53 o

-4  12   2    26483.39    26699.24    211.43 o

-1  12   2    21475.46    21203.90    175.16 o

-12  13   2     1475.06     1375.24     27.55 o

-9  13   2     4129.10     3926.49     47.49 o

-6  13   2     7326.70     7296.44     65.47 o

-3  13   2     3082.43     3142.15     45.43 o

-8  14   2      282.32      301.31     14.68 o

-5  14   2    10160.10    10144.91    105.22 o

-1   2   3     1253.56     1281.29      9.73 o

-2   4   3    26655.26    30205.82    165.47 o

-4   5   3     1777.20     1768.44     13.49 o

-1   5   3    16298.87    16787.92     94.56 o

-3   6   3     3696.92     3789.67     24.96 o

-5   7   3     4566.79     4511.73     31.96 o

-2   7   3     2311.47     2278.48     19.10 o

-7   8   3    13458.66    13009.01     85.31 o

-4   8   3     5160.50     5174.77     38.60 o

-1   8   3     7154.94     6991.99     52.69 o

-6   9   3     7937.30     7834.72     60.75 o

-3   9   3     5195.10     5007.50     42.11 o

-8  10   3      761.71      775.92     15.66 o

-5  10   3    14564.25    14063.36    101.32 o

-2  10   3     2575.69     2494.44     26.94 o

-10  11   3    19491.94    19725.55    156.08 o

-7  11   3     5798.56     5606.76     48.79 o

-4  11   3     2491.91     2425.01     27.39 o

-1  11   3     2884.47     2866.61     35.70 o

-9  12   3     1374.39     1392.95     23.36 o

-6  12   3    14356.91    14186.81    109.43 o

-3  12   3     1242.26     1187.93     23.64 o

-11  13   3     1682.84     1725.59     29.40 o

-8  13   3     1543.96     1517.13     26.54 o

-5  13   3     4036.52     3999.37     49.63 o

-2  13   3      402.42      396.02     16.28 o

-10  14   3     3613.58     3660.81     47.03 o

-7  14   3     2628.94     2579.65     35.70 o

-4  14   3     2507.67     2456.31     40.21 o

-1   1   4    24114.62    28186.47    746.70 o

0   2   4    64818.46    65406.34    742.22 o

-4   4   4   137758.53   149192.52   1144.43 o

-1   4   4    16314.98    18969.92    102.90 o

-3   5   4    29506.47    29307.00    161.73 o

-5   6   4    31275.35    32452.53    175.43 o

-2   6   4    64676.65    64850.66    358.89 o

-7   7   4    29457.06    29491.40    243.19 o

-4   7   4    95053.76    95818.84    529.27 o

-1   7   4     9060.26     9395.36     61.45 o

-6   8   4   111588.00   108310.98    656.99 o

-3   8   4     9162.34     9581.26     64.72 o

0   8   4     5683.08     5431.37     61.34 o

-8   9   4     9189.07     9488.05     74.50 o

-5   9   4     7267.70     7296.00     56.98 o

-2   9   4    99517.06    97437.92    607.90 o

-10  10   4    45608.34    44446.63    433.24 o

-7  10   4     9371.48     8908.98     67.14 o

-4  10   4    36892.84    36254.42    228.71 o

-1  10   4     1174.17     1250.70     19.81 o

-9  11   4     3208.72     3148.68     37.19 o

-6  11   4    18643.11    18327.40    129.90 o

-3  11   4     1721.74     1649.96     30.17 o

0  11   4    23821.89    22592.25    250.82 o

-11  12   4      499.65      581.19     19.79 o

-8  12   4     9152.94     8677.32     81.82 o

-5  12   4     3785.53     3699.04     39.07 o

-2  12   4    11047.04    10861.82     99.56 o

-10  13   4     5036.14     4869.23     55.37 o

-7  13   4      489.21      451.32     13.11 o

-4  13   4    11284.41    11014.16    105.57 o

-1  13   4     1204.22     1286.07     28.67 o

-9  14   4      353.06      375.05     14.34 o

-6  14   4    10055.65     9860.58    102.57 o

-1   3   5     1554.87     1322.14     10.78 o

-3   4   5    27163.42    30859.79    162.39 o

-2   5   5     3924.56     4060.00     25.32 o

-4   6   5     3928.66     4008.58     27.50 o

-1   6   5     9104.67     8877.83     53.24 o

-6   7   5    11638.50    11100.41     69.61 o

-3   7   5    16347.66    16295.62     95.74 o

-5   8   5     9018.13     8449.16     58.27 o

-2   8   5     2352.27     2326.02     20.95 o

-7   9   5     2145.35     2037.92     21.36 o

-4   9   5     2339.13     2197.95     22.22 o

-1   9   5    34367.05    34013.20    219.71 o

-9  10   5    10172.68     9679.21     80.57 o

-6  10   5     2859.34     2718.54     28.19 o

-3  10   5     2150.85     2128.98     22.84 o

-8  11   5     3559.30     3513.75     36.71 o

-5  11   5     7026.23     6935.28     59.87 o

-2  11   5      908.01      914.21     18.27 o

-10  12   5      662.28      694.52     16.94 o

-7  12   5      448.06      445.90     12.37 o

-4  12   5     5918.07     5733.66     60.02 o

-1  12   5     6914.44     6769.28     67.34 o

-12  13   5     7992.48     8135.49     89.78 o

-9  13   5     2126.23     2067.21     31.92 o

-6  13   5     1949.49     1889.26     28.86 o

-3  13   5     2545.52     2618.32     38.79 o

-8  14   5     4723.93     4804.61     55.84 o

-5  14   5      423.11      446.00     16.89 o

0   0   6     3834.02     3877.06     65.40 o

-1   2   6     3949.47     4148.61     25.38 o

-3   3   6    25552.53    24176.86    218.98 o

0   3   6    47576.08    45895.07    337.90 o

-2   4   6    36853.00    41651.08    222.47 o

-4   5   6   101593.67   106096.51    568.07 o

-1   5   6    71116.25    72419.66    382.90 o

-6   6   6     7312.82     8732.90     75.02 o

-3   6   6      889.87     1012.12     11.78 o

0   6   6     4669.50     4422.32     42.25 o

-5   7   6    93392.55    91883.31    519.54 o

-2   7   6    57428.55    58121.47    330.78 o

-7   8   6    15671.27    15971.10    102.56 o

-4   8   6     8387.66     8280.70     52.90 o

-1   8   6    10391.11     9854.50     66.91 o

-9   9   6    46124.15    45648.83    441.43 o

-6   9   6    25995.24    26037.88    171.99 o

-3   9   6    33498.88    32987.82    202.64 o

0   9   6    41303.24    41804.67    432.46 o

-8  10   6      624.68      618.61     13.55 o

-5  10   6     6953.99     6750.72     53.40 o

-2  10   6    31213.90    29479.21    200.40 o

-10  11   6     1234.51     1236.00     21.82 o

-7  11   6    17664.94    17130.92    126.88 o

-4  11   6    16046.08    15795.37    118.31 o

-1  11   6     2411.69     2172.65     30.25 o

-12  12   6      911.92      842.87     29.31 o

-9  12   6    18483.94    18217.73    146.94 o

-6  12   6     6379.74     6162.68     56.24 o

-3  12   6      518.63      576.59     16.68 o

0  12   6    13364.38    13286.20    162.55 o

-11  13   6     6725.29     6719.07     71.02 o

-8  13   6     3911.39     3821.53     46.48 o

-5  13   6     6325.72     6098.84     64.36 o

-2  13   6    10412.68    10485.02    103.22 o

-10  14   6     1502.36     1589.41     28.79 o

-7  14   6     7999.62     8191.45     78.69 o

-4  14   6     1496.72     1479.35     33.61 o

-2   3   7      208.75      224.15      5.09 o

-1   4   7      511.00      530.32      6.37 o

-3   5   7     4364.16     4435.05     27.56 o

-5   6   7    10878.96    12023.84     65.99 o

-2   6   7     4123.30     4231.34     28.33 o

-4   7   7     1165.04     1154.45     11.57 o

-1   7   7     6536.95     6330.72     45.15 o

-6   8   7    12834.48    12295.71    111.16 o

-3   8   7      365.40      417.08      9.49 o

-8   9   7     7504.52     7091.49     57.27 o

-5   9   7      919.09      905.13     13.11 o

-2   9   7     1857.81     1841.53     20.81 o

-7  10   7     3427.52     3658.32     33.97 o

-4  10   7     5599.33     5265.75     44.56 o

-1  10   7    16949.60    16353.96    130.58 o

-9  11   7      516.69      506.51     13.93 o

-6  11   7     1962.54     1902.52     24.61 o

-3  11   7     4219.75     4040.60     42.34 o

-11  12   7     1529.20     1532.49     28.12 o

-8  12   7     4210.91     3981.35     42.82 o

-5  12   7      889.41      889.10     18.58 o

-2  12   7     3837.85     3771.37     45.93 o

-10  13   7      193.10      256.45     12.28 o

-7  13   7     2532.01     2548.58     31.85 o

-4  13   7    10320.53    10291.68    100.27 o

-9  14   7     5955.17     5983.95     65.38 o

-6  14   7     2923.59     2919.49     40.50 o

0   1   8     6685.16     7106.93     99.19 o

-2   2   8    11422.13    12569.35    361.39 o

-1   3   8    94052.08    92609.75    452.15 o

-3   4   8      871.85      833.26     12.77 o

-5   5   8   170137.42   168426.64   1281.75 o

-2   5   8   163552.06   157673.75    807.75 o

-4   6   8    22266.76    23607.09    132.51 o

-1   6   8    45136.88    43562.72    238.93 o

-6   7   8     9948.50     9607.09     60.08 o

-3   7   8   102849.02   102461.27    564.65 o

0   7   8    53023.24    52366.45    443.28 o

-8   8   8     2736.77     2817.75     38.69 o

-5   8   8    41854.77    40578.50    240.31 o

-2   8   8      456.52      583.40     17.28 o

-7   9   8    26008.63    26286.03    164.16 o

-4   9   8    17777.85    17303.10    117.14 o

-1   9   8    12879.68    12171.90     93.09 o

-9  10   8    20389.19    20127.04    151.58 o

-6  10   8    18024.62    17262.15    122.55 o

-3  10   8    42056.48    40865.55    272.39 o

0  10   8     6122.46     6316.37    129.24 o

-11  11   8     6431.15     6305.09     88.10 o

-8  11   8     9806.22     9543.60     81.06 o

-5  11   8     1519.10     1562.56     27.97 o

-2  11   8     2249.83     2095.44     29.08 o

-10  12   8    44148.48    44411.93    343.96 o

-7  12   8    35185.80    35229.59    246.84 o

-4  12   8    10211.43    10059.22     89.30 o

-1  12   8     2115.90     2199.49     32.13 o

-9  13   8     4219.32     4251.60     50.29 o

-6  13   8     4564.75     4352.97     48.97 o

-3  13   8     4454.43     4294.01     53.50 o

-8  14   8     3949.42     4044.94     52.38 o

-5  14   8    10409.79    10490.00    103.55 o

-1   2   9     9908.86    10248.53     54.96 o

-2   4   9     3344.16     3593.33     22.51 o

-4   5   9    43568.87    45166.42    244.02 o

-1   5   9    11037.00    11629.85     66.19 o

-3   6   9    39879.03    40499.42    214.30 o

-5   7   9      516.74      462.65      7.82 o

-2   7   9    16246.08    15643.95     90.75 o

-7   8   9    26411.38    26792.43    171.32 o

-4   8   9      572.70      612.64      8.77 o

-1   8   9     1562.81     1479.13     16.85 o

-6   9   9    38075.85    37992.06    238.42 o

-3   9   9     3151.26     2861.23     27.72 o

-8  10   9     1576.82     1538.52     21.13 o

-5  10   9    13988.87    13759.33    100.45 o

-2  10   9     1685.83     1653.62     22.52 o

-10  11   9    33306.00    34199.83    268.65 o

-7  11   9     6003.97     5833.32     52.50 o

-4  11   9     2870.99     2749.02     33.74 o

-1  11   9      434.51      472.19     14.05 o

-9  12   9    34384.91    34660.42    261.49 o

-6  12   9     5383.56     5329.28     52.81 o

-3  12   9     1533.30     1465.48     25.54 o

-11  13   9     2346.95     2342.19     37.11 o

-8  13   9     8912.60     8684.19     77.90 o

-5  13   9      903.27      939.39     20.93 o

-2  13   9      392.44      404.61     15.17 o

-7  14   9     7289.45     7220.17     78.16 o

-2   3  10    84813.84    84160.39    512.83 o

-1   4  10     7646.94     8368.66     45.17 o

-3   5  10   131562.63   131705.31    672.51 o

0   5  10    33259.15    32041.30    250.29 o

-5   6  10     3784.74     3769.86     26.46 o

-2   6  10   182727.47   172807.58    929.54 o

-7   7  10    50490.36    47404.66   1323.15 o

-4   7  10    26579.18    26241.73    144.84 o

-1   7  10    13482.30    13248.02     82.08 o

-6   8  10    49609.39    49069.48    281.65 o

-3   8  10     5583.13     5746.16     42.07 o

0   8  10    30569.88    28358.90    264.73 o

-8   9  10     1252.55     1315.14     18.14 o

-5   9  10    46906.46    45571.25    284.26 o

-2   9  10    45984.18    44207.74    302.90 o

-10  10  10     5302.11     5226.18     69.59 o

-7  10  10    17369.92    17276.08    127.97 o

-4  10  10    23885.95    23195.85    156.21 o

-1  10  10     4734.34     4661.52     48.32 o

-9  11  10    18107.33    17709.84    148.24 o

-6  11  10    16847.49    16513.65    119.69 o

-3  11  10     1064.62     1064.06     22.43 o

0  11  10     7721.75     7506.84    102.44 o

-11  12  10     3719.56     3754.08     51.28 o

-8  12  10      154.40      214.12     15.54 o

-5  12  10    52455.05    52327.55    370.99 o

-2  12  10     6188.31     6211.27     65.33 o

-10  13  10     1238.21     1244.31     23.74 o

-7  13  10     8923.63     8662.96     84.30 o

-4  13  10     6423.23     6192.44     68.49 o

-9  14  10    14011.97    14318.54    134.00 o

-6  14  10     4210.45     4213.86     51.51 o

-1   3  11    15696.16    17049.47     88.45 o

-3   4  11     7959.79     8314.25     62.83 o

-2   5  11     4264.99     4540.08     28.44 o

-4   6  11     1606.44     1586.69     13.34 o

-1   6  11    11401.73    10935.57     66.69 o

-6   7  11      537.56      514.20     10.92 o

-3   7  11    17963.31    17285.61     97.71 o

-5   8  11    16258.72    15794.99    130.94 o

-2   8  11     7155.64     6815.95     72.05 o

-7   9  11     2194.22     2037.92     23.36 o

-4   9  11    10515.63    10022.76     77.79 o

-1   9  11    37944.77    36714.05    254.77 o

-9  10  11     1392.91     1325.70     21.72 o

-6  10  11      392.09      406.71     10.21 o

-3  10  11    19601.74    19005.48    144.24 o

-8  11  11      122.94      163.92      9.33 o

-5  11  11     7816.71     7330.51     63.43 o

-2  11  11      118.19      142.07      9.11 o

-10  12  11     2468.92     2399.91     34.89 o

-7  12  11     6697.44     6546.64     66.59 o

-4  12  11     3284.54     3173.76     38.77 o

-1  12  11    20870.62    20823.41    162.58 o

-9  13  11       73.84      102.18      9.77 o

-6  13  11     7707.78     7750.70     74.35 o

-3  13  11     5772.31     5579.52     64.31 o

-8  14  11     2080.81     2195.16     33.26 o

-5  14  11     4236.97     4206.84     53.82 o

0   0  12    20313.70    21803.05    511.31 o

-1   2  12    19819.26    20807.80    127.31 o

-3   3  12   171110.94   179320.77   4132.11 o

0   3  12    60383.02    58808.51    422.29 o

-2   4  12    72186.71    77241.92    374.85 o

-4   5  12    29220.91    28935.32    210.24 o

-1   5  12     2779.29     2860.55     19.17 o

-6   6  12    15168.09    16011.14    136.38 o

-3   6  12    22001.28    21258.10    115.72 o

0   6  12      842.14      844.32     13.32 o

-5   7  12    25186.89    25804.84    154.99 o

-2   7  12    27132.26    26024.52    150.28 o

-7   8  12    40464.25    38567.57    236.33 o

-4   8  12    43331.52    41229.27    239.04 o

-1   8  12    24934.33    24106.60    166.40 o

-9   9  12     2149.98     2083.98     35.97 o

-6   9  12    18021.40    17056.47    117.38 o

-3   9  12    11389.72    10706.41     78.39 o

0   9  12     3860.35     3710.47     50.17 o

-8  10  12     6604.91     6620.00     57.99 o

-5  10  12    44041.86    42698.47    283.54 o

-2  10  12    15792.06    15435.48    116.80 o

-10  11  12     2222.65     2395.46     33.78 o

-7  11  12     4695.55     4605.43     46.53 o

-4  11  12     1588.26     1534.92     23.06 o

-1  11  12    17274.84    16681.83    136.54 o

-12  12  12     2741.10     2755.03     76.83 o

-9  12  12     9074.87     8912.43     85.29 o

-6  12  12      392.61      395.59     13.93 o

-3  12  12    25728.94    24828.63    201.43 o

0  12  12    31467.37    31779.87    349.85 o

-11  13  12     6382.65     6282.40     74.83 o

-8  13  12     3532.85     3713.80     44.55 o

-5  13  12    12510.81    12377.56    107.98 o

-2  13  12     3574.98     3420.11     45.34 o

-7  14  12     7446.07     7210.35     78.32 o

-2   3  13    10735.90    12011.72     62.49 o

-1   4  13     1373.24     1288.64     10.09 o

-3   5  13     4072.41     4482.14     26.72 o

-5   6  13      391.70      405.98      6.63 o

-2   6  13       56.05       80.25      3.81 o

-4   7  13     1093.50      921.41     10.16 o

-1   7  13     3354.58     3272.25     27.60 o

-6   8  13     4759.16     4663.56     39.58 o

-3   8  13    10882.25    10437.11     67.59 o

-8   9  13     1503.97     1393.69     17.85 o

-5   9  13     1734.81     1614.67     18.38 o

-2   9  13     3323.16     2931.17     29.24 o

-7  10  13     1238.11     1173.65     18.64 o

-4  10  13     5722.68     5404.82     49.13 o

-1  10  13     2367.21     2208.10     27.61 o

-9  11  13     2783.42     2747.83     36.32 o

-6  11  13     1249.67     1164.74     19.13 o

-3  11  13     2426.00     2537.72     31.66 o

-11  12  13    18610.84    18943.73    176.15 o

-8  12  13     2784.21     2680.63     35.33 o

-5  12  13     3174.41     3087.80     36.77 o

-2  12  13     1159.09     1169.19     23.48 o

-10  13  13    11400.97    11564.66    107.48 o

-7  13  13     7792.08     7740.11     77.72 o

-4  13  13     1236.15     1197.62     25.13 o

-6  14  13     4163.61     3999.34     49.99 o

0   1  14    39034.86    46865.71    362.50 o

-2   2  14    11493.06    12353.78     93.46 o

-1   3  14    22076.74    23379.83    123.44 o

-3   4  14     2224.89     2484.17     27.68 o

0   4  14     7995.16     7778.03     64.77 o

-5   5  14     3600.53     3524.47     65.60 o

-2   5  14    43392.52    44215.23    220.99 o

-4   6  14     2140.92     2042.71     16.48 o

-1   6  14     5017.92     4968.82     35.02 o

-6   7  14     6173.49     6264.39     76.27 o

-3   7  14    34483.81    32732.46    179.58 o

0   7  14    27596.16    26642.00    266.70 o

-8   8  14     6013.59     5355.72     59.86 o

-5   8  14    35064.93    34186.63    205.74 o

-2   8  14     7398.41     7273.29     54.71 o

-7   9  14     7837.67     7138.35     58.19 o

-4   9  14    20309.40    19496.11    129.51 o

-1   9  14     7155.42     6811.39     55.22 o

-9  10  14      772.84      733.29     15.11 o

-6  10  14    16772.71    16147.96    113.13 o

-3  10  14    12498.30    12242.50     98.76 o

0  10  14     2001.00     1995.70     40.80 o

-11  11  14    13287.29    13348.48    175.79 o

-8  11  14     4821.87     4711.30     48.11 o

-5  11  14     1770.94     1668.72     23.48 o

-2  11  14    18850.96    18422.73    143.46 o

-10  12  14     6684.08     6462.12     71.01 o

-7  12  14     6883.32     6628.55     65.21 o

-4  12  14     6600.74     6545.15     64.56 o

-1  12  14    13030.39    12774.99    116.52 o

-9  13  14     3367.13     3438.47     46.41 o

-6  13  14     4306.35     4169.08     46.27 o

-3  13  14      486.67      530.73     17.52 o

-1   2  15    20495.52    22518.77    120.66 o

-2   4  15     1407.06     1382.42     11.00 o

-4   5  15    12794.59    13638.30    113.23 o

-1   5  15    11053.90    11051.64     59.69 o

-3   6  15     1167.04     1145.61     11.34 o

-5   7  15       92.24      151.66      5.06 o

-2   7  15     1047.14      977.22     12.09 o

-7   8  15      461.19      378.01      9.10 o

-4   8  15     4556.80     4340.47     30.97 o

-1   8  15    17688.81    16914.89    117.38 o

-6   9  15     8736.33     8333.23     61.83 o

-3   9  15     7397.45     7314.63     55.96 o

-8  10  15     1341.20     1335.51     20.37 o

-5  10  15     2549.77     2455.94     28.56 o

-2  10  15     2712.42     2519.80     29.79 o

-10  11  15     8117.56     8052.76     79.05 o

-7  11  15     3897.61     3788.43     39.84 o

-4  11  15      589.84      608.44     14.62 o

-1  11  15    10078.52     9841.17     88.93 o

-9  12  15      406.21      456.83     15.09 o

-6  12  15     7102.23     6923.71     64.53 o

-3  12  15     9744.76     9350.63     82.79 o

-8  13  15      135.78      177.44     11.36 o

-5  13  15    10238.50    10260.72     93.34 o

-1   1  16    99939.32   103438.25    777.50 o

0   2  16    23653.39    25666.81    195.57 o

-2   3  16     4512.77     4047.52     29.46 o

-4   4  16   115483.28   128328.19   3728.55 o

-1   4  16    25848.82    25882.65    134.44 o

-3   5  16   122824.91   119916.81    600.27 o

0   5  16    19515.42    18969.31    148.98 o

-5   6  16    24095.47    25267.55    215.47 o

-2   6  16    21621.32    20424.23    112.16 o

-7   7  16   242098.14   234101.39   2089.86 o

-4   7  16    43973.57    44135.68    240.38 o

-1   7  16    29348.38    28562.58    178.01 o

-6   8  16    17629.00    17298.94    191.97 o

-3   8  16     6701.73     6200.15     45.34 o

0   8  16   149646.94   143550.88   1279.61 o

-8   9  16     7370.05     7514.92     58.38 o

-5   9  16    78797.31    76971.14    452.59 o

-2   9  16    19842.45    20086.33    138.02 o

-10  10  16     3246.24     3199.44     59.46 o

-7  10  16     8352.62     8116.84     70.71 o

-4  10  16    27894.25    26536.54    183.76 o

-1  10  16      407.61      459.62     12.85 o

-9  11  16    34318.92    34374.00    262.08 o

-6  11  16     1588.17     1592.62     23.59 o

-3  11  16    13139.39    12887.82    105.45 o

0  11  16    23104.31    22269.36    252.39 o

-11  12  16     2983.02     2777.36     43.07 o

-8  12  16    21863.07    21526.48    165.81 o

-5  12  16     5633.56     5462.37     56.58 o

-2  12  16    29644.30    29024.41    225.35 o

-10  13  16      777.19      843.13     21.90 o

-7  13  16    13213.05    13216.10    118.65 o

-4  13  16     2261.43     2143.86     32.14 o

-1   3  17       21.69       41.79      3.21 o

-3   4  17     2176.76     2113.35     18.06 o

-2   5  17     1641.54     1622.46     12.93 o

-4   6  17     3107.79     3010.98     22.93 o

-1   6  17     2181.51     2081.53     18.03 o

-6   7  17     8266.96     7426.72     56.04 o

-3   7  17     1967.61     1813.68     16.96 o

-5   8  17      322.29      318.67      7.64 o

-2   8  17     8070.07     7716.51     59.61 o

-7   9  17     1494.86     1432.29     19.00 o

-4   9  17    10197.56     9601.87     68.21 o

-1   9  17    14024.44    13449.82     97.95 o

-9  10  17     1701.19     1711.45     25.14 o

-6  10  17     8332.42     7958.86     64.92 o

-3  10  17     6726.83     6326.92     58.38 o

-8  11  17      214.91      255.09     10.89 o

-5  11  17     1342.47     1389.51     22.14 o

-2  11  17     2855.04     2679.22     32.61 o

-10  12  17     6555.79     6459.94     71.61 o

-7  12  17     7100.66     7003.27     68.39 o

-4  12  17     9265.43     8916.58     82.24 o

-1  12  17    12777.59    12371.88    113.94 o

-9  13  17     1214.05     1207.07     27.06 o

-6  13  17     3631.97     3502.17     44.73 o

-3  13  17     8261.40     8145.55     85.66 o

0   0  18   121903.01   125332.92   1692.54 o

-1   2  18    21560.68    23174.37    121.43 o

-3   3  18   103780.87   107248.45   1172.09 o

0   3  18    54408.09    54168.09    407.03 o

-2   4  18     9746.73     9679.03     56.30 o

-4   5  18      232.42      300.51     10.46 o

-1   5  18    28001.54    27292.58    146.02 o

-6   6  18    52326.16    57273.88   1292.22 o

-3   6  18     7376.21     7286.85     44.01 o

0   6  18     7138.68     6587.26    100.67 o

-5   7  18    18628.49    18874.02    139.57 o

-2   7  18    90575.80    88732.45    496.49 o

-7   8  18     8772.38     8510.27     66.58 o

-4   8  18     7795.89     7294.30     49.74 o

-1   8  18    43624.43    42192.05    287.78 o

-9   9  18    14775.48    14969.39    153.23 o

-6   9  18     5576.69     5607.39     44.35 o

-3   9  18     9707.64     9279.65     70.57 o

0   9  18    30263.18    29517.05    281.73 o

-8  10  18    46061.50    46065.62    330.25 o

-5  10  18    21822.03    21556.51    152.24 o

-2  10  18      522.79      491.66     12.28 o

-10  11  18     4956.63     4686.90     53.48 o

-7  11  18    11602.54    11208.54     93.81 o

-4  11  18     4095.87     4121.43     45.45 o

-1  11  18     1622.95     1613.85     26.55 o

-9  12  18    24440.03    24346.66    193.72 o

-6  12  18    10210.59     9728.12     87.58 o

-3  12  18     5434.68     5366.77     55.13 o

-8  13  18      968.04      981.74     21.29 o

-5  13  18     8548.12     8393.53     80.30 o

-2   3  19    16260.99    16621.58     88.35 o

-1   4  19     4622.47     4437.71     28.94 o

-3   5  19     9396.22     9406.68     54.11 o

-5   6  19    34524.99    36724.08    403.93 o

-2   6  19     3203.63     2951.28     22.63 o

-4   7  19    12434.90    12615.60     78.15 o

-1   7  19     9463.43     8750.50     62.05 o

-6   8  19      146.09      161.54      7.21 o

-3   8  19     9205.79     8579.70     55.84 o

-8   9  19    15561.91    15982.68    117.39 o

-5   9  19      390.43      394.58      9.00 o

-2   9  19     1597.16     1534.81     19.63 o

-7  10  19    31608.83    31663.10    231.23 o

-4  10  19     4499.79     4249.15     43.60 o

-1  10  19     1242.78     1101.70     19.17 o

-9  11  19     3038.65     3081.11     38.83 o

-6  11  19    18294.85    18395.75    142.50 o

-3  11  19      992.58      945.56     18.61 o

-11  12  19    18891.79    19107.88    178.33 o

-8  12  19     3818.09     3848.30     43.74 o

-5  12  19     2537.76     2385.65     33.06 o

-2  12  19      709.91      708.48     19.56 o

-7  13  19     8880.06     8823.51     90.29 o

-4  13  19      787.29      769.18     18.99 o

0   1  20    87293.82    85907.70    672.98 o

-1   3  20     9268.56     8975.91     52.64 o

-3   4  20     1261.93     1361.66     13.62 o

0   4  20   233823.69   221620.20   1652.86 o

-5   5  20    12205.76    13836.94    425.41 o

-2   5  20    64024.30    63769.57    331.37 o

-4   6  20   238568.05   236919.34   1524.92 o

-1   6  20    16340.20    15665.54    150.19 o

-6   7  20     1035.04      997.71     16.06 o

-3   7  20    14135.55    13836.46     81.71 o

0   7  20    12247.76    12396.43    126.84 o

-8   8  20     5249.65     5246.40     68.26 o

-5   8  20    27855.89    27829.69    167.02 o

-2   8  20    75272.48    70820.27    548.12 o

-7   9  20     9914.16     9813.05     74.43 o

-4   9  20    17184.19    16851.70    106.45 o

-1   9  20     4789.55     4569.43     41.88 o

-9  10  20    20380.67    20211.93    151.28 o

-6  10  20    15379.16    15042.57    123.00 o

-3  10  20    24205.69    23373.46    175.51 o

0  10  20     8334.01     8221.12    108.91 o

-11  11  20    12948.45    12853.50    171.78 o

-8  11  20     5367.71     5146.21     54.32 o

-5  11  20     2534.63     2374.27     30.68 o

-2  11  20     7609.24     6940.44     67.96 o

-10  12  20     1211.98     1144.23     24.96 o

-7  12  20    44546.37    44814.86    334.73 o

-4  12  20     1458.29     1514.39     26.42 o

-1  12  20     8227.43     7848.98     83.60 o

-9  13  20     1122.83     1086.60     22.83 o

-6  13  20     2407.95     2193.43     35.58 o

-1   2  21     3014.91     2879.37     19.54 o

-2   4  21     2172.96     2046.93     16.08 o

-4   5  21     7158.43     7231.28     66.78 o

-1   5  21    18766.43    18598.50    104.13 o

-3   6  21    13011.98    12516.37     74.12 o

-5   7  21     2176.29     2050.44     25.18 o

-2   7  21     4518.19     4163.83     31.89 o

-7   8  21       50.54       81.36      6.73 o

-4   8  21     4323.75     3910.41     32.68 o

-1   8  21    23733.46    23162.76    157.84 o

-6   9  21       43.13       50.41      5.18 o

-3   9  21    18133.45    17489.98    122.51 o

-8  10  21      350.99      338.10     11.38 o

-5  10  21     4456.00     4289.46     41.19 o

-2  10  21      331.99      314.66     11.10 o

-10  11  21     1616.36     1670.01     28.49 o

-7  11  21     2051.73     1970.52     27.84 o

-4  11  21     2163.81     2137.73     29.13 o

-1  11  21    13032.88    12521.56    113.31 o

-9  12  21      834.40      861.95     19.84 o

-6  12  21     7542.28     7475.80     78.13 o

-3  12  21     8118.51     7895.52     76.49 o

-8  13  21     7899.48     8190.81     83.06 o

-5  13  21     1867.38     1865.16     30.07 o

-1   1  22     5675.43     5920.59     56.62 o

0   2  22    30081.92    31096.02    237.42 o

-2   3  22    39832.18    40165.70    210.38 o

-4   4  22    18900.61    19397.38    265.72 o

-1   4  22    22891.30    22638.52    127.30 o

-3   5  22    20047.95    19566.81    111.14 o

0   5  22     5700.72     5615.65     51.89 o

-5   6  22     8135.21     8624.05    129.72 o

-2   6  22     3709.97     3560.46     36.88 o

-7   7  22    57440.15    61220.93   1524.62 o

-4   7  22     1256.76     1294.50     14.50 o

-1   7  22     2146.21     1893.55     20.43 o

-6   8  22     2607.87     2491.17     27.21 o

-3   8  22     2794.93     2916.67     25.52 o

0   8  22    21117.58    20604.97    202.07 o

-8   9  22     3823.90     3800.85     38.13 o

-5   9  22     6520.56     6062.96     45.47 o

-2   9  22     3522.05     3456.04     36.35 o

-10  10  22     7263.04     6935.95     96.20 o

-7  10  22     1875.14     1832.01     25.10 o

-4  10  22     7606.89     7175.47     64.87 o

-1  10  22     7904.01     7566.53     69.29 o

-9  11  22     9039.38     8975.33     83.34 o

-6  11  22      690.88      790.48     18.50 o

-3  11  22     1498.95     1384.82     23.95 o

0  11  22     4258.07     4057.03     67.93 o

-8  12  22      551.85      525.98     16.45 o

-5  12  22     1397.17     1424.39     24.93 o

-2  12  22    16869.87    16471.08    149.82 o

-7  13  22     4514.81     4390.94     52.76 o

-1   3  23      340.59      373.95      6.34 o

-3   4  23     3257.63     3104.61     23.14 o

-2   5  23     8289.11     7858.22     50.41 o

-4   6  23      949.20      987.23     11.54 o

-1   6  23    14088.04    13460.11     83.55 o

-6   7  23     1325.16     1316.43     25.98 o

-3   7  23     4904.01     4636.68     34.72 o

-5   8  23     6547.11     6232.51     46.63 o

-2   8  23     1759.30     1581.17     20.18 o

-7   9  23     3559.73     3438.62     36.61 o

-4   9  23     2911.07     2769.77     26.75 o

-1   9  23     3326.10     3213.34     34.26 o

-9  10  23     2908.07     2988.82     34.99 o

-6  10  23     3031.88     2944.99     32.25 o

-3  10  23      591.46      563.35     14.11 o

-8  11  23     4690.82     4700.28     51.45 o

-5  11  23     2850.79     2781.12     36.89 o

-2  11  23      411.66      413.21     13.85 o

-10  12  23       57.56       74.76      8.80 o

-7  12  23     2158.86     2149.57     33.10 o

-4  12  23     1132.54     1095.04     22.86 o

-6  13  23     4763.81     4553.08     59.33 o

0   0  24    23907.51    25784.21    361.79 o

-1   2  24    13259.09    12338.87     72.87 o

-3   3  24     4984.38     4932.75     47.00 o

0   3  24    52156.86    49409.23    373.54 o

-2   4  24    18985.83    17540.63    102.91 o

-4   5  24    38006.02    37014.49    222.12 o

-1   5  24     1963.45     1858.15     18.60 o

-6   6  24     4422.79     4651.81    170.72 o

-3   6  24     6584.94     6121.15     44.43 o

0   6  24     7482.23     6949.71     76.14 o

-5   7  24     1755.63     1718.52     23.24 o

-2   7  24    72774.11    69173.63    401.05 o

-7   8  24     2811.91     2631.81     29.96 o

-4   8  24    25984.69    25052.06    152.30 o

-1   8  24     1764.10     1728.96     22.42 o

-9   9  24      590.21      614.14     28.39 o

-6   9  24    17134.37    16486.57    116.82 o

-3   9  24     1710.49     1556.17     22.08 o

0   9  24    37148.20    35691.66    338.23 o

-8  10  24    11369.51    11246.70     88.75 o

-5  10  24    13644.50    13271.76     92.72 o

-2  10  24     6371.91     6235.92     55.93 o

-10  11  24     2848.10     2693.85     36.69 o

-7  11  24     4014.03     3938.63     45.32 o

-4  11  24     6531.36     5916.06     60.27 o

-1  11  24      495.48      563.08     16.68 o

-9  12  24     3636.82     3554.99     44.11 o

-6  12  24     7748.01     7810.53     85.30 o

-3  12  24     8194.85     8058.77     78.25 o

-2   3  25     1288.50     1149.33     13.14 o

-1   4  25    14638.41    14275.34     83.47 o

-3   5  25     5929.18     5760.26     45.75 o

-5   6  25     3789.78     3681.32     33.84 o

-2   6  25     1333.03     1223.09     14.42 o

-4   7  25     3801.05     3452.93     30.38 o

-1   7  25    16424.23    15467.92    100.97 o

-6   8  25     1274.52     1316.42     18.33 o

-3   8  25     4053.41     3903.60     34.36 o

-8   9  25     1182.80     1120.03     18.43 o

-5   9  25    11301.30    11283.27     76.00 o

-2   9  25      966.01      918.78     16.32 o

-7  10  25      509.62      530.32     13.04 o

-4  10  25     1046.37     1082.94     19.35 o

-1  10  25    18074.93    17767.32    132.14 o

-9  11  25      135.55      144.82      9.51 o

-6  11  25      511.68      483.09     14.79 o

-3  11  25    15290.29    15056.22    126.99 o

-8  12  25     2963.75     2994.83     45.68 o

-5  12  25     5680.19     5329.72     65.54 o

0   1  26     2018.66     1918.22     23.54 o

-2   2  26     9542.02     8808.41     82.73 o

-1   3  26    17952.87    18035.81    111.10 o

-3   4  26     9430.45     9109.92     63.87 o

0   4  26    23522.83    22214.45    318.67 o

-5   5  26   154270.42   155149.19   2605.45 o

-2   5  26   117572.93   113940.53    689.24 o

-4   6  26     4519.14     4501.86     41.90 o

-1   6  26     2918.71     2800.79     29.93 o

-6   7  26    53638.78    56408.63    857.24 o

-3   7  26   108471.05   105078.59    639.04 o

0   7  26    54704.20    52573.45    548.68 o

-8   8  26      849.38      978.07     24.72 o

-5   8  26     6090.44     5822.08     49.02 o

-2   8  26    22750.40    21809.85    160.92 o

-7   9  26    42642.31    42980.48    388.88 o

-4   9  26    28595.77    28367.21    212.33 o

-1   9  26     2748.38     2511.86     32.36 o

-9  10  26     8722.41     8642.11     85.43 o

-6  10  26     3151.00     3196.27     38.95 o

-3  10  26     6433.63     5969.49     63.23 o

0  10  26    35157.46    34892.41    383.13 o

-8  11  26     2305.53     2329.23     38.70 o

-5  11  26    11255.69    10849.05    109.78 o

-2  11  26    23904.20    23824.39    207.85 o

-7  12  26    12956.44    12638.14    151.72 o

-4  12  26    16588.15    16094.88    163.70 o

-1   2  27     5549.22     5167.25     37.71 o

-2   4  27     1721.40     1547.46     22.49 o

-4   5  27     2371.03     2244.89     23.15 o

-1   5  27     2666.75     2449.73     24.66 o

-3   6  27     1064.90      975.99     14.40 o

-5   7  27     1614.21     1582.90     21.06 o

-2   7  27     4978.50     4573.65     42.37 o

-7   8  27     1243.99     1300.34     21.38 o

-4   8  27     2422.83     2244.91     25.86 o

-1   8  27     5960.39     5657.99     57.01 o

-6   9  27      584.80      562.66     14.98 o

-3   9  27     1672.46     1534.04     25.55 o

-8  10  27     2848.45     2791.41     44.18 o

-5  10  27      682.37      756.24     17.16 o

-2  10  27     5155.93     4870.53     53.32 o

-10  11  27      150.84      199.06     14.36 o

-7  11  27      144.95      173.05     12.38 o

-4  11  27     2994.87     2888.60     43.38 o

-1  11  27     6966.56     6848.11     79.88 o

-6  12  27     3092.31     2960.48     54.33 o

-1   1  28    56434.21    52816.49    438.82 o

0   2  28    26283.12    24944.38    223.87 o

-2   3  28     7093.89     6816.34     48.90 o

-4   4  28    43385.59    42542.73    357.34 o

-1   4  28    15789.88    15037.92    102.98 o

-3   5  28    80330.66    76688.19    480.67 o

0   5  28    47093.29    45723.67    424.15 o

-5   6  28     2892.79     2679.52     31.87 o

-2   6  28    14426.06    13735.27     96.56 o

-7   7  28    38944.76    42366.12   1533.84 o

-4   7  28     3004.87     3024.70     30.77 o

-1   7  28    29958.48    28800.41    201.27 o

-6   8  28    12628.15    12809.80    105.24 o

-3   8  28    26107.61    25483.29    186.35 o

0   8  28     1003.40     1002.43     28.19 o

-8   9  28     2194.78     2128.62     31.97 o

-5   9  28    27930.17    27358.16    207.13 o

-2   9  28    22205.48    21185.21    170.63 o

-10  10  28    33040.48    34617.67    413.92 o

-7  10  28    18316.16    18088.09    168.26 o

-4  10  28      187.13      203.74     10.75 o

-1  10  28    10775.68    10743.92     98.02 o

-9  11  28    10175.74     9935.27    129.88 o

-6  11  28     1419.68     1292.94     32.75 o

-3  11  28       71.53      117.10     10.69 o

-8  12  28    16932.14    16329.56    168.40 o

-5  12  28    17223.13    17269.41    196.88 o

-1   3  29     3733.42     3316.15     42.52 o

-3   4  29    21742.49    20856.35    138.48 o

-2   5  29    12867.22    12091.15     85.90 o

-4   6  29     1753.45     1659.42     20.46 o

-1   6  29     5505.63     5133.09     46.16 o

-6   7  29    27527.82    28735.17    310.25 o

-3   7  29      346.58      363.68      9.72 o

-5   8  29     9121.40     8757.73     77.18 o

-2   8  29      208.35      230.50      9.93 o

-7   9  29     1490.13     1412.33     25.29 o

-4   9  29     8042.26     7603.92     75.23 o

-1   9  29     2525.46     2285.90     33.67 o

-9  10  29    30569.54    31952.42    359.12 o

-6  10  29     6155.88     5918.61     66.29 o

-3  10  29     2679.20     2627.86     36.86 o

-8  11  29    23471.92    23780.25    230.71 o

-5  11  29     4695.86     4615.44     70.86 o

-2  11  29      432.33      447.73     18.13 o

-7  12  29    12788.31    12617.18    152.90 o

0   0  30   348636.63   316411.00   4291.17 o

-1   2  30     9010.99     8647.49     61.17 o

-3   3  30   119582.05   114102.95    977.47 o

0   3  30    44893.41    45240.61    397.91 o

-2   4  30   224655.03   218479.72   1315.32 o

-4   5  30    10719.33    10478.16     76.30 o

-1   5  30    22326.88    21903.69    146.80 o

-6   6  30    53280.90    56231.93   1172.05 o

-3   6  30     4415.54     4240.96     40.66 o

0   6  30    54957.29    53306.42    525.10 o

-5   7  30    21926.62    21464.54    154.78 o

-2   7  30    10518.87    10296.24     81.37 o

-7   8  30     2055.89     2031.06     38.35 o

-4   8  30    23576.76    23151.48    171.54 o

-1   8  30      193.35      219.54     12.00 o

-9   9  30     9430.34     9403.17    226.66 o

-6   9  30     2184.60     2226.78     31.27 o

-3   9  30     4210.86     3845.33     48.36 o

0   9  30    12653.96    12262.18    167.35 o

-8  10  30     1765.30     1867.88     33.06 o

-5  10  30    22694.62    22281.81    204.29 o

-2  10  30     3223.57     3224.87     46.88 o

-7  11  30    25923.13    25439.22    244.69 o

-4  11  30    10040.15     9996.31    111.33 o

-2   3  31     5583.14     5019.34     40.92 o

-1   4  31     2804.75     2648.41     26.16 o

-3   5  31     7502.67     7154.89     57.43 o

-5   6  31     2728.56     2539.71     30.66 o

-2   6  31     2655.48     2406.32     25.86 o

-4   7  31     4408.35     4158.34     42.05 o

-1   7  31     4253.46     3971.78     41.08 o

-6   8  31      458.67      467.72     13.33 o

-3   8  31     4144.73     3973.69     41.52 o

-8   9  31     4277.56     4433.60     70.19 o

-5   9  31     1008.83      959.09     19.74 o

-2   9  31       38.43       61.84      7.98 o

-7  10  31     3404.70     3329.55     43.69 o

-4  10  31     1622.67     1596.90     28.96 o

-1  10  31    11184.87    10835.22    108.24 o

-9  11  31       30.94       55.24      9.32 o

-6  11  31     6174.07     5954.84     85.68 o

-3  11  31     4785.66     4747.80     68.89 o

0   1  32     9847.98     9602.91    110.07 o

-2   2  32    15740.72    14997.16    135.64 o

-1   3  32      923.63      851.53     14.38 o

-3   4  32     1453.52     1473.51     17.77 o

0   4  32    15796.27    14783.36    142.31 o

-5   5  32     5023.32     5174.57     63.94 o

-2   5  32    10316.68     9999.72     76.04 o

-4   6  32     8913.60     8474.30     67.00 o

-1   6  32     6192.60     5818.09     53.51 o

-6   7  32     8458.03     8142.43     75.75 o

-3   7  32     4113.87     3779.47     36.89 o

0   7  32      212.31      227.42     19.81 o

-8   8  32     2386.48     2363.41     83.75 o

-5   8  32     9668.98     9224.48     81.56 o

-2   8  32     9753.21     8975.83     79.70 o

-7   9  32      922.89      935.88     20.00 o

-4   9  32     6238.59     5785.74     59.76 o

-1   9  32     5366.74     4970.37     59.62 o

-9  10  32     1812.65     1924.79     48.16 o

-6  10  32       61.96       63.46      8.48 o

-3  10  32     6835.23     6349.34     74.75 o

-8  11  32     5733.84     5532.96     73.52 o

-5  11  32     2785.91     2710.41     51.12 o

-1   2  33     5091.57     4646.19     37.20 o

-2   4  33      239.58      243.89      7.78 o

-4   5  33      112.56      126.08      6.68 o

-1   5  33      194.87      195.93      8.06 o

-3   6  33       34.33       50.89      5.31 o

-5   7  33      951.56      893.09     17.82 o

-2   7  33       83.63       81.46      6.94 o

-7   8  33      551.84      595.67     15.23 o

-4   8  33     1781.22     1726.56     24.89 o

-1   8  33     4193.43     3943.47     47.59 o

-6   9  33      270.59      309.35     12.93 o

-3   9  33     5033.28     4874.85     55.49 o

-8  10  33     2391.30     2311.57     37.41 o

-5  10  33      971.30     1005.84     23.96 o

-2  10  33     3290.32     3243.75     47.99 o

-7  11  33     1698.35     1669.32     39.41 o

-4  11  33      455.01      468.96     18.34 o

-1   1  34    25346.13    23385.50    214.77 o

0   2  34    62713.35    56306.13    787.68 o

-2   3  34     5368.24     4885.21     41.23 o

-4   4  34     7312.51     6699.18     73.56 o

-1   4  34     5555.02     5042.12     42.86 o

-3   5  34     5696.87     5402.36     47.05 o

0   5  34    34394.23    32401.78    329.03 o

-5   6  34     3758.41     3598.77     39.65 o

-2   6  34      965.69      904.77     16.02 o

-7   7  34    12585.17    12575.95    167.38 o

-4   7  34    16162.62    15378.35    120.05 o

-1   7  34     6378.04     5827.37     55.22 o

-6   8  34     1648.88     1553.00     26.97 o

-3   8  34    11560.22    10627.23     88.83 o

0   8  34     4550.71     4357.50     77.07 o

-8   9  34      663.60      790.35     22.78 o

-5   9  34     4131.67     3791.84     45.05 o

-2   9  34    16377.09    15708.04    145.58 o

-7  10  34    18271.79    17712.83    155.59 o

-4  10  34     6586.94     6438.90     72.47 o

-1  10  34    12078.65    12031.84    119.01 o

-6  11  34     2860.41     2767.68     52.64 o

-1   3  35     7745.64     7098.99     57.34 o

-3   4  35     1255.81     1178.18     17.19 o

-2   5  35       63.32       71.96      6.17 o

-4   6  35      998.30      964.67     16.28 o

-1   6  35     6587.26     6154.85     57.05 o

-6   7  35      469.84      440.35     15.07 o

-3   7  35     8726.34     8318.06     69.96 o

-5   8  35     2090.60     2026.88     28.99 o

-2   8  35      394.98      417.12     13.35 o

-7   9  35     1292.61     1297.26     25.36 o

-4   9  35      153.13      195.31     11.04 o

-1   9  35    11271.96    11127.97    110.63 o

-6  10  35     5577.48     5377.44     70.33 o

-3  10  35     7502.76     7200.04     83.39 o

0   0  36     7904.14     7462.25    147.29 o

-1   2  36      683.86      728.68     12.99 o

-3   3  36    29353.37    27637.50    289.43 o

0   3  36     1849.98     1904.42     32.31 o

-2   4  36    15619.82    14260.99    103.75 o

-4   5  36    17637.19    17252.13    123.74 o

-1   5  36    29612.11    28974.87    203.68 o

-6   6  36    10579.21    10251.58    121.52 o

-3   6  36     5228.23     4697.28     43.64 o

0   6  36    21665.70    20701.98    221.51 o

-5   7  36    73173.30    72106.63    517.78 o

-2   7  36    28319.50    28036.35    205.71 o

-7   8  36     7040.04     7033.07     92.33 o

-4   8  36    15416.19    15025.73    127.66 o

-1   8  36      730.09      775.54     19.34 o

-9   9  36    52556.57    58168.31   2291.69 o

-6   9  36    10387.28    10075.15     97.05 o

-3   9  36    19010.47    18126.88    164.86 o

0   9  36    23732.16    23610.86    296.61 o

-5  10  36    14912.16    14207.45    141.37 o

-2   3  37      613.63      613.31     12.67 o

-1   4  37        9.68       22.10      4.71 o

-3   5  37     4836.27     4466.05     43.24 o

-5   6  37     1947.13     1860.61     27.97 o

-2   6  37     3044.15     2888.02     35.02 o

-4   7  37     1244.78     1186.53     20.46 o

-1   7  37      951.50      920.77     18.37 o

-6   8  37      228.60      264.57     12.01 o

-3   8  37      717.14      700.58     18.24 o

-8   9  37      519.10      590.16     18.01 o

-5   9  37     1168.63     1138.79     23.66 o

-2   9  37     1038.59      985.84     24.60 o

-7  10  37     2585.07     2522.89     38.23 o

-4  10  37     7658.32     7600.55     96.91 o

0   1  38    10890.17    10005.06    109.55 o

-2   2  38    12392.98    11804.47    126.22 o

-1   3  38    28621.03    26959.96    184.59 o

-3   4  38     3460.97     3329.41     37.50 o

0   4  38    10274.72     9537.61    122.20 o

-5   5  38    25603.60    24324.54    272.01 o

-2   5  38    26573.88    25336.55    180.89 o

-4   6  38     7984.23     7422.88     66.62 o

-1   6  38    23242.50    22649.40    175.34 o

-6   7  38      489.28      494.63     15.46 o

-3   7  38    13827.64    13164.88    114.15 o

0   7  38    51015.18    50993.11    510.55 o

-8   8  38    29969.13    31486.95    951.34 o

-5   8  38     5060.98     5030.73     53.36 o

-2   8  38     5253.14     4830.39     52.01 o

-7   9  38    18160.54    17791.96    150.94 o

-4   9  38    13155.58    12763.79    128.91 o

-1   9  38     4501.28     4242.35     55.61 o

-1   2  39     1512.85     1372.87     20.36 o

-2   4  39      602.01      557.39     13.42 o

-4   5  39     4595.90     4201.36     45.07 o

-1   5  39     1157.45     1101.68     20.73 o

-3   6  39     5349.18     5144.06     49.43 o

-5   7  39      818.87      835.15     18.87 o

-2   7  39      898.10      855.35     18.47 o

-7   8  39    18156.82    18238.27    202.28 o

-4   8  39      201.73      206.68     11.99 o

-1   8  39      657.91      580.82     17.51 o

-6   9  39    13728.48    13354.48    118.70 o

-3   9  39      834.84      843.24     22.70 o

-1   1  40    14028.04    13411.90    141.88 o

0   2  40   159633.61   155702.23   1494.69 o

-2   3  40     4397.47     4376.70     44.24 o

-4   4  40    88962.16    83717.63    869.43 o

-1   4  40       53.99      122.40     10.41 o

-3   5  40     2877.93     2671.01     32.29 o

0   5  40     4118.02     4104.12     65.91 o

-5   6  40      541.19      561.27     21.72 o

-2   6  40    55351.60    54051.18    392.08 o

-7   7  40     6877.45     6505.06    103.72 o

-4   7  40     7359.52     6870.05     69.05 o

-1   7  40      313.30      357.43     13.44 o

-6   8  40    21341.32    21062.23    173.81 o

-3   8  40     2714.38     2523.91     36.96 o

0   8  40    10835.61    10065.21    146.77 o

-5   9  40     3843.92     3831.07     51.43 o

-1   3  41     3302.59     3071.59     35.08 o

-3   4  41     1351.66     1239.63     21.38 o

-2   5  41      406.61      383.76     12.14 o

-4   6  41      859.14      826.70     19.51 o

-1   6  41    11222.08    11023.00     95.87 o

-6   7  41     2096.61     2042.78     34.22 o

-3   7  41     3558.34     3421.10     42.65 o

-5   8  41      983.74      931.07     21.79 o

-2   8  41      519.55      542.45     16.12 o

-4   9  41     1396.92     1375.69     28.20 o

0   0  42    19830.79    19049.21    335.88 o

-1   2  42     2090.89     2015.13     26.31 o

-3   3  42     2841.49     2687.53     46.41 o

0   3  42    23892.73    23356.13    246.77 o

-2   4  42    10408.96    10001.34     90.74 o

-4   5  42    10431.88     9707.84     89.28 o

-1   5  42     3374.28     3035.79     38.48 o

-6   6  42     1078.86     1035.83     33.15 o

-3   6  42      334.76      354.63     13.35 o

0   6  42    10090.62     9545.64    126.18 o

-5   7  42     6618.56     5939.49     71.50 o

-2   7  42     6511.54     6444.35     66.75 o

-4   8  42     1675.05     1581.08     30.05 o

-2   3  43      169.01      167.92      9.19 o

-1   4  43      983.81      961.09     20.06 o

-3   5  43      282.85      300.60     11.86 o

-5   6  43     1119.23      999.91     24.15 o

-2   6  43       35.25       49.51      7.42 o

-4   7  43      537.83      542.20     17.55 o

-1   7  43     3815.01     3729.41     44.55 o

-3   8  43      252.15      275.40     13.21 o

0   1  44     6679.04     5801.42     74.42 o

-2   2  44    22548.79    20931.01    225.10 o

-1   3  44     4393.94     4309.21     45.36 o

-3   4  44     7981.16     7415.94     72.84 o

0   4  44     9277.43     8460.65    124.14 o

-5   5  44     9587.06     9266.50    148.04 o

-2   5  44    16900.89    16157.38    132.00 o

-4   6  44     3676.29     3314.57     45.92 o

-1   6  44      405.23      423.10     14.52 o

-6   7  44     1849.96     1833.03     34.75 o

-3   7  44     2361.95     2268.88     36.57 o

-1   2  45     2719.51     2554.59     32.37 o

-2   4  45      736.76      732.20     18.15 o

-4   5  45      283.03      308.31     13.86 o

-1   5  45     4437.86     4258.52     54.05 o

-3   6  45     3884.89     3744.11     52.36 o

-5   7  45     4261.93     4267.64     58.06 o

-2   7  45     1020.75     1020.42     22.99 o

-1   1  46     5544.45     5155.71     69.33 o

0   2  46      671.49      673.94     22.57 o

-2   3  46    10423.47    10160.49     93.62 o

-4   4  46     1090.95     1061.11     34.19 o

-1   4  46     1169.46     1161.01     25.08 o

-3   5  46    53769.68    52668.48    415.11 o

0   5  46    34806.09    34722.52    415.79 o

-5   6  46    12174.41    11279.19    123.87 o

-2   6  46     3863.06     3536.93     46.42 o

-1   3  47       96.10      101.40      9.11 o

-3   4  47      311.98      302.12     13.71 o

-2   5  47      832.74      725.28     20.50 o

-4   6  47      478.69      471.90     18.21 o

0   0  48    21488.61    20400.71    364.36 o

-1   2  48     3346.16     3094.59     37.58 o

-3   3  48    21500.56    20832.41    263.24 o

0   3  48     6104.91     5713.95     94.73 o

-2   4  48    14745.08    14043.09    123.55 o

-4   5  48       42.85      122.34     20.75 o

-1   5  48     9673.96     9451.15    103.84 o

-2   3  49     5591.44     5353.52     59.33 o

-1   4  49     2489.06     2383.86     38.58 o

-3   5  49     2419.70     2440.39     37.59 o

0   1  50     6126.11     6320.75     87.75 o

-2   2  50    91117.70    90326.02    886.12 o

-1   3  50    13222.67    12670.48    114.19 o

-3   4  50     1126.90     1077.46     24.16 o

-1   2  51      761.39      709.41     17.61 o

-1   1  52     3261.45     3093.73     55.26 o