Table D3. Anisotropic displacement parameters (Å2x 103) for -Mg2GeO4. The anisotropic

displacement factor exponent takes the form: -2p2[ h2a*2U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ].

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge | 20(2) | 20(2) | 20(2) | 0 | 0 | 0 |
| Mg | 21(2) | 21(2) | 21(2) | -1(1) | -1(1) | -1(1) |
| O | 22(2) | 22(2) | 22(2) | -2(2) | -2(2) | 2(2) |