Table D5. Selected angles [°] for Ge-anhB.

| O(7) | Ge(1) | O(7) 91.0(2) | O(8) | Mg(1) | O(8) 90.08(19) | O(6) | Mg(4) | O(8) 92.07(15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O(7) | Ge(1) | O(7) 89.0(2) | O(8) | Mg(1) | O(8) 89.92(19) | O(8) | Mg(4) | O(8) 91.9(2) |
| O(7) | Ge(1) | O(7) 180.0(2) | O(4) | Mg(1) | O(8) 87.19(13) | O(6) | Mg(4) | O(9) 98.51(16) |
| O(7) | Ge(1) | O(2) 90.27(14) | O(8) | Mg(1) | O(8) 89.92(19) | O(8) | Mg(4) | O(9) 168.10(14) |
| O(7) | Ge(1) | O(2) 89.73(14) | O(8) | Mg(1) | O(8) 90.08(19) | O(8) | Mg(4) | O(9) 93.17(15) |
| O(2) | Ge(1) | O(2) 180.0(2) | O(8) | Mg(1) | O(8) 180.0 | O(6) | Mg(4) | O(9) 98.51(16) |
| O(7) | Ge(1) | Mg(5) 46.08(9) | O(7) | Mg(2) | O(7) 180.0 | O(9) | Mg(4) | O(9) 80.0(2) |
| O(3) | Ge(2) | O(1) 110.5(2) | O(7) | Mg(2) | O(7) 101.07(18) | O(6) | Mg(4) | O(5) 176.6(2) |
| O(3) | Ge(2) | O(8) 108.80(12) | O(7) | Mg(2) | O(7) 78.93(18) | O(8) | Mg(4) | O(5) 85.59(14) |
| O(1) | Ge(2) | O(8) 108.48(13) | O(7) | Mg(2) | O(7) 180.00(12) | O(9) | Mg(4) | O(5) 84.06(15) |
| O(8) | Ge(2) | O(8) 111.8(2) | O(7) | Mg(2) | O(5) 90.25(12) | O(4) | Mg(5) | O(2) 173.36(16) |
| O(4) | Ge(3) | O(9) 118.60(13) | O(7) | Mg(2) | O(5) 89.75(12) | O(4) | Mg(5) | O(8) 87.63(17) |
| O(9) | Ge(3) | O(9) 101.0(2) | O(5) | Mg(2) | O(5) 180.0 | O(2) | Mg(5) | O(8) 97.17(17) |
| O(4) | Ge(3) | O(6) 116.3(2) | O(9) | Mg(3) | O(9) 105.8(2) | O(4) | Mg(5) | O(1) 91.96(16) |
| O(9) | Ge(3) | O(6) 99.40(14) | O(9) | Mg(3) | O(3) 93.48(14) | O(2) | Mg(5) | O(1) 92.56(16) |
| O(4) | Mg(1) | O(4) 180.0 | O(9) | Mg(3) | O(1) 91.10(14) | O(8) | Mg(5) | O(1) 90.64(17) |
| O(4) | Mg(1) | O(8) 87.19(13) | O(3) | Mg(3) | O(1) 172.40(19) | O(4) | Mg(5) | O(5) 84.71(16) |
| O(4) | Mg(1) | O(8) 92.81(13) | O(9) | Mg(3) | O(7) 163.74(13) | O(2) | Mg(5) | O(5) 90.71(15) |
| O(4) | Mg(1) | O(8) 87.19(13) | O(9) | Mg(3) | O(7) 90.36(15) | O(8) | Mg(5) | O(5) 89.81(17) |
| O(8) | Mg(1) | O(8) 180.00(13) | O(3) | Mg(3) | O(7) 87.07(16) | O(1) | Mg(5) | O(5) 176.62(13) |
| O(4) | Mg(1) | O(8) 92.81(13) | O(1) | Mg(3) | O(7) 86.84(16) | O(4) | Mg(5) | O(7) 94.86(17) |
| O(7) | Mg(3) | O(7) 73.43(19) | O(9) | Mg(3) | O(7) 90.36(15) | O(2) | Mg(5) | O(7) 80.36(16) |
| O(9) | Mg(4) | O(5) 84.06(15) | O(3) | Mg(6) | O(9) 91.84(17) | O(8) | Mg(5) | O(7) 177.50(13) |
| O(7) | Mg(6) | O(5) 90.77(17) | O(2) | Mg(6) | O(9) 98.57(16) | O(1) | Mg(5) | O(7) 89.09(17) |
| O(6) | Mg(6) | O(9) 79.06(16) | O(3) | Mg(6) | O(7) 90.52(17) | O(5) | Mg(5) | O(7) 90.60(17) |
| O(3) | Mg(6) | O(5) 178.47(16) | O(2) | Mg(6) | O(7) 79.74(16) | O(6) | Mg(6) | O(3) 91.87(16) |
| O(2) | Mg(6) | O(5) 90.13(15) | O(6) | Mg(6) | O(5) 87.06(16) | O(6) | Mg(6) | O(2) 176.41(16) |