Table D7. Rietveld results for Ge-shyB. Quality of refinement resembles trace amount of unidentified accessory phase.

| phase | a (2) [Å] | b (2) [Å] | c (2) [Å] | V (2) [Å] | Wt (2) fraction | WRp | Durbin-Watson | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge-shyB | 14.202(1) | 5.1676(2) | 8.8756(4) | 651.3(1) | 0.80(0) | 0.085 | 0.749 | 2.04 |
| periclase | 4.211(1) | 4.211(1) | 4.211(1) | 74.70(2) | 0.10(1) |  |  |  |
| brucite | 3.146(1) | 3.146(1) | 4.769(2) | 40.87(2) | 0.09(1) |  |  |  |