Table 3. (on deposit). Relevant bond lengths (Ǻ) in the four analyzed tourmaline specimens from Egypt and Saudi Arabia

| Sample | SA | DT | SKT | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-O2 (3) | 2.5185(15) | 2.4946(18) | 2.4674(18) | 2.4853(22) |
| X-O5 (3) | 2.7212(14) | 2.7304(16) | 2.7517(15) | 2.7383(20) |
| X-O4 (3) | 2.7952(14) | 2.8126(17) | 2.8347(16) | 2.8189(21) |
| Y-O1 | 1.9906(12) | 1.9884(13) | 2.0019(13) | 2.0012(17) |
| Y-O2 (2) | 2.0149(8) | 2.0053(9) | 2.0058(9) | 2.0074(13) |
| Y-O3 | 2.1552(14) | 2.1213(17) | 2.1158(16) | 2.1221(20) |
| Y-O6 (2) | 2.0091(8) | 1.9977(10) | 2.0020(10) | 2.0052(14) |
| Z-O3 | 1.9899(6) | 1.9929(8) | 1.9921(7) | 1.9914(12) |
| Z-O6 | 1.8853(8) | 1.8962(10) | 1.8945(10) | 1.8964(13) |
| Z-O7E* | 1.8971(8) | 1.9019(10) | 1.9049(9) | 1.9027(13) |
| Z-O7D* | 1.9592(8) | 1.9599(10) | 1.9617(9) | 1.9614(13) |
| Z-O8E* | 1.8971(8) | 1.8996(10) | 1.8987(9) | 1.8996(13) |
| Z-O8 | 1.9326(9) | 1.9310(10) | 1.9332(9) | 1.9321(13) |
| B-O2 | 1.3740(20) | 1.3727(23) | 1.3695(21) | 1.3690(25) |
| B-O8 (2) | 1.3764(12) | 1.3762(13) | 1.3759(12) | 1.3769(16) |
| T-O4 | 1.6302(5) | 1.6292(6) | 1.6279(5) | 1.6296(9) |
| T-O5 | 1.6454(5) | 1.6439(6) | 1.6421(6) | 1.6438(10) |
| T-O6 | 1.6119(8) | 1.6073(10) | 1.6064(10) | 1.6012(15) |
| T-O7 | 1.6100(8) | 1.6077(9) | 1.6052(8) | 1.6072(12) |

* According to labels reported in Foit (1989)

Table 4. (on deposit). Anisotropic displacement parameters for non-hydrogen atoms in the four analyzed tourmaline specimens from Egypt and Saudi Arabia

| Sample | SA |  |  |  |  |  | DT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| X | 0.01325 | 0.01325 | 0.02490 | 0 | 0 | 0.00662 | 0.01302 | 0.01302 | 0.02322 | 0 | 0 | 0.00651 |
|  | 0.00040 | 0.00040 | 0.00062 | 0 | 0 | 0.00020 | 0.00050 | 0.00050 | 0.00079 | 0 | 0 | 0.00025 |
| Y | 0.01006 | 0.00724 | 0.01280 | –0.00196 | –0.00393 | 0.00503 | 0.00783 | 0.00554 | 0.01323 | –0.00195 | –0.00390 | 0.00392 |
|  | 0.00017 | 0.00013 | 0.00016 | 0.00005 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00024 | 0.00019 | 0.00025 | 0.00007 | 0.00015 | 0.00012 |
| Z | 0.00734 | 0.00737 | 0.00617 | 0.00048 | –0.00003 | 0.00361 | 0.00610 | 0.00582 | 0.00696 | 0.00035 | –0.00010 | 0.00280 |
|  | 0.00014 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00011 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 |
| B | 0.00784 | 0.00761 | 0.00867 | 0.00042 | 0.00021 | 0.00381 | 0.00718 | 0.00566 | 0.00789 | 0.00051 | 0.00025 | 0.00283 |
|  | 0.00040 | 0.00058 | 0.00049 | 0.00044 | 0.00022 | 0.00029 | 0.00051 | 0.00068 | 0.00066 | 0.00055 | 0.00027 | 0.00034 |
| T | 0.00638 | 0.00630 | 0.00642 | –0.00048 | –0.00032 | 0.00315 | 0.00514 | 0.00495 | 0.00687 | –0.00057 | –0.00030 | 0.00252 |
|  | 0.00013 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00010 |
| O1 (W) | 0.02334 | 0.02334 | 0.01337 | 0 | 0 | 0.01167 | 0.01725 | 0.01725 | 0.00778 | 0 | 0 | 0.00862 |
|  | 0.00069 | 0.00069 | 0.00083 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00091 | 0 | 0 | 0.00035 |
| O2 | 0.01684 | 0.00585 | 0.01283 | 0.00065 | 0.00032 | 0.00293 | 0.01382 | 0.00451 | 0.01444 | 0.00100 | 0.00050 | 0.00226 |
|  | 0.00041 | 0.00043 | 0.00047 | 0.00033 | 0.00017 | 0.00021 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00062 | 0.00043 | 0.00021 | 0.00026 |
| O3 (V) | 0.02430 | 0.01366 | 0.00578 | 0.00029 | 0.00057 | 0.01215 | 0.02627 | 0.01376 | 0.00574 | 0.00043 | 0.00087 | 0.01313 |
|  | 0.00060 | 0.00034 | 0.00036 | 0.00019 | 0.00038 | 0.00030 | 0.00076 | 0.00043 | 0.00049 | 0.00025 | 0.00049 | 0.00038 |
| O4 | 0.00915 | 0.01714 | 0.01026 | –0.00165 | –0.00083 | 0.00857 | 0.00821 | 0.01611 | 0.01112 | –0.00129 | –0.00065 | 0.00806 |
|  | 0.00031 | 0.00052 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00019 | 0.00026 | 0.00037 | 0.00062 | 0.00051 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00031 |
| O5 | 0.01796 | 0.00905 | 0.01115 | 0.00040 | 0.00079 | 0.00898 | 0.01646 | 0.00806 | 0.01048 | 0.00089 | 0.00178 | 0.00823 |
|  | 0.00055 | 0.00029 | 0.00039 | 0.00019 | 0.00037 | 0.00027 | 0.00064 | 0.00036 | 0.00052 | 0.00023 | 0.00046 | 0.00032 |
| O6 | 0.01086 | 0.01126 | 0.00576 | –0.00047 | –0.00023 | 0.00575 | 0.00946 | 0.00993 | 0.00693 | –0.00104 | –0.00098 | 0.00547 |
|  | 0.00033 | 0.00031 | 0.00026 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00035 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00031 |
| O7 | 0.00775 | 0.00747 | 0.00869 | –0.00111 | –0.00117 | 0.00181 | 0.00698 | 0.00602 | 0.00879 | –0.00084 | –0.00151 | 0.00127 |
|  | 0.00030 | 0.00029 | 0.00028 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00035 | 0.00037 | 0.00029 | 0.00030 | 0.00030 |
| O8 | 0.00623 | 0.01065 | 0.01236 | 0.00248 | 0.00047 | 0.00385 | 0.00524 | 0.00928 | 0.01359 | 0.00220 | 0.00032 | 0.00336 |
|  | 0.00030 | 0.00033 | 0.00028 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00036 | 0.00039 | 0.00038 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00032 |
| Sample | SKT |  |  |  |  |  | ST |  |  |  |  |  |
|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| X | 0.01910 | 0.01910 | 0.02411 | 0 | 0 | 0.00955 | 0.01616 | 0.01616 | 0.02163 | 0 | 0 | 0.00808 |
|  | 0.00052 | 0.00052 | 0.00087 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00085 | 0 | 0 | 0.00028 |
| Y | 0.00835 | 0.00613 | 0.01406 | –0.00179 | –0.00359 | 0.00417 | 0.00897 | 0.00674 | 0.01379 | –0.00192 | –0.00385 | 0.00449 |
|  | 0.00023 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00007 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00027 | 0.00021 | 0.00029 | 0.00007 | 0.00015 | 0.00013 |
| Z | 0.00652 | 0.00658 | 0.00819 | 0.00040 | –0.00009 | 0.00317 | 0.00722 | 0.00727 | 0.00758 | 0.00036 | 0.00005 | 0.00371 |
|  | 0.00014 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00012 |
| B | 0.00651 | 0.00672 | 0.00944 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00336 | 0.00663 | 0.00737 | 0.01019 | 0.00036 | 0.00018 | 0.00368 |
|  | 0.00040 | 0.00058 | 0.00066 | 0.00046 | 0.00023 | 0.00029 | 0.00047 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00052 | 0.00026 | 0.00034 |
| T | 0.00538 | 0.00525 | 0.00838 | –0.00061 | –0.00047 | 0.00266 | 0.00605 | 0.00594 | 0.00759 | –0.00051 | –0.00038 | 0.00289 |
|  | 0.00012 | 0.00012 | 0.00013 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 |
| O1 (W) | 0.01664 | 0.01664 | 0.01021 | 0 | 0 | 0.00832 | 0.01627 | 0.01627 | 0.01092 | 0 | 0 | 0.00814 |
|  | 0.00059 | 0.00059 | 0.00093 | 0 | 0 | 0.00030 | 0.00068 | 0.00068 | 0.00100 | 0 | 0 | 0.00034 |
| O2 | 0.01391 | 0.00593 | 0.01360 | 0.00053 | 0.00027 | 0.00296 | 0.01406 | 0.00619 | 0.01298 | 0.00040 | 0.00020 | 0.00310 |
|  | 0.00039 | 0.00044 | 0.00060 | 0.00035 | 0.00017 | 0.00022 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00062 | 0.00039 | 0.00020 | 0.00026 |
| O3 (V) | 0.02561 | 0.01308 | 0.00810 | 0.00023 | 0.00046 | 0.01281 | 0.02659 | 0.01394 | 0.00613 | 0.00078 | 0.00157 | 0.01329 |
|  | 0.00065 | 0.00034 | 0.00050 | 0.00022 | 0.00044 | 0.00033 | 0.00077 | 0.00041 | 0.00050 | 0.00024 | 0.00047 | 0.00038 |
| O4 | 0.00759 | 0.01567 | 0.01189 | –0.00204 | –0.00102 | 0.00783 | 0.00884 | 0.01654 | 0.01065 | –0.00168 | –0.00084 | 0.00827 |
|  | 0.00030 | 0.00052 | 0.00047 | 0.00041 | 0.00020 | 0.00026 | 0.00037 | 0.00062 | 0.00050 | 0.00045 | 0.00023 | 0.00031 |
| O5 | 0.01607 | 0.00793 | 0.01155 | 0.00099 | 0.00197 | 0.00803 | 0.01740 | 0.00874 | 0.01040 | 0.00086 | 0.00172 | 0.00870 |
|  | 0.00054 | 0.00029 | 0.00051 | 0.00020 | 0.00040 | 0.00027 | 0.00064 | 0.00035 | 0.00053 | 0.00022 | 0.00044 | 0.00032 |
| O6 | 0.01050 | 0.01068 | 0.00799 | –0.00116 | –0.00071 | 0.00602 | 0.01060 | 0.01130 | 0.00768 | –0.00152 | –0.00150 | 0.00625 |
|  | 0.00033 | 0.00032 | 0.00035 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00028 | 0.00039 | 0.00038 | 0.00036 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00032 |
| O7 | 0.00700 | 0.00629 | 0.01066 | –0.00101 | –0.00147 | 0.00100 | 0.00785 | 0.00709 | 0.00870 | –0.00132 | –0.00139 | 0.00179 |
|  | 0.00030 | 0.00028 | 0.00036 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00023 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00036 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00028 |
| O8 | 0.00529 | 0.00996 | 0.01511 | 0.00231 | 0.00071 | 0.00353 | 0.00601 | 0.01013 | 0.01421 | 0.00287 | 0.00092 | 0.00375 |
|  | 0.00030 | 0.00033 | 0.00038 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00036 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00031 |