Table 5. Final coordinates and displacement parameters for fantappièite

| Cation | x |  | y |  | z |  | Ueq |  | Cation | x |  | y |  | z |  | Ueq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.4213 | (4) | 0.3291 | (4) | 0.0139 | (1) | 0.007 | (1) | K(3) | 0.4373 | (3) | 0.2182 | (3) | 0.4705 | (1) | 0.022 | (2) |
| T2) | 0.2503 | (4) | 0.0027 | (4) | 0.0445 | (1) | 0.021 | (1) | Na(1A) | 0.1579 | (12) | 0.3008 | (13) | 0.0127 | (2) | 0.047 | (4) |
| T3) | 0.3333 | (4) | 0.4133 | (4) | 0.0733 | (1) | 0.011 | (1) | Na(1B) | 0.1935 | (9) | 0.3875 | (10) | 0.0172 | (1) | 0.047 | (5) |
| T4) | 0.4142 | (4) | 0.0861 | (4) | 0.1055 | (1) | 0.009 | (1) | Na(2) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.0207 | (3) | 0.016 | (9) |
| T5) | 0.2588 | (4) | 0.2546 | (4) | 0.1349 | (1) | 0.024 | (2) | Na(3A) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0380 | (1) | 0.012 | (4) |
| T6) | 0.4150 | (3) | 0.0774 | (3) | 0.1664 | (1) | 0.005 | (1) | Na(3B) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0565 | (4) | 0.012 | (9) |
| T7) | 0.3337 | (4) | 0.4124 | (4) | 0.1973 | (1) | 0.025 | (2) | Na(4A) | 0.5038 | (10) | –0.0010 | (12) | 0.0433 | (1) | 0.017 | (4) |
| T8) | 0.4094 | (4) | 0.0825 | (4) | 0.2271 | (1) | 0.023 | (2) | Na(4B) | 0.5337 | (15) | 0.0671 | (18) | 0.0486 | (2) | 0.017 | (7) |
| T9) | 0.2529 | (3) | 0.2509 | (3) | 0.2584 | (1) | 0.008 | (1) | Na(5A) | 0.3722 | (17) | 0.1848 | (15) | 0.0727 | (2) | 0.067 | (5) |
| T10) | 0.0867 | (4) | 0.4194 | (4) | 0.2897 | (1) | 0.024 | (2) | Na(5B) | 0.2909 | (9) | 0.1454 | (8) | 0.0781 | (1) | 0.067 | (4) |
| T11) | 0.4205 | (5) | 0.3328 | (5) | 0.3180 | (1) | 0.039 | (2) | Na(6) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.0976 | (3) | 0.016 | (8) |
| T12) | –0.0016 | (4) | 0.2512 | (4) | 0.3489 | (1) | 0.020 | (1) | Na(7) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.1643 | (3) | 0.016 | (8) |
| T13) | 0.3288 | (5) | 0.4134 | (5) | 0.3781 | (1) | 0.048 | (2) | Na(8) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.2355 | (2) | 0.036 | (7) |
| T14) | 0.4167 | (4) | 0.0828 | (4) | 0.4079 | (1) | 0.019 | (1) | Na(9A) | 0.4490 | (40) | 0.5430 | (40) | 0.2528 | (5) | 0.027 | (13) |
| T15) | 0.2536 | (4) | 0.2556 | (4) | 0.4382 | (1) | 0.022 | (1) | Na(9B) | 0.4910 | (8) | 0.5090 | (8) | 0.2552 | (1) | 0.027 | (4) |
| T16) | 0.0780 | (4) | 0.4085 | (4) | 0.4686 | (1) | 0.014 | (1) | Na(10) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.2777 | (2) | 0.052 | (7) |
| T17) | 0.4214 | (4) | 0.0875 | (4) | 0.0148 | (1) | 0.020 | (1) | Na(11) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.2988 | (2) | 0.052 | (6) |
| T18) | 0.2509 | (4) | 0.2502 | (4) | 0.0449 | (1) | 0.024 | (1) | Na(12) | 0.3894 | (17) | 0.1987 | (14) | 0.2861 | (2) | 0.020 | (5) |
| T19) | 0.0785 | (4) | 0.4103 | (4) | 0.0739 | (1) | 0.016 | (1) | Na(13) | 0.3234 | (19) | 0.1567 | (17) | 0.2899 | (2) | 0.020 | (7) |
| T20) | 0.4163 | (4) | 0.3352 | (4) | 0.1048 | (1) | 0.033 | (2) | Na(14) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.3071 | (3) | 0.051 | (9) |
| T21) | 0.2596 | (4) | 0.0097 | (4) | 0.1352 | (1) | 0.025 | (1) | Na(15) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.3265 | (2) | 0.051 | (6) |
| T22) | 0.4161 | (3) | 0.3410 | (3) | 0.1663 | (1) | 0.013 | (1) | Na(16) | 0.1322 | (7) | 0.2691 | (8) | 0.3163 | (1) | 0.020 | (2) |
| T23) | 0.5839 | (4) | 0.6599 | (4) | 0.1981 | (1) | 0.020 | (1) | Na(17) | 0.1718 | (12) | 0.3420 | (14) | 0.3163 | (1) | 0.020 | (6) |
| T24) | 0.4128 | (4) | 0.3303 | (4) | 0.2273 | (1) | 0.018 | (1) | Na(18) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.3442 | (1) | 0.036 | (5) |
| T25) | –0.0020 | (4) | 0.2499 | (4) | 0.2583 | (1) | 0.027 | (1) | Na(19) | 0.5080 | (7) | 0.0253 | (7) | 0.3513 | (1) | 0.042 | (4) |
| T26) | 0.3353 | (4) | 0.4221 | (4) | 0.2887 | (1) | 0.031 | (2) | Na(20) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.3641 | (2) | 0.037 | (9) |
| T27) | 0.4162 | (5) | 0.0860 | (5) | 0.3189 | (1) | 0.051 | (2) | Na(21) | 0.2804 | (7) | 0.1422 | (8) | 0.3797 | (1) | 0.063 | (4) |
| T28) | 0.2485 | (4) | 0.2477 | (4) | 0.3478 | (1) | 0.019 | (1) | Na(22) | 0.1620 | (9) | 0.3226 | (10) | 0.4071 | (1) | 0.061 | (3) |
| T29) | 0.0803 | (5) | 0.4151 | (5) | 0.3785 | (1) | 0.058 | (2) | Na(23) | 0.2067 | (18) | 0.3952 | (19) | 0.4136 | (2) | 0.061 | (9) |
| T30) | 0.6691 | (3) | 0.0777 | (4) | 0.4073 | (1) | 0.013 | (1) | Na(24) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.4325 | (2) | 0.093 | (11) |
| T31) | 0.2571 | (4) | 0.0094 | (4) | 0.4389 | (1) | 0.035 | (2) | Na(25) | 0.5000 |  | 0.5000 |  | 0.5000 |  | 0.036 | (5) |
| T32) | 0.3316 | (4) | 0.4118 | (4) | 0.4681 | (1) | 0.018 | (1) | Na(26) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.5000 |  | 0.028 | (10) |
| T33) | 0.2545 | (4) | 0.2571 | (4) | 0.4999 | (1) | 0.031 | (2) | S(1) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.042 | (1) |
| Ca1) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.0692 | (1) | 0.059 | (2) | S(2) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.0290 | (1) | 0.032 | (1) |
| Ca2) | 0.1841 | (4) | 0.3559 | (4) | 0.1052 | (1) | 0.048 | (2) | S(3) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.0597 | (1) | 0.077 | (1) |
| Ca3) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.1292 | (1) | 0.025 | (2) | S(4) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0897 | (4) | 0.136 | (17) |
| Ca4 | 0.1650 | (4) | 0.3359 | (4) | 0.1659 | (1) | 0.029 | (2) | S(5) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.1125 | (1) | 0.016 | (2) |
| Ca5 | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.2047 | (1) | 0.030 | (2) | S(6) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.1631 | (1) | 0.041 | (1) |
| Ca6 | 0.1600 | (5) | 0.3086 | (5) | 0.2256 | (1) | 0.034 | (3) | S(7) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.1707 | (1) | 0.018 | (1) |
| Ca7 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.2637 | (1) | 0.049 | (2) | S(8) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.2226 | (1) | 0.045 | (1) |
| Ca8 | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.3867 | (1) | 0.053 | (4) | S(9) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.2994 | (1) | 0.039 | (1) |
| Ca9 | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.4032 | (1) | 0.024 | (2) | S(10) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.3650 | (4) | 0.050 | (16) |
| Ca10 | 0.5132 | (5) | 0.0217 | (5) | 0.4400 | (1) | 0.022 | (3) | S(11) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.3949 | (2) | 0.040 | (9) |
| Ca11 | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.4607 | (1) | 0.023 | (2) | S(12) | 0.3560 | (20) | 0.6929 | (18) | 0.4280 | (1) | 0.009 | (5) |
| Cl1 | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.2695 | (1) | 0.035 | (2) | S(13) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.4451 | (1) | 0.020 | (1) |
| K1 | 0.4474 | (4) | 0.5500 | (4) | 0.1377 | (1) | 0.033 | (3) | S(14) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.4965 | (1) | 0.024 | (2) |
| K2 | 0.2322 | (3) | 0.1168 | (3) | 0.1959 | (1) | 0.011 | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anion | x |  | y |  | z |  | Ueq |  | anion | x |  | y |  | z |  | Ueq |  |
| O1 | 0.0115 | (14) | 0.3484 | (14) | 0.0005 | (2) | 0.083 | (4) | O(42) | 0.4646 | (10) | 0.2303 | (10) | 0.3192 | (1) | 0.044 | (3) |
| O2 | 0.4478 | (9) | 0.2270 | (10) | 0.0127 | (1) | 0.039 | (3) | O(43) | 0.5448 | (12) | 0.0864 | (11) | 0.3229 | (2) | 0.066 | (4) |
| O3 | 0.5522 | (9) | 0.1052 | (9) | 0.0176 | (1) | 0.027 | (3) | O(44) | 0.3440 | (13) | 0.0327 | (12) | 0.3340 | (2) | 0.067 | (4) |
| O4 | 0.3383 | (10) | 0.0064 | (10) | 0.0303 | (1) | 0.039 | (3) | O(45) | 0.3444 | (9) | 0.3192 | (9) | 0.3345 | (1) | 0.025 | (3) |
| O5 | 0.3295 | (12) | 0.3069 | (12) | 0.0293 | (1) | 0.072 | (4) | O(46) | 0.1184 | (11) | 0.2258 | (11) | 0.3435 | (2) | 0.063 | (4) |
| O6 | 0.1261 | (8) | 0.2473 | (10) | 0.0425 | (1) | 0.047 | (4) | O(47) | 0.2242 | (8) | 0.1094 | (8) | 0.3518 | (1) | 0.018 | (3) |
| O7 | 0.2176 | (8) | 0.1065 | (6) | 0.0460 | (1) | 0.014 | (3) | O(48) | 0.3050 | (11) | 0.3297 | (12) | 0.3637 | (2) | 0.063 | (4) |
| O8 | 0.3278 | (10) | 0.0054 | (10) | 0.0604 | (1) | 0.031 | (3) | O(49) | 0.0225 | (9) | 0.3332 | (10) | 0.3647 | (1) | 0.028 | (3) |
| O9 | 0.3246 | (9) | 0.3210 | (9) | 0.0607 | (1) | 0.023 | (3) | O(50) | 0.0721 | (8) | 0.5316 | (8) | 0.3749 | (1) | 0.019 | (3) |
| O10 | 0.4599 | (9) | 0.5524 | (9) | 0.0701 | (1) | 0.034 | (3) | O(51) | 0.2246 | (10) | 0.4412 | (10) | 0.3802 | (1) | 0.047 | (4) |
| O11 | 0.2174 | (9) | 0.4346 | (11) | 0.0732 | (2) | 0.058 | (4) | O(52) | 0.0099 | (8) | 0.3431 | (8) | 0.3944 | (1) | 0.010 | (3) |
| O12 | 0.0146 | (9) | 0.3526 | (9) | 0.0898 | (1) | 0.028 | (3) | O(53) | 0.6509 | (10) | –0.0097 | (10) | 0.3942 | (1) | 0.036 | (3) |
| O13 | 0.3396 | (12) | 0.3536 | (12) | 0.0901 | (2) | 0.062 | (4) | O(54) | 0.4284 | (10) | 0.2190 | (11) | 0.4032 | (1) | 0.057 | (4) |
| O14 | 0.4286 | (8) | 0.2096 | (9) | 0.1022 | (1) | 0.023 | (3) | O(55) | 0.5613 | (11) | 0.1151 | (13) | 0.4086 | (2) | 0.091 | (5) |
| O15 | 0.5682 | (10) | 0.1257 | (10) | 0.1057 | (1) | 0.045 | (3) | O(56) | 0.3386 | (10) | 0.0291 | (10) | 0.4239 | (1) | 0.036 | (3) |
| O16 | 0.3379 | (11) | 0.3447 | (11) | 0.1197 | (2) | 0.046 | (4) | O(57) | 0.6760 | (8) | 0.0357 | (8) | 0.4241 | (1) | 0.012 | (3) |
| O17 | 0.0027 | (11) | 0.3406 | (11) | 0.1215 | (1) | 0.042 | (4) | O(58) | 0.1307 | (9) | 0.2545 | (10) | 0.4351 | (1) | 0.055 | (4) |
| O18 | 0.1205 | (8) | 0.2420 | (10) | 0.1327 | (2) | 0.054 | (4) | O(59) | 0.3460 | (8) | 0.0014 | (9) | 0.4534 | (1) | 0.015 | (3) |
| O19 | 0.2036 | (10) | 0.0985 | (8) | 0.1329 | (1) | 0.049 | (4) | O(60) | 0.2138 | (9) | 0.1028 | (9) | 0.4408 | (1) | 0.034 | (3) |
| O20) | 0.3230 | (9) | 0.3149 | (10) | 0.1504 | (1) | 0.035 | (3) | O(61) | 0.3262 | (11) | 0.3307 | (11) | 0.4534 | (1) | 0.043 | (4) |
| O21 | 0.3381 | (9) | 0.0230 | (9) | 0.1514 | (1) | 0.018 | (3) | O(62) | 0.2188 | (12) | 0.4403 | (11) | 0.4643 | (2) | 0.064 | (4) |
| O22 | 0.5535 | (8) | 0.4539 | (9) | 0.1611 | (1) | 0.043 | (3) | O(63) | 0.4639 | (10) | 0.5310 | (9) | 0.4667 | (1) | 0.037 | (3) |
| O23 | 0.4349 | (9) | 0.2201 | (8) | 0.1685 | (1) | 0.043 | (3) | O(64) | 0.3279 | (9) | 0.3470 | (9) | 0.4862 | (1) | 0.023 | (3) |
| O24 | 0.0149 | (9) | 0.3526 | (9) | 0.1808 | (1) | 0.026 | (3) | O(65) | 0.2436 | (8) | 0.1232 | (8) | 0.4984 | (1) | 0.024 | (3) |
| O25 | 0.3280 | (9) | 0.3435 | (10) | 0.1815 | (1) | 0.028 | (3) | O(66) | 0.3566 | (9) | 0.3316 | (8) | 0.5139 | (1) | 0.013 | (3) |
| O26 | 0.4456 | (8) | 0.5661 | (8) | 0.1983 | (1) | 0.021 | (3) | O(1W) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.1341 | (3) | 0.020 |  |
| O27 | 0.2053 | (13) | 0.4015 | (12) | 0.1993 | (2) | 0.076 | (5) | O(2W) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.2428 | (2) | 0.020 |  |
| O28 | 0.3507 | (8) | 0.3311 | (8) | 0.2110 | (1) | 0.009 | (3) | O(3W) | 0.3620 | (40) | 0.6640 | (50) | 0.3377 | (2) | 0.012 | (11) |
| O29 | 0.3571 | (11) | 0.0126 | (11) | 0.2122 | (1) | 0.042 | (4) | O(5SA) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.0952 | (1) | 0.097 | (19) |
| O30 | 0.4536 | (11) | 0.2247 | (11) | 0.2279 | (1) | 0.055 | (4) | O(5SB) | 0.2726 | (8) | 0.5365 | (5) | 0.1172 | (1) | 0.025 | (3) |
| O31 | 0.5401 | (10) | 0.4628 | (10) | 0.2318 | (1) | 0.046 | (3) | O(6SA) | 0.3333 |  | 0.6667 |  | 0.1804 | (1) | 0.060 | (20) |
| O32 | 0.3232 | (10) | 0.0119 | (10) | 0.2413 | (1) | 0035 | (3) | O(6SB) | 0.2600 | (7) | 0.5371 | (5) | 0.1587 | (1) | 0.025 | (3) |
| O33 | 0.3255 | (9) | 0.3203 | (9) | 0.2423 | (1) | 0.030 | (3) | O(7SA) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.1533 | (1) | 0.025 | (9) |
| O34 | 0.1183 | (7) | 0.2274 | (8) | 0.2579 | (1) | 0.030 | (3) | O(7SB) | 0.0643 | (13) | 0.1264 | (7) | 0.1770 | (2) | 0.094 | (5) |
| O35 | 0.2437 | (8) | 0.1174 | (7) | 0.2626 | (1) | 0.023 | (3) | O(8SA) | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.2399 | (1) | 0.060 | (12) |
| O36 | 0.0220 | (8) | 0.3569 | (8) | 0.2730 | (1) | 0.014 | (3) | O(8SB) | 0.0678 | (10) | 0.1211 | (7) | 0.2147 | (1) | 0.049 | (4) |
| O37 | 0.3242 | (12) | 0.3474 | (11) | 0.2737 | (1) | 0.066 | (4) | O(12B) | 0.1896 | (14) | 0.5856 | (14) | 0.4350 | (2) | 0.045 | (9) |
| O38 | 0.1302 | (9) | 0.5614 | (10) | 0.2864 | (1) | 0.038 | (3) | O(13A) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.4277 | (1) | 0.048 | (11) |
| O39 | 0.2053 | (8) | 0.4164 | (8) | 0.2912 | (1) | 0.017 | (3) | O(13B) | 0.5999 | (8) | 0.2042 | (5) | 0.4502 | (1) | 0.028 | (3) |
| O40 | 0.3520 | (8) | 0.0166 | (8) | 0.3024 | (1) | 0.013 | (3) | O(14A) | 0.6667 |  | 0.3333 |  | 0.5138 | (1) | 0.031 | (5) |
| O41 | 0.3539 | (14) | 0.3496 | (14) | 0.3013 | (2) | 0.082 | (5) | O(14B) | 0.6063 | (8) | 0.2075 | (5) | 0.4899 | (1) | 0.030 | (3) |

Table 6. Anisotropic displacement parameters (Å2 × 103) for fantappièite

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(1) | 7(1) | 7(1) | 7(2) | 0(1) | 0(1) | 3(1) |
| T(2) | 21(2) | 21(2) | 21(2) | 0(1) | 0(1) | 10(1) |
| T(3) | 11(2) | 10(2) | 11(2) | 0(1) | 0(1) | 5(1) |
| T(4) | 10(2) | 10(2) | 9(2) | 1(1) | 0(1) | 5(1) |
| T(5) | 24(2) | 24(2) | 24(2) | 1(1) | 0(1) | 12(1) |
| T(6) | 5(2) | 6(2) | 4(2) | 0(1) | –1(1) | 2(1) |
| T(7) | 25(2) | 25(2) | 26(2) | 0(1) | –1(1) | 13(1) |
| T(8) | 22(2) | 23(2) | 23(2) | 0(1) | 0(1) | 11(1) |
| T(9) | 9(2) | 8(2) | 8(2) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |
| T(10) | 23(2) | 24(2) | 23(2) | 1(1) | 1(1) | 11(1) |
| T(11) | 39(2) | 39(2) | 38(2) | 0(1) | 0(1) | 19(1) |
| T(12) | 21(2) | 20(2) | 21(2) | 0(1) | 0(1) | 11(1) |
| T(13) | 48(2) | 48(2) | 48(2) | 0(1) | 0(1) | 24(1) |
| T(14) | 19(2) | 19(2) | 19(2) | 0(1) | 0(1) | 9(1) |
| T(15) | 22(2) | 21(2) | 21(2) | 1(1) | 0(1) | 10(1) |
| T(16) | 16(3) | 13(3) | 11(4) | 0(2) | 0(2) | 6(2) |
| T(17) | 20(2) | 19(2) | 20(2) | –1(1) | 0(1) | 10(1) |
| T(18) | 24(2) | 24(2) | 24(2) | 0(1) | 0(1) | 12(1) |
| T(19) | 16(2) | 16(2) | 16(2) | –1(1) | 0(1) | 9(1) |
| T(20) | 34(3) | 35(3) | 30(4) | –3(3) | –2(3) | 19(3) |
| T(21) | 26(2) | 25(2) | 25(2) | 0(1) | 0(1) | 13(1) |
| T(22) | 13(2) | 13(2) | 12(2) | 0(1) | 0(1) | 7(1) |
| T(23) | 19(2) | 20(2) | 20(2) | 1(1) | 0(1) | 10(1) |
| T(24) | 18(2) | 19(2) | 19(2) | 0(1) | 1(1) | 9(1) |
| T(25) | 27(2) | 27(2) | 27(2) | –1(1) | 0(1) | 14(1) |
| T(26) | 31(2) | 32(2) | 31(2) | 2(1) | –1(1) | 15(1) |
| T(27) | 50(2) | 51(2) | 50(2) | 0(1) | 0(1) | 25(1) |
| T(28) | 19(2) | 19(2) | 19(2) | 0(1) | –1(1) | 10(1) |
| T(29) | 58(2) | 58(2) | 58(2) | 0(1) | 0(1) | 29(1) |
| T(30) | 12(2) | 13(2) | 13(2) | 1(1) | 0(1) | 6(1) |
| T(31) | 35(2) | 35(2) | 35(2) | 0(1) | 0(1) | 18(1) |
| T(32) | 19(2) | 18(2) | 18(2) | 1(1) | –1(1) | 9(1) |
| T(33) | 28(3) | 31(3) | 34(4) | 1(3) | 3(3) | 15(3) |
| O(1) | 83(5) | 83(5) | 83(5) | 0(1) | 0(1) | 41(2) |
| O(2) | 39(3) | 39(3) | 39(3) | 0(1) | –1(1) | 20(2) |
| O(3) | 27(3) | 27(3) | 27(3) | 0(1) | 0(1) | 13(2) |
| O(4) | 39(3) | 39(3) | 39(3) | 0(1) | 0(1) | 19(2) |
| O(5) | 72(5) | 72(5) | 72(5) | 0(1) | 0(1) | 36(2) |
| O(6) | 47(4) | 47(4) | 47(4) | 0(1) | 0(1) | 24(2) |
| O(7) | 14(3) | 14(3) | 15(3) | 0(1) | 0(1) | 7(2) |
| O(8) | 31(3) | 31(3) | 31(3) | –1(1) | 1(1) | 15(2) |
| O(9) | 23(3) | 23(3) | 23(3) | 0(1) | 0(1) | 12(2) |
| O(10) | 34(3) | 35(3) | 34(3) | 0(1) | 0(1) | 17(2) |
| O(11) | 58(4) | 58(4) | 58(4) | 0(1) | 0(1) | 29(2) |
| O(12) | 28(3) | 27(3) | 28(3) | –1(1) | 0(1) | 14(2) |
| O(13) | 62(4) | 62(4) | 62(4) | 0(1) | 0(1) | 31(2) |
| O(14) | 23(3) | 23(3) | 23(3) | 0(1) | 0(1) | 11(2) |
| O(15) | 45(4) | 45(4) | 45(4) | 0(1) | 0(1) | 23(2) |
| O(16) | 46(4) | 46(4) | 46(4) | 0(1) | 0(1) | 23(2) |
| O(17) | 42(4) | 42(4) | 42(4) | 0(1) | 0(1) | 21(2) |
| O(18) | 54(4) | 54(4) | 54(4) | 0(1) | 0(1) | 27(2) |
| O(19) | 49(4) | 49(4) | 49(4) | 0(1) | 0(1) | 25(2) |
| O(20) | 35(3) | 35(3) | 35(3) | –1(1) | 0(1) | 17(2) |
| O(21) | 18(3) | 18(3) | 19(3) | 0(1) | 0(1) | 9(2) |
| O(22) | 43(3) | 43(3) | 43(3) | 0(1) | 0(1) | 22(2) |
| O(23) | 43(3) | 44(3) | 43(4) | 0(1) | 0(1) | 22(2) |
| O(24) | 26(3) | 26(3) | 26(3) | –1(1) | 0(1) | 13(2) |
| O(25) | 28(3) | 28(3) | 28(3) | 0(1) | 0(1) | 14(2) |
| O(26) | 21(3) | 21(3) | 21(3) | 0(1) | 0(1) | 10(2) |
| O(27) | 76(5) | 76(5) | 76(5) | 0(1) | 0(1) | 38(2) |
| O(28) | 9(3) | 9(3) | 8(3) | 0(1) | 0(1) | 4(2) |
| O(29) | 42(4) | 42(4) | 42(4) | 0(1) | 0(1) | 21(2) |
| O(30) | 55(4) | 55(4) | 55(4) | 0(1) | 0(1) | 28(2) |
| O(31) | 46(4) | 46(4) | 46(4) | 0(1) | 0(1) | 23(2) |
| O(32) | 35(3) | 35(3) | 35(3) | 0(1) | 1(1) | 18(2) |
| O(33) | 30(3) | 30(3) | 29(3) | –1(1) | 1(1) | 15(2) |
| O(34) | 31(3) | 30(3) | 30(3) | 0(1) | 0(1) | 15(2) |
| O(35) | 23(3) | 23(3) | 22(3) | 0(1) | 0(1) | 11(2) |
| O(36) | 14(3) | 14(3) | 14(3) | 0(1) | 0(1) | 7(2) |
| O(37) | 66(4) | 66(4) | 66(4) | 0(1) | 1(1) | 33(2) |
| O(38) | 38(3) | 38(3) | 38(3) | 0(1) | 0(1) | 19(2) |
| O(39) | 17(3) | 17(3) | 17(3) | 0(1) | 0(1) | 9(2) |
| O(40) | 13(3) | 13(3) | 13(3) | –1(1) | 0(1) | 7(2) |
| O(41) | 82(5) | 82(5) | 82(5) | 0(1) | 0(1) | 41(3) |
| O(42) | 44(3) | 44(3) | 44(4) | 0(1) | 0(1) | 22(2) |
| O(43) | 65(4) | 66(4) | 66(4) | 0(1) | 0(1) | 33(2) |
| O(44) | 68(4) | 67(4) | 67(5) | 0(1) | 0(1) | 34(2) |
| O(45) | 25(3) | 25(3) | 25(3) | 0(1) | 0(1) | 13(2) |
| O(46) | 63(4) | 63(4) | 63(4) | 0(1) | 0(1) | 31(2) |
| O(47) | 18(3) | 18(3) | 18(3) | 0(1) | 0(1) | 9(2) |
| O(48) | 63(4) | 63(4) | 63(4) | 0(1) | 0(1) | 32(2) |
| O(49) | 28(3) | 28(3) | 28(3) | 0(1) | 0(1) | 14(2) |
| O(50) | 19(3) | 20(3) | 20(3) | 0(1) | 0(1) | 10(2) |
| O(51) | 47(4) | 47(4) | 47(4) | 0(1) | 1(1) | 24(2) |
| O(52) | 10(3) | 10(3) | 10(3) | –1(1) | 0(1) | 5(2) |
| O(53) | 35(3) | 36(3) | 35(4) | 0(1) | 0(1) | 18(2) |
| O(54) | 57(4) | 57(4) | 57(4) | 0(1) | 0(1) | 28(2) |
| O(55) | 91(5) | 91(5) | 91(5) | 0(1) | 0(1) | 46(3) |
| O(56) | 36(4) | 36(4) | 36(4) | 0(1) | 0(1) | 18(2) |
| O(57) | 12(3) | 12(3) | 13(3) | 0(1) | 0(1) | 6(2) |
| O(58) | 55(4) | 55(4) | 55(4) | 0(1) | 0(1) | 28(2) |
| O(59) | 15(3) | 15(3) | 15(3) | 0(1) | –1(1) | 8(2) |
| O(60) | 33(3) | 33(3) | 34(3) | 0(1) | 0(1) | 17(2) |
| O(61) | 43(4) | 43(4) | 43(4) | 0(1) | 0(1) | 21(2) |
| O(62) | 64(4) | 64(4) | 64(4) | 0(1) | 0(1) | 32(2) |
| O(63) | 37(3) | 37(3) | 37(3) | 0(1) | 0(1) | 18(2) |
| O(64) | 23(3) | 23(3) | 23(3) | 0(1) | 0(1) | 11(2) |
| O(65) | 24(3) | 24(3) | 24(3) | 0(1) | 0(1) | 12(2) |
| O(66) | 13(3) | 13(3) | 13(3) | 0(1) | 0(1) | 7(2) |
| S(1) | 42(1) | 42(1) | 43(2) | 0 | 0 | 21(1) |
| S(2) | 32(1) | 32(1) | 32(2) | 0 | 0 | 16(1) |
| S(3) | 77(1) | 77(1) | 77(2) | 0 | 0 | 38(1) |
| S(6) | 40(1) | 40(1) | 42(2) | 0 | 0 | 20(1) |
| S(7) | 18(1) | 18(1) | 18(2) | 0 | 0 | 9(1) |
| S(8) | 45(1) | 45(1) | 44(2) | 0 | 0 | 23(1) |
| S(9) | 39(1) | 39(1) | 39(2) | 0 | 0 | 20(1) |
| S(13) | 20(1) | 20(1) | 19(2) | 0 | 0 | 10(1) |
| Ca(1) | 54(3) | 54(3) | 67(7) | 0 | 0 | 27(2) |
| Ca(2) | 47(4) | 46(4) | 47(5) | 1(3) | –4(3) | 20(3) |
| Ca(3) | 24(2) | 24(2) | 26(5) | 0 | 0 | 12(1) |
| Ca(4) | 26(3) | 26(3) | 34(4) | 0(3) | 1(3) | 11(3) |
| Ca(5) | 30(2) | 30(2) | 32(5) | 0 | 0 | 15(1) |
| Ca(6) | 38(4) | 38(5) | 32(6) | –2(3) | –3(3) | 23(3) |
| Ca(7) | 44(3) | 44(3) | 57(6) | 0 | 0 | 22(1) |
| Ca(8) | 46(4) | 46(4) | 67(8) | 0 | 0 | 23(2) |
| Ca(9) | 24(2) | 24(2) | 25(5) | 0 | 0 | 12(1) |
| Ca(10) | 22(4) | 25(4) | 21(6) | –1(3) | 5(3) | 12(3) |
| Ca(11) | 25(2) | 25(2) | 19(5) | 0 | 0 | 12(1) |
| K(1) | 39(4) | 37(4) | 27(5) | –1(3) | –5(3) | 23(3) |
| K(2) | 10(3) | 15(3) | 7(4) | –1(2) | –2(2) | 5(2) |
| K(3) | 23(3) | 23(3) | 20(3) | 0(2) | –3(2) | 10(2) |

Note: The anisotropic displacement factor exponent takes the form: –22[ h2a*2U11 + ... + 2 hka*b*U12 ].