Table 2b. Representative compositions of columbite-group minerals from the Szklary pegmatite, Mn-Fe, Ta-Nb fractionation trend I

| Sz3a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wt% |  |  |  |  |  |  |
| WO3 | 3.44 | 2.81 | 2.74 | 3.46 | 3.34 | 2.98 |
| Nb2O5 | 68.21 | 68.85 | 66.55 | 60.12 | 48.83 | 23.06 |
| Ta2O5 | 6.02 | 6.73 | 8.77 | 14.05 | 27.02 | 55.75 |
| TiO2 | 1.57 | 1.15 | 1.40 | 2.09 | 1.51 | 1.72 |
| ZrO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SnO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UO2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.19 | 0.26 |
| Sc2O3 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| FeO | 5.09 | 4.72 | 4.05 | 4.26 | 3.06 | 2.34 |
| MnO | 15.13 | 15.41 | 15.83 | 15.05 | 15.29 | 13.46 |
| MgO | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 99.57 | 99.78 | 99.66 | 99.60 | 99.40 | 99.83 |
| Atomic contents based on O = 6 apfu |  |  |  |  |  |  |
| Fe2+ | 0.247 | 0.229 | 0.198 | 0.214 | 0.163 | 0.142 |
| Mn2+ | 0.743 | 0.757 | 0.785 | 0.764 | 0.824 | 0.828 |
| Mg2+ | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.004 |
| Ca2+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sc3+ | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.014 |
| U4+ | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| A | 0.999 | 0.996 | 0.995 | 1.000 | 1.001 | 0.991 |
| W6+ | 0.052 | 0.042 | 0.042 | 0.054 | 0.055 | 0.056 |
| Nb5+ | 1.788 | 1.805 | 1.762 | 1.628 | 1.405 | 0.757 |
| Ta5+ | 0.095 | 0.106 | 0.140 | 0.229 | 0.468 | 1.100 |
| Ti4+ | 0.069 | 0.050 | 0.062 | 0.094 | 0.072 | 0.094 |
| Zr4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sn4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| B | 2.004 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.000 | 2.006 |
| O2– | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mn/(Mn+Fe) | 0.751 | 0.768 | 0.798 | 0.781 | 0.835 | 0.854 |
| Ta/(Ta+Nb) | 0.050 | 0.056 | 0.073 | 0.123 | 0.250 | 0.593 |

Note: 0.00 wt% = a content below the respective detection limit.

Table 2c. Representative compositions of columbite-group minerals from the Szklary pegmatite, Mn-Fe, Ta-Nb fractionation trend I

| Sz5a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wt% |  |  |  |  |  |  |
| WO3 | 2.89 | 2.40 | 1.87 | 1.43 | 1.90 | 1.86 |
| Nb2O5 | 68.39 | 67.08 | 60.46 | 60.92 | 49.10 | 43.45 |
| Ta2O5 | 5.81 | 8.85 | 14.94 | 16.63 | 27.67 | 33.39 |
| TiO2 | 1.82 | 1.15 | 1.73 | 1.07 | 1.93 | 2.05 |
| ZrO2 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 0.26 |
| SnO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UO2 | 0.00 | 0.23 | 0.50 | 0.33 | 0.57 | 0.63 |
| Sc2O3 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.30 |
| FeO | 4.60 | 4.28 | 3.64 | 3.39 | 2.59 | 2.34 |
| MnO | 15.62 | 15.40 | 15.60 | 15.83 | 15.69 | 15.30 |
| MgO | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 99.41 | 99.51 | 99.16 | 99.74 | 99.87 | 99.57 |
| Atomic contents based on O = 6 apfu |  |  |  |  |  |  |
| Fe2+ | 0.223 | 0.210 | 0.183 | 0.171 | 0.137 | 0.127 |
| Mn2+ | 0.766 | 0.765 | 0.796 | 0.809 | 0.840 | 0.844 |
| Mg2+ | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| Ca2+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sc3+ | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.017 |
| U4+ | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.009 |
| A | 0.998 | 0.986 | 0.999 | 0.993 | 0.997 | 0.997 |
| W6+ | 0.043 | 0.036 | 0.029 | 0.022 | 0.031 | 0.031 |
| Nb5+ | 1.790 | 1.778 | 1.648 | 1.662 | 1.404 | 1.279 |
| Ta5+ | 0.091 | 0.141 | 0.245 | 0.273 | 0.476 | 0.591 |
| Ti4+ | 0.079 | 0.051 | 0.078 | 0.049 | 0.092 | 0.101 |
| Zr4+ | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 |
| Sn4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| B | 2.009 | 2.007 | 2.007 | 2.006 | 2.010 | 2.010 |
| O2- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mn/(Mn+Fe) | 0.775 | 0.785 | 0.813 | 0.825 | 0.860 | 0.869 |
| Ta/(Ta+Nb) | 0.049 | 0.074 | 0.129 | 0.141 | 0.253 | 0.316 |

Note: 0.00 wt% = a content below the respective detection limit.

Table 3b. Representative compositions of columbite-group minerals from the Szklary pegmatite, Mn-Fe, Ta-Nb fractionation trend II

| Sz18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wt% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WO3 | 2.65 | 2.73 | 2.10 | 2.35 | 2.06 | 3.26 | 3.48 | 2.73 | 2.98 | 2.18 | 1.86 |
| Nb2O5 | 66.08 | 62.95 | 62.71 | 58.38 | 55.50 | 51.92 | 42.59 | 37.33 | 32.25 | 30.58 | 27.15 |
| Ta2O5 | 9.86 | 12.42 | 13.91 | 16.94 | 19.83 | 23.32 | 33.79 | 39.95 | 45.17 | 47.39 | 51.26 |
| TiO2 | 1.09 | 1.75 | 1.47 | 1.75 | 2.32 | 1.50 | 1.59 | 1.88 | 1.82 | 2.00 | 2.05 |
| ZrO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| SnO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.41 |
| Sc2O3 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| FeO | 4.35 | 4.64 | 4.96 | 5.28 | 5.53 | 5.67 | 4.82 | 4.47 | 4.30 | 4.24 | 4.25 |
| MnO | 15.41 | 14.72 | 14.57 | 13.63 | 13.34 | 12.97 | 12.72 | 12.76 | 12.54 | 12.42 | 12.07 |
| MgO | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 99.57 | 99.36 | 99.95 | 99.25 | 99.61 | 99.26 | 99.53 | 99.73 | 99.83 | 99.58 | 99.47 |
| Atomic ontents based on O = 6 apfu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe2+ | 0.214 | 0.231 | 0.246 | 0.268 | 0.283 | 0.297 | 0.264 | 0.251 | 0.248 | 0.247 | 0.252 |
| Mn2+ | 0.768 | 0.741 | 0.733 | 0.702 | 0.691 | 0.689 | 0.706 | 0.725 | 0.732 | 0.732 | 0.726 |
| Mg2+ | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| Ca2+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sc3+ | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 0.009 |
| U4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| A site | 0.992 | 0.984 | 0.997 | 0.996 | 1.002 | 1.004 | 0.995 | 0.996 | 1.002 | 1.001 | 1.001 |
| W6+ | 0.040 | 0.042 | 0.032 | 0.037 | 0.033 | 0.053 | 0.059 | 0.047 | 0.053 | 0.039 | 0.034 |
| Nb5+ | 1.758 | 1.692 | 1.684 | 1.605 | 1.535 | 1.473 | 1.262 | 1.132 | 1.004 | 0.962 | 0.871 |
| Ta5+ | 0.158 | 0.201 | 0.225 | 0.280 | 0.330 | 0.398 | 0.603 | 0.729 | 0.846 | 0.897 | 0.989 |
| Ti4+ | 0.048 | 0.078 | 0.066 | 0.080 | 0.107 | 0.071 | 0.078 | 0.095 | 0.094 | 0.105 | 0.109 |
| Zr4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 |
| Sn4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| B site | 2.004 | 2.013 | 2.007 | 2.009 | 2.011 | 2.000 | 2.002 | 2.009 | 2.005 | 2.010 | 2.012 |
| O2– | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mn/(Mn+Fe) | 0.782 | 0.762 | 0.749 | 0.723 | 0.710 | 0.699 | 0.728 | 0.743 | 0.747 | 0.748 | 0.742 |
| Ta/(Ta+Nb) | 0.082 | 0.106 | 0.118 | 0.149 | 0.177 | 0.213 | 0.323 | 0.392 | 0.457 | 0.482 | 0.532 |

Note: 0.00 wt% = a content below the respective detection limit.

Table 4b. Representative compositions of columbite-group minerals from the Szklary pegmatite, Mn-Fe, Ta-Nb fractionation trend III

| Sz1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wt% |  |  |  |  |  |
| WO3 | 2.74 | 2.02 | 1.89 | 1.67 | 1.17 |
| Nb2O5 | 66.30 | 64.97 | 61.54 | 50.16 | 58.49 |
| Ta2O5 | 9.28 | 11.44 | 14.59 | 27.31 | 19.57 |
| TiO2 | 1.42 | 1.56 | 1.65 | 1.58 | 1.55 |
| ZrO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SnO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UO2 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| Sc2O3 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| FeO | 3.66 | 3.55 | 3.70 | 3.24 | 12.57 |
| MnO | 16.47 | 16.33 | 15.68 | 15.15 | 4.49 |
| MgO | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 1.39 |
| CaO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 99.96 | 100.20 | 99.50 | 99.31 | 99.36 |
| Atomic contents based on O = 6 apfu |  |  |  |  |  |
| Fe2+ | 0.179 | 0.174 | 0.185 | 0.172 | 0.636 |
| Mn2+ | 0.815 | 0.812 | 0.795 | 0.813 | 0.230 |
| Mg2+ | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.125 |
| Ca2+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sc3+ | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| U4+ | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| A | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 |
| W6+ | 0.041 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.018 |
| Nb5+ | 1.752 | 1.724 | 1.666 | 1.436 | 1.599 |
| Ta5+ | 0.147 | 0.183 | 0.238 | 0.470 | 0.322 |
| Ti4+ | 0.062 | 0.069 | 0.074 | 0.075 | 0.071 |
| Zr4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sn4+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| B | 2.003 | 2.006 | 2.007 | 2.009 | 2.010 |
| O2– | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mn/(Mn+Fe) | 0.820 | 0.823 | 0.811 | 0.826 | 0.266 |
| Ta/(Ta+Nb) | 0.078 | 0.096 | 0.125 | 0.247 | 0.168 |

Note: 0.00 wt% = a content below the respective detection limit.