Capitani et al., American Mineralogist Supplemental data, FebMar 2014

Table 1s. Atom coordinates and displacement parameters for the new phase II with porous structure from the Alfenza Mine.

| * Refined anisotropic thermal factors, Bi1: U11 0.047(8), U22 0.15(3), U33 0.14(2), U23 0, U13 0, U12 0.034(11); Bi2: U11 0.108(8), U22 0.101(8), U33 0.079(5), U23 -0.018(4), U13 -0.016(4), U12 0.066(6). Atoms | x | y | z | Occup. | Uiso (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi1 | 0.079(2) | 0.692(2) | 1/4 | 0.73 | 0.119(15)* |
| Te1 | 0.079(2) | 0.692(2) | 1/4 | 0.27 | 0.22(13) |
| Bi2 | 0.428(1) | 0.126(1) | 0.131(1) | 1.00 | 0.090(4)* |
| S1 | 1/3 | 2/3 | 0.066(2) | 1.00 | 0.062(10) |
| O1 | 1/3 | 2/3 | 0.158(2) | 1.00 | 0.108(8) |
| O2 | 0.230(6) | 0.504(3) | 0.029(3) | 1.00 | 0.108(8) |
| O3 | 2/3 | 1/3 | 0.136(7) | 1.00 | 0.108(8) |
| O4 | 0.308(9) | 0.167(10) | 1/4 | 1.00 | 0.108(8) |
| O5 | -0.011(10) | 0.434(9) | 1/4 | 1.00 | 0.108(8) |
| OH | 0.387(7) | 0.349(7) | 0.085(4) | 1.00 | 0.108(8) |
| S2 | 0 | 0 | 0.182(3) | 0.92 | 0.104(16) |